## Slide 1: ТЕМА 6
СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛІ

## Slide 2
Шляхи підвищення температури чавуну
1. Випуск гарячішого чавуну з доменних печей. Необхідно відзначити, що такий шлях нерентабельний, оскільки пов'язаний з підвищеною витратою коксу.
2. Зменшення втрат теплоти по дорозі від доменного до киснево-конвертерному цеху. Це можливо здійснити, використовуючи великі ковші для транспортування чавуну від доменних печей корисним об'ємом понад 2000 м3.
Позитивно зарекомендували себе ковші міксерного типу ємністю 480-600 т, у яких у процесі витримки та транспортування температура чавуну знижується на 10°С/год, що у 8-10 разів менше, ніж у звичайних 140-тонних ковшах. Реальним може бути застосування чавуновозних ковшів з кришками, хоча в цьому випадку додаються нові операції на зняття та закривання кришок, що може викликати організаційні труднощі. При цьому майже повністю усуваються тепловтрати випромінюванням через горловину ковша, які зазвичай становлять 16,3-18,5 кВт/т, а також призводять до зниження температури чавуну за 1 с на ~ 0,019 К. Найбільш простий варіант - засипка на поверхню чавуну теплоізолюючих сумішей (тирса з коксиком) і т.д.

## Slide 3
Цікаві пропозиції щодо випуску чавуну з доменної печі через дві чавунні льотки разом із шлаком, що сприяє більшій десульфурації чавуну (при цьому слід обов'язково завантажувати шлак перед зливом чавуну в міксер). Важливо також обов'язково скоротити час перебування чавуну від доменного до конвертерного цеху. При дефіциті чавуну виправдано, в окремі періоди, подання його безпосередньо до конвертерів, минаючи міксер.
3. Перегрівання чавуну перед заливкою в конвертер. Цей спосіб підвищення частки брухту в шихті широко рекомендується деякими зарубіжними фірмами. Як установка для перегріву чавуну фірмою "Ajax Magnethermixпропонується подібна зі звичайним міксером горизонтальна циліндрична посудина, футерована вогнетривкою цеглою і обертається навколо своєї осі для випуску чавуну через льотку (рис. 1).

## Slide 4
Рис. 1. Принципова схема типового перегрівача чавуну із шістьма індукторами

## Slide 5
Температура чавуну підвищується за допомогою серії високопродуктивних струменевих індукційних нагрівачів канального типу, розміщених на нижній стороні циліндра. Теплота генерується всередині каналів індукційних нагрівачів, а метал під дією електромагнітних сил циркулює каналами і піднімається в основну ванну. Джерелом теплоти є електричний струм промислової частоти. Потужність кожного з індукторів можна довести до 2,5 МВт. Для підвищення температури 1 т рідкого чавуну на 100 ° С необхідно витратити 28 кВт * год, включаючи всі електричні та теплові втрати в перегрівачі. Установка для перегріву із шістьма індукторами загальною потужністю 15 МВт має продуктивність 536 т/год. при перегріві чавуну на 100°С або 179 т/год. Довжина цієї установки 15 м, зовнішній діаметр – 5,7 м, місткість – 1500 т. Існують розробки установок для перегріву ємністю 2000 т, ККД електричної енергії яких становить 84%. Він реальний, оскільки виробничий досвід деяких ливарних цехів показує, що ККД перетворення електричної енергії на теплову в подібних умовах може досягати 90%. Витрата електроенергії на 1 т додатково виплавленої сталі становить 450 кВт*год, що нижче, ніж у електропечі, на 25%. Оскільки метал при перегріві вільний від шлаку, роз'їдання футерування незначне, на одному із заводів його замінювали через 2 роки після перегріву 3 млн. т чавуну.

## Slide 6
За твердженням Energy Materials Conservation Corp.(США), продуктивність киснево-конвертерного цеху при використанні установок для перегріву чавуну збільшується на 13-15% без зростання його споживання. Точного контролю температури чавуну, застосування установки для перегріву може покращити технологію процесу та умови служби футерування, у ряді випадків здатне звести до мінімуму втрати продуктивності сталеплавильних цехів при плановому або раптовому припиненні постачання їх рідким чавуном.

## Slide 7
Підігрів брухту перед завантаженням у конвертер
Недолік методу підігріву металобрухту в конвертерах, пов'язаний із збільшенням тривалості циклу плавки, практично усувається при здійсненні цієї операції поза конвертером.
Для використання рідкого, газоподібного або твердого палива в даному випадку потрібна споруда спеціального обладнання з автоматикою та відповідними комунікаціями. Існує думка про те, що в сталеплавильних цехах, реконструйованих та нових, доцільніше самостійні установки для нагрівання брухту, що усувають невиробничі витрати робочого часу конвертера на нагрівання в ньому брухту, що зменшує тривалість плавки. Крім того, в процесі нагрівання брухту в конвертері створюються складні умови служби футерування. Завалка ж підігрітого брухту зменшує температурні коливання в вогнетривах конвертера, їх корозійне зношування, що сприятливо діє на стійкість футерування. Пластичний брухт при високій температурі забезпечує менші її механічні руйнування. Оскільки нагрівання брухту поза конвертером регламентується в часі не жорстко, його можна здійснювати при спалюванні низькосортного палива, а також без використання кисню, що знижує вартість підігріву, зменшує і дозволяє регулювати окислювальний потенціал факелу. Поза конвертером легше домогтися більш рівномірного прогрівання брухту, можна забезпечити надійний контроль ступеня нагріву, краще використовувати паливо.

## Slide 8
Рис. 2. Схема розігріву металобрухту в коробах:
1 - завантажувальний короб; 2 – надставка над коробом; 3 - шматки металобрухту

## Slide 9
Завалка в конвертери гарячого обрізу, слябів і блюмів з прокатних станів помітно збільшує частку брухту в металошихті. Знайдені способи передачі нагрітого до 1000-1200°С обрізу прокату в конвертерний цех на візках, що не вимагають навантаження брухту аж до завалки його в конвертер. Протягом такого транспортування обріз охолоджується до 600-650°С. Кількість обрізу, що переробляється конвертером, нагрітої до 600-650°С, як показують розрахунки, може скласти 43-45% від маси металошихти, тривалість циклу плавки при цьому скорочується на 12%.
Конструкції та установки для нагріву можна віднести до одного з двох типів: використовують теплоту спеціально підведеного палива і теплоутримання відхідних конвертерних газів або продуктів плавки. Найбільш прийнятними слід вважати установки, в яких теплоносій (продукти згоряння палива, конвертерні гази), розбавлений повітрям, з рециркуляцією або без неї, просочується через метал, що підігрівається, знизу або зверху.

## Slide 10
Найбільш перспективний підігрів брухту поза конвертером у коробах або контейнерах, які використовуються для його транспортування та завантаження. Наприклад, планується поступове нагрівання брухту в таких коробах (контейнерах), що поміщаються в окрему камеру, де використовується теплота конвертерних газів, що відходять. Короби в іншому варіанті можуть бути дообладнані надставкою, що забезпечує досить рівномірне омивання гарячими газами шматків брухту (рис. 2).
Короби (контейнери), що контактують з гарячим брухтом, доцільно виготовляти та обслуговувати наступним чином. Вони повинні мати відкритий верхній торець, через який завантажують і вивантажують брухт, зовнішню металеву сорочку для циркуляції повітря, що охолоджує, і розташовуватися на завантажувальному стенді в похилому положенні. Стенд обладнується платформними вагами, встановленими під ним. Після завантаження холодного брухту короба за допомогою, наприклад, машини завалки рейкового типу С гідравлічним підйомником почергово подають до підігрівальної установки. Доцільно підігрівати пальниками, встановленими в нижній частині короба, для підвищення тепломістку важкого брухту.

## Slide 11
На заводі в Канзас-Сіті підігрів здійснювали в спеціальному завантажувальному кошику ємністю 40 т, футерованої всередині шамотною цеглою і має днище, що розкривається, для розвантаження брухту в конвертер. Завантажений шихтовими матеріалами кошик накривали футерованим ковпаком, на якому розміщувалися пальники для спалювання природного газу в струмені кисню. При витраті газу 30-35 м3/т брухту підігрів його до температури 980°С здійснювали за 25 хв, температура верхніх шарів досягала 1420°С, тобто граничного значення, оскільки шматки брухту починають зварюватися. Після прогрівання завантажувальний кошик встановлювали краном над конвертером та вивантажували брухт. При необхідності брухт може бути підігрітий у самому конвертері за допомогою газокисневого пальника, після чого починають продування через кисневу фурму.
Існує підігрівальний пристрій у вигляді довгого лотка з дном, що має нахил в обидва боки, і бічними стінками, що відводяться на шарнірах. Завантажений через стулки, що розкриваються зверху, метал нагрівається пальниками, змонтованими на бічних стінках. Через спеціальні отвори в дно димососом втягуються продукти горіння. Після нагрівання металевої шихти до нагрівального пристрою можуть бути подані завантажувальні короби, в які подається брухт. Внутрішні поверхні завантажувального пристрою та димоходів футеровані.

## Slide 12
Метод підігріву брухту поза сталеплавильним агрегатом не позбавлений недоліків і труднощів, які, крім зазначеного збільшення капіталовкладень та експлуатаційних витрат, пов'язані з детальною розробкою найбільш раціональної конструкції нагрівального агрегату, організацією виробництва при транспортуванні великої кількості гарячого брухту. Метод вимагає суворої синхронізації операцій з нагрівання брухту з роботою конвертерів, забезпечення чіткого контролю за температурою факела пальника та брухту, щоб уникнути підвищеного чаду шихти та її оплавлення. Оплавлення може призвести до утворення мостів і приварювання шматків брухту до футерування підігрівального пристрою та поверхні коробів або завантажувальних лотків при транспортуванні брухтуконвертерам, що обумовлює простий останніх у період заливання та втрату продуктивності. Досить складно також встановлювати в конвертерному цеху методичну піч або газовідвідний тракт, який би забезпечував нагрівання брухту газами, що відходять. При підігріванні брухту в завантажувальних коробах тривалість їхньої служби може виявитися невисокою, але простота підігріву в коробках або інших завантажувальних ємностях очевидна. При підігріві брухту поза конвертером можливе деяке забруднення атмосфери продуктами згоряння палива та сторонніх домішок.

## Slide 13
Рис. 3. Установка для підігріву шихти:
1 - пристрій для підвішування кришки;
2 - газовий пальник; 3 – природний газ; 4-повітря; 5 - камера попереднього спалювання;
6 – кришка; 7 - кільце кришки; 8 - ділянка, на яку кошик був збільшений
при підігріві скрапу для конвертерів; 9 - перша точка вимірювання температури;
10 - завалочний кошик; 11 - шамотне футерування; 12 - друга точка вимірювання температури;
13 - пісочний затвор; 14 - фартух із замком; 15 - канал для газів, що відходять;
16 - вогнетривка футеровка; 17- фундамент

## Slide 14
Використання палива під час продування
Застосування палива в процесі продування ванни є одним із реальних шляхів покращення теплової роботи конвертерів та збільшення частки металобрухту в шихті. При вирішенні цього завдання насамперед необхідно забезпечити:
а) досить високі коефіцієнти використання потенційної теплоти та маси палива;
б) збереження високої продуктивності конвертера;
в) сприятливу економіку, що значною мірою залежить від вартості та доступності палива.
Як паливо в кисневому конвертері можна використовувати: газоподібні та рідкі вуглеводи (природний газ, пропан, бутан, мазут, дизельне паливо та ін.), вводячи їх за допомогою паливно-кисневих фурм; тверде паливо (різні карбіди, кокс, антрацит, графіт, феросплави, відходи виробництва феросплавів та кольорової металургії та ін.), присаджуючи його в конвертер у шматковому вигляді або вдаючи в рідку ванну у певні періоди продування.
Паливо, що використовується в конвертерному процесі, має бути відносно чистим за вмістом шкідливих (головним чином, сірки) і баластових домішок.

## Slide 15
Досвід застосування в конвертерній плавці відходів виробництва чорних та кольорових металів
Останнім часом у рамках розвитку ресурсозберігаючих та маловідходних технологій розширюються пошуки відходів та шлаків феросплавного виробництва та кольорової металургії, що містять екзотермічні компоненти, з метою їх використання у конвертерній плавці для економії рідкого чавуну. Складність проблеми їх пошуку, вибору та ефективного застосування, з одного боку, полягає у відсутності системи обліку освіти ресурсів, складування (зберігання), підготовки до плавки, з іншого – часто у нестабільності складу відходів та шлаків, звідси – поганої відтворюваності результатів конвертерної плавки при їх добавках.
Проте ведуться розробки та накопичується досвід утилізації та використання в конвертерному виробництві таких матеріалів, як шлаки виплавки феросиліцію, відпрацьована футерування ванн алюмінієвих електролізерів, шлаки електротермічного виробництва силуміну, плавки вторинного алюмінію та ін.

## Slide 16
Киснево-паливний конвертерний процес з часткою брухту
у металошихті 40-50%
Освоєння такого процесу, поряд з підвищенням ступеня використання ресурсів брухту, що щорічно утворюються, дозволить кожному заводу в потрібний момент збільшити обсяг виробництва сталі без додаткового виплавлення чавуну.
Відомі такі способи збільшення частки брухту в металевій шихті конвертерів верхнього дуття, як підігрів його перед заливкою чавуну за допомогою спеціальних киснево-паливних фурм-пальників, а також шляхом спалювання твердого палива (енергетичного вугілля, антрацитів) кисневим або кисневим коксу, вугілля) у конвертерну ванну, часткове допалювання СО до С02над ванною конвертер в процесі продування. Кожен з них дозволяє збільшити частку брухту на 15-20% і довести її до 40-45% від маси металевої шихти, але при цьому значною мірою проявляються властиві їм недоліки.

## Slide 17
При розігріванні брухту в конвертері зверху до середньомасової температури 800-900°С більш значно (до 6-12 хв) подовжується цикл плавки, знижується продуктивність конвертерів, мають місце та інші недоліки. Разом з тим підігрів брухту до 500-700 ° С надпотужними фурмами-пальниками, особливо комбіновано (зверху та знизу), вимагає 4-6 хв додаткового часу. Крім того, у цьому випадку менше окислюється залізо брухту, ніж при підігріві до 800-900°С, вище термічний ККД палива. Розроблено пальники з тепловою потужністю (1-2)-103кВт/т сталі.
Якщо в якості додаткового палива застосувати вугілля (антрацит) з введенням його у ванну, то для підвищення частки брухту на 15-20% потрібно значна його кількість (~50 кг/т металошихти), що призведе до збільшення часу продування на 10-12 хв, підвищення вмісту сірки в сталі (, 0,0 стадії, викидів і т.д.
При допалюванні СО над ванною в конвертерах з верхнім дмухом за допомогою двоярусної фурми частка брухту збільшується на 5-7%, час продування можна скоротити на 3-4 хв (частина кисню, що подається на другий ярус сопел для допалювання, крім газу дозволяється зменшуватися на ванною і витрачається на рафін; інтенсифікувати продування). Однак при цьому виникає локальне зношування вогнетривкої кладки конвертера, у верхній конічній частині стійкість футерування знижується на 20-30%.

## Slide 18
Перелічені способи покращення теплової роботи кисневих конвертерів доцільно використовувати у комплексі. Вони є своєрідними технологічними модулями, застосування яких у певних пропорціях дозволяє здійснювати киснево-конвертерний процес з часткою брухту в металевій шихті до 40-45% і більше.
Значних успіхів у розробці та освоєнні киснево-паливного процесу з комбінованим дмухом досягнуто фірмою"Klöckner Werke"(ФРН) та фірмою"Maxhutte",що входить до її складу. Спочатку розроблений цими фірмами процес Q-BOP-Sвключав лише донний підігрів металевого брухту при стехіометричній подачі кисню та вуглеводнів через донні фурми. Надалі було реалізовано допалювання СО до СО2 в обсязі конвертера за допомогою верхньої та (або) бічних фурм та вдування пилоподібного.углеродсодержащего палива в процесі продування. Процес отримав назву КМБ – і має різновиди (рис. 3). Встановлено, що допалювання конвертерних газів при комбінованій продуванні ванни киснем ефективніше, ніж при верхньому продуванні. Завдяки лише допалюванню СО до СО2 можливим збільшити витрату брухту на 60 кг/т сталі. Підвищення температури у верхній частині порожнини конвертера невелике, не виявлено суттєвого збільшення зносу футерування.

## Slide 19
Рис. 3. Схема КМБ-процесу:
1 - шлакоутворюючі, 2 - кисень,3- стиснене повітря,
4-азот або аргон, 5 - вуглеводні, 6 - кокс або вугілля

## Slide 20
На рис. 4 представлена ​​схема киснево-паливного агрегату, що переробляє металошихту з будь-яким співвідношенням брухту та чавуну (до 100% брухту). Схема процесу розроблена НВО "Тулачермет", ДМетІ та ЦНІІЧМ та відпрацьована на 1-тонному конвертері ДМетІ та 10-тонному киснево-паливному агрегаті комбінованого дуття НВО "Тулачермет". Конвертер обладнаний порожніми цапфами, через одну з яких подаються природний та нейтральний гази; через іншу - кисень, аргон і стиснене повітря роздільними потоками до донних та бокових фурм. Число донних фурм - від 3 до 16 (проект) при садінні конвертерів 10-350 т. Обидві бічні фурми встановлені у вертикальній площині, що проходить через цапфи, так що осі під кутом 45 ° перетинаються з віссю конвертера на рівні спокійної ванни. Конструкції донних та бічних фурм однотипні: це концентрично розташовані труби із жаростійкої сталі. Конвертер обладнаний верхньою кисневою фурмою, що забезпечує продування ванни і часткове допалювання оксиду вуглецю, що виділяється з ванни.

## Slide 21
Рис. 4. Схемакиснево-паливного конвертерадлявиплавки
стализ металошихти із збільшеною (до 50% і більше) частки брухту

## Slide 22
Киснево-конвертерний процес з високою витратою брухту (до 100%)
Комплексне застосування методів збільшення частки металевого брухту в шихті конвертерів, заснованих на введенні в конвертер теплоносіїв та високоефективному паливно-кисневому дутті, може забезпечити значне підвищення (до 100%) витрати брухту в процесі.
Перші спроби розплавлення 100% чавунного брухту в звичайному кисневому конвертері були зроблені в 1949 р. фірмою "УбеБГ в Лінці. У 2-тонний конвертер пошарово завантажували чушковий чавун і кокс. Витрата коксу становив 50 кг на 1000.
Пізніше були запатентовані процеси, що відрізняються завантаженням холодних матеріалів у конвертер (бою чавуну, сталевого брухту, палива, феросплавів), розплавленням та рафінуванням киснем та паливно-кисневою сумішшю (факелом). При цьому в якості палива пропонували використовувати займисті матеріали.

## Slide 23
Опробування варіанта з плавленням і рафінуванням металевої завалки, що складається з холодного брухту і твердого палива, шляхом прямої верхньої подачі на неї кисню виявило труднощі запалювання палива, не завжди достатню ефективність його використання, підвищення залишкового вмісту сірки в металі, нерівномірність плавлення та розтікання брухту
При подачі палива в процесі плавки рекомендується протягом періоду прогріву підводити його в кількості, необхідному для витрачання кисню, що вдувається, в періоди плавлення і рафінування 30-50% кисню витрачається на окислення домішок, на останньому етапі чистого рафінування продування ведеться тільки киснем.
Фірмою "АrStее1 С°" у 27-тонному конвертері розроблена технологія плавки на металевому ломі з попереднім підігрівом його в спеціальному ковші з ковпаком, обладнаному газовими пальниками, до температури ~980°С, що досягається протягом 25 хв при інтенсивності подачі природного газу 1,55 м3/хв на тонну брухту. Рекомендовано наступний порядок завалки металобрухту в ківш: легкий брухт - на днищі ковша, важкий - зверху. Переваги такого завантаження в тому, що легкий брухт краще захищає днище ковша від теплового впливу смолоскипа і приймає тепло від низькотемпературних газів у днищі, захищає футерування конвертера від механічного руйнування при розвантаженні брухту з ковша в конвертер. З метою зменшення окислення брухту природний газ спалюють з деяким його надлишком або присаджують на брухт вуглецеве тверде паливо (у співвідношенні брухт - паливо).

## Slide 24
Після закінчення підігріву брухту в ківш завантажують флюси та тверді теплоносії. На 1 т брухту присаджують 90 кг коксу. При необхідності отримання низького вмісту сірки в металі як теплоносій застосовують феросиліцій або карбід кальцію. У разі недостатнього прогрівання брухту в ковші його додатково нагрівають у конвертері, обладнаному газокисневим пальником з тепловою потужністю ~ 28,0 МВт, потім продувку ведуть киснем до витрати заздалегідь розрахованої його кількості.
Середній вихід придатного металу з 101-ї дослідної плавки становив 89,2%, на половині з них - понад 90%. Основні втрати заліза обумовлені окисленням їх у шлак; на 1 т сталі утворилося 303 кг шлаку, що містить 51,5%FеО.

## Slide 25
У 27-тонному конвертері досягнуто продуктивності 23 т/год (тривалість плавки - 50 хв), у 90-тонному забезпечено продуктивність 63,5 т/год. Середня витрата кисню склала 144,5 м3/т сталі, середньозважена по 100 плавкам витрата на 1 т сталі - 90 кг коксу або вугілля, природного газу - 30 м3, 8,65 кг карбіду кальцію; 1,95 кг карбіду кремнію; 10,9 кг 50%-ного феросиліцію; витрата вапна - 69,5 кг/т, плавикового шпату - 2,5 кг/т; основність кінцевих шлаків у середньому становила 2,98. Аналіз балансу сірки показав, що 37% внесеної шихтової сірки перейшло в сталь, ступінь десульфурації висока (-63%).
При аналізі теплових балансів плавок, звичайних і на твердій шихті, встановлено, що рівень використання теплоти (т)), що виділяється при спалюванні паливної суміші, склала 46,4%.
Однак ця величина була розрахована, з урахуванням окислення вуглецю до СО та С02, відповідно на 79 та 21%. Якщо ж припустити повне згоряння палива, термічний ККД суміші палива в даному варіанті плавки складе 34,8%.

## Slide 26
Інший варіант технології виплавки сталі з холодного брухту (чавуну) передбачає попередній підігрів його в конвертері мазутокисневим факелом.
Дослідження проводили на 30-тонному конвертері при різному вмісті холодних матеріалів (сталевого та чавунного брухту) у металевій шихті. Підігрів холодних матеріалів здійснювали за допомогою мазутокисневої фурми, що забезпечує витрата палива 1500-2800 л/год, тобто питоме теплове навантаження до 10330 кВт/т.
При високому вмісті в шихті твердого чавуну (> 65%) підвищення термічного ККД палива здійснювали пошаровий його прогрів. Зі збільшенням витрати холодного чавуну зростала тривалість нагрівання шихти і плавки при скороченні тривалості продування в інтервалі частки чавуну 50-70% та її сталості вище цих меж. Прискорення прогріву шихти сприяли присадки коксу в кількості 16,7 кг/т при постійній витраті мазуту, при цьому тривалість прогріву скорочується на 8 хв, а плавки - на 6.

## Slide 27
Одним із шляхів скорочення тривалості плавки при роботі на холодному металевому брухті є інтенсифікація його прогріву.
В ІЧМ досліджено виплавку сталі в конвертері з інтенсивним киснево-паливним продуванням при 100% холодного брухту в шихті. Шихта 300-кілограмового конвертера складалася з 300 кг брухту; 4,5 кг 45%-ного феросиліцію; 2,5 кг 75%-ного феромарганцю; 9,0 кг коксу. Продування вели за допомогою газокисневої фурми з питомою тепловою потужністю 1780 кВт/т. Витрата кисню становила 2,0-2,7 м3/хв, газу - 0,45-0,9 м3/хв. Тривалість плавки (у даному випадку поєднані операції прогріву та рафінування) склала 20,8 хв, при звичайній частці брухту в шихті 25% - 14,6 хв.

## Slide 28
Розглянуті варіанти технології конвертерної плавки на твердій металевій завалці підтверджують важливу можливість переробки будь-якої кількості брухту в конвертері з верхнім дмухом. При масовій виплавці стали такі завдання у киснево-конвертерному виробництві не ставляться. Рівень витрати брухту в кисневих конвертерах визначається балансом брухту чорних металів, структурою сталеплавильного виробництва. Разом з тим останнім часом, з розвитком конвертерних процесів донного і комбінованого дуття і в розробках киснево-паливних варіантів конвертерної плавки зі суттєво збільшеними витратами металобрухту, зусилля низки зарубіжних фірм, дослідницьких і проектних організацій знову спрямовані на створення високопродуктивного, гнучкого економічного варіанта конвертерної мартенівському скрап-процесу (на твердій шихті) та електродуговій плавці.

## Slide 29
При розвитку KMS-процесу фірмою"Klöckner-Werke"(ФРН) був створений і запатентований в 1977 р. киснево-паливний сталеплавильний процес на твердій металошихті в агрегаті конвертерного типу, що отримав назву - процесKS (Klöckner Stahlerzeugung).
СутьKS-процесу полягає в попередньому нагріванні шихтових матеріалів, що здійснюється шляхом подачі вуглеводного газоподібного (або рідкого) палива і кисню через донні фурми до появи деякої кількості рідкого металу, потім - введення через донні фурми разом з киснем пилоподібних вуглецевмісних матеріалів - вугілля або коксу. Вуглеводні подаються при цьому на донні фурми у кількості, що забезпечує захист останніх. Відбувається подальше проплавлення твердої шихти, її часткове навуглерожування, газифікація твердого вуглецю, а потім і рафінування металу. Технологія конвертерної плавки процесомKSвключає наступні операції (рис. 6).

## Slide 30
Рис. 6. Технологічні операції у процесі КБ: 1- Завантаження шихти; 2 - попереднє нагрівання;
3 - утворення перших порцій розплаву;4- розплавлення шихти та рафінування;
5- випуск та легування металу

## Slide 31
У період нагрівання брухту краще використовувати рідке паливо – мазут. Його перевага полягає в тому, що донні фурми при подачі рідкого палива через кільцеві канали розвивають значно більшу термічну потужність. А в період кисневого продування подача природного газу через кільцевий зазор забезпечує захист донних фурм. Опробовано також застосування триканальних донних фурм для збільшення кількості палива, що подається в період прогрівання. При нагріванні шихти рідким паливом його витрата становить 1-2 л/(хв*т). Для нагрівання металозавалки до 1000-1050 ° С необхідно ~ 25; рідкого палива на 1 т металозавалки. Витрата кисню відповідає стехіометричному співвідношенню 2 м3/л або трохи перевищує його.

## Slide 32
Оплавлення твердої шихти починається в зонах впровадження паливно-кисневих смолоскипів, що утворюють у шихті колодязі. У міру проплавлення металошихти поступово зменшується витрата вуглеводневого палива (природного газу, мазуту) і конвертер в струмі кисню починають вдувати порошкоподібне вугілля або кокс. Паралельно проходять процеси нагрівання і проплавлення брухту, навуглерожування розплаву (і твердого брухту), окислення вуглецю, що вдується. Кисень витрачається на спалювання палива, окиснення заліза та домішок розплаву. Для формування активного основного шлаку через донні фурми подається також порошкове вапно. Засобом управління навуглерожування розплаву і окислення вуглецю служить зміна співвідношення вугілля вугілля і кисню. На певному етапі подачу вугілля припиняють і ведуть лише донну кисневу продування.

## Slide 33
ПроцесKSосвоєний фірмою"Klöckner Werke"на одному із заводів під час його технічної реконструкції з метою заміни трьох 250-тонних мартенівських та двох електродугових печей та виведення з експлуатації невеликої доменної печі. Споруджено та введено в експлуатацію цех з одним пересувним 125-тоннимKS-Конвертером.
Цех обладнаний продувним стендом, візками для заміни конвертерів, пристроєм для механізації робіт перефутерування агрегатів, засобами позапічної обробки сталі, ЕОМ для керування технологічним процесом. Експлуатація конвертерів, що працюють на твердому завалці, показала високі результати за технологічними характеристиками процесу, стійкості футерування, рафінування металу, можливостями утилізації та використання у великій кількості конвертерних газів, що виділяються, з теплотою згоряння до 8800 кДж/м.3.

## Slide 34
Аналогом процесу KS є "СОIN'-процес, розроблений фірмою"Krupp", що ґрунтується на вдуванні в конвертер через кільцевий канал коаксіальних донних фурм порошкоподібного (фракції 1 мм) вугілля як у рідкий період плавки, так і для нагрівання твердої шихти. Інформація про цей процес занадто обмежена, щоб можна було судити про його показники, особливості. Зазначається, що використанняCOIN-фурм (coal- вугілля,oxygen- кисень,injection- вдування) дозволяє вводити в конвертер пилоподібне вугілля з інтенсивністю до 22 кг/(т'хв). при інтенсивності продування киснем до 4,5 м3/ (Т * хв).
У 1993 р. фірма "Nippon steelввела в промислову експлуатацію на заводі в м. Хірохата новий процес плавлення брухту в кисневому конвертері (SMP). Цей процес передбачає плавлення брухту в одному агрегаті з наступним обезуглероживанием в іншому, що забезпечує підвищення продуктивності та якості готового продукту.
Новий процес передбачає переробку брухту в кисневому конвертері з ванною рідкого чавуну (рис. 7).

## Slide 35
Рис. 7. Технологічна схема переплавлення брухту в кисневому конвертері з ванною рідкого чавуну:
1 - завантаження брухту; 2 - плавлення брухту та чушкового чавуну; 3 – випуск половини плавки;
4 - високовуглецевий рідкий напівпродукт; 5 - жолоб для брухту;
6 – верхня фурма; 7 - кисень, порошкове вугілля;
8 - чушковий чавун; 9 – рідкий напівпродукт; 10 – десульфурація;
11 - обезуглерожування

## Slide 36
Конвертери (печі) з оптимізованим використанням енергії -EOF*
Зупинимося на новому технічному рішенні, що передбачає максимальне для сьогоднішнього рівня техніки корисне використання хімічної та фізичної теплоти газів, що відходять у плавильному просторі.EOF.
*(Energy Optimizing Furnace) - енергетично оптимізована піч; розробник - фірмаKLSF(Німеччина).

## Slide 37
Рис. 8. Схема роботи (а) та загальний вид (б) конвертера

## Slide 38
У ЄОF (рис. 8) є п'ять зон: 1 – рідка ванна, де відбуваються реакції рафінування; 2 - газошлакометаллическая суміш над розплавом, в якій протікає реакція окислення СО до СО2 за рахунок кисню, що вводиться над поверхнею рідкого металу з частковою передачею теплоти рідкій ванні; 3 - зона газової фази (до склепіння плавильного простору); у ній окислюються залишки СО до СО2; менша частина теплоти, що виділяється в цій зоні, втрачається, передаючись водоохолоджуваним елементам стін і склепіння, а велика передається у вигляді теплоти газів, що відходять, брухту, який знаходиться в підігрівачі 4, розташованому безпосередньо над плавильним простором; 4 - підігрівач шахтного типу для передачі теплоти газів, що відходять брухту і повернення його таким чином у рідку ванну; 5 - нагрівач повітря, що направляється в плавильний простір для допалювання СО (разом з О2), що залишилася теплотою газів, що відходять.

## Slide 39
ЕOF (див. рис. 8) складається з круглого плавильного судини, за формою проміжного між кисневим конвертером і електродуговою піччю, футерованого вогнетривкою кладкою і з водоохолоджуваними стінами і склепінням. Під встановлені фурми типу "труба в трубі", що дозволяють через одні вдувати кисень і через інші - вугільний пил вoболочці азоту або С02у суміші з парою. У корпусі передбачені як інжектори кисню для вторинного окиснення, і кисневі пальники; останні використовуються переважно в періоди очікування або розігріву агрегату після ремонту.
Над плавильною ємністю встановлений підігрівач брухту, в якому на трьох рівнях відбувається напівбезперервний підігрів металевого брухту протиточними газами, що відходять. Лом розташовується на водоохолоджуваних колосниках (балках), які за дуговими траєкторіями можуть бути виведені з печі за допомогою гідравлічних механізмів. При цьому забезпечується рівномірне опускання завалки брухту, поступове і однорідне нагрівання його шматків (навіть прес-пакетів масою до 500 кг і твердого чавуну) до - 850°С, За допомогою киснево-повітряної суміші в зоні 2 доокислюється СО і регулюється кількість вступників в підігрів.

## Slide 40
Підігрівач завантажується краном за допомогою коробів, обладнаних гідравлічними донними затворами. Завантаження проводять на верхній колосник підігрівача, відкривши його кришку, що охолоджується. Короби при цьому закриті кришкою. Забезпечується герметизація підігрівача брухту, для того, щоб гази та частинки пилу не потрапляли в навколишнє середовище, а рухалися звичайним шляхом через системи знепилення та димосос.
З 1982 р. у Бразилії функціонує 30-тонна ЕОF-піч продуктивністю 200тис.т на рік; шихта спочатку складалася з ~ 35% брухту і -65% чавуну. Логічним наслідком ефективного використання енергії в цьому процесі є його розвиток у час збільшення збільшення вмісту брухту в шихті аж до 100%. У режимі переробки шихти з 50% брухту та 50% чавуну забезпечуються такі показники: витрата рідкого палива – 13,8 кг, коксика – 14,5 кг, кисню – 83 м3на 1 т сталі; тривалість продування - 36 хв, циклу плавки - 68 хв.
Надійні результати отримані при шихті із вмістом брухту до 70%. Встановлено, що робота з таким вмістом брухту в шихті також є економічною з точки зору витрати вугілля та кисню, завдяки чому ЕОF-Піч може бути альтернативою електродугової печі.

## Slide 41
Поряд із мартенівською піччю, ЕОF-піч є єдиним сталеплавильним агрегатом, що дає можливість економно використовувати суміші чавуну та брухту в одній посудині в будь-яких співвідношеннях. Саме різке коливання цін на металобрухт, яке неможливо передбачити заздалегідь, говорить про те, яке економічне значення може мати гнучкість сталеплавильного агрегату щодо режиму роботи. Сточки зору роботи у змішаному режимі, ЕОF-Піч придатнадля заміни мартенівського процесу. Наприклад, одна 80-тонна ЕОF-Піч може замінити 4-5 мартенівських печей продуктивністю 100 т при використанні основного обладнання та допоміжних пристроїв (рис. 9).

## Slide 42
Рис. 9. Установка печі ЕОF у чинному мартенівському цеху

## Slide 43
ЕОF-піч є гарною альтернативою конвертерів невеликої потужності, що працюють ЛД-процесом, завантаження брухту в яких не перевищує 20%. При заданій кількості чавуну, обмеженому низькою продуктивністю доменної печі, можна досягти значного зростання виробництва сталі при одночасному різкому зниженні витрат за рахунок використання дешевшого брухту. ЕОF-піч працює також економічно, коли при заданій продуктивності по чавуну потужність машин безперервного розливання та установок подальшої переробки сталі потребує підвищення виробництва рідкої сталі. Іншою значною сферою застосування є заміна дугових електропечей на ЕОF-Пічі. За останні десять років електросталеплавильна технологія оптимізована настільки, що отримати додаткову економію можна лише незначною мірою. Тому постійне зростання рівня цін на електроенергію у світовому масштабі повністю відіб'ється на витратах виробництва електродугових печей.

## Slide 44
В цьому випадку ЕОF-піч є економічно цікаву альтернативу завдяки роботі на вугіллі і кисні, і не в останню чергу там, де не можна підключати високопотужні сучасні дугові електропечі до наявної високовольтної мережі або де, внаслідок впливу печі на електромережу, необхідна установка дорогих додаткових пристроїв.
ЕОF-печі випускаються ємністю від 30 до 100 т, що відповідає річній продуктивності від 200000 до 600000 т рідкої сталі. При випуску плавки сталь за якістю не поступається іншим процесам як щодо вмісту небажаних домішок, наприклад, фосфору та сірки, так і щодо вмісту газів у сталі. Марки якісної та легованої сталі вимагають застосування ковшової металургії, загальноприйнятої нині.
ЕОF працюють і будуються у Бразилії, Італії, США, Індії, Угорщині, Туреччині, Німеччині.
Таким чином, агрегати ЕОFстають альтернативою електродуговим та мартенівським печам, оскільки їх застосування сприяє різкому зниженню потреби сталеплавильного виробництва в електроенергії та енергоносіях.

## Slide 45
Кал-До процес
Кал-До процес був розроблений з метою збільшення частки брухту вметалошихтеза рахунок допалювання СО->СО2. Кал-До конвертер здатний обертатися зі швидкістю 0,5с'1. Поздовжня вісь його під час обертання під час продування розташована під кутом 17-20° до горизонту (рис. 10). Процес розроблений у Швеції професоромКалінгомна заводіДомнаверті призначався для переділувисокофосфористихчавунів.
Конвертери Кал-До застосовувалися у низці країн Європи, Північної Америки та Японії. Їх садка становить від 30 до 160 тонн.
Футерування конвертера Кал-До виконується зі смолодомітової та магнезитової цегли. Привід конвертера забезпечує його обертання та поворот навколо поздовжньої та горизонтальної осей.

## Slide 46
Кисень чистотою не нижче 95% під тиском 0,3 МПа подається через горловину конвертера водоохолоджуваної фурми, що встановлюється над поверхнею ванни під кутом 26° до горизонту. Завантаження твердих присадок, випуск сталі і шлаку, а також відведення газів, що утворюються під час продування газів здійснюється через горловину.
При обертанні конвертера створюються сприятливі умови перемішування ванни. Допалювання монооксиду вуглецю в конвертері сприяє інтенсивному нагріванню ванни та формуванню активного вапняно-залізистого шлаку та ранньому окисленню фосфору (2[Р]+5(FеО)+3(СаО)= (3СаО • Р2О5) +5 [Fе]). Швидке окислення фосфору на початку продування в Кал-До конвертері пов'язане із значною площею розділу метал-шлак.

## Slide 47
Рис. 10.Конвертер Кал-До: 1 – ківш; 2 - положення конвертера під час випуску сталі;
3 - подача води, що охолоджує; 4 – подача кисню; 5 – подача порошкоподібних матеріалів через фурму;
6 - пересувний газовідведення;
7 – положення конвертера при завантаженні шихти; 8 - подача вапна та руди
Рис. 11. Співвідношення відносних кількостей окисленого фосфору
і вуглецю при різних способах продування фосфористого чавуну:
1 - томасівський процес;
2 - продування через дно повітрям, збагаченим киснем;
3 - продування зверху киснем і порошковим вапном; 4 - продування в Кал-До-конвертері

## Slide 48
Співвідношення процесів окислення вуглецю та фосфору при різних способах продування фосфористого чавуну показано на рис. 11.
При процесі Кал-До (крива 4) від початку продування створюються дуже сприятливі умови для формування шлаку з високою фосфоропоглинальної здатністю, що забезпечують швидку і повну дефосфорацію металу при підвищеному вмісті вуглецю. Процесом Кал-До переробляють як фосфористі (1,6-2,2% Р), так і передільні (-0,1% Р) чавуни.
Технологія переробки фосфористого чавуну в конвертері Кал-До включає наступне: до заливання чавуну завантажують брухт (50-70% загальної кількості) на залишений в конвертері кінцевий шлак і вапно в кількості 55 кг/т сталі. Після заливання чавуну та продування протягом 10-12 хв додають залишок брухту. Первинний шлак, що містить 18-24% Р2О5, Скачують при вмісті 0,03-0,04% [Р] і 0,3-1% [С]. Після добавки на 1 т сталі по 8 кг вапна та руди ванну продувають до отримання заданого вмісту вуглецю і для загущення шлаку вводять 25 кг вапна.

## Slide 49
Кал-До процес, на відміну ЛД і ОЛП процесів, характеризується такими особливостями:
Мінімальний тиск дуття і подача його під кутом 26° до горизонту обумовлює невелику швидкість і глибину проникнення струменя кисню в метал. Тому домішки окислюються, переважно, через шлак;
монооксид вуглецю, що виділяється з ванни, допалюється незасвоєним ванною киснем до СО2 в межах конвертера, внаслідок чого додаткове надходження теплоти дозволяє збільшити кількість руди до 17% або брухту до 48% маси металевої шихти;
обертанням конвертера регулюється перемішування металу та шлаку, що забезпечує керування ходом реакцій у ванні;
при обертанні конвертера футерування нагрівається від спалювання СО->С02 вище за рівень ванни. Потрапляючи під метал і шлак, перегріте футерування віддає їм теплоту, що дещо знижує швидкість її зносу;
обсяг відхідних газів у 6-8 разів менший, ніж у звичайних конвертерах, що дозволяє спростити конструкцію та габарити очисних установок.

## Slide 50
Переваги Кал-До процесу полягають у наступному:
значна частка брухту у металевій шихті (до 45-48%);
вищий вихід рідкої сталі (91-93%);
можливість регулювання ходу реакцій за рахунок змін швидкості обертання, положення фурми та інтенсивності продування;
високий коефіцієнт використання теплоти в агрегаті, обумовлений допалюванням СО до С02 у конвертері;
глибока десульфурація металу, обумовлена ​​значною кількістю шлаку в конвертерній ванні, високим коефіцієнтом розподілу сірки;
нижчі капітальні витрати.
Істотними недоліками Кал-До процесу є: велика тривалість продування та циклу плавки, складність конструкцій механізмів обертання конвертера масою 500 т, висока питома витрата вогнетривів, значні питомі капітальні витрати.

## Slide 51
Роторний процес
Роторний процес здійснюється в горизонтально розташованому циліндричному агрегаті, що обертається зі швидкістю -0,07с"1(Мал. 7.59).
Роторні печі використовувалися у низці країн світу. При місткості 60 і 90 т ротори мають відповідно такі розміри, м: довжину - 14,6 і 14,7; зовнішній діаметр - 3,7 та 4,0; внутрішній діаметр - 2,7 та 3,0.
В обох торцевих стінках ротора зроблені отвори діаметром 0,6-0,8 м. Через передній отвір завантажують тверді матеріали та заливають чавун. У цей же отвір вводять водоохолоджуванікисневі фурми. Через інший отвір, з боку зливу металу та шлаку, відводяться гази. У цій же торцевій стінці є сталевипускний отвір та шлакова льотка. Футерівка складається з двох шарів: робочої набивної зі смолодомітової маси і постійної - з магнезитової цегли.
Перед продуванням у ротор завантажують вапно та залізну руду та заливають рідкий чавун. Потім його повертають у положення продування, при якому поздовжня вісь розташовується на одній лінії з каретками, що переміщають дві кисневі фурми і димоуловлюючий камін.

## Slide 52
Рис. 12. Схема роторної печі: 1 – випускний отвір; 2 – газовідведення;
3 – ротор; 4 – подача вторинного кисню;
5 – подача первинного кисню; 6 – механізм обертання

## Slide 53
Через нижню фурму, занурену в метал на глибину близько 250 мм, первинний кисень вводять чистотою 95-99% під надмірним тиском 0,6 МПа з інтенсивністю 4000 м3/год. Через верхню фурму в робочий простір подають вторинний кисень чистотою 70-75%.О2 під надлишковим тиском 0,3 МПа з інтенсивністю 6000 м3/год. Первинний кисень окислює домішки металу, а верхнє дуття служить, переважно, для допалювання СО до СО2. Продування зазвичай триває 40-50 хвилин. Завдяки цьому утилізується теплота від реакції
{СО}+1/2{О2}={СО2}.
При роторному процесі фосфор інтенсивно окислюється, випереджаючи окиснення вуглецю: при [С]=2%, [Р]>0,1%. При концентрації вуглецю [С]=2% спускають шлак, потім додають вапно і руду наведення другого шлаку.

## Slide 54
Після закінчення продування фосфористого чавуну кінцевий шлак залишають у роторі і використовують у наступній плавці. Спускний шлак містить 18-20% Р205 і використовується як сільськогосподарське добрива.
Раннє окислення фосфору дозволяє виплавляти в роторі високовуглецеві сталі. Також освоєно виплавку якісних сталей.
Порівняно з Кал-До процесом роторний процес має такі недоліки: велику тривалість продування та плавки (близько 2 год), громіздке обладнання та нижчі техніко-економічні показники.
Для використання роторного процесу необхідно вирішити питання значного підвищення стійкості агрегату.

## Slide 55
Безперервний сталеплавильний процес
Теоретичні засади
Можливість використання для виробництва сталі безперервного процесу давно цікавить дослідників та винахідників. Безперервний сталеплавильний процес повинен відповідати ряду теоретичних принципів, які визначають тією чи іншою мірою схему процесу.
Швидкість безперервного сталеплавильного процесу залежить від швидкості окислювального рафінування металу від домішок та визначається законами масопереносу. Чим швидше здійснюється масоперенос, тим вище може бути продуктивність технології.

## Slide 56
Варіанти безперервного сталеплавильного процесу
Усі діючі нині сталеплавильні агрегати є агрегатами періодичної дії. За досвідом багатьох виробництв зазначено, що заміна періодичного процесу безперервним веде до збільшення продуктивності, зниження експлуатаційних витрат, підвищення та стабілізації якості продукції, зменшення технологічних відходів, більш ефективного використання додаткових матеріалів. Сучасна технологія дозволяє здійснювати безперервне розливання підряд багатьох плавок. Успішними виявилися спроби створення безперервної лінії: безперервне розливання сталі - прокатний стан.
Тим не менш, на сьогоднішній день проблеми, пов'язані з вибором зручної для практичного використання конструкції сталеплавильного агрегату безперервної дії (САНД), організацією безперервного сталеплавильного процесу та відпрацюванням технології виплавки сталі, поки що не вирішено. Запропоновано різні варіанти конструкцій САНД та технологій виплавки в них сталі, які можна класифікувати в такий спосіб.

## Slide 57
По організації процесу: а) багатостадійні з поділом операцій на стадії. При цьому в кожній ємності або частині агрегату проводиться одна або декілька технологічних операцій; б) одностадійні, коли всі операції видалення домішок та перетворення чавуну на сталь відбуваються одночасно.
За конструкцією агрегату: а) операція проводиться на поду. При цьому газоподібні та тверді реагенти надходять у так звані подові, жолобні реактори; б) операція проводиться таким чином, що метал, шлак, додаткові матеріали знаходяться у зваженому, розпорошеному краплеподібному стані в так званих струминних реакторах.
По організації технології: а) рух шлаку та металу відбувається в одному напрямку; б) шлак і метал рухаються протитоку.
За складом шихтових матеріалів. Шихта може складатися: а) з рідкого чавуну;
б) чавуну та брухту (скрапу); в) чавуну та металізованих залізорудних матеріалів; г) тільки з брухту, який безперервно плавиться; д) лише з металізованих залізорудних матеріалів, які безперервно плавляться.

## Slide 58
Безперервні процеси дозволяють досягти високої інтенсивності їх ходу та високих коефіцієнтів використання площі або обсягу агрегатів, максимально автоматизувати процес, підвищити продуктивність та полегшити умови праці обслуговуючого персоналу.
У 1898 р. перший патент на безперервний сталеплавильний процес було видано Росії І.І. Затману. Відповідно до цього винаходу, рідкий чавун рафінували під час протікання його за жолобом. У 1937 р. на заводі "Рехліні" (Німеччина) використовувався конвертер безперервної дії на повітряному дутті для переділу чавуну ванадієвого в сталь. За ним пішла низка інших патентів з цього питання. У 1939 р. Н.М. Доброхотов запропонував варіант безперервного сталеплавильного процесу, робота якого була заснована на принципі мартенівського процесу. У 1940 р. X. Рехлінг і О. Джонсон у Німеччині розробили сталеплавильний агрегат безперервної дії, в якому чавун повинен був текти через піч, що обертається, і продуватися повітрям через фурми, розташовані під поверхнею ванни. У цьому року винахідник Ф.Б. Уолд отримав патент на пристрій, у якому чавун рафінувався в серії печей, якими протікав метал.

## Slide 59
До перших зарубіжних схем безперервного сталеплавильного процесу належить варіант, запропонований Дж. Елліотом (1958 р.) (рис. 13 і 14).
Відповідно до схеми (рис. 13), чавун з доменних печей 1 продуктивністю 2000 т/добу. проходить через активний міксер 2 і подається до піч 3 для плавлення скрапу.

## Slide 60
Рис. 13. Послідовність стадій процесу Дж. Елліота
Рис. 14. Схема безперервного сталеплавильного процесу Дж. Елліота (позначення-як на рис. 13)

## Slide 61
Пакети скрапу підігріваються в шахтних печах 4 до 1150°С вводяться в піч 3 ємністю 300 т повільно поточний потік металу за допомогою штовхачів через завантажувальні вікна. Високовуглецевий метал швидко розчиняє гарячий скрап.
Отриманий у печі 3 розплав проходить стадію десульфурації твердими реагентами (вапном, ціанідом або карбідом кальцію) у чотирьох барабанах 5 ємністю по 20 т, що обертаються навколо горизонтальної осі. Відділення шлаку після десульфурації відбувається на виході з барабана.
Буферний металоприймач 6 ємністю до 500 т (при нормальній роботі 100 т) служить для усереднення складу металу, а також дозволяє ремонтувати окремі ділянки системи без зупинки процесу.

## Slide 62
Далі метал проходить стадію окислення кремнію, марганцю та частково вуглецю в роторних печах 7 ємністю по 75 т, де продувається киснем. Необхідні для дефосфорації шлаковий та температурний режими регулюються добавками вапна, твердих окислювачів та кінцевого шлаку, отриманого в наступній стадії процесу. Роторні апарати обертаються навколо злегка нахиленої до горизонту осі, що забезпечує перемішування металу та шлаку.
З роторних апаратів метал надходить у невеликий буферний металоприймач 8, на виході з якого від нього відокремлюється шлак, а потім - в апарати для обезуглерожування 9 ємністю по 75 т, здатні нахилятися щодо обох взаємно перпендикулярних горизонтальних осей, що забезпечує регулювання швидкості потоку металу.

## Slide 63
З печі 9 метал надходить на збірний жолоб, де відбирають проби для швидкого визначення складу металу, безперервно вимірюють температуру і швидкість потоку, а також відокремлюють від металу шлак, направляючи його для використання в попередній стадії процесу, що збільшує вихід рідкої сталі.
На шляху до металоприймача 10 (ємність 100 т) в кінцевій стадії доведення проводиться присадка в струмінь розкислювача металу і легуючих добавок. Дозування їх кількості здійснюється автоматично діючою системою з урахуванням даних аналізів. З металоприймача готова сталь стікає в багатоструминну машину безперервного розливання сталі.

## Slide 64
Нині здобули широку популярність такі типи безперервних сталеплавильних процесів: струминного рафінування чавуну англійського науково-дослідного інституту БІСРА; чотиристадійний ЦНДІЧМ, запропонований Г.П. Іванцовим та співавторами; французького науково-дослідного інституту, заснований на рафінуванні крапель металу в шлаку, жолобного типу, названий УОРКРА, Московського інституту сталі та сплавів, що випробовувався на заводі "Запоріжсталь"; Дніпропетровський металургійний інститут. У Японії розроблено процес МР1М, заснований на рафінуванні металу при перетіканні його з однієї ванни в іншу. У США фірмою "Бетлехем Стіл" випробувано процес жолобного типу з паралельними потоками металу та шлаку. Крім того, існує ще багато інших розробок, які стосуються безперервного виробництва сталі.

## Slide 65
До багатостадійних установок безперервної дії відноситься агрегат, запропонований Г.П. Іванцова (рис. 15).
В основу способу покладено два принципи: 1) поділ процесу одержання сталі на послідовні операції із забезпеченням у відповідних апаратах оптимальних умов їх здійснення; 2) безперервність проведення всіх операцій. Рафінування чавуну від сірки, кремнію та фосфору, пов'язане з утворенням агресивних шлаків, проводять на початку процесу послідовно в різних апаратах за відносно низької температури і видаляють шлак.
Тому при обезуглероживании рафінованого чавуну утворюється мало шлаку, що збільшує термін служби футерування порівняно з одностадійним безперервним сталеплавильним процесом.
У камерах 10 проводять десульфурацію чавуну пилоподібним вапном в струмені азоту, а в камерах 11 - знекремнення і дефосфорацію рудою і вапном у струмені кисню. Чавун перетікає з камери в камеру через отвір 12, реагенти вводять через водоохолоджувані фурми 13. шлак, Що Утворюється, видаляється через льотки 14, а гази відводяться через отвори 15.

## Slide 66
Рис. 15. Сталеплавильний агрегат безперервної дії Г.П. Іванцова:
а-загальна технологічна схема; б-багатоступінчастий
апарат для видалення сірки, кремнію, марганцю та фосфору:1 - піч для плавки сталевого скрапу;
2 – міксери; 3 – дозатор;
4 – апарат для видалення сірки; 5 - апарат для видалення сірки, марганцю та фосфору;
6 - апарат для обезуглерожування;7 -вакуум-апарат; 8 - закритий канал для легування сталі;
9 - ківш для відстоювання та розливання сталі;
10 - камери для десульфурації чавуну пилоподібним вапном у струмені азоту;
11 - камери для десиліконізації та дефосфорації чавуну рудою та вапном у струмені кисню;
12 - отвори для перетікання чавуну з камери камеру;
13 - охолоджувані фурми для введення реагентів; 14-льотка для видалення шлаку;
15 - отвори для відведення газів

## Slide 67
Прикладом безперервного одностадійного сталеплавильного процесу може служити одностадійний конвертерний безперервний процес, запропонованийІРBIS (Франція) (рис. 16).
Агрегат продуктивністю 20-30 т/год був введений в експлуатацію в 1971 р. Рідкий чавун із чавуновозного ковша 3 надходить у дозатор секторного типу 2 місткістю 15 т, встановлений на вагах тензометричних. За допомогою регулятора витрати 1 чавун безперервно вводять у реакційну ванну (конвертер) 12 сифоном, кисень і порошкоподібне вапно вдуються через фурму 5, а охолоджувачі (дрібний скрап, металізовані котуни) завантажуються через отвір 4. Продукти рафін перетікають у відстійну ванну 10, де краплі металу осідають і відокремлюються від шлаку 9, а гази йдуть через димохід 6. Нерозкислена сталь через сифон безперервно надходить в агрегат доведення - 7-канальну індукційну піч місткістю 45 т з одним індуктором 8 потужністю. В агрегаті доведення сталь розкислюють і коригують вміст вуглецю шляхом вдування порошкоподібних вуглецевмісних матеріалів.

## Slide 68
Рис. 16. План та розріз експериментальної установки ІRBIS

## Slide 69
Установка ІRBIS випробовувалась у безперервному режимі понад п'ять діб. Тривалість її роботи визначалася стійкістю футерування. Здійснювався переділ звичайних (0,22-0,27% Р) та фосфористих (до 1,8% Р) чавунів. При виплавці низьковуглецевої сталі ([С]=0,06% [Р]=0,018%) спостерігалися коливання вмісту: Д[С]= ±0,01%; Д [Р] = ±0,006%. Ступінь дефосфорації та десульфурації металу становила 92 та 45%.
Одностадійна установка має значні теплотехнічні переваги, порівняно з іншими установками конвертерного типу. При переділі мартенівського чавуну вдається переплавляти близько 25% брухту від маси металевої шихти.
При тривалості НВП в установці ІRBIS кілька діб досить достовірно оцінено стійкість футерування агрегату. Питома витрата вогнетривів при одностадійному рафінуванні низькофосфористого чавуну виявилася в 1,5-3 рази меншою, ніж у звичайному кисневому конвертері. Вихід рідкої сталі становив 93-94% (залізом 96-97%), тобто перевищував показник киснево-конвертерного процесу.

## Slide 70
Двостадійна установка НСП конвертерного типу продуктивністю 6-8 т/год (рис. 17) розроблена ДМетІ. У першому агрегаті установки, футерованому динасовою цеглою, видаляють з металу кремній, марганець і частину вуглецю. Тут же охолоджують метал шляхом введення металобрухту, руди або котунів. У другому агрегаті, футерованому магнезитом,видаляють фосфор, сірку і вуглець, що залишився. Шлак наводиться за допомогою порошкоподібних матеріалів, що вдмухають струменями кисню. Передбачено також безперервну подачу в другий агрегат рідких синтетичних шлаків, що виплавляються в циклоні.

## Slide 71
Рис. 17. Агрегат безперервної дії ДМетІ:
1 - ківш з рідким чавуном; 2 - приймальний жолоб; 3 - фурми для вдування кисню;
4 – вікно для подачі брухту; 5 – вікно для випуску шлаку; 6 - шлакоотделяющая перегородка; 7 – перехідний жолоб;
8 - фурми для подачі кисню та порошкового вапна; 9 - склепіння;
10 – випускний жолоб; 11 - сталерозливний ківш; 12 – відстійна ванна;
13 – вікно для видалення диму; 14 – реакційна ванна; 15 - розділовий поріг

## Slide 72
У кожному агрегаті є дві ванни (реакційна та відстійна), розділені порогом, склепіння з отворами для кисневих фурм, отвори для видалення диму та спуску шлаку, шлакоотделительная перегородка, що запобігає перетіканню шлаку. У реакційній ванні є вікно для подачі брухту та інших охолоджувачів. В неї по жолобу надходить рідкий чавун, що продувається киснем за допомогою двох водоохолоджуваних фурм, в цю ж ванну подають охолоджувачі. Газошлакометаллическая емульсія перетікає по поріг у відстійну ванну, де фази поділяються і завершуються реакції між шлаком і металом.
Шлак видаляється самопливом через шлаковипускний отвір, а метал через сифон і по жолобу надходить до другого агрегату, де закінчується рафінування розплаву.

## Slide 73
Порівняно з періодичним киснево-конвертерним процесом САНД конвертерного типу має значні переваги: ​​удвічі більша продуктивність агрегату та праці; збільшення виходу рідкого металу на 2-3% внаслідок зменшення втрат заліза зі шлаком, викидами, виносом та димом; зниження питомої витрати вапна і кількості шлаку, що утворюється, що в двох- і тристадійних САНД досягається спуском кислого шлаку, а також регенерацією частини основного шлаку; скорочення у 2-2,5 рази витрати вогнетривів; ймовірне зниження собівартості стали; більш висока стабільність складу та якості сталі.
Безперервний сталеплавильний процес із селективним окисленням домішок чавуну розроблявся у Японії Національним дослідницьким інститутом металів. У 60-х роках на підставі результатів попередніх експериментів збудували одноступінчастий агрегат, схема якого представлена ​​на рис. 18.

## Slide 74
Розміри ванни становлять: довжина – 3 м, ширина – 250 мм і глибина – 600 мм. Через склепіння вводили водоохолоджувані фурми (не більше 9), кут нахилу яких міг змінюватися. Кожен реактор складався з двох зон: продувної та відстійної. На вихідному кінці реактора, поблизу розвантажувального порогу, влаштований скіммер, за допомогою якого від металу відокремлюється шлак, що витікає через шлакову льотку в бічній стінці. Метал тече під скіммером і переливається через поріг, висота якого визначає висоту металевої ванни.

## Slide 75
Рис. 18. Схема установки длябезперервного виробництвасталі (а),
поздовжній та поперечний переріз реактора (6):
1 – міксер; 2 - реактор; 3 – ківш;4 -отвір для зливу рідкого чавуну;
5 -кисневі фурми; 6 - шлаковий поріг

## Slide 76
З урахуванням даних, отриманих при проведенні експериментів з порціями чавуну масою по 3 т, в 1967 побудували багатоступеневий агрегат. У першому ступені агрегату передбачалося видаляти з чавуну кремній і значну частину фосфору, у другому - знижувати концентрацію фосфору до найнижчого значення, а також доводити метал за вмістом вуглецю та температурою до необхідних величин, у третій - здійснювати доведення металу по всіх елементах і температурі до заданих величин готової сталі. Автори процесу вважали за можливе також здійснювати переділ чавуну в сталь у реакторі, що складається з двох ступенів.
Чавун в реактор подавали з міксера ємністю 15 т. Постійність витрати чавуну контролювали безперервним зважуванням міксера. У склепінні агрегату встановлювали від 4 до 7 кисневих фурм з нахилом під кутом 85° до напрямку руху металу. Через кисневі фурми у ванну з киснем вдувався порошкоподібний флюс. Контроль за ходом процесу здійснювався на ділянці між скіммером та порогом. Тут вимірювали температуру металу стаціонарною термопарою та пірометром. Проби металу безперервно відбирали та аналізували.

## Slide 77
Основним завданням експериментів було максимальне видалення кремнію та визначення ступеня дефосфорації при основності шлаку менше двох у першому ступені агрегату та видалення більшої частини вуглецю у другому ступені. Переробляється 6 т чавуну. Флюсую суміш, що містить 83% вапна і 17% плавикового шпату, подавали через всі кисневі фурми з витратою 4 кг/хв у першу і 2 кг/хв - в другий ступінь. Для підвищення рідини шлаку в перший ступінь додавали окалину з витратою 0,5 кг/хв.
У наступних експериментах ставили завдання покращувати властивості шлаку в агрегаті другого ступеня. Для цього збільшили внутрішню ширину ванни до 300 мм. Місткість при цьому збільшилася до 1030 кг. Переробляли 12 т чавуну.
У перший ступінь флюс подавали, як описувалося раніше, а в другий - заздалегідь підготовлену суміш, що складається з 67% вапна, 13% плавикового шпату та 20% піску з витратою 2,5 кг/хв. У камеру першого ступеня флюс вдували через два, а другого - через одну фурму.

## Slide 78
Рис. 18. Схема безперервного сталеплавильного процесу, запропонованого Екеторп:
I – виплавка чавуну; II – плавлення скрапу; III – десульфурація;
IV - обезуглерожування; V – доведення сталі; VI – розливання;
1 - відновлювальний реактор; 2 – високочастотна піч;
3 – електромагнітний клапан; 4 - регенератор (отримання елементарної сірки);
5 – теплообмінник; 6 – фільтр; 7 - кристалізатор безперервного розливання сталі;
8 - індукційна котушка низької частоти

## Slide 79
Було зазначено, що в цьому процесі ступінь дефосфорації металу відносно невеликий і становить 62-82%, а ступінь обезуглерожування - 75-90%. Ступінь десульфурації металу також невисока. Такі низькі результати пояснюються тим, що видалення з металу шкідливих домішок у цих експериментах здійснювалися в несприятливих умовах. Так, дефосфорація протікала разом з окисленням кремнію і щодо високої температурі (1520-1690°С), а десульфурація відбувалася при низькій основності.
У цих умовах видалення шлаку з кожного агрегату не підвищувало ступеня рафінування сталі, а лише призводило до збільшення витрати матеріалів, що рафінують.
Сталь після рафінування містила досить багато шкідливих домішок: 0,034-0,038%S; 0,031-0,060% Р.
Знос вогнетривкої футеровки в зонах її активного руйнування становив у середньому 5 мм за 90 хв або 3,2 мм/год. Збільшення товщини футерування ванни другого ступеня від 250 до 300 мм суттєво зменшувало знос футерування бічних стін.

## Slide 80
Поряд із розглянутими способами безперервного виробництва сталі, які пройшли або проходять перевірку у тих чи інших масштабах, за останні 20 років було опубліковано кілька інших цікавих пропозицій.
С. Екеторп на підставі аналізу термодинамічних умов ходу металургійних реакцій запропонував безперервний процес виробництва сталі із руди за схемою, представленою на рис. 19.
Дрібний залізорудний концентрат разом з рідким паливом, газом або меленим вугіллям вдується у первинну ванну рідкого чавуну в реакторі-відновнику I, поверхня якої захищена від окислення шаром коксу або іншого аналогічного за властивостями матеріалу.
Над поверхнею ванни киснем, що спеціально подається, допалюють СО до С02. Шлак з реактора I гранулюють і використовують у будівництві.
Великий скрап розплавляється безперервно в індукційній печі Н з магнитогидродинамическим затвором 3; отриманий розплав змішується з розплавом з реактора-відновника I, що містить 3-4%, і надходить в реактор для десульфурації металу вапном. Шлак, що містить велику кількість сірки, надходить в апарат 4 разом із С02 з агрегату 1. В результаті реакції між СаS та С02 утворюється СаС03 та елементарна сірка.

## Slide 81
Відділення десульфурації чавуну магнієм
Рис. 19. Схема установки для десульфурації чавуну магнієвим коксом
Підвищення ефективності використання дорогого магнію для обробки чавуну під час виконання вимог
техніки безпеки на сучасному етапі досягається такими технологічними прийомами:
Введенням в метал магнококс-реагенту у вигляді шматків коксу, насичених магнієм.
Подачею углиб металу суміші магнію з матеріалами, що містять кальцій.
Вдування порошку з гранул магнію, покритих солями - хлоридами натрію, кальцію, магнію, калію.
Введенням у чавун гранульованого магнію у струмені природного газу.
Обробкою чавуну введенням у нього дроту, що містить порошкоподібному вигляді магній та інші компоненти.

## Slide 82
Зупинимося на будь-якому з варіантів технології докладніше.
Пористість коксу дуже висока (-90% і більше). Після заповнення цих порожнин магнієм десульфуратор являє собою шматок магнію з міцним вуглецевим скелетом, що зцементувався. Цей скелет повільно розчиняється, роз'єднує обсяги магнію, що виключає вирування чавуну та викиди при десульфурації. Ділянки розвиненої поверхні пористого скелета є центрами зародження нової фази.MgS- десульфурація протікає спокійно та водночас до низьких вмістів сірки. Магнококс 1 (рис. 19) вводять у ківш міксерного типу 2 у графітовому дзвоні 3 на глибину -2/3 висоти ковша. Для подолання сил виштовхування з чавуну 4 механізм опускання 5 забезпечений сталевим баластом 6 закріпленим на сталевому валу 7, що переходить внизу в графітовий стрижень 8.
Варіант не набув широкого поширення в основному через недостатність переваг при громіздкості та певній складності обладнання.

## Slide 83
2.Вдування в чавун суміші магнію з кальцієвмісними матеріалами - найдешевший і найпоширеніший спосіб десульфурації чавуну. Частка магнію в таких сумішах менша (до 50%), ніж вапна або інших реагентів.
3.Застосування повітря або азоту для інжектування в чавун магнію, особливо через фурму з камерою випаровування, має істотний недолік: кисень і азот не є нейтральними по відношенню до магнію.

## Slide 84
4.Останнім часом у світовій практиці простежується тенденція переходу від попереднього варіанту до вдування порошків з гранул магнію, покритих з метою безпеки при збереженні, транспортуванні та подачі в чавун, солями, а саме хлоридами натрію, кальцію, магнію, калію. Вміст магнію в гранулах становить 90±2%, їх розмір – 0,3-3 мм. Такий порошок негігроскопічний, безпечний у пожежному відношенні, відповідає вимогам транспортуючої пневмосистемиі одночасно зберігає високу реакційну здатність у рідкому чавуні. Варіант технології названо SCMG(Salt coated magnesium). Витрати на обробку чавуну за технологією SCMG приблизно такі ж, як і за попередньою, при співвідношенні в суміші вапна і магнію, що дорівнює 3,5:1.
На рис. 8.5 наведено використовуваний для технології SCMG графік для визначення витрати магнію, що вводиться в чавун, з метою отримання в ньому гарантованого вмісту сірки після обробки. Розрахунки показують, що ступінь використання магнію на десульфурацію в цьому випадку змінюється в межах 75-85% і стає тим нижчим, чим нижче повинна бути концентрація сірки перед подачею в сталеплавильний агрегат.
Порошки за другим і третім варіантами вдмухують стисненим азотом або повітрям через вертикальну фурму, заглиблену в чавун на -2/3 висоти ковша.

## Slide 85
Методи обробки чавуну кальцієвмісними матеріалами (вапно, вапняк, карбід кальцію) використовуються давно, проте накопичений досвід не дає достатньо даних для остаточного рішення про доцільність вибору того чи іншого реагенту. Доводиться враховувати, що, на відміну від магнію, перераховані вище реагенти можуть бути охарактеризовані як такі, що практично не плавляться. Застосування десульфураторів, що не плавляться, призводить до незадовільного змішування з чавуном при його обробці, тому при введенні СаО і СаС2 необхідні спеціальні заходи щодо поліпшення контакту десульфуратора та металу.
Методи організації контакту такого роду матеріалів з металом, а також їх фізичні характеристики (у шматках, у вигляді порошку, сплавів, хімічних сполук у рідкому вигляді тощо) можуть бути різні. На рис. 20 представлена ​​схема установки для десульфурації чавуну, що знаходиться на шляху рідкого чавуну від доменної печі до сталеплавильного цеху.

## Slide 86
Рис. 20. Схема установки для методу десульфурації чавуну

## Slide 87
У ківш з рідким чавуном 1 опускається ротор-мішалка 2. Над ковшем при обробці розташовується ковпак для пиловловлення 3 з пристроєм для подачі десульфураторів 4 і відведення газів 5. Перемішування металу з реагентом досягається обертанням ротора-мішалки і пропусканням через ефект кипіння. При використанні такого типу установки для обробки чавуну сумішшю з обпаленого вапна (90%), плавикового шпату (5%) та нафтового коксу (5%) вміст сірки в чавуні знижується з 0,030-0,035% до -0,003%.
Створення на початку 80-х років XX століття надійних пристроїв для вдування в рідкі розплави порошків, що дозволяють точно регулювати масу реагенту, що подається, відкрило для десульфурації чавуну широку гаму технологічних варіантів. Останні відрізняються насамперед складом сумішей.

## Slide 88
Зупинимося на варіантах, які досить широко використовуються у світовій практиці. Врахуємо, що на вибір підприємствами складу сумішей для обробки одночасно впливає ряд факторів: вартість та дефіцитність матеріалів, спосіб введення їх у чавун та вартість обладнання, ефективність та простота стабільність результатів, штати, екологічні питання тощо. Головним критерієм залишається еко
У шихтових матеріалах доменного процесу фосфор знаходиться у вигляді п'ятиокису, з'єднаного з вапном і рідше з оксидами заліза - 3(Са0)-Р205, 3(Fе0)-Р205. Практично весь фосфор шихти відновлюється і перетворюється на чавун, тому низький вміст фосфору можна забезпечити лише застосуванням у доменних печах малофосфористої шихти.
Останнім часом, переважно в Японії, широкого розвитку набувають процеси дефосфорації чавуну. З одного боку, це викликано зростаючою потребою ринку низькофосфористих сталях, з іншого - розвитком малошлакових технологій конвертерного переділу, переваги яких вже розглянуті.

## Slide 89
Для дефосфорації використовують матеріали, що містять вапно та залізо: CaO, FeO, Fe203 і соду Na2C03. Відбуваються реакції:
2[F] + 5(Fe0) + 3(Ca0) = (3Ca0*P205)+5[Fe],
4 [Р] + 5 (Na2C03) = (5 Na20*2P2O5) + 5 [С].
У більшості випадків успішне використання методів позадоменної обробки чавуну пов'язане з використанням для цього ковшів міксерного типу "Торпедо". Конструкція такого ковша забезпечує мінімальні втрати теплоти під час транспортування чавуну і особливо у процесі його продування.
При обробці чавуну в чавуновозних ківшах відкритого типу оголення поверхні металу при вдуванні в нього порошків і викликане цим барботування істотно збільшують втрати теплоти.
Різке зниження тепловтрат в процесі обробки чавуну забезпечує установка, що включає ківш 1 з кришкою 2, що ізолює, одночасно що оберігає футеровку ковша від контакту з активним шлаком за рахунок її спеціальної конструкції (рис. 21). Конвеєр 3, живильник 4 забезпечують подачу в ківш зверху шматків соди та окалини з бункерів відповідно 5 і 6.

## Slide 90
Рис. 21 Схема установки для проведення дефосфорації чавуну содою
з вдуванням і без вдування порошку

## Slide 91
У разі необхідності глибокої дефосфорації використовують пневмонагнітач 7 з його завантажувальним бункером 8 для вдування порошкоподібних соди та окалини в струмені азоту. В установці є: зона для відбору проб і вимірювання температури 9, механізми підйому продувної фурми і зонда 10, фурма для введення кисню 11, фурма для вдування порошків 12, парасолька для уловлювання пилу 13. З футеровкою ковша 1 контактує тільки метал 1.
Слід зазначити інші можливі способи дефосфорації чавуну. Проведено широкі дослідження процесів дефосфорації у сталеплавильних агрегатах безперервної дії. Найкращим для цієї мети виявився створений у ВНДІТМетМаш агрегат струминного рафінування. При обробці чавуну, що містить до 1,2% Р, отримували напівпродукт із вмістом <0,2% Р та фосфатшлаки з концентрацією Р205 до 18%.

## Slide 92
Для глибокого розкислення сталі необхідно забезпечити у ній вміст залишкового алюмінію зазвичай, у межах 0,02- 0,06%. Хоча залізо та алюміній у розплавленому стані є взаєморозчинними компонентами, проте введення та рівномірний розподіл алюмінію в рідкій сталі є певними труднощами через різницю щільностей рідкої сталі та алюмінію та спливання шматків останнього вгору. При цьому необхідно максимально зменшити взаємодію алюмінію зі шлаком та повітрям.
Рис. 22. Схема введення алюмінієвого дроту углиб металу

## Slide 93
Для підвищення і стабілізації засвоєння алюмінію сталі застосовують, зокрема, різні методи його обтяження. Після випуску плавки обтяжену додатковим вантажем навішування алюмінію за допомогою крана або спеціального пристрою поглиблюють у розплав при одночасному або подальшому продуванні металу в ковші інертним газом. Залишковий вміст алюмінію стабілізується, а засвоєння підвищується в 12-15 рази. Застосовують також занурення алюмінієвих чушок за допомогою сталевих штанг. У просвердлені алюмінієві чушки вставляють штанги та опускають на дно ковша. Алюміній знаходиться в зануреному в рідкий метал стан до повного розчинення. Засвоєння алюмінію стабілізується порівняно з присадкою чушок у ківш під струмінь.
У вітчизняній практиці та за кордоном широко застосовують розкислення алюмінієвим дротом, що подається з великою швидкістю (до 500 м/хв) через шлак углиб металу (рис. 8.30).
При цьому, як правило, для рівномірного розподілу алюмінію, випливання неметалевих включень і вирівнювання температури продувають сталь в ковші інертним газом. Введення алюмінію у такий спосіб підвищує його засвоєння до 60-80%.
Розроблено спосіб введення алюмінію шляхом "вистрілювання" кулями з пневматичної гармати.ABS(АБС) процес(AluminiumBullet Shooting).

## Slide 94
Вдування порошкоподібних реагентів у розплав
1970 року фірмою"Thyssen Niederrhein"("Тіссен Нідеррейн"), ФРН, розроблений процесTN(ТН), сутність якого полягає у продуванні металу порошкоподібним кальцієм і магнієм у струмені аргону.
У промислових умовах метал обробляють порошками в ковшах ємністю 35-300 т. Тривалість продування становить 3-20 хв. Використовують фурми різної конструкції. Стійкість футерованої фурми 30-50 обробок, діаметр сопла 15-20 мм, глибина занурення 2-3 м. У процесі продування температура металу знижується в середньому на 30°С. Продування порошками здійснюють, як правило, в струмені аргону, рідше - азоту при тиску газу 0,3-0,6 МПа і швидкості вдування порошку 12-80 кг/хв.

## Slide 95
Залежно від поставлених завдань процес вдування може бути використаний для десульфурації, навуглерожування (при вдуванні графіту), розкислення, легування, зв'язування азоту, легування азотом і т.п. Найкращі результати отримані при основному футеруванні ковша, відсіканні пічного шлаку і наведенні основного рафінувального шлаку.
Застосовують три типи установок: одноконтейнерну, багатоконтейнерну з одним пневмонагнетателем та багатоконтейнерну з декількома пневмонагнетателями. В установках першого типу можна використовувати пневмонагнітач для одного складу порошку. Установки другого типу мають від двох до шести контейнерів, що працюють з одним пневмонагнітачем. У цьому випадку продування здійснюють послідовно, наприклад, спочатку вдують суміш СаО-СаF2 для десульфурації, потім силікокальцій - для зміни складу та форми включень. В установках третього типу для кожного компонента є відповідний пневмонагнітач, який подає порошок у необхідній пропорції в основний пневмонагнітач. Установка повністю автоматизована та керується за допомогою ЕОМ.

## Slide 96
Схема установки для продування сталі порошком наведено на рис. 22.
Вдування порошків силікокальцію та карбіду кальцію надає практично рівноцінний вплив на розкислення та десульфурацію. У процесі продування кальцій взаємодіє не тільки з киснем та сіркою, але й з оксидами рідкої сталі. Ці реакції умовно можна поділити на три стадії, залежно від кількості кальцію, що вводиться в метал. На першій стадії (витрата карбіду кальцію – менше 1,5 кг/т) десульфурація відбувається пропорційно кількості кальцію, що вводиться, але не досягає максимального значення. У металі присутні сульфіди марганцю. На цій стадії чисті оксиди глинозему, що утворилися під час розкислення стали алюмінієм до введення порошку, швидко переходять в алюмінат кальцію типу nCa0-mAI203.До кінця першої стадії вміст кальцію становить 0,003%, а характерними включеннями стають 12Са0-7А1203.

## Slide 97
Рис. 22. Схема установки для вдування порошкоподібних матеріалів у ківш:
1 – майданчик на висоті 24 м; 2 – бункери для добового зберігання матеріалів; 3 – змішувач;
4 – майданчик на висоті 17 м; 5- підйомний пристрій; 6 – майданчик на висоті 9 м;
7 – пневматичний нагнітач; 8 - фурма для вимірювання температури та відбору проб металу;
9 – пульт управління; 10 - подання легуючих; 11-резервні фурми; 12-рівень статі;
13 - положення пневмонагнітача у робочому стані;
14 - відведення газів, що відходять; 15 - склепіння, 16 - сталевоз з ковшем

## Slide 98
На другій стадії (витрата карбіду кальцію менше 2,5 кг/т) десульфурація продовжується, проте швидкість її різко знижується. Вміст сірки у рідкій сталі зменшується до 0,003%. Включення сульфідів марганцю зустрічаються у металі рідко. Оксиди 12Са0-7А1203 практично зникають та утворюються дисперсні включення типу CaO,CaS. Вміст кальцію у металі досягає 0,005%.
Це новий простий процес рафінування сталі, в якому рафінування та гомогенізацію металу, а також регулювання його температури вдається здійснити на одній установці (рафінування сталі шляхом інжекції порошку та її нагрівання). Процес розроблений у Японії.

## Slide 99
Процес застосовується для вирішення наступних завдань:
доведення плавок, випущених з агрегату при низькій температурі або повернутих від установки безперервного розливання;
гомогенізація сталі та регулювання її хімічного складу;
охолодження плавок, що мають високу температуру, шляхом введення в них брухту;
рафінування розплавленої сталі;
інжекція порошку СаЭ1 або вапна для десульфурації та регулювання форми неметалічних включень у надчистій сталі (наприклад, сталі, що йде на виробництво труб для магістральних трубопроводів, що застосовуються для транспортування високосірчистого газу).
Схему розташування обладнання наведено на рис. 22.

## Slide 100
Рис. 22. Схема установки для обробки сталі в ковші (рафінування та гомогенізація розплаву шляхом
інжекції порошку з наступним регулюванням температури):
1- газоподібний кисень; 2 - газ, що охолоджує фурму; 3 - візок з бункером, що зважує легуючі добавки; 4 - бункери з вапном або СаF2, 5 - газ для перемішування сталі та інжекції порошку; 6 – лебідка занурювального патрубка; 7 - киснева фурма; 8 - занурювальний патрубок; 9 - трубопровід для газів, що відходять;
10- фурма для вдування газу, що перемішує;11-ківш зі сталлю; 12- візок для транспортування ковша

## Slide 101
Розплавлену сталь перемішують у ковші за допомогою аргону або азоту, що інжектуються через спеціальну верхню фурму, яку занурюють у сталь, причому кінець фурми близький до днища ковша. Основну кількість алюмінію та легуючих добавок вводять у сталь через занурювальний патрубок.
Якщо температура розплавленої сталі нижча, ніж необхідно, то сталь нагрівають за рахунок теплоти, що виділяється при хімічній реакції окислення алюмінію або кремнію газоподібним киснем, що вдмухується через спеціальну кисневу фурму. Якщо температура стали вищою, ніж необхідно, то сталь охолоджують шляхом введення в неї брухту.
Для отримання низькосірчистої та надчистої сталі інжектують вапно через фурму, по якій подають газ, що перемішує після того, як зроблять регулювання температури.
Ступінь десульфурації сталі до 60% може бути досягнута протягом 10 хв при обробці розплаву шляхом інжекції порошку за наявності високоосновного шлаку на поверхні металу в ковші.

## Slide 102
Коефіцієнт використання теплоти в процесі хімічного нагріву сталі досягає 92% для низьковуглецевої сталі, розкисленої А1, а для середньовуглецевої сталі, розкисленої SiА1 цей коефіцієнт дорівнює 76%. При застосуванні алюмінію забезпечується швидкість нагрівання сталі 7 град/хв при витраті кисню 11м3/Ч-т. при застосуванні кремнію швидкість нагрівання сталі знижується до 60% швидкості нагріву сталі при введенні алюмінію.

## Slide 103
Установки для перемішування металу
У деяких випадках присадки легуючих та розкислювачів без їх чаду, рівномірного перемішування цілком достатньо для позапечного доведення сталі. Такі обмежені завдання (без дегазації сталі) призвели до створення DH-змішувачів. Згодом процес трансформувався і став називатисяPM (Pulsating Mixing- пульсуючий змішувач), який застосовується в сучасному технологічному ланцюжку виробництва сталі.
Організація перемішування та схема розміщення обладнання наведено на рис. 23. Ці установки не передбачають низький тиск розрідження камери. Засмоктування та повернення металу в ківш здійснюються зміною тиску, а не підйомами та опусканнями вакуумної камери.
Оптимальною конструкцією РМ-змішувача визнано вакуумну камеру у вигляді порожнистого циліндра (труби) довжиною, наприклад, 3 м, обладнаного зверху бункером для присадки феросплавів. Внутрішній діаметр циліндра (труби), який використовується для обробки металу у 100-тонному ковші, – 300 мм, а зовнішній дорівнює 600 мм. Циліндр занурюють у метал на глибину 500 мм. Робочий тиск у патрубку змінюють у межах 50-150 кПа. З-за малого обсягу та відносно малого діаметра вакуумпроводу використовують вакуумні насоси невисокої продуктивності.

## Slide 104
Рис. 23. РМ-процес для рафінування сталі в ковші:
а- Принципи організації перемішування;б- Схема розміщення обладнання;1 - Контрольні пристрої;
2- Клапан;3 - евакуаційна система;
4- гідравлічна система;5- бункер для феросплавів