## Slide 1: ТЕМА 7
СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ

## Slide 2
§1. Особливості процесів позапічної обробки сталі
Спочатку всі процеси доведення стали до потрібного хімічного складу (операції легування, розкислення, рафінування, модифікування) і температури виконували безпосередньо в сталеплавильному агрегаті. Це призводило до збільшення часу плавки (відповідно до зниження продуктивності агрегату) і великому чаду легуючих елементів (які можуть бути дуже дорогими). Поступово вищезазначені операції стали переносити в сталерозливний ківш та спеціальні агрегати.
Дані процеси отримали назву позапічної обробки сталі або ковшової металургії. Позапечна обробка стали активно застосовуватися з 60-х років ХХ століття, головним чином для підвищення продуктивності дугових сталеплавильних печей і конвертерів, дозволяючи винести частину процесів рафінування з цих агрегатів в ківш. Проте вже початок впровадження сучасних процесів позапічної обробки показало, що вони дозволяють не тільки суттєво покращити якість сталі (механічні властивості, корозійну стійкість, електротехнічні показники та ін.), а й отримати сталь із принципово новими властивостями. Піддавати позапічній обробці можна сталь, виплавлену будь-яким способом.

## Slide 3
Таким чином, позапічна обробка сталі дозволяє:
- збільшити продуктивність основного сталеплавильного агрегату за рахунок винесення операцій розкислення, рафінування та легування в агрегат позапічної обробки;
- підвищити якість металу за рахунок видалення шкідливих газових домішок та неметалічних включень;
- підвищити ефективність процесів розкислення та десульфурації;
- Забезпечити більш точне дотримання хімічного складу металу;
- отримувати метал із принципово новими властивостями; - Забезпечити необхідну температуру металу перед розливом;
- зменшити чад дорогих легуючих елементів.

## Slide 4
Металургійні процеси, що забезпечують одержання зазначених результатів, протікають ефективніше при позапечній обробці, ніж у сталеплавильних печах завдяки ряду особливостей:
- Створення найбільш сприятливих термодинамічних умов для розвитку даного процесу, зокрема наведення шлаку, що забезпечує глибшу десульфурацію;
- Збільшення швидкості взаємодії з газовою фазою або шлаком внаслідок дроблення металу на порції (краплі) з розвиненою контактною поверхнею;
- Підвищення інтенсивності масопереносу в металі внаслідок його дроблення на порції (краплі) і, отже, збільшення градієнта концентрацій розчинених у ньому елементів.
Методи позапічної обробки сталі можуть бути умовно поділені на прості (обробка одним способом) та комбіновані (обробка металу декількома способами одночасно).

## Slide 5
До простих методів належать: 1) обробка металу вакуумом; 2) продування інертним газом; 3) обробка металу синтетичним шлаком, рідкими та твердими шлаковими сумішами; 4) введення реагентів углиб металу. Основними недоліками перерахованих простих способів обробки металу є необхідність перегріву рідкого металу в плавильному агрегаті для компенсації падіння температури металу при обробці в ковші і обмеженість впливу на метал.
Кращі результати на якість металу досягаються при використанні комбінованих або комплексних способів, коли в одному або декількох послідовно розташованих агрегатах здійснюється ряд операцій. Вибір необхідного устаткування визначається тієї чи іншої технології обробки металу.

## Slide 6
Позапічна обробка металу комбінованими методами може проводитися:
- у звичайному сталерозливному ковші;
- у сталерозливному ковші, обладнаному для вдування газу або газопорошкового струменя знизу через змонтовані в днищі пристрої;
- у встановленні ківш-піч з кришкою (зводом), через яку опущені електроди, що нагрівають метал у процесі його обробки;
- в агрегаті типу конвертера з продуванням металу киснем, аргоном;
- в агрегаті типу конвертера, з обладнанням для вакуумування розплаву і т. д. Розглянемо різні способи позапечної обробки сталі окремо.

## Slide 7
§2. Продування стали інертним газом у ковші
Продування металу інертним газом здійснюють або окремо в сталерозливному ковші або застосовують як операцію, супутню іншим процесам. Як інертний газ використовують в основному аргон, рідше азот. При продуванні масу металу пронизують тисячі бульбашок інертного газу, кожен з яких є мініатюрною вакуумною камерою, оскільки парціальні тиску водню і азоту в такому міхурі дорівнюють нулю. Всередину таких бульбашок залучаються шкідливі газові домішки, а їх поверхні прилипають неметалеві включення, які виносяться на поверхню металу. Також при продуванні інертним газом відбувається інтенсивне перемішування металу та усереднення його складу. Якщо потрібно знизити вміст вуглецю в металі, до інертного газу можна додати кисень. Продування інертним газом супроводжується зниженням температури металу (газ нагрівається і інтенсивно забирає тепло), тому продування інертним газом часто використовують для регулювання температури металу в ковші. Продування металу здійснюють шляхом введення інертного газу різними способами в нижню частину ковша (рис. 1). Витрата інертного газу підтримують у межах 0,5...2,5 м3/т залежно від необхідного ступеня обробки.

## Slide 8
Рис. 1. Способи продування металу в ковші: а – через фурму, що занурюється; б – через пористий блок; в – через пористі шви у днищі; г – через шиберний затвор; д – через бічну стінку ковша; е – спосіб SAB
Поєднання продування інертним газом з витримкою в умовах розрідження (вакуумуванням) дозволяє зменшити витрату інертного газу. Застосування синтетичного шлаку при продуванні інертним газом сприяє більш ефективному видаленню з металу шкідливих домішок та неметалевих включень.

## Slide 9
§3. Обробка синтетичними шлаками
Для інтенсифікації та підвищення повноти переходу в шлак сірки, фосфору та кисню застосовують перемішування металу з рідким синтетичним шлаком (рис. 2). Для зниження вмісту сірки в металі та його розкислення застосовують вапняно-глиноземистий шлак, для дефосфорації – вапняно-залізистий, а для зниження вмісту кисню та оксидних включень – кислий.
Обробку ведуть у ковші під час випуску металу із сталеплавильного агрегату, одночасно з шлакового ковша подаючи струмінь рідкого шлаку на струмінь рідкої сталі. Синтетичний шлак попередньо виплавляють і нагрівають до температури ~1600 °С в електродугової печі і перед обробкою металу випускають у ковш шлаковий. Витрата синтетичного шлаку вбирається у 6 % від маси металу. Така кількість шлаку дозволяє стабілізувати його склад та властивості та підтримувати їх постійними від плавки до 113 плавки. Тривалість обробки сталі синтетичним шлаком обмежується лише тривалістю випуску металу з агрегату в ківш. Можливе поєднання обробки синтетичним шлаком з продуванням інертним газом або вакуумуванням.

## Slide 10
Рис. 2. Технологічна схема обробки сталі рідкими синтетичними шлаками: 1 – дугова електропіч для виплавки синтетичного шлаку; 2 – заливання синтетичного шлаку в сталерозливний ківш; 3 – випуск сталі

## Slide 11
§4. Агрегат «піч-ківш»
Найбільш ефективним прийомом позапічної обробки сталі є комплексна обробка розплаву в сталерозливному ковші із застосуванням потужного високотемпературного джерела локального нагріву, який забезпечує безперервну компенсацію теплових втрат. Агрегати, що забезпечують нагрівання та перемішування сталі в ковші, її рафінування та коригування хімічного складу, отримали назву «пічківш» (від англійського ladle-furnace (LD)).
Піч-ківш є установкою, що складається з кришки для ковша з отворами, через які встановлені три електроди. Під кришку поміщається сталерозливний ківш з металом після випуску зі сталеплавильної печі. Крім того, до складу установки "піч-ківш" зазвичай також входять засоби для перемішування металу інертним газом, система подачі феросплавів та матеріалів для рафінування сталі в ковші.

## Slide 12
В даний час безперервне введення різних речовин (вуглецю, розкислювачів, модифікаторів) проводять із застосуванням порошкового дроту, що має у своєму перерізі коло або прямокутник, сталева оболонка якої зазвичай завальцована. Такий дріт великої довжини поставляється у котушках на металевій або дерев'яній рамі. Введення порошкового дроту в розплав здійснюється по направляючій трубі за допомогою спеціального трайбапарату, що складається з пристроїв, що подає і розмотує.
Схема установки "піч-ківш" виробництва фірми SMS Mevac наведена на рис. 3. Одним з енергозберігаючих способів при обробці сталі на печі ківш є подача аргону через порожнисті електроди. Дана технологія дозволяє скоротити витрату електроенергії та чад електродів.

## Slide 13
Рис. 3. Схема установки «піч-ківш»: 1 – ківш; 2 - кришка-склепіння; 3 – трайб-апарат для подачі дроту; 4- електроди; 5 - фурма для вдування порошку силікокальцію в струмені аргону; 6 - пристрій для подачі сипких феросплавів та флюсів; 7 пориста пробка для подачі аргону

## Slide 14
§5. Обробка сталі вакуумом
Вакуумування металу здійснюють головним чином у сталерозливному ковші. Найкращі результати при цьому виходять при вакуумуванні нерозкисленого металу. За рахунок створення розрідження над поверхнею металу відбувається інтенсивне виділення бульбашок розчинених у ньому газів - водню, азоту та монооксиду вуглецю. Також до поверхні цих бульбашок прилипають неметалеві включення, які виводяться на поверхню та переходять у шлак. Крім того, розчинений у металі кисень взаємодіє з вуглецем, тому цей процес використовують і для одержання безвуглецевих корозійностійких сталей. Після інтенсивної дегазації метал зверху з поміщеного у вакуумній камері бункера вводять розкислювачі і легуючі добавки.

## Slide 15
Розрізняють два різновиди процесу:
- VD (Vacuum Degassing) – вакуумна дегазація металу;
-VOD(Vacuum Oxygen Decarburization) - вакуумнокисневе знеуглерожування, при якому для видалення вуглецю з металу використовують і продування киснем.

## Slide 16
Однак останнім часом все більшого поширення набувають комбіновані агрегати, що поєднують у собі обидва різновиди.
В даний час найбільш поширеними способами обробки металу вакуумом у ковші є:
1) приміщення ковша з металом у вакуумну камеру, подальше перемішування металу інертним газом і введення розкислювачів з бункера, даний метод часто називають "ковшовим вакуумуванням" (рис. 4 а), аналогічним чином відбувається і знеуглерожування металу (рис. 4 б);
2) вакуумування при переливі з ковша до ківша або з ковша до виливниці. Оскільки обробці вакуумом піддається "струмінь" металу, даний метод іноді називають "струменевим вакуумуванням" або "вакуумуванням струменя" (рис. 4, в);
3) циркуляційне вакуумування, коли метал під дією вакууму всмоктується у спеціальну камеру, де відбувається видалення шкідливих домішок (рис. 4, г);
4) порційне вакуумування, при якому металу закачується до камери вакуумування окремими порціями (рис. 4, д).

## Slide 17
Рис. 4. Схеми ваккуумування стали: а) камерне ваккуумування; б) обезуглерожування сталі; в) струменеве вакуумування; г) циркуляційне вакуумування; д) порційне вакуумування

## Slide 18
§6. Імпульсно-динамічний пристрій
Одним з нещодавно запропонованих є спосіб позапічної обробки сталі в ковші із застосуванням імпульснодинамічного пристрою (ІДП). Цей пристрій завдяки своїй простоті значно дешевше, ніж установка піч-ківш і може виконувати її основні функції. Імпульсно-динамічний пристрій (рис. 5) являє собою касету (картридж), заповнену матеріалами, необхідними для обробки сталі в ковші. Матеріали розташовуються в касеті в необхідному порядку в секторах і розділені перегородками сегментах, що плавляться. За допомогою імпульсно-динамічного пристрою можна виконувати операції розкислення, легування, рафінування, модифікування, дегазації, видалення шлаку, усереднення хімічного складу та температури.

## Slide 19
Перемішування металу в ковші здійснюється за рахунок використання реактивної енергії струминних течій, одержуваних за допомогою струминно-вихрових змішувачів (рис. 6), що працюють на основі випаровування активної складової (Mg або Са) та екзотермічних реакцій окислення домішок, що дозволяє розраховувати на ефективне перемішування при рафінуванні. Час обробки за допомогою пристрою не перевищує 10 хв.

## Slide 20
Рис. 5. Схема імпульсно-динамічного пристрою: 1 сталевий стрижень; 2 - футерувальні термостійкі втулки; 3 горизонтальні стінки; 4 - складова обичайка; 5 - кільцеві елементи з реагентів; 6 – перегородки; 7 - шар магнію; 8 напрямні елементи; 9 – тепловий екран; 10 – алюмінієві пластини; 11 – опора; 12, 13 – захисний кожух; 14 - сталерозливний ківш; 15 – розплав

## Slide 21
Рис. 6. Схема розташування елементів у касеті ІДУ
Пристрій вводиться в ківш із металом за допомогою підйомного механізму та екранного модуля. Під час обробки проводяться поперемінні підйом та опускання ІДУ з метою додаткового перемішування металу в ковші.

## Slide 22
7. Ливарно-прокатні агрегати
§1. Переваги ливарно-прокатних агрегатів
Одним із напрямків удосконалення процесів виробництва прокату в даний час є створення ливарно-прокатних агрегатів. До складу такого агрегату входять: машина безперервного лиття заготовок (блюмова, слябова або сортова) пристрої для передачі безперервнолитої заготовки, піч для підігріву та прокатний стан (відповідного типу) з усім технологічним обладнанням.
При застосуванні такої технології вдається практично повністю використати первинну теплоту безперервнолитої заготовки для її деформації, що суттєво економить енергоресурси на нагрівання. Також виключається проміжне складування заготовок, що значно підвищує продуктивність стану (до 25%) та ефективність використання обладнання. Ще однією перевагою ливарно-прокатних агрегатів є компактне розташування обладнання, що потребує менших виробничих площ та капітальних витрат на будівництво (до 1,5 раза).

## Slide 23
Слід також зазначити, що обтискання литого металу в такому суміщеному процесі сприяє поліпшенню якості поверхні та структури заготовок литих. При поєднанні процесів розливу та прокатки знижується собівартість прокату завдяки підвищенню виходу придатного (на 2%) та скороченню витрат по переділу. На ливарно-прокатних агрегатах можна отримати заготовки різних профілів, у тому числі малих перерізів без зниження продуктивності заводу, оскільки сталь розливають у кристалізатор одного найбільш вигідного розміру, під який розроблені всі схеми калібрування прокатного стану.
Однак у питанні суміщення МБЛЗ та прокатного стану існує ряд проблем, таких як узгодження швидкостей безперервного розливання та входу металу в першу кліть прокатного стану, які різняться у кілька разів, а також питання забезпечення високої якості безперервнолитої заготовки у зв'язку з відсутністю можливості його регулювання на стику цих двох агрегатів.

## Slide 24
Вирішення питання узгодження швидкостей розливання та входу металу в першу кліть стану зумовило появу кількох можливих варіантів схем стикування цих двох агрегатів:
1) пряма стиковка з різкою зливкою перед завданням у прохідну піч (або без різання);
2) стикування з використанням пристроїв для інтенсивної пластичної деформації (планетарні кліті і т.д.) у першому проході;
3) стикування з використанням високошвидкісних МНЛЗ: валкових, стрічкових, роторних тощо;
4) стикування сортового стану з слябової МНЛЗ з поперечним різким слябом на заготівлі або прокаткою слябу «на ребро».

## Slide 25
§8. Валкове розливання-прокатка
Валкове розливання-прокатка є однією з найбільш перспективних та енергозберігаючих технологій виробництва тонких смуг. Дана технологія дозволяє відливати смугу максимально наближену до готового виробу за товщиною, чим скорочує цикл виробництва і кількість обладнання до мінімуму.
Отримання тонкого і особливо тонкого плоского прокату полягає у формуванні смуги безпосередньо з рідкого металу шляхом одночасної кристалізації і деформації його між двома валками, що обертаються, з подальшим обтисканням в прокатній кліті. Схема такого агрегату наведено на рис. 7.

## Slide 26
Рис. 7. Схема агрегату валкової-розливки-прокатки: 1 – сталерозливний ківш; 2 – проміжний ківш; 3 – валковий кристалізатор; 4 – тягнучі ролики; 5 – індукційна піч; 6 – прокатна кліть; 7 – встановлення прискореного охолодження; 8 – моталки

## Slide 27
Рідка сталь при розливі на валковій МНЛЗ надходить у простір між валками і при контакті з поверхнею валків кристалізується, утворюючи скоринки, які рухаються разом з поверхнею і виходять з валків у формі листа (рис. 8), товщина якого визначається відстанню між валками, а ширина – бічними стінками забезпечуючи необхідну ширину. Максимальна ширина смуги в цьому випадку обмежуватиметься довжиною бочки валків. Валки кристалізатора виготовляються із сплаву міді з хромом та охолоджуються водою зсередини. Після виходу з кристалізатора смуга подається в індукційний підігрівач для вирівнювання температури перерізу і прокочується в прокатній кліті для отримання меншої товщини та ущільнення литої структури. Після встановлення прискореного охолодження готова смуга змотується у рулони на моталці.

## Slide 28
Рис. 8. Схема затвердіння смуги у валковому кристалізаторі

## Slide 29
Технологія за проектом "Eurostrip" (Німеччина, Франція, Італія) передбачає використання валків-кристалізаторів діаметром 1500 мм для лиття вуглецевих та крем'янистих сталей. Маса плавки становить 60…90 т із проміжними ковшами 15 тонн. Товщина готових смуг 2-4 мм, ширина - до 1350 мм. Досвід заводу в Терні (Італія) показав доцільність лиття сталей із вмістом вуглецю менше 0,06%. Після прокатки литих смуг з обтисканнями 25 ... 50% смуги придатні для подальшої холодної прокатки та для виробництва зварних труб. Технологічна схема отримання тонкого аркуша із застосуванням двовалкових МНЛЗ має величезний потенціал у частині економії енергетичних ресурсів (у 8…10 разів), зниження втрат з окалиною (у 40…50 разів), підвищення продуктивності роботи персоналу (у 5…10 разів), зниження викидів парникового газу.