## ЗРАЗОК

## Практичне завдання №1

## Хімічний склад, фізико-механічні властивості, характеристика та призначення електросталі (сталь марки 3Х3М3Ф)

Марка сталі 3Х3М3Ф (табл. 1.1) відноситься до інструментальних штампових сталей, які застосовують для виготовлення інструментів, необхідних для обробки металів тиском, таких як штампи, ролики, валики, пуансони і т. д. Свою назву отримали по вигляду самого використовуваного інструменту.

Таблиця 1.1 – Хімічний склад сталі 3Х3М3Ф (ГОСТ  5950 - 2000)

| Хімічний склад | Вміст елементів, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | Mo | V | Cr | Ni | S | P | Cu |
| Згідно ДЕСТ | 0,27 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 0,4 | 2,8 | Н.б. | Н.б. | Н.б. | Н.б. |
|  | 0,34 | 0,4 | 0,5 | 3,0 | 0,6 | 3,5 | 0,35 | 0,03 | 0,03 | 0,3 |

Згідно виду штампових сталей сталь  3Х3М3Ф  відноситься  до 2 категорії - деформуючі метал у гарячому стані.

Вимоги: оскільки це штампова сталь гарячого катання то вона повинна мати високі механічні властивості (міцність і в'язкість) при підвищених температурах і володіти окалиностійкістю і разгаростійкістю, тобто здатністю витримувати багаторазові нагріви і охолодження без утворення сітки тріщин (сітки розпалу). Під разгаростійкістю розуміють стійкість до утворення сітки поверхневих тріщин, що викликаються об'ємними змінами в поверхневому шарі при різкій зміні температур. Ця властивість забезпечується зниженням вмісту вуглецю в сталі для підвищення пластичності, в'язкості, а також теплопровідності, що зменшує розігрів поверхневого шару і термічні напруги в ньому.

Крім ця сталь повинна мати високу зносостійкість і теплопровідність для кращого відведення тепла, переданого оброблюваною заготівлею, а також повинна мати високу прожарюваність. Це забезпечує високі механічні властивості по всьому перетину штампа. Важливо, щоб сталь не була схильна до оборотної відпускної крихкості, так як швидким охолодженням великих штампів її усунути не можна.

Призначення: інструмент гарячого деформування на кривошипних пресах і горизонтально-кувальних машинах, що піддається в процесі роботи інтенсивному охолодженню (як правило, для дрібного інструменту), прес-форми лиття під тиском мідних сплавів, ножі для гарячого різання, охолоджувані водою.

Вид постачання: сортовий прокат, у тому числі фасонний: ГОСТ 5950-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калібрований пруток  ГОСТ 5950-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шліфований пруток і сріблянка ГОСТ 5950-73, ГОСТ 14955-77. Стрічка ГОСТ 4405-75. Поковки і ковані заготовки ГОСТ 5950-74, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 7831-78.

Механічні та фізичні властивості сталі 3Х3М3Ф приведені в табл. 1.2-1.7.

Таблиця 1.2 – Механічні властивості залежно від температури відпуску

| t відпустки, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | Ψ, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закалка 1040 °С, масло. Витримка при відпуску 2 г. |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1320 | - | 14 | 45 | 49 | 49 |
| 550 | - | - | 13 | 51 | 29 | 49 |
| 600 | - | 1670 | 10 | 51 | 22 | 48 |
| 650 | 1270 | 1460 | 10 | 47 | 48 | 44 |

Таблиця 1.3 – Механічні властивості залежно від температури випробування

| t випробування, °C | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | Ψ, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закалка 1040 °С, масло. Відпуск 600 °С, 2 г. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1470 | 1670 | - | 50 | 22 | 49 |
| 300 | 1270 | 1450 | 10 | - | 61 | 48 |
| 400 | - | 1370 | 10 | 50 | 61 | 48 |
| 500 | 1140 | 1270 | 10 | 51 | 55 | 44 |
| 600 | 980 | 1130 | 12 | 54 | 50 | 35 |

### Таблиця 1.4 – Температура критичних точок

| Критична точка | °С |
| --- | --- |
| Ac1 | 815 |
| Ac3 | 875 |
| Ar3 | 820 |
| Ar1 | 760 |
| Mn | 340 |

### Таблиця 1.5 – Ударна в’язкість, KCU, Дж/см2

| Стан поставки, термообробка | KCU | HRCэ |
| --- | --- | --- |
| Переріз 10 мм. Закалка 1040 0С, масло. Відпуск 600 0С, 2 г. | 24 | 49-50 |
| Переріз 120 мм. Закалка 1040 0С, масло. Відпуск 600 0С, 2 г. | 7 | 49-50 |
| Переріз 200 мм. Закалка 1040 0С, масло. Відпуск 600 0С, 2 г. | 7 | 49-50 |

### Технологічні властивості сталі 3Х3М3Ф:

### – температура кування: початку 1180, кінця 850;

### – охолодження сповільнене в колодязях.

### Таблиця 1.6 – Твердість сталі 3Х3М3Ф

| Стан поставки, режим термообробки | HRCэ поверхні | НВ |
| --- | --- | --- |
| Прутки и смуги відпалені або високовідпущені | - | 229 |
| Зразки. Закалка 1040 0С, масло. Відпуск 550 0С. | > 46 | - |
| Підігрів 700-750 0С. Закалка 1030-1050 0С, масло. Відпуск 580-600 0С. Відпуск 540-560 0С (режим кінцевої термообробки) | 49-50 | - |

### Таблиця 1.7 – Фізичні властивості сталі 3Х3М3Ф

| Температура випробування, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль нормальної пружності, Е, ГПа | 207 | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - |
| Щільність, pn, кг/см3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
| Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м·°С) | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 34 |
| Питомий електроопір (p, НОм·м) | 314 | 365 | 430 | 515 | 600 | 710 | 835 | 965 | 1185 | 1151 |