## Slide 1: Методы получения и исследования наноматериалов
диспергирование
агрегация

## Slide 2
Методы исследования наноматериалов
Электронная микроскопия: просвечивающая электронная микроскопия, растровая электронная микроскопия.
Зондовая микроскопия: сканирующая туннельная микроскопия, атомно-силовая микроскопия.
Дифракционные методы: рентгеноструктурный анализ.
Спектральные методы исследования: рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, электронная оже-спектроскопия, вторичная ионная масс-спектрометрия.

## Slide 3
Методы получения наноматериалов
Методы получения изолированных металлических наночастиц: лазерное испарение атомов с поверхности, высокочастотный индукционный нагрев, химические методы, термолиз.
Физические методы осаждения наноструктур: молекулярно-лучевая эпитаксия, химическое осаждение из газовой фазы (CVD).
Физический | Химический (биохимический)
«сверху вниз» – дробление более крупных частиц, измельчение, дезинтеграция, диспергирование | «снизу вверх» – из отдельных атомов и молекул укрупнение, агломерация, агрегация

## Slide 4: СТМ изорбажения
Набор последовательных СТМ-изображений, которые иллюстрируют процесс формирования «квантового загона» из 48 атомов Fe, адсорбированных на поверхности Cu(111)

## Slide 5: Самосборка кластеров алюминия на поверхности кремния
Упорядоченный массив магических кластеров Al, полученный на поверхности Si(111)-7×7 в результате самоорганизации осажденных атомов Al.
СТМ изображение, иллюстрирующее общий вид массива (вверху).
Увеличенное СТМ изображение нанокластеров (внизу) при различной полярности потенциала на образце (+2,0 В в верхней части и –2,0 В в нижней части изображения).
Схематическое изображение атомного строения магических кластеров. Каждый кластер состоит из шести атомов Al (светлые кружки) и трех атомов Si (темные кружки).

## Slide 6: Самосборка нанокластеров In на поверхности Si(100)
Упорядоченный массив магических нанокластеров In на поверхности Si(100). СТМ-изображение массива (слева) и атомное строение магического кластера (справа). Кластер состоит из шести атомов In и семи атомов Si.

## Slide 7: Осаждение из газовой фазы
Mo(CO)6 = Mo + 6CO
Структура и свойства нанообъекта сильно зависят от условий эксперимента
физическое
химическое
physical vapor deposition
chemical vapor deposition
Реакция, происходящая при химическом осаждении наночастиц молибдена

## Slide 8: Chemical Vapor Deposition of Carbon Films
Mo cathode
Plasma
Substrate
Gas mixture: H2:CH4=10:1; Gas Pressure: P~10 kPa; Voltage: V~700V; Current: I~4 A;
Substrate Size: 25x25 mm; Material: Si; Temperature: T~1000ºC
[Carbon 41 (2004) 836]
H2
CH4
CH + C2

## Slide 9
CVD growth

## Slide 10: Физическое осаждение
Схема устройства для физического осаждения из газовой фазы

## Slide 11: Model of nano-graphitic carbon deposition
Initial C2 nuclei on the subtstrate surface may form atomic chains rather than plates due to orientation of unsaturated carbon bonds. Than formation of tiny graphite crystallites and is possible. CNT formation may be initiated by the nano-crystallite curvature at initial stage or after reaching of some critical height.
C2
C2
C2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

## Slide 12
Области применения:
Сканирующие нанотвердомеры
семейства “НАНОСКАН”
трехмерное изображение поверхности и карты модуля упругости с высоким разрешением
измерение твердости в диапазоне 1-80 ГПа
измерение модуля упругости в диапазоне 1-1000 ГПа
измерение карт сопротивления и емкости поверхности полупроводников
измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик на наномасштабе
- Тонкие плёнки и покрытия.
- Металлы и твердые сплавы.
- Нанофазные и композитные материалы.
- Ультрадисперсные сплавы.
- Материалы и элементы микро и наноэлектроники.
Режимы измерений:
Контактный динамический режим (рельеф поверхности / карта распределения модуля упругости).
Индентирование /склерометрия (с макс. нагрузкой до 10 гр.);
Динамическое наноиндентирование

## Slide 13
КАНТИЛЕВЕР и НАКОНЕЧНИК
Биморфный пьезокерамический резонансный датчик.
Изгибная жесткость: kc ~ 104-105 Н/м
Резонансная частота: f0 ~ 10 кГц
Максимальная нагрузка: P ~ 20 г.
Поле сканирования:
  XY - до 120 мкм
  Z – до 15 мкм
  Разрешение по XY: 0.15 нм ;
  Разрешение по Z: 0.07 нм
Наконечники из синтетического алмаза;
Наконечники из полупроводникового алмаза (допированного бором);
Эффективный радиус закругления: 50 нм
AFM
изображение
FIB
(Focused Ion Beam)
изображение

## Slide 14
РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Вольт-амперные характеристики
Рельеф
Карта модуля
упругости
Карта локальной
проводимости
Твердость:
индентирование,
склерометрия
Модуль упругости
Карта локальной
емкости
1 мкм
1 мкм
1 мкм

## Slide 15
ТВЕРДОСТЬ: МЕТОД СКЛЕРОМЕТРИИ
1 мкм
Н = кР/b2
b1=b2
Н1 = Н2(P1 / P2)
1. Нанести царапину или серию царапин на эталонном и исследуемом материале
2. Определить ширину отпечатка
3. Расчет твердости по
калибровке

## Slide 16
Создание наноструктурированных поверхностных слоев
при обработке потоками импульсной газовой плазмы
Условия обработки
Плотность энергии падающего потока плазмы, q=10–100 Дж/см2;
Средняя плотность мощности потока плазмы, q= (3–100) 105 Вт/см2;
Длительность воздействия, τи= 10–60 мкс;
Число импульсов облучения, N = (1–k×10)
Микроструктура модифицированного слоя стали 0х16н15м3б, обработанной потоками импульсной плазмы
(Q = 5.106 Вт/см2, N = 3)
Микроструктура поперечного шлифа
стали 45, облученной потоками азотной плазмы
(q = 1,3·106 Вт/см2, N = 3)
Зависимость среднего размера ячеек от удельной мощности падающего потока:
1  12Х18Н10Т; 2  НП2Эви;
3  0Х16Н15М3Б; 4  03Х20Н45М4БЦ
(lh = 50 нм1,5 мкм)

## Slide 17
1 – пульт управления; 2- высокочастотный генератор; 3- баллон с инертным газом; 4 – система напуска газа; 5 – прибор регулирующего типа Р111; 6 – потенциометр КСП-4; 7 – корпус камеры; 8 – кварцевый или керамический питатель; 9 – термопара;10 – высокочастотный индуктор; 11 – расплав; 12 – закалочный медный диск; 13 – лентосъемник; 14 – вакуумная система с термопарным вакуумметром ВТ-2А; 15 – агрегат вакуумный АВЗ-20Д; 16 – лентоприемник; 17 – быстрозакаленная лента
Производительность установки – 500кГ/год
Быстрозакаленный сплав в виде ленты
Принцип метода:
Индуктор (10) расплавляет кристаллический слиток в кварцевом тигле (8). Подается избыточное давление и из тигля через сопло расплав (11) выдавливается на вращающейся медный диск-холодильник (12). При помощи лентосъемика (13) застывший расплав в виде ленты (17) попадает в лентоприемник (16).
Наноструктурное состояние
Получение наноматериалов методом быстрой закалки
25 нм
25 нм
Наноструктура

## Slide 18
Оборудование для исследования физических свойств наносистем
МИШЕНИ:
Hf, La, Al, Au, Pt, Si, Ge, Ni, Ti, Sb, B, ……
НАПУСК РЕАКТИВНЫХ ГАЗОВ O2, N2, ……
РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
ИОННЫЙ ИСТОЧНИК (Ar+, He+, H+, …)
ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ЭНЕРГОАНАЛИЗАТОР
ЛАЗЕР
ПК
ИМПУЛЬСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОСАЖДЕНИЕ
ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦОВ С НАГРЕВАТЕЛЕМ ДО Т=10000С
КАМЕРА РОСТА
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
КАМЕРА
КВАД. МАСС-
СПЕКТРОМЕТР
Измерение методом STM и TEM атомной структуры нанокластеров металлов на углеродных подложках и в твердотельных матрицах
Нанокластеры Au@C, ПЭМ 50х50 нм
Нанокластер Au/С, СТМ 7х7 нм

## Slide 19
Высоковакуумный сканирующий зондовый микроскоп с метдиками
СТМ, АСМ и МСМ, Multiprobe MXPS RM, VR, AFM 25 “Omicron” (Германия)
оборудованный системой рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии и камерой препарирования

## Slide 20: Примеры самоорганизации (самосборки)
СТМ-изображение массива наноостровков Si, полученных напылением пяти моноатомных слоев Si на поверхность Si(100), покрытую тонким слоем SiO2.
Типы массивов островков со схематической иллюстрацией их внешнего вида, распределением по размерам и по расстояниям между ближайшими островками.

## Slide 21: Распределение по размерам
При любом методе синтеза всегда существует распределение по размерам
Чем уже это распределение, тем лучше метод синтеза
Зависимость доли частиц от их диаметра

## Slide 22
Источник осаждения нанокластеров с квадрупольным масс-фильтром
NanoGen50 (Великобритания)