## Slide 1
Дослідження впливу складу та методів введення кальцієвмісних сплавів при позапічній обробці сталі
Змістовий модуль 3 Сучасні проблеми виробництва та обробки сталей і сплавів

## Slide 2
Мета роботи ‒ удосконалення технології обробки сталі 13Г1СУ кальцієвмісними
матеріалами в сталерозливному ковші при позапічній обробці сталі.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні теоретичні та прикладні завдання:
- проаналізувати сучасний стан обробки сталі кальцієвмісними матеріалами;
- визначити оптимальну методику дослідження обробки кальцієвмісними матеріалами сталі марки 13Г1СУ;
- запропонувати удосконалення технології обробки сталі 13Г1СУ кальцієвмісними матеріалами/
Мета роботи. Завдання роботи

## Slide 3
Об'єкт дослідження. Предмет дослідження. Наукова новизна. Практичне значення.
Об'єкт дослідження - процес обробки сталі кальцієвмісними матеріалами при позапічній обробці.
Предмет дослідження - вплив вмісту кальцію в сталі на утворення неметалічних включень та механічні властивості сталі після обробки.
Наукова новизна одержаних результатів:
1. Вперше визначено раціональний склад десульфуруючої суміші для продувки сталі 13Г1СУ: 85%CaO + 15%CaF2 в кількості 9,5 кг/т, добавка SiCa в кількості 0,3 кг/т сталі та Al в кількості 0,25 кг/т сталі.
2. Запропоновано удосконалення технології обробки сталі кальцієвмісними матеріалами з застосуванням десульфуруючої суміші раціонального складу та порошкового дроту з FeCa, що забезпечує засвоєння кальцію в готовому металі >30%, модифікування неметалічних включень та дозволяє підвищити відносне звуження на 7%, межу міцності на 4,5%, ударну в'язкість до 170 Дж/см2.
Практичне значення одержаних результатів:
1. Отримано нові підходи удосконалення позапічної обробки сталі марки 13Г1СУ каліційвмісними сумішами, які дозволяють:
- стабілізувати ступінь засвоєння кальцію від 25% до 30%;
- забезпечити залишковий вміст кальцію від 0,0035% до 0,0050%;
- скоротити час обробки сталі на установці ківш-піч приблизно на 8 хв.
2. Показано можливість використання результатів дослідження обробки кальційвмісними матеріалами сталі марки 13Г1СУ в промислових умовах.

## Slide 4
Вплив відношення Са/Аl на текучість сталі
3
1,2
1-Al2O3; 2-MnS
12CaO⋅7Al2O3
1- 12CaO⋅7Al2O3;
2 - (Ca, Mn)S
1- 2Al2O3–MgO;
2-CaS
Морфологія неметалічних включень при обробці сталі кальцієм
Вплив кальцію на морфологію неметалічних включень та розливаємість сталі
а
в
Х 1000
1, 2- заростання розливних склянок;
3 – усування заростання розливних склянок
Загальний вид розливної склянки
Ca/Al
Х 1000
Х 1000
б
г
Х 1000

## Slide 5
Способи введення добавок в рідку сталь
Техніко-економічні показники | Спосіб введення добавок в рідку сталь |  |  | 
 | у вигляді шматків | інжекту- ванням | порошковий дріт | в процесі розливки
Рівномірність розподілу в розплаві | - | + | + | +
Засвоєння елементів, що легко окислюються | - | + | + | +
Забезпечення заданої морфології неметалічних включень | - | + | + | +
Ступінь розвитку десульфурації металу | - | + | + | -
Складність технології введення добавок | + | - | - | +
Можливість автоматизації введення в метал | - | + | + | +
Обсяг капітальних витрат на обладнання | + | - | - | +
Необхідність в виробничих площах | + | - | min | min
Складність підготовки матеріалу до введення | + | - | - | +
Екологічність під час обробки металу | - | - | + | +

## Slide 6
Матеріали дослідження
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Ti | Al | Cu
0,11 - 0,15 | 0,4 – 0,6 | 1,25 - 1,55 | до 0,3 | до 0,007 | до 0,025 | до 0,3 | до 0,012 | 0,015 - 0,035 | 0,02 - 0,05 | до 0,3
Хімічний склад сталі 13Г1СУ, %
№ суміші | Склад суміші, кг/т |  | 
 | 85% CaO + 15% CaF2 | SiCa | Al
1 | 9,5 | ‒ | ‒
2 | 9,5 | 0,3 | ‒
3 | 9,5 | 0,3 | 0,25
4 | 9,5 | 0,3 | 0,22
5 | 9,5 | 0,3 | 0,3
6 | 9,5 | 0,3 | 0,9
Склад десульфуруючої суміші
Технічні характеристики порошкового дроту
Вид наповнювача | Диаметр дроту, мм | Коефіцієнт заповнення, % | Номінальне заповнення, г/м
СК30 | 13 | 56,5 | 225
Суміш 60% Fe + 40% Ca | 13 | 55,5 | 216
Суміш 40%Al + 60% Ca | 13 | 42,1 | 126

## Slide 7
1 - ківш; 2 - кришка-склепіння; 3 - трайб-апарат для подачі дроту; 4 - електроди; 5 - фурма для вдування порошків в струмені аргону; 6 - пристрій для подачі сипучих феросплавів и флюсів; 7 - пориста пробка для подачі аргону
Експериментальне обладнання
Растровий електронний мікроскоп JSM Т300(JEOL)
Розривна машина WDW-300E
Маятниковий копер JB-W300
Установка ківш-піч

## Slide 8
Показники десульфурації сталі 13Г1СУ
№ десульфуру-ючої суміші | Вміст сірки після продувки, % | Ступінь десульфурації, %
1 | 0,0080 | 40
2 | 0,0062 | 55
3 | 0,0050 | 67
4 | 0,0033 | 78
5 | 0,0025 | 83
6 | 0,0022 | 86
Зміна вмісту сірки в сталі 13Г1СУ по ходу продувки
Обробка сталі 13Г1СУ десульфуруючими сумішами
1- 6 - № десульфуруючої суміші

## Slide 9
Вид дроту | Питома витрата, кг/т |  |  | Вміст в готовій сталі, % |  |  | Засвоєння кальцію, % | Ступінь десуль- фурації, %
 | дроту | наповню-вача | Са | Са | Al | S |  | 
AlCa | 1,07 | 0,40 | 0,16 | 0,0042 | 0,039 | 0,0070 | 27,8 | 12,5
AlCa | 1,00 | 0,40 | 0,16 | 0,0044 | 0,038 | 0,0055 | 29,7 | 11,3
SiCa | 2,00 | 1,13 | 0,34 | 0,0038 | 0,035 | 0,0040 | 12,0 | 20,0
SiCa | 1,50 | 0,83 | 0,25 | 0,0040 | 0,034 | 0,0028 | 16,0 | 15,2
FeCa | 0,77 | 0,43 | 0,17 | 0,0045 | 0,029 | 0,0022 | 27,0 | 12,0
FeCa | 0,60 | 0,33 | 0,13 | 0,0041 | 0,030 | 0,0020 | 31,0 | 10,0
Технологічні показники позапічної обробки сталі 13Г1СУ порошковим дротом

## Slide 10
в
г
б
Дефекти мікроструктури
(неметалічні включення)
Оцінка забрудненості неметалічними включеннями сталі 13Г1СУ до та після обробки кальційвмісними матеріалами
Морфологія
неметалічних включень
Вид дроту | Оксиди |  | Силікати |  |  | Сульфіди
 | точечні | стрічкові | недеформуємі | крихкі | пластичні | 
AlCa | 0,40 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 0,2
SiCa | 0,50 | ‒ | 0,54 | 0,75 | 1,34 | 0,7
FeCa | 0,35 | ‒ | 0,12 | 0,21 | 0,17 | 0,1
а - без обробки Са; б - після обробки AlCa;
в - після обробки SiCa; г - після обробки FeCa
А, В,С - оксисульфіди;
D - сульфід марганцю
а
в

## Slide 11
Мікроструктура поверхні в'язкого руйнування
Мікроструктура сталі 13Г1СУ
Мікроструктура після обробки кальцієвмісними матеріалами
100мкм
а
б
а - 1/4 товщини зливка;
б - 1/2 товщини зливка
×1000
а - загальна мікроструктура;
б - дефекти мікроструктури (неметалічні включення)
×1000
а
б
100мкм
100мкм
100мкм

## Slide 12
Сталь | Межа твердості, МПа |  | Межа міцності, МПа |  | Відносне звуження, % | 
 | в повздовж-ньому напряму | в попереч-ному напрямку | в повздовж-ньому напряму | в попереч-ному напрямку | в повздовж- ньому напряму | в попереч-ному напрямку
До обробки | 515 | 551 | 600 | 627 | 57 | 53
Після обробки | 550 | 557 | 612 | 627 | 62 | 61
1-обробка AlCa при 0,008% S; 2-обробка SiCa 0,0033% S;
3- обробка AlCa при 0,0062% S; 4- обробка FeCa при 0,0022% S
Механічні властивості сталі 13Г1СУ
Вплив температури випробувань на ударну в'язкість сталі 13Г1СУ

## Slide 13
1 – трансформатор; 2 – апарати захисту від струмів КЗ (запобіжники); Rп – опір повторного заземлення нульового проводу; R0 – опір робочого заземлення нейтралі трансформатору; Rд – опір допоміжного заземлення трансформатору; Iк – струм короткого замкнення; Iз – струм замкнення на землю; Ін – частина струму короткого замкнення, який тече через нульовий захисний провідник; ВК – відключаюча катушка автоматичного вимикача; РН – реле напруження; Ф – фазні провідники; НЗ – нульовий захисний провідник
Схема захисного відключення

## Slide 14
1. Аналіз сучасного стану методів обробки сталі показав на доцільність та перспективність використання комбінованих кальційвмісних матеріалів (сумішей) при позапічній обробці сталі.
2. Визначено раціональний склад десульфуруючої суміші для продувки сталі 13Г1СУ: 85%CaO + 15%CaF2 в кількості 9,5 кг/т, добавка SiCa в кількості 0,3 кг/т сталі та Al в кількості 0,25 кг/т сталі.
3. Встановлено, що обробка сталі 13Г1СУ порошковими дротами з AlCa та FeCa сприяє підвищенню засвоєння кальцію до 30% при значно меншій їх витраті (майже в 3 рази), ніж при використанні SiCa та постерігається значне зниження забрудненості неметалічними включеннями.
4. Показано, що обробка сталі 13Г1СУ кальцієвмісними матеріалами покращує її мікроструктуру: зникають стрічкові оксиди та утворюються дрібні точечні, рівномірно розподілені в сталі глобулярні неметалічні включення, що не деформуються в процесі прокатки.
5. Запропоновано удосконалення технології обробки сталі 13Г1СУ кальцієвмісними матеріалами з застосуванням десульфуруючої суміші раціонального складу та порошкового дроту з FeCa, що дозволяє підвищити відносне звуження на 7%, межу міцності на 4,5%, ударну в'язкість до 170 Дж/см2.
Загальні висновки