Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

В.М. Косенко

В.П. Грицай

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ПІРОМЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Методичні вказівки

для курсового розрахунку

та практичних занять

для студентів ЗДІА

спеціальності 7.090402 “Металургія кольорових металів ”

Запоріжжя

2005

# Міністерство освіти та науки України

Запорізька державна інженерна академія

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ПІРОМЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Методичні вказівки

для курсового розрахунку

та практичних занять

для студентів ЗДІА

спеціальності 7.090402 “Металургія кольорових металів ”

Рекомендовано до видання

на засіданні кафедри МКМ,

протокол № 10  від 01.02.2005 р.

Теоритичні основи пірометалургійних процесів. Методичні вказівки для курсового розрахунку та практичних занять для студентів ЗДІА спеціальності 7.090402 “Металургія кольорових металів” /Укл.:  В.М. Косенко, В.П. Грицай. – Запоріжжя, 2005. – 15 с.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності “Металургія кольорових металів”, які виконують практичні завдання та курсовий розрахунок по курсу “Теоритичні основи пірометалургійних процесів”. Вказівки містять приклад розрахунку процесу випалу суміші первинного і вторинного цинковмістуючої сировини  та розрахунку кількості та складу випалювальних газів.

Укладачі: В.М. Косенко, асистент

В.П. Грицай, професор

Відповідальний за випуск : зав. кафедрою МКМ

професор І.Ф. Червоний

Підписано до друку   28.09.2004р. Формат   60х84 1/32. Папір офсетний.

Умовн. друк. арк.  0,6.  Наклад  100 прим.

Замовлення № 1285К.

# Віддруковано друкарнею

Запорізької державної інженерної академії

з комп’ютерного оригінал-макету

69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226

РВВ ЗДІА, тел. 601-240

1. Розрахунок процесу випалу суміші первинного і вторинного цинковмістуючої сировини.

Випалові піддають сульфідний цинковий концентрат і вторинну цинковмістовну сировину, хімічний склад яких показаний у таблиці 1.

Таблиця 1.

## Хімічний склад цинковмістовної сировини

| Наіминування сировини | # Зміст компонентів, % (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Cu | Pb | Fe | S | SiO2 | CaO | Al2JO3 | Інші |
| Сульфідний цинковий концентрат | 52,50 | 1,20 | 1,9 | 7,0 | 31,7 | 3,6 | 0,055 | 0,3 | 1,25 |
| Вторинна цинкова сировина | 57,15 | 9,75 | 2,5 | 1,0 | 13,6 | - | - | - | 16,0 |

Шихта випалу складається з 90 % сульфідного цинкового концентрату і 10% - вторинної цинковмістуючої сировини.

1.1 Розрахунок раціонального складу сульфідного цинкового концентрату.

За даними мінералогічного аналізу компонентів в концентраті знаходяться у виді наступних з'єднань :

цинк...................................100 % у виді Zn,

свинець...............................100 % у виді Pb,

мідь..................................100 % у виді CuFeS2,

залізо...............................100 % у виді FeS2, Fe3O4,

оксид кремнію.....................100 % у виді SіO2,

оксид кальцію......................100 % у виді CaCO3,

оксид алюмінію...................100 % у виді Al2O3.

Розрахунок ведемо на 100 кг сульфідного цинкового концентрату.

Кількість ZnS:

65,4 Zn	 зв'язує 	32 	S

52,5 Zn		 - 	X 	S 		X = 25,69 кг

ZnS = 52,5 + 25,69 = 77,50 кг.

Кількість PbS:

207,2 Pb зв'язують 32 S

1,9 	Pb 	- 	  X  S 				X = 0,29 кг

PbS = 1,9 + 0, 29 = 2,19 кг.

Кількість CuFeS2:

63,6 Cu утримується в 183,4   CuFeS2

1,2 Cu 	- 		X 	CuFeS2	X = 3,46 кг.

У ньому утримується :

заліза:	183,4 CuFeS2  містить    55,8    Fe

3,46  CuFeS2 	- 	 X	 Fe,	 X = 1,05 кг.

сірки: 183,4 CuFeS2 	містить	 2x32   S

3,46 CuFe2		 - 	Y	 S, 	Y = 1,21 кг.

Перевірка: CuFeS2 = 1,2 + 1,05 + 1,21 = 3,46 кг.

Усього зв'язано сірі з цинком, свинцем і міддю:

25, 69 + 0,29 + 1,21 = 27,19 кг. Інша сірка в кількості

31,7 - 27,19 = 4,51 кг є присутнім у концентраті у виді FeS2.

Кількість FeS2:

55,8 Fe    зв'язують 2x32 S

X      Fe	 - 	4,51 	S, 			 X = 3,93 кг.

FeS2 = 3,93 + 4,51 = 8,44 кг.

Інше залізо в кількості 7,0 - (3,93 + 1,05) = 2,02 кг. є присутнім у концентраті у виді FeS2.

Кількість Fe3O4:

3x55,6 Fe	 зв'язує 4x16 O2

2,05 	  Fe 	-                 x  O2, 	                              X = 0,77 кг.

Fe3O4 = 2,02 + 0,77 = 2,79 кг.

Кількість CaCO3:

56 	CaO	 містить 44 	CO2

0,55 	CaO 		-      XCO2                                                    X = 0,43 кг,

CaCO3 = 0,55 + 0,43 = 0,98 кг.

У виді вільних з'єднань у концентраті утримуватися :

3,6 кг SіO2 і 0,3 кг Al 2O3.

Результати розрахунків раціонального складу сульфідного цинкового концентрату приведені в табл 2.

Розрахунок раціонального складу вторинної цинкової сировини.

За даними хімічних аналізів, елементи у вторинній цинковій сировині присутні у виді наступних з'єднань :

цинк....................................... у виді ZnS і ZnO,

свинець..................................... 100 % у виді PbSO4,

мідь........................................ 50 % у виді CuS і 50 % у виді CuO,

залізо..................................... 100 % у виді Fe2O3.

Розрахунок ведемо на 100 кг сировини.

Кількість CuS:

63,6 Cu 	зв'язують 	32	 S

4,88 Cu 	- 		X 	S, 		X = 2,46 кг,

CuS 	= 4,88 + 2,46 = 7,34 кг.

Кількість CuO:

63,6 CuO зв'язують 16	 O

4,87 Cu	 - 	    X 	O2, 			X = 1,23 кг,

CuO	 = 4,87 + 1,23 = 6,10 кг.

Кількість PbSO4:

207,2 Pb 	зв'язують	 32	 S

2,5 	Pb 		- 	X	 S, 		X = 0,39 кг:

207,2 Pb 	зв'язують 	4x16 	O2

2,5	 Pb 		- 	Y 	O2 		Y = 0,77 кг.

PbSO4 = 2,5 + 0,39 + 0,77 = 3,66 кг.

Сірка в кількості 13,6 - (-0,39 + 2,46) = 10,75 кг. є присутнім у сировину у виді ZnS.

Кількість ZnS:

65,4		 зв'язують	 32	 S

X 			- 	10,75	 S		 X = 21,97 кг,

ZnS = 21,97 + 10,75 = 32,72 кг.

Інший цинк у кількості 57,15 - 21,97 = 35,18 кг є присутнім у сировину у виді ZnO.

65,4 	Zn	 зв'язують 	16 	O

35,18 Zn		 - 	X 	O2 		X = 8,61 кг.

ZnO = 35,18 + 8,61 = 43,79 кг.

Кількість Fe2O3:

2x55,8 Fe 	зв'язують 	3x16 O2

1,0 Fe		 - 	X 	O2 		X = 0,43 кг.

Fe2O3 = 1,0 + 0,43 = 1,43 кг.

Результати розрахунків раціонального складу вторинної цинкової сировини приведені в таблиці 3.

На підставі даних розрахунків раціональних складів сульфідного цинкового концентрату і вторинної цинковмістовної сировини та співвідношення компонентів у шихті, розраховуємо раціональний склад шихти випалу. Результати розрахунків заносимо в таблицю 4.

1.2 Розрахунок виходу пилу і його хімічного і раціонального складу.

При випалі сульфідних цинкових концентратів у киплячому шарі обпалений продукт одержують у виді недогарка, що вивантажується з печі через поріг, а також у виді пилу, що виноситься з печі з випалювальними газами і потім уловлюється.

У залежності від умов здійснення випалу в киплячому шарі з печі виноситься до 40 % і більш кінцевого продукту. У порівнянні з недогарком у пилу звичайно вище зміст сири. Так, якщо в недогарку утримується сульфатної сірки 1,0 - 1,3 % і сульфідної сірки 0,25 - 0,4 %, та в пилу сульфатної 3,0 - 4,0 % і сульфідної сірки 0,5 - 1,0 %. Пил найчастіше направляють на подальшу переробку разом з недогарком.

Вихід пилу при випалі в киплячому шарі залежить від цілого ряду причин: від якості вихідної шихти, її крупности, вологості, від методу підготовки, від режиму самого випалу, температури процесу, швидкості повітря при його надходженні в камеру печі та ін.

Приймемо, що суміш цинковмістуючої сировини містить 6 % вологи і при надходженні в піч має розмір часток 8-10 мм. Випал такого матеріалу супроводжується великим пилевиносом. Приймаємо, що в пил переходить 1/3 частина всіх компонентів шихти випалу, за винятком свинцю, кадмію, сірки і CO2.

Пил при випалі в киплячому шарі мало збагачується свинцем і кадмієм у порівнянні з вихідним концентратом; приймемо, що в пил перейде половина свинцю і кадмію.

З урахуванням практики заводів приймемо, що в пилу утримується 0,6 % сульфідної сірки і 4,7 % сульфатної сирі ; уся сульфідна сірка зв'язана з цинком, а сульфатна - зі свинцем, а інша з цинком.

У пил перейдуть основні компоненти в наступних кількостях, кг:

цинк................................. 52,95:3 = 17,65,

свинець.............................1,96:2 = 0,98,

мідь.................................. 2,06:3 = 0,69,

залізо...............................  6,41:3 = 2,14,

кисень............................   1,79:3 = 0,60,

CO2 ..................................           = 0,13,

SіO2 .................................. 3,24:3 = 1,08,

CaO...................................  0,49:3 = 0,16,

Al2O3 .............................     0,27:3 = 0,09,

Інші .............................  .    0,54:3 - 0,18.

Розрахунок складу цинкового недогарка в пилу ведемо алгебраїчним методом. Для розрахунку кількості одержуваного пилу або недогарка складемо одне рівняння з одним невідомим.

Позначимо через X кількість пилу при переробці 100 кг суміші сировини. Тоді в одержуваному пилу буде утримуватися 0,006 X кілограм сульфідної сірки і 0,047 X сульфатної сірки.

Для складання і рішення цього рівняння знайдемо кількості і хімічний склад основних компонентів у пилу .

Кількість PbSO4:

207,2 Pb  зв'язує   32  S

0,98  Pb      - 	X   S, 				X = 0,15 кг;

207,2 Pb зв'язує 	4x16 	O2

0,98 Pb 	- 	Y 	O2 			Y = 0,3 кг.

PbSO4 = 0,98 + 0,15 + 0,3 = 1,43 кг.

Кількість Cu:

63,6 	Cu  зв'язує 	16 	O

0,69 	Cu 	- 	X	 O2, 			X = 0,17 кг,

CuO = 0,69 + 0,17 = 0,86 кг.

Приймаємо, що 50 % заліза в пилу знаходиться у виді Fe2O3 і 50 % - у виді Fе3О4.

Кількість Fe2O3:

2 x 55,8 Fe зв'язують 3 x 16 O2

1,07 	    Fе	 - 		X    O2, 		X = 0,46 кг.

Fe2O3 = 1,07 + 0,46 = 1,53 кг.

Кількість Fe3O4:

3 x 55,8 Fe 	зв'язують 	4 x 16 O2

1,07 	    Fe  		 - 	   X	 O2, 		X = 0,41 кг.

Fe3O4 = 1,07 + 0,41 = 1,48 кг.

При випалі не перетерплюють яких-небудь змін і переходять у пил: 1,08 кг SіO2:0 ,16 кг CaO; 0,09 кг Al2O3 і 0,18 кг інші .

Складаємо балансове рівняння по вазі пилу :

X=97,432⋅0,006X+0,98+0,15+0,3+0,86+(0,044X−0,15)161,432+1,07+0,46+1,07+0,41+2,11+17,6581,465,4−(0,047X⋅81,432+0,15⋅81,432)

0,88X = 29,0 		X = 32,96 кг.

В отриманому пилу утримується 32,96 x 0,006 = 0,2 кг сульфідної і 32,96 x 0,047 = 1,55 кг сульфатноїої сірки.

Знаходимо невідомі складові пили.

Кількість ZnS:

65,4	 Zn 	зв'язують	 32	 S

X 	 Zn 		- 	0,2 	S, 	X = 0,41 кг.

ZnS = 0,41 + 0,2 = 0,61 кг.

Кількість ZnSO4:

65,4	 Zn 	зв'язують	 32	 S

X 	Zn 		- 	1,4 	S, 	X = 2,86 кг;

65,4 	Zn 	зв'язують 	4 x 16 O2

2,86	 Zn		 - 	Y 	O2

ZnSO4 = 2,86 + 1,4 +2,8 = 7,06 кг.

Кількість цинку, що присутствуют у пилу у виді ZnO:

17,65 - (0,41 + 2,86) = 14,38 кг.

Кількість ZnO:

65,4 	Zn 	зв'язують 	16 	O

14,38 Zn 		- 	X 	O2 	X = 3,52 кг;

Zn O= 14,38 + 3,52 = 17,90 кг.

Результати розрахунку раціонального складу пилу приведені в таблиці 5.

1.3 Розрахунок виходу і складу обпаленого цинкового недогарка.

Приймаємо в недогарку зміст сульфідної сірки рівним 0,3 %, а сульфатної - 3,5 %. Приймаємо також, що все залізо недогарка знаходиться у виді Fe2O3; мідь у виді CuO, 50 % свинцю у виді PbSO4, 50 % свинцю у виді PbO, кальцій у виді CaSO4, інша сульфатна сірка зв'язана з цинком у виді ZnSO4, уся сульфідна сірка зв'язана з цинком у виді ZnS.

Без обліку безповоротніх втрат основні компоненти цинковмістуючої суміші перейдуть у недогарок у наступних кількостях, кг:

цинк.................................   52,95 - 17,65 = 35,3,

свинець...............................1,96 - 0,98 = 0,98,

мідь.................................   .2,06 - 0,69 = 1,37,

залізо..............................   .6,41 - 2,14 = 4,27,

кисень..........................…..1,79 - 0,6 = 1,19,

Sі2 ................................….3,24 - 1,08 = 2,16,

Ca.................................…..0,49 - 0,16 = 0,33,

Al2O3 ................................0,27 - 0,09 = 0,18,

Інші ............................……0,54 - 0,18 = 0,36.

Для розрахунку кількості обпаленого цинкового концентрату складемо одне рівняння з одним невідомим. Позначимо через Y кількість недогарка з 100 кг суміші сировини. Тоді 0,003 X - кількість сульфідної сірки в недогарку; 0,0035 X - кількість сульфатної сірки в недогарку. Складемо балансове рівняння по вазі обпаленого цинкового концентрату.

Y=97,432⋅0,003X+0,49+0,08+0,15+0,49+0,04+1,37+0,35+0,33+0,19+0,28++(0,035X−0,08−0,19)⋅161,432+4,27+1,84+(2,16+0,18+0,36+1,19)+35,381,465,4−−0,003X81,432−(0,035X−0,08−0,19)81,432.

0,911X = 56,63.		 X = 62,38.

Для складання цього рівняння розраховуємо кількості і хімічні склади основних компонентів, що утримуються в обпаленому цинковому концентраті.

Кількість PbO:

207,2 	Pb 	зв'язують 	16 	O

0,49 Pb 		- 	X 	O2, 	X = 0,04 кг;

PbO = 0,49 + 0,04 = 0,53 кг.

Кількість PbSO4:

207,2	 Pb	 зв'язують	 32	 S

0,49 	Pb 		- 	X 	S	 X = 0,080 кг;

207,2 Pb 	зв'язують 	4 x 16 O2

0,49   Pb 		- 	Y 	O2 	Y = 0,15 кг;

PbSO4 = 0,49 + 0,08 + 0,15 = 0,72 кг.

Кількість CuO:

63,6 Cu	 зв'язують 	16 	O

1,37 Cu 		- 	X 	O2, 	X = 0,35 кг;

CuO = 1,37 + 0,35 = 1,72 кг.

Кількість CaSO4:

56 	CaO 	зв'язують 	32	 S

0,33   CaO 		- 	X 	S, 	X = 0,19 кг;

56 	CaO	 зв'язують 3 x 16 O2

0,33 CaO		 - 	Y 	O2 	Y = 0,28 кг.

CaSO4 = 0,33 + 0,19 + 0,28 = 0,80 кг.

Кількість Fe2O3:

2 x 55,8 Fe зв'язують 	3 x 16 O2

4,27 	    Fe		 - 	X	 O2 	X = 1,84 кг.

Fe2O3 = 4,27 + 1,84 = 6,11 кг.

Кількість сульфідної сірки в обпаленому цинковому концентраті 62,38 x 0,003 = 0,19 кг: а сульфатної - 62,28 x 0,035 = 2,18 кг.

Кількість ZnS:

65,4 	ZnS 	зв'язують 	32 	S

X 	Zn 		- 	0,19 	S 	X = 0,39 кг.

ZnS = 0,39 + 0,19 =0,58кг.

Кількість сірки, зв'язаної з цинком у виді ZnSO4:

2,18 - (0,08 + 0,19) = 1,91 кг.

Кількість цинку, що знаходиться в недогарку у виді ZnO:

35,3 - (0,39 + 3,9) = 31,01 кг.

Кількість ZnO:

65,4   Zn 	зв'язують	 16 	O

31,01 Zn 		- 	X 	O2, 	X = 7,59 кг.

Zn = 31,01 + 7,50 = 36,60 кг.

Не перетерплюють яких-небудь змін і переходять у недогарок:

2,16 кг SіO2, 0,18 кг Al2O3.

Результати розрахунку виходу і раціонального складу обпаленого цинкового концентрату приведені в таблиці 6.

На підставі проведеного розрахунку знаходимо ступінь десульфуризациї при випалі:

29,9−4,1229,9⋅100=86,22%,

що відповідає практиці процесу.

1.4 Розрахунок потрібного повітря і склад випалювальних газів.

Приймемо, що у випалювальних газах 95 % сірки знаходиться у виді SO2 і 5 % сірки у виді SO3. Кількість сірки, що приділяється при випалі в гази: 29, 9 - (0,2 +1,55 + 0,19 + 2,18) = 25,78 кг. З цією сіркою буде зв'язана наступна кількість кисню, кг:

у виді SO2 .................. 25,78⋅0,953232=24,49,

у виді SO3 ................... 25,78⋅0,054832=1,93.

Теоретично необхідна кількість кисню для випалу 100 кг концентрату, кг:

для утворення SO2........................24,49,

для утворення SO3.........................1,93,

для утворення оксидів і сульфатів

металів пилу і недогарка (7,66 табл. 5 + 14,07 табл. 6)...21,73.

разом: 48,15 кг.

З цією кількістю кисню буде введено азоту:

48,15 x 77:23 = 161,2 кг.

Теоретично необхідна кількість повітря складе:

48,15 + 161,2 = 209, 35 кг або 161, 91 м3.

Склад випалювальних газів при теоретичній витраті повітря приведений у таблиці 7.

При теоретичній витраті повітря в газах утримується SO2 + SO3 = 11,08 + 0,58 = 11,66 %. Практично випал цинкових концентратів здійснюється з невеликим надлишком повітря; приймемо його 20 % від теоретичної кількості. Кількість надлишкового повітря: 209,35 x 0,2 = 41,87 кг. У надлишковому повітрі утримується :

41,87 x 0,23 = 9, 63 кг O2,

41,87 x 0,77 = 32,24 кг N2

Кількість повітря, необхідне для випалу:

209,35 + 41,87 = 251,22 кг або

251,22:1 ,293 = 194, 29 м3.

Кількість і склад випалювальних газів приведений у таблиці 8.

Результати підрахунків зводимо в таблицю матеріального балансу (таблиця 9).

## Згідно з приведеним прикладом, провести розрахунок процесу випалу цинквмістовної сировини по індивідуальному завданню наданому викладачем.

| Таблиця 2 Хімічні сполуки | Зміст компонентів , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Pb | Cu | Fe | S | O2 | SiO2 | CaO | CO2 | Al2O3 | Інші |  |
| ZnS | 52,5 |  |  |  | 25,69 |  |  |  |  |  |  | 78,19 |
| PbS |  | 1,90 |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  | 2,19 |
| CuFeS2 |  |  | 1,20 | 1,05 | 1,21 |  |  |  |  |  |  | 3,46 |
| FeS2 |  |  |  | 3,93 | 4,51 |  |  |  |  |  |  | 8,44 |
| Fe3O4 |  |  |  | 2,02 |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 2,79 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  | 3,60 |
| CaCO3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,43 |  |  | 0,98 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |
| Разом , кг | 52,5 | 1,90 | 1,20 | 7,00 | 31,70 | 0,77 | 3,60 | 0,55 | 0,43 | 0,30 | 0,05 | 100,0 |

Раціональний склад сульфідноцинкового концентрату

Таблиця 3

Раціональний склад вторинної цинкової сировини

| Хімічні сполуки | Зміст компонентів , % |  |  |  |  |  |  | Разом, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Pb | Cu | Fe | S | O2 | Інші, без О2 |  |
| ZnS | 21,97 |  |  |  | 10,75 |  |  | 32,72 |
| ZnO | 35,18 |  |  |  |  | 8,61 |  | 43,79 |
| PbSO4 |  | 2,50 |  |  | 0,39 | 0,77 |  | 3,66 |
| CuO |  |  | 4,87 |  |  | 1,23 |  | 6,10 |
| CuS |  |  | 4,88 |  | 2,46 |  |  | 7,34 |
| Fe2O3 |  |  |  | 1,0 |  | 0,43 |  | 1,43 |
| Інші |  |  |  |  |  |  | 4,96 | 4,96 |
| Разом , кг | 57,15 | 2,50 | 9,75 | 1,0 | 13,60 | 11,04 | 4,96 | 100,00 |

Таблиця 4

Раціональний склад шихти випалу

| Хімічні сполуки | Зміст компонентів , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Pb | Cu | Fe | S | O2 | CO2 | SiO2 | CаO | Al2O3 | Інші |  |
| Сульфідний цинковий концентрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZnS | 47,25 |  |  |  | 23,12 |  |  |  |  |  |  | 70,37 |
| PbS |  | 1,71 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  | 1,97 |
| CuFeS2 |  |  | 1,08 | 0,95 | 1,09 |  |  |  |  |  |  | 3,12 |
| FeS2 |  |  |  | 3,54 | 4,06 |  |  |  |  |  |  | 7,60 |
| Fe3O4 |  |  |  | 1,82 |  | 0,69 |  |  |  |  |  | 2,51 |
| CaCO3 |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  | 0,49 |  |  | 0,88 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,27 |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| Усього , кг | 47,25 | 1,71 | 1,08 | 6,31 | 28,53 | 0,69 | 0,39 | 3,24 | 0,49 | 0,27 | 0,5 | 90 |
| Вторинна цинкова сировина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZnS | 2,20 |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  | 3,28 |
| ZnO | 3,50 |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  | 4,36 |
| PbSO4 |  | 0,25 |  |  | 0,04 | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,37 |
| CuO |  |  | 0,49 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,61 |
| CuS |  |  | 0,49 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |
| Fe2O3 |  |  |  | 0,1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,50 |
| Усього , кг | 5,70 | 0,25 | 0,98 | 0,1 | 1,37 | 1,10 | - | - | - | - | 0,5 | 10,00 |
| Разом , кг | 52,95 | 2,06 | 2,06 | 6,41 | 29,9 | 1,79 | 0,39 | 3,24 | 0,49 | 0,27 | 0,5 | 100,00 |

Таблиця 5

Раціональний склад пилу

| Хімічні сполуки |  | Зміст компонентів, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Cu | Fe | S | O2 | CO2 | CaO | SiO2 | Al2O3 | Інші |  |
| ZnS |  | 0,41 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
| ZnSO4 |  | 2,86 |  |  |  | 1,40 | 2,8 |  |  |  |  |  | 7,06 |
| ZnO |  | 14,38 |  |  |  |  | 3,58 |  |  |  |  |  | 17,90 |
| PbSO4 |  |  | 0,98 |  |  | 0,15 | 0,30 |  |  |  |  |  | 1,43 |
| CuO |  |  |  | 0,69 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  | 0,86 |
| Fe2O3 |  |  |  |  | 1,07 |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 1,53 |
| Fe3O4 |  |  |  |  | 1,07 |  | 0,41 |  |  |  |  |  | 1,48 |
| CaCO3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,16 |  |  |  | 0,29 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  | 1,08 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,09 |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  | 0,63 |
| Разом | кг | 17,55 | 0,98 | 0,69 | 2,14 | 1,75 | 7,66 | 0,13 | 0,16 | 1,08 | 0,09 | 0,76 | 32,96 |
|  | % | 53,55 | 2,97 | 2,09 | 6,49 | 5,31 | 23,34 | 0,38 | 0,49 | 3,28 | 0,27 | 2,31 | 100,00 |

Таблиця 6

Раціональний склад обпаленого цинкового концентрату

| Хімічні сполуки |  | Зміст компонентів , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zn | Pb | Cu | Fe | SS | SSO4 | O2 | CaO | SiO2 | Al2O3 | Прочие |  |
| ZnS |  | 0,39 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| ZnO |  | 31,01 |  |  |  |  |  | 7,59 |  |  |  |  | 38,60 |
| ZnSO4 |  | 3,90 |  |  |  |  | 1,91 | 3,82 |  |  |  |  | 9,63 |
| PbO |  |  | 0,49 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,53 |
| PbSO4 |  |  | 0,49 |  |  |  | 0,08 | 0,15 |  |  |  |  | 0,72 |
| CuO |  |  |  | 1,37 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 1,72 |
| Fe2O3 |  |  |  |  | 4,27 |  |  | 1,84 |  |  |  |  | 6,11 |
| CaSO4 |  |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,28 | 0,33 |  |  |  | 0,80 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  | 2,16 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,18 |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 | 1,35 |
| Усього | кг | 35,30 | 0,98 | 1,37 | 4,27 | 0,19 | 2,18 | 14,07 | 0,33 | 2,16 | 0,18 | 1,35 | 62,38 |
|  | % | 56,59 | 2,2 | 2,2 | 6,85 | 0,31 | 3,49 | 22,55 | 0,53 | 3,46 | 0,29 | 2,16 | 100,00 |

### Таблиця 7

Склад і кількість випалювальних газів.

| Компоненти | кг | м3 | %, об'ємний |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 48,98 | 17,14 | 11,08 |
| SO3 | 3,22 | 0,90 | 0,58 |
| CO2 | 0,39 | 0,20 | 0,13 |
| N2 | 161,2 | 128,96 | 83,38 |
| H2O | 6,0 | 7,47 | 4,83 |
| Разом : | 219,79 | 154,67 | 100,00 |

### Таблиця 8

## Кількість і склад випалювальних газів

| Компоненты | кг | м3 | %, об'ємний |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 48,98 | 48,98 : 64 x 22,4 = 17,14 | 9,16 |
| SO3 | 3,22 | 3,22 : 80 x 22,4 = 0,90 | 0,48 |
| CO2 | 0,39 | 0,39 : 44 x 22,4 = 0,20 | 0,11 |
| N2 | 193, 44 | 193,44 : 28 x 22,4 = 154,75 | 82,66 |
| O2 | 9,63 | 9,63 : 32 x 22,4 = 6,74 | 3,60 |
| H2O | 6,0 | 6,0 :18 x 22,4 = 7,47 | 3,99 |
| Разом : | 261,66 | 187,2 | 100.00 |

### Таблиця 9

## Матеріальний баланс процесу випалу

| Прихід | кг | % | Витрата | кг | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цинкосодержащее сировина | 100 | 27,99 | Недогарок | 62,38 | 17,46 |
| Волога сировини | 6 | 1,68 | Пил | 32,96 | 9,23 |
| Повітря | 251,22 | 70,33 | Випалювальні гази | 261,66 | 73,25 |
|  |  |  | Нев'язання (+) | 0,22 | 0,06 |
| Разом | 357,22 | 100,00 | Разом | 357,22 | 100,00 |