## Slide 1: ДЕФЕКТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК

## Slide 2: СТРУКТУРНЫЕ ЗОНЫ В КРУПНОМ СТАЛЬНОМ СЛИТКЕ
1 – корковая зона, 2 – зона столбчатых кристаллов, 3 – переходная зона равноосных кристаллов, 4 – зона крупных равноосных кристаллов, 5 – конус осаждения, 6 – зона V- образной неоднородности, 7 – усадочная раковина

## Slide 3: УСАДОЧНАЯ РЫХЛОСТЬ
Усадочная рыхлость: а – сосредоточенная, поперечное сечение отливки, макроструктура; б, в – рассредоточенная, излом, литая сталь.

## Slide 4: НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ШЛАКОВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
Неметаллические включения (отливки, макроструктура): а – кольцевая темная корочка; б – кольцевая светлая корочка; в – светлые серповидные корочки.
ОКСИДНАЯ ПЛЕНКА

## Slide 5: ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
а – излом; б – микроструктура алюминиевый сплав АМг5) ´70.

## Slide 6: ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ И ПУЗЫРИ

## Slide 7: ПЛЕНЫ

## Slide 8: ГОРЯЧИЕ ТРЕЩИНЫ

## Slide 9: ЗАЛИВЫ И ПОПЕРЕЧНАЯ ТРЕЩИНА

## Slide 10: ПОЯСА НА ПОВЕРХНОСТИ ЗАГОТОВКИ

## Slide 11: ДЕФЕКТЫ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ И МЕХАНООБРАБОТКИ

## Slide 12: ДЕФЕКТЫ ОМД
Пузырь-вздутие
Раскатная плена
Раскатная трещина
Прикромочные закаты
Отпечатки

## Slide 13
Рябизна
Раковина от окалины
Вкатанные металлические частицы
Раковина
Вдав
Расслоение

## Slide 14
Рванины
Флокены
Волосовины
Трещины от остаточных напряжений

## Slide 15: ДЕФЕКТЫ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ
Перегрев и пережог
Окалина
Обезуглероживание
Закалочные трещины
Мягкие пятна
Коробления

## Slide 16: ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ

## Slide 17
Трещина
Пора
Свищ

## Slide 18
Усадочная раковина
Твердое включение
Шлаковое включение
Несплавление
Непровар
Подрез

## Slide 19
Наплыв
Прожег
Кратер
Пережог металла шва

## Slide 20: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ

## Slide 21
Усталостная трещина
Коррозионные повреждения
Усталостное выкрашивание