## Slide 1: КОНТРОЛЬ ПРОНИКАЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

## Slide 2: ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

## Slide 3: ГАЗОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МЕТОД

## Slide 4: ВАКУУМНО-ЖИДКОСТНОЙ МЕТОД

## Slide 5: КАПИЛЛЯРНЫЙ МЕТОД

## Slide 6: Классификация капиллярных методов
Основные - использующие капиллярные явления
1. яркостный (ахроматический) 2. цветной (хроматический)
3. люминесцентный 4. люминесцентно – цветной
5. метод фильтрующихся суспезий
Комбинированные - сочетание нескольких различных по физической сущности методов контроля, одним из которых является капиллярный.
1. капиллярно - электростатический
2. капиллярно - электроиндуктивный
3. капиллярно - магнитопорошковый
4. капиллярно - радиационный
5. капиллярно - акустический
и другие…

## Slide 7: Контрольные образцы

## Slide 8: Контрольный образец «тип 1» с нанесенным флуоресцентным пенетрантом

## Slide 9: Дефекты, выявленные различными методами НК
Индикации звездообразных трещин на контрольном образце для проверки качества дефектоскопических материалов

## Slide 10: Основные этапы и последовательность технологических операций капиллярного контроля
Типовая технология капиллярного контроля включает следующие основные этапы обработки контролируемого изделия:
1. Подготовка объекта к контролю
2. Нанесение пенетранта на контролируемую поверхность
3. Удаление избытка пенетранта с контролируемой поверхности
4. Нанесение проявителя и проявление дефектов
5.Обнаружение дефектов и расшифровка результатов контроля
6. Окончательная очистка от дефектоскопических материалов (в случае необходимости)

## Slide 11: Технология РТ
Подготовка изделия к контролю
Наиболее часто встречаемые загрязнения

## Slide 12: СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ
Механическая очистка
а) обработка поверхности изделия струей абразивного материала
б) обработка поверхности изделия специальным инструментом (шабером, шлифовальным кругом полировальными пластинами и т.д.)
Паровая очистка (паровое обезжиривание)
Применяют растворитель, нагреваемый в специальной ванне или разбрызгиваемый по очищаемой поверхности
Химическая очистка
Применяют для удаления нерастворимых загрязнений

## Slide 13
Сушка

## Slide 14: ПРИЧИНЫ НЕВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФФЕКТА

## Slide 15: СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ПЕНЕТРАНТА

## Slide 16: Дефекты, выявленные различными методами НК
Индикация трещины по границе сварного шва люк-лаза изотермического хранилища жидкого аммиака, обнаруженная цветной дефектоскопией

## Slide 18: Дефекты, выявленные различными методами НК
Индикации растрескивания на контрольном образце для проверки качества дефектоскопических материалов, полученные в результате люминесцентного магнитопорошкового контроля

## Slide 19: ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ