ЛЕКЦІЯ №1

Сучасний стан електросталеплавильного виробництва

1.1 Перспективи розвитку електрометалургії України

У даний час чорна металургія України налічує 12 металургійних підприємств і понад 83 підприємств, які  мають металургійне виробництво.

Галузь в основному базується на власних ресурсах (сталевий лом, руда, електроенергія і т. д.), проте витрати ресурсів і трудомісткість в 2 рази вищі, ніж в розвинених країнах.

В Україні зростає як виплавка електросталі, так і її споживання. Проте сьогодні частка виплавки електросталі в 4-5 разів нижча, ніж в провідних країнах світу і не перевищує 4,5 %, при цьому металургійний комплекс України є найбільш енергоємним і споживає до 27% всієї електроенергії. Витрати ж електроенергії в собівартості електросталі складають до 15% і спостерігається тенденція їх зростання за рахунок подорожчання електроенергії. Все це пов'язано з тим, що питоме споживання електроенергії на 1 тонну електросталі в Україні має достатньо високий рівень (610 - 850 кВт·г/т), порівняно із західними аналогами (390 - 470 кВт·г/т). Тому першочерговим завданням електрометалургії є  зниження питомого споживання електроенергії в                    1,5-2 рази, доводячи його до 360 кВт·г/т, що в плані стратегічного розвитку вирішить проблему підвищення  конкурентоспроможності металопродукції та її якості.

За останні роки в електрометалургійному виробництві впроваджений ряд удосконалень конструкцій дугових сталеплавильних печей та нові технологічні прийоми  виплавки сталі. Передбачається використання дугових печей  переважно для розплавлення шихти, зневуглецювання і дефосфорації рідкого металу. Розкислювання, легування, доведення сталі за температурою  та хімічним складом проводитиметься поза піччю з використанням спеціальних агрегатів. Ці та інші заходи будуть розглянуті у відповідних розділах навчального посібника.

1.2 Переваги та можливості|спроможності| електрометалургії

|

Електрометалургія - галузь металургійного виробництва,  що займається отриманням сталі  та сплавів різного складу з використанням електричної енергії як джерела тепла.

Переваги електрометалургії:

1. Можливість|спроможність| використання до 100% твердого завалення і пов'язана з цим можливість|спроможності| отримання|здобуття| високолегованих сталей| та переплавлення|переплавки| відходів.

2. Чистота джерела енергії та можливість гнучкого й точного управління ним.

3. Гнучкіше регулювання складу пічної атмосфери (аж до створення відновної), завдяки чому забезпечується можливість введення великої кількості легуючих елементів з високою спорідненістю до кисню  та отримання  металу, що добре розкислений.

4. Можливість|спроможність| виплавки практично будь-яких високолегованих сталей| та сплавів.

5. Забезпечення вищої за необхідністю температури плавки .

6. Можливість|спроможність| виплавки високоякісних сталей|

з низькою кількістю домішок|нечистот| (сірки, фосфору та вуглецю).

7. Можливість забезпечення екологічної чистоти виробництва.

8. Особливо якість металу забезпечується індукційною та вакуумною плавками.

9. Доведення місткості|місткості| електропечі до 200 т.|тонна-сил| значуще само по собі та  робить|чинить| економічно доцільним виробництво  також  і рядових сталей| способом електроплавлення.