ЛЕКЦІЯ №4

Загальна характеристика електросталеплавильних печей

## 4.1 Загальна характеристика електросталеплавильних печей

Електропечі є основним технологічним агрегатом для здійснення процесів електрошлакового, плазмового, електронно-променевого, індукційного і дугового вакуумного переплавів, які дозволяють отримувати сталь високої чистоти з винятково високими механічними й технічними характеристиками.

У цей час випускаються серійні дугові печі ємністю 0,5; 1,5; 3; 6; 12; 25; 50; 100; 150 і 200 тонн і розробляються проекти печей ємністю 300 і 400 тонн.

Розвиток виробництва сталі вимагає одночасного зростання виробництва феросплавів. Кремній, марганець, хром, вольфрам і інші спеціальні добавки, необхідні для легування й розкислення сталі, значно простіше й дешевше отримувати у вигляді сплавів із залізом (феросиліцій, феромарганець, ферохром, феровольфрам), ніж у чистому вигляді. Основним агрегатом для виплавки феросплавів також є електропіч, оскільки тільки в ній можна створити досить високі температури, що забезпечують відновлення окислів, розплавлювання тугоплавких металів і відділення їх від тугоплавких шлаків.

По способу перетворення електричної енергії в теплову електропечі можна розділити на три групи: дугові, індукційні й печі опору.

4.2 Позначення типів електросталеплавильних печей

Для позначення типів печей прийнята така система (табл. 4.1). Перша буква позначає тип печі, наприклад, Д - дугова, І - індукційна, О - опору, Р - рудовідновлювальна (змішаного нагріву), Е - електронно-променева, Ш - електрошлакова; друга - метал, для виплавки якого призначені печі (крім рудовідновлювальних): А - алюміній і його сплави, Б - бронза, Г - магній, Д – молібден, К – цирконій, Л - латунь, М - мідь і її сплави, Н - ніобій, О - олово, свинець, бабіт, Р – вольфрам, С - сталь і її жароміцні сплави, Т – титан, титанисті шлаки, Х - хантал, Ц - цинк, Ч – чавун. Третя буква визначає основну конструктивну ознаку печі - для дугових сталеплавильних печей: П - поворотне склепіння, В - корпус печі, що викочується; для індукційних печей: К - канальні, Т - тигельні, В - вакуумні; для печей опору: Т - тигельні, К - камерні, Б - барабанні; для вакуумних індукційних печей: В - вакуум; для електронно-променевих: П - плавильна; для електрошлакових - поперечний переріз злитка: Ц - циліндричний, К – квадратний, П – прямокутний. Четверта допоміжна буква додається для позначення міксерів ( М ), агрегатів ( А ), гарнісажних печей ( Г ).

Цифра після літерного позначення вказує масу сталі в тоннах, виплавлювану за одну плавку, а для дугових вакуумних і електрошлакових печей - максимальний діаметр виплавлюваного злитка в дециметрах. Для дугових вакуумних печей через тирі ставиться маса злитка в тоннах.

Для електронно-променевих печей – перша цифра вказує число гармат (випромінювачів електронів), а через тирі може вказуватися потужність гармати у кВт.

Таблиця 4.1 - Позначення типів електросталеплавильних печей

| Назва печі | Опис |
| --- | --- |
| ДСП-100 | дугова сталеплавильна піч із поворотним склепінням місткістю 100 т; |
| ІСТ-0,06 | індукційна сталеплавильна тигельна піч місткістю 60 кг; |
| ІЧТ-6 | індукційна чавуноплавильна тигельна піч місткістю 6,0 т; |
| ДСВ-11, 2-Г37 | дугова сталеплавильна вакуумна піч із діаметром кристалізатора 1120 мм і масою одержуваного злитка 37 т (буква Г позначає використання глухого кристалізатора без витяжки злитка); |
| РПЗ-63 | рудовідновлювальна піч прямокутної форми, закрита, із трансформатором потужністю 63 мВА; |
| ЕПП-1А-250 | електронно-променева піч, що має одну аксіальну гармату, потужністю 250 кВт. |

Для індукційних вакуумних печей після цифр, що означають ємність, ставлять дві допоміжні букви. Перша характеризує режим роботи електропечі (П - періодичний, Н - напівбезперервний), друга – спосіб розливання металу (І - в виливницю, К – кристалізатор, С – в виливницю зі складуванням злитків, Ф - у форму, Ц - у відцентрову машину).

Для дугових вакуумних печей застосовують допоміжне позначення з букви (Г – глухий кристалізатор, В – кристалізатор з витяжкою злитка) і цифри (маса злитка в тоннах).

У рудовідновлювальних печей друга буква характеризує форму ванни (К - кругла, П - прямокутна), а третя - основна конструктивна ознака, (О - відкрита, 3 - закрита, Г - герметична). Після букв через дефіс пишеться цифра, що показує потужність печі (у мегавольт - амперах).

Основні параметри електросталеплавильних печей представлені в табл. 4.2.

### Таблиця 4.2 - Основні параметри електросталеплавильних печей

| Параметри | Одиниці виміру | ДСП-12 | ДСП-25 | ДСП-50 | ДСП-100 | ДСП-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номінальна потужність пічного трансформатора | мВ•А | 8,0 | 12,5 | 20,0 | 32,0 | 50,0 |
| 2. Діаметр ванни на рівні порога | м | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 5,16 | 6,96 |
| 3. Глибина ванни від рівня порога | м | 0,55 | 0,775 | 0,955 | 1,08 | 1,48 |
| 4. Діаметр електрода | м | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,61 |
| 5. Хід електрода | м | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 3,6 |  |
| 6. Питома витрата електроенергії на розплавлювання 1 т шихти | кВт•год | 470 | 460 | 440 | 415 | 400 |

4.3 Футеровка електросталеплавильних печей

Процес футерування печей - складний процес захисту їх поверхонь (пода, стін, склепіння печі) від механічних пошкоджень, а головне - від фізичних впливів високих робочих температур та хімічної агресії. У світлі сучасних технологій, футерування печі на етапі планування передбачає професійно-інженерний розрахунок і підбір відповідних вогнетривких матеріалів не тільки в кожній окремій галузі (металургії, паливній, енергетичній, хімічній та інших), типу і зоні печі, але й для вирішення конкретної технічної задачі.

В основному використовуються теплозахисні (оберігають ділянку поверхні від теплового випромінювання і неутримуючими тепло всередині робочої зони) футерувальні матеріали для печей. Широко і традиційно вживана шамотна цегла як матеріал для футерування не завжди зручний і раціональний у використанні. Модернізація теплових агрегатів включає футерування промислових печей виробами на основі керамічного волокна з більш зносостійкими характеристиками до високих температур та їх перепадів (до 1600 0С), а в порівнянні з шамотними вогнетривами футерування печей ще й в кілька разів легше. Так, наприклад, сучасне футерування склепіння печі часто виконується вогнетривкими блоками на основі керамоволокна, замість арочного склепіння з шамотної цегли.

4.4 Електроди для електросталеплавильних печей, їх класифікація

Електроди, застосовувані для підведення електричного струму в дугових печах можна розділити на:

- металеві (витрачаються і невитратний);

-  неметалеві (витрачаються).

Металеві витрачаються електроди застосовують в процесах ВДП, ВДДП, ЕЛП і ПДП.  Метал електродів в цих процесах зберігає в основному свій склад і тільки рафинируется.  Металеві невитратний водохлаждаемие електроди застосовуються в деяких ВДП.

До неметалічних електродів відносять електроди, застосовувані в рудовідновних печах, дугових печах непрямого нагріву і в ДСП.

У рудовідновних печах ток в ванну зазвичай вводять за допомогою самоспекающегося витрачається електрода.  Самоспекающійся електрод являє собою тонкостінний сталевий кожух (08КП, 10КП, 10СП), заповнений електродної масою, спекаемой теплом печі та проходять по електроду струмом в твердий блок на рівні не нижче контактних щік електродотримача.

Електродна маса являє собою суміш термоантрациту, пекового коксу, графітірованних відходів, коксика, кам'яновугільного пеку та каменоугольной смоли з температурою розм'якшення пеку 50 - 55 оС.  Щільність такої суміші 1.35 - 1.45 т /м3.

Електродна маса завантажується в верхній торець електрода.  При завантаженні дробленої або рідкої електродної маси її рівень всередині кожуха електрода повинен бути на 2 - 2,5 м вище верхнього торця контактної щоки токоподвода.

Діаметр самоспекающіхся електродів понад 1000 мм і досягає 2400 мм.  Щільність струму в таких електродах коливається від 3.7 до 7.0 А/см2.  Самоспекающіеся електроди мають низьку механічну міцність.  Тому їх використовують тільки в стаціонарних печах.  В сучасних дугових сталеплавильних печах для підведення електроенергії в робочий простір печі застосовують графітові електроди.  Щорічне світове виробництво графітованих електродів перевищує 1 млн. Тонн.

Вимоги до графітірованним електродів - електроди повинні мати:

- високу електропровідність;

- низьку теплопровідність;

- підвищеною температурою початку окислення на повітрі;

- малим вмістом золи і особливо сірки;

- високою механічною міцністю і хорошою оброблюваністю.

Сировиною для виробництва графітованих електродів служать: нафтової або пековий кокс 75 - 80%; кам'яновугільний пек 17 - 20% та електродний бій до 10%.

Електроди класифікують за типом електродної реакції, що протікає на їх поверхні (табл. 4.3). Насамперед розрізняють електроди першого та другого роду.

Електроди першого роду – це металеві чи неметалеві пластинки, занурені у розчин однойменних іонів. На їх поверхні здійснюється оборотний процес Ме → Меn + + ne-, тобто такі електроди є оборотні до катіона. До електродів першого роду відносяться і газові електроди – це металевий провідник, який є в контакті з газом і розчином, що містить відповідні іони. Металевий провідник адсорбує на своїй поверхні газ, який бере участь в електродній реакції. Найкраще функції металевого провідника виконує платина, яка найчастіше застосовується в газових електродах. Для збільшення поверхні електрода її покривають губчастим шаром – так званою платиновою черню.

Таблиця 4.3 - Класифікація електродів

| Електрод | Тип електрода | Схематичне зображення електрода |
| --- | --- | --- |
| Електроди першого роду (оборотні відносно катіона) | Метал – іон металу Інертний електрод, адсорбований на його поверхні газ, іон (газові електроди) Амальгамові електроди, наприклад, кадмієвий амальгамовий електрод (кадмієво-ртутна амальгама – іон кадмію) | Cu ¦ Cu2+ (Pt) ¦ H2 ¦ H+ Cd + Hg ¦ Cd2+ |
| Електроди другого роду (оборотні відносно аніона) | Метал, покритий важкорозчинною сполукою (сіллю, оксидом, гідрооксидом цього металу), занурений в електроліт, що містить той же аніон, що й важкорозчинна сполука | Me, MeA ¦ An- |
| Окисно-відновні електроди | Інертний електрод, занурений у розчин, в якому співіснують речовини (іони) різного ступеня окиснення | Pt ¦ Fe3+ , Fe2+ |
| Мембранні електроди | Скляний електрод |  |

Електрод другого роду – це метал, покритий шаром важкорозчинної солі цього ж металу і занурений у розчин легкорозчинного електроліту, що містить ті ж аніони, як і важкорозчинна сполука. Схематично цей електрод можна зобразити: Ме, МеА/Аn -. Метал пластини взаємодіє з аніоном легкорозчинної солі з утворенням важкорозчинної солі Ме + Аn - = МеА + ne-, в результаті чого на електроді виникає потенціал і змінюється товщина шару важкорозчинної солі. Електроди другого роду оборотні відносно аніона і їх потенціал залежить від концентрації аніонів легкорозчинної солі. Окрему групу складають окисно-відновні електроди та іон селективні (мембранні) електроди.