ЛЕКЦІЯ №5

КОНСТРУКЦІЯ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ

В дуговій сталеплавильній печі (ДСП) | електрична енергія перетворюється у теплову|

в електричній дузі і передається шихті або за допомогою випромінювання (непрямий нагрів, дуга горить| між електродами), або безпосередньо | за рахунок теплопровідності (прямий нагрів, дуга горить між електродом і металом).

У   наший   країні   дугові  сталеплавильні  печі змінного  струму експлуатуються  відповідно до  встановленого|установленого|   типового  ряду|поруч|  місткостей|:       0,5; 1,5; 3; 6; 12; 25; 50; 100; 150 і 200 т.

Дугова електропіч складається з робочого простору|простір-час| (власне печі) з|із| електродами і струмопідводами| та механізмів, що забезпечують нахил печі, утримання і переміщення електродів та завантаження|загрузку| шихти (рис. 5.1).

1 - фундамент; 2 - фундаментна|фундамент| балка; 3 - зливний | жолоб; 4 - напівпортал; 5 - телескопічна стійка|стойка|; 6 - електрод; 7 - склепіння|склепіння|; 8 - корпус печі; 9 - робоче вікно; 10  -  люлька|колиска|; 11 - привід механізму| нахилу

Рис. 5.1. Дугова сталеплавильна піч місткістю 200 т (ДСП-200)

Плавку|плавлення| сталі  ведуть в робочому просторі|простір-час|; на  більшості | печей він має склепіння|склепіння| і стінки, виконані з|із| вогнетривкого| матеріалу. Зверху робочий простір|простір-час| обмежений  куполоподібним склепінням|склепінням|, знизу сферичним подом  та з|із| боків стінками|. Вогнетривка кладка поду та стін поміщена|ув'язнена| в металевий кожух. Знімне склепіння|склепіння| набраний з|із| вогнетривких цеглин|, що спираються|обпираються| на опорне кільце. Через три симетрично розташованих|схильних| в склепінні|склепінні| отвори в робочий простір|простір-час| введені|запроваджувати| струмопідводящі | електроди,  які за допомогою спеціальних механізмів можуть переміщатися вгору|угору| та вниз. Піч постачається трифазним змінним струмом|током|. Струм|тік| підводиться водоохолоджуваними гнучкими кабелями і водоохолоджуваними мідними| трубами|труба-конденсаторами|. Піч спирається|обпирається| на два опорні сектори, які перекочуються | по станині, нахил печі у бік випуску і у бік основного робочого вікна здійснюється за допомогою рейкового механізму|.

Шихту завантажують зверху за допомогою бадді|цебра|. Для відкриття|відчиняти| плавильного простору|простір-час| склепіння|склепіння| печі, підвішений на ланцюгах|цепах|, піднімають|підіймають| до порталу. Портал із склепінням |і  сводом |склепінням| і електродами відвертається| у бік зливного жолоба за допомогою візка. Передбачено обертання кожуха і печі на кут|ріг| 40°| в обидві сторони механізмом| повороту корпусу. Піч має пристрій|устрій| для електромагнітного переміщення рідкого металу. Статор пристрою|устрою|  встановлений|установлений| під днищем печі в центральному отворі люльки|колиски|.

|

Плавильний простір електропечі має вогнетривку футерівку, яка створює ванну для металу и зменшує теплові втрати печі. Загальний вид футерівки ДСП-100 приведений на рис. 5.2.

1 - азбестовий картон; 2 - шамотний порошок; 3 - шамотна цеглина; 4 - магнезитова  цеглина; 5 - легковага шамотна цеглина; 6 - азбестова засипка; 7 - набивний шар

Рис. 5.2. Футерівка печі ДСП-100