ЛЕКЦІЯ №6

КОНСТРУКЦІЯ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ

В індукційних печах метал нагрівається струмами, що створюються електромагнітною індукцією.

В Україні затверджений ряд індукційних  тигельних печей наступної місткості: 0,06; 0,16;  0,4;  1,0;  2,5;  6; 10;  16;  25 т.

Індукційна піч - це частина індукційної установки, що включає індуктор, каркас, камеру для нагріву або плавки, вакуумну систему, механізми нахилу печі або переміщення виробів, що нагріваються, в просторі та інші (рис. 6.1). Індукційний тигель печі (ІТП), яку інакше називають індукційною піччю без сердечника, є плавильний тигель, зазвичай циліндрової форми, виконаний з вогнетривкого матеріалу і поміщений в порожнину індуктора, підключеного до джерела змінного струму. Металева шихта завантажується в тигель, і, поглинаючи електромагнітну енергію, плавиться.

1 - каркас; 2 - подова плита (азбоцементні плити); 3 - індуктор; 4 - ізоляційний шар;                  5 - тигель; 6 - азбоцементна плита; 7 - зливний носок; 8 -  комір; 9 - гнучкий струмопідвід

Рис. 6.1 Індукційна піч місткістю 8 т.

Футерівку безсердечникових|  індукційних печей (рис. 6.2) виготовляють з|із| кислих та основних  вогнетривких матеріалів. Умови роботи тигля  індукційної печі дуже|дуже| важкі|тяжкі|, оскільки|тому що| товщина  стінки тигля  повинна бути мінімальною, щоб|аби| зменшити величину  розсіювання магнітного потоку. Крім того, вона не повинна проводити  електричний струм|тік|, мати хорошу|доброю| вогнетривкість, термічну стійкість і   шлакостійкість, а також  | достатньою  механічну міцність. Кисла футерівка виконується з  кварциту, що містить не менше 95% SiO2.  У вигляді  сполучника використовується 1,5-2,5% борної кислоти та 2,0-4,0% водного розчину рідкого скла. Основну футерівку  виготовляють  з магнезитових, вапняних, доломітових та інших  вогнетривких матеріалів. У якості сполучника використовується  борна кислота   і вогнетривка глина.  Стійкість основної футерівки нижча, ніж кислої.

1- індуктор; 2-| тигель; 3 - вогнетривкий під; 4 - знімне склепіння|склепіння|; 5 -  зливний носок|носок|

Рис. 6.2 Футерівка 8 т. індукційної печі