ЛЕКЦІЯ №7

Проблема  радіоактивності металургійної сировини та МЕТАЛОпродукції

7.1 Радіоактивні метали

Радіоактивні метали (табл.  7.1) - це метали, які мимоволі випромінюють потік елементарних частинок в зовнішнє середовище.  Цей процес називають альфа (α), бета (β), гамма (γ) випромінюванням або просто радіоактивним випромінюванням.

Поруч з назвою радіоактивного елемента часто вказується масове число його ізотопу (рис. 7.1).  Наприклад, Технецій-91 або 91Tc.  Різні ізотопи одного і того ж елемента як правило мають загальні фізичні властивості і розрізняються лише тривалістю радіоактивного розпаду.

## Рис. 7.1. Ізотоп

Радіоактивні елементи діляться на природні (існуючі в природі) та штучні (одержувані в результаті лабораторного синтезу).  Природних радіоактивних металів не багато - це полоній, радій, актиній, торій, протактиний і уран.  Їх найбільш стабільні ізотопи зустрічаються в природі, частіше у вигляді руди.  Всі інші метали зі списку створені людиною.

Самий радіоактивний метал на даний момент - ліверморій.  Його ізотоп Лівермор-293 розпадається всього за 61 мілісекунди.  Вперше цей ізотоп був отриманий в Дубні, в 2000 році.

Інший дуже радіоактивний метал - унунпентій.  Ізотоп унунпентій-289 має трохи більший період розпаду (87 мілісекунд).

З більш-менш стабільних, практично застосовуваних речовин, самим радіоактивним металом вважається полоній (ізотоп полоній-210).  Це сріблястий білий радіоактивний метал.  Хоча його період напіврозпаду досягає 100 і більше днів, навіть один грам цієї речовини розжарюється до 500 ° C, а випромінювання може миттєво вбити людину.

Е. Резерфорд і Ф. Содді сформулювали закон радіоактивного перетворення: «У всіх випадках, коли відокремлювали один з радіоактивних продуктів і досліджували його активність незалежно від радіоактивності речовини, з якого він утворився, було виявлено, що ця активність при всіх дослідженнях зменшується з часом за  законом геометричної прогресії».  Звідси випливає, що «швидкість перетворення весь час пропорційна кількості речовини, ще не піддався перетворенню».

## Таблиця 7.1 - Список радіоактивних металів

| Назва | Самий стабільний ізотоп | Період розпаду |
| --- | --- | --- |
| Technetium | Tc-91 | 4.21 x 106 року |
| Promethium | Pm-145 | 17,4 роки |
| Polonium | Po-209 | 102 роки |
| Astatine | At-210 | 8,1 часів |
| Francium | Fr-223 | 22 хвилин |
| Radium | Ra-226 | 1600 року |
| Actinium | Ac-227 | 21.77 року |
| Thorium | Th-229 | 7.54 x 104 року |
| Protactinium | Pa-231 | 3.28 x 104 року |
| Uranium | U-236 | 2,34 x 107 року |
| Neptunium | Np-237 | 2.14 x 106 року |
| Plutonium | Pu-244 | 8,00 x 107 року |
| Americium | Am-243 | 7370 року |
| Curium | Cm-247 | 1,56 x 107 року |
| Berkelium | Bk-247 | 1380 року |
| Californium | Cf-251 | 898 року |
| Einsteinium | Es-252 | 471,7 днів |
| Fermium | Fm-257 | 100,5 днів |
| Mendelevium | Md-258 | 51.5 днів |
| Nobelium | No-259 | 58 хвилин |
| Lawrencium | Lr-262 | 4 часа |
| Rutherfordium | Rf-265 | 13 часов |
| Dubnium | Db-268 | 32 часа |
| Seaborgium | Sg-271 | 2,4 хвилини |
| Bohrium | Bh-267 | 17 секунд |
| Hassium | Hs-269 | 9,7 секунд |
| Meitnerium | Mt-276 | 0.72 секунды |
| Darmstadtium | Ds-281 | 11,1 секунды |
| Roentgenium | Rg-281 | 26 секунд |
| Copernicium | Cn-285 | 29 секунд |
| Ununtrium | Uut-284 | 0,48 секунд |
| Flerovium | Fl-289 | 2,65 секунд |
| Ununpentium | Uup-289 | 87 миллисекунд |
| Livermorium | Lv-293 | 61 миллисекунда |

Відносна кількість радіоактивної речовини, що перетворюється в одиницю часу dNt/Nt, є величина постійна λ, яку Е. Резерфорд і Ф. Содді назвали радіоактивної постійної (зараз вона називається постійної радіоактивного розпаду).  У тому ж році Е. Резерфорд і Ф. Содді об'єднали в перші ланцюжки послідовного розпаду понад 10 радіоелементів.

У 1909 р шведські вчені Д. Стрьомгольм і Т. Сведберг при вивченні хімії радіоактивних елементів виявили, що багато хто з них невіддільні одна від одної.

Після відкриття великої кількості природних радіоактивних елементів і формування правила зсуву розташування продукту розпаду в періодичній системі Д.І.  Менделєєва щодо місце положення в ній материнського елемента в залежності від природи випускаються ними випромінювань стало ясно, що багато радіоелементи претендують на одне і те ж місце.

У 1913 р Ф. Содді вводить поняття изотопии: атоми елемента даного порядкового номера можуть відрізнятися масою ядра, швидкістю радіоактивного розпаду і природою випромінювань.  У тому ж році Д. Томсон виявляє, що елемент неон має атоми різної маси.  У січні 1913 р А. Ван ден Брук (в Голландії) висунув ідею, що порядковий номер елемента в періодичній системі дорівнює заряду ядра його атомів.  Цю ідею експериментально підтвердив в грудні 1913 року М. Мозлі (в Англії) на прикладі ланцюжка елементів від кальцію до нікелю.  Тим самим була вирішена задача про дробової величиною маси елемента: елемент містить атоми різної целочисленной маси в різних пропорціях.

Поняття ізотопії дозволило знайти місце в періодичній системі всім знову відкритим радіоактивним елементам.  Надалі всі ці елементи природного походження вдалося зв'язати в три сімейства: урану (28U), торію (22Th) і актіноураню (25U), представлених на рис. 7.2.

7.2 Радіоактивність шихтових компонентів та продуктів плавки металургійного виробництва

Так серед шляхів попадання радіоактивних речовин в металобрухт слід виділити:

- зараження металобрухту від радіоактивного джерела;

- активування металобрухту в внаслідок впливу на нього радіоактивного джерела;

- зараження металобрухту, що знаходиться в безпосередній  близькості або захищає радіоактивний джерело.

Мінеральні види  сировини, кокси, що поступає на металургійні підприємства вмішують радіоактивні елементи (радіонукліди) природного походження, головні серед яких 88226Ra, 90232Th, 1940Kта інші члени радіоактивних рядів урану, торію та актиноурану.

Радіоактивність  мінеральних видів сировини, викопного палива (вугляр) визначається вмістом в них радіоактивних елементів – членів радіоактивного ряду 92238U, 92235U, 90232Th та радіоактивного ізотопу калію 1940K. Серед вивердженої горно-металургійної сировини (руди) найбільшою радіоактивністю володіють його кислі

Рис. 7.2 Радиоактивні родини: а – актиноурану; б – урану; в – торію

види, вміщуючи U=3,5·10-4%, Th=1,8·10-3%, найменшою -  ультраосновні (U=3,0·10-7%, Th=5·10-7%). В кристалічних гірських породах

Вміст радіоактивних елементів в оксидних гірських породах (рудах) (U=3,2·10-4%, Th=1,1·10-3%) визначається їх походженням.

Максимальна їх концентрація знаходиться в оргагенних осадах, що обумовлено присутністю вуглецю органічного походження, фосфатів та інших речовин, що є важливим осадителем  урану. Встановлено, що хемогенні осадки (наприклад, чіпс Ca[SO4]·2H2O, галіт NaCl та інші) – відрізняються низькою радіоактивністю.

До радіоактивних елементів відносять тільки елементи, усі ізотопи яких радіоактивні.

Природній ізотоп торію 90232Thволодіє радіоактивними властивостями та має період напіврозпаду Т1/2=1,389·1010 років.

Радій є продуктом розпаду більш тривало живучого урану.

При оцінці еквивалентної радіоактивності гірських порід, вихідних рудних концентратів, органічного твердого палива та продуктів металургійного виробництва враховується радіоактивність ізотопу 1940K (Т1/2=1,3·109 років.), вміст в природі якого  складає 0,01%.

Радіоактивні елемента U, Ra, Th мають високу спорідненість до кисню. В ході металургійного  високотемпературного переділу вони повинні концентруватися  у шлаковій фазі.

Поряд з залізорудними матеріалами (залізною рудою, агломератом, окатишами), коксом, вапняком замірюванню радіоактивності підлягають також продукти доменного виробництва – чавун, шлак та пил, що улавлюється (табл. 7.2).

Закордонні дослідження оцінки безпечності (придатності)  матеріалів показують, що радіоактивність ізотопу 88226Raповинна бути нижче 120 Бк/кг.

Таблиця 7.2  - Питома природна радіоактивність вихідних шихтових матеріалів та продуктів плавки доменних чавунів в умовах Кошицького металургійного комбінату (Словенія)

| Найменування матеріалу | Радіоактивність ізотопів елементів, Бк/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1940K | 88226Ra | 90232Th |
| Агломераційна шихта | 27,7 | 19,5 | <5,0 |
| Кокс | 118,9 | 50,9 | <5,0 |
| Вапняк | <15 | <5,0 | <5,0 |
| Агломерат І | <20,8 | <23,0 | <5,0 |
| Агломерат ІІ | 36,4 | 5,0 | <5,0 |
| Повернення агломерату | 24,0 | 21,5 | <5,0 |
| Чавун | 15,0 | 5,0 | <5,0 |
| Доменний шлак | 303,4 | 87,9 | <5,0 |
| Колошникова пил | 60,9 | <5,0 | <5,0 |

Результати досліджень радіоактивністі шихтових компонентів та продуктів плавки марганцевих та кременистих феросплавів в електропечах приведені в табл. 7.3.

Таблиця 7.3  - Радіоактивність елементів 88226Ra, 90232Th, 1940K  та еквівалентна радіоактивність шихтових компонентів та продуктів плавки марганцевих та кременистих феросплавів в електропечах

| Найменування компонентів шихти, продуктів плавки | Радіоактивність ізотопів елементів, Бк/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88226Ra | 90232Th | 1940K | аекв |
| Марганцевий концентрат | 31,5-42,4 | 10,1-17,8 | 45,9-61,2 | 70 |
| Кварцит | 6,93-7,81 | 9,5-11,2 | <1 | 22 |
| Мало фосфористий шлак | 54,9-65,2 | 20,1-27,7 | 71,3-84,2 | 99 |
| Коксик | 40,3-57,7 | 40,1-46,7 | 97,9-108,4 | 116 |
| Силікомарганець | 11,7-12,2 | <1 | 43,2-44,5 | 13 |
| Феромарганець | 9,3-10,9 | <1 | 19,1-20,4 | 12 |
| Феросиліцій | 11,5-19,4 | 2,5-3,5 | 208-291 | 24 |
| Відвальний шлак силікомарганцю | 96,9-102,1 | 35,2-47,4 | 48,5-56,8 | 161 |
| Відвальний шлак феромарганцю | 88,1-93,2 | 49,3-56,4 | 31,1-34,6 | 163 |
| Відвальний шлак феросиліцію | 31,5-31,9 | 19,5-23,2 | 13,3-15,7 | 61 |
| Пил електрофильтрів | 12,7-15,1 | 6,3-12,7 | 13,2-17,9 | 46 |
| Пил газоочищення | 23,4-41,5 | <3-5 | 21,1-37,2 |  |
| Шлами | 18,3-21,4 | 7,5-9,1 | 81,8-88,4 |  |

Підвищення радіоактивності ізотопів 88226Ra, 90232Th, 1940K  в малофосфористому шлаку обумовлено головним чином за рахунок потрапляння з них коксу. Ще більш великі значення має радіоактивність ізотопів 88226Ra, 90232Thв відвальному кислому шлаку силікомарганцю (46-48% SiO2, 14-16% MnO, кратність шлаку 1,3-1,4), що підтверджує достатньо повний перехід  цих ізотопів з марганець рудної сировини та кварциту в кислий шлаковий розплав. Радіоактивність ізотопу 1940K в шлаку силікомарганцю на рівні його в марганець рудній сировині та навіть нижче. Це пов’язано з високою випарюваністю оксиду K2O та відновлюваністю калію. Перехід цього оксиду в пилегазову фазу плавки силікомарганцю та ще в більшій мірі при виплавці феромарганцю підтверджується високою радіоактивністю пилу газоочищення та шламів.

Відвальний шлак високовуглецевого феромарганцю (кратність шлаку 1,2-1,3) має відносно низьку основність (%CaO/%SiO2=1,15-1,2) та відповідно достатньо повно асимілірує оксиди радіо акційних ізотопів. В илікомарганці та феромарганці радіоактивність ізотопу  90232Thнижче одиниці, що узгоджуються з високою термодинамічною міцністю оксиду ThO2.

У феросиліції марок ФС45, ФС75 радіоактивність ізотопу 90232Th виявилася декілька вище, ніж у марганцевих сплавів, що узгоджується  з більш високими температурами процесу виплавки феросиліцію.  В відвальному шлаку феросиліцію спостерігається менша радіоактивність 90232Th, що також підтверджує його більш повний перехід у сплав.

Дані о радіоактивності пилу газоочищення та шламів відображають положення  о високій летучості оксиду К2О, у меншій мірі  RaO з переходом їх в визначеній кількості в пилегазову фазу виплавки феросплавів та о малому ступені переходу ізотопу 232Th в ці попутні продукти плавки. Радіоізотоп  232Thконцентрується головним чином в шлаковій фазі плавки феросплавів.

7.3 Радіоактивні метали в червоних шламах

При переробці бокситової сировини на глинозем за способом Байєра алюміній і велика частина галію переходять в алюмінатний розчин, а нерозчинна при вилуговуванні частина бокситу утворює осад - так званий червоний шлам (ЧШ).  При цьому на кожну тонну одержуваного глинозему утворюється від 0,7 до 1,5 т ЧШ в залежності від складу переробляється бокситу.  У КШ з бокситу частково переходять такі рідкісні метали як ванадій, титан, цирконій, ніобій і тантал.  Практично повністю в ЧШ переходять рідкоземельні метали (скандій, ітрій, а також лантан, церій і неодим).  У вигляді мікродомішок в ЧШ містяться такі радіоактивні метали, як уран і торій.

Радіоактивність ЧШ є спадковою, отриманою від переробки за способом Байєра материнських бокситів, в яких досить поширеним елементом є торій.  За літературними даними (інтернет-ресурс) коефіцієнт концентрування торію в боксити становить 3,4-4,2.  Боксити є основним джерелом радіоактивності в процесі Байєра.  З використанням гамма-спектроскопії і нейтронно-активаційного аналізу було встановлено, що досліджувані боксити (бразильські) мали активність 37 ± 12 Бк / кг для 238U і 154 ± 16 Бк / кг для 232Тh.  Утворився ЧШ має концентрацію радіонуклідів вище, ніж у бокситів.  Вважається, що в ЧШ, як правило, присутні природні радіонукліди, в основному, уран (50-60 г / т) і торій (20-30 г/т).

В Австралії використовуються єгипетські боксити з активністю ≈120 Бк / кг для 235U і від 289 до 575 Бк / кг для 40К.

Як відомо  ЧШ використовується в якості матеріалу для дорожньої і будівельної техніки, в тому числі і для виготовлення кераміки.  Для зниження до прийнятного рівня спадкової радіоактивності рекомендується в керамічну суміш додавати карбонат барію, який сприяє утворенню в ній склоподібних фаз.

Наявність таких радіоактивних елементів, як уран і торій, обмежує використання ЧШ як будівельних матеріалів або добавок до них.  За допомогою методів мінералогії зразки ЧШ були розділені на фракції.  Показано, що в різних фракціях ЧШ ні уран, ні торій були розподілені рівномірно, а торій мав високу концентрацію навіть у найдрібніших частинках ЧШ.

При виробництві глинозему з ямайських бокситів було встановлено збільшення вмісту урану, торію, актинія і їх нащадків (свинцю, вісмуту) в ЧШ.

Вкрай важливо, щоб глинозем, використовуваний для виробництва електронних пристроїв, містив мінімально низький рівень α-випромінювання, основним джерелом якого в глиноземі є уран і, в меншій мірі, торій.  Уран фіксується в ЧШ у міру проходження реакції знесолення.

Більшість методів вилучення цінних металів з ЧШ є гідрометалургійних, хоча використовуються і пірометалургічні (після зневоднення шламу).

Найбільш часто вилучаються з ЧШ елементами є скандій та ітрій.  Якщо вважається, що в боксити міститься в середньому 0,001-0,01% Sc2O3, то в КШ його зміст вже становить 0,01-0,02%.  При вилуговуванні бокситів РЗМ концентруються в ЧШ (так, скандій переходить з бокситів в ЧШ на 95%).  Найбільш перспективним способом витяганням скандію є сірко кислотний розтин ЧШ з наступною сорбції його на іонообмінних смолах (АФІ-21, АФІ-22, СФ-4, СФ-5) і десорбцією розчином Na2CO3.

При сірнокислотному вилуговування ЧШ разом зі скандієм витягають ітрій та інші РЗМ.  Для вилучення ітрію пропонується обробка КШ 5-7% -ним розчином НСl при 85-95 ºС і відносно Ж: Т = (3-5): 1.  Запропонована технологія дозволяє, поряд з виділенням уран-торієвого продукту і солей скандію, отримувати концентрат РЗМ, що містить 15-25% La2O3.