## Slide 1: ШВИДКІСТЬ ГАЗОВОЇ КОРОЗІЇ
Ілюстративний матеріал до лекції

## Slide 2: ПОСЛІДОВНІ СТАДІЇ ГАЗОВОЇ КОРОЗІЇ
1 – перенос кисню до поверхні металу;
2 – реакція кисню з металом;
3 – відведення продуктів реакції

## Slide 3: РІЗНОВИДИ ПЛІВОК НА МЕТАЛАХ
Плівки бувають:
- тонкі (невидимі) товщиною - δ < 40 нм;
- середні (дають кольори мінливості) - 40 < δ < 500 нм;
- товсті (видимі) - δ >500 нм.
Товщина плівки залежить від
природи металу,
часу,
умов корозії.

## Slide 4: Приклади плівок на різних металах

## Slide 5: УМОВА СУЦІЛЬНОСТІ ПЛІВКИ
Оксидна плівка буде суцільною, якщо її обсяг перевищує обсяг металу, що окислився VОКС > VМЕТ .
Ефективність захисної дії плівки висока, якщо виконується умова:
Це співвідношення може бути розраховано:

## Slide 6
Якщо плівк - плівка несуцільна і погано захищає метал;
Якщо - суцільна плівка, яка добре захищає метал;
Якщо - плівка вспучена, газопроникна, погано
захищає метал.

## Slide 7: КРИТЕРІЙ ПІЛІНГА-БЕДВОРТСА ДЛЯ ДЕЯКИХ ОКСИДІВ

## Slide 8: КІНЕТИЧНІ РІВНЯННЯ ШВИДКОСТІ ГАЗОВОЇ КОРОЗІЇ
1 – метал;
2 – плівка продуктів корозії
1) Кінетичний контроль
Розділимо змінні та проінтегруємо:
де k' = kC0,
А - константа інтегрування. Якщо А=0, отримуємо:
Лінійне зростання плівки є характерним для дуже тонких та газопроникних плівок.
Приклади: газова корозія натрію, магнію, кальцію.

## Slide 9
2) Дифузний контроль.
В цьому випадку швидкість дифузії відображається рівнянням Фіка:
Якщо виразимо градієнт концентрації як
отримаємо
За певних умов рівняння набуває вигляду:
Розділимо змінні: після інтегрування отримаємо:
Кінцевий вигляд рівняння: Це - параболічний закон зростання плівок.
Приклади: газова корозія міді (вище за 200 оС), залізо (вище 400 оС), нікель.

## Slide 10: На практиці часто зростання плівко проходить повільніше, ніж за параболічним законом (із-за ущільнень, розшарувань та інших дефектів плівки). Тоді має місце логарифмічний закон зростання плівки:
Приклади: газова корозія алюмінію, цинку, міді (< 200 оС), заліза (<400 оС).
Кінетика високотемпературної газової корозії:
1 – лінійний закон зростання плівки;
2 – параболічний закон;
3 – логарифмічний закон зростання плівки продуктів корозії