## Slide 1
ЛЕКЦІЯ
на тему:
«ЗАХИСТ ВІД ГАЗОВОЇ КОРОЗІЇ»
Ілюстративні матеріали

## Slide 2
Принципи захисту металів і сплавів від хімічної корозії в агресивних середовищах
- підвищення корозійної стійкості самого матеріалу; - зниження агресивності виробничого середовища; - запобігання безпосередньому контакту матеріалу з середовищем застосуванням ізолюючого покриття; - регулювання у певному середовищі електродного потенціалу виробу, захист якого необхідно забезпечити.

## Slide 3: Методи реалізації принципів захисту металів від корозії
1) легування - поверхневе чи об’ємне;
2) формування захисних покриттів - металевих, неметалевих, комбінованих та ін.;
3) використання захисних або контрольованих атмосфер; цей метод захисту застосовують найчастіше при проведенні спеціальних технологічних процесів (наприклад, при термічній чи хіміко-термічній обробці матеріалів);
4) зменшення окислення металів різними методами;
5) створення електрохімічного захисту.

## Slide 4: ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ЗАЛІЗА АЛЮМІНІЄМ НА ШВИДКІСТЬ ОКИСЛЕННЯ

## Slide 5: ТРИ ТЕОРІЇ ЖАРОСТІЙКОГО ЛЕГУВАННЯ (різні пердбачувані дії легуючої домішки):
1) іони легуючого компонента входять в ґратку оксиду основного металу, змінюючи в ньому швидкість дифузії;
2) легуючий компонент утворює на поверхні сплаву захисний оксид із чистого легуючого компонента, який перешкоджає окисленню основного металу;
3) легуючий компонент із основним металом утворюють подвійні (змішані) оксиди типу шпінелей, які мають підвищені захисні властивості.

## Slide 6
Перша теорія – автори К. Вагнер, К. Хауффе:
слід зменшувати концентрацію дефектів у оксидній плівці, яку утворено атомами основного металу, оскільки дифузія в оксиді відбувається по дефектних місцях.
Зменшення кількості дефектів є можливим, якщо атоми легуючого елемента мають іншу валентність, ніж атоми основного металу. Мала домішка легуючого елемента має окислюватися з утворенням іонів певної валентності та, розчиняючись в оксиді основного металу, зменшувати в ньому число дефектів ґратки. Це призводить до зменшення швидкості окислення, яку контролюють дифузією катіонів. Швидкість дифузії залежить від числа дефектів ґратки оксиду – міжвузловинних катіонів у оксидах із надлишком металу або вільних катіонних місць у оксидах, в яких бракує металу.

## Slide 7
Друга теорія – автори А. А. Смірнов, Н. Д. Томашов:
За цією теорією легуючий компонент Me* має задовольняти, щонайменше, таким основним вимогам:
Оксид легуючого компонента має утворювати захисну плівку (задовольняти умові суцільності), тобто об’єм оксиду має бути більшим за об’єм металу Vок / VMe* > 1.
Легуючий компонент повинен мати більшу спорідненість із киснем, ніж основний метал.
Легуючий компонент має утворювати оксид із високим електричним опором для того, аби перешкоджати зустрічній дифузії йонів металу, електронів та йонів кисню.

## Slide 8
4) Розмір іонів легуючого компонента повинен бути меншим за розмір іонів основного металу, тобто ri* < ri
5) Енергія утворення оксиду легуючого компонента має бути більшою за енергію утворення оксиду основного компонента. Ця умова забезпечує термодинамічну стійкість оксиду легуючого компонента в присутності металу основного компонента.

## Slide 9
6) Оксид легуючого компонента повинен мати високі температури плавлення та сублімації, а також не утворювати низькоплавких евтектик у суміші з іншими оксидами.

## Slide 10
Третя теорія – автори П. Д. Данков, В. І. Архаров, І. І. Корнилов, Е. А. Гульбрансен та інші:
для сплавів на залізній основі, легуючий компонент може утворювати з основним металом подвійні (змішані) оксиди типу шпінелі, наприклад, Me'Me''2О4, які мають кращі захисні властивості порівняно з оксидами компонентів сплаву.
Розглянуті три теорії жаростійкого легування доповнюють одна одну та дають можливість не лише теоретично обґрунтувати існуючі жаростійкі сплави, але й більш раціонально підійти до розробки технологій отримання нових жаростійких сплавів.

## Slide 11: Класифікація захисних покриттів
за методами і способами нанесення (механічні, хімічні, гальванічні, дифузійні, плазмові, детонаційні та ін.);
за складом покриття (металеві, неметалеві, силіцидні, боридні, цементовані, боросиліцидні, одноелементні, багатоелементні і т.д.);
за структурою (однофазні, багатофазні, одношарові, багатошарові, комбіновані, комплексні);
за спрямуванням технологічної задачі (зносостійкі, жаростійкі, термостійкі, високотемпературні, корозійностійкі, декоративні, в певних середовищах і т.д.).

## Slide 12: МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ
Хіміко-термічний метод – полягає в формуванні покриттів з різних насичуючих середовищ шляхом дифузійного насичення (дифузійні покриття).
Механічний метод – об’єднує способи, де визначальною є адгезійна взаємодія при контакті матеріалу покриття з основою-підкладинкою (плакування, розпорошення та конденсація).
Хімічний метод – реалізується шляхом забезпечення умов для протікання певних хімічних реакцій в спеціальних середовищах, що містять хімічні сполуки елементів покриття і різних добавок, най- частіше інертних.
Електрохімічний метод – полягає в формуванні покриття в ре- зультаті процесів електрохімічного виділення компонентів покриття (йонів) з електролітів (гальванічні розчини, розплави солей) або газової фази при пропущенні електричного струму від зовнішнього джерела.

## Slide 13: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ПОКРИТТІВ
можливість оптимізації параметрів покриття - склад, структура, товщина, характер розподілу компонентів та ін.;
можливість управляти зазначеними параметрами варіюванням технологічних факторів - температура, середовище, час, характеристика нагріву, відпалу і охолодження;
забезпечення якісних показників покриттів - поруватість, рівномірність товщини, зчеплення з підкладинкою, тріщиностійкість;
технологічні показники - відтворюваність технології, температура і тривалість процесу, габарити і форма виробів, додаткові операції, серійність виробництва, техніка безпеки, дотримання екологічних вимог;
економічні і вартісні показники - капітальні витрати, амортизація, вартість сировини і матеріалів, технологічні та виробничі втрати, заробітна плата, енерго- і водозатрати тощо.