## Slide 1: ТУНЕЛЬНИЙ ДІОД

## Slide 2: ТУНЕЛЬНИЙ ДІОД
Еквівалентна схема тунельного діода
Конструкції тунельних діодів:
а) патронного типу; б) таблеткового типу: в) зі стрічковими виводами; 1 напівпровідниковий кристал; 2 - p-n-перехід; 3 - з'єднувальний електрод; 4 корпус; 5, 6-виводи; 7-втулка корпусу; 8 - кришка
а) б)

## Slide 3: ТУНЕЛЬНИЙ ДІОД
1И302А —германієвий діод;
I1 = 1,7- 2,3 мА; I1/I2== 4,5; U1 = 60 мВ; C = 80 пФ.
3И301А— арсенід-галієвий діод;
I1 = 1,5-2,4 мА; I1/I2= 8; U1 =180 мВ; U3 ≥ 0,65 В; С=12 пФ.
I1, мА | Застосування тунельного діода
0,03-0,3 | Змішувач, відеодетектор (звернений тунельний діод)
0,5-3 | Підсилювач, змішувач з посиленням
5-100 | Генератор

## Slide 4: ДІОД ШОТКІ
Схема контакту метал - напівпровідник (а) і його енергетична діаграма при нульовому (б), прямому (г) і зворотному (д) зміщенні
а)
б)
в)
г)
д)
НВЧ-діод з переходом Шоткі на арсеніді галію:
1 SiO2; 2 -омічний контакт; 3 - смужка з золота; 4 - n + GaAs;
5 - nGaAs; 6 -контакт переходу Шоткі

## Slide 5: Переваги бар'єру Шоткі в порівнянні з р-п переходом:
Відносна простота варіювання висоти потенційного бар'єру без зміни властивостей напівпровідника, за рахунок вибору відповідного металу.
Висока крутизна вольт-амперної характеристики (a≈1, тоді як для p-n переходів на кремнії типово a≈1,5), яка обумовлює кращі детектуючі властивості.
Мала інерційність, як в детекторному режимі, так і в режимі перемикання (на 1-2 порядки менше, ніж у самих «швидких» легованих золотом кремнієвих діодів з p-n переходом).
Малий рівень шумів (справедливо аж до f ≈ ∙ 1012 Гц, тоді як у разі p-n переходу частотна залежність дробового шуму визначається механізмом дифузії і рекомбінації неосновних носіїв заряду).
Принципова можливість отримання менших (у порівнянні з приладами з p-n переходами) значень послідовного електричного опору і теплового опору, так як металевий шар за цими властивостями перевершує будь-який сильно легований шар напівпровідника.
Різка відмінність оптичних властивостей металу і напівпровідника (значно більш різке, ніж в разі напівпровідників n- і p-типів провідності), що дозволяє створювати ряд оригінальних фотоелектричних приладів.
Технологічна простота, що поєднується з широтою можливостей (виготовлення в однотипних процесах різних - випрямляють і омічних - контактів).
Принципова сумісність методів виготовлення контактів метал - напівпровідник з технологією інтегральних схем.

## Slide 6: P-I-N ДІОД
а)
в)
б)
Діаграма енергетичних зон діода типу p-i-n:
а) в стані рівноваги;
б) при зворотній напрузі;
в) при прямій напрузі

## Slide 7: ЛАВИННО-ПРОЛЬОТНІ ДІОДИ
Структура лавинно-прольотного діода (a) і розподіл в ньому концентрації домішки (6), електричного поля (в), коефіцієнта ударної іонізації (г), а також вoльт- aмпepнa характеристика ЛПД (д)

## Slide 8: ЛАВИННО-ПРОЛЬОТНІ ДІОДИ
Просторово-часова діаграма

## Slide 9: ЛАВИННО-ПРОЛЬОТНІ ДІОДИ
Конструкція ЛПД: а - германієвого; б - кремнієвого; 1 металева основа; 2 - керамічна втулка; 3 кристал; 4 - з'єднувальний електрод; 5 ніпель

## Slide 10: ДІОД ГАННА

## Slide 11: ДІОД ГАННА
Залежність концентрацій електронів у верхній і нижній долинах (а), рухливості електронів (б) і швидкості (в) від напруженості