## Slide 1: ЛЕКЦІЯ «НЕФОРМОВАНІ ВОГНЕТРИВИ»
Ілюстративні матеріали

## Slide 2
Неформовані вогнетриви – це вогнетривкі суміші або маси, які поставляються споживачу в вихідному (необпаленому) стані. Формування з них футеровки (укладка, виготовлення монолітної футеровки) і термообробку (випал і зміцнення) здійснюють безпосередньо в тепловому агрегаті перед його експлуатацією.
Переваги виробництва неформованих вогнетривів:
Підвищення потужності праці вироника за рахунок більшой автоматизації процесів;
Скорочення енерговитрат (в 5-6 разів) і палива (в 10-20 разів);
Зменшення складських запасів і строку зберігання;
Екологічні переваги.

## Slide 3: Переваги використання неформованих вогнетривів:
Більше варіантів проектування футеровок за формою і розмірами;
Відсутність швів футеровки;
Спрощення ремонтних робіт і економія матеріалів;
Механізація процесу виготовлення футеровок;
Менша теплопровідність футеровки з неформованих вогнетривів.

## Slide 4: Класифікація неформованих вогнетривів за призначенням

## Slide 8
Класифікація неформованих вогнетривів за максимальним розміром зерен

## Slide 9: КОМПОНЕНТИ ВОГНЕТРИВКИХ НЕФОРМОВАНИХ МАС
Заповнювачі – вогнетривкі матеріали, природні і штучні;
Дисперсні складові і спеціальні добавки для регулювання технологічних і реологічних властивостей (спеціальні види глинозему, мікрокремнезем тощо);
В'яжучі матеріали різних типів.

## Slide 11
Жаростійкий бетон – це штучна суміш повітрянотвердіючих або гідравлічних речовин, води і жаростійких заповнювачів, яка спроможна перетворюватись в камнеподібне тіло, вогнетривке не менш ніж 1580 оС, а після термічної обробки зберігати в певних межах механічну міцність та інші властивості.
Вогнетривкі бетони класифікують за:
- типом виробів – бетонні блоки, бетонні суміші, бетонні маси;
- хімічним складом;
- типом в'яжучих:
В'яжуча речовина – це дисперсна система, яка складається з дисперсної фази (вогнетривкого матеріалу крупністю нижче –0,09 мм) і дисперсійного середовища– хімічного в'яжучого.
Технологія вогнетривких бетонів

## Slide 12: Класифікація в'яжучих речовин
В'яжучі матеріали класифікують за механізмом твердіння на 4 групи:
А) гідратаційні в'яжучі: дисперсійне середовище – вода, і дисперсна фаза – високоглиноземистий, глиноземистий, периклазовий та ін. цементи, напівводяний гіпс, портландцемент та ін. гідравлічні в'яжучі;
Б) полімеризаційні і полікристалізаційні вяжучі - ортофосфорна кислота та її солі, розчинне скло, золі і гелі деяких оксидів, висококонцентровані суспензії оксидів та ін.;
В) коагуляційні в'яжучі – це вогнетривка глина, бентоніт;
Г) органічні – смоляні, смолопекові, крохмаль, декстрин, термореактивні структури з органічними отвердителями тощо.

## Slide 13: Еволюція складу вогнетривких бетонів
а – звичайний бетон; б – бетон з низьким вмістом цементу;
в – бетон з ультранизьким вмістом цементу;
1 – заповнювач; 2 – цемент; 3 – тонкодисперсна фракція; 4 - адгезиви

## Slide 14: Технологія виробництва вогнетривких бетонів