## Slide 1: Лекція 2
2 Класифікація спеціальних сталей

## Slide 2
У багатьох випадках стали відносять до спеціальних навіть по одній із трьох зазначених ознак:
- за хімічним складом;
за способом виробництва;
за способом обробки.
За хімічним складом до спеціальних сталей насамперед відносяться сплави заліза, леговані нікелем, хромом, вольфрамом, молібденом, ванадієм та ін., наприклад нержавіючі сталі з вмістом більше 13% хрому і добавками нікелю, молібдену та інші. При виробництві та термічній обробці таких сталей велике значення має характер легування.
Легированными сталями називають сплави заліза, яких додані певні кількості легуючих елементів з одержання низки особливих властивостей.
Залежно кількості легуючих добавок стали поділяють на:
- низьколеговані (кількість добавок не перевищує 2,5%);
середньолеговані (додаток від 2,5 до 10%);
високолеговані (додаток понад 10%).

## Slide 3
Спеціальні сталі за способом виробництва.
Сталі однакового хімічного складу можуть виплавлятися різними способами, які поділяють залежно від печей, що застосовуються на:
конвертерну,
мартенівську,
тигельну,
електросталеплавильну.
Вибір тієї чи іншої способу виробництва залежить від призначення сталей (області застосування). Наприклад, сталі з вмістом 0,6-0,8% С і близько 0,6-1% Мn для виробів масового виробництва, наприклад для рейок, що гартують, виплавляють конвертерним способом або в основних мартенівських печах великої ємності. Стали приблизно такого ж хімічного складу, що йдуть для виготовлення штампів, ріжучих інструментів та ін, можна виплавляти або в мартенівських або електричних печах.

## Slide 4
Дослідження впливу мінімальних кількостей домішок таких елементів, як азот, кисень, сірка, водень та фосфор на властивості сплавів заліза дозволяє визначити особливості, зумовлені процесом виробництва сталі. Вивчення металургійних закономірностей показує, що у більшості випадків характерні властивості сплавів, зумовлені хімічним складом і, зокрема, малими кількостями домішок, можуть бути досягнуті лише внаслідок застосування певних способів виробництва цих сплавів. Таким чином, спеціальні сталі за способом виробництва (з урахуванням впливу незначних кількостей домішок) можна розглядати одночасно як спеціальні сталі за хімічним складом.

## Slide 5
Окремими способами виробництва виділяють переплавні процеси, об'єднані в особливу групу спеціальної електрометалургії, їх ще називають вторинні рафінуючі процеси. До них відносять:
вакуумний індукційний переплав (ВІП),
вакуумний дуговий переплав (ВДП),
плазмовий дуговий переплав (ПДП),
електрошлаковий переплав (ЕШП),
електронно-променевий переплав (ЕЛП) та інші.

## Slide 6
Спеціальні сталі за способом обробки
Більшість сталей виплавляють у мартенівських печах великої ємності чи кисневих конвертерах. Після плавки сталь піддають гарячій прокатці або куванню, термічній обробці, а також, наприклад, холодній прокатці, протяжці тощо спеціальним способам обробки, в результаті яких отримують бажані спеціальні властивості. Прикладом є м'які сорти листової сталі для глибокої витяжки.
Особливості виробництва та обробки ряду звичайних сталей спеціального призначення дозволяють назвати й ці стали спеціальними, причому у разі важливого значення має вивчення впливу невеликих кількостей домішок.

## Slide 7
Найчастіше приймають до розгляду класифікацію спеціальних сталей, наведену М.І. Гольдштейном:
1) Корозійностійкі (нержавіючі) сталі.
2) Інструментальні швидкорізальні сталі.
3) Конструкційні зносостійкі сталі.
4) Машинобудівні
- Мартенситно-старіючі сталі.
- Підшипникові сталі.
- Пружинні сталі.
- Високоміцні сталі.
- Рейкові сталі.
Крім того, окремою групою стоять прецизійні сталі та сплави, які в даний час знаходять все більше застосування в різних галузях виробництва та техніки, починаючи від пристроїв та агрегатів побутової техніки (телефонні, телевізійні системи, холодильні агрегати) і закінчуючи машинами прикладної кібернетики, космічної техніки, засобів зв'язку тощо.

## Slide 8: 2.1 Нержавіючі сталі
Поняття «легована нержавіюча сталь» є збірним для більш ніж 120 різних марок нержавіючої сталі.
За хімічним складом корозійностійкі сталі підрозділяють:
хромисті сталі (08Х13, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х17, AISI 410,
AISI 430, AISI 420, 1.4006, 1.4016, 1.4028);
хромо-нікелеві сталі (08Х18Н9, AISI 304, 1.4301);
хромо-нікель-молібденові сталі (03Х17Н14М2);
хромо-нікель-молібдено-медисті
сталі (Х25Н28М3Д3);
хром-нікель-марганцеві сталі
(2Х13Н4Г9 (ЕІ100)).

## Slide 9
Широкого поширення набула класифікація корозійно-стійких сталей за структурними ознаками (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1 - Класифікація корозійностійких сталей за структурними ознаками

## Slide 10
Залежно від структури стали поділяють на класи:
- феритний;
- мартенситний;
- аустенітний;
- ферито-мартенситний;
- аустеніто-мартенситний;
- аустеніто-феритний.
В окремий клас зазвичай виділяють корозійностійкі сплави на основі нікелю (нікелю та хрому, нікелю та молібдену).

## Slide 11
У свою чергу нержавіючі сталі аустенітного класу поділяються на:
- хромонікелеві;
- хромомарганцевонікелеві;
- Хромомарганцеві.
Залежно від співвідношення вуглецю та хрому сталі можуть мати:
феритну (08X18Т, 12X17, 15Х25Т, 15X28),
ферито-мартенситну (08X13, 12X13),
мартенситну (20X13, 30X13, 40X13) структуру.
Сталі з більш високим вмістом вуглецю мають у структурі мартенсит та карбіди, залишковий аустеніт та відносяться до інструментальних.

## Slide 12
Завдяки своїм унікальним корозійним властивостям нержавіючі сталі знайшли широке застосування в аерокосмічній, хімічній, будівельній та металургійній, харчовій промисловості (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2 - Області застосування корозійностійких сталей

## Slide 13
Мартенситні та мартенсито-феритні сталі мають гарну корозійну стійкість в атмосферних умовах, у слабоагресивних середовищах (у слабких розчинах солей, кислот) і мають високі механічні властивості. В основному їх використовують для виробів, що працюють на знос, як ріжучий інструмент, зокрема ножів, для пружних елементів і конструкцій у харчовій та хімічній промисловості, що знаходяться в контакті зі слабоагресивними середовищами (наприклад, 4-5% оцтова кислота, фруктові соки та ін.). Ці сталі застосовують після загартування та відпустки на задану твердість.
Феритні сталі застосовують для виготовлення виробів, що працюють в окисних середовищах (наприклад, в розчинах азотної кислоти), для побутових приладів, харчової, легкої промисловості та для теплообмінного обладнання в енергомашинобудуванні.

## Slide 14
Феритні хромисті сталі мають високу корозійну стійкість в азотній кислоті, водних розчинах аміаку, в аміачній селітрі, суміші азотної, фосфорної та фтористоводневої кислот, а також в інших агресивних середовищах.
Корозійна стійкість сталей феритного класу підвищується зі збільшенням вмісту в них хрому, зменшенням вмісту вуглецю та азоту. У зарубіжній практиці розроблені сталі з низьким сумарним вмістом вуглецю та азоту (0,025-0,035%), що містять 18-28% Сr та 2-4% Мо, стабілізовані Ti або Nb. Ці сталі називають суперферит; вони мають високу стійкість у багатьох агресивних середовищах, стійки проти корозії під напругою, піттингової та щілинної корозії.

## Slide 15
Основною перевагою сталей аустенітного класу є їх високі службові характеристики (міцність, пластичність, корозійна стійкість у більшості робочих середовищ) та хороша технологічність. Тому аустенітні корозійностійкі сталі знайшли широке застосування як конструкційний матеріал у різних галузях машинобудування.
У хромонікелевих аустенітних сталях промислових плавок можливі такі фазові перетворення: 1) утворення карбідних, карбонітридних фаз при нагріваннях в інтервалі 650-850 ° С; 2) розчинення цих фаз при нагріванні до вищих температур (1100-1200 ° С); 3) утворення δ-фериту при високотемпературних нагріваннях; 4) утворення α- та ε-мартенситних фаз при охолодженні та пластичній деформації.

## Slide 16
Хромомарганцевонікелеві та хромомарганцеві сталі. Марганець, як і нікель, є аустенітоутворюючим елементом, проте він має менш сильну дію на стабілізацію аустеніту.
Корозійна стійкість хромомарганцевих і хромомарганцевонікелевих сталей у багатьох агресивних середовищах досить висока, проте в середовищах високої агресивності (наприклад, азотна кислота, середовища з галогенами, сульфатами, сульфідами) марганець негативно впливає на опір корозії.
Тому корозійностійкі хромомарганцеві сталі слід застосовувати лише після ретельних випробувань на корозійну стійкість у робочому середовищі. В даний час у техніці накопичено великий досвід з раціонального використання сталей з частковою або повною заміною нікелю марганцем як корозійно-стійкий матеріал.

## Slide 17
Аустеніто-феритні сталі знаходять широке застосування у різних галузях сучасної техніки, особливо у хімічному машинобудуванні, суднобудуванні, авіації. Принципова їхня відмінність полягає в тому, що завдяки вищому вмісту в них хрому аустеніт стає більш стійким по відношенню до мартенситного перетворення, хоча повністю виключити можливість утворення мартенситу в цих сталях не завжди вдається.
Аустеніто-мартенситні сталі відносять до сталей перехідного класу.
Структура цих сталей після загартування є нестійким (метастабільний) аустеніт, який може зазнавати мартенситного γ→αм-перетворення в результаті обробки холодом. Властивості визначаються співвідношенням кількості аустеніту та мартенситу у структурі. Сталі цього класу відносяться до сталей підвищеної міцності та технологічності.

## Slide 18: 2.2 Інструментальні швидкорізальні сталі
Сталі виготовлення інструментів високої продуктивності називають швидкорізальними. Основною метою легування швидкорізальної сталі є отримання червоностійкості та зносостійкості. У зв'язку з цим елементи, введені зміни властивостей, різні і залежить від ресурсів государства. Основними легуючими елементами, як і раніше, залишаються W, Mo, V, Cr, Co, а зразком служить сталь Р18. За структурою швидкорізальна сталь належить до льодубуритного класу. У цих сталях є складні карбіди, кількість яких становить близько 30% від маси сталі. Вважають, що карбіди мають формули Fe4W2C, Fe3W3C, (Fe,W)6C, які у загальному вигляді можна записувати (Fe, W, Cr)3С та V2C. Чим вище температура, тим більше елементів, що легують, переходить у твердий розчин, тим менше їх міститься в сталі.
Хімічний склад деяких швидкорізальних сталей наведено у таблиці 2.3.

## Slide 19
Таблиця 2.3 - Хімічний склад швидкорізальних сталей

## Slide 20
Швидкорізальні сталі виготовляють як класичним способом (розливання сталі в зливки, прокатка та проковування), так і методами порошкової металургії (розпилення струменя рідкої сталі азотом). Якість швидкорізальної сталі значною мірою визначається ступенем її прокованості. При недостатньому проковуванні виготовленої класичним способом сталі спостерігається карбідна ліквація.
В даний час використання швидкорізальної сталі суттєво скоротилося у зв'язку з широким поширенням твердих сплавів. З швидкорізальної сталі виготовляють переважно кінцевий інструмент (мітчики, свердла, фрези невеликих діаметрів). У токарній обробці різці зі змінними та напайними твердосплавними пластинами майже повністю витіснили різці зі швидкорізальної сталі.

## Slide 21
Щодо застосування вітчизняних марок швидкорізальних сталей існують такі рекомендації:
Сталь Р9 рекомендують для виготовлення інструментів простої форми, що не потребують великого обсягу шліфування, для обробки звичайних конструкційних матеріалів (різців, фрез, зенкерів).
Для фасонних та складних інструментів (для нарізування різьблень та зубів), для яких основною вимогою є висока зносостійкість, рекомендують використовувати сталь Р18 (вольфрамова).
Кобальтові швидкорізальні сталі (Р9К5, Р9К10) застосовують для обробки деталей з важкообробних корозійно-стійких і жароміцних сталей і сплавів, в умовах переривчастого різання, вібрацій, недостатнього охолодження.
Ванадієві швидкорізальні сталі (Р9Ф5, Р14Ф4) рекомендують виготовлення інструментів для чистової обробки (протяжки, розгортки, шевери). Їх можна застосовувати для обробки важкообробних матеріалів при зрізанні стружок невеликого поперечного перерізу.
Вольфрамомолібденові сталі (Р9М4, Р6М3) використовують для інструментів, що працюють в умовах чорнової обробки, а також для виготовлення протяжок, довбаків, шеверів, фрез.

## Slide 22: 2.3 Конструкційні зносостійкі сталі
Зносостійкими називаються сталі, що характеризуються високим опором зношування (кулькопідшипникові, високомарганцеві і ін.).
Шарикопідшипникові сталі марок ШХ6, ШХ9, ШХ15, ШХ15СГ застосовуються для виготовлення кілець, кульок та роликів підшипників кочення. Високий вміст вуглецю (0,95-1,15%) та хром, середній вміст якого зазначено в марці в десятих частках відсотка, забезпечують їхню високу твердість. Крім того, хром збільшує прожарювання сталі. Остаточною термічною обробкою є загартування з температур 830-880°C (залежно від марок сталі) в маслі та низькотемпературну відпустку при 150-160°C на твердість не нижче 61-65 HRC.

## Slide 23
Зносостійкі сталі застосовують виготовлення деталей, які працюють у умовах високих тисків, ударних навантажень з одночасним стиранням (трамвайні і залізничні стрілки і хрестовини, гусеничні траки, зірочки, деталі дробильних установок та інших.) використовується наприклад сталь 110Г13Л. Структура цієї сталі – високовуглецевий аустеніт, легований марганцем. Цей аустеніт в умовах тертя ковзання при великих питомих навантаженнях і ударах наклепується і твердість сталі підвищується до 45-48 HRC за збереження інших властивостей.
Високомарганцевіста сталь аустенітного класу 110Г13Л містить 13% Mn і 1,2% С. Застосовують цю сталь у литому і рідше в деформованому стані.
Структура сталі 110Г13Л у литому стані складається з аустеніту та надлишкових карбідів (Fe,Mn)3C. Виділення карбідів по межах зерен знижує міцність та в'язкість сталі. Після загартування від 1050-1100 оС у воді сталі утворюється структура стійкого аустеніту.

## Slide 24: 2.4 Мартенситно-старіючі сталі
Мартенситно-старіючі сталі (МСС) цікавлять інженерів та технічних працівників завдяки гарному поєднанню міцності та технологічних властивостей. Розроблені сталі, що містять крім заліза та нікелю Co, Mo, Ti, Al та Nb та Cr. Особливістю цих сталей є те, що вони практично не містять вуглець (менше 0,03%), у зв'язку з чим після загартування утворюється легкий мартенсит.
Це стали на Fe–Ni основі, що містять 7–20% Νi, додатково леговані Co, Mo, Ti, Al та Nb (якщо потрібна корозійна стійкість, то додають і Cr). Класичними вважають сталі, що містять 18–25% Ni та з мінімальним вмістом вуглецю. Марки найбільш використовуваних сталей наведено у таблиці 2.4, а класифікація МСС – малюнку 2.1.

## Slide 25
Таблиця 2.4 – Механічні властивості (середні) мартенситно-старіючих сталей
Найбільш інтенсивно зміцнюють стали такі легуючі елементи, як Ti та Al. Проте сумарна кількість цих елементів має перевищувати 1%.

## Slide 26
Рисунок 2.1 - Класифікація мартенситно-старіючих сталей

## Slide 27
При старінні мартенсит збіднюється легуючими елементами через виділення вторинних інтерметалідних фаз типу NiTi, NiMo, FeMo, Ni(TiAl). Причому найбільше зміцнення сталь досягає на стадії передвиділення, коли інтерметаліди ще когерентно пов'язані з матричним твердим розчином і мають малі розміри. При γ→α - перетворенні виходить мартенсит з невеликою твердістю та невисокими властивостями міцності. При відпуску вуглецевих сталей відбувається розпад мартенситу з утворенням феритокарбідної суміші, що веде до зниження міцності та твердості.
Мартенситно-старіючі сталі застосовують виготовлення деталей відповідального призначення, яким потрібна висока міцність і хороша в'язкість при низьких і невисоких температурах. Ці сталі використовують у літакобудуванні, ракетобудуванні, машинобудуванні, у кріогенній техніці.
Також ці сталі можна використовувати для виготовлення пружин та пружних елементів, гнучких гідравлічних шлангів, підшипників та болтів, судин високого тиску у годинниковій промисловості. З цих сталей виробляють напівфабрикати як поковок, сортового прокату, листів, смуг, стрічок, труб.

## Slide 28: 2.5 Підшипникові сталі
Підшипники є відповідальними деталями машин та механізмів.
Вони багато в чому визначають точність і продуктивність металорізальних верстатів, надійність електродвигунів, якість автомобілів, тракторів, вагонів і т.д.
Сталі для підшипників за призначенням складають особливу групу конструкційних сталей, але за складом та властивостями вони близькі до інструментальних сталей.
До особливостей характеру роботи підшипникових сталей відносяться високі локальні навантаження, і, як наслідок цього, надзвичайно високі вимоги до чистоти стали по неметалевих включень, карбідної неоднорідності та ін.

## Slide 29
Основні вимоги, які мають забезпечити підшипникові сталі:
1) Висока статична вантажопідйомність - граничне навантаження, при якому залишкові деформації в зоні контакту не перевищують 0,01% від діаметра кульки або заевтектоїдних легованих хромом сталей, оброблених на високу твердість.
2) Високий опір контактної втоми. Ця характеристика дуже залежить від наявності металургійних дефектів різного роду, особливо сульфідних і оксидних включень, і навіть водню, оскільки підшипникові стали флокеночувствительны.

## Slide 30
При виробництві підшипникових сталей застосування рафінуючих переплавів приділяється особлива увага. Переплави, що рафінують, дозволяють значно знизити забрудненість сталі неметалевими включеннями, що, природно, подорожчає сталь. Якщо прийняти за 100% вміст включень у сталі ШХ15 відкритої виплавки, то для сталі, обробленої синтетичним шлаком (ШХ15Ш), воно становить 45%, для тієї ж сталі вакуумно-дугової виплавки (ШХ15ВД) - 35%, а для сталі, обробленої способом шлаком і додатково переплав 25%.
При цьому включення, що залишилися, більш рівномірно розподіляються в об'ємі зливка, зменшується і середній розмір включень.

## Slide 31
Не менш шкідливим фактором, з точки зору контактної втоми, є карбідна неоднорідність (карбідна сітка, рядкові включення карбідів тощо). Спосіб усунення цього дефекту полягає у проведенні оптимальної пластичної та термічної обробки.
Зносостійкість, у тому числі абразивна, досягається введенням сталь ~1,0% і 1,5% Сr. Вплив хрому на зносостійкість визначається тим, що він збільшує кількість карбідної фази і якісно змінює її склад, дозволяючи отримувати тверді спеціальні карбіди.
Високий опір малим пластичним деформаціям. Ця вимога є найбільш актуальною для підшипників точних приладів.
Розмірна стабільність. Залежно від розмірів та класу точності підшипників зміни розмірів під час експлуатації не повинні перевищувати 10-4–10-5 мм/мм. Розмірна стабільність залежить від вмісту залишкового аустеніту сталі. При збільшенні кількості залишкового аустеніту розмірна стабільність погіршується, оскільки залишковий аустеніт є нестабільною структурною складовою і при високих навантаженнях може перетворюватися на мартенсит, що супроводжується об'ємними змінами.

## Slide 32
Таблиця 2.5 - Склад та сфера застосування підшипникових сталей

## Slide 33
Підшипникові сталі зазвичай класифікуються за умовами роботи:
розрізняють сталі загального застосування, що використовуються для виготовлення деталей
підшипників (кілець, кульок, роликів), що працюють при температурах від - 60-300 ° С в неагресивних середовищах, і стали спеціального призначення, призначені для виготовлення теплостійких і корозійностійких підшипників.
Склади сталей для підшипників загального призначення регламентуються ГОСТ801-78, а підшипників спеціального призначення - відповідними ТУ.

## Slide 34: 2.6 Пружинні сталі
Пружинні сталі призначені для виготовлення пружин, пружних елементів, деталей пружинних приладів і механізмів, а так само ресор різного типу.
За способом виготовлення пружинні сталі ділять:
на сталі, що зміцнюються шляхом пластичної деформації та подальшої стабілізуючої відпустки (старіння);
сталі, що зміцнюються шляхом загартування на пересичений твердий розчин та подальшої відпустки (старіння).
Пружинні матеріали найбільш часто використовують у вигляді дроту або стрічки, з яких потім шляхом навивки, різання або вирубки виготовляють пружини та деталі пружини необхідної конфігурації. При отриманні пружинного дроту або стрічки нерідко застосовують суміщений спосіб зміцнення, що включає загартування пересичений розчин і пластичну деформацію з подальшою відпусткою.

## Slide 35
За призначенням пружинні сталі можна поділити на сталі загального та спеціального призначення.
Сталі загального призначення призначені виготовлення виробів, які мають високим опором малим пластичним деформаціям (межа пружності) і релаксаційної стійкістю, за достатньої пластичності і в'язкості, а пружин, що працюють при циклічних навантаженнях, і високим опором втоми. Робоча температура таких пружин зазвичай перевищує 100... 120 °З.
Вимоги до властивостей пружинних сталей визначаються умовами роботи пружин та механізмів, які можуть бути винятково різноманітні.
Найбільш загальною вимогою до всіх пружинних сталей є забезпечення високого опору малим пластичним деформаціям (межа пружності) та релаксаційної стійкості (опір релаксації напруги).
Хімічний склад та властивості пружинних сталей загального призначення регламентуються у ГОСТ 14959-79 (таблиця 2.6).

## Slide 36
Таблиця 2.6 - Хімічний склад та властивості пружинних сталей загального призначення

## Slide 37
Пружинні сталі спеціального призначення крім високих значень межі пружності можуть мати ще високу корозійну стійкість, теплостійкість (високий опір релаксації при підвищених температурах), немагнітність та ін.
Для отримання високої корозійної стійкості сталі легують хромом у кількості понад 12% сталі типу 30X13 та 40X13 після загартування від температур 1000 - 1050 ° С та відпустки. Режим відпустки залежить від пружин. Для роботи за кімнатної температури застосовують відпустку при 300 -350 °С, а в умовах підвищених температур при 500 - 550 °С. Підвищена прожарювання таких сталей дозволяє використовувати їх для пружин великих перерізів. Для підвищення релаксаційної стійкості корозійностійкі сталі мартенситного класу додатково легують вольфрамом, молібденом, ванадієм та іншими елементами. Так, сталь 12Х12Н2ВМФ має робочу температуру 350 °С, що на 50 °С вище, ніж у сталі 30X13.

## Slide 38: 2.7 Високоміцні сталі
До високоміцних відносяться сталі, тимчасовий опір яких B >1600 МПа (таблиця 2.7). Стали з межею плинності понад 2000 МПа іноду називають надвисокорочними.
Отримання сталей високої міцності неминуче веде до зниження показників пластичності і насамперед опору тендітному руйнації. Тому надійність сталі у конструкції (виробі) може бути охарактеризована конструктивною міцністю - комплексом механічних властивостей, що перебувають у кореляції з експлуатаційними умовами роботи виробів.
Таблиця 2.7 - Хімічний склад та властивості високоміцних сталей

## Slide 39
Високоміцні сталі повинні мати достатні пластичність, опір динамічним вантажам, ударну в'язкість, міцність втоми, а для ряду виробів і хорошу зварюваність.
При виплавці високоміцних сталей застосовують чисті шихтові матеріали, спеціальні методи виплавки, що підвищують чистоту сталі по неметалевих включень, газів і шкідливих домішок, такі як електрошлаковий переплав, вакуумні способи плавки та ін, які підвищують пластичність сталі, але при цьому і здорожчують сталь.
Насамперед високоміцні сталі застосовують у виробах, котрим важливо зменшення маси за збереження високої міцності. Це можуть бути високоміцні болти та кріпильні вироби, деякі види тросів та пасм, високошвидкісні ротори, вали та багато інших деталей машин та механізмів.
Високоміцні сталі використовують у космічній, ракетній, авіаційній техніці, а також у ряді галузей приладобудування.

## Slide 40: 2.8 Рейкові сталі
Виробництво рейок у нашій країні становить близько 3,5% від загального виробництва готового прокату, а вантажонапруга залізниць у 5 разів вища, ніж у США, і в 8 - 12 разів вища, ніж на дорогах інших розвинених капіталістичних країн. Це накладає особливо високі вимоги до якості рейок та сталі для їх виготовлення.
Рейки поділяють:
за типами Р50, Р65, Р65К (для зовнішніх ниток кривих ділянок шляху), Р75;
категоріям якості: В – рейки термозміцнені вищої якості, T1, T2 – рейки термозміцнені, Н – рейки нетермозміцнені;
наявності отворів болтових: з отворами на обох кінцях, без отворів;
способу виплавки сталі: М - з мартенівської сталі, До - з конвертерної сталі, Е - з електросталі;
виду вихідних заготовок: із злитків, із безперервно-литих заготовок (НЛЗ);
способу противофлокенной обробки: вакуумованої сталі, що пройшли контрольоване охолодження, що пройшли ізотермічну витримку.

## Slide 41
Хімічний склад рейкових сталей представлений у табл. 2.8. у марках сталі літери М, К та Е позначають спосіб виплавки сталі, цифри – середню масову частку вуглецю, літери Ф, С, X, Т – легування сталі ванадієм, кремнієм, хромом та титаном відповідно.
Таблиця 2.8 – Хімічний склад рейкових сталей (ГОСТ 51685 – 2000)

## Slide 42
Рейки залізничні широкої колії типів Р75 і Р65 виготовляють за ГОСТ 24182-80 з мартенівської сталі М76 (0,71 - 0,82% С; 0,75 - 1,05% Mn; 0,18 - 0,40% Si; < 0,035% Р і 0,43% Р50 – зі сталі М74 (0,69 – 0,80% С).
Рейкову сталь, що містить 0,60 - 0,80%, і аналогічну їй за складом кордову зазвичай виплавляють в кисневих конвертерах і дугових сталеплавильних печах. Найбільш складним завданням при виробництві цих марок сталі є отримання низького вмісту фосфору в металі при припиненні продування на марковому вмісті вуглецю.
Після гарячої прокатки всі рейки піддають ізотермічній обробці для видалення водню з метою усунення можливості утворення флокінів. Рейки постачають для експлуатації на залізницях незагартованими (сирими) по всій довжині та термозміцненими по всій довжині. Кінці сирих рейок піддають поверхневому гарту з прокатного нагріву або з нагріву ТВЧ. Довжина загартованого шару від торця рейки 50 - 80 мм, а твердість загартованої частини НB 311 - 401. Сирі рейки зі сталі М76 повинні мати σв > 900 МПа і δ > 4%.

## Slide 43
Технологія виготовлення рейок повинна гарантувати відсутність у них витягнутих вздовж напрямку прокатки рядків неметалевих включень (глинозему) довжиною більше 2 мм (група I) і більше 8 мм (група II), так як подібні рядки є джерелом зародження тріщин контактної втоми в процесі експлуатації.
Висока вантажонапруга залізниць призвела до того, що працездатність сирих нетермозміцнених рейок перестала задовольняти вимоги важкої роботи мережі залізниць.
Подальше підвищення експлуатаційної стійкості термічно зміцнених рейок може бути досягнуто легуванням рейкової сталі. Перспективним є легування вуглецевої рейкової сталі невеликими добавками ванадію (-0,05%), застосування легованих сталей типу 75ГСТ, 75ХГМФ та ін, а також застосування термомеханічної обробки.