## Slide 1: Лекція 3
3 Прецизійні сталі та сплави

## Slide 2
Прецизійні сплави завдяки високому рівня властивих їм властивостей утворюють особливу групу сплавів.
Доцієї групи входять:
-магнітно-м'які та магнітотверді сплави;
-Сплави з особливими тепловими характеристиками;
-Сплави з особливими пружними властивостями;
-Надпровідні сплави;
-Сплави з комплексом різноманітних фізичних властивостей

## Slide 3
Промислове виробництво прецизійних сплавів було вперше організовано на початку ІІ світової війни. Переважна більшість прецизійних сплавівє сплавами наоснові металів підгрупи заліза: заліза (Fe), кобальту (Co) та нікелю (Ni). Але зі зростанням вимог до виробів, що мають високий рівень різних властивостей, отримали розвиток прецизійні сплави на основі марганцю (Mn), хрому (Cr), титану (Ti), ніобію (Nb) і ванадію(V), а також ряду інших перехідних і рідкісноземельних металів.
Прецизійні сплави знаходять застосування у таких областях: у машинах прикладної кібернетики; у технологічних схемах перетворення енергії з однієї форми на іншу; у машинах, апаратах та приладах електроніки, радіотехніки, космічної техніки та засобах зв'язку; у пристроях та агрегатах побутової техніки: телефонні, радіо-, телевізійні системи, холодильні агрегати та інші приладь.

## Slide 4: 3.1Магнітно-м'які сплави
Магнітно-м'які сплави застосовують для отримання магнітопроводів постійного та змінного струму, що застосовуються для виготовлення якорів та полюсів машин постійного струму, роторів та статорів асинхронних двигунів, для магнітних кіл великих електричних машин,силових трансформаторів, апаратів, приладів тощо.
Загальні вимоги до магнітно-м'яких матеріалів ‒ висока магнітна проникність, низька коєрцитивна сила HC,а для деталей магнітопроводів, що працюють у змінних магнітних полях, – малі втрати при перемагнічуванні та малі втрати на вихрові струми Фуко.
Для отримання мінімальної коєрцитивної сили та високої магнітної проникності феромагнітний магнітно-м'який матеріал повинен бути чистим за неметалевими включеннями, мати гомогенну структуру (чистий метала бо твердий розчин). Навіть слабкий наклеп знижує магнітну проникність і підвищує. Тому сплав повинен бути повністю рекристалізований для усунення внутрішніх напруг, що викликаються наклепом.

## Slide 5
Для характеристики явища намагнічування вводитися величина I –намагніченість речовини яка вимірюється А/м, тобто. у тих самиходиницях, як і напруженість магнітного поля. Фізичний вміст намагніченості речовини полягає у тому, щово на є векторною сумою магнітних моментів частинок речовини (молекул) у одиниці його об'єму:
де I - намагніченість речовини, А/м; V - обсяг речовини, м3; pmi-Магнітні моменти окремих молекул, А*м2.

## Slide 6
З урахуванням вимог до магнітно-м'яких матеріалів, слід зазначити, що площа петлі гістерези у них має бути мінімальною, тобто. петля гістерезису має бути досить вузькою. Для феромагнетиків (в зокрема длямагнітно-м'яких сталей) зазвичай вказується початкова відносна магнітна проникність (μн), коли напруженість поля та індукція близькі до нуля, та максимальне значення відносної магнітної проникності (μmax), оскільки залежність μ=f(H) проходить через максимум.
До магнітно-м'яких металів сьогодні пред'являються все більше складні вимоги: сплави не повинні піддаватися температурним впливам вібрації, вплив іонізуючих випромінювань (не повинні старіти) і т.д. З 1950року, коли Ельменом був винайдений пермалой – класичний магнітно-м'який матеріал, було розроблено кілька десятків магнітно-м'яких сплавів, в основному на основі систем Ni-Fe, Co-Fe, Fe-Al, Fe-Si.

## Slide 7
Найстаріші магнітно-м'які матеріали – це сплави системи Ni-Fe -пермалої, які найповніше вивчені. У цій системі сплави ділятьна двігрупи: низьконікелеві (45-50%)Ni) та високонікелеві(79-83%)Ni).
Низьконікелеві пермалої (45Н, 50Н, 60НХС) мають підвищену магнітну проникність та індукцію насичення. Їх властивості коливаються в межах: μн = 2000 - 3000, μmax =30000-35000,BH = 1,0 - 1,5Тл, HC = 8 -16А/м.
Високонікелеві пермалої (79НМ,81НМА,80НХС) характеризуються дуже високою магнітною проникністю в слабких полях при порівняно невеликій індукції насичення та малої коерцитивної сили: μн = 20000-35000, μmax =(1,0-1,2)*105, BH = 0,7 - 1,1 Тл, HC = 1,2 - 2,4 А/м. Пермалої часто легують Si, Mo і Сr що призводить до зменшення чутливості до пластичної деформації, підвищення питомого електроопору (зменшення втрат з вихровими струмами Фуко) та відносною магнітної проникності.

## Slide 8
Індукцію насичення BH підвищують присадками в пермалой кобальту. Закордонні аналоги таких сплавів отримали назву «пермінвари»(37НКДП,35НКХСП,33НКМСП). "П" в позначеннях сплавів означає те,що їх піддають термообробці в магнітному полі.
Знайшли застосування магнітно-м'які сплави на основі системи Co-Fe. Ці сплави зазвичай легують ванадієм (50КФ). Зарубіжні аналогитаких сплавів отримали назву «перміндюри». Позитивною якістю сплавів цієї системи є їх здатність зберігати феромагнітні властивості за порівняно високих температур. Основний недолік цих сплавів – це низькі значення їх питомого електроопору (ρ).
Ряд магнітних сплавів розроблено на основі системи Fe-Al. Серед легованих залізоалюмінієвих сплавів найбільш широко застосовуються 16ЮХ і 12ЮК (легованіCrіCo). Сплави системи Fe-Al феромагнітні при вмісті алюмінію не більше ніж 17%. Характерний вплив Al у цих сплавах проявляється у збільшенні міцності, підвищенні стійкості до стирання, зростання питомого електроопору (ρ). Резерви властивостей сплавів на основі системи Fe-Al можуть бути збільшені при легуванні хромом (Cr) та ренієм (Re): 16ЮЇХ.
Прецизійні сплави на основі системи Fe-Si містять кремнію не вище 7%, оскільки сплави з великим вмістом кремнію непластичні і крихкі. Зазвичай вміст кремнію в прецизійних магнітно-м'яких сплавах - 7%. З підвищенням вмісту кремнію збільшується магнітна проникність (μ),твердість (HB), міцність (σв). Крім того, у сплавах Fe -Si при ударних навантаженнях, вібраціях, стисканні та коливаннях температур спостерігається більша стабільність магнітних властивостей, ніж у сплавах системи Ni- Fe.

## Slide 9: 3.2 Магнітотверді матеріали
Ці сталі та сплави застосовують для виготовлення постійних магнітів.
Магнітна енергія постійного магніту тим вища, що більша залишкова магнітна індукція Вr і коерцитивна сила НC. Магнітна енергія пропорційна добутку ВrНс. Оскільки Вr обмежена магнітним насиченням феромагнетика (заліза), збільшення магнітної енергії досягається підвищенням коерцитивної сили НC.
Для отримання високої коерцитивної сили сталі повинні мати нерівноважну структуру, як правило, мартенсит з високою щільністю дефектів будови. Для постійних магнітів застосовую високовуглецеві сталі з 1%, леговані хромом (3%) ЕХЗ, а також одночасно хромом і кобальтом, ЕХ5К5, ЕХ9К15М2. Легуючі елементи підвищують, головним чином, коерцитивну силу та магнітну енергію, а також покращують температурну та механічну стабільність постійного магніту. Хромисті і кобальтові сталі порівняно легко обробляються тиском і різанням, але мають відносно малу магнітну енергію. Коерцитивна сила легованих сталей становить 4,8-12 кА/м і залишкова індукція 0,8-1,0 Тл. Найбільш високі магнітні властивості мають сталі ЕХ5К5, ЕХ9К15М2 після нормалізації, високої відпустки, гарту та низької відпустки (при 100°С).

## Slide 10
У промисловості найбільш широко застосовують сплави типу алніко (ЮНДК15, ЮН14ДК25А, ЮНДК31Т3БА, ЮНДК40Т8АА, ЮНДК35Т5БА, ЮНДК35Т5АА). Сплави тверді, тендітні і не піддаються деформації, тому магніти з них виготовляють литтям.
Високі магнітні властивості сплави одержують після нагрівання до 1250-1280 0С і подальшого охолодження (загартування) з певною (критичною) для кожного сплаву швидкістю охолодження; після гарту слід відпустка при 580-600 °С.
Для створення магнітної текстури сплави типу алніко піддають термомагнітної обробки: нагрівання до 1300 °С охолодження зі швидкістю 0,5-5 С/с (залежно від складу сплаву) в магнітному полі, прикладеному вздовж напрямку важливого для магніту даної конфігурації. Потім магніт відпускають за 625 °С. Після такої обробки магнітні властивості сплавів стають анізотропними, їх магнітні характеристики (Вr, НC, Br*HC) сильно зростають у напрямку прикладеного магнітного поля (магнітна текстура).

## Slide 11
Для виготовлення магнітів застосовують і порошкові сплави Fe-Ni-Al ММК 1 (НС = 24 кА/м, Br = 0,6 Тл), ММК7 (Hс = 44 кА/м, Вr = 0,95 Тл), ММК11 (НС = 118 кА/м, Вr = 0,7 Ці сплави проходять таку ж термічну обробку, як і литі сплави. Сплави не мають крихкості.
Деяке застосування знайшли деформовані сплави 52КФА, 52КФБ і 52КФ13 (51-53%, 11-13% V, решта - Fe), що виготовляються у вигляді дроту діаметром 0,5-3,0 мм, смуг і стрічок товщиною 0,2-1,3 мм. Після загартування та холодної деформації сплави відпускають при 600–620 °С. Властивості сплавів після такої обробки: 58–62 HRC, HС =28 кА/м та Вr=85 Тл (залежно від напівфабрикату). Сплави Fe-Ni-Аl-Nb, що містять 8,4-9,8% Аl, 3,7-4,2% Nb і 20-25% Ni (решта Fe), у вигляді гарячекатаних листів використовують для виготовлення малогабаритних магнітів. У промисловості використовують сплави на основі системи Fe-С-Сr, що досить добре деформуються при прокатці. Властивості сплавів типу К23Х31С1 після термічної обробки НС ~ 52,8 кА/м та Вr = 1,15 Тл.
Використання рідкісноземельних сполук дає можливість створювати матеріали для постійних магнітів малої маси з великою магнітною енергією ВrНс. Найбільш ефективними для цієї мети є інтерметалеві сполуки кобальту з легкими рідкісноземельними металами, такі як SmCo5, NdCo5, PrCo5.

## Slide 12: 3.3 Сплави із заданим коефіцієнтом термічного розширення
Сплави із заданим коефіцієнтом термічного розширення становлять одну з найважливіших груп прецизійних сплавів.
Теплове розширення – це збільшення лінійних розмірів та обсягів тіл, що відбувається зі збільшенням їхньої температури. Лінійне теплове розширення притаманно твердих тіл. Об'ємне теплове розширення характерне для твердих тіл та рідин. Лінійне теплове розширення характеризується коефіцієнтом (К-1), а об'ємне теплове розширення - коефіцієнтом (К-1).
Аномалії термічного розширення спостерігаються у багатьох бінарних сплавах. Існує дві групи сплавів із заданим коефіцієнтом термічного розширення: сплави з аномально низьким значенням коефіцієнтом термічного розширення (10-7 К-1); сплави з аномально високим значенням коефіцієнтом теплового розширення.
В основі створення тієї чи іншої групи сплавів покладено принцип експериментального пошуку аномалій коефіцієнта термічного розширення в залежності від хімічного складу сплаву (рисунок 3.1).

## Slide 13
Рисунок 3.1 – Залежність коефіцієнта термічного розширення від складу для деяких бінарних сплавів

## Slide 14
Залежно від призначення сплави з аномалією коефіцієнта термічного розширення повинні мати також хороші механічні властивості. Їх використовують для виготовлення вимірювальних інструментів, які не повинні змінювати свої розміри у певному інтервалі температур, для виготовлення численних пристроїв вакуумної техніки та ін.
Найбільшого застосування отримали сплави з урахуванням системи Fe – Ni.
Аномалія коефіцієнта термічного розширення сплавів на основі системи Fe – Ni має феромагнітну природу: він мінімальний лише в дуже вузькому інтервалі вмісту Ni, де він майже на порядок менший, ніж у чистих заліза та нікелю.

## Slide 15
Серед бінарних залізонікелевих сплавів з низьким коефіцієнтом лінійного розширення відомий та всебічно вивчений сплав інвар. Його аналог - це метал 36Н. За допомогою спеціальної термомеханічної обробки можна ще більше знизити та стабілізувати характерний для інвар дуже низький коефіцієнт термічного розширення.
Сплав суперінвар (32НКД) має ще нижчий, ніж у інвар коефіцієнт термічного розширення і містить невелику кількість легуючих елементів Co і Cu. Відмінною особливістю сплаву 35НКТ є порівняно високі механічні властивості, які набувають в результаті дисперсійного твердіння. Основні характеристики сплавів з низьким та заданим коефіцієнтами температурного розширення наведено у таблиці 3.1.

## Slide 16
Таблиця 3.1 - Основні характеристики сплавів з низьким та заданим коефіцієнтами температурного розширення

## Slide 17
Повсюдне визнання отримав сплав підступ (29НК). Цей сплав має низький коефіцієнт температурного розширення широкому інтервалі позитивних і негативних температур. Оксиди, що утворюються в процесі паяння на поверхні цього сплаву легко і повністю розчиняються в певних сортах тугоплавких стекол, що є передумовою отримання щільного і міцного спаю.
На практиці для сплавів, подібних до 29НК, потрібно ще більше зменшити значення коефіцієнта термічного розширення або збільшити температуру Кюрі, тобто розширити температурну область використання сплаву. Для задоволення подібних вимог розроблено дві модифікації сплаву 29НК: 30НКД, 33НК.
До сплавів із заданим коефіцієнтом температурного розширення слід віднести і сплави з особливо високим коефіцієнтом температурного розширення. Такі сплави створені з урахуванням Mn. З числа промислових сплавів на основі Mn слід виділити сплав 75ГНД: він успішно застосовується у виробництві термостатичних біметалів як їхня активна складова. Сплав з низьким коефіцієнтом температурного розширення використовується виготовлення пасивної складової. Коефіцієнт температурного розширення сплаву 75ГНД у кілька десятків разів більший, ніж у сплавів, що застосовуються для виготовлення пасивної складової.

## Slide 18: 3.4 Сплави з особливими пружними властивостями
Основна властивість, якими повинні мати пружинні сталі та сплави зі спеціальними пружними властивостями – високий опір малим пластичним деформаціям в умовах короткочасного (межа пружності, σупр) та тривалого (релаксаційна стійкість) навантаження.

## Slide 19
Ці властивості залежать від складу та структури цих матеріалів та зовнішніх умов: температури, корозійної активності зовнішнього середовища та ін.
Слід особливо наголосити, що опір малим пластичним деформаціям визначає весь комплекс властивостей пружинних сталей та сплавів.
Теоретичними дослідженнями встановлено, що для досягнення високого опору малим пластичним деформаціям необхідно забезпечити рівномірний розподіл дислокацій при їх високій щільності, повному їх закріпленні, щоб максимально загальмувати розвиток початкових стадій пластичної деформації. Досягнення цього структурного стану забезпечується різними механізмами зміцнення чи його одночасним використанням.
Найбільш широко використовуються механізми зміцнення, засновані на протіканні мартенситного перетворення (γ→α), на виділенні надлишкової високодисперсної фази, на внутрішньофазових перетвореннях з утворенням ближнього впорядкування або ближнього розшарування, використання деформаційного наклепу.

## Slide 20
Ці матеріали класифікують за основними способами зміцнення та призначення. За основними способами зміцнення розрізняють:
сплави, що зміцнюються холодною пластичною деформацією та подальшим низькотемпературним нагріванням [сталі перлітного класу (0,4-1,2% С);
сталі аустенітного класу; сплави міді (латуні та бронзи)];
сплави, що зміцнюються в результаті мартенситного перетворення (γ→α) (мартенситно-старіючі вуглецеві та леговані сталі);
сплави, що зміцнюються в результаті дисперсного твердіння (старіння) - це сплави на основі систем Fe-Ni, Fe-Ni-Cr, Co-Ni-Cr, Ni-Cr та ін, з добавками головним чином Ti, Al або Nb, що утворюють зміцнювальні фази, що виділяються в дисперсній формі при подальшому старінні або відпустці.

## Slide 21
За призначенням розрізняють пружинні сталі та сплави загального призначення та спеціального призначення. Пружинні сталі загального призначення повинні володіти високим опором малим пластичним деформаціям (межа пружності, σупр.), високим межам міцності (σв) при достатній в'язкості (KCV, KCU), а також підвищеної міцністю втомної (σ-1) і релаксаційної стійкістю (σполз.↓).
До них відносяться:
Вуглецеві сталі перлітного класу (65, У9А, У12А);
Леговані сталі перлітного класу (60Г, 70С3А, 50ХФ);
Стали мартенситного класу (20х13).

## Slide 22
Пружинні сталі та сплави спеціального призначення крім перерахованих вище якостей повинні мати підвищену корозійну стійкість, немагнітність, малий питомий електроопір, незалежність модуля пружності від температури.
Сталі і сплави, що належать до цього класу, поділяються на такі групи:
корозійностійкі;
немагнітні;
елінварні (30-45% Ni та 6-13% Cr);
теплостійкі.
Ці сталі та сплави виконуються на основі систем Fe-Ni-Cr, Ni-Cr, Co-Ni-Cr-Mo, які являють собою сталі мартенситного класу (20Х13), аустенітного класу (12Х18Н9Т), аустенітно-мартенситного класу (09Х15Н8Ю), мартенс (03Х12Н10Д2Т), аустенітні сплави.

## Slide 23
Застосування сплавів зі спеціальними пружними властивостями постійно розширюється. Їх видатні властивості:
високий модуль пружності (Е);
мінімальний температурний коефіцієнт модуля пружності;
висока міцність (σв, HB);
висока корозійна стійкість;
теплостійкість, немагнітність (μ=1).

## Slide 24
Основою таких сплавів є залізо, нікель та кобальт.
Залізонікелеві сплави мають мінімальне значення модуля пружності при 36% Ni і в той же час найбільший температурний коефіцієнт. Оптимальне поєднання модуля пружності та температурного коефіцієнта T досягається на сплавах з 30-45% Ni. За допомогою додаткового легування цієї основи можна змінювати ці характеристики в заданих межах. Ці елементи мають зміцнювати твердий розчин. Сплави з мінімальним температурним коефіцієнтом називаються елінварами (30-45% Ni та 6-13% Cr). Сплав 35 НХМВ йде виготовлення волосків – деталей годинникового механізму. Сплав 42НХТЮА – аналог зарубіжного сплаву ніспен; цей сплав, а також 44НХТЮ, чудовий тим, що зміна температури не змінює частоту коливань виробів цих матеріалів.

## Slide 25
Сплави системи Сo-Cr-Ni мають неперевершені пружні та міцнісні властивості (40КХНМ, 40КНХМВ, 40КНХМВТЮ та ін.).
Пружні елементи, що виготовляються із цих сплавів, відрізняються високою експлуатаційною довговічністю. Так, пружина зі сплаву 40КХНМ здатна витримувати циклічні навантаження вчетверо більше, ніж навантаження, що витримуються пружиною з вуглецевої сталі. Теплостійкість сплавів межує з жароміцністю та жаростійкістю: пружні елементи, що виготовляються з цих сплавів, можуть застосовуватися в пристроях з температурою до 5000С. Легування цих сплавів підвищує їхню міцність.
Встановлено, що добавка ренію Re до сплаву 40 КХНМ підвищує твердість на 10-12%.

## Slide 26: 3.5 Надпровідні матеріали
Залежність питомого електроопору металів та сплавів монотонно знижується при зменшенні температури в досить широких її межах:
де ρ і ρ0 – питомий електроопір за температури t і за 0 0С відповідно, α - температурний коефіцієнт опору, К-1.
За певних низьких температур у деяких металів питомий опір стрибком зменшується до нуля. Це називається надпровідністю, воно має квантову природу. Температура переходу до надпровідного стану – це критична температура Тк. За винятком металів першої та восьмої груп періодичної системи Д.І. Менделєєва і лужноземельних металів, решта всіх металів здатні переходити в надпровідний стан. У надпровідний стан можуть переходити також різні сплави та хімічні сполуки.

## Slide 27
Значення Тк більшості матеріалів лежать нижче за температуру кипіння рідкого водню (20,4 К). Явище надпровідності може бути зруйноване сильним магнітним полем, навіть якщо температура металу нижче температури переходу в надпровідний стан. Напруженість такого магнітного поля називається критичною напруженістю Нкр. Якщо Н > Нкр, то надпровідник перетворюється на нормальний стан. Зі зростанням температури значення Нкр зменшується і при Т > Тк перетворюється на нуль. Розрізняють надпровідники першого та другого роду за значеннями критичної напруженості: якщо критична напруженість має порядок кількох тисяч і вище – це надпровідник другого роду, інакше першого. Властивості деяких надпровідників наведено у таблиці 3.2.

## Slide 28
Таблиця 3.2 - Властивості деяких надпровідних матеріалів

## Slide 29
Один з найважливіших напрямів у металургії прецизійних сплавів – це розробка сплавів, що мають надпровідні властивості в умовах не наднизьких температур і сильних магнітних полів. Хоча явище надпровідності було відкрито Камерлінг-Онесом давно - в 1911 р., практичне його використання стримувалося через відсутність жорстких надпровідників - сплавів, що поєднують надпровідність в сильних магнітних полях з високою пластичністю, необхідної для отримання стрічки і дроту, що використовується при виготовленні. При використанні надпровідних сплавів вдається створювати потужні та економічно ефективні магнітні установки. З великої кількості розроблених сплавів, особливо ефективними виявилися сплави системи Ti-Nb типу 65БТ, 50БТ, 35 БТ.

## Slide 30
Вони так пластичні, що можуть бути виготовлені у вигляді тонкого холоднотягнутого дроту та стрічки.
Основа сплавів іншого типу – це титан, хоча одержання особливо чистого титану досі порівняно хибний технологічний процес.
В останні роки в результаті досліджень було розроблено немагнітні надпровідні сплави типу 78ТМ, 73ТФ, 73ТФЮ. Їх властивості наведено у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 – Властивості надпровідників на основі титану

## Slide 31
Маловуглецеві нікелеві сталі типу 0Н6А (6-7% Ni), 0Н9А (8,5-9,5%Ni) використовують для виготовлення зварних конструкцій, що працюють при температурах до 77 К. Їх межа плинності σ0,2 = 400 - 450 МПа при нормальних температурах, а при 0,7 МПа. Ударна в'язкість цих сталей за 77 KKCU = 1,0 – 1,3 МДж/м2. З цих сталей виготовляють циліндричні та сферичні резервуари для зберігання та транспортування зріджених газів при температурі не нижче 77К.

## Slide 32
Аустенітні кріогенні сталі ділять на три групи.
До першої групи відносяться хромонікелеві сталі 08Х18Н10Т і 12Х18Н10Т, що отримали найбільше застосування. З них виготовляють великогабаритні установки великої потужності для отримання зріджених газів (O2, N2, H2 та ін), транспортні ємності та сховища зріджених газів. Вони добре зварюються і мають великі запаси в'язкості при кріогенних температурах. Так, при 20К σ0,2 = 600МПа та KCU = 1М Дж/м2.
До другої групи сталей відносяться складнолеговані аустенітні сталі підвищеної міцності 07Х21Г7АН5 та 03Х20Н16АГ5. При 20К цих сталей σ0,2 = 1150 – 1350 МПа і KCU = 1,0 – 1,3М Дж/м2. Їх застосовують для виготовлення великогабаритних зварних конструкцій та ємностей для транспортування зріджених газів.
До третьої групи належать аустенітні сталі на хромомарганцевій основі 10Х14Г14Н4Т та 03Х13АГ19. Вони використовуються як замінники дорогих хромонікелевих сталей. Ці сталі рекомендується використовувати виготовлення зварних конструкцій, що працюють при температурах 290 – 77К (03Х13АГ19) і 290 – 20 До (10Х14Г14Н4Т).

## Slide 33: 3.6 Тверді матеріали
Твердими називають матеріали, виготовлені методами порошкової металургії та які складаються з карбідів тугоплавких металів (WC, TiC, TaC), з'єднаних кобальтовою зв'язкою.
Існують тверді матеріали трьох груп:
вольфрамові (ВК3, ВК6, ВК8, ВК10),
титан вольфрамові (Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, Т5К12),
титано-тантало-вольфрамові (ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ10К8-Б, ТТ20К9).
Якщо в марці стоїть літера "М", наприклад ВК6-М, то матеріал виготовлений з дрібних порошків, "ОМ" - зі слабо дрібних, а "ВК" - особливо великий карбід вольфраму WC.
У марках перші літери позначають групу, до якої належить матеріал ВК – (W), Т – (Ti-W), TT – (Ti-Ta-W). Цифри у вольфрамовій групі – це кількість кобальту; перші цифри в титановольфрамової групі – це кількість TiC, а другі – кількість кобальту; перші цифри в титано-тантало-вольфрамової групі – це кількість карбідів титану та танталу у сумі, а другі – це кількість кобальту.

## Slide 34
Для чистової обробки матеріалів, що важко обробляються, і загартованої сталі (HRC > 55) використовують ріжучий інструмент, оснащений пластинами з синтетичних полікристалічних понад твердих матеріалів на основі нітриду бору - композитів. У вихідний нітрид бору вводять різні легуючі добавки та наповнювачі та отримують міцно пов'язані найдрібніші кристаліти (полікристали). До групи надтвердих матеріалів відносяться композит 01 (ельбор-Р), композит 02 (белбор), композит 10 (гексаніт - Р).
Розроблено тверді матеріали, що не містять дефіцитного вольфраму. Їх випускають на основі TiC-Ni-Mo (сплав ТН-20) та на основі карбонітриду титану Ti(NC)-Ni-Mo (КНТ-16).

## Slide 35: 3.7 Жароміцні сталі та сплави
Жароміцні називають матеріали, здатні працювати під механічною напругою при високих температурах протягом певного часу і володіють при цьому достатньою жаростійкістю.
Ці матеріали застосовуються виготовлення деталей котлів, газових турбін, реактивних двигунів, ракет тощо. буд. У разі підвищення температури знижується модуль пружності (E), σт (σ0,2) і σв. Слід також мати на увазі, що навіть за σ<σ0,2 відбувається деформація металу. Це явище отримало назву повзучості. Опір матеріалу повзучості та руйнування в області високих температур називають жароміцністю. Жароміцність металів тим вища, що вище міжатомні сили зв'язку в кристалічній решітці металу. Приблизно вважатимуться, що вище температура плавлення металу, тим вище жароміцність останнього.

## Slide 36
Жароміцні сплави для роботи при високих температурах (до 700 - 8500С) створюють на основі Fe, Ni та Co, а для роботи при дуже високих температурах (до 1200 - 15000С) - на основі Mo, W та інших тугоплавких металів.
Жароміцні сталі завдяки їх невисокій вартості широко застосовуються у високотемпературній техніці (до 500 - 7500С). При робочій температурі до 6000С використовують сталі на основі α-твердого розчину, а при більш високій температурі (до 7500С) стали на основі γ-твердого розчину.
До жароміцних сталей першої групи (на основі α-твердого розчину) відносяться низьколеговані сталі перлітного класу 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР. Зміст вуглецю у яких 0,08 – 0,2%С. Легуючими елементами в них є Cr, V, Mo, Nb, Si, B. Також до першої групи жароміцних сталей відносяться сталі мартенситного та мартенситно-феритного класу 15Х11МФ, 18Х12ВМБФР. Залежно від вмісту хрому вони відносяться до мартенситного (< 10 – 11% Cr) або до мартенситно-феритного (11 – 13% Cr) класу. Ці сталі крім жароміцності мають і високу жаростійкість. Робочі температури цієї групи сплавів до 580-6000С.

## Slide 37
До жароміцних сталей другої групи (на основі γ-твердого розчину) відносяться леговані сталі аустенітного класу. Для отримання структури γ-твердого розчину ці сталі повинні містити велику кількість Ni, Mn та Cr. Для забезпечення достатньої жароміцності їх додатково легують Mo, W, V, Nb та B. Ці сталі застосовують для деталей, що працюють при температурах 500 – 7500С. У цих сталей, однак, утруднена обробка різанням. Аустенітні сталі з карбідним зміцненням: 45Х14Н14В2М, 40Х15Н7Г7Ф2МС. Аустенітні сталі з інтерметалідним зміцненням: 10Х11Н20Т3Р, 10Х11Н23Т3МР.
Знайшли застосування сплави на основі системи Fe-Ni. Їх структура – ​​це твердий розчин хрому та інших елементів у Fe-Ni основі, наприклад, це сплави ХН35ВТЮ (до 0,08% С, 12 – 15% Cr, 33 – 37% Ni), ХН38ВТ (до 0,06 – 0,12% С, 20 – 3). Робочі температури цих сплавів вбираються у 7500С. Ці сплави мають більшу пластичність, ніж жароміцні сталі.

## Slide 38
Жароміцні сплави на основі нікелю називаються німониками. Для отримання високої окалиностійкості нікель легують хромом (близько 20%), а жаростійкості – титаном (1,0 – 2,8%) та алюмінієм (0,55 – 5,5%). Прикладами таких сплавів є Х77ТЮР (19 – 22% Cr, 2,6% Ti, 0,8% Al, 0,02% C, 0,01% B) та ХН70ВМТЮ (13 – 16% Cr, 1,8 – 2,3% Ti, 2% Al). Німоніки застосовуються у литому вигляді. Литі вироби з німоніків виготовляють методом спрямованої кристалізації, що забезпечує монокристалічну структуру сплавів. Але така технологія досить складна. Часто для підвищення жаростійкості німоніки алітують – насичують їх поверхневий шар алюмінієм.

## Slide 39: 3.8 Напівпровідникові матеріали
Напівпровідники – це широкий клас речовин, що характеризуються значеннями електропровідності, проміжними між електропровідністю металів (k = 106 – 108 Ом-1*м-1) та діелектриків (k = 10-10 – 10-8 Ом-1*м-1). Характерною особливістю напівпровідників, що відрізняє їх від провідників першого роду (металів), є різке зростання електропровідності зі зростанням температури. Як правило, питома електропровідність напівпровідників змінюється з температурою за експоненційним законом. Для напівпровідників, що не містять домішок:
де E - ширина забороненої зони, ев (1ев = 1,6 * 10-19Дж).

## Slide 40
Електропровідність напівпровідників сильно залежить від вмісту домішок та наявності дефектів кристалічних ґрат, а також від різноманітних зовнішніх впливів (наприклад, різних випромінювань). Можливість керувати електропровідністю за допомогою зміни температури, легування та ін. - Це основа застосування напівпровідників. Властивості деяких напівпровідників наведено у таблиці 3.4. У таблиці 3.4 u-і u+ - це абсолютні рухливості електронів та дірок відповідно.
Напівпровідники поділяють на кілька груп за їх будовою.
Елементи IV групи – Si та Ge – це класичні напівпровідники. Вони найбільш повно вивчені та широко застосовуються в електроніці.
Алмазоподібні напівпровідники. Це з'єднання елементів III групи (B, Al, Ga, In) з елементами групи V (P, As, Sb): GaAs, InSb, InP, GaP та ін.

## Slide 41: Таблиця 3.4 - Властивості деяких напівпровідників

## Slide 42
Елементи V та VI груп та їх аналоги: Te, Se, As, Sb, Bi, PbSe, PbS, PbTe, GeTe, SnTe та ін.
З'єднання елементів IV і VI групи з перехідними або рідкісноземельними металами та елементами групи II, наприклад з Ti, V, Mn, Fe, Ni, Sm, Eu, Gd, Mg, Hg, Zn, Cd та ін, а також інші типи неорганічних речовин.
Органічні напівпровідники. Це деякі кристали та полімери на основі тетраціанхінодиметану, комплекси на основі перилену, віолантрену та ін.
Загальною властивістю напівпровідників є наявність двох типів різноіменно заряджених носіїв струму – електронів та дірок. В ідеальних кристалах ці носії завжди з'являються парами. Але це не означає, що їхній внесок у електропровідність однаковий, тому що швидкість їхнього переміщення різна.

## Slide 43
Головні технічні завдання напівпровідникової технології – це отримання напівпровідникових матеріалів із заданими властивостями, включаючи реалізацію складних напівпровідникових структур (складних сукупностей p-n переходів). Освіта p-n переходів зводиться до запровадження напівпровідник необхідної кількості необхідних домішок. В даний час поширені три способи отримання p-n переходів: сплавлення, дифузія, іонне використання (імплантація).

## Slide 44
Основні контрольовані параметри напівпровідників:
хімічний склад;
тип провідності;
питома електропровідність;
час життя носіїв;
рухливість носіїв;
рівень легування.
Вихідними матеріалами для створення напівпровідникових приладів є матеріали, які повинні мати строго задані склад та структуру. Нерідко ці матеріали повинні мати виключно високу чистоту і досконалість структури. У зв'язку з цим пред'являються дуже жорсткі вимоги до умов виробництва з вологості, запиленості, спецодягу та чистоти рук тощо. Так, одна порошинка в кілька мікрон, що потрапила на поверхню пластинки під час виготовлення напівпровідника, завжди призводить до невиправного шлюбу. Тому повітря в таких цехах не повинно містити більше чотирьох порошин розміром <0,5мкм в 1 літрі.

## Slide 45: 3.9 Порошкові матеріали
Матеріали, отримані методами порошкової металургії, називаються порошковими або спеченими матеріалами.
Перші спечені матеріали – це платинові вироби та напівфабрикати (чаші, тиглі, медалі) були виготовлені П.Г. Соболевським та В.В. Любарським в 1826 р. межі XIX – XX століть були зроблені тугоплавкі спечені матеріали, наприклад, вольфрам, отримання якого плавленням (Тпл.=3680К) було тоді неможливе. Перші композити з спечених матеріалів, які можна одержувати лише порошковою металургією, були виготовлені в 1900р. Це композит мідь – графіт для щіток генераторів та електродвигунів). Під час І світової війни було розроблено магнітодіелектрики на основі феромагнітних металевих порошків, розподілених у діелектричній зв'язці. На початку 30-х років XX століття почали випускати спечені тверді сплави на основі систем вольфрам – мідь, срібло – графіт та ін.

## Slide 46
Надалі виробництво пористих спечених матеріалів безперервно прогресувало, і на їх основі стали одержувати: металеві фільтри для тонкого очищення рідин та газів; снарядні пояски з пористого заліза, які заміняли мідні під час Другої світової війни; порошкові матеріали для паливних елементів; порошкові матеріали для антиобмерзання в літаках; полум'ягасники у вибухонебезпечній атмосфері; порошкові матеріали для хімічних реакцій; порошкові матеріали для транспорту сипких матеріалів у «киплячому» шарі та ін.
У 30-х роках почалося масове виробництво спечених матеріалів на основі заліза та міді у вигляді точних деталей, що не потребують обробки різанням (шестірні, зубчасті колеса та ін.). З 50-х років для атомної промисловості отримують спечений берилій, так як литий берилій крупнозернистий і має знижені механічні властивості. Наприкінці 60-х почали виробляти спечену швидкорізальну сталь. У 70-х роках розроблено теплообмінні металеві труби з пористим шаром із міді, нікелю, нержавіючої сталі та жароміцні порошкові суперсплави на основі нікелю.

## Slide 47
Остання за часом виникнення група спечених матеріалів - це високоякісні спечені матеріали, які за властивостями (міцність, жароміцність, зносостійкість та ін) перевершують литі сплави аналогічного складу та призначення (у литих сплавів більше зерно і є ліквація). Отримано жаростійкі спечені матеріали на основі Ni-Mo, Ni-Cr, Ni-Mo-Cr.
У загальному вигляді технологічний процес порошкової металургії складається із чотирьох основних етапів:
1) виробництво порошків;
2) змішування порошків;
3) ущільнення (пресування, брикетування);
4) спікання.
Основні засоби виробництва порошкових матеріалів представлені в таблиці 3.5.

## Slide 48
Таблиця 3.5 - Основні способи одержання порошкових матеріалів
А – холодне пресування + спікання. Б - подвійне пресування + спікання. В – холодне пресування + спікання + холодне штампування + відпал. Г – холодне пресування + спікання + гаряче штампування + відпал. Д - шліфування або доведення. Е – холодне пресування + просочення легким металом. Ж - спікання порошку у формі + просочування легким металом. І – просочування кремнійорганічної рідини та полімеризація. К – калібрування. М – механічна обробка. Н – холодне пресування + спікання + гаряче штампування із закінченням металу + відпал. П – нанесення покриттів. ТО – термічна обробка

## Slide 49
Виробництво порошкових матеріалів розвивається у зв'язку з низкою їх переваг у порівнянні з металевими матеріалами, які отримують плавлення. Шляхом плавлення важко чи навіть неможливо виробляти матеріали з деякими особливостями властивостей та складу: композиції з металевих та неметалічних матеріалів та псевдосплави з компонентів, що не змішуються у рідкому вигляді (Fe-Pb, W-Cu та ін.); пористі метали і матеріали (підшипники, що самозмазуються, наприклад). Їх можна виготовити лише засобами порошкової металургії. Шляхом спікання отримують відразу готові вироби, які потребують подальшої обробки різанням. Спечені матеріали в ряді випадків мають більш високий рівень властивостей, ніж аналогічні матеріали, одержувані плавленням (наприклад, деякі швидкорізальні та тверді матеріали, жароміцні сплави, берилій та ін.).
Виробництво спечених матеріалів розвивається вищими темпами, ніж отримання плавлених металевих матеріалів, так із 2004 по 2012 роки випуск спечених матеріалів США зріс у 2,5 разу, а Японії в 4 разу.

## Slide 50
Є такі обмеження щодо застосування спечених матеріалів:
- найбільший економічний ефект можливий лише за досить масовому випуску деталей;
- Висока вартість вихідних порошків;
- необхідність отримання досить чистих домішок вихідних порошків, особливо заліза та її сплавів, оскільки спечені матеріали неможливо знайти ефективно очищені від домішок, що у вихідних матеріалах.
Останнє обмеження поступово втрачає своє значення через розширення виробництва порошків шляхом розпилення розплаву заліза.