## Slide 1: Лекція 4
4 Способи отримання металів та сплавів особливо високої якості

## Slide 2: 4.1 Основні способи рафінуванняспецсталів
Для підвищення чистоти металів та покращення їх фізико-хімічних властивостей металургивикористовують різні види на метал.
Ці видидії можна умовно розділитина чотири групи:
1) застосування шлаків або газів як рафінуючих реагентів для проведення реакційдефосфорації і десульфурації, екстрактивного видалення зметалу розчинених газів та неметалевих включень;
2) підвищення температури металів, яке наводить до інтенсифікації процесіврозкисленняїх розчиненим вуглецем, спливанню неметалевих включень тощо;
3)Вакуумування металу, що значно підвищує розкислювальну здатність вуглецю та знижуючий вміст розчинених газівта легкоплавких домішок кольорових металів, а також неметалевих включень в результаті їх флотації при барботуванні металу;
4) примусова кристалізація вводоохолоджуваних кристалізаторів що дає можливість, регулюючи швидкість кристалізації, отримувати бажану макроструктуру, підвищувати густину металу, відтісняти в металевуванну неметалеві включення з низькою адгезією, отримувати зливки без зональної ліквації, газових бульбашок та практично безусадкових раковин.

## Slide 3
Наприкінці 50-х – на початку 60-х роківXXв. з початком освоєння назаводах якісної металургії процесів електрошлакового переплаву (ЕШП) та вакуумно-дуговогопереплаву (ВДП), а потім і вакуумно-індукційного переплаву(ВІП) пов'язане народження нової промислової галузі - спеціальної електрометалургії (СЕМ). Ці та наступні роки ознаменувалися значними успіхами у підвищенні якості металу, що головним чином пов'язане з успішним розвитком процесів ВІП, ВДП, ЕШП, електронно-променевогопереплаву (ЕЛП), плазмово-дугового переплаву (ПДП).
Успіхи спеціальної металургії пов'язані із застосуванням одногоабо кількохрафінуючих впливів для докорінного поліпшення якості металу.
У таблиці 4.1 показано, як із різних процесах рафінуючої обробки використовуються ці засоби підвищення якості металу. Найбільш прогресивними є процеси переплаву, оскільки вони дозволяють одночасно використовувати майже всі кошти.

## Slide 4
Таблиця 4.1 – Ефективність різних способів обробкиметалу

## Slide 5
Переплавні процеси об'єднані в особливу групу спеціальної електрометалургії - вторинні рафінуючі процеси. Спільними дляних є переплав заготовок (електродів), що витрачаються, краплинний перенесення переплавленого металу, послідовна кристалізація його в водоохолоджуваному кристалізаторі.
У всіх цих процесах використовується електричне джерело тепла, під впливом якого метал плавиться. У той же час вторинні рафінуючі процеси різняться характером перетворення електричної енергії в теплову, наявністю або відсутністю вакууму та шлаку в плавильному просторі та рядом інших особливостей.

## Slide 6
Джерелом нагрівання при ПДП є енергія дугового розряду, при ЕЛП - енергія електронного променя, при ЕШП - тепло, що виділяється при проходженні струму через шлак, при ПДП- низькотемпературна плазма, температура якої вагається в межах 5000 – 30000 оС.
ЕШП, ВДП, ЕЛП і ПДП є високоефективними рафінуючими процесами, так як вони підвищують загальну чистоту металу, знижують вміст у ньому шкідливих домішок, а отримуваний злиток має мінімальний розвиток фізичної та хімічної неоднорідності. Зазначені процеси дозволяють усунути лікваційні та усадкові дефекти, підвищити службов показники металу.
Електрошлаковий переплав - вітчизняний спосіб покращення якості сталей та сплавів, розроблений у 1952 р. в Інституті електрозварювання ім.Є.О.Патона за академії наук СРСР. Він широко застосовується для виробництва шарикопідшипникових, швидкорізальних, нержавіючих, теплостійких, жаростійких сталей та жароміцних сплавів. В останні роки спосіб ЕШП розпочали інтенсивно розвивати за кордоном, проте до теперішнього часу пріоритету розвинених капіталістичних країнах належить вакуумно-дуговом у переплаву (ВДП). Значно меншою мірою за кордоном та в Україні використовується електронно-променевий переплав (ЕЛП).

## Slide 7
Плазмово-дуговий переплав, так само як і електрошлаковий переплав,- вітчизняний спосіб вторинного рафінування сталі. Перший злиток методом ПДП отримано 1963 р. в Інституті електрозварювання ім.Є.О. Патона. Вітчизняні розробки в області плазмово-дугового переплаву займають чільні позиції, щопідтверджується патентуванням способу та обладнання ПДП у розвинених країн. Зарубіжні фірми виявляють інтерес до зазначеного виду переплаву та працюють над технологічними схемами переплаву та створення мпотужних плазмотронів.
На початок 90-х років минулого століття на вітчизняних підприємствах налічувалося близько 120 печей ЕШП, 70 печей ВДП, 3 печі ЕЛП та 3 печі ПДП. Па печах ЕШПвиробляли близько 400 – 450 тис. т сталі. ВДП – 100- 110 тис. т. В даний час у всьому світі тільки методом ЕШП виробляють близько 800 – 900 тис. т стали зі щорічним приростом 10%. Виплавлення металу методами спецелектрометалургії складає 15% від обсягувиплавки електросталі та продовжує нарощуватися.

## Slide 8
Сортамент сталей та сплавів, що виплавляються методами спецелектрометалургії включає понад 300 різних за своїм хімічним складом та призначенням сталей та сплавів. Це високолеговані жароміцні сплави на нікелевої та хромозалізонікелевій основі, нержавіючі сталі, високоміцнімартенситностаріючі сталі, сталі та сплави спеціального призначення, дисперсійно-твердні жароміцні суперсплави нового покоління.
В узагальненому вигляді сортамент легованих сталей та сплавів за методами виплавки розподіляється так:
Конструкційні:
цементовані та покращені ЕШП, ВДП;
Високоміцні ВДП, ВІП + ВДП;
Вуглецеві ЕШП, ПДП;
Корозійностійкі ВДП,ВІП,ЕШП,ЕЛП,ПДП;
Зварювальні ВІП;
Високоміцні мартенсітостаріючі ВІП,ВІП+ВДП,ВІП+ЕЛП;
Жароміцні та жаростійкі сплави ВІП, ВІП+ВДП, ВІП+ЕЛП;
Приладові сталі та сплави, прецизійні ВІП,ВІП+ВДП, ВІП+ЕЛП, ПДП.

## Slide 9
Розподіл марочного складу за обсягом виплавки методами спецелектрометалургії на прикладі ВАТ «Мечел» наведено нижче.
Метод ВІП:
- 55% нержавіючі та корозійно-стійкі сталі типу 03X181112, 08Х18Н1ОТ, ЕІВ44, Е11543;
- 29% жароміцні сплави типу ЕП718 і ЕП696.
- 15% м'яке залізо, спеціальні та прецизійні сталі та сплави типу ЕП-678, ЕП637А, 29НК.
Понад 70% обсягу металу, що отримується методом ВІП, йде на електроди для ВДП.
Метод ВДП:
- 75% конструкційні сталі типу 30ХГС12А, 55СМ5ФА, СН28(33) та ін.;
- 20% нержавіючі та спеціальні корозійно-стійкі сталі типу 12X18Н10, ОІ810, ЕП494 та ін;
- 3% жароміцні сплави типу ЕП718, ЕІ698, ЕП742;
- 2% інших марок.

## Slide 10
Кожен із розглянутих методів має свою сферу застосування, в залежностівід сортаменту та вимог, що пред'являються до сталі. Деякі маркисталі відповідального призначення можуть виплавлятися тільки способами спецелектрометалургії.
Основними способами, що дозволяють отримувати дуже чисті сталіта сплавиметодами спецелектрометалургії, є:
- плавлення у вакуумі;
- Вплив на метал плазмовою дугою;
- вторинний переплав металу в кристалізатор.
Вакуум використовується в процесах ВІП, ВДП, ВДП та ЕЛП, плазма – у процесах ВІП, ПДП, вторинний рафінуючий переплав - у процесах ВДП, ВІП, ЕЛП, ЕШП та ПДП.

## Slide 11: Використання вакууму для рафінування сталі
Вакуумування стали[steel vacuum treatment (processing)] - обробка рідкої сталі під вакуумом з метою поліпшення її якості за рахунок зменшення в ній вміст газів (Н2, N2, О2) та неметалічних включень, апри спеціальних методах виплавки та деяких іншихелементів (наприклад, Mn, Pb, Zn, Сu).
Основна ідея технології вакуумної обробки сталі заснована на термодинамічній можливості усунення рівноваги хімічних реакцій у бік виділення газоподібних продуктів внаслідок зниження атмосферного тиску. Насамперед, це стосується розчинених у сталі водню, азоту, а також кисню. При цьому в результаті хімічної реакції звуглецемкисень виділяється з розплаву у вигляді СО та СО2, забезпечуючи, поряд з розкисленням, зневуглнецювання сталі за реакцією 4.1.

## Slide 12
Як зазначалося вище, рівновага реакції 4.1 зсувається вправо, кисень реагує з вуглецем, утворюючи оксид вуглецю (ІІ). З цього випливає, що обробка сталі у вакуумі дозволяє зменшити концентрацію кисню у розплаві пропорційно зниженню залишкового тиску.
У тих випадках, коли кисень у металі перебуває у складі оксидних неметалевих включень, зниження тиску над розплавом призводить до часткового або повного їх руйнування зареакції4.2.
При цьому такі оксиди, як МnО або Сr2О3, відновлюються майже повністю. Для відновлення більш міцних включень (Аl2O3 або ТіО2) потрібний дуже глибокий вакуум.
Обробка металу вакуумом також впливає на вміст у сталі водню та азоту.

## Slide 13
Процес очищення металу від водню та азоту під вакуумом прискорюється одночасно протікаючим процесом виділення бульбашок окису вуглецю.
Ці бульбашки інтенсивно перемішують метал і самі є маленькими «вакуумними камерами», так як у бульбашці, що складається тільки з СО, парціальний тиск воденю та азоту дорівнюють нулю (PH2= 0 та PN2= 0).
Максимальний ступінь рафінування сталі, досягається завдяки виконанню наступних умов:
- Створення максимального розрядження над рідким металом;
- максимальна поверхня взаємодії між металом та вакуумом;
- Достатній час взаємодії металу з вакуумом.

## Slide 14
Для забезпечення достатньої площі поверхні поділу фаз вакуумну обробку розкисленої сталі поєднують з продуванням розплаву інертним газом. При продуванні масу металу пронизують тисячі бульбашок інертного газу(зазвичай аргону). При цьому під вакуумом досягнемо принциповоновий кількісний результат перемішування металу інертним газом, такяк величина потужності перемішування при зниженні тиску збільшується в 4-5разів. Слід зазначити, що з атмосферному тиску така величина потужності перемішування практично недосяжна.
Таким чином використання вакууму дозволяє забезпечити глибоку дегазацію металу (видалення [O], [H], [N]), знизити вміст вуглецю та неметалевих включень. Крім того відбувається усереднення хімічного складу та вирівнювання температури по всьому об'єму металу.

## Slide 15
Крімтого, в тих випадках, коли метал містить у підвищених концентраціях домішки кольорових металів (свинцю, сурми, олова, цинку та ін.), помітначастина їх при обробці вакуумом випаровується. Домішки кольорових металіву деяких випадках, особливо при виробництві високоміцних сплавів, помітно погіршують властивості металу, і обробка вакуумом є по істоті єдиним способом зменшити цей шкідливий вплив.
Тому обробка сталі вакуумом використовують під час виробництва сталей високої якості, необхідних для виробництва цілого ряду виробів авіаційної, радіоелектронної, приладобудівної промисловості, а також для виготовлення конструкцій (наприклад, трубопроводів, мостів тощо), працюючих на крайній Півночі, для космічної техніки тощо.
В даний час у промислово розвинених країнах успішно працюють сотні установок позапічного вакуумування різної конструкції. Схеми найбільш найпоширеніших конструкцій представлені на рисунку 4.1.

## Slide 16
I –вакуумування у струмені: 1– при переливі з ковша до ківша; 2 – при розливанні у виливницю; 3 – потокове вакуумування; II – вакуумування у вакуум-камері: 4 – циркуляційне вакуумування; 5 – порційне вакуумування; 6 – потокове вакуумування; III – вакуумування металу в ковші: 7, 8 – вакуум-кисневе рафінування; 9, 10 - вакуум-кисневе рафінування; 11, 12 – комбіновані з дуговим нагріванням і вакуумуванням.
Рисунок 4.1 – Способи вакуумування сталі

## Slide 17: Вплив на метал плазмовою дугою.
Плазму через особливості перебігу в ній фізико-хімічних процесів відносять до четвертого агрегатного стану речовини. У техніці, у тому числі і в металургії, використовують низькотемпературну плазму, одержувану за рахунок електричного розряду в газах, ступінь іонізації якої, як правило, становить 1 – 2%. Частка у такій плазмі має енергіюне більше 0,5 - 3 эВ. У зв'язку з тим, що 1еВ відповідає енергії теплового руху при температурі близько 11600 К, область існування використовуваної у металургії плазми знаходиться в інтервалі температур 5*103-50 * 103 оС.
Плазмовий стан речовини характеризується наявністю заряджених частинок, які на відміну від нейтральних молекул звичайного газу взаємодіють один з одним на великих відстанях. Загальний заряд плазми дорівнює нулю, тобто, плазма квазінейтральна.

## Slide 18
Плазмоутворюючі гази можуть складатися з чистих газів або їх сумішей, тобто, бути одно- та багатокомпонентними. Від складу плазмоутворювального газу залежатьконструкція та енергетичні параметри плазматрону, тип та електричний режим джерела живлення, основні технологічні та економічні показники металургійного процесу
Як плазмоутворююче середовище застосовують аргон, гелій, азот та водень. Підбором складу компонентів можна створити будь-яке середовище:
- окислювальну, наприклад кисневмісні суміші при плазмовому різанні;
- відновну, наприклад, водневмісні суміші для рафінування металів.

## Slide 19: При вторинних рафінуючих процесах
прямоване затвердіння забезпечується застосуванням водоохолоджуваного піддону та тепловоїізоляцією бічних стінок кристалізатора у поєднанні з наявністю теплового центру у головній частини зливка.
Умови ведення переплавних процесів дозволяють отримати хімічно та фізично однорідні зливки з мінімальним вмістом шкідливих домішок.
Взаємодія рідкого металу з рафінуючим середовищем відбувається на трьохстадіях переплаву:
1 - плівці рідкого металу на торці заготовки, що витрачається (електроду);
2 - поверхні краплі, що переміщається від заготівлі (електроду) до ванни
рідкого металу;
3 – поверхні плоскої металевої ванни.
Незважаючи на те, що рафінуючим середовищем при ПДП єплазмова дуга, при ЕЛП - електронний промінь, при ВДП - вакуумна дуга, при ЕШП - шлак, існують загальні закономірності, притаманні переплавним процесам.

## Slide 20
До загальних закономірностей, що протікають у переплавних процесах відносяться хімічні реакції, що протікають між металом та рафінуючим середовищем, які є гетерогенними. Наприклад, поглинання та виділення газових домішок, рафінування від неметалевих включень та домішок кольорових металів, взаємодія розплавленого металу зі шлаком та газами тощо. Все це гетерогенні процеси.
Гетерогенні процеси характеризуються наявністю багатьох стадій, основними з яких три: 1-а - перенесення (дифузія) реагуючих речовин до поверхні розділу фаз - реакційної зони, 2-а- Власне хімічна реакція, 3-я - відведення препарату реакції з реакційної зони.
Крім того, суттєву роль у переплавних процесах відіграє процес краплеутворення, який носить яскраво виражений періодичнийхарактер: після догляду попередньої краплі розплавлений метал залишається в плівці велику частина періоду краплеутворення, під час якого відбувається його перегрів, необхідний подолання сил поверхневого натягу. Метал стікає та накопичується на кінці конуса електрода, а потім відокремлюється у вигляді краплі.
Переважним перебігом процесів рафінування на поверхні переплавлюваної заготовки та у ванні рідкого металу пояснюється можливість одержання чистого металу при переплавних процесах.

## Slide 21: 4.2 Порівняльний аналіз методів отримання спецсталів
В даний час нові методи позапічної обробки рідкої сталі забезпечують дуже глибоке рафінування металу, а установки безперервного розливання - сприятливі умови кристалізації. Тому більше дорогі методи переплави використовуються лише тоді, коли до якості металу пред'являються особливі вимоги.
Найбільшого поширення набули такі переплавні процеси: вакуумний індукційний переплав (ВІП), вакуумний дуговий переплав (ВДП), плазмовий дуговий переплав (ПДП), електрошлаковий переплав (ЕШП), електронно-променевий переплав (ЕЛП) та інші.
Порівняльний аналіз даних процесів представлений у таблиці 4.2 татаблиці 4.3.
Крім того, необхідно зазначити, що зараз поширення отримало технологію впровадження у виробництво поєднань різних методів виплавки металу методами спецелектрометалургії – метод ВД (ВІП + ВДП), метод ІЛ (ВІП + ЕЛП), ЕШП + ВДП та ін. Це значно розширює номенклатуру сталей, що піддаються переробці, та технологічні можливості наступних переділів.

## Slide 22
Таблиця 4.2 - Зіставлення основних технологічних показників роботи переплавних процесів

## Slide 23
Таблиця 4.3 – Основні технологічні особливості видалення шкідливих домішок методами спецелектрометалургії