## Slide 1: Лекція 5
5 Методи отримання сталей спеціального призначення

## Slide 2
Переплавні процеси є різні способи переплаву (з метою підвищення якості металу) злитків або заготовок, попередньо отриманих звичайними способами виплавки. При реалізації переплавних процесів у металі зменшується вміст шкідливих домішок та включень. Іноді переплавні процеси поєднують загальним терміном «Спецелектрометалургія». Існує безліч варіантів переплавних процесів:
вакуумний індукційний переплав (ВІП),
вакуумний дуговий переплав (ВДП),
плазмовий дуговий переплав (ПДП),
електрошлаковий переплав (ЕШП),
електронно-променевий переплав (ЕЛП) та інші.

## Slide 3: 5.1 Вакуумний індукційний переплав
Загальна характеристика.
Вакуумна індукційна плавка є одним із найпоширеніших процесів індукційної плавки як у промисловості, так і в галузі лабораторного експерименту. Розвиток ВІП йде за трьома напрямками:
1) виплавка металу для злитків, призначених для подальшого переділу методами обробки металів тиском;
2) виробництво литих виробів (зокрема турбінних лопаток) способами як точного, так і відцентрового лиття;
3) виплавка електродів та заготовок для подальшого переплаву (ВДП, ЕЛП, ЕШП та ін.).
На заводах чорної металургії, коли має на меті отримати метал найвищої якості, ВІП використовуються в основному для виплавки заготовок для подальшого переплаву.
Методом ВІП виплавляють переважно дві групи марок стали:
-Жароміцні сплави на нікелевій основі (це головний сортамент ВІП);
- особливо низьковуглецеві корозійностійкі сталі.
Сталі займають менший обсяг і якщо корозійностійкі сталі можна відразу передавати з ВІП на прокатку, то жароміцні сплави не можна, так як структура зливка, одержуваного при виплавці сталі і сплавів ВІП, має ті ж дефекти, що і звичайний зливок, так як розлив виробляється в звичайну виливницю.

## Slide 4
Основні переваги ВІП:
- Відсутність електродів;
- Можливість глибокої дегазації металу;
- низький вміст оксидних та нітридних неметалевих включень;
- рафінування металу від шкідливих домішок кольорових металів з допомогою дистиляції;
- Висока однорідність за рахунок гарної циркуляції металу;
- одержання металу у вузьких межах за хімічним складом;
- при великій місткості - малий чад легуючих елементів;
- Можливість інтенсифікації процесу: продування газами, ЕМП, обробка шлаками;
- Висока продуктивність та ін.

## Slide 5
Основні недоліки ВІП:
1) Взаємодія металу з вогнетривким футеруванням. Оксиди з яких виготовляють тиглі, можуть реагувати з вуглецем або іншими компонентами розплаву реакції:
МеОт+[С] = [Ме]+СО;
Таким чином, метал може забруднюватись оксидами та розчиненим киснем. Відновлені Мg та Са, що мають високий тиск насиченої пари та погано розчиняються в залозі та нікелі, можуть випаровуватися.
Взаємодія металу з футеровкою відсутня при так званій «плавці в холодному тиглі», коли тигель виготовлений з електрично ізольованих мідних трубок, що охолоджуються.
2) Отримання зливків з дефектами, характерними для звичайного зливка, і зерном більшим, ніж у звичайному злитку через більшу чистоту металу по неметалевим включенням - які є центром кристалізації.
Це призводить до погіршення деформованості ряду сплавів і вимагає подальшого переплаву металу з метою покращення його структури.
3) Низька стійкість тиглів.
4) Металоактивні шлаки.
5) Висока вартість устаткування.

## Slide 6
Принцип дії установок ВІП.
У розплавлення металу у вакуумних індукційних печах здійснюється за рахунок індукційного нагріву, який заснований на наведенні в електропровідному матеріалі вихрових струмів Фуко змінним магнітним полем, що створюється індуктором. При цьому в металі, згідно із законом електромагнітної індукції Фарадея, наводиться ЕРС індукції:
ЕРС індукції створює в металі вихровий струм силою I, величина якого визначається з виразів:
При проходженні через метал вихрового струму метал нагрівається і плавиться. У той самий час вихровий струм нагріває лише поверхню шматочків шихти, оскільки зі збільшенням частоти струму спостерігається скін-ефект: струм «вичавлюється» поверхню провідника.
Таким чином, для збільшення сили струму нагрівання потрібно збільшувати частоту струму, що живить індуктор, або магнітний потік. Зазвичай у промисловості індукційні печі живлять струмами із частотою від 50Гц до 10кГц, які у генераторах струмів високої частоти різних конструкцій (тиристорные, лампові, машинні).

## Slide 7
Конструктивно-технологічні особливості
Принципова схема вакуумних індукційних печей наведено малюнку 5.1.
а - індуктор розташований поза вакуумною камерою; б-г - індуктор розташований усередині вакуумної камери; б - розливання шляхом нахилу вакуумної камери; г - розливання шляхом нахилу тигля; г - ВІП напівбезперервної дії; 1 – тигель; 2 – індуктор; 3 – кожух; 4 - виливниця; 5 – камера завантаження; 6 - дозатор
Рисунок 5.1 - Схема вакуумної індукційної плавки

## Slide 8
Для малих печей злив металу може проводитися шляхом нахилу камери, для великих печей – тільки тигля усередині камери. Розливання проводиться у виливниці (рисунок 5.1,е), на відцентровій машині (рисунок 5.1,г), кристалізатор або ливарні форми.
Печі, що працюють протягом усієї компанії без розгерметизації камери, називаються печами напівбезперервної дії (рисунок 5.1, г). Вони обладнані шлюзовими камерами для завантаження шихти, розливання, подачі виливниць або ливарних форм, дозаторами для присадок, пристроями для відбору проб та вимірювання температури рідкого металу під час плавки та іншим технологічним обладнанням. За режимом роботи ВІП поділяються на печі:
1) періодичної дії, в яких операції із завантаження шихти в тигель, встановлення виливниць, форм і кокілів, очищення, заправки та підготовки тигля до чергової плавки проводять у розгерметизованій печі ВІП;
2) напівбезперервної дії, в яких всі перераховані вище операції проводять без порушення герметичності ВІП.
Такі печі мають багатокамерну конструкцію, тобто. крім основної (плавильної) камери повинні бути додаткові шлюзові камери завантаження та виливниць, обладнані вакуумними затворами і що дають можливість завантажувати тигель шихтовими матеріалами, подавати порожні та вилучати заповнені виливниці, не порушуючи вакууму в плавильній камері.

## Slide 9
Печі періодичної дії в конструктивному відношенні виконувати простіше і тому витрати на їхню споруду менші. Однак через необхідність відкачувати на початку кожної плавки велику кількість газів, знижуючи тиск від атмосферного до робочого, установки періодичної дії обладнають потужнішими вакуумними насосами. Крім того, метал, виплавлений у печах періодичної дії, може містити більше кисню та газів, ніж метал, отриманий у печах напівперіодичної дії.
Це пов'язано з тим, що при порушенні вакууму стінки тигля просочуються оксидами, що утворюються з залишків металу, а поверхню печі, вакуумної камери та пристроїв, що в ній, адсорбує гази. В процесі вакуумної плавки в результаті десорбції газів в атмосфері над розплавом підтримуються вищі парціальні тиску шкідливих (домішок) газів і, отже, зменшуються можливості його рафінування, а перехід оксиду заліза (II) з футерування забруднює розплав киснем.
Ще одним недоліком печей періодичної дії є їхня низька продуктивність, пов'язана з розгерметизацією печі.
Стійкість футерування нижче порівняно з печами напівперіодичної дії через більш різкі перепади температур футерування, зумовлених розгерметизацією печі, а звідси - подовження операцій, пов'язаних з розгерметизацією та підготовкою печі до плавлення шихти.
В індукційних печах можна переплавляти магнітну чи немагнітну шихту. Магнітна шихта нагрівається (поки що її температура не досягне точки Кюрі) крім того, за рахунок втрат енергії на перемагнічування (їх величина визначається шириною петлі гістерезису).
Після розплавлення метал в індукційних печах перебуває у безперервному русі через електродинамічні ефекти. Природне електромагнітне перемішування металу сприяє вирівнюванню температури та хімічного складу металу та прискорює подальшу плавку.
Цей метод дозволяє отримати сплав заданого складу відносно чистий за вмістом газів і домішок кольорових металів.

## Slide 10
Основні споживачі та шляхи вдосконалення технології.
Основними споживачами металу ВІП є авіаційна, хімічна, атомна, ракетна, космічна, радіоелектронна промисловість, енергетичне машинобудування. У зв'язку з цим основою сортаменту ВІП є жароміцні та прецизійні сплави на основі нікелю, кобальту, заліза, а також низько- та особливо низьковуглецеві корозійностійкі та конструкційні сталі. До них відносяться:
1) Прецизійні – сплави з особливими фізичними властивостями:
а) магнітом'які, з яких виготовляють сердечники трансформаторів та дроселів. Магнітні властивості сплавів при отриманні їх методом ВІП підвищуються на 20 - 30% порівняно зі сплавами, одержаними відкритою індукційною плавкою;
б) пружинні із заданими пружними властивостями;
в) із заданим мінімальним коефіцієнтом розширення (інвар);
г) сплави опору, наприклад Х20Н80 (ніхром). Виплавлені ДСП сплави мають стійкість 40 год (діаметр дроту 0,8 мм), а в печах ВІП - 250 год.
2) Жароміцні сталі та сплави на основі Fе та Ni. При застосуванні ВІП жароміцність збільшується на 10 – 20%, а за окремими марками на 30 – 40% (ЕІ437, ЕІ 617, ЕП 220, ЕІ 617).
3) Нержавіючі та конструкційні сталі відповідального призначення з [С] < 0,03%, що мають досить високі корозійностійкі властивості.

## Slide 11
Завдання отримання металу, чистого за домішками та неметалевими включеннями, методом ВІП може вирішуватися двома шляхами:
- використанням особливо чистих шихтових матеріалів - здебільшого дефіцитних та дорогих. При цьому головна мета ВІП - забезпечення стабільного хімічного складу та запобігання забруднення розплаву з атмосфери та футерування тигля. Цей шлях, як дорожчий, найбільш застосовний для виплавки особливо відповідальних марок сталі та сплавів;
- використанням менш дефіцитних і більш дешевих шихтових матеріалів, що забезпечують при цьому достатню ефективність процесів рафінування в ході плавки.
В даний час вакуумний індукційний переплав використовується як метод попередньої плавки шихти та отримання заготовки для інших переплавних процесів. Цей метод використовується для жароміцних сплавів для виготовлення деталей реактивних двигунів і лопаток газових турбін.

## Slide 12: 5.2 Вакуумний дуговий переплав
Сутність процесу ВДП полягає в переплаві металу у вакуумній дуговій печі в результаті його нагрівання та плавлення електричною дугою великої потужності, краплинному перенесенні електродного металу і послідовному затвердінні металу у водоохолоджуваному кристалізаторі.
Принципи отримання виливків електродугової плавки металургійних електродів сформульовані винахідником дугового зварювання Н.Г. Слов'яновим у 1892 р. У 1903 р. В. Болтон застосував процес ВДП у Німеччині. На печі, вдосконаленої О.А. Сімпсоном, в 1904 р. отримано першу тонну литого танталу. У 1909 р. Вайс і Штіммельмайєр переплавляли вольфрам в атмосфері водню, азоту, а також у вакуумі.
Перші результати промислового використання ВДП у СРСР отримано до 1960 р., а ще через чотири роки почав діяти перший спеціалізований цех вакуумних дугових печей для виплавки сталей та сплавів.
Інтенсивний розвиток та промислове застосування ВДП викликано бурхливим розвитком атомної енергетики, авіації та стало можливим з появою досить продуктивного вакуумного обладнання.

## Slide 13
При ВДП якість металу підвищується внаслідок дії таких основних факторів:
1) спрямованої знизу вгору кристалізації злитка;
2) обробки металу вакуумом на трьох стадіях його існування в рідкому вигляді (на торці електрода, що оплавляється, у вигляді тонкої плівки, в процесі формування краплі і протікання її з торця електрода у ванну кристалізатора, у ванні кристалізатора);
3) досить високої температури металу та значного розвитку поверхні реагування, що сприяє протіканню фізико-хімічних процесів.

## Slide 14
Якість металу, переплавленого у вакуумній дуговій печі, значно вища за якість металу, виплавленого традиційними методами (у дуговій печі, конверторі, мартенівській печі) і відлитого в чавунні виливниці:
1) злиток ВДП більш щільний і однорідний, у ньому значно менше розвинені дефекти кристалізаційного та лікваційного походження;
2) вміст газів та неметалевих включень при переплаві значно знижується, неметалеві включення та надлишкові фази (карбідні, боридні тощо) дисперговані та розподілені більш рівномірно;
3) менший вміст шкідливих домішок кольорових металів (свинцю, сурми, цинку, вісмуту, олова, міді тощо);
4) вище пластичні характеристики металу (відносне подовження, відносне стиск, ударна в'язкість) у поперечному напрямку при кімнатній та робочих температурах, що підвищує ізотропність металу;
5) вища технологічна пластичність металу при температурах деформації;
6) краще оброблюваність виробів та їх експлуатаційні властивості (поліруваність, ресурс роботи виробів, схильність до утворення тріщин, втомні характеристики тощо).

## Slide 15
Аналіз техніко-економічних показників ВДП та якості вакуумного дугового металу показує, що метод ВДП має низку серйозних недоліків:
1) порівняно складне та дороге обладнання (висококовакуумні насоси великої продуктивності, унікальні джерела постійного струму);
2) проведення плавки тільки постійному струмі знижує електротехнічні можливості ВДП. Трифазні печі змінного струму не набули поширення внаслідок серйозних недоліків;
3) наявність жорсткого зв'язку джерела нагріву і заготовки, що переплавляється при малих діапазонах варіювання параметрів плавки ускладнює в ряді випадків отримання злитків без дефектів. Зазначена обставина є важливим перешкодою при отриманні зливка великого діаметра (більше 1,5 м);
4) методом ВДП не можна покращувати якість сталей, легованих марганцем та азотом внаслідок видалення останніх при переплаві;
5) низька якість поверхні зливка погіршує економічну ефективність ВДП;
6) складність виробництва злитків квадратного чи прямокутного перерізу. Круглі зливки ВДП перед прокаткою необхідно перековувати на квадратну або прямокутну заготовку, що ускладнює схему переділу та підвищує собівартість металу.
Відсутність великих печей, що працюють за принципом переплаву двох і більше електродів, не дозволяє виключити при виробництві великих злитків методом ВДП дефект типу зональної ліквації, який органічно властивий електроду, що переплавляється.

## Slide 16
Принцип дії установок ВДП.
При реалізації цього методу переплаву під дією високих температур, що виникає в зоні електричної дуги, що горить між електродом та піддоном кристалізатора у вакуумі, метал розплавляється, і краплі його падають у кристалізатор. У водоохолоджуваному кристалізаторі з крапель металу формується злиток. Електрод у цьому процесі може бути витрачається (тоді він і переплавляється) і не витрачається (тоді переплавляється порошок або губчастий метал). До початку плавки установка вакуумується до p = 1,33Па, далі вакуумна система працює протягом усієї плавки. Таким чином, краплі металу падають у рідку лунку розплаву, що знаходиться поверх кристалізованого зливка, через розріджений простір. Кристалізація розплаву у водоохолоджуваному кристалізаторі має виражений спрямований характер - вздовж напрямку тепловідведення. Схема процесу з витрачається електродом розглянута малюнку 5.2.
При цьому забезпечується повне очищення металу від газів, оксидних неметалевих включень і домішок деяких кольорових металів.
Злиток у цьому процесі виходить щільним. В результаті переплаву механічні характеристики металу покращуються та стають майже ізотропними.

## Slide 17
1 – джерело живлення; 2 - злиток; 3 – ванна розплаву; 4 – кристалізатор; 5 –
електрод; 6 – герметизована камера
Рисунок 5.2 - Схема вакуумного дугового переплаву

## Slide 18
Конструктивно-технологічні особливості.
Технологічне обладнання вакуумної дугової плавки представляє
собою досить складну конструкцію. Схема конструкції та електроживлення
печі ВДП представлено малюнку 5.3.
1 - вимикач-запобіжник; 2 - дроселі насичення; 3 - регулятор
напруги; 4 – трансформатор; 5 – випрямлячі; б – амперметр; 7 – механізм переміщення електрода; 8 – шток; 9 - вакуумне ущільнення; 10 – вакуум-камера; 11 – електродотримач; 12 - головка електрода; 13 - витрачається електрод; 14 - відведення води; 15 - кристалізатор; 16 - злиток; 17 - введення води; 18 - виведення до вакуумних насосів
Малюнок 5.3 - Схема конструкції та електроживлення печі ВДП

## Slide 19
Камера печі 10, що являє собою зварний циліндр, жорстко з'єднана з водоохолоджуваним кристалізатором 15. Знизу кристалізатор щільно закривається водоохолоджуваним піддоном за допомогою вакуумного ущільнення.
У багатьох випадках кристалізатор забезпечений соленоїдом. Електрод 13 вакуумної дугової печі за допомогою перехідника і замку електротримача 11 кріпиться до водоохолоджуваного штока 8, який являє собою охолоджувану водою поліровану сталеву трубу. Часто шток складається з двох труб - із зовнішньої сталевої, яка несе механічне навантаження, та внутрішньої мідної, по якій протікає струм. Шток вводиться в камеру через вакуумне ущільнення 9. Переміщення штока разом із електродом здійснюється за допомогою диференціального електроприводу. ВДП проводиться при залишковому тиску 0,655 – 6,55 Н/м2 (5*10-3 – 5*10-2мм рт. ст.). Відкачування повітря здійснюється через патрубок вакуумними 18 насосами. Спостереження за плавкою здійснюється через спеціальні вікна з використанням перископів чи телевізійних систем.
Для підвищення енергетичної ефективності переплаву електрод, що витрачається, підключають до негативного полюса джерела живлення (пряма полярність). У камері печі підтримують розрідження 0,13 – 1,3 Па (10-3 – 10-2 мм рт. ст.).

## Slide 20
Електрична дуга горить між торцем електрода і поверхнею металевої ванни, з'єднаної з позитивним полюсом джерела живлення ланцюга злиток - кристалізатор. Місце приєднання струмопровідних шин до кристалізатора має дуже велике значення. При несприятливій схемі підключення електромагнітна взаємодія струму дуги і струму, що проходить через рідкий метал, викликає обертання ванни зі швидкістю 0,08 - 0,1 с-1, нестабільність горіння дуги (перехід дугового в розряд, що тліє) і її зміщення щодо стійкого положення. Це призводить до погіршення якості поверхні та тіла зливка, до небезпеки перекидання дуги на стінку кристалізатора та його пропалювання.
Шкідливий вплив магнітних полів при переплаві усувають за рахунок коаксіального струмопідведення (рисунок 5.4) та рівномірного розподілу струму по контакту верхнього.
а - з струмопідведенням до піддону; б - з струмопідведенням до камери; в - з струмопідведенням до штока
Рисунок 5.4 - Схеми печей ВДП з різним струмопідведенням

## Slide 21
Іноді для стабілізації дуги при ВДП застосовують соленоїд, що розташовується між кожухом, що охолоджується, і внутрішньою стінкою кристалізатора.
Однак включення соленоїда інтенсифікує обертання та перемішування металевої ванни, що збільшує кількість дефектів у злитках сталей та сплавів, схильних до ліквації. Тому застосування соленоїду обмежено ВДП титану та сплавів на його основі.
Для скорочення міжплавочних простоїв печі ВДП оснащують декількома кристалізаторами (рис. 5.5).
а – стаціонарна; б - знімна; в – поворотна з одноколонною верхньою частиною поворотна з двоколонною верхньою частиною
Рисунок 5.5 – Основні види печей ВДП

## Slide 22
Зміна їх здійснюється по-різному залежно від конструктивних особливостей печі. У СРСР побудовано печі зі стаціонарною верхньою частиною (вакуум-камерою) та рухомою нижньою частиною, в якій встановлюється кристалізатор (рисунок 5.5а). Сучасні печі ВДП виконують також двопозиційними, але поворотними. У цих печах верхня частина (портал) повертається довкола стаціонарної колони. У порталі розташовані вакуум-камери, шток та механізм його переміщення. У колодязі нижче рівня підлоги встановлюють два водоохолоджувані кожухи, які поміщають кристалізатори.
Існують дві модифікації поворотних печей. Агрегати з однією колоною розраховані отримання злитків масою до 7 т. (рисунок 5.5в). Їхній портал повертають вручну. Найбільші печі мають дві колони - поворотну та підтримуючу, оснащену механізмом повороту (рисунок 5.5г). Основа поворотної колони об'єднана з вхідним патрубком вакуумної системи. Пекти автоматично приєднується до системи, коли фланець вакуум-камери опускається на кристалізатор. Такі печі компактніші і простіші, ніж печі зі стаціонарною верхньою частиною.
Надійне утримання та електричний контакт багатотонного електрода зі штоком здійснюються електродотримачем. У ньому затискається спеціальна головка, яка виготовляється окремо і приварюється у вакуумі до торця електрода, або проточується на одному з кінців електрода. Існують різні конструкції електродотримачів, у тому числі й автоматичних, що дозволяють за кілька секунд звільнитися від недогарка.

## Slide 23
Швидкість опускання електрода в міру його оплавлення регулюється виходячи з контролю електричного режиму процесу, масової швидкості переплаву, і навіть спостереження оператора характером дугового розряду.
Величину дугового проміжку контролюють регуляторами напруги дуги. Однак за кордоном такий контроль визнається неповноцінним, оскільки залежність величини напруги від довжини дуги у вакуумі виражена слабо. Більш надійним інструментом контролю вважають високочастотну складову напруги дуги, викликану короткими замикання при стіканні крапель з електрода у ванну, а також переходом дугового розряду в тліючий.
Вартість електродів становить значну частку витрат на ВДП. На ранньому етапі його освоєння їх виготовляли лише з деформованого металу. Тепер ковані або катані електроди застосовують лише у випадках, коли переплав литого металу скрутний. Наприклад, при ВДП інструментальних (швидкорізальних) та підшипникових сталей від литих електродів відколюються шматки, тому до електродів ВДП пред'являються підвищені вимоги щодо однорідності хімічного складу по довжині, відсутності великих екзогенних НВ, газових пор та раковин, тріщин. Тому підготовка електродів до ВДП передбачає ретельну обробку їх поверхні: кислотне травлення, дробоструминне очищення, обдирання на абразивних і токарних верстатах.

## Slide 24
Технологія виплавки у промислових печах.
Безпосередньо перед завантаженням в піч поверхню електрода, що витрачається, протирають м'якою ганчіркою, змоченою в бензині або ацетоні. На більшості печей електрод завантажують знизу. При цьому спочатку збирають піддон з кристалізатором, на піддон встановлюють електрод, центрують його щодо кристалізатора і механізмом підйому піддону весь вузол піднімають вгору, вводячи верхній кінець електрода у вакуумну камеру. Через люк вакуумної камери обслуговуючий персонал закріплює електрод у штоку та механізмом переміщення електрода шток з електродом піднімають у верхнє положення.
Пекти герметизують, відкачують до технологічного вакууму і перевіряють натікання. При досягненні заданого розрідження та допустимої величини натікання починають процес переплаву. Процес можна розділити на три стадії: розведення ванни, переплав і виведення усадкової раковини. Починається процес переплаву за максимальної потужності, щоб швидше отримати в кристалізаторі ванну рідкого металу. Для зменшення теплового навантаження від дуги на піддон іноді на нього укладають так звану шайбу затравку - диск діаметром дещо меншим, ніж у кристалізатора, товщиною 20 - 30 мм, з того ж металу, що і електрод. Завдяки цьому дуга збуджується не між піддоном та електродом, а між електродом та затравальною шайбою. Для виключення можливості приварювання шайби до електрода в момент короткого замикання та появи при підйомі електрода дуги між шайбою та піддоном на шайбу укладають кілька витків стружки, завдяки якій виключається безпосередній контакт при короткому замиканні між шайбою та електродом.

## Slide 25
Після збудження дуги з металу електрода та затравальної шайби формується рідка ванна. Коли рідкий метал повністю закриє піддон, процес переводять на робочий режим, знижуючи потужність до оптимальної даних умов.
Тривалість переплаву становить основну частку тривалості плавки і печах різної потужності коливається від 3 до 20 год. Основне у процесі переплаву - підтримання стабільного режиму; при цьому не можна допускати перекидання дуги на стінки кристалізатора, коротких замикань між електродом та ванною, появи об'ємного розряду.
В кінці плавки поступовим плавним зниженням потужності можна зменшити швидкість плавлення і повністю виключити утворення усадкових дефектів. При цьому по всій висоті злиток буде щільним, що в деяких випадках дозволяє суттєво зменшити головний обріз зливка. Однак зміна швидкості плавлення викликає зміну швидкості кристалізації, що впливає на будову злитка, тому у разі виведення усадкової раковини структура верхньої частини відрізняється від структури тіла злитка. При переплаві металу відповідального призначення зміна структури, а отже, і властивостей є неприпустимим, тому для збільшення продуктивності печі виведення усадкової раковини проводити недоцільно, краще пекти відключити відразу після сплавлення електрода.
Після вимкнення піч витримують під вакуумом до повної кристалізації зливка. Потім напускають повітря, охолоджують злиток до темно-червоного кольору для того, щоб відбулася його усадка і він легше витягувався з кристалізатора, і вивантажують злиток. Вакуумну камеру, кристалізатор та піддон чистять від конденсату та готують для наступної плавки.

## Slide 26
Основні споживачі та шляхи вдосконалення технології.
Застосування ВДП для покращення якості спеціальних сталей та жароміцних сплавів на основі заліза, нікелю та кобальту почалося ще в США у 50-х роках. В даний час ВДП поширений у всіх високорозвинених промислових країнах. Здебільшого печі ВДП розраховані отримання злитків масою до 30 т.
ВДП належить провідна роль у виробництві високоякісної сталі та сплавів для атомної енергетики, авіації, космічної промисловості тощо.
Підвищити техніко-економічні показники ВДП можуть такі заходи:
Механізація допоміжних операцій з обслуговування печей, застосування двох змінних кристалізаторів.
Підвищення швидкості кристалізації злитків при переплаві сталей, схильних до лікваційних дефектів, за рахунок використання гелію, рідкого вісмуту та інших ефективних охолоджувачів.
Широке застосування засобів на структуру зливка (ультразвукова обробка, знакозмінне магнітне поле соленоїда).
Переплав під шаром шлаку (за рахунок спеціального покриття обмазки поверхні кристалізатора).
Застосування фігурних піддонів, диференційованих струмових режимів та раціональних режимів виведення усадкової раковини, що дозволяють виключити обріз хвостової та головної частин зливка.
Застосування електродів, отриманих з МНЛЗ, придатних для переплаву без попереднього обдирання.

## Slide 27: 5.3 Електрошлаковий переплав
Процес електрошлакового переплаву розроблений інститутом електрозварювання ім. О.О. Патона АН СРСР, перша промислова піч пущена 1958 р. на заводі «Дніпроспецсталь».
Характерною особливістю ЕШП є електричної дуги. Електричний ланцюг між витратним електродом і зливком, що наплавляється, до яких подається різниця потенціалів, замикається через шар розплавленого шлаку. Шлак у твердому вигляді струм не проводить, а в рідкому стані стає електропровідним, але при цьому має високий електроопір. На цій ділянці електричного кола виділяється значна частина тепла: Q = kTlRx.
Шлак нагрівається до температури 1700 - 2000°С, у результаті починає оплавлятися занурений у нього кінець витрачається електрода. Метал електрода у вигляді крапель перетікає в рідку ванну в кристалізаторі і згодом твердне. При нормальному перебігу процесу ЕШП торець електрода, що оплавляється, має форму правильного конуса, на вершині якого утворюється крапля. Відрив краплі відбувається у момент, коли гравітаційні та динамічні сили перевищать сили міжфазного натягу. Після відриву крапля проходить міжелектродний проміжок за 01 - 03 с.
Найважливіший вплив на металургійні процеси та електротехнічні параметри переплаву надають склад та властивості шлаків (флюсів). Шлак при ЕШП не тільки рафінує метал від небажаних домішок, але і є генератором тепла, формує поверхню зливка, захищає метал від взаємодії з газами, бере участь у замиканні електричного ланцюга та виконує низку інших функцій. Тому до шлаку пред'являють особливі вимоги щодо хімічного складу, фізичних та фізико-хімічних властивостей.

## Slide 28
Основні вимоги зводяться до наступного:
1) Склад шлаку повинен забезпечувати протікання певних фізико-хімічних процесів, пов'язаних з рафінуванням металу від небажаних розчинених домішок і неметалічних включень, захист активних легуючих елементів (Al, Ti та ін) від окислення, стабільність хімічного складу по висоті зливка, що наплавляється.
2) При робочих температурах теплопровідність шлаку повинна становити близько 1 - 6 Ом-1*см-1. Занадто висока провідність шлаку може забезпечити необхідну концентрацію тепла, а занадто мала - призвести до дуговому розряду.
3) Шлак може бути легкоплавким, мати високу температуру кипіння і мало змінювати в'язкість у широкому інтервалі температур, тобто. бути «довгим». Такий шлак утворює рівну тонку скоринку гарнісажу і дозволяє отримати злиток з гарною поверхнею. Використання тугоплавких коротких шлаків призводить до появи ряду поверхневих дефектів.
4) Шлаки повинні відрізнятися високим міжфазним натягом на кордоні з металом і мати високу адгезію до неметалевих включень. Це сприяє хорошому відділенню шлаку від металу, запобігає його заплутуванню в металевій ванні і забезпечує хороше відшарування скоринки шлаку від поверхні зливка, а також сприяють вилученню шлаком неметалевих включень.
Склади шлаків при ЕШП різні; найчастіше використовують шлак, що складається з CaF2 з добавками СаО, А12О3, SiO2. Проходячи через такий шлак, краплі металу очищаються від сірки; у них знижується вміст неметалевих включень, а кристалізаторі утворюється щільний якісний злиток.

## Slide 29
Електрошлаковий переплав дозволяє отримувати наплавлюваний злиток високої якості за рахунок зниження вмісту шкідливих домішок, особливостей кристалічної структури та однорідності за хімічним складом.
В даний час встановлені наступні переваги електрошлакового переплаву перед іншими способами одержання сталі:
1) Хороша якість зливка, відсутність усадкової раковини та пористості.
2) Менша кількість та менший розмір включень.
3) Однорідність структури та хімічного складу.
4) Високий вихід придатного.
5) Можливість регульованого зниження вмісту сірки, кисню, а деяких умовах і азот; можливість збереження легуючих елементів, які можуть бути окислені, таких як кремній та титан.
6) Можливість коригування складу металу шляхом застосування відповідного флюсу.
7) Загальне поліпшення характеристик пластичності та ударної в'язкості.
8) Поліпшення зварюваності.
9) Забезпечення такої якості поверхні, яка унеможливлює зачищення поверхні при гарячій обробці.
10) Полегшення умов відливання електродів у порівнянні з розливом злитків для безпосереднього прокочування.
11) Можливість управління напрямом та швидкістю затвердіння.
12) Можливість регулювання крупності зерен та величини карбідів, особливо в швидкорізальних інструментальних сталях.
13) Розплавлений метал захищений від атмосферного окиснення.

## Slide 30
Така велика кількість переваг процесу ЕШП є наслідком великої кількості ступенів свободи, властивого цьому процесу. Важливість ступенів свободи в технології стала набувати все більшого значення в міру ускладнення вимог до сучасних продуктів.
Обладнання ЕШП простіше і дешевше, ніж за ВДП.
Недоліком ЕШП є неможливість організувати у відкритому агрегаті видалення водню. У зв'язку з цим широкого поширення набули дуплекс-процеси ВІП-ЕШП та ЕШП-ВДП.

## Slide 31
Конструктивно-технологічні особливості.
Процес ЕШП розроблено в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона АН України. Практичне поширення методу ЕШП розпочалося з 1958 р. на металургійному заводі «Дніпроспецсталь».
Принципова схема електрошлакового переплаву представлена ​​малюнку 5.6
1 – джерело живлення; 2 – злиток; 3 – лунка розплаву; 4 – кристалізатор; 5 – електрод; 6 – вакуумна камера; 7 – шлакова ванна
Рисунок 5.6 - Схема електрошлакового переплаву

## Slide 32
Існує два типи установок ЕШП: з витрачається електродом і з невитратним електродом. Суть процесу при цьому залишається незмінною: краплі металу проходять через шар рідкого шлаку (через шлакову ванну). Невитратні електроди, що використовуються для підтримки необхідної температури у шлаковій ванні, бувають графітові або металеві водоохолоджувані.
Проходячи через шар рідкого шлаку, краплі металу потрапляють або в кристалізатор, або вогнетривкий тигель. У разі плавка ведеться у про установках з керамічним тиглем. Для виробництва сталевих злитків зазвичай використовують процес з витрачається електродом і кристалізатором, що охолоджується.

## Slide 33
Витратні електроди отримують, попередньо виплавляючи метал потрібного складу в звичайному сталеплавильному агрегаті (частіше в дугової сталеплавильної печі) і розливаючи його на зливки або безперервно-литу заготовку.
Для отримання електродів, що витрачаються, необхідних розмірів (за перерізом) зливки можуть піддаватися прокатці або куванню. Отримані ЕШП зливки зазвичай мають вагу до 5–6т. В окремих випадках (наприклад, при отриманні заготовок для подальшого виготовлення роторів турбін електростанцій) відливаються ЕШП зливки масою 60т і більше. У СРСР було розроблено спеціальну електрошлакову технологію, що дозволяє відливати зливки масою до 300т. Великі зливки масою 200-300 т (для роторів турбін, валів суднових двигунів тощо) виплавляють рідко, і заводам нераціонально мати великі агрегати для того, щоб використовувати їх тільки кілька разів на рік.
Тому для виробництва надвеликих злитків Інститутом ім. Е. О. Патона спільно з рядом заводів створено спосіб, який отримав назву порційної електрошлакової виливки (ПЕШО). На відміну від звичайного ЕШП, заснованого на переплаві електродів, що витрачаються, спосіб ПЕШО передбачає отримання злитків безпосередньо з рідкого металу. У водоохолоджуваній виливниці за допомогою невитратних електродів розплавляється суміш шлакоутворювальних компонентів. При цьому у виливниці утворюється шар рідкого шлаку (шлакова ванна), що володіє високою здатністю рафінувати (рисунок 5.7, а). Через шар шлаку заливають першу порцію сталі, отриманої печі, ємність якої дорівнює частини ємності изложницы. У період заливання металу занурені в шлак електроди автоматично піднімаються (рисунок 5.7 б).

## Slide 34
Малюнок 5.7 - Схема порційної електрошлакової виливки

## Slide 35
Після заливання першої порції металу ведуть електрошлакове обігрів дзеркала металу. За рахунок потужності, що підводиться, дзеркало повинно залишатися рідким по всьому перерізу виливниці. При цьому залитий метал поступово твердне у напрямку знизу вгору, і до моменту заливання наступної порції металу під шаром рідкого шлаку залишається невеликий обсяг рідкого металу (рисунок 5.7, в). Метал наступної порції аналогічно заливають у виливницю, і він змішується з залишком рідкого металу першої порції (рисунок 5.7, г). Цей процес повторюють кілька разів до заповнення усієї виливниці. Після заливання останньої порції металу поступово знижують електричну потужність, що підводиться до шлакової ванни, з тим щоб запобігти усадковій раковині в головній частині зливка (рисунок 5.7, д). Інтенсивна обробка металу рафінуючим шлаком забезпечує високу чистоту металу зливка по сірці та неметалевим включенням. Спрямована знизу вгору послідовна кристалізація металу у виливниці за постійної наявності порівняно невеликого об'єму рідкого металу та високого градієнта температур у металевій ванні обмежує розвиток у злитку зональної ліквації та виключає утворення в ньому дефектів усадкового та лікваційного походження.

## Slide 36
Іншим технологічним прийомом, що дозволяє отримувати високоякісні великі зливки, є технологія, названа ЕШП з витрачається електродом, згідно з якою у відлитого за звичайною технологією великого зливка видаляється осьова зона (тут метал зазвичай уражений дефектами внаслідок ліквації шкідливих домішок, неметалічних включень. Порожнину, що утворилася, в злитку за допомогою ЕШП заповнюють доброякісним металом.
Різновидом ЕШП є електрошлакова виливок (ЕШО), для отримання якої рідкий метал заливається у водоохолоджувальні кристалізатори через шар рідкого шлаку. Кристалізація в цьому випадку протікає при електрошлаковому обігріві головної частини злитків.
а – однофазна; б - трифазна в одному кристалізаторі; трифазна в трьох кристалізаторах
Рисунок 5.8 – Основні види електрошлакового переплаву

## Slide 37
Установки ЕШП можуть працювати і на змінному, і постійному струмі.
Застосування постійного струму було викликано можливістю використовувати електроліз розплаву і таким чином добитися очищення металу від деяких домішок (сірки, кисню, водню та ін), а також використовувати одне й те обладнання для ЕШП і ВДП. Вітчизняні установки ЕШП працюють на дешевшому змінному струмі. Практика показала, що переплав на змінному струмі сприяє глибшому рафінуванню металу, зокрема від сірки. Печі ЕШП можуть бути однофазними та трифазними.
Конструкції ЕШП мають різні схеми переміщення електрода, кристалізатора та зливка:
1) кристалізатор та піддон нерухомі, електрод опускається в міру його оплавлення. У конструкціях таких печей кристалізатор має більшу висоту, ніж злиток;
2) кристалізатор нерухомий, опускаються по ходу плавки електрод та злиток;
3) злиток нерухомий, електрод та кристалізатор переміщуються на зустріч один одному.
У печах 2-го та 3-го типу застосовується короткий кристалізатор.

## Slide 38
Кристалізатор. Кристалізатор є найвідповідальнішою частиною печі. Саме в кристалізаторі відбувається плавлення металу, його рафінування та формування зливка. Температура шлаку під час плавки сягає дуже високих значень, що зумовлює важкі умови роботи кристалізатора. При цьому робота кристалізатора ускладнюється тим, що через нього протікає електричний струм сили. Кристалізатори поділяються формою поперечного перерізу або фасонного профілю. Внаслідок високого теплового навантаження всі кристалізатори охолоджуються водою.
Піддон є основою кристалізатора і, як правило, охолоджується водою. Верхню основу виготовляють із мідного листа завтовшки 10 – 40 мм. Кожух - зварний з нержавіючої сталі; до нього приварені патрубки для входу та виходу води. Піддон встановлюється на спеціальний візок.
Витратний електрод. Найчастіше метал для електрода ЕШП, що витрачається, отримують в ДСП, але економічно в ряді випадків вигідніше виплавляти його в мартенівських печах або конвертерах. Електроди виготовляють методом кування, прокатки, лиття на МНЛЗ та у спеціальні виливниці. Електроди виготовляють круглого, квадратного та прямокутного перерізу.
Механізм переміщення електродів. Механізм переміщення електродів складається з електродного візка, електродотримача (найчастіше у вигляді консолі) та приводу. У конструкціях вітчизняних ЕШП застосовуються в основному електромеханічний рейковий або ланцюговий механізм переміщення електрода та кристалізатора. Діапазон регулювання робочих швидкостей приводу кристалізатора 0,02 – 2 м/год.

## Slide 39
Основні споживачі та шляхи вдосконалення технології.
Сталі, одержувані методом ЕШП отримали широке застосування різних галузях техніки (самолетостроения, електроніки тощо.). Даним методом отримують сталі для дисків та лопаток газотурбінних авіаційних двигунів, газових турбін, електроніки.
В даний час методом ЕШП виплавляють зливки масою до 60 т різного перерізу: круглі, квадратні, прямокутні для подальшого переділу. До вдосконалення технології ВІП відноситься використання гелію, який має високу теплопровідність, для охолодження кристалізатора покращує структуру зливка. У робочий період відведення тепла в основному здійснюється через дно кристалізатора, так як скоринка, що утворилася - гарнісаж і повітряний зазор не дозволяють здійснити інтенсивне охолодження через стінки кристалізатора. У зв'язку з цим можуть виникати такі дефекти, як термічна напруга і навіть тріщини по висоті зливка в результаті значної різниці температури по висоті зливка. Другий позитивний момент: гелій проходить через шлаковий розплав і може його рафінувати, наприклад, від водню, тим самим сприяючи зниженню водню в злитку.

## Slide 40
В даний час стружку легованого металу переплавляють у заготовку, але це пов'язано із втратами легуючих.
Щоб запобігти цим втратам:
а) при ЕШП з витрачається електродом стружку подають через спеціальний пристрій (воронку) на шлак. Для зменшення втрат легуючих над шлаком створюється особлива атмосфера;
б) при ЕШП з невитратним електродом (наприклад, графітовим) можливе навуглерожування металу.
При цьому можливе прилипання стружки до електрода, тому з певною циклічності регулюють потужність.
При застосуванні металізованих котунів використовуються:
- простий метод підготовки електрода;
- підготовка електродів пресуванням;
- запресування котунів у спеціальну трубу з матеріалу, близького за складом до металу, що виплавляється;
- безперервна подача котунів на шар шлаку.
Однак постійна зміна складу шлаку ускладнює ведення процесу.
Крім того, можливе ширше впровадження «рідкого старту» та дуплекс-процесу ВІП – ЕШП.

## Slide 41: 5.4 Плазмово-дуговий переплав
Плазмова плавка спеціальних сталей та сплавів є одним із найважливіших способів отримання металу високої якості. У плазмових печах джерелом енергії є низькотемпературна плазма (T=105).
Плазмою називається іонізований газ, у якому концентрації позитивних та негативних зарядів рівні. Ступінь іонізації низькотемпературної плазми близький до 1%. Низькотемпературна плазма виходить при введенні в електричний дуговий розряд газоподібної речовини. У цьому випадку газ іонізується та утворюється плазма. У металургії як плазмоутворюючий газ найчастіше застосовують аргон.
Плазмова металургія створює умови для задоволення вимог до показників міцності матеріалів в умовах наднизьких, нормальних і підвищених температур, які висуваються в даний час і збережуться в майбутньому. Це відноситься і до вимог ядерної енергетики, електротехнічної промисловості, машинобудування та інших галузей промисловості, що розвиваються. Поряд із способами ЕШП та ЕЛП плазмово-дуговий переплав є ще одним методом електрометалургії, який характеризується широкими технологічними можливостями та значним економічним ефектом, що виявляються в кінцевій якості промислової продукції та ефективності технологічного обладнання, де можуть бути використані матеріали тільки з винятково високими фізичними властивостями.

## Slide 42
Дослідження, спрямовані на розробку методів плазмової плавки металів, були розпочаті в першій половині 60-х років такими країнами, як СРСР, США і Японія, а також НДР, Бельгія, Франція та ін. процеси, що мають специфічні переваги.
В цілому переваги плазмового нагріву стосовно сталеплавильного виробництва обумовлюються такими особливостями:
- можливістю обробки розплавів газами в «активізованому» стані;
- високою стабільністю та регульованістю розряду в широкому діапазоні тисків: від кількох сотень тисяч до десятих часток паскаля;
- можливістю створення в плавильному обсязі плазмових печей контрольованої атмосфери (нейтральної, відновлювальної, окисної), а в герметичних агрегатах - підвищеного тиску або вакууму;
- Висока питома потужність плазматронів;
- плазмовий розряд є «чистим» джерелом нагріву, тобто. не вносить будь-яких забруднень до металу (при відповідному контролі атмосфери);
- плазмові розряди будь-якого типу, що використовуються у металургії, є практично безшумними.

## Slide 43
Використання процесів ВПП і ПДП дозволяє істотно підвищити якість і стабільність властивостей металів, що виплавляються методами ВДП і ЕШП, розширити сортамент сталей і сплавів, що виробляються переплавними процесами, освоїти виробництво принципово нових марок сталей і сплавів, виробництво яких існуючими методами неможливо (наприклад, сталей з особливо високим вмістом азоту).
Плазмовий нагрів також може бути використаний для обігріву ковша при позапічній обробці сталі, створення комбінованих технологічних схем виробництва сталі, створення напівбезперервних сталеплавильних процесів та ін.

## Slide 44
Конструктивно-технологічні особливості.
Для плавки сталі застосовують два типи агрегатів: печі з вогнетривким футеруванням і мідним водоохолоджуваним кристалізатором.
Плазмові печі (ПП) з керамічним тиглем за формою пічного простору подібні до ДСП (рисунок 5.9). У більшості випадків вони працюють з плазматронами постійного струму та подовим електродом у днищі тигля. Подовий електрод служить для підведення струму до ванни.
З метою запобігання забрудненню пічної атмосфери піч ущільнюється за допомогою лабіринтного пісочного затвора. Випускний отвір печі під час плавки герметично закривають кришкою.
Залежно від місткості та потужності ПП можуть мати один або кілька плазматронів. При використанні одного плазматрона його зміцнюють вертикально на склепінні. Декілька плазматронів розташовують вертикально у склепінні або похило в бічних стінках. При живленні печей трифазним струмом подовий електрод у ванні приєднується до нульової фази електричної схеми, а кількість плазматронів кратно трьом.

## Slide 45
1 – корпус печі; 2 – плазмова дуга; 3-склепіння; 4 – плазматрон; 5 – джерело живлення; в – подовий водоохолоджувальний електрод
Рисунок 5.9 - Схема плазмової печі з керамічним футеруванням

## Slide 46
На відміну від дугових сталеплавильних печей у плазмовій печі замість графітованих електродів встановлюють один або три плазматрони, що залежить від розмірів печі. У печах постійного струму анодом служить ванна рідкого металу, струм до якої підводиться через електрод подової. Печі трифазні мають три плазматрони, а подового електрода немає. Плазмова піч повністю герметизована.
Металургійні можливості плазмових печей з нейтральною атмосферою дуже широкі і метал можна розкислювати, десульфурувати, рафінувати від газів та неметалевих включень, легувати азотом. Крім того, у плазмовій печі можливе отримання металу з особливо низьким вмістом вуглецю, тобто активно вести окислювальний процес.
Схема плазмово-дугової печі з водоохолоджуваним кристалізатором наведена на малюнку 5.10

## Slide 47
1 – піддон; 2 – злиток; 3-рідкий метал; 4 – плазмова дуга; 5 – корпус
печі; 6 - електрод, що переплавляється; 7 – електродотримач; 8 – плазматрон; 9 – джерело живлення; 10 – кристалізатор
Рисунок 5.10 - Схема плазмоводугової печі з водоохолоджуваним тиглем

## Slide 48
ПДП кристалізатор є класичним прикладом вторинного рафінуючого переплаву, який володіє великими технологічними можливостями, що пов'язано, по-перше, з широким діапазоном можливих швидкостей наплавлення зливка, по-друге, з можливістю використання різних газових і шлакових сумішей. ПДП легко забезпечує рафінування металу від неметалевих включень, газів, сірки, легування азотом із газової фази та розкислення.
У плазмоводуговій печі з водоохолоджуваним тиглем заготовка, що переплавляється, за допомогою механізму подачі через ущільнення подається в герметичну камеру. Оплавлення заготівлі здійснюється двома плазматронами.
Формування зливка відбувається у кристалізаторі. У міру наплавлення злиток витягується із кристалізатора. Джерело струму підключається до плазматрону (мінус) та до злитка (плюс).
При вертикальному розташуванні плазматронів - теплове навантаження на футерування більш рівномірне, простіше конструкція вузла ущільнення, менше габарити печі. У той же час утруднена зміна пошкодженого плазматрону без зупинки печі; крім того, при використанні декількох плазматронів постійного струму відбувається електродинамічна взаємодія дуг, що за певних умов призводить до порушення стабільності плазмової дуги.

## Slide 49
При похилому розташуванні плазматронів електродинамічна взаємодія дуг практично відсутня, можлива швидка заміна пошкодженого плазматрону в процесі плавки (без відключення печі). У той же час, футерування стін поблизу місця введення плазматронів піддається високим тепловим навантаженням, а також дещо збільшуються габарити печі. Плазматрони мають механізми переміщення, що дозволяють змінювати довжину дуги між електродом і розплавленим металом.
Зливки, виплавлені в плазмово-дуговій печі, мають високоякісну поверхню і не обточують їх перед наступним переділом.
Як правило, рафінуючий переплав в атмосфері аргону застосовують для виробництва шарикопідшипникових сталей особливої ​​чистоти, нержавіючих сталей, жароміцних сплавів на основі нікелю та заліза, конструкційних сталей, а також дорогоцінних металів та сплавів.

## Slide 50
Технологія виплавки.
Процес плазмової плавки передбачає розплавлення попередньо завантаженої в піч шихти, витримку рідкого металу до досягнення заданого ступеня рафінування та випуск. Технологія плазмової плавки в печах з керамічним тиглем близька до технології плавки ДСП, але є і свої особливості.
Шихта має бути чистою за фосфором і сіркою і не окислена, тому що всі переваги плазмової плавки повніше реалізуються при безшлаковому процесі. На дно завантажується дрібна шихта, що забезпечує надійний контакт із подовим електродом.
При плазмовій плавці використовуються плазматрони із залежною дугою.
Спочатку за допомогою осцилятора збуджується «чергова» дуга, за допомогою якої замикається ланцюг між катодом і поверхнею металу, що нагрівається (анодом). Після появи основної дуги, що стискається газовим потоком, її розтягують до необхідної довжини, що досягає залежно від місткості печі 1-2м. Стиснута дуга, що омивається відносно холодним газовим потоком, володіє порівняно малою випромінювальною здатністю. Тому, незважаючи на дуже високу температуру в стовпі дуги та її велику довжину, частка тепла, що випромінюється через бічну поверхню дуги, відносно невелика.

## Slide 51
Стиснена плазмова дуга дозволяє плавити метал з великою швидкістю, рафінувати метал від шкідливих газів і при необхідності легувати розплав газом, наприклад, азотом. У цьому метал не забруднюється матеріалом електрода.
ПП призначені головним чином для плавки сталей, але можуть використовуватися для плавки кольорових металів та сплавів.
Рафінування. Після розплавлення метал витримують під плазмою для його рафінування. Для окислення домішок можна використовувати окислювальну плазму. Як один із плазмоутворюючих газів подають кисень. При цьому використовують двоканальну конструкцію плазматрону. По внутрішньому каналу подається нейтральний газ (аргон), що захищає електрод, а зовнішньому - газ, необхідний проведення металургійного процесу.
Для отримання азотованого металу як додатковий газ використовують азот, а для запобігання катоду від утворення нітридів застосовують двоканальний плазматрон.
Рафінування розплаву від газів здійснюється при використанні в якості плазмоутворюючого газу чистого аргону за рахунок дуже низького вмісту газів, що видаляються у вихідному аргоні. За відповідної витрати він забезпечує «хімічний вакуум» над поверхнею розплаву, що сприяє видаленню газів. Для запобігання відкритій поверхні металу від окислення можуть використовуватися шлаки. При необхідності в розплав присаджують легуючі.

## Slide 52
Основні споживачі та шляхи вдосконалення технології.
Метод ПДП дуже ефективний для сталей з особливо високим вмістом азоту, прецизійних сплавів, ряду жароміцних сплавів і т.д.
Особливо перспективний він виробництва високоміцних марганцевих сталей.
Процес ВПП забезпечує рафінування хромонікелевих сплавів та нержавіючих сталей від азоту на 60 - 70% при мінімальних втратах легуючих, зокрема хрому 1 - 1,5% відн. Для порівняння, метод електронно-променевого переплаву забезпечує приблизно такий самий ступінь рафінування, що і ВПП, але при набагато більших (на порядок) втратах легуючих в результаті випаровування, а ступінь рафінування складнолегованих сталей і сплавів від азоту при вакуумно-дуговому переплаві нижче (не перевищує 10 - 15%), ніж при ВПП.
Плазмова плавка є найбільш високопродуктивним процесом серед усіх існуючих способів спеціальної електрометалургії.
Щодо конкретних методів плавки є додаткові переваги, пов'язані зі специфікою цих процесів.

## Slide 53
Застосування плазмового нагріву в сталеплавильному виробництві розвивається за трьома основними напрямками:
1) плазмова плавка сталей та сплавів у печах з керамічним тиглем (типу Лінде);
2) різні модифікації методу плазмово-дугового переплаву (ПДП) у печах із кристалізатором;
3) використання плазмового нагріву в комбінації з іншими способами нагріву для підвищення технологічності та економічності існуючих методів виплавки сталі, наприклад, індукційної плавки з плазмовим підігрівом.
В даний час створено досить надійні конструкції плазмових печей та потужних плазматронів (до 4 МВт), розроблено технологію легування сталей різного типу азотом з газової фази та технологію виплавки складнолегованих (зокрема високохромистих) сталей із вмістом азоту < 0,025%, процесів розкислення та десульфурації.
Переплавні печі з кристалізатором можна умовно розділити на два класи: печі, що працюють при нормальному або підвищеному тиску, та установки, що працюють при низькому тиску. Перший спосіб називають методом плазмово-дугового переплаву, другий - методом вакуум-плазмового переплаву (ЗПС). Обидва методи за своїми можливостями перспективні та технологічно ефективні. Методи плазмового переплаву дозволяють використовувати шлаки, варіювати в широких межах тиск і склад атмосфери, незалежно регулювати потужність і швидкість переплаву, що вводиться, тобто. забезпечують більш гнучке регулювання умов кристалізації та рафінування, ніж методи ВДП та ЕШП.

## Slide 54: 5.5 Електронно – променевий переплав
Сутність електронно-променевої плавки полягає в переплаві металевих заготовок в електронно-променевій печі в результаті їх нагрівання та плавлення енергією електронного променя, краплинному перенесенні електродного металу і послідовному затвердінні металу у водоохолоджуваному кристалізаторі.
На відміну від ВДП і ЕШП жорсткий зв'язок джерела нагріву з заготівлею, що переплавляється, відсутня. Заготовка, що переплавляється, не бере участі в електричному ланцюзі джерела нагріву і, отже, не є витрачається електродом. Відсутність зв'язку джерела нагріву з переплавлюваним електродом забезпечує найширші змогу управління швидкістю переплаву й у остаточному підсумку - кристалізацією зливка. Це дозволяє керувати часом перебування металу в рідкому стані і відповідно тривалістю обробки його вакуумом, помітно перегрівати метал вище за температуру плавлення. Крім того, ЕЛП здійснюють у глибокому вакуумі, що збільшує можливості рафінування металу в порівнянні з ВДП.
Можливість плавити метал електронним променем встановлена ​​у 1879 р. У. Круксом, а перші невеликі зливки чистого танталу та інших металів отримані М. Пірані, який у 1907 р. отримав патент на цей спосіб. Розвиток та впровадження в промисловість методу ЕЛП гальмувалося відсутністю потужних вакуумних насосів електронно-променевих гармат. Промислове використання ЭЛП можна зарахувати до 1958-1963 гг. Найбільшого поширення метод ЕЛП отримав у США, ФРН, Японії, НДР та СРСР. Максимальна маса злитка, отриманого методом ЕЛП, становить 18 т.

## Slide 55
Електронно-променева плавка має ряд переваг, а саме:
1) регулювання в широких межах швидкості наплавлення, що визначає сприятливу для подальшої обробки макроструктуру злитка;
2) можливість високого перегріву металів, що дозволяє у поєднанні з глибоким вакуумом видалити шкідливі домішки (наприклад, кольорові метали);
3) глибока дегазація металу у вакуумі;
4) відсутність контакту рідкого металу з забруднює його футеровкою;
5) переплав практично будь-якої шихти та відновлення процесу плавки після випадкової перерви без погіршення якості зливка. При отриманні зливків великої маси (кілька десятків т) важлива перевага процесу – можливість переплаву порівняно невеликих заготовок, що поперемінно подаються в зону плавлення. Рідкий метал надходить у кристалізатор або безпосереднє заготівлі, що переплавляється, або з проміжної ємності, де він додатково рафінується. В результаті Електроннопроменева плавка у 2–4 рази знижується вміст газових домішок та неметалічних включень, підвищуються щільність металу, ізотропність його властивостей.

## Slide 56
Недоліки ЕЛП:
1) низька продуктивність і, як наслідок, низька к.п.д. Якщо порівнювати ВДП та ЕЛП при однаковій потужності (150 - 200 кВт), то швидкість плавлення на ВДП-10 кг/хв, а на ЕЛП - 0,4 - 0,5 кг/хв. У цьому повний к.п.д. електронної плавки становить близько 10%.
2) складність та висока вартість обладнання;
3) високі капітальні витрати;
4) неможливість переплаву сталей і сплавів, легованих азотом, марганцем, великі і часто некеровані втрати легуючих елементів з високою пружністю пари, таких як, наприклад, хром. Оскільки хром входить у переважну більшість легованих сталей і сплавів, ця обставина суттєво обмежує сферу застосування ЕЛП;
5) висока собівартість металу, отриманого при електронно-променевій плавці.

## Slide 57
Принцип дії установок ЕЛП.
Сутність електронно-променевого нагріву полягає в тому, що кінетична енергія потужного спрямованого потоку електронів при бомбардуванні ними поверхні нагрівається перетворюється на теплову енергію.
Застосування електронно-променевого нагріву у промислових цілях стало можливим завдяки інтенсивному розвитку електроніки, що забезпечила отримання потужних потоків електронів та можливість управління ними, та великих досягнень у галузі вакуумної техніки, що дозволили створити ефективні вакуумні системи технологічного обладнання.
Пристрій для отримання потужного потоку електронів, їх прискорення та концентрування в пучок, що направляється в робочий простір, де відсутнє електричне поле, називають електронною гарматою. Вона є триелектродною системою, що складається з вольфрамового катода, керуючого електрода і кільцевого анода. Електрони, що вилітають з катода, що нагрівається, формуються в електронний промінь, який прискорюється за рахунок різниці потенціалів між катодом і анодом (10 - 50 кВ). Регулювання потоку електронів (електронного променя) здійснюється керуючим електродом шляхом зміни негативного потенціалу до катода. В електронно-променевих печах необхідно підтримувати вакуум не менше 0,01 Па, тому що в цьому випадку довжина вільного пробігу електронів досить велика і вони рухаються практично без зіткнень між собою і молекулами залишкового газу. Для забезпечення ефективної роботи електронної гармати печі зазвичай створюється вакуум 103 - 105 Па.

## Slide 58
Для керування електронним променем, що виходить з електронної гармати, використовують фокусуючу і відхиляє системи, за допомогою яких відповідно змінюють переріз потоку (пучка) електронів і направляють його під заданим кутом на виріб, що обробляється.
В ЕЛП нагрівання металу здійснюється потоком прискорених електронів, що генеруються у спеціальних пристроях (електронних гарматах). Електрони розганяються електричним полем, стикаються з речовиною, що переплавляється, взаємодіючи як з кристалічною решіткою в цілому, так і з окремими мікрочастинками, що зустрічаються: позитивними іонами, вільними і зв'язаними електронами. При цьому електричне поле первинних електронів викликає відповідне обурення кристалічних ґрат, яке проявляється у вигляді переміщення іонів та збільшення амплітуди їх коливання, тобто. підвищення температури металу
При різкому гальмуванні електронів частина їхньої енергії втрачається як випромінювання. При прискорювальній напрузі в десятки кіловольт, що використовується в плавильних установках, виникає рентгенівське випромінювання. Його потужність не перевищує половини потужності електронного пучка, але саме випромінювання становить серйозну небезпеку для обслуговуючого персоналу. Тому величину прискорюючої напруги обмежують до 30 - 35 кВ (небезпечний рівень - понад 40 кВ) і вживають спеціальних заходів при конструюванні, виготовленні та експлуатації ЕЛП.
У ЕЛП джерелом вільних електронів служить розжарена спіраль чи пластина, тобто. катод, з якого випромінюється потік електронів (термоелектронна емісія). Електронний потік стискають електромагнітним полем у промені направляють на металевий електрод або шихту та рідку ванну. При зіткненні променя з металом виділяється велика кількість енергії, під дією якої він нагрівається та плавиться. Для катодів ЕЛП використовують вольфрам та молібден.

## Slide 59
Конструктивно-технологічні особливості.
Схема типової печі ЕЛП представлена ​​малюнку 5.11. Основним вузлом є вакуумна плавильна камера 4, товщина стінки якої становить 10 - 15 мм, що забезпечує жорсткість конструкції та одночасно надійний захист від рентгенівського вивчення.
Плавильна камера охолоджується водою. У ній розміщений кристалізатор 11, що охолоджується пом'якшеною водою при тиску 3 - 6 атм. Кристалізатори можуть мати різну форму, У плавильній камері або в окремій автономній камері розташовується один або кілька електронно-променевих нагрівачів (гармат) 9. Подача матеріалу, що переплавляється, зокрема заготовки 8, здійснюється за допомогою механізму подачі. При переплаві заготовок можуть використовуватися механізми подачі, що застосовуються у вакуумних дугових печах, з урахуванням того, що для установок ЕЛП не потрібні потужні струмопідводи. При ЕЛП можуть успішно також переплавлятися брикети, штабики, гранули, стружка тощо., і у разі передбачаються спеціальні способи їх подачі.
Наплавлений злиток формується у водоохолоджуваному кристалізаторі за методом напівбезперервного розливання. Для створення найбільш вигідних умов рафінування металу та спрощення конструкції плавильних установок поверхня рідкої ванни протягом усієї плавки підтримується на рівні верхнього зрізу кристалізатора. Це досягається переміщенням зливка по ходу плавки спеціальним механізмом витягування 14.

## Slide 60
1 – майданчик обслуговування; 2,3-вакуумні насоси; 4 – камера; 5 – шток механізму подачі заготовки; 6 – привід механізму подачі; 7- механізм обертання заготівлі; 8 – заготівля; 9 - електроннопроменева гармата; 10 - стробоскопічна оглядова система; 11 - поворотний кристалізатор; 12 – маніпулятор; 13 - злиток; 14 – шток механізму витягування зливка; 15 - привід механізму витягування
Малюнок 5.11 - Схема електронно-променевої установки

## Slide 61
ЕЛП здійснюється при залишковому тиску 133 * 10-4 - 133 * 10-5 Н / м2 (10-4 - 10-5мм рт. ст.). Пекти має вакуумну систему, що включає насоси трьох типів: дифузійні, бустерні та механічні (форвакуумні), які включаються послідовно. Для раціонального завантаження та вивантаження електронно-променеві печі забезпечуються спеціальними шлюзовими пристроями. Спостереження за плавкою здійснюється через оглядові стекла, які захищаються від конденсації парів стробоскопічної оглядової системою 10 (один або два диски з вузькими щілинами, розташованими перед оглядовим склом, обертаються з великою швидкістю; у разі двох дисків вони обертаються в протилежні сторони; в результаті стробоскопічного ефекту швидко обертаються; напилення матеріалу на оглядові стекла).
Існують різні технологічні схеми ЕЛП (рисунок 5.12):
а) з бічною подачею електродів, що витрачаються при вертикальному розташуванні електроннопроменевій гармати (рисунок 5.12,а);
б) з вертикальним розташуванням електрода, що витрачається, і використанням декількох аксіальних гармат з електромагнітним відхиленням променів (рисунок 5.12,6) або застосуванням радіального електронно-променевого нагрівача з електромагнітним керуванням променів (рисунок 5.12, в), або застосуванням декількох гармат з лінійними променями,1 відхиленими на 180 град (рисунок 5.12, г).

## Slide 62
1 – гармата; 2 – електронний промінь; 3 - заготівля, що переплавляється; 4 - водоохолоджуваний кристалізатор; 5 – злиток
Малюнок 5.12 - Схеми електронно-променевого переплаву

## Slide 63
Зазначені схеми відрізняються умовами нагрівання та величиною реакційної поверхні рідкої металевої фази. Вважають, що схема з вертикальним розташуванням заготівлі відповідає найкращим умовам протікання процесу ЕЛП.
Для підвищення ефективності рафінування в електроннопроменеві печі застосовують схеми переплаву з використанням проміжної ємності (рисунок 5.13). Ця схема забезпечує більш розвинену реакційну поверхню, збільшення продуктивності, виключає потрапляння в кристалізатор твердих шматків, іноді відвалюються від переплавлюваних електродів, і дозволяє проводити додаткову обробку рідкого металу, наприклад, мікролегування рідкоземельними елементами і розкислення.
1 – гармата; 2 – електронний промінь; 3 - заготівля, що переплавляється; 4 - водоохолоджувана проміжна ємність; 5 – кристалізатор; 6 - злиток
Малюнок 5.13 - Схема електронно-променевої плавки з проміжною ємністю

## Slide 64
Основні споживачі та шляхи вдосконалення технології.
Електронно-променева плавка знаходить широке застосування для одержання високореакційних, тугоплавких (W, Мо, Ni), високочистих металів та для рафінуючого переплаву сталі різних марок та сплавів. Її застосовують для отримання дуже чистих за домішками кольорових металів, кисню, азоту і неметалевим включенням шарикопідшипникової сталі для швидкісних підшипників, жароміцних, корозійностійких і прецизійних сплавів, а також для великих злитків з конструкційної сталі високого ступеня чистоти, що використовується в енергетичному машині. Переплав забезпечує отримання зливків з щільною макроструктурою без усадкових та лікваційних дефектів, низький вміст газів та неметалевих включень при їх високій дисперсності та рівномірному розподілі, підвищення службових характеристик, магнітних та жароміцних властивостей.
Наприклад, ротори потужних парових турбін та інші вироби відповідального призначення виплавляють з електроннопроменевої печі. Подальшим розвитком цього напряму є холодноподове електронно-променеве рафінування, яке здійснюється у проміжних ємностях, виконаних із міді. Рідкий стан металу та необхідний перегрів підтримуються за допомогою електронно-променевих гармат зі скануючим променем. Кристалізація металу здійснюється у водоохолоджуваному кристалізаторі. Метал у першу проміжну ємність можна подавати у вигляді твердих заготовок (злитків, стружки та інших відходів), рідкому вигляді шляхом періодичної заливки з міксера або безперервно по спеціальних трубопроводах.
В даний час обговорюється питання про створення електронно-променевої установки (агрегату) з холодноподовим рафінуванням продуктивністю 50000 - 100000т на рік для виробництва нержавіючих сталей з особливо низьким вмістом вуглецю та високоміцних сталей.