## Slide 1
Маркировка сталей

## Slide 2
КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
1. Классификация
Классификация сталей – это упорядочение информации по их назначению и эксплуатационным характеристикам.
Существуют различные признаки классификации; остановимся на получивших наибольшее распространение.
1. По химическому составу стали и сплавы черных металлов подразделяются на низколегированные, легированные и высоколегированные.
В низколегированных сталях суммарное содержание легирующих элементов не превышает 2,5 %, в легированных – от 2,5 до 10 %, в высоколегированных – более 10 %; содержание железа при этом во всех случаях не менее 45 %.
В зависимости от наличия тех или иных легирующих элементов стали называются хромистыми, марганцовистыми, никелевыми и др., а также – хромоникелевыми, хромокремнистыми и т. п. сталями.
2. По качеству все стали разделяются на категории в зависимости от содержания вредных примесей в процентах:
3. По назначению все стали подразделяются на:
конструкционные – для изготовления деталей машин, механизмов и конструкций в машиностроении;
инструментальные – для обработки материалов резанием или давлением.
4. По структуре в равновесном состоянии стали могут быть доэвтектоидными, эвтектоидными и заэвтектоидными; по структуре, получаемой при охлаждении на воздухе – перлитные, мартенситные, аустенитные и ферритные.

## Slide 3
2. Маркировка
Напомним, что конструкционные углеродистые стали обозначатся числом из двух цифр, указывающим среднее содержание углерода в сотых долях процента. Например, стали 08, 10, 20, содержащие 0,08; 0,1; 0,20 % углерода. Инструментальные же углеродистые стали обознаются буквой У и 13
Цифрами, указывающими среднее содержание углерода в десятых долях процента, например, стали У8, У10, У12 содержат в среднем 0,8; 1,0 и 1,2 % углерода.
Марочные обозначения во всех легированных сталях начинается с указания содержания углерода, подобно тому, как это делается в углеродистых сталях. Легирующие же элементы обозначаются буквами: Н – никель, Х – хром, М – молибден, В – вольфрам, К – кобальт, Т – титан, Ц – цирконий, Ф – ванадий, Ю – алюминий, Г – марганец, Б – ниобий, Д – медь, П – фосфор, Р – бор, Е – селен. После буквы указывается среднее содержание соответствующего элемента с округлением до целого числа; содержание технологических примесей не указывается.
Например, конструкционная сталь 45ХН2МФ содержит: 0,42–0,50 % С; 0,8–1,0 % Cr; 1,3–1,8 % Ni; 0,2–0,3 % Mo и 0,10–0,18 % V.

## Slide 4
Инструментальная же сталь (штамповая) 4Х5МФС содержит: 0,32–0,40 % С; 4,5–5,5 % Cr; 1,2–1,5 % Mo; 0,3–0,5 % V; 0,8–1,2 % Si.
Если в инструментальных сталях содержание углерода 1 % и более, то цифра (число) в начале марочного обозначения не указывается. Например, стали марок Х; ХВГ; Х12 содержат около 1 % углерода.
Если буква А стоит в конце марки, то это означает, что сталь относится к категории высококачественных (30ХГСА); если также буква указана в середине марки, то это означает легированность азотом (16Г2АФ) и, наконец, если буква А указывается в начале марки, то это означает ее принадлежность к группе автоматных сталей с повышенной обрабатываемостью резанием (А35Г2).
Особо высококачественные конструкционные легированные стали обозначаются добавлением к марочному обозначению буквы Ш через дефис (30ХГС-Ш).
Однако в интересах сокращения числа знаков в марочном обозначении допускаются некоторые отступления от изложенной схемы обозначения:
1. В инструментальных сталях содержащих углерода 1 % и более, цифра в обозначении марки не указывается (Х, ХГ, ХВГ).
2. Наличие буквы М в марочном обозначении конструкционных сталей означает ее содержание 0,2–0,3 % молибдена, вводимого в сталь для устранения отпускной хрупкости.
3. Многознаковые марочные обозначения иногда заменяются упрощенными, например, сталь 18Х2Н4МА на практике часто называется сталью 18ХНМА.

## Slide 5
Кроме того, существуют условные обозначения некоторых групп легированных специальных сталей:
Р – быстрорежущие стали;
Ш – шарикоподшипниковые стали;
Е – магнитные стали;
Э – электротехнические стали.
В марочных обозначениях этих сталей указывается лишь название и содержание основного элемента.
Марочное обозначение быстрорежущей стали начинается с буквы Р, за которой следует цифра (число), указывающая содержание вольфрама; вместе с тем в них содержится 4 % хрома и от 1 до 5 % ванадия. В марках быстрорежущей стали не указывается содержание углерода; оно всегда близко к единице. В качестве примере приведем содержание легирующих элементов быстрорежущей стали Р18: 0,7–0,8 % С; 3,8–4,4 % Cr; 17–18 % W, 1,0–1,4 % V.
На практике варианты сталей сложного состава часто обозначают условными индексами ЭИ или ЭП. Например, ЭП658.
Марочные обозначения сплавов формируются из названий всех химических элементов с указанием содержания базового (сплавообразующего) элемента. Так, сплав ХН35ВТ (ЭИ612) содержит 35 % никеля, 10–16 % хрома, 2,5–2,8 % вольфрама, 1,0–1,8 % титана.