## Slide 1
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ

## Slide 2
МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ Критерії вибору матеріалу Властивості - це кількісна або якісна характеристика матеріалу, що визначає його спільність або відмінність з іншими матеріалами. Виділяють три основні групи властивостей: експлуатаційні, технологічні та вартісні, які лежать в основі вибору матеріалу та визначають технічну та економічну доцільність його застосування. Першорядне значення мають експлуатаційні характеристики. Експлуатаційними називають властивості матеріалу, які визначають працездатність деталей машин, приладів та інструментів, їх силові, швидкісні, вартісні та інші техніко-експлуатаційні показники. Працездатність переважної більшості деталей машин та виробів забезпечує рівень механічних властивостей, що характеризують поведінку матеріалу під дією зовнішнього навантаження. Так як умови навантаження деталей машин різноманітні, то механічні властивості включають велику групу показників. Залежно від зміни у часі навантаження поділяють на статичні та динамічні. Статичне навантаження характеризується малою швидкістю зміни своєї величини, а динамічні навантаження змінюються у часі з більшими швидкостями, наприклад, при ударному навантаженні. Крім того, навантаження поділяють на розтягують, стискаючі, згинальні, скручують і зрізують. Зміна навантаження може мати характер, що періодично повторюється, внаслідок чого їх називають повторно- змінними або циклічними. В умовах експлуатації машин вплив перерахованих навантажень може виявлятися у різних поєднаннях. Під впливом зовнішніх навантажень, а також структурно-фазових перетворень у матеріалі конструкцій виникають внутрішні сили, які можуть бути виражені через зовнішні навантаження. Внутрішні сили, що припадають на одиницю площі поперечного перерізу тіла, називають напругами. Введення поняття напруг дозволяє проводити розрахунки на міцність конструкцій та їх елементів.

## Slide 3
У найпростішому випадку осьового розтягування циліндричного стрижня напругу опереділяють як відношення розтягує сили Р до початкової площі поперечного перерізу Fo, тобто.
σ = P/Fo
Дія зовнішніх сил призводить до деформації тіла, тобто. до зміни його розміром та форми. Деформація, що зникає після розвантаження, називається пружною, а що залишається в тілі – пластичною (залишковою).
Працездатність окремої групи деталей машин залежить не тільки від механічних властивостей, а й від опору впливу хімічно активного робочого середовища, якщо такий вплив стає значним, то визначальним стають фізико-хімічні властивості матеріалу – жаростійкість та корозійна стійкість.
Жаростійкість характеризує здатність матеріалу протистояти хімічній корозії в атмосфері сухих газів за високої температури. У металів нагрівання супроводжується утворенням на поверхні оксидного шару (окалини).
Корозійна стійкість – це здатність металу протистояти електрохімічній корозії, яка розвивається за наявності рідкого середовища на поверхні металу та її електрохімічної неоднорідності. Для деяких деталей машин важливе значення мають фізичні властивості, що характеризують поведінку матеріалів у магнітних, електричних та теплових полях, а також під впливом потоків високої енергії або радіації. Їх прийнято поділяти на магнітні, електричні, теплофізичні та радіаційні.
Здатність матеріалу піддаватися різним методам гарячої та холодної обробки визначають за технологічними властивостями. До них відносять ливарні властивості, деформованість, зварюваність і оброблюваність ріжучим інструментом. Технологічні властивості дозволяють проводити формозмінювальну обробку та отримувати заготовки та деталі машин.
До останньої групи основних властивостей відноситься вартість матеріалу, що оцінює економічність його використання. Її кількісним показником є ​​– оптова ціна – вартість одиниці маси матеріали у вигляді злитків, профілів, порошку, штучних та зварних заготовок, за якими завод-виробник реалізує свою продукцію машинобудівним та приладобудівним підприємствам.

## Slide 4
Механічні властивості, які визначаються при статичних навантаженнях
Механічні властивості характеризують опір матеріалу деформації, руйнування чи особливість його поведінки у процесі руйнування. Ця група властивостей включає показники міцності, жорсткості (пружності), пластичності, твердості та в'язкості. Основну групу таких показників складають стандартні характеристики механічних властивостей, які визначають у лабораторних умовах на зразках стандартних розмірів. Отримані за таких випробувань показники механічних властивостей оцінюють поведінку матеріалів під зовнішнім навантаженням без урахування конструкції деталі та умов експлуатації.
За способом застосування навантажень розрізняють статичні випробування на розтяг, стиск, згин, кручення, зсув або зріз. Найбільш поширеними є випробування на розтягування (ГОСТ 1497-84), які дають можливість визначити кілька важливих показників механічних властивостей.
Випробування розтягування. При розтягуванні стандартних зразків з площею поперечного перерізу Fo і робочою (розрахунковою) довжиною lo будують діаграму розтягування в координатах: навантаження - подовження зразка (рис.1). На діаграмі виділяють три ділянки: пружної деформації до навантаження Рупр.; рівномірної пластичної деформації від РУПР.до Рmax і зосередженої пластичної деформації від Рmax до Рк.Прямолінійна ділянка зберігається до навантаження, що відповідає межі пропорційності Рпц. Тангенс кута нахилу прямолінійної ділянки характеризує модуль пружності першого роду Е.

## Slide 5
Рис. 1. Діаграма розтягування пластичного металу (а) та діаграми умовних напруг пластичного (б) та крихкого (в) металів. Діаграма істинної напруги (штрихова лінія) дана для порівняння.
Пластична деформація вище Руп.йде при зростаючому навантаженні, оскільки метал у процесі деформування зміцнюється. Зміцнення матеріалу при деформації називається наклепом.
Наклеп металу збільшується до моменту розриву зразка, хоча навантаження, що розтягує, при цьому зменшується від Рmax до Рк (рис.1, а). Це з появою у зразку місцевого утонения-шейки, у якому переважно зосереджується пластична деформація. Незважаючи на зменшення навантаження, напруга, що розтягує, в шийці підвищується до тих пір, поки зразок не зруйнується. При розтягуванні зразок подовжується, яке поперечний переріз безперервно зменшується. Справжнє напруга визначаються розподілом чинної у певний момент навантаження площу, яку зразок має у цей момент (рис.1,б). Ці напруги у повсякденній практиці не визначають, а користуються умовами напруги, вважаючи, що поперечний переріз Fo зразка залишається незмінним.

## Slide 6
Напруги σупр., σт, σв - стандартні характеристики міцності. Кожна виходить розподілом відповідного навантаження Рупр. Рт і Рmax на початкову площу поперечного перерізу Fо.
Межею пружності σупр.називають напругу, у якому пластична деформація досягає значень 0,005; 0,02 та 0,05%. Відповідні межі пружності позначають 0,005, 0,02, 0,05.
Умовна межа плинності – це напруга, якій відповідає пластична деформація дорівнює 0,2%; його позначають σ0,2.Фізичну межу плинності ¦σт визначають за діаграмою розтягування, коли на ній є майданчик плинності. Однак, при випробуваннях на розтягнення у більшості сплавів немає майданчика плинності на діаграмах. Обрана пластична деформація 0,2% досить точно характеризує перехід від пружних деформацій до пластичних.
Тимчасовий опір характеризує максимальну несучу здатність матеріалу, його міцність, що передує руйнуванню:
σв = Рmax / Fo
Пластичність характеризується відносним подовженням і відносним звуженням ψ:
де lk-кінцева довжина зразка; lо і Fo – початкова довжина та площа поперечного перерізу зразка; Fк - площа поперечного перерізу в місці розриву.
Для малопластичних матеріалів випробування на розтягнення (рис. 1, в) викликають значні труднощі. Такі матеріали, як правило, випробовують на вигин.

## Slide 7
Випробування на вигин. При випробуванні на вигин у зразку виникають як розтягувальні, так і стискаючі напруги. На вигин випробовують чавуни, інструментальні сталі, сталі після поверхневого зміцнення та кераміку. Визначуваними характеристиками є межа міцності і стріла прогину.
Межу міцності при згинанні обчислюють за формулою:
σі = M / W,
де М - найбільший згинальний момент; W – момент опору перерізу, для образу круглого перерізу
W = πd3 / 32
(де d – діаметр зразка), а для зразків прямокутного перерізу W = bh2/6 , де b, h – ширина і висота зразка).

## Slide 8
Випробування на твердість. Під твердістю розуміється здатність матеріалу чинити опір запровадження у його поверхню твердого тіла – індентора. Як індентор використовують загартований сталеву кульку або алмазний наконечник у вигляді конуса або піраміди. При вдавлюванні поверхневі шари матеріалу зазнають значної пластичної деформації. Після зняття навантаження на поверхні залишається відбиток. Особливість пластичної деформації полягає в тому, що поблизу наконечника виникає складний напружений стан, близький до всебічного нерівномірного стиску. З цієї причини пластичну деформацію зазнають не лише пластичних, а й крихких матеріалів.
Отже, твердість характеризує опір матеріалу пластичної деформації. Таке ж опір оцінює і тимчасове опір , щодо якого виникає зосереджена деформація у сфері шийки. Тому для низки матеріалів чисельні значення твердості і тимчасового опору пропорційні. На практиці широко застосовують чотири методи вимірювання твердості: твердість за Брінеллем, твердість за Віккерсом, твердість за Роквеллом і мікротвердість.
При визначенні твердості Брінеллю (ГОСТ 9012-59) в поверхню зразка вдавлюють загартований кулька діаметром 10; 5 або 2,5 мм при навантаженні від 5000Н до 30000Н. Після зняття навантаження поверхні утворюється відбиток як сферичної лунки діаметром d.
При вимірюванні твердості за Брінеллем використовують заздалегідь складені таблиці, що вказують число твердості НВ Залежно від діаметра відбитка та вибраного навантаження, чим менше діаметр відбитка, тим вище твердість.
Спосіб вимірювання по Брінеллю використовують для сталей з твердістю <450 НВ, кольорових металів з твердістю <200 НВ. Для них встановлений кореляційний зв'язок між тимчасовим опором (МПа) і числом твердості НВ:
σв » 3,4 НВ – для гарячекатаних вуглецевих сталей;
σв » 4,5 НВ – для мідних сплавів;
σв » 3,5 НВ – для алюмінієвих сплавів.
При стандартному методі вимірювання за Віккерсом (ГОСТ 2999-75) в поверхню зразка вдавлюють чотиригранну алмазну піраміду з кутом при вершині 139°. Відбиток виходить у вигляді квадрата, діагональ якого вимірюють після зняття навантаження. Число твердості НV визначають за допомогою спеціальних таблиць за значенням діагоналі відбитка при вибраному навантаженні.