## Slide 1: Лекція НА ТЕМУ «Вуглецеві вогнетривкі матеріали»
Ілюстративні матеріали

## Slide 2
ВУГЛЕЦЕВІ ВОГНЕТРИВКІ МАТЕРІАЛИ
До цієї групи відносять вогнетривкі матеріали і вироби, до складу яких входить вуглець:
- вуглецеві вироби майже повністю складаються з вуглецю у вигляді коксу
- графітовані - складаються зі штучного графіту С > 98 %
- графітові – складаються з природного графіту
- вуглецьвміщуючі вогнетриви С = 5-70 %

## Slide 3
СИРОВИНА
В якості вихідної сировини для виробництва вуглецевих (коксових) вогнетривів застосовують :
- інертні наповнювачі - термоантрацит, каменовугільний, нафтовий, пековий, ливарний кокс
- вяжуча речовина – каменовугільна смола.

## Slide 4: ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ВУГЛЕЦЕВИХ ВОГНЕТРИВІВ

## Slide 5: ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОГНЕТРИВІВ
Вуглецеві вогнетриви характеризуються високою вогнетривкістю (вище 2500 оС), термічною стійкістю, сталістю обєму, високою тепло- та електропровідністю.
Зольність 2,5 – 7 %
Уявна щільність 1,55 – 1,65 г/см3
Уявна пористість 15 – 18 %
Межа міцності на стискання 25 – 30 МПа
Термостійкість (водяні теплозміни) > 25.
Слід відмітити також незмочуваність вуглецевих виробів основними і кислими шлаками, з якими вони тільки незначно взаємодіють.

## Slide 6
ЗАСТОСУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОГНЕТРИВІВ
Найбільш поширена форма вуглецевих виробів – великі блоки, плити, цегла, електроди.
Застосовують для:
кладки лещаді і горна доменної печі (крупні блоки масою до 700 кг і з найбільшим розміром до 3000 мм);
футеровки випускних жолобів доменних печей;
футеровки феросплавних печей;
в кольоровій металургії (електроди, футеровка подин і робочого простіру електролізерів для виплавки алюмінію і магнію);
вуглецеві маси і пасти для герметизації швів вуглецевої кладки.

## Slide 7: ВЛАСТИВОСТІ ГРАФІТОВАНИХ ВОГНЕТРИВІВ
Вміст вуглецю 99 %
Зольність менш 1 %
Уявна щільність 1,45 – 1,70 г/см3
Уявна пористість 1 - 2 %
Межа міцності при стисканні 100 – 150 МПа (до 400 МПа)
ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІТОВАНИХ ВОГНЕТРИВІВ
тигли для плавки кольорових металів, нагрівальні елементи високотемпературних печей (печі Таммана), щітки електродвигунів, електроди дугових електросталеплавильних печей.

## Slide 8
Виробництво шамотнографітових вогнетривів

## Slide 9
Вид вяжучого | Вміст SiC, % | Щільність уявна, г/см3 | Пористість уявна, % | Межа міцності при стисканні, МПа | Вогнетривкість, оС | Температура початку деформації, оС
Глиниста | 73 - 90 | 2,3 – 2,65 | 20 - 25 | 30 - 50 | 1820 – 1980 (70-90 % SiC) | 1750 – 1860
Корунд або мулліт |  |  |  | 125 | більш 1900 | більш 1700
Нітрідна | 50 - 80 | 2,6 – 2,7 | 15-19 | около 190 | біля 1800 | більш 1800
Рекристалізовані (висока термостійкість більш 50 теплозмін) | 96 - 98 | 2,4 – 2,6 | 20 – 25 (до 35 низька шлакостікійстьіз-за цього) | 100 - 150 |  | більш 1800
ВЛАСТИВОСТІ КАРБІДКРЕМНІЄВИХ ВИРОБІВ