## Slide 1: Лекція на тему «Закономірності кінетики електродних реакцій. Процеси з водневою і кисневою деполяризацією»
Ілюстративні матеріали

## Slide 2
Графическую зависимость плотности тока от потенциала называют поляризационной кривой, которую широко используют при изучении коррозионных процессов.
Связь скорости коррозионного процесса с плотностью тока
где A – атомная масса металла; ∆m – убыль массы металла за время τ; S – площадь электрода;
e – число электронов; F – число Фарадея.
Между токовым показателем коррозии и отрицательным показателем изменения массы
существует зависимость:

## Slide 3
Объемные показатели скорости коррозии также могут быть пересчитаны в токовый показатель и отрицательный показатель изменения массы:
Если одновременно протекают кислородная и водородная деполяризации, то:
Переход к глубинному показателю коррозии П K в случае равномерного процесса коррозии может быть выполнен по формуле:

## Slide 4
Любой электродный процесс состоит из ряда стадий, к ним относятся:
– подвод реагирующих веществ к поверхности электрода из объема раствора;
– перенос заряженных частиц (электронов или ионов) через границу раздела фаз;
– отвод продуктов реакции в объем раствора.
Скорость электродного процесса определяется скоростью самой медленной стадии, которая называется лимитирующей.
Если скорость электрохимической реакции определяется стадиями массопереноса, то возникает концентрационная поляризация. Кинетика процесса в этом случае лимитируется диффузией.
Если самой медленной стадией электрохимического процесса является переход заряженных частиц через границу раздела фаз, то имеет место замедленная стадия разряда – ионизация.

## Slide 5: Растворение железа в серной кислоте при контакте его с никелем

## Slide 6
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
а) включения или участки сплава, обогащенные компонентом с более положительным электродным потенциалом;
б) границы блоков и зерен, которые могут быть как катодами, так и анодами;
в) поры в структуре металла;
г) участки металла под продуктами коррозии;
д) более деформированные или напряженные участки металла, являющиеся анодами;
е) участки металла, соприкасающиеся с более концентрированными растворами солей активным анодом, а с растворами пассивирующих солей – катодом;
ж) раствором с большей концентрацией кислорода или другого окислителя, являющимся катодом;
з) более нагретые или облучаемые участки металла;
и) участки металла, являющиеся анодами, где положительные заряды (катионы) выходят в электролит.

## Slide 7
Процессы, протекающие на поверхности корродирующего в электролите металла:
На анодных участках, потенциал которых более электроотрицателен, происходит растворение металла:
Освободившиеся электроны перетекают от анода к катоду:
На поверхности катода электроны ассимилируются каким-либо восстановителем.
Если этого не происходит, то потенциал катода изменяется, смещаясь в отрицательном направлении и приближаясь к потенциалу анода. Этот процесс получил название поляризации.
Ассимиляция электронов на катоде может уменьшать поляризацию, тогда такой процесс называется деполяризацией, а восстановители, связывающие электроны на катоде, являются деполяризаторами.

## Slide 8
Зависимость скоростей реакций
разряда деполяризатора (1) и ионизации металла (2)

## Slide 9
Изменения потенциалов анода и катода гальванического элемента с увеличением силы протекающего между ними тока

## Slide 10
Изменение (сближение) потенциалов, а следовательно, и уменьшение их разности, приводящее к уменьшению силы тока, называют поляризацией.
Поляризация является следствием отставания электродных процессов от перетока электронов в гальваническом элементе.
Уравнение для скорости электрохимического коррозионного процесса можно в общем виде переписать следующим образом:
где Р – поляризационное сопротивление системы.

## Slide 11
КОРРОЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС С ВОДОРОДНОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
Коррозию металлов, при которой катодная реакция осуществляется с выделением водорода, называют коррозией металлов с водородной деполяризацией.
где (EН2)обр – обратимый потенциал водородного электрода в данных условиях:

## Slide 12
Схема катодного процесса водородной деполяризации:
П – слой Прандтля;
δ – диффузионный слой;
К – катодный участок поверхности корродирующего металла;
1 – 6 – стадии процесса

## Slide 13
Водородная деполяризация в кислых средах состоит из следующих стадий (рис.):
1) подвод (конвекция и диффузия) гидратированных ионов водорода H2O к катодным участкам поверхности корродирующего металла;
2) разряд водородных ионов в соответствии с реакцией
3) растворение и диффузия части адсорбированных атомов адс H в металле;
4) рекомбинация водородных атомов по реакции (1) или электрохимическая десорбция по реакции (2):
(1)
(2)
5) отвод молекул водорода от катодных участков в объем электролита и их выделение в атмосферу;
6) образование и отрыв пузырька водорода от поверхности металла по реакции

## Slide 14
Таким образом, коррозия металлов с водородной деполяризацией характеризуется:
- большой зависимостью скорости коррозии метала от рН раствора;
- большой зависимостью коррозионной стойкости сплавов от их природы и содержания в них катодных примесей;
- увеличением скорости коррозии во времени, что связано с ростом посторонних примесей на поверхности металла в результате его растворения;
- возможностью появления водородной хрупкости металлов.
Коррозия металлов с водородной деполяризацией имеет место:
- при высокой активности ионов водорода, т.е. в растворах кислот, например, кислотное растворение железа, цинка и других металлов;
- при достаточно отрицательных значениях потенциала ионизации металла, например, коррозия магния в воде или в растворах солей.
На практике с такими явлениями сталкиваются при хранении и перевозке кислот, при кислотном травлении металлов, при получении кислот на стадии абсорбции.

## Slide 15
Процессы коррозии металлов, у которых катодная реакция осуществляется с участием растворенного в электролите кислорода, называются коррозией с кислородной деполяризацией.
где (EО2)обр – обратимый потенциал кислородного электрода в данных условиях,
С кислородной деполяризацией корродируют металлы, находящиеся в атмосфере или соприкасающиеся с водой и растворами солей. Это могут быть обшивка судов в речной или морской воде, оборудование охладительных систем химических заводов, магистральные трубопроводы и т.д.

## Slide 16
Катодный процесс кислородной деполяризации включает следующие последовательные стадии (рис.):
1) растворение кислорода воздуха в электролите;
2) перенос растворенного кислорода в объеме электролита в результате движения электролита;
3) перенос кислорода в части слоя Прандтля толщиной П - δ в результате движения электролита, т.е. конвекции;
4) перенос кислорода в диффузионном слое электролита толщиной δ или в пленке продуктов коррозии на металле к катодным участкам поверхности корродирующего металла;
5) ионизация кислорода – электрохимическая реакция в нейтральных и щелочных (1), в кислых (2) растворах:
(1)
(2)
6) диффузия и конвективный перенос ионов OH от катодных участков поверхности корродирующего металла в глубь электролита.

## Slide 17
Схема катодного процесса кислородной деполяризации:
П – слой Прандтля; δ – диффузионный слой; К – катодный участок поверхности корродирующего металла; V – скорость движения электролита; l – расстояние от катодных участков;
1-6 – стадии процесса
Возникновение аэрационной гальванической пары
при прохождении стальной трубы через участки грунта
с разной проницаемостью для воздуха