## Slide 1: ЛЕКЦІЯ на тему «Пасивність металу. Зовнішні та внутрішні чинники електрохімічної корозії»
Ілюстративні матеріали

## Slide 2
Залежність логарифму швидкості корозії заліза
від концентрації азотної кислоти при

## Slide 3: Пассивность – это состояние высокой коррозионной стойкости металлов и сплавов, находящихся в агрессивной среде в определен ной области потенциалов.
Наступление пассивного состояния металлов характеризуется
следующими явлениями:
а) резким уменьшением скорости коррозии металла, которая в
пассивном состоянии постоянна во времени;
б) значительным смещением потенциала металла в положительную сторону (т.е. затормаживается протекание анодного процесса ЕКХ.

## Slide 4
Кількісна характеристика ступеню пасивності
Поляризаційна діаграма корозії для визначення середньої анодної і катодної поляризуємості
Коефіцієнт пасивності, що є відношенням анодної поляризації до катодної

## Slide 5: РЯД ЗМЕНШЕННЯ СПОСІБНОСТІ ПАСИВУВАТИСЬ В НЕЙТРАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Залежність швидкості розчинення металу від потенціалу

## Slide 6
Вещества или процессы, нарушающие пассивное состояние металлов или затрудняющие наступление пассивности, называют активаторами, или депассиваторами, которыми являются:
1) восстановители, например водород, тощо;
2) катодная деполяризация;
3) некоторые ионы, например , , и другие, которые называют активными ионами;
4) повышение температуры;
5) механические нарушения пассивной поверхности металла.

## Slide 7: Факторы электрохимической коррозии металлов и сплавов
Скорость и характер процесса электрохимической коррозии зависят от многих факторов, к числу которых относятся:
- внутренние факторы – связанные с природой металла: состав, структура, состояние поверхности, напряжения в металле и др.;
- внешние факторы – связанные с составом коррозионной среды и условиями процесса коррозии: температура, давление, скорость движения среды, внешняя поляризация и др.

## Slide 8
Корозійна характеристика металів залежно від положення в таблиці Менделєєва Д.І.

## Slide 9
Вплив анодної структурної складової сплаву

## Slide 10: Залежність корозії алюмінію від напруження в розчинах

## Slide 11
Характер корозійного руйнування сталі марки 09Х18Н14 з 0,75% кремнію після відпуску при 650
Усталостна тріщина в зразку сталі марки 12Х18Н10Т

## Slide 12
Методи зменшення схильності металів до корозійного розтріскування:
1) используют металл, менее склонный к коррозионному растрескиванию;
2) применяют коррозионно-стойкое легирование (например, хромом, молибденом);
3) проводят отжиг деформированного металла для снятия внутренних напряжений;
4) создают в поверхностном слое металла сжимающие напряжения (например, обдувка металла дробью или обкатка роликом);
5) уменьшают механические дефекты в поверхностном слое металла;
6) обрабатывают коррозионную среду, например, вводят замедлители коррозии;
7) наносят защитные покрытия;
8) применяют электрохимическую защиту.
Методи зменшення схильності металів до корозійної стомленості:
1) устранение вредных переменных напряжений;
2) создание в поверхностном слое металла сжимающих напряжений, что снижает опасность растягивающих циклов переменных напряжений;
3) обработка поверхности металла для уменьшения количества дефектов;
4) нанесение защитных смазок, анодных металлических защитных покрытий;
5) азотирование стали;
6) удаление катодных деполяризаторов или введение в среду замедлителей коррозии;
7) катодная поляризация от внешнего источника тока или с помощью протектора.

## Slide 13: Вплив рН середовища на корозію заліза в азотованій мягкій воді при
Основні типи кривих залежності швидкості корозії металів К від рН середовища

## Slide 14
Вплив концентрації солей на корозію низьковуглецевої сталі
Вплив швидкості руху водопровідної води на швидкість корозії сталі
Вплив швидкості руху морської води на швидкість корозії низьковуглецевої сталі

## Slide 15
Залежність швидкості корозії сталі від швидкості руху рідини
1 – водопровідна вода; 2 – морська вода
Залежність швидкості корозії заліза в воді від температури
1 – закрита система; 2 – відкрита система

## Slide 16
Вплив контакту з іншими металами на корозію дюралюмінію в морській воді
Схема виникнення і механізм блукаючих струмів