Практичне завдання  №4

Ознайомлення з оптимізацією розкислення-легування конструкційної сталі 14ХГС

Варіанти завдань відповідають номеру в списку групи.

1. За допомогою програми «Excalibur» оптимізувати розкислення-легування сталі 14ХГС при наступних умовах:

- тиск 1 атм;

- дозволені: FeMn (до 1,5т), SiMn, FeSi65, ФХ100Б, ФХ800Б, ФСХ33, коксик (до 0,1т), карбід Si, електроенергія (до 1 МВт*год);

- температура навколишнього середовища tнавк = 30 – номер варіанта, °С;

- вихідна температура металу 1620 + номер варіанта, °С.

а) + мінімальна кінцева температура 1605 + номер варіанта, °С;

б) + відсутність ФСХ33;

в) + відсутність ФХ800Б;

г) + відсутність FeMn;

д) + вміст хрому і марганцю в пробі вихідного металу по (0,01*номер варіанта), %;

е) + відсутність карбіда Si;

ж) + відома початкова маса шлаку 1–2 т.

2. Для кожного з пунктів (а–ж) завдання 1 зафіксувати й занести  в звіт наступні дані:

а) набір використаних матеріалів та їх маси в т, загальна маса в т;

б) кінцева температура, °С;

в) загальні маси металу, шлаку і газу, т;

г) основність шлаку;

д) склад металу в масових %;

е) склад шлаку в масових % оксидів;

ж) загальна вартість розкислення-легування в умовних одиницях.

3. Перед початком виконання работы перевірити Опції:

Модель металу – Модифікована КЕ

Модель шлаку – Модифікована КЕ + Nu/Eps

Розрахунок кінцевої температури – точний

Точний склад кінцевої проби металу – вкл.

Автоматично оцінювати [O] на випуску – вкл.

4. Рекомендована форма для занесення даних в звіт:

Звіт по практичному завданню  №4

Варіант ______

| Матеріали | Оптимальні маси материалів (т) по варіантам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |
| FeMn |  |  |  | – | – | – | – |
| SiMn |  |  |  |  |  |  |  |
| FeS65 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФХ100Б |  |  |  |  |  |  |  |
| ФХ800Б |  |  | – | – | – | – | – |
| ФСХ33 |  | – | – | – | – | – | – |
| Коксик |  |  |  |  |  |  |  |
| Карбід Si |  |  |  |  |  | – | – |
| E/e МВт*год |  |  |  |  |  |  |  |
| Заг. маса, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість лег., у. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад металу, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |
| [C] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Si] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Mn] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Cr] |  |  |  |  |  |  |  |
| [S] |  |  |  |  |  |  |  |
| [P] |  |  |  |  |  |  |  |
| [О] |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса металу, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад шлаку, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |
| (FeO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (SiO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| (MnO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (Al2O3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (CaO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (MgO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| (P2O5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса шлаку, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Осн. шлаку |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-ра, °С |  |  |  |  |  |  |  |