Практичне завдання  №5

Ознайомлення з фізико-хімічними  процесами при вакуумуванні сталі

Варіанти завдань відповідають номеру в списку групи.

1. За допомогою програми «Excalibur» оцінити вплив обробки вакуумом на хімічний склад сталі, шлаку та газової фази при наступних умовах:

- в якості досліджуваної сталі взяти сталь 12ГС (ГОСТ 19281-89);

- вихідний тиск 1 атм;

- дозволені: FeMn, SiMn, FeSi65, коксик, карбід Si, вапно, електроенергія (до 5 МВт*год);

- температура навколишнього середовища tнавк = 30 – номер варіанта, °С;

- вихідна температура металу 1620 + номер варіанта, °С;

- мінімальна кінцева температура 1615 + номер варіанта, °С.

а) оптимізувати легування сталі 12ГС при вихідному тиску 1 атм;

б) + знизити тиск 0,5 атм (відредагувати поле «Тиск» на головній формі програми і натиснути <Enter>);

в, г, д, е, ж) + знизити тиск до 0,1; 0,05; 0,01; 0,005; 0,001 атм;

2. Для кожного з пунктів (а–ж) завдання 1 зафіксувати й занести  в звіт наступні дані:

а) набір використаних матеріалів та їх маси в т;

б) склад металу і газу в масових %, склад шлаку в масових % оксидів;

в) склад металу, шлаку і газу в кг;

г) загальні маси металу, шлаку і газу, т;

д) кінцева температура, °С.

3. В координатах ln(P) – X, ln(C, O, Mn, %) – побудувати залежності процентного (% по масі) складу фази від P: а) металу; б) шлаку; в) газу.

4. В координатах ln(P) – X, ln(C, O, Mn, кг) – Y  побудувати залежності масового (в кг) складу фази від тиску: а) металу; б) шлаку; в) газу.

5. В координатах ln(P) – X, t °С – Y  побудувати залежність кінцевої температури від тиску.

6. Дати пояснення побудованим графікам.

7. Перед початком виконання роботи перевірити Опції:

Модель металу – Модифікована КЕ, Модель шлаку – Модифікована КЕ + Nu/Eps, Розрахунок кінцевої температури – точний, Точний склад кінцевої проби металу – вкл., Автоматично оцінювати [O] на випуску – вкл.

Звіт по практичному завданню  №5

Варіант ______

|  | Завдання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |
| P, атм | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
| Матеріали (оптим. при 1 атм) | FeMn | SiMn | FeS65 | Коксик | Карбід Si | Вапно | Е/е МВт*год |
| Склад металу, мас. % / кг |  |  |  |  |  |  |  |
| [C] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Si] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Mn] |  |  |  |  |  |  |  |
| [S] |  |  |  |  |  |  |  |
| [P] |  |  |  |  |  |  |  |
| [О] |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса металу, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад шлаку, мас. % / кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (FeO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (SiO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| (MnO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (Al2O3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (CaO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (MgO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| (P2O5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса шлаку, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад газової фази, мас. % / кг |  |  |  |  |  |  |  |
| {Fe} |  |  |  |  |  |  |  |
| {C} |  |  |  |  |  |  |  |
| {Mn} |  |  |  |  |  |  |  |
| {Mg} |  |  |  |  |  |  |  |
| {О} |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса газу, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-ра, °С |  |  |  |  |  |  |  |