## Slide 1: Поліконденсація
1
Поліестер
Поліестер
Поліамід
Поліестерна смола

## Slide 2: План
1. Поліконденсація − загальна характеристика. Основні особливості процесу полімеризації і поліконденсації.
2. Мономери, які використовують під час поліконденсації.
3. Види поліконденсації.
4. Процеси, які сприяють поліконденсації.
5. Реакції, які ускладнюють поліконденсацію.
6. Кінетика поліконденсації.
2

## Slide 3: 1. Поліконденсація − загальна характеристика. Основні особливості процесу полімеризації і поліконденсації
Поліконденсація – процес утворення полімерів з двох- або поліфункціональних сполук, який супроводжується виділенням низькомолекулярної речовини (вода, спирт, галогенопохідні та ін.).
Поліконденсація є ефективним методом отримання певних промислових полімерів (поліамідів, поліефірних смол, лавсану та ін.).
3

## Slide 4
№ з/п | Особливість процесу | Полімеризація | Поліконденсація
1 | 2 | 3 | 4
1 | Характер утворення ланцюга | Ланцюговий. Продуктом процеса є макромолекула. | Ступінчасте подовження довжини макромолекули відбувається за ступенями різної довжини, характеризується типом взаємодії.
2 | Залежність середнього ступеня полімеризації від кількості реакцій, які складають стадію утворення макромолекул. | Залежність має вид арифметичної прогресії: | Залежність має вид геометричної прогресії:
і − кількість актів взаємодії
Чим більш глибше відбувається процес,
тим більш сильніше буде змінюватися молекулярна маса в процесі поліконденсації.
4

## Slide 5
3 | Кількість реакційних центрів в ході процесу. | Кількість реакційних центрів постійна. | В кожному акті, кількість реакційних центрів зменшується на 2 (модель дублікації).
4 | Втрата мономерів. | Мономер втрачається на глибоких стадіях, існує практично до кінця реакції (невелика кількість мономера залишається в кінці). Визначним параметром є ступінь перетворення за мономером. | Мономер втрачається на ранніх стадіях. Визначним параметром є ступінь перетворення за функціональними групами: N0 − загальна кількість функціональних груп на початку процесу, Nt − кількість функціональних груп в момент часу t.
5

## Slide 6
5 | Утворення полімера. | Полімер утворюється практично швидко. | Молекулярна маса продукту підвищується поступово. Виникає необхідність проводити процес до глибоких стадій для того, щоб отримати полімер з великою молекулярною масою.
6 | Наявність каталізатора або ініціатора. | Наявність каталізаторів або ініціаторів обов’язкова. | Наявність каталізаторів або ініціаторів необов’язкова.
6

## Slide 7: 2. Мономери, які використовують під час поліконденсації
7

## Slide 8: 3. Види поліконденсації
1) Залежно від кількості мономерів, що беруть участь в реакції, розрізняють гомополіконденсацію, гетерополіконденсацію, сополіконденсацію.
Гомополіконденсація – поліконденсація, в якій беруть участь тільки 1 (один) мономер, що містить як мінімум дві функціональні групи.
Гетерополіконденсація – поліконденсація, в якій беруть участь 2 (два) мономери, біля яких функціональні групи одного мономера реагують з функціональними групами іншого мономера
Сополіконденсація ‒ поліконденсація, в якій беруть участь 3 (три) і більше мономери, біля яких функціональні групи одного мономера реагують з функціональними групами іншого мономера
8

## Slide 9
2) Залежно від участі однакових або різних функціональних груп мономерів розрізняють гомофункціональну і гетерофункціональну поліконденсацію.
Гомофункціональна поліконденсація – поліконденсація, в якій беруть участь тільки один мономер, що містить однакові функціональні групи.
Гетерофункціональна поліконденсація – поліконденсація, в якій беруть участь мономери, що містить різні функціональні групи.
3) В залежності від кількості функціональних груп біля мономерів утворюються лінійні (якщо беруть участь в реакції дві групи) і трьохвимірні (за участю трьох або поліфункціональних мономерів) полімери.
Розрізняють лінійну та трьохвимірну поліконденсацію. Якщо поліконденсація супроводжується циклізацією, то процес називається поліциклоконденсацією.
4) Залежно від оборотності реакції розрізняють рівноважну (оборотну) і нерівноважну (необоротну) поліконденсацію.
9

## Slide 10
Рівноважна (оборотна) поліконденсація – поліконденсація, при якій разом з полімером утворюється низькомолекулярна речовина, яка здатна реагувати в умовах реакції з полімером.
Оборотність реакції характеризується значеннями константи рівноваги:
де: [A] і [B] – концентрації функціональних груп відповідно,
[X] і [Z] – концентрації зв’язків і побічного продукту, що утворилися при поліконденсації, відповідно
Нерівноважна (необоротна) поліконденсація – поліконденсація, при якій разом з полімером утворюється низькомолекулярна речовина, що не здатна реагувати в умовах реакції з полімером.
Для оборотних реакцій значення К знаходяться в межах до 100, а для необоротних реакцій значення К ≥ 1000.
10

## Slide 11: 4. Процеси, які сприяють поліконденсації
Супутні основному процесу реакції можуть пригнічувати основну реакцію, погіршувати якість полімеру і збільшувати витрату сировини, тобто їх роль негативна.
За природою процеси, які сприяють поліконденсації, розділяють на фізичні та хімічні процеси.
До фізичних процесів, які сприяють поліконденсації, відносять:
1) виключення функціональних груп з реакції мимовільного випадання полімеру в осад;
2) блокування функціональних груп молекулами розчинника;
3) підвищення в'язкості реакційної системи та ін.
11

## Slide 12
До хімічних процесів, які сприяють поліконденсації, відносять:
1) небажані реакції функціональних груп з домішками, розчинниками, монофункціональними добавками.
2) хімічні перетворення функціональних груп унаслідок побічних реакцій за участю домішок.
1. розкладання функціональних груп
2. видозміна функціональних груп
12

## Slide 13: 5. Реакції, які ускладнюють поліконденсацію
Ускладнюють поліконденсацію реакції циклізації і деструкції макромолекул.
Залежно від механізму процеси циклізації розділяють на внутрішньо- і міжмолекулярну.
Внутрішньомолекулярна циклізація відбувається при взаємодії функціональних груп, що належать одній молекулі мономера.
Наприклад, побічна реакція циклізації при синтезі поліаміда з амінокислоти:
13

## Slide 14
Міжмолекулярна циклізація відбувається при взаємодії функціональних груп різних молекул.
Наприклад:
Сполуки, що легко циклізуються, утворюють 5-7 членні цикли, але можливе утворення 20-40 членних циклів з проміжних продуктів поліконденсації.
Ускладнююча реакція циклізації протікає в разі оборотної поліконденсації − при взаємодії полімерів з низькомолекулярними побічними продуктами.
14

## Slide 15
Деструкція макромолекул (полімерів) ускладнює також реакцію при поліконденсації.
Деструкція може протікати при взаємодії продуктів поліконденсації з низькомолекулярними сполуками.
У разі поліконденсації необхідно враховувати можливість протікання циклізації.
Наприклад, гетероциклічні полімери в розбавлених розчинах можуть деструктуроватися з утворенням макроциклічної сполуки за рахунок обмінних реакцій між ланками полімерних ланцюгів:
де n = m +w.
Співвідношення швидкостей основної і побічної реакцій визначає молекулярні характеристики полімеру (структуру макромолекул, ММ, ММР), вміст домішок та ін.
Це співвідношення залежить від будови мономерів, ступеня їх очищення, умов синтезу.
Внутрішньомолекулярній циклізації можна запобігти збільшенням концентрації мономерів і зниженням температури реакції.
Деструкції запобігають видаленням низькомолекулярного продукту із зони реакції.
15

## Slide 16: 6. Кінетика поліконденсації
При поліконденсації швидкість процесу виражають, через концентрації реагуючих функціональних груп.
У разі мономерів, що взяті в еквімолярних кількостях [A] = [B] рівняння поліконденсації має вигляд:
(1)
де [A] і [B] – концентрації функціональних груп
к – константа швидкості реакції
16

## Slide 17
Після підстановки в рівняння (1) початкової концентрації функціональних груп [A]0, конверсії (X) та інтеграції виходить:
(2)
Рівняння (2) дотримується для необоротних процесів, для початкових стадій оборотних процесів та буде мати вид:
(3)
де P − середньочисельна ступінь поліконденсації
Згідно рівняння (3), для отримання полімерів з високою ММ необхідно збільшувати початкову концентрацію мономера і проводити поліконденсацію до глибоких конверсій.
17

## Slide 18
Кінетичні параметри необоротної і оборотної поліконденсації розрізняються:
• для необоротних процесів характерні високі швидкості, малі енергії активації, ці процеси екзотермічні;
• для оборотних процесів характерні малі швидкості, великі енергії активації.
Для оборотної поліконденсації дотримується рівняння:
(4)
де K – константа рівноваги, [Z] – концентрація низькомолекулярного продукту
З рівняння (4) виходить, що для отримання високомолекулярного продукту необхідно зменшувати концентрацію низькомолекулярного продукту Z (шляхом застосування вакууму, проведення реакції при високих температурах і в тонкому шарі реагуючих мономерів).
ММ продукту поліконденсації залежить від конкуренції основної реакції
з паралельними процесами, які протікають, що приводять до дезактивації реагуючих груп.
18

## Slide 19
19
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!