## Slide 1: ЛЕКЦІЯ «Вогнетриви для електричних печей в металургії»
Ілюстративні матеріали

## Slide 3
Футеровка подини і відкосів ДСП
а, б – спряження кладки подини і відкосів; в – набивна подина;
г, д – варіанти набивки відкосів

## Slide 4
Схеми кладки склепінь ДСП
а – секторна;
б – секторно-арочна;
в, г – кільцева

## Slide 5
Вузол донного випуску сталі ДСП
1- набивна подина із периклазового порошку марки ППЕ-88;
2 – кладка подини із периклазових вирбів ПУ;
3 – гніздовий блок; 4 – периклазовуглецева втулка ПКУПЕ;
5 – периклазовуглецеві трубки;
6 – засипка із випаленого дунітового порошку;
7 - затвор

## Slide 6
Продувальні елементи направленої пористості
1 – продувальний блок;
2 – гніздовий блок

## Slide 7
Футеровка дугової печі постійного струму
1 – електрод в склепінні; 2 – склепіння з периклазохромітових вогнетривів;
3 – стіни із периклазохромітових вогнетривів; 4 – подина із периклазохромітової маси;
5 – подовий електрод; 6 - дуга

## Slide 8
Загальний вигляд сучасної відкритої тигельної печі
1 – індуктор; 2 – кладка подини; 3 – тигель; 4 – футеровка кришки;
5 – футеровка зливного носка

## Slide 9
Індукційна піч із закритим вертикальним каналом
а – поперечний розріз; б – повздовжній розріз

## Slide 10
Склад вогнетривів для футеровки індукційних канальних печей при виплавці різних металів і сплавів