Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

М.Г. Прищип

ТЕОРІЯ ЗМАЩУВАННЯ ТА

ТЕХНОЛОГІЧНІ МАСТИЛА В ПРОЦЕСАХ ОМТ

### Методичні вказівки до практичних занять

і контрольних робіт

для студентів ЗДІА

спеціальності  “ОМТ”

всіх форм навчання

# Запоріжжя

200

Теорія змащування та технологічні мастила в процесах ОМТ. Методичні вказівки до практичних занять і контрольних робіт для студентів ЗДІА спеціальності  “ОМТ” всіх форм навчання  /Укладач М.Г.Прищип. – Запоріжжя, 200 . - 37с.

Укладач: М.Г. Прищип, к.т.н., доцент

В методичних вказівках приведені алгоритми розрахунків,   задачі і приклади рішення задач по визначенню показників коефіцієнтів тертя в процесах гарячої і холодної прокатки та волочіння метала з використанням технологічних мастил.

1.Визначення коефіцієнта тертя під час захоплення метала валками в процесі гарячої прокатки.

1.1.Загальні відомості.

Під час гарячої прокатки зливків на обтискних станах блюмінгах і слябінгах та в чорнових клітях сорто-, листо- і штабопрокатних станів однією з найважливіших умов сталості процесів прокатки є забезпечення надійного захоплення метала валками. Надійне захоплення метала валками можливе при виконанні двох умов:

(1)

де – максимально допустимий обтиск;

- діаметр валків;

- максимально можливий кут захоплення метала валками.

(2)

- коефіцієнт тертя під час захоплення метала валками.

Коефіцієнт тертя при захопленні метала знаходять дослідним шляхом методом визначення гранично можливого кута зохоплення [1].

Таким чином були отримані формули Екелунда, Гелеї та Бахтінова і Штернова.

1.2.Задача №1 і варіанти завдань.

Визначення коефіцієнта тертя захоплення в умовах гарячої прокатки зливків із маловуглецевої сталі при охолодженні валків водою на обтискному стані по формулах:

Екелунда:

(3)

де t– температура метала під час прокатки, ˚C;

=0,8 і =1,0 відповідно для чавунних валків з відбіленою (загартованою) поверхнею бочок і для стальних валків.

Гелеї:

для чавунних загартованих валків:

(4)

для стальних валків:

(5)

де – колова швидкість валків, м/с.

Формули (3), (4) і (5) дійсні при t >700˚C і  ≤ 5 м/с.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунків по варіантам.

| №№ варіан- тів | Температура метала, ˚C | Кількість проходів, | Оберти валків П, об/хв | Діаметр валків, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На початку прокатки | В кінці прокатки |  |  |  |
| 1/16 | 1300/1280 | 1100/1050 | 11/13 | 25/27 | 1000/1020 |
| 2/17 | 1290/1270 | 1150/1060 | 9/11 | 27/30 | 1020/1040 |
| 3/18 | 1280/1260 | 1140/1070 | 7/9 | 33/35 | 1030/1050 |
| 4/19 | 1270/1240 | 1130/1045 | 15/17 | 35/37 | 1050/1070 |
| 5/20 | 1260/1250 | 1120/1055 | 17/19 | 40/43 | 1080/1100 |
| 6/21 | 1250/1230 | 1090/1065 | 19/13 | 43/45 | 1120/1140 |
| 7/22 | 1240/1220 | 1095/1075 | 13/15 | 47/50 | 1150/1160 |
| 8/23 | 1230/1210 | 1085/1065 | 9/7 | 45/40 | 1170/1180 |
| 9/24 | 1220/1200 | 1080/1055 | 13/11 | 40/38 | 1190/1200 |
| 10/25 | 1210/1190 | 1075/1065 | 11/9 | 38/42 | 1210/1220 |
| 11/26 | 1195/1185 | 1085/1085 | 9/13 | 42/44 | 1230/1290 |
| 12/27 | 1185/1180 | 1030/1000 | 15/11 | 46/48 | 1195/1235 |
| 13/28 | 1270/1320 | 1090/1100 | 11/13 | 32/36 | 1225/1115 |
| 14/29 | 1340/1330 | 1110/1100 | 15/17 | 30/28 | 1215/1055 |
| 15/30 | 1310/1295 | 1080/1070 | 17/19 | 25/22 | 1205/1135 |

1.3.Алгоритм і приклад розрахунку задачі 1.

Визначаємо швидкість прокатки під час захоплення металу валками , м/с:

(6)

Наприклад, для варіанту 30:

Оберти валків = 22 об/хв, діаметр валків =1135мм;

Тоді

м/с

Розраховуємо температуру метала по проходам:

Зниження, внаслідок охолодження, температури метала поміж проходами , ˚C:

(7)

де tпп – температура початку прокатки;

tкп - температура кінця прокатки;

i - кількість проходів.

Наприклад, для варіанту 30:

Тоді температура метала по проходах:

;   ;     і т.д., тобто для варіанту 30:

;

;

і т.д.

Розрахувавши швидкість і температуру визначаємо коефіцієнти тертя по формулам Екелунда і Гелеї для прокатки на стальних валках, наприклад, для варіанта 30, проходів 1 і 2 і т.д.

і т.д.

Результати розрахунків звести в таблицю, збудувати графіки  та зробити висновки.

2.Визначення коефіцієнта тертя в усталеній стадії  гарячої прокатки.

2.1.Загальні відомості.

Для характеристики та оцінки тертя використовують відомі закони Г.Амонтона:

(8)

або

(9)

і Е.Зібеля:

(10)

де - сила тертя;

Р   - нормальна сила;

- питома сила тертя;

- коефіцієнт тертя;

- показник тертя;

- опір метала деформації;

- нормальний питомий тиск в осередку деформації.

Думка більшості вчених в царині теорії ОМТ однозначна – закон Е.Зібеля більш точно відповідає фізичній сутності тертя. Пояснюється це тим, що поява самих сил тертя пов’язується безпосередньо із пластичною деформацією поверхневих прошарків металу.

Розглянемо сукупно закони тертя Амонтона і Зібеля. Для цього, прирівнявши праві частини (9) і (10), (їх ліві частини однакові), отримаємо:

(11)

Звідси маємо

(12)

Завдяки тому, що в процесах прокатки завжди >, >.

Розрахунки коефіцієнтів тертя під час як гарячої так і холодної прокатки в усталеному процесі базується на використанні закону Е.Зібеля та взаємозв’язку коефіцієнта і показника тертя, яка відображається виразом (12).

2.2.Алгоритм розрахунку коефіцієнта тертя в процесі гарячої прокатки.

Коефіцієнт тертя визначається на базі лабораторних і промислових досліджень по емпіричним формулам, яка для гарячої прокатки має вигляд [2]:

(13)

де - базовий коефіцієнт тертя, який визначається в залежності від температури метала під час прокатки .

(14)

де - температура метала під час прокатки.

- поправні коефіцієнти, які    враховують відповідно вплив твердості валків, швидкості валків або прокатки, стан поверхні бочок валків, матеріалу штаби, відносного обтиску і технологічного мастила.

(15)

де - твердість валків по Шору.

за <10 м/с

(16)

за >10 м/с

де - швидкість прокатки, м/с.

Значення коефіцієнтів Кв, Кмс і Км можна приймати по рекомендаціям [2] слідуючими:

Характеристика поверхні бочок валків                  -  Кв

Чавунні відбілені валки                                           – 0,75

Чавунні і стальні валки після двох годин роботи  – 1,0

Стальні валки з насіченими дробом бочками       – 1,20-1,40

Тип технологічного мастила                                   - Кмс

Без мастила                                                             – 1,15

Вода                                                                          – 1,0

Емульсія мінерального масла                                 – 0,9

Емульсія полімеризованого бавовняного масла   – 0,8

Матеріал штаби (марка сталі)                                 - Км

Ст.08, 08КП, 08ПС, 08ПСН, 08Ю, Ст.3, ШХ15        – 1,0

Ст.10, Ст.20, Х18Н9                                                  – 0,95

Ст.45, ЭИ-94                                                              – 0,90

30ХГСА, 25ХГСА, А12                                               – 0,85

У10, У12, А20                                                             – 0,80

1Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 45Г17ЮЗ, ЭИ-654               – 1,08

1Х17Н2, Х17, Х20                                                      – 1,15

Х25Т                                                                           – 1,25

Коефіцієнт впливу відносного обтиску Кε приймається слідуючим:

Кε=0,90-1,0 за ε≤30%; Кε=1,0-1,2 за ε>30%

Визначавши по (13), показник тертя визначається із співвідношення:

(17)

2.3. Вихідні дані (по варіантам) для розрахунку параметрів тертя під час гарячої прокатки.

Визначити базовий коефіцієнт тертя , коефіцієнт тертя  і показник тертя  під час прокатки в семиклітьовій чистовій групі неперервного стана гарячої прокатки 2000 для умов:

- валки чавунні після двох годин роботи;

- технологічне мастило (охолоджувач валків – вода);

- твердість бочок валків 70 одиниць;

- швидкість прокатки >10 м/с;

- відносний обтиск >30%.

Таблиця 2. Індивідуальні вихідні дані відповідно варіанта.

| №№ варіанту | Температура метала, °С | Марка сталі |
| --- | --- | --- |
|  | На початку прокатки | В кінці прокатки |  |
| 1/16 | 1020/1000 | 900/880 | ЭИ-94/Ст.10 |
| 2/17 | 1010/995 | 890/870 | Ст.08/Х17 |
| 3/18 | 1050/1045 | 940/935 | 08ПС/У10 |
| 4/19 | 1040/1035 | 938/930 | 08ПСН/У12 |
| 5/20 | 1030/1020 | 930/890 | 08Ю/А12 |
| 6/21 | 1000/990 | 886/840 | Ст.3/Ст.45 |
| 7/22 | 985/1015 | 820/860 | 30ХГСА/А20 |
| 8/23 | 1005/1012 | 870/830 | У12/ЭИ-654 |
| 9/24 | 1035/1018 | 825/845 | Х25Т/1Х18Н10Т |
| 10/25 | 1025/1028 | 850/856 | Ст.10/Х17 |
| 11/26 | 1038/1042 | 862/874 | Ст.20/Х20 |
| 12/27 | 1055/1060 | 878/882 | У10/25ХГСА |
| 13/28 | 1063/1068 | 893/840 | 45Г17ЮЗ/Ст.3 |
| 14/29 | 1053/1070 | 820/840 | 12Х18Н10Т/Ст.08 |
| 15/30 | 1065/1080 | 850/860 | ШХ15/25ХГСА |

2.4. Приклад розрахунку до задачі №2.

Вихідні дані:

- кількість клітей неперервної чистової групи стана гарячої прокатки – 7;

- валки чавунні після двох годин роботи, тому Кв=1;

- мастило – охолоджувальна рідина – вода, для якої коефіцієнт (вода) мастила Кмс=1,0;

- твердість бочок валків 70 HSD, тому по (15)

;

- швидкість прокатки ν >10 м/с, тому коефіцієнт =0,76;

- відносний обтиск >30%, тому Кε=1,2;

- температура початку прокатки Тпп=1150°С;

- температура кінця прокатки Ткп=910°С;

- марка сталі 1Х17Н2, тому Км=1,15.

Визначаємо зменшення температури поміж клітями Δtі внаслідок охолодження металу за виразом (7):

де і – кількість клітей

Температура метала по клітям:

Визначаємо базовий коефіцієнт тертя по формулі (14):

По формулі (13) визначаємо коефіцієнт тертя:

Показники тертя визначаємо за виразом (17):

Результати розрахунків зводимо в табл.3.

Таблиця 3. Результати визначення параметрів тертя під час гарячої прокатки сталі 1Х17Н2.

| №№ кліті | Температура металу , ˚С | Параметри тертя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1150 | 0,19 | 0,24 | 0,35 |
| 2 | 1110 | 0,21 | 0,26 | 0,38 |
| 3 | 1070 | 0,22 | 0,28 | 0,42 |
| 4 | 1030 | 0,24 | 0,30 | 0,45 |
| 5 | 990 | 0,25 | 0,32 | 0,49 |
| 6 | 950 | 0,26 | 0,33 | 0,52 |
| 7 | 910 | 0,27 | 0,34 | 0,54 |

По результатам розрахунків будуємо графіки :

Параметри

тертя

| 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |

900          950           1000        1050        1100    1150

Температура, ˚С

Рис.1. Залежність параметрів тертя від температури метала під час прокатки.

По результатам розрахунків зробити висновки і пояснити отримані результати.

3. Визначення параметрів тертя і змащування під час холодної прокатки.

3.1. Закономірності тертя при холодній прокатці.

Основною відміною умов тертя під час холодної прокатки у порівнянні з гарячою – є обов'язкова подача технологічного мастила в осередок деформації. Однозначно, як показує практика, без технологічного мастила холодна деформація стає неможливою із-за сильного впливу умов тертя на тиск і силу прокатки, знос інструменту і т.д.

Холоднокатаний метал деформують або в шліфованих, або в шершавих (насічених дробом) валках. На станах холодної прокатки використовують ковані валки із легованих сталей із нагартованим поверхневим шаром, що забезпечує твердість бочок робочих валків в робочому інтервалі 90-100од. по Шору.

Величина коефіцієнта тертя під час холодної прокатки значно менша, ніж при гарячому деформуванні метала валками, завдяки використанню технологічного мастила. В той же час вплив величини коефіцієнта тертя на силу прокатки, момент і потужність холодної деформації на порядок більший, чим під час гарячої прокатки. Коефіцієнт тертя при гарячій прокатці складає 0,15-0,40, а при холодній 0,02-0,15.

При холодній прокатці на величину коефіцієнта тертя найбільш суттєво впливають такі параметри технологічного характеру: геометричні параметри деформації штаби, параметри шершавості поверхонь валків і штаби, колова швидкість валків і тип технологічного мастила. Так, із збільшенням відносного обтиску ε і зменшенням діаметру валків коефіцієнт тертя збільшується. Збільшення шершавості контактуючих поверхонь валків і штаби також значно підвищує коефіцієнт тертя.

Відчутне зниження коефіцієнта тертя відбувається при збільшенні колової швидкості валків.

Найбільш величина коефіцієнта тертя при холодній прокатці залежить від типу технологічного мастила та від його мастильних властивостей таких, як в'язкість, змащувальна здатність, схоплюванність з металом і т.д.

В ДметІ експериментально визначені коефіцієнти тертя під час гарячої прокатки [3], які для різних масти складають:

Мастило                                                 Коефіцієнт тертя,

Вода                                                              - 0,302

Масло індустріальне 20                               - 0,192

Нігролове масло                                           - 0,187

Мазут                                                             - 0,187

Касторове масло                                          - 0,160

Полімерізоване бавовняне масло (ПБМ)   - 0,157

Залежність коефіцієнта тертя від хімскладу прокатуваної сталі ілюструється в табл.4 [2].

Таблиця 4. Коефіцієнт тертя під час гарячої прокатки з мастилом – вода, обтиск ε =15%, швидкість прокатки v=0,3 м/с.

| Сталі Тем- перату- ра сталі, ºС | Ст.45 | ЭИ654 | 45ХГН10З | Х17 | 1Х18Н9Т | 1Х17Н2 | ШХ15 | Х25Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | 0,342 | 0,344 | 0,404 | 0,354 | 0,415 | 0,425 | 0,430 | 0,461 |
| 1150 | 0,282 | 0,404 | 0,395 | 0,381 | 0,325 | 0,403 | 0,286 | 0,404 |

Із вищенаведених даних видно, що при прокатуванні на воді коефіцієнти тертя під час гарячої прокатки знаходяться в інтервалі 0,28-0,46, з мастилами 0,16-0,19. Ще більш значний вплив мастила самого по собі, та його типу на величину коефіцієнта тертя має місце під час холодної прокатки, що показано в табл.5.

Таблиця 5. Залежність коефіцієнта тертя під час холодної прокатки від типу мастила та його в'язкості [4] і [1].

| Тип мастила | В'язкість, СТ (стантістокс) | Коефіцієнт тертя, |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторне | 30 | 0,104 |
| Індустріальне 23 | 91 | 0,086 |
| Циліндрове 11 | 868 | 0,068 |
| Прокатне 28 | 3610 | 0,055 |
| Бавовняне натуральна | 28,2 | 0,067 |
| Бавовняне полімерізов. | 1300 | 0,034 |
| Пальмове | ~800 | 0,075 |
| Оливкове | ~900 | 0,058 |
| Касторове | 1100 | 0,045 |

Порівняння величин коефіцієнтів тертя, наведених в табл.4 і 5, дозволяє однозначно сказати, що під час холодної прокатки з оптимально вибраним мастилом тертя зменшується в 3-5 разів порівняно з гарячою деформацією.

Насамкінець зазначимо:

- при гарячому прокатуванні, чим ефективніше мастило, тим гірше захоплення метала валками і, крім того, натуральні мастила згорають і в осередок деформації попадають продукти згорання;

- під час холодної прокатки високов'язкі мастила майже неможливо подати на кліті стану через трубопроводну мастильну систему.

Виходячи з вищеозначеного найбільш поширені в практиці прокатного виробництва в якості технологічних мастил це емульсії найчастіше мінеральних масел і масляно-водяні суміші (суспензії) рослинних масел.

3.2. Алгоритми розрахунку коефіцієнта тертя під час холодної прокатки.

Із попереднього підпункту 3.1. очевидно, що коефіцієнт тертя в процесі холодної прокатки залежить від багатьох факторів і параметрів технології, а тому його визначають на базі лабораторних і промислових експериментів по емпіричній формулі, яка має вигляд [4]:

(18)

де - базовий коефіцієнт тертя

- параметричні коефіцієнти, які враховують відповідно вплив обтиску, шершавість поверхні штаби, технологічного мастила і температури прокатуваного металу на величину коефіцієнта тертя.

Базовий коефіцієнт тертядорівнює, за швидкості v≤7,5м/с:

(19)

за v>7,5 м/с.

(19а)

де Кv=1 при v<8,0 м/с за v>8 м/с.

(20)

де v – швидкість прокатки, м/с.

Коефіцієнт  Кd  дорівнює:

За Ra≤2 мкм:

(21)

За Ra=2,1-3,9 мкм:

(22)

За Ra≥4,0 мкм при ε≥0,18:

(23)

де Ra – шершавість валків;

ε – відносний обтиск.

Коефіцієнт Кш визначається по формулі:

(24)

де Raш – шершавість поверхні штаби, мкм.

Коефіцієнт Кt визначається за формулою:

(25)

де t – температура метала перед осередком деформації, ºС;

a,c,n – коефіцієнти, які дорівнюють:

для 3-5% мінеральної емульсії, мінерального масла ІС20 і гідрогенізірованого соняшникового масла – мастило ПКС-1

(26)

Коефіцієнт типа мастила Кмс приймають слідуючим [5]:

Мастило                                                                      Кмс

Емульсія мінерального масла                                 - 1,0

Бавовняне натуральне масло                                 - 0,94

Соняшникове гідроганізоване масло                      - 0,85

Пальмове масло                                                       - 0,83

Бавовняне полімерізоване масло                           - 0,56

Показник тертя  визначається за виразом:

(27)

3.3. Варіанти вихідних даних для розрахунку коефіцієнта і показника тертя в процесі холодної прокатки. (Задача 3).

Визначити базовий коефіцієнт тертя f0, коефіцієнт тертя f і показник тертя fп під час прокатки жерсті на шестиклітьовому повністю неперервному стані холодної прокатки 1400 для умов:

- робочі валки ковані із легованої сталі із загартованою поверхнею бочок, тонко відшліфовані після двох годин роботи, які мають мікрошершавість Raв =2,0 мкм;

- марка прокатуваної сталі – 08КП;

- температура метала tМе перед осередком деформації відповідної кліті:

Кліть           1    2    3    4    5    6

tМе                     20  40  50  60  70  80;

- шершавість поверхні штаби Raш=1,5 мкм для всіх шести клітей;

- відносний обтиск ε і швидкість прокатки v по клітям визначається розрахунком (див. приклад) по вихідним даним поваріантно;

- тип мастила прийняти відповідно варіантам та завдання такими:

- варіанти 1-10: соняшникове гідроганізоване масло (мастило ПКС 1), для якого Кмс=0,85;

- варіанти 11-15: бавовняне полімерізоване масло, відповідно Кмс=0,56;

- варіанти 16-30: пальмове масло, відповідно (див, п.п.3.2) Кмс=0,83.

Таблиця 6. Індивідуальні (по варіантам) вихідні дані до задачі 3.

| №№ варі- анту | Тип мас- тила | Товщина жерсті h6, мм | Колова швидкість валків кл.6 v6, м/с | Відносний обтиск по клітям 1-6, εi,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ε1 | ε2 | ε3 | ε4 | ε5 | ε6 |
| 1/16 | 1/3 | 0,15/0,21 | 30/26 | 40,5 | 36,0 | 33,3 | 31,0 | 25,6 | 18,7 |
| 2/17 | 1/3 | 0,16/0,25 | 31/27 | 39,5 | 37,0 | 34,0 | 31,5 | 25,8 | 18,9 |
| 3/18 | 1/3 | 0,17/027 | 32/25 | 39,0 | 36,5 | 39,5 | 30,8 | 26,0 | 19,0 |
| Продовження таблиці 6 |
| №№ варі- анту | Тип мас- тила | Товщина жерсті h6, мм | Колова швидкість валків кл.6 v6, м/с | Відносний обтиск по клітям 1-6, εi,% |
|  |  |  |  | ε1 | ε2 | ε3 | ε4 | ε5 | ε6 |
| 4/19 | 1/3 | 0,18/029 | 33/28 | 38,0 | 35,5 | 33,8 | 30,5 | 26,2 | 19,2 |
| 5/20 | 1/3 | 0,19/0,30 | 34/30 | 38,5 | 36,8 | 34,2 | 30,2 | 25,5 | 19,3 |
| 6/21 | 1/3 | 0,20/0,34 | 30/28 | 37,5 | 39,4 | 34,5 | 30,0 | 25,2 | 20,7 |
| 7/22 | 1/3 | 0,21/0,31 | 30/29 | 37,0 | 34,8 | 31,8 | 29,8 | 24,8 | 20,2 |
| 8/23 | 1/3 | 0,22/0,33 | 37/30 | 36,5 | 34,5 | 32,1 | 31,2 | 27,3 | 20,4 |
| 9/24 | 1/3 | 0,23/0,28 | 38/32 | 36,0 | 35,0 | 32,8 | 30,5 | 27,1 | 20,5 |
| 10/25 | 1/3 | 0,24/0,26 | 30/33 | 35,8 | 34,4 | 32,5 | 32,0 | 26,8 | 20,7 |
| 11/26 | 2/3 | 0,20/0,24 | 32/34 | 41,5 | 34,2 | 31,6 | 31,5 | 26,6 | 18,6 |
| 12/27 | 2/3 | 0,22/0,15 | 28/36 | 41,0 | 35,6 | 32,8 | 30,1 | 26,5 | 18,4 |
| 13/28 | 2/3 | 0,16/0,17 | 29/38 | 42,0 | 33,8 | 31,5 | 29,8 | 24,8 | 18,2 |
| 14/29 | 2/3 | 0,15/0,18 | 27/40 | 41,5 | 34,6 | 33,1 | 29,6 | 25,1 | 18,0 |
| 15/30 | 2/3 | 0,18/0,22 | 27/31 | 39,8 | 35,8 | 32,8 | 31,2 | 25,3 | 19,8 |

3.4. Приклад розрахунку до задачі №3.

Загальні вихідні дані відповідно п.3.3, тобто:

- параметри шершавості поверхні:

- валків Raв=2,0 мкм;

- штаби Raш=1,5 мкм;

- марка сталі – 08КП;

- температура метала по клітям: t1=20ºС, t2=40ºС, t3=50ºС, t4=60ºС, t5=70ºС, t6=80ºС;

- тип мастила – пальмове масло, для якого Кмс=0,83.

Індивідуальні дані:

Для всіх клітей прийняті, виходячи із умов зменшення пластичності металу по ходу прокатки і рівномірності завантаження електродвигунів клітей, слідуючи відносні обтиски по клітям стана:

ε1=40%, ε2=35%, ε3=33%, ε4=30%, ε5=25%, ε6=20%.

Товщина жерсті h6=0,20мм, колова швидкість валків кліті 6 v6=30,5 м/с.

- Розраховуємо товщину штаби і швидкості по клітям:

h6=0,20мм

h5= h6(1-ε6)=0,20(1-0,2)=0,25мм

h4= h5(1-ε5)=0,25(1-0,25)=0,333мм

h3= h4(1-ε4)=0,333(1-0,30)=0,476мм

h2= h3(1-ε3)=0,476(1-0,33)=0,710мм

h1= h2(1-ε2)=0,710(1-0,35)=1,092мм

h0= h1(1-ε1)=1,092(1-0,4)=1,82мм

Швидкості прокатки визначаємо за умовою постійності секундних об'ємів металу, яка при постійній ширині штаби, тобто для холодної прокатки на заданому стані записується у вигляді:

Звідки швидкості прокатки по клітям:

- Визначаємо базовий коефіцієнт тертя f0 в кліті 1 за виразом (19), тому що v1<7,5м/с,тобто:

для клітей 2,3,4,5 і 6 за виразом (19а) тому, що швидкість v1>7,5м/с.

де Кv  - визначаємо за виразом (20), тобто

Таким чином:

- Визначаємо параметричні коефіцієнти впливу окремих факторів технології на величину коефіцієнта тертя.

Коефіцієнт Кd, враховуючий Rab і відносного обтиску ε, визначаємо за виразом (21) тому, що Rab=2мкм. Таким чином:

де і – номер кліті.

Тобто :

Коефіцієнт, враховуючий вплив шершавості поверхні штаби для усіх шести клітей, визначаємо за виразом (24), тобто:

Коефіцієнт Кt, враховуючий вплив температури металу по клітям, визначаємо за виразом (25), тобто:

де

таким чином:

таким чином:

таким чином:

Тоді коефіцієнти Кt будуть дорівнювати:

Коефіцієнт тертя розраховуємо по формулі (18):

Таким чином, підставляючи відповідні числові значення, матимемо:

Показники тертя визначаємо за виразом (27):

тобто

Результати розрахунків зводимо до таблиці 7.

За даними таблиці 7 будуємо графіки:

(див. рис. 2).

Рис.2. Залежність параметрів тертя від швидкості холодної прокатки жерсті товщиною 0,20 мм з мастилом – пальмове масло: 1 – коефіцієнт тертя f0, базовий; 2 – коефіцієнт тертя; f 3 – показник тертя fn.

Таблиця 7. Результати визначення параметрів тертя на шести клітьовому стані ХП жерсті.

| №№ кліті | Товщина hі, мм | Обтиск εі, % | Швидкість νі, м/с | Темпе-ратура мета- ла, tі | Параметри тертя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | f0 | f | fn |
| 1 | 1,092 | 40 | 5,6 | 20 | 0,068 | 0,083 | 0,115 |
| 2 | 0,710 | 35 | 8,6 | 40 | 0,054 | 0,062 | 0,081 |
| 3 | 0,476 | 33 | 12,8 | 50 | 0,048 | 0,053 | 0,067 |
| 4 | 0,333 | 30 | 18,3 | 60 | 0,042 | 0,044 | 0,052 |
| 5 | 0,250 | 25 | 24,4 | 70 | 0,037 | 0,034 | 0,036 |
| 6 | 0,230 | 20 | 30,5 | 80 | 0,033 | 0,025 | 0,022 |

По табл.7 і рис.2 зробити висновки.

4. Визначення параметрів тертя та змащування при волочінні метала.

4.1. Умови тертя під час волочіння метала з мастилом.

Під час волочіння круглого або прямокутного профілю попередньо загострений передній кінець штаби проштовхується через робочий канал волоки, а потім протягується через волоку силою волочіння P (рис.3). В процесі волочіння діаметр круглого профілю зменшується з початкової величини D0 до кінцевої – D1 (а на рис.3). При волочінні прямокутних профілів (б на рис.3) товщина H0 і ширина заготовки B0 зменшуються відповідно  до H1 і B1. При цьому, завдяки зменшенню площі поперечного перерізу, збільшується довжина протягнутого профілю і швидкість металу на виході із робочого каналу волоки.

Під час протягування через волоку метал, деформуючись в холодному стані, зміцнюється внаслідок нагартування. Для зменшення сил тертя, виникаючих на контакті поверхонь профілю і канала волоки, тобто в осередку деформації, застосовують технологічне мастило, Мастило подають у волоку зі сторони входу метала в канал. Затягування мастила в осередок деформації полегшується завдяки вхідній розпушці канала волоки. За рахунок зниження сил контактного тертя, тобто завдяки технологічному мастилу, зменшують силу волочіння P, отримують на протягнутих профілях гладеньку блискучу поверхню та зменшують зношування робочого каналу волоки. Окрім того, технологічне мастило дозволяє вести процес волочіння на підвищених швидкостях і з великими обтисками метала.

Р – сила волочіння;

Q –сила противо-

натягу;

ℓ - довжина робо-

чого конуса

волоки;

ℓк – довжина каліб-

руючого пояска.

Рис.3. Схема волочіння круглого (а) і прямокутного (б) профілю: 1 – волока; 2 – заготовка; 3 – вхідна розпушка;4 – протягнутий профіль;5 – вихідна розпушка.

Тип технологічного мастила, в основному, залежить від діаметра і матеріала деформуємого дрота, вибирається дослідним шляхом. При дослідах ефективність мастила визначають шляхом виміру зусиль та розрахунку напруг волочіння і коефіцієнтів тертя. Чим менші напруги волочіння і коефіцієнти тертя, тим більш ефективним є мастило. Однією із умов застосування того чи іншого типу мастила є схоплення мастила із поверхнею дроту. Для полегшення адсорбції мастила на поверхні дротів спочатку метал спеціально покривають підмастильним шаром шляхом оміднювання, фосфатування, а потім замочування у мильній емульсії.

Мастила для волочіння поділяють на типи [7]:

- тверді: вапнякові, фосфатні, висушена оліфа у вигляді масляної плівки та металеві покриття із свинцю або міді;

- порошкоподібні: порошки натрієвого мила і графіту;

- густі желеподібні: солі жирних кислот, тверді жири, мінеральні масла вапор і мазут; гідрогенізовані або полімерізовані рослинні масла і бджолиний віск для волочіння срібла, золота і платини;

- рідкі: легкі мінеральні масла (машинне, трансформаторне, індустріальне та ін.); емульсії на основі порошку натрієвого мила, мінерального масла або синтетичних жирних кислот.

Наведемо деякі приклади застосування мастила у найбільш поширених процесах волочіння.

При волочінні алюмінієвого дроту і труб, поверхня яких не утворює адсорбційного шару, застосовують високов'язкі мастила, такі як вапор Т, мазут і мастила, які складаються із 70-95% мінерального масла індустріальне та загусника полізобутілена.

Бунтове волочіння стальних дротів діаметрами 1-14 мм виконують з технічним мастилом – порошок натрієвого мила. Дроти діаметром менше 1 мм (волочіння із ковзанням) протягують з рідкими технологічними мастилами.

Таблиця 8. Розрахункові значення коефіцієнта тертя, отримані зворотнім перерахунком по силі волочіння Р при протягуванні дроту з мастилом – порошок натрієвого мила.

| Матеріал дроту | Коефіцієнт тертя, f |
| --- | --- |
|  | по формулі Перліна | по формулі Зібеля |
| Сталь маловуг- лецева | 0,05-0,06 | 0,07-0,09 |
| Сталь нержа- віюча | 0,07-0,08 | 0,095-0,115 |

Коефіцієнт тертя визначають методом зворотнього перерахунку напруги волочіння по теоретичним формулам. Для орієнтації при вирішенні задачі №4 в табл.8 наведені коефіцієнти тертя, визначені вищевказаним методом.

4.2. Алгоритм розрахунку коефіцієнта тертя при протягуванні дроту на багатократному волочильному стані.

Схема процесу багатократного волочіння наведена на рис.4.

Рис.4.  Схема волочіння на чотирикратному стані: 1,2,3 і 4 – порядкові номера волок; 5,6,7 і 8 – порядкові номера тягнучих барабанів; 9 і 10 – відповідно розмотувальна вхідна та змотувальна вихідна катушка; стрілка – напрямок волочіння.

Позначимо діаметри дроту:

на вході відповідно у волоки 1,2,3 і 4:

на виході із волок відповідно 1,2,3 і 4:

Тоді коефіцієнти витяжки металу відповідно у волоках 1,2,3 і 4 будуть дорівнювати:

(28)

де Fі – площа поперечного перерізу дробу на вході в і-ту волоку;

Fі – те ж саме на виході із відповідної волоки;

і – порядковий номер волоки.

Виразимо площі через діаметри:

(29)

Скориставшись (29) із (28) отримаємо:

(30)

або в загальному вигляді для стана і-кратного волочіння:

(31)

.........

Для синхронізації роботи тягнучих барабанів волочильних барабанів, коефіцієнти витяжки і швидкості волочіння вибирають із умови постійності секундних об'ємів металу в кожен даний момент протягування дроту, тобто для стана, наведеного на мал.4:

(32)

де - площі поперечних перерізів дроту на виході із волок 1,2,3,4;

- швидклсті металу на виході відповідно із волок 1,2,3 і 4.

Вираз (32) для стана і-кратного волочіння записується у вигляді:

(33)

перемноживши праві і ліві частини виразів (30), отримаємо:

(34)

де

(35)

де - підсумкова загальна витяжка дроту при волочінні через усі волоки.

Провівши скорочення в правій частині (34), із (34) і (35) отримаємо:

(36)

або в загальному вигляді для і-кратного стана:

(37)

Коефіцієнти витяжки металу за перехід , кут волочіння  вибирається в залежності від діаметра дроту по практичним даним (табл.9).

Таблиця 9. Параметри волочіння дроту із вуглецевих і нержавіючих сталей [8]:

| Сталь | Діаметр дроту на виході із волоки, мм | Коефіцієнт витяжки За перехід | Напівкут волочіння , град |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь вугле- цева | сталь нержа- віюча | сталь вугле- цева | сталь нержа- віюча |
| Мало- і середньо- вуглецева | 0,2-0,5 | 1,14-1,32 | 1,12-1,22 | 3-4 | 2-4 |
|  | 0,6-1,0 | 1,16-1,35 | 1,15-1,25 | 4-5 | 3-5 |
|  | 1,2-2,0 | 1,19-1,37 | 1,18-1,30 | 5-6 | 4-6 |
|  | 2,1-3,0 | 1,22-1,41 | 1,20-1,35 | 6-7 | 5-7 |
|  | 3,1-5,0 | 1,25-1,43 | 1,22-1,38 | 7-8 | 6-8 |
|  | 5,2-7,3 | 1,28-1,51 | 1,25-1,40 | 8-10 | 7-9 |

Вибравши витяжки для заданого профіля діаметром dі та знаючи кількість барабанів (волок) стана, визначають  по виразу (35) і діаметр гарячекатаного дроту (заготовки) із (36).

(38)

Вимірявши сили волочіння в кожній із волок визначають напругу волочіння :

(39)

Користуючись теоретичними формулами Зібеля для визначення напруги волочіння, отримана формула для розрахунку коефіцієнта тертя f:

Формула Зібеля:

(40)

де  - напруга волочіння, визначена по (38) Мпа (Н/мм2);

- середня границя текучості метала в осередку

деформації, Мпа (Н/мм2);

- відносний обтиск метала

- напівкут робочого конуса (по табл.9).

Відносний обтиск при волочінні ε визначають по співвідношенню:

(41)

де Fі-1 і Fі – площа поперечного перерізу дроту відповідно

на вході і на виході із волоки.

Підставивши значення площ відповідних перерізів (), скоротивши подібні члени і провівши почленне ділення, отримаємо:

(42)

Середню границю текучості  в осередку деформації  під час волочіння визначають за формулою:

(43)

де - границя текучості металу перед волокою

- границя текучості після протягування металу

через волоку.

Границі текучості можливо визначати доволі складним розрахунковим методом по хімскладу метала. Доволі просто границя текучості визначається по графікам зміцнювання металу під час деформації. На рис.5 наведені дані автора [9], отримані для маловуглецевих (Ст.08, 08ПС, 08Ю, 08ПСН, Ст.0, Ст.1ПС) і нержавіючої сталі (12Х18Н10Т).

ε,%

Рис. 5. Залежність границі текучості від відносного обтиску ε: 1-маловуглецева сталь, 2-нержавіюча сталь.

Користування графіком рис.5 буде пояснено далі в прикладі вирішення задачі №4.

4.3. Варіанти завдань до задачі №4.

Визначити коефіцієнт тертя по формулі Зібеля під час холодного волочіння дроту діаметром d6 на п'ятикратному стані з твердим мастилом – порошок натрієвого мила за заданих сил волочіння Р1 Р2 Р3 Р4 Р5. Варіанти 1-15 сталь маловуглецева, 16-30 сталь нержавіюча.

Інші дані: d0, , , , , визначаються по методиці алгоритма розрахунку (див.п.4.2)

Таблиця 10. Індивідуальні (по варіантам) вихідні дані до задачі №4.

| №№ варіанта | Діаметр готового дробу d6, мм | Сила волочіння, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 |
| 1/16 | 0,20/1,00 | 0,6/1,7 | 0,5/1,5 | 0,4/1,4 | 0,3/1,3 | 0,2/1,2 |
| 2/17 | 0,35/1,10 | 0,7/2,0 | 0,6/1,8 | 0,5/1,5 | 0,4/1,4 | 0,3/1,3 |
| 3/18 | 0,50/1,20 | 0,8/2,2 | 0,7/2,0 | 0,6/1,7 | 0,5/1,6 | 0,4/1,5 |
| 4/19 | 0,65/1,30 | 0,9/2,5 | 0,8/2,3 | 0,7/2,0 | 0,6/1,8 | 0,5/1,6 |
| 5/20 | 0,70/1,40 | 1,0/2,7 | 0,9/2,4 | 0,8/2,1 | 0,7/1,9 | 0,6/1,7 |
| 6/21 | 0,30/1,50 | 0,9/3,0 | 0,7/2,8 | 0,6/2,5 | 0,5/2,0 | 0,3/1,9 |
| 7/22 | 0,40/1,60 | 1,0/3,2 | 0,8/3,0 | 0,6/2,7 | 0,4/2,5 | 0,3/2,1 |
| 8/23 | 0,60/1,70 | 1,0/3,5 | 0,9/3,3 | 0,8/3,0 | 0,6/2,8 | 0,4/2,5 |
| 9/24 | 0,80/1,80 | 1,1/3,8 | 1,0/3,5 | 0,9/3,1 | 0,8/3,0 | 0,7/2,7 |
| 10/25 | 0,90/1,90 | 1,2/4,0 | 1,1/3,8 | 1,0/3,5 | 0,8/3,1 | 0,6/2,8 |
| 11/26 | 1,00/2,00 | 1,3/5,0 | 1,0/4,5 | 0,9/2,2 | 0,8/4,0 | 0,7/3,5 |
| 12/27 | 1,10/1,55 | 1,4/3,1 | 1,2/2,9 | 1,0/2,7 | 0,8/2,5 | 0,7/2,0 |
| 13/28 | 1,20/1,85 | 1,6/4,0 | 1,4/3,7 | 1,2/3,5 | 1,0/3,3 | 0,8/3,0 |
| 14/29 | 1,30/1,65 | 1,8/3,5 | 1,5/3,2 | 1,3/3,0 | 1,1/2,7 | 0,9/2,5 |
| 15/30 | 1,40/1,75 | 2,0/3,8 | 1,7/3,5 | 1,5/3,0 | 1,2/2,5 | 1,0/2,0 |

4.4. Приклад розрахунку до задачі №4.

Визначити коефіцієнт тертя по формулі Зібеля під час холодного волочіння дроту діаметром d5=1,45мм із нержавіючої сталі на мастилі – порошок натрієвого мила при силах волочіння: Р1=3,0кН; Р2=2,8кН; Р3=2,6кН; Р4=2,4кН; Р5=2,1кН.

1. Визначаємо розмірні і геометричні параметри волочіння:

Попередньо по табл.9 вибираємо коефіцієнти витяжки по переходам:

По формулі (35) визначаєм сумарний коефіцієнт витяжки :

По формулі (37) визначаємо діаметр заготовки d0:

Користуючись виразом (31) визначаємо діаметри дроту по переходам:

2. Відповідно розрахованим діаметром із табл.9 для нержавіючої сталі вибираєм напівкут робочого канала волок  або 0,0436 радіан.

3. Визначаємо відносні обтиски по переходам 1-5 по формулі (42):

4. Визначаєм напруження волочіння  по формулі (43):

5. Визначаємо середню границю плинності , користуючись графіком для нержавіючої сталі на рис.5 і формулою (43):

6. Визначаєм коефіцієнти тертя по формулі Зібеля:

7. Визначаємо сумарний обтиск під час волочіння від першого до п'ятого переходу по формулі (42):

Будуємо графік f=функція  і dі.

Рис.6. Залежність коефіцієнта тертя f від сумарного відносного обтиску під час волочіння дроту із нержавіючої сталі.

Висновок зробити самостійно і пояснити отримані результати.

Використана література

1. Теория прокатки. Справочник. / А.И. Целиков, А.Д. Гонлёнов, В.И. Зюзин и др. – М.: Металлургия, 1982 – 335с.

2. В.А. Николаев. Теория процессов прокатки. / Запорожье: Издательство ЗГИА, 2001 – 188с.

3. Грудев А.П., Тилик В.Г. Технологические смазки в прокатном производстве. – М.: Металлургия, 1975 – 368с.

4. Николаев В.А. Трение и технологические смазки при прокатке. / Запорожье: Издательство ЗГИА, 2002 – 114с.

5. В.А Николаев. Холодная прокатка полос. / Запорожье: Издательство ЗГИА, 2003 – 126с.

6. Холодная прокатка и отделка жести. / А.Ф. Пименов, О.Н. Сосковец, В.Л. Мазур и др. – М.: Металлургия, 1983 –208с.

7. В.О. Ніколаєв. Технологія волочіння металу./ Запоріжжя. ЗДІА, 2000 – 155с.

8. Зиков Ю.С. Методичні вказівки до розрахунків параметрів волочіння круглих профілів.  /  Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 1997 – 46с.

9. Ксензук Ф.А., Трощенков Н.А., Прищип Н.И. Вальцовщик станов холодной прокатки. – М.: Металлургия, 1969 – 256с.

Зміст

1. Визначення коефіцієнта тертя під час захоплення

метала валками в процесі гарячої прокатки.....................3

  - Загальні відомості.........................................................3

  - Задача №1 і варіанти завдань.....................................3

  - Алгорітм і приклад розрахунку задачі №1..................4

2. Визначення коефіцієнта тертя в усталеній стадії

гарячої прокатки..................................................................6

2.1. Загальні відомості..........................................................6

2.2. Алгоритм розрахунку коефіцієнта тертя в процесі

гарячої прокатки.............................................................7

2.3. Вихідні дані (по варіантам) для розрахунку пара-

метрів тертя під час гарячої прокатки..........................8

2.4. Приклад розрахунку до задачі №2...............................9

3. Визначення параметрів тертя і змащування під час

холодної прокатки.............................................................12

3.1. Закономірності тертя при холодній прокатці..............12

3.2. Алгоритм розрахунку коефіцієнта тертя під час

холодної прокатки........................................................15

3.3. Варіанти вихідних даних для розрахунку коефіці-

єнта і показника тертя в процесі холодної про-

катки. (Задача №3).......................................................17

3.4. Приклад розрахунку до задачі №3..............................18

4. Визначення параметрів тертя та змащування при

волочінні метала................................................................24

4.1. Умови тертя та змащування під час волочіння

метала з мастилом.......................................................24

4.2. Алгоритм розрахунку коефіцієнта тертя при про-

тягуванні дроту на багатократному волочільному

стані...............................................................................27

4.3. Варіанти завдань до задачі №4...................................32

4.4. Приклад розрахунку до задачі №4..............................32

Використана література………………………………………..36