СИРОВИННІ МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА ДО

МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Викладач: ст. викладач Лічконенко Наталія Володимирівна

Кафедра: металургії, 10й корп. ЗНУ, ауд. 227 (2й поверх)

Email: nvlichkon75@ukr.net

Телефон: ____

Інші засоби зв’язку: Moodle (форум курсу, приватні повідомлення), Viber (093) 078 345 85, Telegram.

| Освітня програма, рівень вищої освіти | Металургія; Бакалавр |
| --- | --- |
| Статус дисципліни | Нормативна |
| Кредити ECTS | 5 | Навч. рік | 2021-2022 3 семестр | Рік навчання - 2 | Тижні | 14 |
| Кількість годин | 150 | Кількість змістових модулів | 8 | Лекційні заняття – 28 год. Лабораторні заняття – 14год. Практичні заняття – 14 год. Самостійна робота – 94 год. |
| Вид контролю | Залік |  |
| Посилання на курс в Moodle | https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8734 |
| Консультації: | щопонеділка, 13.00-14.00 або за домовленістю чи електронною поштою |

ОПИС КУРСУ

Дисципліна «Сировинні матеріали та їх підготовка до металургійного виробництва» присвячена вивченню сировинної бази металургійного виробництва України; металургійних властивостей сировинних матеріалів і палива, що використовуються для виробництва чавуну, сталі і кольорових металів та сплавів; вивченню технологій підготовки сировинних матеріалів і палива до металургійного переділу.

Метою викладання дисципліни «Сировинні матеріали та їх підготовка до металургійного виробництва» є формування у студентів системи знань  про  технологічні  процеси видобутку  і  підготовки до виробництва  корисних  копалин та про  вимоги, що пред’являються до якості палива, руди, концентрату, агломерату і обкатків.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- знайомство із сировинною базою металургійного виробництва в Україні і світі;

- засвоєння різновидів і металургійних властивостей рудних і нерудних корисних копалин;

- набуття навичок оцінки якості рудних матеріалів і палива;

- вироблення вмінь визначати техніко-економічні  показники (ТЕП)  процесів підготовки сировини до металургійного переділу.

Дисципліна включає не тільки лекційні заняття, а і виконання лабораторних робіт, що допоможе студенту набути навички роботи з лабораторним обладнанням та вивчити властивості основних вогнетривких матеріалів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У разі успішного завершення курсу студент зможе:

- Класифікувати сировинні матеріали за їх основними ознаками; оцінювати якість рудних матеріалів і палива.

- Обирати технологію підготовки основних видів рудних і нерудних корисних копалин залежно від їх металургійних властивостей.

- Аналізувати використання різних сировинних матеріалів в конкретних умовах виробництва чавуну, сталі, феросплавів.

- Визначати економічну ефективність підготовки і використання тієї чи іншої сировини залежно від технічних параметрів процесу та устаткування.

- Володіти навичками розрахунку шихти в процесах підготовки сировини до плавки.

# ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ

1.   Сировинні матеріали та їх підготовка до металургійних процесів : підручник для внз / С. А. Воденніков та ін. Запоріжжя, 2013. 407 c.

- Гаврилко С. О. Сировинні матеріали та їх підготовка до металургійного виробництва : навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА.  Запоріжжя : ЗДІА, 2009. 207 c.

+ до кожного заняття рекомендуються додаткові джерела (презентації лекцій,  індивідуальні завдання, методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт), розміщені на платформі Moodle).

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

Поточні контрольні заходи (max 60 балів):

Поточний контроль передбачає такі теоретичні завдання:

- Коротке усне опитування (5-10 хв.) на початку лекційних занять. Оцінюється рівень домашньої підготовки по темі, здатність аналізувати, формулювати власну позицію, відповідати на додаткові питання.

- Тестування в аудиторних умовах або на платформі СЕЗН ЗНУ.

- Опитування при допуску до лабораторних робіт.

Поточний контроль передбачає такі практичні завдання:

-  Виконання і захист лабораторних робіт. В аудиторії, яка оснащена відповідним обладнанням, студенти проводять експерименти і тренуються в застосуванні практико-орієнтованих  технологій. Оцінюється знання матеріалу і вміння застосовувати його на практиці, вміння і навички роботи з обладнанням.

-     Виконання розрахункових завдань на практичних заняттях.

Підсумкові контрольні заходи (max 40 балів):

Теоретичний підсумковий контроль – письмові відповіді на запитання або (у разі дистанційного начання) тестування онлайн на платформі Moodle.

Підсумкове практичне завдання (розрахункова робота) – оцінюється максимум у 20 балів.

Критерії оцінки виконання підсумкового практичного завдання:

1) адекватність формалізації умов задачі – 4 бали; 2) обґрунтованість вибору методу рішення – 6 бали; 3) правильність проведення розрахунків – 8 бали; 4) повнота аналізу отриманих результатів – 2 бали.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| За шкалою ECTS | За шкалою університету | За національною шкалою |
| --- | --- | --- |
|  |  | Екзамен | Залік |
| A | 90 – 100 (відмінно) | 5 (відмінно) | Зараховано |
| B | 85 – 89 (дуже добре) | 4 (добре) |  |
| C | 75 – 84 (добре) |  |  |
| D | 70 – 74 (задовільно) | 3 (задовільно) |  |
| E | 60 – 69 (достатньо) |  |  |
| FX | 35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання) | 2 (незадовільно) | Не зараховано |
| F | 1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом) |  |  |

| Контрольний захід | Термін виконання | % від загальної оцінки |
| --- | --- | --- |
| Поточний контроль (max 60%) |  |  |
| Змістовий модуль 1 | Вид теоретичного завдання: опитування | тиждень 2 | 1 % |
|  | Вид практичного завдання: лабораторна робота | тиждень 2 | 5 % |
| Змістовий модуль 2 | Вид теоретичного завдання: опитування | тиждень 3 | 1 % |
|  | Вид практичного завдання: практичне завдання | тиждень 2 | 5 % |
| Змістовий модуль 3 | Вид теоретичного завдання: тестування | тиждень 4 | 4 % |
|  | Вид практичного завдання: практичне завдання | тиждень 4 | 5 % |
| Змістовий модуль 4 | Вид теоретичного завдання: тестування | тиждень 6 | 4 % |
|  | Вид практичного завдання: лабораторна робота | тиждень 4 | 5 % |
| Змістовий модуль 5 | Вид теоретичного завдання: опитування | тиждень 8 | 2 % |
|  | Вид практичного завдання: практичне завдання | тиждень 6 | 5 % |
| Змістовий модуль 6 | Вид теоретичного завдання: тестування | тиждень 10 | 4 % |
|  | Вид практичного завдання: лабораторна робота | тиждень 6 | 5 % |
| Змістовий модуль 7 | Вид теоретичного завдання: опитування | тиждень 12 | 2 % |
|  | Вид практичного завдання: лабораторна робота | тиждень 8 | 5 % |
| Змістовий модуль 8 | Вид теоретичного завдання: опитування | тиждень 14 | 2 % |
|  | Вид практичного завдання: лабораторна робота | тиждень 10 | 5 % |
| Підсумковий контроль (max 40%) |  |  |
| Підсумкове практичне завдання: розрахункове завдання, його захист | тиждень 15 | 20 % |
| Підсумкове теоретичне завдання: екзамен або тести (на Moodle) | тиждень 15 | 20 % |
| Разом |  | 100 % |

РОЗКЛАД КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

| Тиждень і вид заняття | Тема змістового модулю | Контрольний захід | Кількість балів |
| --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 1 |
| Тиждень 1 Лекція 1 | Сучасна структура металург. вир-ва | Значення металургії для розвитку народногосподарського комплексу України. Структура металургійного виробництва. Особливості розміщення металургійних підприємств. | 1 |
| Тиждень 2 Лабораторна робота 1 |  | Виконання ЛР № 1 «Ознайомлення з вихідними матеріалами металургійного виробництва» | 5 |
| Змістовий модуль 2 |
| Тиждень 2 Лекція 2 | Сировинні матеріали та їх класи-фікація | Поняття «руда», «промисловий мінімум». Оцінка ресурсів корисних копалин. Основні ресурси виробництва чорних і кольорових металів в світі і в Україні, їх розміщення. | 1 |
| Тиждень 4 Практичне заняття 1 |  | Виконання ПЗ № 1 «Оцінка якості залізних руд». | 5 |
| Змістовий модуль 3 |
| Тиждень 3 Лекція 3 | Металур-гійне паливо | Металургійне паливо, його класифікація. Вимоги до палива. |  |
| Тиждень 5 Тестування |  | Проведення тестування. | 4 |
| Тиждень 4 Лекція 4 |  | Виробництво коксу. Замінники коксу. Інші види палива. |  |
| Тиждень 4 Практичне заняття 2 |  | Виконання ПЗ № 2 «Аналіз коксу». | 5 |
| Змістовий модуль 4. |
| Тиждень 5 Лекція 8 | Залізні і марганцеві руди | Характеристика залізних і марганцевих руд. Класифікація руд. |  |
| Тиждень 6 Лабораторна робота 2 |  | Виконання ЛР № 2 «Окислювальний випал металургійної сировини» | 5 |
| Тиждень 6 Лекція 6 |  | Основні рудні мінерали. Корисні і шкідливі домішки. |  |
| Тиждень 6 Тестування |  | Проведення тестування. | 4 |

| Змістовий модуль 5 |
| --- |
| Тиждень 7 Лекція 7 | Флюси і допоміжні матеріали | Загальна характеристика, призначення і вимоги до флюсів. Природні та штучні флюси. Виробництво вапна. |  |
| Тиждень 8 Лекція 8 |  | Допоміжні матеріали. Відходи металургійного виробництва та їх утилізація. | 2 |
| Тиждень 8 Практичне заняття 3 |  | Виконання ПЗ № 3 «Розрахунок витрат флюсу при виробництві агломерату» | 5 |
| Змістовий модуль 6 |
| Тиждень 9 Лекція 9 | Основні технологіч-ні операції підготовки сировини | Фактори, що обумовлюють необхідність підготовки руд і флюсів. Загальна схема підготовки. Характеристика основних операцій. |  |
| Тиждень 10 Лабораторна робота 3 |  | Виконання ЛР № 3 «Дроблення і грохочення матеріалів» | 5 |
| Тиждень 10 Лекція 10 |  | Дроблення і грохочення матеріалів. Обладнання для розсіву і класифікації. Способи збагачення рудної сировини: промивання, магнітна сепарація, флотація тощо. |  |
| Тиждень 10 |  | Проведення тестування. | 4 |
| Змістовий модуль 7 |
| Тиждень 11 Лекція 11 | Способи огрудкува-ння залізоруд-них матеріалів | Огрудкування рудних концентратів методами агломерації і обкатування. Технологічна схема виробництва. |  |
| Тиждень 12 Лекція 12 |  | Виробництво брикетів. В’яжучі речовини – органічні і неорганічні. Обладнання для брикетування. | 2 |
| Тиждень 12 Лабораторна робота 4 |  | Виконання ЛР № 4 «Огрудкування рудних концентратів методом обкатування» | 5 |
| Змістовий модуль 8 |
| Тиждень 13 Лекція 13 | Сировинні матеріали вир-ва сталі і фероспл. | Сировина сталеплавильного і феросплавного виробництва. Вимоги до якості металобрухту та методи підготовки брухту до переплавних процесів. | 2 |
| Тиждень 14 Лабораторна робота 5 |  | Виконання ЛР № 5 «Визначення якісних характеристик вапна» | 5 |
| Тиждень 14 Лекція 14 |  | Відновники у феросплавному виробництві. Їх властивості та вимоги до відновників. |  |
| Тиждень 15 | Підсумко-вий контроль (теор. і практ.) | Тестування за змістовими модулями на платформі Moodle | 20 |
| Тиждень 15 |  | Виконання підсумкового практичного завдання, його захист. | 20 |
| РАЗОМ: |  | 100 |

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література:

1.   Сировинні матеріали та їх підготовка до металургійних процесів : підручник для внз / С. А. Воденніков та ін. Запоріжжя, 2013. 407 c.

- Гаврилко С. О. Сировинні матеріали та їх підготовка до металургійного виробництва : навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА.  Запоріжжя : ЗДІА, 2009. 207 c.

3. Основи металургійного виробництва металів і сплавів / за ред. Д. Ф. Чернеги, Ю. Я. Готвянського. Київ, 2006. 503 c.

Додаткова література:

- Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України : підручник. Чернівці : Зелена Буковина, 1999. 568 с.

- Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том I. Металічні корисні копалини / Гурський Д. С. та ін. Київ-Львів, 2016. 785 с.

- Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том II. Неметалічні корисні копалини / Гурський Д. С. та ін. Київ-Львів, 2016. 552 с.

- Металічні корисні копалини України : підручник / Михайлов В. А. та ін. Київ, 2007. 463 с.

- Неметалічні корисні копалини України : підручник / Михайлов В. А. та ін. Київ. 2008. 494 с.

- Михайлов В. А., Курило М. М. Мінерально-сировинна база флюсової сировини України. Київ, 2010. 200 с.

- Мінеральні ресурси України та світу. Київ, Геоінформ, 2005. 462 с.

- Бережний М. М., Мовчан В. П. Збагачення та окускування сировини : монографія. Кривий Ріг, 2000. 365 с.

- Коротун І. М., Коротун Л. К., Коротун С .І. Розміщення продуктивних сил України : навч. посібник. Рівне, 1997. С. 18–39

- Геологія і корисні копалини України : атлас. Київ, 2001. 168 с.

- Интенсификация производства и улучшение качества окатышей /  Ю. С. Юсфин и др. Москва, 1994. 239 c.

- Шатоха В. И., Пинчук С. И. Вторичные ресурсы металлургии.  Днепропетровск, 2009. 337 c.

13. Иванов Е. Б., Мучник Д. А. Технология производства кокса : учеб. пособие для вузов. Київ, 1976. 232 c.

14. Нагорний Ю. М., Нагорний В. М., Приходченко В. Ф. Геологія вугільних родовищ. Дніпропетровськ. 2005. 338 с.

15. Попов В. А., Мушик Е. Е., Царенко Л.М. Лом и отходы черных металлов. Классификация, приемка и сортировка : учеб. пособие.  Донецк, 2010. 300 c.

16. Юсфин Ю. С., Каменов А. Д., Буткарев А. П. Управление окускованием железорудных материалов : учеб. пособие для вузов. Москва, 1990. 278 c.

17. Гаврилко С. А., Громак Г. А., Личконенко Н. В., Мосейко Ю. В. Использование бесконтактного дифференциального термического анализа для исследования восстановленного железорудного агломерата. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2011. № 6/5 (54). С. 52-57

18. Воденников С. А., Гаврилко С. А. Личконенко Н. В., Гаврилко Ю. С., Громак Г. А. Способы получения качественного полуфабриката для металлургического передела в условиях ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь». Металургія (Наукові праці ЗДІА). 2012. Вип. 3 (28). С.15-20.

19. Гаврилко С. А., Личконенко Н. В., Гаврилко Ю. С., Громак Г. А., Мосейко Ю. В. Усовершенствование технологии подготовки флюса для агломерации на обжиговой машине КМ-14. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании» : сб. научных трудов. Том 7. Технические науки. Одесса : SWorld, 2011. С. 23-29.

### 20. Tretyakov Yu. I., Polunina G. V., Subbotin A. G., Korpan N. V. Mineral resources of Ukraine and world as of 01.01.2008. State scientific and production enterprise «Geoinform of Ukraine». Kyiv, 2010. 543 p.

Інформаційні ресурси:

1. Кулицький С. Українська чорна металургія: стан, проблеми, перспективи. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ : веб-сайт. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2063:ukrajinska-chorna-metalurgiya&catid=8&Itemid=350 (дата звернення 30.08.2021).

2. Державний облік родовищ та запасів корисних копалин. ДНВП «Геоінформ України» : веб-сайт. URL:  https://geoinf.kiev.ua/derzhavnyy-oblik-rodovyshch-ta-zapasiv-korysnykh-kopalyn/ (дата звернення 25.08.2021).

# 3. Інтерактивні карти родовищ корисних копалин. Мінеральні ресурси України : веб-сайт. URL: https://minerals-ua.info/golovna/interaktivni-karti-rodovishh-korisnix-kopalin/(дата звернення 28.08.2021).

- Білецький В. Мінеральні ресурси та добувна промисловість країн світу. Українська гірнича енциклопедія : веб-сайт. URL: http://resource.ukrlife.org/ (дата звернення 30.08.2021).

- Предприятия. УкрРудПром – информационно-аналитический	 портал Украины : веб-сайт. URL: http://www.ukrrudprom.ua (дата звернення 05.08.2021).

- Новости, аналитика, обзоры, маркетинговые исследования мировых металлургических рынков. Metalinform.com : веб-сайт. URL: http://www.metalinform.com. (дата звернення 1.08.2021).

РЕГУЛЯЦІЇ І ПОЛІТИКИ КУРСУ

Відвідування занять. Регуляція пропусків.

Відвідування занять обов’язкове, оскільки курс передбачає виконання лабораторних робіт із застосуванням експериментального обладнання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, епідеміологічна ситуація в країні) навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.

Завдання мають бути виконанні у встановлені терміни. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 25 % нижче оцінки. Відпрацювання пропущених занять має бути регулярним за домовленістю з викладачем у години консультацій.

За умови систематичних пропусків може бути застосована процедура повторного вивчення дисципліни (див. посилання на Положення у додатку до силабусу).

Політика академічної доброчесності

Кожний студент зобов’язаний дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Індивідуальні розрахункові завдання мають містити список використаних джерел. Списування не допускається.

До студентів, у роботах яких буде виявлено списування, плагіат чи інші прояви недоброчесної поведінки можуть бути застосовані різні дисциплінарні заходи (див. посилання на Кодекс академічної доброчесності ЗНУ в додатку до силабусу).

Використання комп’ютерів/телефонів на занятті

Будь ласка, вимкніть на беззвучний режим свої мобільні телефони та не користуйтеся ними під час занять. Мобільні телефони відволікають викладача та ваших колег. Під час занять заборонено надсилання текстових повідомлень, прослуховування музики, перевірка електронної пошти, соціальних мереж тощо. Електронні пристрої можна використовувати лише за умови виробничої необхідності в них (за погодженням з викладачем).

Комунікація

Очікується, що студенти перевірятимуть свою електронну пошту і сторінку дисципліни в Moodle та реагуватимуть своєчасно. Всі робочі оголошення можуть надсилатися через старосту, на електронну на пошту та розміщуватимуться в Moodle. Будь ласка, перевіряйте повідомлення вчасно. Ел. пошта має бути підписана справжнім ім’ям і прізвищем. Адреси типу user123@gmail.com не приймаються!

ДОДАТОК ДО СИЛАБУСУ ЗНУ – 2020-2021 рр.

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 2021-2022 н. р. (посилання на сторінку сайту ЗНУ)

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Студенти і викладачі Запорізького національного університету несуть персональну відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, затверджених Кодексом академічної доброчесності ЗНУ: https://tinyurl.com/ya6yk4ad. Декларація академічної доброчесності здобувача вищої освіти (додається в обов’язковому порядку до письмових кваліфікаційних робіт, виконаних здобувачем, та засвідчується особистим підписом): https://tinyurl.com/y6wzzlu3.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Перевірка набутих студентами знань, навичок та вмінь (атестації, заліки, іспити та інші форми контролю) є невід’ємною складовою системи забезпечення якості освіти і проводиться відповідно до Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ: https://tinyurl.com/y9tve4lk.

ПОВТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ВІДРАХУВАННЯ. Наявність академічної заборгованості до 6 навчальних дисциплін (в тому числі проходження практики чи виконання курсової роботи) за результатами однієї екзаменаційної сесії є підставою для надання студенту права на повторне вивчення зазначених навчальних дисциплін. Порядок повторного вивчення визначається Положенням про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного навчання у ЗНУ: https://tinyurl.com/y9pkmmp5. Підстави та процедури відрахування студентів, у тому числі за невиконання навчального плану, регламентуються Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЗНУ: https://tinyurl.com/ycds57la.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА. Порядок зарахування результатів навчання, підтверджених сертифікатами, свідоцтвами, іншими документами, здобутими поза основним місцем навчання, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті: https://tinyurl.com/y8gbt4xs.

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ. Порядок і процедури врегулювання конфліктів, пов’язаних із корупційними діями, зіткненням інтересів, різними формами дискримінації, сексуальними домаганнями, міжособистісними стосунками та іншими ситуаціями, що можуть виникнути під час навчання, регламентуються Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ЗНУ: https://tinyurl.com/ycyfws9v. Конфліктні ситуації, що виникають у сфері стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти, вирішуються стипендіальними комісіями факультетів, коледжів та університету в межах їх повноважень, відповідно до: Положення про порядок призначення і виплати академічних стипендій у ЗНУ: https://tinyurl.com/yd6bq6p9; Положення про призначення та виплату соціальних стипендій у ЗНУ: https://tinyurl.com/y9r5dpwh.

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА. Телефон довіри практичного психолога (061)228-15-84 (щоденно з 9 до 21).

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Воронков В. В., 1 корп., 29 каб., тел. +38 (061) 289-14-18).

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Центральні входи усіх навчальних корпусів ЗНУ обладнані пандусами для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Допомога для здійснення входу у разі потреби надається черговими охоронцями навчальних корпусів. Якщо вам потрібна спеціалізована допомога, будь-ласка, зателефонуйте (061) 228-75-11 (начальник охорони).  Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЗНУ: https://tinyurl.com/ydhcsagx.

РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ. Наукова бібліотека: http://library.znu.edu.ua. Графік роботи абонементів: понеділок – п`ятниця з 08.00 до 17.00; субота з 09.00 до 15.00.

ЕЛЕКТРОННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ (MOODLE): https://moodle.znu.edu.ua

Якщо забули пароль/логін, направте листа з темою «Забув пароль/логін» за адресами:

·   для студентів ЗНУ - moodle.znu@gmail.com, Савченко Тетяна Володимирівна

·   для студентів Інженерного інституту ЗНУ - alexvask54@gmail.com, Василенко Олексій Володимирович

У листі вкажіть: прізвище, ім'я, по-батькові українською мовою; шифр групи; електронну адресу.

Якщо ви вказували електронну адресу в профілі системи Moodle ЗНУ, то використовуйте посилання для відновлення паролю https://moodle.znu.edu.ua/mod/page/view.php?id=133015.

Центр інтенсивного вивчення іноземних мов: http://sites.znu.edu.ua/child-advance/

Центр німецької мови, партнер Гете-інституту: https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/ocznu/nim

Школа Конфуція (вивчення китайської мови): http://sites.znu.edu.ua/confucius

# Footnotes

1 змістовий модуль = 15 годин (0,5 кредита EСTS). Детальна формула розрахунку – в рекомендаціях.

Тут зазначається все, що важливо для курсу: наприклад, умови допуску до лабораторій, реактивів тощо. Викладач сам вирішує, що треба знати студенту для успішного проходження курсу!