ЛЕКЦІЯ 6

ЕКСТРАКЦІЯ

План

1. Загальна характеристика екстракції. Практичне застосування методу.

2. Розподілення речовини між двома рідинами.

3. Основні кількісні характеристики екстракції.

4. Швидкість екстракції та екстракційні системи.

1. Загальна характеристика методу

Екстракція − метод розділення і концентрування речовин, заснований на розподілі речовини між двома фазами, які не змішуються.

Перевагою екстракційних методів є їх швидкість.

Для проведення розділення звичайно достатньо декількох хвилин. 
Для проведення екстракційного розділення в аналітичних лабораторіях використовують ділильні воронки, апарат Сокслета. В препаративній роботі застосовується також методика противоточної екстракції.

В якості однієї з фаз зазвичай використовують воду, в якості іншої − органічний розчинник.

Речовина, яку екстрагували, частіше всього забарвлена, що дозволяє безпосередньо використовувати екстракт для кількісних фотометричних визначень мікрокомпонента.

Екстракційні методи використовують в технології кольорових металів, для визначення всіх елементів.

Практичне застосування методу

У сучасному хіміко-токсикологічному аналізі екстракційні методи використовують:

- з аналітичною метою, для ізолювання лікарських речовин та отрут при проведенні хіміко-токсикологічних досліджень, а також для виявлення токсичних речовин

- за допомогою окремих якісних реакцій, кількісного визначення цих речовин екстракційно-фотометричними методами;

- фармацевтичній практиці екстракцію використовують для виділення з ЛРС ефірних масел, алкалоїдів; на різних стадіях одержання та очищення антибіотиків; при виготовленні екстрактів, настойок;

3) сучасні методи очищення стічних вод хімічного, фармацевтичного та парфумерно-косметичного виробництва включають стадію екстракції;

4) для концентрування досліджуваних речовин, що знаходяться в дуже розбавлених розчинах;

5) для ізолювання токсичних речовин з об’єктів біологічного походження, очищення витяжок з біологічного матеріалу від домішок, виділення токсичних речовин з попередньо очищених витяжок;

6) у технології кольорових металів та для визначення всіх елементів.

Для розділення елементів, які реагують з даним екстрагентом використовуються відмінності в константах екстракції, значеннях рН, при яких відбувається екстракція, застосовуються введення спеціальних речовин, які утворюють комплекси з компонентами суміші. Характеристикою, яка дозволяє передбачити і кількісно оцінити можливість розділення, є коефіцієнт збагачення.

Різниці в рН, при яких відбувається екстракція різних елементів, використовується, наприклад, при аналізі суміші Fe3+, Al3+, Mn2+. Всі ці йони екстрагуються розчином 8-оксихіноліну в хлороформі при різних значеннях рН. Йон Fe3+ екстрагується в широкій області рН (від 2,0 до 10,0), йон Al3+ − в області рН от 4,5 до 11,0 та Mn2+ − при рН від 6,5 до 10,0. Практично йон Fe3+ вилучається при рН 2,5-3,0, йон Al3+ − при рН 5,0 та йон Mn2+  при рН 10,0. Аналогічно проводять розділення при екстракції дитизоном, ацетилацетоном та іншими реагентами.

При розділенні в галогенідних системах використовують залежність екстракції від концентрації галогеніду. Так наприклад, в хлоридному середовищі Co2+ у вигляді CoCl42- легко відділяється від Ni2+, хлоридні комплекси якого малостійкі.

Іноді ефективним є застосування реекстракції, тобто процесу зворотного вилучення речовини з органічної фази у воду. Водні розчини для реекстракції підбирають таким чином, щоб вилучення із органічної фази було селективним. Наприклад, при обробці розчину дитизонатів плюмбуму, цинку, феруму і купруму в CCl4 0,4 М розчином НСl із органічної фази вилучається цинк, при обробці 4 М розчином HCl в водну фазу переходить і плюмбум; ферум і купрум залишаються в органічній фазі.

2. Розподілення речовини між двома рідинами

При контакті водного розчину речовини А з яким-небудь неводним розчинником, який не змішується або гранично змішуюється з водою, розчинена речовина А буде розподілятися між обома розчинниками і через якийсь час в такій системі спостерігається рівновага:

Ав ↔ Ао,

де Ав і Ао – речовина А у воді і в органічному розчиннику відповідно

Процес переносу розчиненої речовини із однієї рідкої фази в іншу, яка з нею не змішується або гранично змішуючи рідку фазу називають рідинно-рідинним розподіленням або розподіленням між двома рідинами.

Кількісно цей процес характеризується законом розподілення Нернста-Шилова, у відповідності з яким, відношення концентрацій розчиненої речовини в обох фазах при постійній температурі постійна і не залежить від загальної концентрації розчиненої речовини:

D = [Ao] / [Ав],                                     (1)

де: D – коефіцієнт розподілення; [Ao] – аналітична, тобто сумарна концентрація всіх форм речовини А в органічній фазі; [Ав] – аналітична, тобто сумарна концентрація всіх форм речовини А в водній фазі

Величина D зберігає постійність лише в присутності процесів дисоціації, асоціації, полімеризації та інших перетворень розчиненої речовини.

Іноді закон розподілення можливо записати наступним чином:

D = [Ao] / [Авn]                                   (2)

в якому n підбирають емпірично.

Коефіцієнт розподілення пов’язаний з розчинністю речовини.

Наприклад, якщо в систему із води і органічного розчинника, який не змішується з водою необхідно ввести тверду речовину до насичення, тоді концентрація речовини в кожній фазі буде дорівнювати його розчинності у відповідному розчиннику і, відповідно закон розподілення буде мати вигляд:

D = (SA) o / (SА) в,                                         (3)

де: (SA) o – розчинність речовини в органічному розчиннику; 
(SА) в − розчинність речовини у воді

3. Основні кількісні характеристики екстракції

Екстракція − рідинно-рідинне розподілення, коли із водного розчину, речовина вилучається в органічний розчинник, який не змішується з водою.

Реагент, який утворює екстрагуюючу сполуку, називають екстрагуючим реагентом, а органічний розчинник, який використовується для екстракції або розчин екстракційного реагенту в органічному розчиннику називають екстрагентом.

Важливою характеристикою екстракції є фактор (або ступінь) вилучення:

R = n (A) / n (A)в,                                          (4)

де n (A) – кількість речовини в органічні фазі;  n (A)в – вихідна кількість речовини у водній фазі.

n (A) = [A]o ∙ Vo                                              (5)

n (A)в = c0A ∙ Vв = [A]o ∙ Vo + [A]в ∙ Vв                      (6)

де: c0A – концентрація речовини А у вихідному водному розчині.

R = [A]o ∙ Vo / [A]o ∙ Vo + [A]в ∙ Vв =  D / D + Vв /Vo = D / D + 1/r      (7)

де: r = Vo / Vв

Після першої екстракції будемо мати:

c0A = [A1]o ∙ Vo + [A1]в ∙ Vв,                                   (8)

де індекс «1» − номер екстракції.

c0A = D [A1]o ∙ Vo + [A1]в ∙ Vв                               (9)

[A1]в  = c0A ∙ Vв  / D ∙ Vo + Vв  = c0A / D ∙ r + 1                    (10)

Після другої екстракції будемо мати:

[A2]в  = [A1]в / D ∙ r + 1 = c0A / (D ∙ r + 1)2                          (11)

Після m екстракцій будемо мати:

[Am]в = c0A / (D ∙ r + 1)m                                            (12)

Звідки:

m = lg c0A / [Am]в  / lg D ∙ r + 1                         (13)

За формулою 13, можна розраховувати кількість екстракцій, необхідне для досягнення заданої ступені вилучення. Наприклад, для екстракції 99% речовини із водного розчину необхідно зробити m = 2 / lg (Dr + 1) екстракцій; при Dr = 1, це складає m = 2 / 0,3 = 7 операцій, а при при Dr = 5, m = 2 / 0,78 = 2,6 ≈ 3 операції.

Ступінь вилучення при m-кратній екстракції Rm:

Rm = c0A ∙ Vв −  [Am]в  ∙ Vв / c0A ∙ Vв   = 1 − c0A ∙ Vв  / (Dr + 1)m ∙ c0A ∙ Vв =

= 1 – 1 / (Dr + 1)m                                      (14)

При m = 1, r = 1 воно переходить в:

R1 = D / D + 1

Більш загальною характеристикою можливості розділення є фактор збагачення S, який показує в скільки разів відношення кількостей речовин, які розділяють, у фазі екстрагенту перевищує це відношення в вихідному розчині до розділення або це величина, на яку необхідно помножити відношення вихідних кількостей катіонів, які розділяють, щоб отримати відношення їх кількостей після розділення (в органічній фазі):

n (B)о / n (A) о = SB/A n (B) / n (A)                                 (15)

звідки фактор збагачення SB/A:

SB/A = n (B) ∙ n (А)o / n (В)o / n (А)  = RB / RA             (16)

Залежність фактора збагачення від коефіцієнтів розподілення і інших величин:

SB/A = [(DBr +1)m − 1] ∙ (DAr + 1)m / [(DAr +1)m − 1] ∙ (DBr + 1)m        (17)

При m = 1 і r = 1:

SB/A = DB (DA + 1) / DA (DB + 1)                      (18)

Якщо, наприклад, DA = 104, а DВ = 0,1, тоді коефіцієнт розділення 
χ = DA / DВ = 104 / 0,1 = 105 має доволі велике значення. Однак це не забезпечує задовільного розділення, так як хоча елемент А вилучається на 99,99%, але елемент В переходить в органічну фазу теж в значних кількостях (≈ 10%).

Фактор збагачення для цієї системи дорівнює:

SB/A = 0,1 (104 + 1) / 104 (0,1 + 1) = 0,1.

Якщо при тому ж значенні коефіцієнту розділення χ = 105, коефіцієнти розділення будуть DA = 102 і DВ = 10-3, то фактор збагачення буде дорівнювати:

SB/A = 10-3 (102 + 1) / 102 (10-3 + 1) = 10-3,

тобто значення на два порядки менше, ніж в першому випадку. Елемент А перейде в органічний розчинник на 99%, а елемент В – тільки на 0,1%.

Таким чином, коефіцієнт SB/A більш реальний, ніж χ, характеризує можливості розділення елементів. Дослід показує, що органічну фазу із водного розчину, речовина переходить у вигляді електронейтральних частинок: координаційних сполук, йонних асоціатів і т.д.

Зі збільшенням температури, екстракція, як правило, погіршується.

4. Швидкість екстракції та екстракційні системи

Швидкість екстракції визначається головним чином швидкістю утворення речовини, яку екстрагували, і швидкістю його розподілення між фазами.

Якщо швидкість екстракції не залежить від інтенсивності перемішування, то лімітуючою стадією є швидкість утворення речовини, яку екстрагували. Сполуки типу йонних асоціатів утворюються швидко і рівновага екстракції в таких системах також встановлюється з високою швидкістю за 3-5 хв. Це спостерігається в багатьох хелатних системах і, таким чином, в більшості випадків рівновага встановлюється доволі швидко.

Наприклад, рівновага при екстракції талію і цинку дитизонатів встановлюється за 1-3 год. Невелика швидкість утворення координаційних сполук хрому, платинових і декількох інших металів обумовлює і малу швидкість екстракції цих металів. Для пришвидшення процесу іноді водний розчин, який аналізують, нагрівають разом з реагентом, щоб відбулося комплексоутворення і, потім після охолодження екстрагують.

Суттєвий вплив на швидкість екстракції впливає природа органічного розчинника. Відмічено, що в багатьох випадках швидше екстрагують ті розчинники, у яких розчинність реагенту менше.

Наприклад, розчинність ацетилацетону в карбон (IV) тетрахлориді майже на порядок менше, ніж в хлороформі. Рівновага розподілення ацетилацетоната феруму (III)  в системі CCl4 − H2O досягається приблизно 
за 30 хв., а в системі CHCl3 – Н2О – за 3 год. Різниця в швидкості екстракції використовується для розробки методик розділення елементів. Відомо, наприклад, що гідраргіум дитизонат екстрагується хлороформом дуже швидко (за 1-2 хв.), купрум дитизонат – повільно. Ця різниця в швидкостях екстракції складає основи методики їх екстракційного розділення.

Екстракційні хелатні системи

Широке застосування в практиці ектракції знайшли: 8-оксихінолін і його похідні, дитизон і його аналоги, β-дикетони, оксими, дитиокарбамінати, алкілфосфорні кислоти і багато інших сполук.

- 8-Оксихінолін (або оксин).

8-оксихінолін (або оксин)

Малорозчинний у воді (3,6 ∙ 10-3 моль/л при кімнатній температурі) і етері, але дуже добре розчинний в спирті, бензені, хлороформі і інших органічних розчинниках. Для екстракції звичайно використовують хлороформні розчини, які містять 1-5% оксихіноліну. Константа розподілення 8-оксихіноліну між водою і хлоформом при 25 0С складає 
≈ 500. Оксихінолін є одним із самих універсальних реагентів: він взаємодіє більш чим з 50 елементами (Pd, Mo, W, V, Tl, Fe, Zr, Ga, Cu, Ti, In, Bi, Ni і ін.). Багаточисленні галогеніди і інші заміщенні оксихіноліни також володіють екстракційними властивостями, але вони менш універсальні.

Широко використовуються в якості екстрагентів β-дикетони, особливо ацетилацетон і теноїлтрифторацетон.

2) Ацетилацетон.

ацетилацетон

Змішується з хлороформом, бензином, ефіром і іншими органічними розчинниками; його розчинність у воді складає 172 г/л при 20 0С. Константа розподілення ацетил ацетону між водою і бензином складає 5,8, між водою і хлороформом 25. Для екстракції можна використовувати безпосередньо сам ацетил ацетон, який в даному випадку є і реагентом, і розчинником, а також розчини ацетил ацетону в бензені, хлороформі, карбон (IV) тетрахлориді або іншому органічному розчиннику. Ацетилацетон утворює сполуки більш ніж з 60 елементами (Pb, Tl, Fe, Pu, U, Ga, Cu, Sc, Al, In, Th, Pb, Ni, La і ін.). Ацетилацетонати добре розчинні в органічних розчинниках і мають високу термічну стійкість: багато з них можуть підвергатися возгонці без нагрівання.

3) Теноїлтрифторацетон.

теноїлтрифторацетон

Теноїлтрифторацетон у воді недостатньо розчиняється; в органічних розчинниках значно краще. Константа розподілення між водою (підкисленною) і бензеном дорівнює 40. За допомогою теноїлтри-фторацетооном можлива екстракція металів із кислих розчинів, що є його важливою перевагою. Теноїтрифторацетон широко застосовують для виділення і роділення актинидів. Сполуки багатьох металів (урану, купруму, феруму і ін.) з теноїтрифторацетоном забарвлені, тому безпосередньо органічна фаза, яка містить теноїлтрифторацетонати цих металів, можна фотометрирувати.

До числа реагентів, які найбільше застосовуються в екстракції, відносяться дитизон і його аналоги.

4) Дитизон (або дифенілтіокарбазон).

дитизон (або дифенілтіокарбазон)

Скорочено дитизон можна позначити H2Dz. У воді практично не розчинний; добре розчинний у хлороформі і карбон (IV) тетрахлориді. Константа розподілення дитизону між водою і хлороформом дорівнює 
2 ∙ 105, між водою і карбон (IV) тетрахлоридом 1 ∙ 104. За реакцією з дитизоном визначають: Pd, Au, Hg, Ag, Cu, Bi, Pt, In, Zn, Cd, Co і ін. елементи. Для підвищення селективності екстракцію проводять в різних областях рН в присутності комплексоутворюючих добавок. Наприклад, екстракцією вісмута в слабко кислому середовищі можна відділити його від цинку, кадмію, плюмбуму і інших елементів. В присутності цианлі-йонів дитизон екстрагує тільки цинк і станум. Ефективне використання в якості комлексоутворюючих добавок тіоцианату, тіосульфату, ЕДТА і ін. Сам дитизон і дитизонати металів інтенсивно забарвлені, що дозволяє проводити чутливі фотометричні визначення безпосередньо в органічній фазі після екстракції. Знаходять застосування також різні аналоги дитизону (метил-, феніл-, хлоро-, бромо- і інші похідні), які реагують з меншою кількістю йонів і, відповідно більш селективні, ніж дитизон.

Важливим представником реагентів групи дитіокарбамінатів є натрію диетилдитіокарбамінат.

5) Натрію диетилдитіокарбамінат.

натрію диетилдитіокарбамінат

Він дуже добре розчинний у воді, гірше в спирті, у вигляді диетилдітиокарбамінової кислоти розчинний у хлороформі, бензені, карбон (IV) тетрахлориді і близьких розчинниках. Константа розподілення між органічною і водною фазами дорівнює 340 для карбон (IV) тетрахлориду і 2360 для хлороформу. Водні розчини диетилдитіокарбамінової кислоти нестійкі. Диетилдитіокарбамінат реагує з декількома десятками елементів (Hg, Ag, Cu, Tl, Ni, Bi, Pd, Cd, Sb і ін.). В присутності ЕДТА селективність екстракції збільшується. Деякі диетилдитіокарбамати мають забарвлення: комплекс вісмуту – жовте, кобальту – зелену, купруму – коричневу і т.ін., що дозволяє проводити фотометричні визначення, використовуючи безпосередньо органічні екстракти.