## Slide 1: Хімічні реакції полімерів
План
1. Особливості хімічних реакцій полімерів.
2. Реакції, які протікають без зміни ступеня полімеризації
(внутрішньо-молекулярні та полімераналогічні перетворення полімерів).
3. Реакції, що приводять до збільшення ступеня полімеризації
(зшивання і затвердіння полімерів, отримання блок- і прищеплених сополімерів).
4. Реакції, що приводять до зменшення ступеня полімеризації
(деструкція полімерів).
1

## Slide 2: 2. Реакції, які протікають без зміни ступеня полімеризації (внутрішньомолекулярні і полімераналогічні перетворення полімерів)
Внутрішньомолекулярні перетворення полімерів –
реакції функціональних груп або атомів однієї макромолекули,
які призводять до зміни будови макромолекули (під дією світла, опромінення, хімічних реагентів).
Внутрішньомолекулярні перетворення впливають на механізм синтезу полімерів, які можуть мати небажану будову, або необхідну будову.
Типи внутрішньомолекулярних перетворень:
1) Перегрупування бічних груп
(при синтезі полімерів (циклізація полівінілхлориду під дією низькомолекулярного реагенту (цинку)):
2

## Slide 3
2) Ізомерні перетворення
Характерні для полімерів, які містять ненасичені зв’язки в основних ланцюгах і бічних групах. В результаті ізомерних перетворень елементний склад не змінюється.
а) циклізація поліакрилонітрилу за температури 470-540 0С та без доступу повітря з розривом потрійних зв’язків:
б) цис-транс-ізомеризація
(спостерігається при опроміненні розчинів каучуків УФ-світлом,
γ-опроміненням або нагріванням в присутності сенсибілізаторів (речовин, які утворюють радикали під дією світла).

## Slide 4
Цис-транс-ізомеризація відбувається в три етапи:
I етап: приєднання до цис-ізомеру полібутадієну радикалу з розривом подвійного зв’язку:
II етап: конформаційне перетворення радикалу:
III етап: відщеплення радикалу з утворенням
транс-ізомеру полібутадієну:

## Slide 5
в) міграція подвійних зв’язків уздовж основного ланцюга протікає при взаємодії ненасичених полімерів з каталізаторами йонного типу
(взаємодія полібутадієну з комплексами солей кобальту та нікелю (міграція подвійних зв’язків з 2, 6 положення в полібутадієні 3, 5 положення):
г) утворення ненасичених зв’язків
(відбувається шляхом відщеплення низькомолекулярних сполук від полімерів при дії світла, тепла, опромінень високої енергії, в присутності кислот і основ (при дії на полівінілхлорид (ПВХ) натрію метилату; в результаті утворюється новий полімер – полівінілен (з ненасиченими зв’язками):

## Slide 6
д) складні ізомерні перетворення
(при термічній обробці поліакрилонітрилу (ПАН) за температури 470-540 0С відбувається циклізація, а потім за температури 670-770 0С – дегідрування з утворенням термостійкого полімеру «сходинкового» типу; спостерігається розрив потрійних зв’язків, а потім відбувається подальше перетворення та утворення подвійних зв’язків в основному ланцюзі:

## Slide 7
Полімераналогічні перетворення полімерів –
хімічні реакції макромолекул з низькомолекулярними сполуками, які не змінюють довжину і будову основного ланцюга, але змінюють природу функціональних груп.
Основними призначенням полімераналогічних перетворень є:
1. Отримання полімерів, які неможливо синтезувати з мономерів, які не відомі або ті, які важко синтезуються, не здатні полімеризуватися або погано полімеризуються.
Наприклад, в результаті гідролізу полівінілацетату (ПВА) отримують полівініловий спирт (ПВС).
Мономер для синтезу полівінілового спирту (вініловий спирт не існує у вільному вигляді), а одразу перетворюється в оцтовий альдегід. Полімеризацією мономера, полівініловий спирт неможливо отримати, а гідроліз полівінілацетату при повному його завершенні призводить до отримання полівінілового спирту.

## Slide 8
Наприклад, в результаті гідролізу полівінілкарбонату отримують полігідроксометилен:
2. Отримання полімерів з новими властивостями.
Наприклад, отримання похідних целюлози
(нітрат і ацетатцелюлози).
Із продуктів модифікації целюлози отримують папір,
вибухові речовини, пластмаси, штучний шовк,
штапельне волокно.
Целюлоза є поліциклічним полімером, що містить велику кількість полярних –ОН груп. Ці групи обумовлюють утворення міжмолекулярних Н-зв’язків, що міцно сполучають ланцюги між собою. Внаслідок цього целюлоза відрізняється дуже низькою розчинністю і не плавиться (розкладається до досягнення температури плавлення), що не дозволяє переробляти полімер з розчинів і розплавів.

## Slide 9
При заміщенні атома Гідрогену ОН-груп унаслідок етерифікації під дією оцтового ангідриду присутності каталізаторів (сульфатної і хлорної кислоти) отримують більш розчинні і плавкі продукти, які легко переробляються.
При обробці целюлози сумішшю нітратної і сульфатної кислот і невеликої кількості води в залежності від умов нітрування можна отримати продукти з різним ступенем етерифікації, що мають різне застосування.
Наприклад, нітратцелюлози з високим ступенем етерифікації − піроксилін застосовується при виробництві пороху, нітратцелюлози з меншим ступенем етерифікації − колоксилон застосовується для виробництва плівки, лаків і пластмас.

## Slide 10
а) утворення нових функціональних груп:
Наприклад, під час гідролізу полівінілацетату (ПВА) в лужному середовищі отримують полівініловий спирт (ПВС).
Наприклад, з полівінілхлориду (ПВХ) за допомогою арґентум ацетату отримують полівінілацетат (ПАВ):

## Slide 11
б) ведення нових функціональних груп.
Наприклад, ведення хлору до поліетилену з утворенням полівінілхлориду (ПВС):
в) циклізація.
Наприклад, при ацетилюванні полівінілового спирту (ПВС)
дві функціональні групи реагують з одною молекулою низькомолекулярної сполуки.

## Slide 12
3. Реакції, які призводять до збільшення ступеня полімеризації
(зшивання і затвердіння полімерів, отримання блок- і привитих сополімерів)
Реакції зшивання призводять до збільшення ступеня полімеризації полімеру.
Реакції зшивання використовуються в промисловості для отримання рідкосітчастих еластомерів шляхом вулканізації каучуків.
Поперечні зв’язки між макромолекулами можуть мати ковалентну, іонну, іонно-координаційну природу, а також виникати за рахунок Н-зв’язків.
Зшивання ковалентними зв’язками називається
хімічним зшиванням, яке є необоротним процесом.
Зшивання іонними та іонно-координаційними зв’язками, а також за рахунок Н-зв’язків називається фізичним зшиванням, яке є оборотним процесом (зв’язки лабільні, тобто стійкі за певних умов).

## Slide 13
Хімічне зшивання
Реакції зшивання можуть здійснюватися двома шляхами:
1) мимоволі під час синтезу полімерів або в результаті побічних реакцій при полімераналогічних перетвореннях;
2) в результаті спеціальних направлених реакцій (зокрема при синтезі полімерів).
Зшивання при полімеризації та поліконденсації можна розглядати лише як реакції щодо різних можливостей отримання зшитих полімерів (тільки для розгляду).
Але їх не відносять до хімічних реакцій полімерів.

## Slide 14
Зшивання при полімеризації
Наприклад, сополімеризація стиролу з дивінілбензеном.
В результаті утворюється зшитий сополімер, який використовують як основу при отриманні йонно-обмінних смол.

## Slide 15
Зшивання при поліконденсації
Для отримання зшитих структур необхідно, щоб один з мономерів був трьохфункціональним.
Наприклад, отримання зшитих складних поліефірів можливе при взаємодії дикарбонової кислоти з двох- та трьохфункціональними спиртами.
При цьому макромолекули сполучаються один з одним складноефірним зв’язком (реакція еcтерифікації).

## Slide 16
Зшивання полімерів проводять двома основними шляхами:
1) шляхом взаємодії функціональних груп або атомів у різних макромолекул.
Наприклад, отримання зшитих полімерів з полівінілового спирту (ПВС) (при нагріванні у присутності Н2SO4):
Реакції мають обмежене застосування, оскільки утворюють малу кількість містків і супроводжуються побічними реакціями деструкції.

## Slide 17
Наприклад, зшивання двох макромолекул поліетилену за допомогою γ-опромінення:
2) при обробці лінійних полімерів «агентами, які зшивають» − низькомолекулярними сполуками.
Це обумовлено наступними перевагами реакцій другого типу:
– можливість проводити зшивання в потрібний момент (після формування, нанесення герметиків, покриттів, клеїв);
– можливість отримувати будь-яку кількість зшивань при різній довжині зшиваючих містків, що дозволяє варіювати густину сітки.
Наприклад, до реакцій другого типу відноситься вулканізація каучуків, яка супроводжується утворенням тривимірних продуктів.

## Slide 18
Вулканізація:
1) під дією Сульфуру:
Вулканізація − процес утворення тривимірних продуктів в результаті зшивання макромолекул поперечними зв’язками.
Вулканізація може здійснюватися під дією «зшиваючих агентів» (наприклад, Сульфуру), під дією випромінювань, радикалів.
Розрізняють вулканізацію під дією Сульфуру і вулканізацію без додавання Сульфуру.
А) Зшивання суміші каучуків (полібутадієн) під дією n молекул Сульфуру (n=1-8) за температури 130-160 0С (загальний випадок).

## Slide 19
Наприклад, зшивання суміші каучуків (полібутадієн) під дією 2 молекул Сульфуру:
2) Вулканізація без Сульфуру
Наприклад, вулканізація хлорованого поліетилену
у присутності оксидів металів (цинку оксиду):

## Slide 20
3) Вулканізація під дією радикальних ініціаторів або γ-випромінювання.
Наприклад, механізм реакції полягає у відриві рухомого атома (наприклад, Гідрогену) від макромолекули з утворенням макрорадикала. Подальша рекомбінація макрорадикалів приводить до зшитих структур:

## Slide 21
Затвердіння полімерів
Затвердіння − це процес необоротного перетворення рідких реакційноздатних олігомерів в тверді, нерозчинні?
неплавкі трьохвимірні полімери.
Затвердіння широко використовуються для отримання густосітчастих полімерів у виробництві пластиків, лаків, герметиків, клеїв. Утворення зшитих і затверділих полімерів приводить до великого збільшення ступеню полімеризації, оскільки утворюється гігантська макромолекула.
Затвердіння проводять шляхом взаємодії рідких смол, що мають невисокі молекулярні маси з затверджувачами, в якості яких використовуються низькомолекулярні та високомолекулярні сполуки.
Зшивання полімерів різко міняє властивості полімерів.

## Slide 22
Наприклад, при переході від лінійних до сітчастих полімерів втрачається розчинність і плавкість полімеру.
Чим більше густина просторової сітки, тим більше твердість, щільність, межа міцності на розтягування, менше відносне подовження, міняються діелектричні властивості полімеру.
Затвердіння відбувається за рахунок реакцій між функціональними групами затверджувача і функціональними групами або подвійними зв’язками форполімера (олігомера, здатного утворювати полімер).
Для здійснення затвердіння необхідно, щоб функціональність компонентів була як мінімум рівна двом; один компонент або обидва містив деяку кількість трьохфункціональних молекул.
Ступінь зшивання визначається співвідношенням двох- і трьохфункціональних сполук.
Для отримання затверділого полімеру необхідна мала кількість затверджувача (0,1-1,0% від маси полімеру).

## Slide 23
Приклади реакцій затвердіння форполімерів.
Наприклад, затвердіння поліефірів, що містять подвійні зв’язки, за допомогою стиролу (затверджувача) і радикального ініціатора:
Структура форполімеру:
Структура затверджувача:

## Slide 24
Реакція затвердіння:
Зшита сітчаста структура:

## Slide 25
Наприклад, реакція затвердіння епоксидної смоли
Структура затверджувача: H2N-R-NH2 (аліфатичний амін)
Реакція затвердіння: взаємодія поліетиленоксиду з аміном:
Зшита сітчаста структура затверділої епоксидної смоли:

## Slide 26
Наприклад, реакція затвердіння новолачних феноло-формальдегідних смол.

## Slide 27
Отримання блок і привитих сополімерів
Блоксополімери і прищеплені сополімери відрізняються від статистичних сополімерів наявністю довгих відрізків ланок ланцюга, що містять мономірні ланки одного типу:
Статистичний сополімер:
Блоксополімер:
Привитий сополімер:

## Slide 28
Блоксополімери і зшиті сополімери відрізняються за властивостями від статистичних сополімерів.
Блок- і зшиті сополімери зазвичай поєднують властивості компонентів (блоків або основних ланцюгів і зшитих ланцюгів), а статистичні сополімери не проявляють властивостей, характерних індивідуальним компонентам.
Для отримання блок- і зшитих сополімерів не підходять методи прямої сополімерізації і використовуються реакції хімічних перетворень полімерів, які здійснюються двома основними способами:
1) реакціями в системі полімер − мономер;
2) реакціями в системі полімер − полімер.

## Slide 29
1) Реакції в системі полімер – мономер:
Для отримання блок- і зшитих сополімерів необхідно в макромолекулі створити реакційні центри, на яких відбувається полімеризація.
Для цих цілей використовується радикальна полімеризація і рідше − іонна полімеризація.
Радикальну атаку макромолекул можна здійснювати в одну і дві стадії і залежно від цього виходитимуть різні продукти.
А) Радикальна полімеризація (одностадійний метод).
У мономері В розчиняють гомополімер, що складається з ланок А, і додають радикальний ініціатор.
Під дією радикала, що утворився при розкладі ініціатора, відбувається радикальна полімеризація мономера В.
Потім здійснюється передача ланцюгу від макрорадикалу ланцюга з ланок В на полімер з ланок А шляхом відриву рухомого атома Гідрогену.
В результаті в основному ланцюзі полімеру з ланок А утворюється радикал і відбувається прищеплена полімеризація мономера В.

## Slide 30
Наприклад, «прививка» стиролу до полібутадієну відбувається за схемою:

## Slide 31
Отриманий прищеплений сополімер називається
полібутадієн-пр-стирол, де першим в назві вказується мономер, який утворює основний полімерний ланцюг, а другим − прищеплений мономер.
В результаті розглянутого одностадійного методу
утворюється суміш продуктів, що складається з прищепленого сополімера, гомополімера з ланок мономера А і гомополімера з ланок мономера В.
Ефективність такого методу отримання прищепленого сополімеру залежить від швидкості передачі ланцюгу на полімер, який визначається температурою, співвідношенням полімеру і мономера, концентрацією ініціатора, рухливістю відірваного від ланцюга атома, реакційною здатністю мономера В і полімеру.
Метод характеризується технологічною простотою і широко застосовується в промисловості.

## Slide 32
У загальному вигляді «прививку» шляхом передачі ланцюга можна показати за допомогою схеми:

## Slide 33
Б) Радикальна полімеризація (двохстадійний метод).
Отримати прищеплений сополімер без домішок гомополімерів можна шляхом проведення реакції в дві стадії.
На першій стадії на гомополімер діють вільними радикалами (R∙) або γ-випромінюванням, а потім на другій стадії реакції вводять мономер В.
Реакція здійснюється за схемою:
Цей метод дозволяє отримати чистий привитий сополімер,
однак швидкість реакції в цьому випадку менше,
ніж при опроміненні суміші гомо полімеру і мономеру.

## Slide 34
В) Механохімічний синтез.
Для отримання блоксополімерів проводять механічну деструкцію сумішей гомополімера, що складається з ланок мономера А, з мономером В.
В результаті механічної деструкції гомополімера утворюються макрорадикали, на яких протікає полімеризація мономера В:
+ ~BBB(A)m ~
Механічну деструкцію полімерів проводять шляхом вальцювання, подрібнення, екструзії, вібропомолу, опромінюванні ультразвуком, при заморожуванні розчинів полімерів та їх розморожуванні та ін.
При проведенні таких реакцій необхідно враховувати протікання побічних реакцій деструкції і рекомбінації макрорадикалів.

## Slide 35
2) Реакції в системі полімер-полімер:
Основою цього методу отримання блоксополімерів і прищеплених сополімерів є взаємодія полімерів або олігомерів шляхом конденсації функціональних груп або шляхом рекомбінації макрорадикалів різних полімерів.
А) Конденсаційний метод.
Отримання блоксополімерів і прищеплених сополімерів можливе за допомогою реакцій функціональних груп різних гомополімерів, тобто коли функціональні групи одного гомополімера здатні реагувати з функціональними групами іншого гомополімера.
Якщо функціональні групи гомополімерів є кінцевими,
то утворюються блоксополімери.

## Slide 36
Наприклад, одержання привитого сополімеру шляхом конденсації функціональних груп різних гомополімерів:

## Slide 37
Наприклад, отримання привитого сополімеру можливо і за допомогою низькомолекулярних біфункціональних зшиваючих агентів (діізоцианатів, діамінів, дихлорангідридів).
Взаємодія полівінілового спирту, діазоціанату та спирту:
Перевагою такого способу отримання прищеплених сополімерів є можливість використання в якості бічних ланцюгів готових полімерів з необхідними властивостями,
недоліками є низька швидкість конденсації, невеликі виходи прищеплених сополімерів унаслідок важкості проведення реакції до повного перетворення реагентів.

## Slide 38
Введення функціональних груп в макромолекули.
Якщо в полімерах немає реакційноздатних функціональних груп для отримання блоксополімерів і прищеплених сополімерів, то необхідні функціональні групи можуть бути введені в полімери декількома способами:
1) Сополімерізація початкового мономера з невеликими добавками іншого мономера, що містить функціональні групи.
Наприклад, метилметакрилат сополімеризують з невеликою кількістю акрилової кислоти і отримують сополімер, що містить в макромолекулах невелику кількість карбоксильних груп:

## Slide 39
2) Функціональні групи до складу макромолекул полімерів можна ввести шляхом реакцій полімераналогічних перетворень.
Наприклад, частковий гідроліз нітрильних груп в макромолекулах поліакрилонітрилу (ПАН) призводять до появи в ланцюзі карбоксильних груп:

## Slide 40
Наприклад, частковий лужний гідроліз поліакриламіду
для отримання сополімеру акрилоаміда з натрій акрилатом:
3) Полімери з функціональними групами можуть бути отримані при використанні ініціаторів, що містять ці групи.
При розкладі таких ініціаторів утворюються вільні радикали, що містять функціональні групи.

## Slide 41
Б) Рекомбінація макрорадикалів
При механічних діях на полімер (вальцювання, екструзія,
дія ультразвуку, гідравлічний удар та ін.) макромолекули розриваються з утворенням активних осколків ланцюгів.
Механічною деструкцією суміші двох гомополімерів отримують макрорадикали з різними ланками А і В. Потім в результаті рекомбінації різних за природою макрорадикалів утворюються блоксополімери:
Наприклад, загальний випадок рекомбінації макрорадикалів:
Зазвичай механохімічний метод застосовують для отримання блоксополімерів з різних еластомерів з малими добавками жорстко ланцюгових полімерів з метою поліпшення їх фізико-механічних властивостей (міцності, жорсткості та ін.), для підвищення ударної міцності ряду жорстко ланцюгових полімерів (поліакринітрил, полістирол) шляхом додавання до них малих добавок еластомерів.
При механодеструкції утворення блоксополімерів ускладнюється реакціями передачі ланцюгу, диспропорціонування та ін. Ці реакції приводять до отримання суміші блоксополімерів, розгалужених і зшитих полімерів.

## Slide 42: Реакції, які призводять до зменшення ступеня полімеризації (деструкція полімерів)
Деструкція − це руйнування полімерів під дією фізичних і хімічних агентів.
Деструкція зменшує молекулярну масу, погіршує фізичні та механічні властивості полімерів, робить їх непридатними до застосування.
Деструкція використовується в цілях:
1) для отримання цінних низькомолекулярних речовин (наприклад, амінокислот з білків; глюкози з крохмалю);
2) для часткового зниження молекулярної маси полімерів з метою полегшення їх переробки і застосування
(наприклад, за рахунок зниження в’язкості при переході від високомолекулярних сполук до низькомолекулярних сполук);
3) для визначення будови полімерів за продуктами їх деструкції (наприклад, в ланцюгах натурального каучуку ланки за типом «голова до хвоста» утворювався лавуліновий ангідрид (або кислота); у разі поєднання ланок за типом «голова до голови» утворюється продукт деструкції – бурштиновий ангідрид;
4) для отримання блок- і прищеплених сополімерів.

## Slide 43: Залежно від механізму розрізняють деструкцію за законом випадку і ланцюгову деструкцію.
Деструкція за законом випадку протікає шляхом незалежних розривів основного ланцюга з утворенням макромолекул меншої довжини під дією хімічних реагентів: кислот, лугів (наприклад, для поліамідів, полісахаридів).
Ланцюгова деструкція здійснюється під дією активних центрів радикального типу, тепла, світла, радіації. Деструкція може протікати глибоко, аж до утворення мономерів.
Деполімеризація − процес послідовного відщеплення мономерних ланок від ланцюга.

## Slide 44: Деполімеризація характерна для полімерів, що мають невисоку теплоту полімеризації (50-60 кдж/моль)
Полімер | Теплота полімеризації, кДж/моль | Продукти деструкції
1 | 2 | 3
ПММА | 42-55 | Мономер > 90%
ПМС | 40 | Мономер > 90%
ПЕ | 95-105 | Мономер < 1%, олігомери
ПМА | 84 | Мономер < 1%, олігомери
Деполімеризація використовується в промисловості для утилізації полімерних відходів.

## Slide 45: Залежно від природи агенту, що викликає деструкцію, розрізняють хімічну і фізичну деструкцію.
Хімічна деструкція здійснюється під дією хімічних реагентів.
Гідроліз − це розщеплювання ланцюгів при взаємодії з водою. Гідроліз деяких полімерів прискорюється під дією ферментів.
(наприклад, гідроліз природних полімерів − полісахаридів з утворенням моносахаридів; гідроліз білків до α-амінокислот.
Наприклад, гідроліз поліаміду:
Ацидоліз − це розщеплювання ланцюгів під дією безводних кислот.
Наприклад, ацидоліз складних поліефірів.

## Slide 46
Алкоголіз − розщеплювання ланцюгів під дією спиртів.
Наприклад: алкоголіз поліефіру:
Окиснювальна деструкція характерна для карболанцюгових і гетероланцюгових полімерів. Окиснення є ланцюговим процесом.
Основні стадії: ініціація, ріст ланцюга та обрив ланцюга.
Механізм і швидкість окиснювальної деструкції залежать від будови полімерів.
Наприклад, ненасичені полімери окиснюються швидше насичених.
Ненасичені полімери при окисненні приєднують кисень за місцем подвійного зв’язку (I) або в результаті реакції з α-воднем (II).

## Slide 47
Ініціювання за маршрутом I:
Ріст ланцюга за маршрутом I:
Обрив ланцюга рекомбінацією:
Ініціювання за маршрутом II:
Ріст ланцюга за маршрутом II:

## Slide 48
Озоноліз – процес розщеплювання макромолекул на фрагменти меншої довжини під дією озону.
Дія озону на багато еластомерів, гуми приводить до розтріскування, тобто появ тріщин.
Озоноліз використовується в промисловості для отримання з твердих полімерних відходів рідких низькомолекулярних олігомерів з реакційноздатними групами, які застосовуються як присадки до палив і масел.
Наприклад, озон приєднується до подвійного зв’язку з утворенням озонідів, які мають наступну будову.
Наприклад, схема реакції озонолізу натурального каучука:

## Slide 49
Наприклад, окиснення насичених полімерів
Насичені полімери стійкіші до дії кисню, проте під дією сонячного світла при підвищеній температурі насичені полімери окиснюються.
Наприклад, окиснення полістиролу під дією сонячного світла та високої температури:

## Slide 50
Наприклад, окиснення аморфного поліетилену: