## Slide 1: Матеріали та компоненти електронної техніки
Доц. Ніконова Аліна Олександрівна
ЛЕКЦІЯ 1

## Slide 2: Магнітні матеріали
Будь-яка речовина, будучи поміщеною у магнітне поле, здобуває деякий магнітний момент. Магнітний момент одиниці об’єму Jм речовини називають намагніченістю
=M / V, де V- об’єм, м3.
При нерівномірному намагнічуванні тіла = d /dV.
Намагніченість є векторною величиною; в ізотропних тілах вона спрямована або паралельно, або антипаралельно напруженості магнітного поля . Намагніченість виражається в одиницях напруженості магнітного поля (А/м) і пов’язана з напруженістю магнітного поля співвідношенням
= χм∙ H
де χм - безрозмірна величина, що характеризує здатність даної речовини намагнічуватися в магнітному полі й називана магнітною сприйнятливістю

## Slide 3
Магнітна сприйнятливість чисельно дорівнює намагніченості при одиничній напруженості поля. Крім об’ємної магнітної сприйнятливості χм іноді використовують поняття питомої й молярної магнітних сприйнятливостей, які відносять відповідно до одиниці маси або до моля речовини.
Намагнічене тіло, що перебуває в зовнішнім полі, створює власне магнітне поле, що в ізотропних матеріалах спрямовано паралельно або антипаралельно зовнішньому полю. Тому сумарна магнітна індукція в речовині визначається алгебраїчною сумою індукції зовнішнього й власного полів:

## Slide 4
де  = 1 +  м - відносна магнітна проникність, що показує у скільки разів магнітна індукція поля в даному середовищі більше, ніж магнітна індукція 0 у вакуумі.
Першопричиною магнітних властивостей речовини є внутрішні приховані форми руху електричних зарядів, які є елементарними круговими струмами, що мають магнітні моменти. Такими струмами є електронні спини й орбітальне обертання електронів в атомах. Магнітні моменти протонів і нейтронів приблизно в тисячу разів менші за магнітний момент електрона. Тому магнітні властивості атома визначаються цілком електронами, а магнітним моментом ядра можна знехтувати.
За реакцією на зовнішнє магнітне поле й характером внутрішнього магнітного впорядкування всі речовини в природі можна підрозділити на п’ять груп: діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики, антиферомагнетики й феримагнетики.

## Slide 6: Діамагнетики
До діамагнетиків відносять речовини, у яких магнітна сприйнятливість негативна й не залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля. Діамагнетизм обумовлений невеликою зміною кутової швидкості орбітального обертання електронів при внесенні атома в магнітне поле. Діамагнітний ефект є проявом закону електромагнітної індукції на атомному рівні.
До діамагнетиків належать інертні гази, водень, азот, багато рідин (вода, нафта і її похідні), ряд металів (мідь, срібло, золото, цинк, ртуть, галій і ін.), більшість напівпровідників (кремній, германій, сполуки AIIIBV, AIIBVI) і органічних сполук, лужно-галоїдні кристали, неорганічні стекла й ін. Діамагнетиками є всі речовини з ковалентним хімічним зв’язком і речовини в надпровідному стані. Чисельне значення магнітної сприйнятливості діамагнетиків становить приблизно -(10^(-6)…10^(-7) Оскільки діамагнетики намагнічуються проти напрямку поля, для них μ < 1. Однак відносна магнітна проникність дуже незначно відрізняється від одиниці (за винятком надпровідників). Магнітна сприйнятливість діамагнетиків дуже слабко змінюється з температурою, тому що діамагнітний ефект обумовлений внутрішньоатомними процесами, на які тепловий рух частинок не впливає. Зовнішнім проявом діамагнетизму є виштовхування діамагнетиків з неоднорідного магнітного поля.

## Slide 8: парамагнетики
До парамагнетиків відносять речовини з позитивною магнітною сприйнятливістю, що не залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля. У парамагнетиках атоми мають елементарний магнітний момент навіть при відсутності зовнішнього поля, однак через тепловий рух ці магнітні моменти розподілені хаотично, тому намагніченість речовини в цілому дорівнює нулю. Зовнішнє магнітне поле утворює переважну орієнтацію магнітних моментів атомів в одному напрямку. Теплова енергія протидіє створенню магнітної впорядкованості. Тому парамагнітна сприйнятливість сильно залежить від температури.

## Slide 9
При кімнатній температурі магнітна сприйнятливість парамагнетиків дорівнює 10^(-3)…10^(-6) . Тому їхня магнітна проникність незначно відрізняється від одиниці. Завдяки позитивній намагніченості парамагнетики, поміщені в неоднорідне магнітне поле, втягуються в нього. У дуже сильних полях і при низьких температурах у парамагнетиках може наступати стан магнітного насичення, при якому всі елементарні магнітні моменти орієнтуються паралельно вектору.
Парамагнетиками є кисень, окис азоту, лужні й луго-земельні метали, деякі перехідні метали, солі заліза, кобальту, нікелю й рідкоземельних елементів. Парамагнітний ефект за фізичною природою багато в чому аналогічний дипольно-релаксаційній поляризації діелектриків.

## Slide 10
Алюміній
Платина
Ебонит
Вольфрам

## Slide 11: Феромагнетики
Феромагнетиками є речовини з великою позитивною магнітною сприйнятливістю (до 10^6), що сильно залежить від напруженості магнітного поля й температури. Феромагнетикам властива внутрішня магнітна впорядкованість, що виражається в існуванні макроскопічних областей з паралельно орієнтованими магнітними моментами атомів – магнітних доменів.
Однодоменний стан енергетично невигідний, тому що в цьому випадку на кінцях феромагнетика виникають магнітні полюси, що створюють зовнішнє магнітне поле, яке має певну потенційну енергію. Однодоменну структуру можна розглядати як сукупність декількох магнітів, що стикаються однойменними полюсами.

## Slide 12
а – однодоменна; б – дводоменна; в, г - багатодоменні
Кристали малих розмірів можуть складатися з одного домена (утворення границі енергетично невигідно). Лінійні розміри доменів ~ 10-1…10-4 мм. У межах доменної границі, що розділяє два домена, намагнічені в протилежних напрямках, відбувається плавна зміна орієнтації спинів.

## Slide 13
Найважливіша особливість феромагнетиків - їхня здатність намагнічуватися до насичення у відносно слабких магнітних полях.
З елементарних речовин феромагнетиками є залізо, кобальт, нікель, а також шість рідкоземельних елементів: гадоліній, диспрозій, гольмій, ербій, тербій і тулій. Рідкоземельні елементи проявляють феромагнітні властивості при знижених температурах. Феромагнетиками є багато сплавів на основі магнітних елементів, а також сплави магнітних елементів з немагнітними. Феромагнітні властивості виявлені в деяких сплавів, що складаються цілком з немагнітних елементів  так називані сплави Гейслера (наприклад, Cu2MnAl).

## Slide 14
Кобальт
Залізо
Нікель
Кобальт
Гадоліній
Гольмій

## Slide 15: Антиферомагнетики
Антиферомагнетиками є речовини, у яких нижче деякої температури спонтанно виникає антипаралельна орієнтація елементарних магнітних моментів однакових атомів або іонів кристалічної решітки. Для антиферомагнетиків характерна невелика позитивна магнітна сприйнятливість (χм = 103…105), яка сильно залежить від температури. При нагріванні в антиферомагнетику відбувається фазовий перехід у парамагнітний стан. Температура такого переходу, при якій зникає магнітна впорядкованість, називається точкою Неєля (або антиферомагнітною точкою Кюрі).

## Slide 16
Антиферомагнетизм виявлений у хрому, марганцю й ряду рідкоземельних елементів (Се, Nd, Sm і ін.). Типовими антиферомагнетиками є найпростіші хімічні сполуки на основі металів перехідної групи типу окислів, галогенідів, сульфідів, карбонатів і т.п. Усього відомо біля тисячі сполук із властивостями антиферомагнетиків.
Церій
Марганець
Хром

## Slide 17: Феримагнетики
Феримагнетиками є речовини, магнітні властивості яких обумовлені нескомпенсованим антиферомагнетизмом. Подібно феромагнетикам вони мають високу магнітну сприйнятливість, що істотно залежить від напруженості магнітного поля й температури. Поряд із цим феримагнетики характеризуються й рядом істотних відмінностей від феромагнітних матеріалів.
Феримагнетики дістали свою назву від феритів, під якими розуміють хімічні сполуки окису заліза Fe2O3 з окислами інших металів. Властивості феримагнетиків мають деякі впорядковані металеві сплави, але, головним чином, - різні оксидні сполуки, серед яких найбільший практичний інтерес представляють ферити.

## Slide 18
Від парамагнетиків ферити відрізняються нелінійними магнітними властивостями й високою магнітною сприйнятливістю, що є наслідком їхньої доменної будови, а в порівнянні з феромагнетиками ферити мають істотно меншу індукцію насичення.
Діа-, пара- і антиферомагнетики можна об’єднати в групу слабкомагнітних речовин, тоді як феро- і феримагнетики є сильномагнітними матеріалами.

## Slide 19: Магнітний гістерезис
Якщо феромагнетик намагнітити до насичення Вs, а потім відключити зовнішнє поле, то індукція в нуль не повернеться, а буде мати деяке значення Вг, називане залишковою індукцією
Щоб позбутися залишкової індукції, необхідно прикласти магнітне поле протилежного напрямку. Напруженість розмагнічуваючого поля -Нс, при якій індукція у феромагнетику, попередньо намагніченому до насичення, повертається в нуль, називають коерцитивною силою.

## Slide 20
Збільшення напруженості поля до значень, більших -Hс, викликає перемагнічування феромагнетика аж до насичення (-Bs). Таким чином, зміна магнітного стану феромагнетика при його циклічному перемагнічуванні характеризується явищем гістерезису, тобто відставання індукції від напруженості поля. Магнітний гістерезис обумовлений необоротними процесами намагнічування. Для різних амплітудних значень напруженості зовнішнього поля можна одержати сімейство петель гістерезису. Петлю гістерезису, отриману при індукції насичення, називають граничною. При подальшому зростанні поля площа гістерезисної петлі залишається незмінною.
Залишкова індукція Вr і коерцитивна сила Нс є параметрами граничної петлі гістерезису. Сукупність вершин петель гістерезису утворює основну криву намагнічування феромагнетика. Основна крива намагнічування для магнитом’яких матеріалів (з малою Нс) практично не відрізняється від початкової кривої.

## Slide 21: Магнітострикція
Зміна магнітного стану феромагнітного зразка супроводжується зміною його лінійних розмірів і форми; це явище називають магнітострикцією. Розрізняють лінійну й спонтанну магнітострикцію.
Спонтанна магнітострикція виникає при переході речовини з парамагнітного у феромагнітний стан в процесі охолодження до температури нижче точки Кюрі.
Лінійна (індукована) магнітострикція пов’язана з деформаціями кристалічної решітки під дією зовнішнього поля. Лінійну магнітострикцію оцінюють значенням відносної деформації зразка в напрямку магнітного поля:  = l/l. Чисельне значення коефіцієнта магнітострикції  залежить від типу структури, кристалографічного напрямку, напруженості магнітного поля й температури. Лінійна магнітострикція може бути як позитивною, так і негативною, тобто розміри зразка в напрямку поля при намагнічуванні можуть як збільшуватися, так і зменшуватися.
Відносну магнітострикційну деформацію, що виникає при магнітному насиченні зразка, називають константою магнітострикції s.

## Slide 22
Зміна розмірів феромагнетика при намагнічуванні супроводжується появою в ньому внутрішніх напружень і деформацій, які перешкоджають зсуву доменних границь. Тому магнітострикція, як і кристалографічна анізотропія, утрудняє процес намагнічування феромагнетика в слабких полях і зменшує магнітну проникність матеріала. Різний знак коефіцієнта магнітострикції заліза й нікелю у слабких полях використовується для виготовлення залізонікелевих сплавів типу пермалой з великою початковою магнітною проникністю. У пермалоях зі вмістом нікелю ≈ 80 % коефіцієнти магнітострикції у всіх основних кристалографічних напрямках ≈ 0.
Константа магнітострикції зменшується при нагріванні феромагнетика й досягає нуля при температурі переходу речовини в парамагнітний стан (точка Кюрі). При нагріванні поступово відбувається теплова дезорієнтація спинових магнітних моментів і зменшення спонтанної намагніченості
H4>H3>H2>H1; H1 - відповідає п, H4 – відповідає області технічного насичення