## Slide 1: Матеріали та компоненти електронної техніки
Доц. Ніконова Аліна Олександрівна
ЛЕКЦІЯ 1

## Slide 2: Класифікація магнітних матеріалів

## Slide 3: Магнітні матеріали
До магнітотвердих відносять матеріали з великою коерцитивною силою Нс. Вони перемагнічуються лише в дуже сильних магнітних полях і служать в основному для виготовлення постійних магнітів.
Умовно магнітом’якими вважають матеріали, у яких Нс < 800 А/м, а магнітотвердими - із Нс > 4 кА/м. В кращих магнітом’яких матеріалах коерцитивна сила може досягати 1 А/м, а в кращих магнітотвердих матеріалах її значення перевищує 500 кА/м.
Матеріали спеціалізованого призначення - це матеріали із прямокутною петлею гістерезису (ППГ), ферити для пристроїв надвисокочастотного діапазону й магнітострикційні матеріали. Усередині кожної групи розподіл магнітних матеріалів за родами і видами відбиває розходження в їхній будові й хімічному складі, технології й деякі специфічні властивості.

## Slide 4: Магнітом’які матеріали для постійних і низькочастотних магнітних полів
Основні вимоги
Крім високої магнітної проникності й малої коерцитивної сили магнітом’які матеріали повинні мати велику індукцію насичення, що дозволяє зменшити габаритні розміри й масу магнітної системи.
Магнітний матеріал, використовуваний у змінних полях, повинен мати можливо менші втрати на перемагнічування, які складаються в основному із втрат на гістерезис і вихрові струми. Для зменшення втрат на вихрові струми в трансформаторах обирають магнітом’які матеріали з підвищеним питомим опором. Часто магнітопроводи збирають із окремих ізольованих тонких листів. Стрічкові сердечники навивають із тонкої стрічки з міжвитковою ізоляцією з діелектричного лаку. Важливою вимогою до магнітом’яких матеріалів є забезпечення стабільності їхніх властивостей, як у часі, так і стосовно зовнішніх впливів, таких, як температура й механічні напруги.

## Slide 5: Залізо й низьковуглецеві сталі
Основним компонентом більшості магнітних матеріалів є залізо
Саме залізо в елементарному вигляді є типовим магнітом’яким матеріалом. Серед елементарних феромагнетиків залізо має найбільшу індукцію насичення (близько 2,2 Тл). Властивості заліза залежать від вмісту домішок, структури матеріалу, розміру зерен, наявності механічних напруг.
Технічно чисте залізо звичайно містить невелику кількість домішок вуглецю, марганцю, кремнію й інших елементів, що погіршують його магнітні властивості. Через порівняно низький питомий опір його використовують, в основному, для виготовлення магнітопроводів постійного магнітного потоку. Звичайне технічно чисте залізо має сумарний вміст домішок 0,08...0,1 %.
Кремниста електротехнічна сталь (тонколистова) є основним магнітом’яким матеріалом масового споживання. Домішка кремнію підвищує питомий опір, що знижує втрати на вихрові струми, збільшує п і max, зменшує коерцитивну силу і втрати на гістерезис.

## Slide 6
Матеріал | Магнітна проникність |  | Коерцитив-на сила, А/м | Індукція насичення, Тл | Питомий опір, мкОм∙м
 | початкова | максимальна |  |  | 
Технічно чисте залізо | 250…400 | 3500…4500 | 50…100 | 2,18 | 0,1
Електролітичне залізо | 600 | 15 000 | 30 | 2,18 | 0,1
Карбонільне залізо | 2000…3000 | 20 000… 21 500 | 6,4 | 2,18 | 0,1
Монокристал найчистішого заліза | >20 000 | 1 430 000 | 0,8 | - | 0,097
Електротехнічна сталь | 200…600 | 3000…8000 | 10…65 | 1,95…2,02 | 0,25… 0,6
Низьконікелевий пермалой | 1500…4000 | 15 000… 60 000 | 5…32 | 1,0…1,6 | 0,45… 0,9
Високонікелеві пермалої | 7 000… 100 000 | 50 000… 300 000 | 0,65…5 | 0,65… 1,05 | 0,16… 0,85
Суперпермалой 79% Ni, 5% Mo, 15% Fe, 0,5% Mn | 100 000 | До 1 500 000 | 0,3 | 0,8 | 0,6
Властивості магнітом’яких матеріалів

## Slide 7: Низькокоерцитивні сплави
Пермалої - залізонікелеві сплави, що мають досить велику магнітну проникність в області слабких полів і дуже маленьку коерцитивну силу. Високонікелеві пермалої містять 72...80 % нікелю, а низьконікелеві - 40...50 % .
Найбільша початкова й максимальна магнітна проникність є у суперпермалою (табл), що містить 78,5 % Ni. Дуже легке намагнічування цього сплаву в слабких полях є наслідком практичної відсутністі в нього магнітної анізотропії і явища магнітострикції
Магнітні властивості пермалоїв дуже чутливі до зовнішніх механічних напруг, залежать від хімічного складу й наявності сторонніх домішок у сплаві, а також дуже різко змінюються залежно від режимів термообробки матеріалу (температури, швидкості нагрівання й охолодження, навколишнього середовища й т.д.).

## Slide 8
Вартість пермалоїв визначається вмістом у їхньому складі нікелю. У марках пермалоїв буква Н означає нікель, К - кобальт, М - марганець, X - хром, С - кремній (сіліціум), Д - мідь; додаткова буква У - сплав з поліпшеними властивостями, П - із прямокутною петлею гістерезису. Цифра в марці вказує процентний вміст нікелю.
Низьконікелеві сплави 45Н и 50Н застосовують для виготовлення сердечників малогабаритних силових трансформаторів, дроселів, реле й деталей магнітних ланцюгів, що працюють при підвищених індукціях без підмагнічування або з невеликим підмагнічуванням. Зі сплаву 50НХС виготовляють сердечники імпульсних трансформаторів і апаратури зв’язку звукових і високих частот у режимі без підмагнічування або з невеликим підмагнічуванням.
Високонікелеві сплави 79НМ, 80НХС, 76НХД використовують для виготовлення сердечників малогабаритних трансформаторів, реле й магнітних екранів, а при товщині 0,02 мм - сердечників імпульсних трансформаторів, магнітних підсилювачів і безконтактних реле.

## Slide 9: Альсіфери
Потрійні сплави заліза із кремнієм і алюмінієм. Оптимальний склад альсіфера: 9,5 % Si, 5,6 % Аl, інше - Fe. Такий сплав відрізняється твердістю й крихкістю, але може бути виготовлений у вигляді фасонних виливків. Властивості альсіфера: п = 35400; mах = 117000; Нс = 1,8 А/м;  = 0,8 мкОм∙м.
Вироби з альсіфера (магнітні екрани, корпуси приладів і т.п.) виготовляють методом лиття з товщиною стінок не менш як 2...3 мм через крихкість сплаву. Завдяки крихкості альсіфера, його можна розмелювати в порошок і використовувати поряд з карбонільним залізом для виготовлення високочастотних пресованих сердечників.

## Slide 10: Магнітом’які високочастотні матеріали
Під високочастотними магнітом’якими матеріалами розуміють речовини, які повинні виконувати функції магнетиків при частотах ≥ 102…103 Гц.
За фізичною природою високочастотні магнітом’які матеріали поділяють на магнітодіелектрики й ферити. При звукових, ультразвукових і низьких радіочастотах можна використовувати також тонколистові рулонні холоднокатані електротехнічні сталі й пермалої. Товщина сталей досягає 30...25 мкм, а пермалої - товщиною до 3...2 мкм.
Ферити - це оксидні магнітні матеріали, у яких спонтанна намагніченість доменів обумовлена некомпенсованим антиферомагнетизмом.
Великий питомий опір , що перевищує  заліза в 103…1013 разів, а отже, і відносно незначні втрати енергії в області підвищених і високих частот поряд з досить високими магнітними властивостями забезпечують феритам широке застосування в радіоелектроніці.
Ферити виготовляють у вигляді кераміки й монокристалів. Завдяки невисокій вартості й відносній простоті технологічного циклу керамічні матеріали займають провідне місце серед високочастотних магнетиків. Найбільш широко застосовують нікель-цинкові й марганець-цинкові ферити. Вони кристалізуються в структурі шпінелі і є твердими розчинами заміщення, утвореними двома простими феритами, один із яких (NiFe2O4 або MnFe2O4) є феримагнетиком, а інший (ZnFe2O4) - немагнітний. Збільшення концентрації немагнітного компонента призводить до збільшення намагніченості насичення (а отже, і Bs) твердого розчину і монотонного зниження температури Кюрі (ТК).

## Slide 11
Магнітна проникність феритів н підвищується з ростом температури до точки Кюрі й потім різко падає. Щоб не було погіршення магнітних характеристик, ферити слід оберігати від механічних навантажень.
За електричними властивостями ферити належать до класу напівпровідників. Їхня електропровідність обумовлена процесами електронного обміну між іонами змінної валентності («стрибковий» механізм). Електрони, що беруть участь в обміні, можна розглядати як носії заряду, концентрація яких практично не залежить від температури. Але при підвищенні температури зростає рухливість носіїв заряду. Найменший серед феритів питомий опір має магнетит Fe3O4 (ферит заліза), у якого  = 5105Ом*м. У ферогранатів питомий опір може досягати високих значень (до 109 Ом*м). Ферити з високою магнітною проникністю, як правило, мають невисокий питомий опір.
Для феритів характерна відносно велика діелектрична проникність , що зменшується з підвищенням частоти.

## Slide 12: Магнитодіелектрики
Магнітодіелектрики виготовляють пресуванням порошко-подібного феромагнетика з ізолюючою органічною або неорганіч-ною зв’язкою. Як основу застосовують карбонільне залізо, альсіфер і молібденовий пермалой. Ізолюючою зв’язкою служать фенол-формальдегідні смоли, полістирол, скло й ін. Магнітодіелектрик повинен мати малі втрати та достатню стабільність магнітної проникності в часі й при коливаннях температури. Магнітодіелектрики характеризуються відносно невисокою магнітною проникністю (п = 10…250), яка істотно менше за магнітну проникність монолітних феромагнетиків.

## Slide 13: Магнітні матеріали спеціалізованого призначення
Ферити й металеві сплави із прямокутною петлею гістерезису (ППГ)
Магнітні матеріали із ППГ широко застосувуються в пристроях автоматики, обчислювальної техніки
Сердечники з матеріалу із ППГ мають два стійких магнітних стани, що відповідають різним напрямкам залишкової магнітної індукції. Тому їх можна використати як елементи для зберігання й переробки двійкової інформації. Запис і зчитування інформації здійснюються перемиканням сердечника з одного магнітного стану в інший за допомогою імпульсів струму, що створюють необхідну напруженість магнітного поля. Двійкові елементи на магнітних сердечниках із ППГ характеризуються високою надійністю, малими габаритами, низькою вартістю, відносною стабільністю характеристик. Вони мають практично необмежений термін служби, зберігають записану інформацію при відключених джерелах живлення.

## Slide 14
Ферити використовуються в ряді НВЧ-пристроїв – в антенних перемикачах й циркуляторах, що служать для розподілу енергії між окремими хвилеводами; в фазообертачах; фільтрах; модуляторах, обмежниках потужності й ін.
До феритів НВЧ пред’являють ряд специфічних вимог:
1) досягнення вузької лінії резонансу;
2) висока чутливість матеріалу до керуючого поля (можливість керування відносно слабким зовнішнім полем);
3) високий питомий об’ємний опір (106...108 Омм) і можливо менший тангенс кута діелектричних втрат (103...104), а також можливо менше значення магнітних втрат поза областю резонансу, що забезпечує мале загасання у фериті;
4) температурна стабільність властивостей і можливо більш високе значення точки Кюрі

## Slide 15: Магнітотверді матеріали
Класифікація й властивості. Магнітотверді матеріали відрізняються від магнітом’яких високою коерцитивною силою. Площа гістерезисної петлі в магнітотвердих матеріалів значно більше, ніж у магнітом’яких. За застосуванням магнітотверді матеріали можна поділити на матеріали для постійних магнітів і матеріали для запису й тривалого зберігання звуку, зображення й т.п.
Властивості магнітотвердих матеріалів характеризуються кривою розмагнічування, що є ділянкою граничної гістерезисної петлі

## Slide 16
при деяких значеннях BD і НD енергія досягає максимального значення
що є найбільш важливою характеристикою якості матеріалів, використовуваних для виготовлення постійних магнітів. Нерідко для характеристики таких матеріалів користуються добутком BD· HD, опускаючи множник 1/2. Графічно енергію Еd у певному масштабі можна представити площею прямокутника зі сторонами Bd і Hd (заштрихований прямокутник, що характеризує Еd max).
Форму кривої розмагнічування прийнято характеризувати коефіцієнтом опуклості в, під яким розуміють відношення
З посиленням прямокутності петлі гістерезису коефіцієнт опуклості наближається до одиниці.
Чим більше залишкова індукція Вr, коерцитивна сила Нс і коефіцієнт опуклості в, тим більше максимальна енергія магніту.
Більша коерцитивна сила виникає в матеріалі, що складається з однодоменних частинок, у яких велика енергія магнітної кристалографічної анізотропії або анізотропії форми.

## Slide 17
Литі висококоерцитивні сплави.
До цієї групи належать сплави систем Fe-Ni-Аl і Fe-Ni-Co-Al, модифіковані різними добавками. Вони є активними елементами багатьох приладів і характеризуються сприятливим співвідношенням між магнітними властивостями й вартістю виробництва.
У потрійній системі Fe-Ni-Al найбільшу питому магнітну енергію мають сплави, що містять близько 28 % Ni і 14 % Аl (за масою), що приблизно відповідає інтерметалічній сполуці Fe2NiAl. В ці сплави додають легуючі елементи – кобальт, мідь, титан і ніобій, що не тільки поліпшує магнітні властивості, але й послабляє їх залежність від невеликих змін хімічного складу, наявності домішок і відхилень від заданого режиму термообробки.
Магнітні властивості магнітотвердих матеріалів залежать від кристалографічної й магнітної текстур. Магнітна текстура висококоерцитивних сплавів створюється шляхом їхнього охолодження в сильному магнітному полі. При цьому досягається впорядковане розташування пластинчастих виділень сильно-магнітної фази, які своїми осями легкого намагнічування орієнтуються в напрямку поля. Текстурований матеріал магнітно анізотропний; найкращі властивості в нього виявляються в тому напрямку, у якому при охолодженні на нього діяло магнітне поле.

## Slide 18
Кристалічну текстуру створюють методом спрямованої кристалізації сплаву, залитого у форму, використовуючи особливі умови тепловідводу. Сплави, виготовлені спрямованою кристалізацією, мають специфічну стовпчасту макроструктуру. Сполучення кристалічної й магнітної текстур дозволяє поліпшити всі параметри магнітотвердого матеріалу (Вr, Нс, в).
Недоліком сплавів типу Fe-Ni-Аl і Fe-Ni-Al-Co є труднощі виготовлення з них виробів точних розмірів внаслідок крихкості й високої твердості. У марках сплавів прийняті наступні позначення: Ю - алюміній, Н - нікель, Д - мідь, К - кобальт, Т - титан, Б - ніобій, А - стовпчаста кристалічна текстура. Магнітна текстура не позначається, але мається на увазі завжди при вмісті кобальту в сплаві понад 15 %. Цифра в маркуванні підкреслює вміст того металу, буква якого стоїть перед цією цифрою.