Лабораторна робота № 2

## Складання вугільної шихти для коксування та дослідження показників її технічного аналізу

Теоретичні положення

Вугільна шихта, що піддається коксуванню, складається з суміші вугілля різних марок в різних співвідношеннях. При складанні вугільної шихти враховуються властивості вугілля окремих технологічних марок (показники технічного аналізу, спікливість, коксівність).

Правильне складання вугільних шихт є одним з найбільш дієвих засобів регулювання якості коксу, розширення сировинної бази коксування і підвищення техніко-економічних показників всього коксохімічного виробництва. Складання вугільної шихти повинне забезпечувати отримання коксу із заданими показниками міцності, крупності, реакційної здатності і електроопору при певних обмеженнях вмісту домішок в органічній масі (золи, сірки і фосфору). Окрім цього, велике значення має складання шихт з урахуванням виходу і якості хімічних продуктів коксування.

Основний вплив на показники фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей коксу здійснюють властивості початкового вугілля (в першу чергу їх спікливість), а також усадка напівкоксу і коксу, динаміка процесу утворення тріщин та інші чинники.

Розглянемо вплив окремих марок вугілля на властивості коксу.

Газове вугілля характеризується порівняно невеликою товщиною пластичного шару, високим виходом летких речовин і підвищеною усадкою. Кокс з газового вугілля характеризується високою реакційною здатністю, присутність в шихті такого вугілля посилює усадку "коксового пирога" і полегшує видачу його з печі, а також збільшує вихід газу і хімічних продуктів коксування. При підвищеному вмісті газового вугілля вихід коксу зменшується.

Жирне вугілля є головним компонентом шихти, оскільки забезпечує хорошу спікливість і додає коксу міцності. Однак при його підвищеному вмісті кокс виходить тріщинуватий і дрібношматковий. Це вугілля обумовлює підвищений вихід смоли, бензолу і газу.

Коксове вугілля додає коксу необхідної механічної міцності і забезпечує однорідну шматкуватість.

Вугілля марки ПС знижує усадку, внаслідок чого зменшується тріщинуватість коксу, а крупність його підвищується, але зростає стиранність коксу, меншає вихід газу і хімічних продуктів.

Вважається, що оптимальний склад вугільної шихти, який забезпечує отримання високоякісного коксу наступний: Г – 30 %, Ж + К > 50 % і ПС – залишок.

Важливою операцією при підготовці вугільної шихти до коксування є її усереднювання. Усереднення вугільної шихти – це вирівнювання технологічних властивостей суміші по всій масі.

Для визначення рівня усереднення вугілля, як правило, застосовується коефіцієнт усереднення, який являє з себе відношення середньоквадратичного відхилення показника до і після усереднення.

Про рівень усереднення компонентів у вугільній шихті можна також судити за показниками технічного аналізу (зокрема, Ad і Vd), які підпорядковуються правилу адитивності. Так, при високому рівні усереднення вугільної шихти показники технічного аналізу, які розраховані за правилом адитивності і визначені експериментальним шляхом повинні бути приблизно однаковими. Крім цього, для встановлення рівня усереднення можна застосовувати гранулометричний склад вугілля.

Сутність роботи

Сутність роботи полягає в складанні вугільної шихти для коксування, її перемішуванні, дослідженні показників технічного аналізу вугілля і вугільної шихти і визначенні рівня усереднення шихти.

Виконання роботи

Після отримання марочного складу вугільної шихти, а також вимог до рівня її подрібнення і показників технічного аналізу, приступають до її складання. Необхідно відмітити, що для коксування вугільної шихти в лабораторній електропечі потрібно 500 г.

Процес підготовки проби палива до аналізу складається з чотирьох операцій: подрібнення, перемішування, скорочення (квартування) і відбору лабораторної проби.

З наданих лабораторних проб вугілля різних марок, необхідних для складання вугільної шихти, відбирають проби на технічний аналіз. За результатами технічного аналізу вугілля встановлюють відповідність вугілля вимогам якості.

Після подрібнення до необхідної крупності і зважування вугілля окремих марок, у відповідності до їх участі в шихті, приступають до перемішування вугілля способом «на конус».

Цей спосіб полягає в тому, що з проби вугілля совком набирають порції і насипають їх у вигляді конічної купи, тобто з вугілля формують конус. Для того, щоб вугілля потрапляло на поверхню конуса рівномірно, порції насипають обов’язково на вершину, при цьому переміщуючись навколо конуса за годинниковою стрілкою. Перемішування проби «на конус» проводять 3 рази. При створенні нового конуса порції вугілля набирають совком близько основи попереднього, поступово переміщуючись також за годинниковою стрілкою, і зсипають його на вершину наступного. При такому способі перемішування створюється рівномірний розподіл палива по відношенню до геометричної вісі конуса, але зберігається неоднорідність (сегрегація) частинок по висоті конуса: дрібні легкі частинки вугілля залишаються на вершині, а більші і важкі – скочуються до основи конуса. Проте ця відома систематична похибка, що пов’язана з сегрегацією палива, може бути подолана при скороченні вугілля методом квартування.

Метод квартування полягає в тому, що перемішану «на конус» пробу сплющують в усічений конус і ділять (квартують) на чотири рівні сектори.

Для створення рівномірного розподілу вугілля в усіченому конусі сплющення конуса повинне бути проведене точно вертикальним натисканням на вершину конуса металевою пластиною. При цьому не допускається розрівнювати верхній круг перенесенням або зсувом вугілля вбік.

Для правильного поділення круга, квартування, зазвичай, проводять за допомогою хрестовини, виготовленої з металу або дерева. Хрестовину вдавлюють у вугілля до зіткнення з обробною плитою, при цьому центр хрестовини повинен співпадати з віссю конуса. Не знімаючи хрестовини, видаляють вугілля з двох протилежних секторів повністю на всю глибину шару. Паливо, що залишилося в двох секторах, знову перемішують способом «на конус» і квартують. Скорочення квартуванням повторюють до тих пір, поки маса проби в двох секторах не досягне потрібного значення.

Існує інший спосіб скорочення проби – метод вибірки. Метод вибірки полягає в тому, що з проби, розташованої тонким шаром у вигляді прямокутника, набирають певне число порцій, рівномірно розподілених по всій пробі. Для цього пробу ділять взаємно перпендикулярними лініями на однакові за площею квадрати. З середини квадратів рівномірно, наприклад, в шаховому порядку набирають порції, дотримуючись такого правила: в пробу повинна потрапити однакова маса вугілля з верхнього і нижнього шарів, тобто необхідно провести відбір на всю глибину шару вугілля. Похибка вибірки за рахунок неповноти взяття в пробу всього шару тим менша, чим тонший шар і чим дрібніше подрібнено вугілля, тому метод вибірки застосовують найчастіше для скорочення лабораторних проб до аналітичних.

З перемішаної і скороченої шихти відбирають пробу на проведення технічного аналізу. Підготовлену для коксування вугільну шихту зберігають в тарі, що герметично закривається.

Проводять дослідження технічного аналізу вугільної шихти згідно встановлених стандартів.

За результатами технічного аналізу чи за гранулометричним складом вугілля і вугільної шихти робиться висновок щодо рівня усереднення компонентів вугільної шихти. Для цього порівнюють показники, які були розраховані за правилом адитивності з показниками, отриманими за результатами експериментальних досліджень.