Лабораторна робота 5

ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО КОКСУ

Мета роботи – визначити міцність кам’яновугільного коксу.

Теоретичні відомості

Кокс кам’яновугільний (англ. coal coke, нім. Steinkohlenkoks) – різновид коксу, пористий (пористість 49 – 53 %) грудкоподібний продукт коксування вугілля. Має сірий колір. Вміст вуглецю у вугіллі становить від 78–89 до 90–95 % мас., вміст вуглецю в кам’яновугільному коксі – 96–98 % мас., зольність до   9–11 % мас., вологість 0,5–4,0 % мас., теплота згоряння                29–33 МДж/кг. Вихід кам’яновугільного коксу при коксуванні вугілля становить 75–78 %. Він є бездимним паливом у металургії, при виплавці чавуну слугує також відновником залізної руди й розпушувачем шихти.

Доменний кам’яновугільний кокс повинен мати розмір грудок не менше 10 мм, ливарний кокс використовується для ливарного виробництва, вміст сірки у ньому не повинен перевищувати 1,2–1,3 % мас. Кокс для газогенераторних установок повинен мати тугоплавку золу (температура плавлення не нижче за 1250 °C).

В Україні перший якісний кам’яновугільний кокс вперше було вироблено в 1799 р., набагато раніше, ніж в багатьох інших країнах·Європи. Його виготовили на вугільній копальні                    в Лисичому Байраку для потреб Луганського чавуноливарного заводу.

Обладнання для проведення роботи: барабан сталевий закритого типу діаметром і довжиною (1000±5) мм (розміри внутрішні) зі стінками товщиною 8 мм. Мінімальна товщина стінок барабана в результаті зносу 5 мм.

На внутрішній поверхні по всій довжині барабана паралельно його поздовжньої осі, через інтервали 90° по колу, кріпляться чотири кутових профілі розміром 100·50·10 мм. Кутові профілі встановлюються так, щоб полки довжиною 100 мм були спрямовані до центру барабана, а полки довжиною 50 мм –              у напрямку, протилежному його обертанню. Кутові профілі замінюють, якщо полка довжиною 100 мм зношується до 95 мм.

Завантаження і вивантаження барабана, залежно від його конструкції, здійснюють через люк на циліндричній поверхні, що закривається кришкою з гнутого листа з ущільненням, або через торцеву сторону, закривається плоскою кришкою з ущільненням. На барабані є лічильник обертів з пристроєм для автоматичної зупинки його після заданого числа обертів. Частота обертання барабана (25 ± 1) ·хв – 1.

Перевірку технічного стану механізмів барабана проводять не рідше одного разу на квартал, а герметичність ущільнення кришки і справність автоматичного включення – не рідше одного разу в декаду; ваги з похибкою зважування не більше 0,1 кг; ящики, виготовлені з матеріалів, що не кородують· в умовах експлуатації, що вміщають не менше 25 (50) кг коксу, щітки; совкові лопати; грохоти механічні, обладнані ситами з квадратними отворами розміром 80 · 80; 60 · 60; 40 · 40 і 25 · 25 мм, а також         з круглими отворами діаметром 60, 40 і 10 мм по ГОСТ 5954.1 – 91 і ГОСТ 5954.2 – 91.

Допускається замість барабана і грохоту застосовувати автоматизований агрегат, що складається з барабана для випробування коксу і двохсітчастого грохоту, встановленого на загальній рамі.

Підготовка до випробування: масова частка робочої вологи в пробі коксу не повинна перевищувати 7%. При масовій частці робочої вологи більше 7% пробу піддають природньому або штучному підсушуванню. Випробуванню в барабані піддають або безпосередньо об’єднану пробу коксу, або об’єднану пробу після визначення гранулометричного складу.

У першому випадку об’єднану пробу коксу класів крупності 60 мм і більше і 40 мм і більше і 25 мм і більше розсівають на ситі з круглими отворами діаметром 60 мм, а в разі випробування коксу класу 40–60 мм – на ситі з діаметром отворів 40 мм.

Для випробування з надрешітного продукту набирають три проби масою 50 ± 0,5 кг кожна.

У другому випадку при проведенні випробування після визначення гранулометричного складу об’єднаної проби коксу виділений при розсіві класів 80 мм і більше і 60 – 80 мм зважують   і поміщають окремо, а виділений клас 40 – 60 мм розсівають додатково на ситі з круглими отворами діаметром 60 мм і зважують надрешітний продукт. Для випробування в барабані з виділених   80 мм і більше, 60 – 80 мм і надрешітного продукту класу 40 – 60 мм складають три проби масою (50 ± 0,5) кг пропорційно виходу кожного класу.

Проведення дослідження: приготовану пробу масою          50±0,5 кг завантажують в барабан і щільно, так, щоб не прокидалась проба, закривають кришкою. Після 100 обертів барабан автоматично зупиняється. Пробу вивантажують, ретельно збираючи весь коксовий дріб’язок.

Після випробування в барабані кокс піддають ситовому аналізу. Розсівання проводять на механічному грохоті, обладнаному ситами з круглими отворами діаметром 40 і 10 мм.

При виході грохоту з ладу допускається проводити розсівання вручну. Розсівання проводять у три прийоми окремими порціями масою близько 17 кг кожна до повного припинення виділення підситового продукту. Розсівання починають на ситі з отворами діаметром 40 мм, а потім переходять на сито з отворами діаметром 10 мм. Кокс окремих класів, отриманих при розсіві, зважують, при цьому кокс подальшого класу додають до попереднього.

Різницю між масою проби, взятої для випробування, і масою коксу всіх класів крупності після випробування в барабані додають до маси коксу класу менше 10 мм.

Якщо ця різниця перевищує 0,7% від маси вихідної проби, випробування вважають недійсним.

Обробка експериментальних результатів: на підставі даних ситового аналізу проби коксу після випробування в барабані розраховують показник виходу класу більше 40 мм (М40), що характеризує здатність коксу до подрібнення, і показник виходу класу менше 10 мм (М10), що характеризує здатність коксу до стирання, у відсотках за формулами:

M40m1⋅100m,M10=m2⋅100m,

де m – маса проби, завантаженої в барабан, кг; m1 – маса коксу, що залишився на ситі з отворами діаметром 40 мм, кг; m2 – маса коксу, що пройшов через сито з отворами діаметром 10 мм, кг.

Отриманий результат округляють до першого десяткового знака. За результат визначення приймають середнє арифметичне результатів двох визначень.

Розбіжності між результатами двох визначень не повинні перевищувати: для М40– 2,0%; для М10– 1,0% при довірчій ймовірності Р = 0,95.

При отриманні результатів з більшими розбіжностями допускається проводити третє визначення і за остаточний результат приймають середнє арифметичне результатів трьох визначень.

Контрольні запитання та завдання

1. Які бувають різновиди коксу?

2. Який вміст вуглецю у вугіллі та коксі?

3. Яка методика проведення випробування міцності коксу?