## Slide 1: Фотовольтаїчні інформаційні системи

## Slide 2: Фізичні основи вентильного фотоефекта
В основі вентильного фотоефекту лежать два фундаментальних явища - внутрішній фотоефект і просторове розділення різнойменних нерівноважних носіїв заряду.
Внутрішній фотоефект - це явище генерації нерівноважних носіїв заряду при опроміненні напівпровідника електромагнітним випромінюванням з енергією квантів, достатньою для такої генерації.
Іншими словами – повинно виконуватися порогова умова красної межі фотоефекту, тобто енергія кванта світла повинна бути більше деякої характеристичної енергії εкрас.
hν ≥ εкрас,
де h = 6,63·10–34 Дж·с – постійна Планка;
ν – частота електромагнітного випромінювання.

## Slide 3
У випадку власної фотопровідності ця енергія дорівнює ширині забороненої зони εg
εкрас = εg,
а у випадку домішкової – енергії іонізації домішкового центра εI
εкрас = εI.
Максимальний ККД сонячних батарей можливий тільки в разі «власної фотопровідності», тобто ситуації, коли при поглинанні кванта світла відбувається перехід електрона з валентної зони в зону провідності і з'являється пара нерівноважних носіїв заряду - електрон і дірка. Ці нерівноважні носії заряду просторово не розділені і фотоЕРС не виникає, поки електрон і дірка не ​​будуть рознесені в просторі. Цю функцію можуть виконувати контакти між напівпровідником і металом (контакт Шотткі) або між напівпровідниками (p-n перехід, гетероструктура).
Фотодіод (вентильний елемент с p-n-переходом) (а) і його ввімкнення у режимі сонячної батареї (б)

## Slide 4
де k = 1,380662·10–23 Дж/К – постійна Больцмана, Т – абсолютна температура (К), q – заряд електрона 1,6·10–19 Кл.
Таким чином, через перехід протікають наступні струми:
– неосновних носіїв: –Is;
– основних носіїв: Iу;
– фотострум: –Iф.
Повний струм через p-n-перехід дорівнює
Струм неосновних носіїв

## Slide 5: Залежність фотоерс вентильного фотоелемента від зовнішнього навантаження
При роз’єднаному зовнішньому колі, тобто при R → ∞, отримаємо для фотоерс «холостого ходу»
Якщо ж опір навантаження малий, тобто. R → 0, то струм короткого замикання буде дорівнювати фотоструму Iкз = Iф. Зовнішній вигляд вольт-амперної характеристики ідеального вентильного фотоелементу приведений на рисунку
Вольт-амперна характеристика кремнієвого фотоелементу
Точка а на рисунку відповідає роботі з оптимальним зовнішнім навантаженням (з найбільшою потужністю фотоелектричного генератора).

## Slide 6
При збільшенні опору навантаження фотоерс збільшується, достигаючи у межі значення φхх, а фотострум зменшується. Потужність, яка віддається фотоелектричним генератором у зовнішнє коло, дорівнює Iфφ. При оптимальному виборі опору зовнішнього кола ця потужність буде максимальною.
Як випливає з рисунка максимальна величина фотоерс не може перевищувати величину φмакс ≈ εg /q. Фактично, в силу ряду причин максимальна величина фотоерс буде складати приблизно:
ВАХ пояснює еквівалентна схема фотоелементу, яка включає джерело струму
Iф=SqN0Q,
де S – площа фотоелемента, а коефіцієнт збирання Q – безрозмірний множник (<1), що показує, яка доля усіх створених світом електронно-дірочних пар (SN0) збирається p-n переходом. Паралельно джерелу струму увімкнений p-n перехід, струм через який дорівнює Is[eqU/kT –1]. р-n-Перехід шунтує навантаження, і при збільшенні напруги струм через нього швидко збільшується.

## Slide 7
Рівняння ВАХ справедливо і при висвітленні фотоелемента світлом довільного спектрального складу, змінюється лише значення фотоструму Iф. Максимальна потужність відбирається в тому випадку, коли фотоелемент знаходиться в режимі, зазначеному точкою а (рис. 1.4). Максимальна потужність, що знімається з 1 см2, дорівнює
P = Iф·U = x·Iкз·Uхх,,
де x– коефіцієнт форми або коефіцієнт заповнення вольт-амперної характеристики, Iкз – струм короткого замикання, Uхх – напруга холостого хода.
У фотоелементів з кремнію Si з шириною забороненої зони εg ≈ 1 еВ вона буде дорівнювати φмакс ≈ 600 мВ, фотоелементів з германію Ge φмакс ≈ 400 мВ, фотоелементів з арсеніду галію GaAs φмакс ≈ 1 В.
Для отримання великих напруг фотоелементи підключають послідовно один одному, для отримання великих струмів - паралельно, формуючи, таким чином, сонячну батарею.

## Slide 8: Технічні характеристики і параметри сонячних елементів
Кремнієві сонячні елементи являються нелінійними пристроями і їх поведінку неможливо описати звичайною формулою типу закона Ома. Замість неї для пояснення характеристик елементу можна користуватися сімейством простих для розуміння кривих – вольт-амперних характеристик (ВАХ)
Сімейство ВАХ сонячного елементу
Напруга холостого ходу, що генерується одним елементом, трохи змінюється при переході від одного елементу до іншого в одній партії і від однієї фірми виробника до іншої і становить близько 0,6 В. Ця величина не залежить від розмірів елементу. Зі струмом же все навпаки. Він залежить від інтенсивності світла і розміру елементу, під яким розуміється площа його поверхні.
Елемент розміром 100×100 мм у 100 разів краще за елемент розміром 10×10 мм і, відповідно, він при тій же освітленості дасть струм у 100 разів більший.

## Slide 9
1 - крива потужності;
2 - крива струму.
Залежність вихідної потужності від напруги
Пікова потужність відповідає напрузі близько 0,47 В. Таким чином, щоб правильно оцінити якість сонячного елементу, а також заради порівняння елементів між собою в однакових умовах, необхідно навантажити його так, щоб вихідна напруга дорівнювала 0,47 В.

## Slide 10
Важливим моментом роботи сонячних елементів являється їх температурний режим. При нагріванні елементу на один градус більше за 25ºС він втрачає напругу в 0,002 В, тобто 0,4 %/градус. На рисунку приведено сімейство кривих ВАХ для температур 25º С і 60º С.
Сімейство кривих ВАХ для температур 25 ºС і 60 ºС

## Slide 11
В ясну сонячну погоду елементи нагріваються до 60-70 ºС втрачаючи 0,07-0,09 В кожний. Це і є основною причиною зниження ККД сонячних елементів, що призводить до падіння напруги, що генерується елементом.
ККД звичайного сонячного елементу коливається у межах 10-16 %. Це означає, що елемент розміром 100×100 мм при стандартних умовах може генерувати 1-1,6 Вт.
Стандартними умовами для паспортизації елементів у всьому світі признаются наступні:
- освітленість 1000 Вт/м2;
- температура 25ºС;
- спектр АМ 1,5 (сонячний спектр на широті 45º)
Точка перетину кривої з віссю напруг називається напругою холостого ходу - Uxx, точка перетину з віссю струмів – струм короткого замикання Iкз.
Максимальна потужність модуля визначається як найбільша потужність при STC (Standart Test Conditions)

## Slide 12
Напруга, яка відповідає максимальній потужності, називається робочою напругою - Up , а відповідний струм – струмом максимальної потужності (робочим струмом - Ip ).
Напруга холостого ходу модуля мало залежить від освітленості, в той час як струм короткого замикання, а відповідно і робочий струм, прямо пропорційні освітленості.
Спектральна чутливість сонячного елементу – це залежність струму короткого замикання від довжини хвилі оптичного випромінювання, що падає на поверхню, розраховуючи на одиницю потужності випромінювання.
У стандартних умовах вимірюються стаціонарні значення спектральної чутливості. Автоматизоване вимірювання динаміки спектральної чутливості дозволяє спостерігати часові зміни струму короткого замикання, обумовлені процесами з різноманітними характерними часовими перерозподілами електронів та дірок у сонячному елементі.

## Slide 13: Конструкції і матеріали сонячних елементів
Технологія отримання дифузійних p-n переходів для сонячних елементів
Одним з найбільш використовуваних методів вибіркового введення домішок в монокристал напівпровідника є дифузійний метод (або метод дифузії в твердій фазі), розроблений у 1956 році, який дозволяє досягати високої точності розподілу домішки.
Метод дифузії полягає в тому, що домішка контактує з поверхнею монокристала напівпровідника. Потім монокристал розігрівається, унаслідок чого атоми домішки проникають всередину монокристала і заміщають атоми напівпровідника, "вибиті" зі своїх місць унаслідок теплової взаємодії.
При вивченні процесу дифузії у виробництві напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем слід розрізняти методи дифузії:
- дифузія по вакансіях (дифузія заміщення);
- дифузія впровадження (дифузія по міжвузлю).
Процес дифузії домішки в напівпровідникових кристалах описується двома законами Фіка.

## Slide 14
У напівпровідниковому виробництві зазвичай застосовують різні методи дифузії, проте всі вони можуть бути розділені на два класи.
У першому випадку поверхнева концентрація атомів домішки зменшується в ході процесу дифузії (обмежене джерело), а в другому - поверх­нева концентрація залишається постійною протягом всього часу про­ведення операції (необмежене джерело). При цьому розв’язання другого закону Фіка будуть різними.
Залежність коефіцієнта дифузії для домішок, що
дифун­дують по вакансіях, від температури

## Slide 15: Виробництво структур на основі аморфного кремнію
Виробництво структур на основі монокристалічного кремнію, що задовольняють цим вимогам процес технологічно складний і дорогий. Тому увагу інженерів було звернуто на такі матеріали, як сплави на основі аморфного кремнію, арсенід галію і полікристалічні напівпровідники.
Для ефективної роботи сонячних елементів необхідно дотримання ряду умов:
- оптичний коефіцієнт поглинання (a) активного шару напівпровідника повинен бути достатньо великим, щоб забезпечити поглинання значної частини енергії сонячного світла в межах товщини шару;
- генеруються при висвітленні електрони і дірки повинні ефективно збиратися на контактних електродах з обох сторін активного шару;
- сонячний елемент повинен володіти значною висотою бар'єру в напівпровідниковому переході;
- повний опір, включене послідовно з сонячним елементом (виключаючи опір навантаження), має бути малим для того, щоб зменшити втрати потужності (джоулево тепло) в процесі роботи;
- структура тонкої плівки повинна бути однорідною по всій активної області сонячного елемента, щоб виключити закорочування і вплив шунтуючих опорів на характеристики елемента.

## Slide 16: Аморфний кремній (а-Si: Н)
Аморфний кремній (а-Si: Н) виступив в якості більш дешевої альтернативи монокристалічному. Перші сонячні елементи на його основі було створено в 1975 р. Оптичне поглинання аморфного кремнію в 20 разів вище, ніж кристалічного, тому для істотного поглинання видимого світла досить плівки аморфного кремнію товщиною 0,5-1,0 мкм замість дорогих кремнієвих підкладок товщиною 300 мкм . Крім того, завдяки існуючим технологіям отримання тонких плівок аморфного кремнію великої площі не потрібно операції різання, шліфування й полірування, необхідних для СЕ на основі монокристалічного кремнію. У порівнянні з кристалічними кремнієвими елементами вироби на основі аморфного кремнію виробляють при більш низьких температурах (300 ° С), тому можна використовувати дешеві скляні підкладки, що скорочує витрату кремнію в 20 разів.

## Slide 17
Поки максимальний коефіцієнт корисної дії експериментальних елементів на основі а-Si: Н становить 12%, що трохи нижче, ніж для кристалічних кремнієвих (≈ 15%). Однак не виключено, що з розвитком технології ККД елементів на основі а-Si: Н досягне теоретичної стелі в 16%. Найбільш прості конструкції сонячних елементів з а-Si: Н були створені на основі структури метал-напівпровідник (діод Шотткі)
Конструкція фотоелементу с бар’єром Шотткі
Незважаючи на видиму простоту, їх реалізація досить проблематична - металевий електрод повинен бути прозорим і рівномірним по товщині, а їхні капітали на кордоні метал / а-Si: Н - стабільними e fcs. Найчастіше СЕ на основі а-Si: Н формують на стрічці з нержавіючої сталі або на скляних підкладках, покритих провідним шаром.
При використанні скляних підкладок на них наносять прозору для світла провідну оксидну плівку з SnO2, In2O3 або SnO2 + In2O3 (Indium tin oxide - ITO), що дозволяє висвітлювати елемент через скло.
Оскільки у нелегованого шару електронна провідність виражена слабо, бар'єр Шотткі створюється за рахунок осадження металевих плівок з високою роботою виходу (Pt, Rh, Pd), яка зумовлює утворення області позитивного об'ємного заряду (збідненого шару) в а-Si: Н.

## Slide 18: СЕ на основі аморфного кремнію з p-i-n-структурою
Більш високою ефективністю володіють СЕ на основі аморфного кремнію з p-i-n-структурою. У цьому "заслуга" широкої нелегованої i-області a-Si: H, що поглинає істотну частку світла. Але виникає проблема - дифузійна довжина дірок в a-Si: H дуже мала (~ 100 нм), тому в сонячних елементах на основі aaSi: H носії заряду досягають електродів в основному тільки завдяки внутрішньому електричному полю, тобто за рахунок дрейфу носіїв заряду. У СЕ на основі кристалічних напівпровідників носії заряду, маючи велику дифузійну довжину (100 - 200 мкм), досягають електродів і під час відсутності електричного поля.

## Slide 19
Для отримання ефективних СЕ на основі p-i-n-Сруктура аморфного гідрогенізуючого кремнію необхідно домогтися у всій i-області однорідного потужного внутрішнього електричного поля. Задача вирішується, якщо при виготовленні p-i-n-структури першим формувати p-шар (рис. 2.5). Для його створення необхідно невелика кількість бору (<1018 см3), а значить, істотного забруднення нелегованого шару не відбувається. У той же час, якщо першим осаджувати n-шар, то наявність залишкового фосфору змінює властивості i-шару.
Сонячні елементи на основі аморфного кремнію
на скляній (а) та стальній (б) підкладках
Дешевизна і простота виготовлення сонячних батарей з аморфного кремнію зробили цей різновид СБ найбільш масовим і популярним на ринку. Однак є області, де основну роль відіграють інші фактори – високий коефіцієнт корисної дії, малі масо-габаритні параметри, стійкість до жорстких зовнішніх впливів і т. п.

## Slide 20: Сонячні батареї на основі гетероструктур з напівпровідників АIIIВV и АIIВVI
СБ виробляються на основі бінарних, трійних і більш важких напівпровідникових з’єднань, таких, як арсенід галію GaAs, телурид кадмію CdTe, диселенід міді-індію CuInSe2 и др.