621.78

С325                               Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Б. П. Середа

І.В. Кругляк

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА

Методичні вказівки

до практичних занять

для студентів ЗДІА

спеціальності "Обробка металів тиском "

Запоріжжя

2004

Вступ

Методичні вказівки підготовлені відповідно до програми курсу "Термічна обробка". Ця дисципліна є базової для підготовки грамотних інженерів. Методичні вказівки охоплюють головні розділи і теми курсу. Викладено основні формули і методика розрахунку, методика рішення задач за визначенням напруг при миттєвій зміні температури поверхні:

- тривалість нагріву сталі;

- температурні напруги в металі при нагріві;

- визначення напруг при лінійній зміні температури поверхні;

- напруги в металі при нагріві в печі з постійною температурою. Методичні вказівки мають за мету допомогти студентам виконати практичні

завдання з курсу: „Термічна обробка".

1 НАГРІВ СТАЛІ І СТОПІВ

1.1 ОСНОВНІ ФОРМУЛИ І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

В загальному ланцюзі технологічного процесу гарячої обробки металу тиском нагрів металу вважається однією з істотних ланок.

Правильний режим нагріву злитків або заготівок забезпечує високі техніко-економічні показники роботи прокатного стану, а саме зменшується витрата металу, палива, енергії на одиницю годних виробів, підвищується продуктивність праці і якість прокатних виробів, що зрештою відображається на основному показнику роботи прокатних цехів — собівартості товарної продукції.

Критерії оптимальності нагріву сталі і сплавів, які включають оптимізацію сумісних техніко-економічних показників нагрівальних печей і прокатного стану, розглянуті 3. А. Малим з використанням математичного апарату варіаційного числення і принципу максимуму [1].

Теорія нагріву сталі і сплавів і причини утворення всіх видів браку, виникаючі при неправильному режимі нагріву металу, детально є розглянутий в роботах [2-5,6-9]. Нижче приведені задачі і методика їх рішень в межах вимог виробничої практики. До них відносяться визначення таких технологічних параметрів, як температура нагріву сталі, тривалість, або час нагріву сталі і напруги в металі при нагріві, температура нагріву сталі.

Температурний режим нагріву сталі і сплавів перед гарячою обробкою тиском (плющення, кування) залежить головним чином від властивостей металу в литому (злиток) і деформованому (заготівка) станах. При встановленні температурного режиму для заданого металу необхідно ураховувати наступні дані:

- хімічний склад і спосіб виплавки стали або сплаву;

- механічні властивості металу при високих температурах;

- конструкцію нагрівальної печі;

- форму, розмір і розташування тіла, що нагрівається, в печі.

У виробничих умовах задачі за визначенням температури нагріву металу можуть зустрічатися в різних варіантах, які детально розглянуті в роботах за технологією нагріву сталі, перерахованих вище. Найцікавіші задачі по нагріву металу, має велике практичне значення, можна сформулювати в двох варіантах:

а) для даного металу вимагається визначити максимально допустиму
кінцеву температуру нагріву;

б) при заданих температурі печі і часу перебування металу в ній визначити температури поверхні і середини тіла, що нагрівається.

В табл. 1 представлені позначення величин, що використовуються в подальших розрахунках.

Теоретичне визначення температури нагріву металу перед плющенням злитків або заготівки ґрунтується на діаграмах стану сплавів.

Для визначення температури нагріву металу вуглецевих сталей користуються класичною діаграмою Geurensa — діаграмою стану сплаву Fe—C (рис 1). Є подібного роду діаграми і для інших сплавів [10 - 13].

Теоретична температура нагріву сплаву повинна бути близькою до температури лінії солидуса, оскільки пластичні властивості металу в межах температурного інтервалу гарячої обробки поліпшуються з підвищенням температури. Проте це справедливо не для всіх сплавів.

Таблиця 1

| Найменування величини | Умовне позначення | Одиниці вимірювання в системі СІ | Зв'язок з одиницями інших систем |
| --- | --- | --- | --- |
| Коефіцієнт теплопроводності Питома масова теплоємність Коефіцієнт температуро- проводності Коефіцієнт теплопередачі і теплоотдачі Поверхнева щільність теплового потоку Час (тривалість нагріву) Час при ступінчатому нагріві окремо для кожної ступені Температура газу Температура печі Температура поверхні тіла Температури середини тіла Початкова температура тіла Кінцева температура тіла Початкова температура газу.... Початкова температура печі... Різність температури поверхні і середини тіла Початкова різність темпера- тур поверхні і середини тіла | λ СР α = λ/ СРρ α q τ τ1 τ2 τ3 tГАЗ tПІЧ tП.Т. tС.Т. tО.Т. tК.Т. tО.Г. tО.ПІЧ. Δt = tП – tC Δtº = tПº – tCº | вт/(м·град) дж/(кг·град) м2 /г вт/(м2 »град) вт/м2 г °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С | 860кал/(м·г·град) 0,24 кал/(кг·гард) 860кал/(м·г·град) 860кал/м2 ·г |

Продовження табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Найбільша різність температур по перетину Абсолютна температура.... Розрахункова товщина тіла Радіус перетину циліндра равновеликого по площі перетину з тілом, що нагрівається прямокутного або квадратного перетину.... Розрахункова височина циліндра Змінення тепловмісту в різні періоди нагрівання Формули для визначення змін тепловмісту по зонам печі Середні поверхневі плот- ності теплових потоків Абсолютна температура продуктів горіння, що улітають Поправочний коефіцієнт часу нагрівання, що враховує форму тіла Питома тривалість нагрівання Однократна загрузка печі... Часова продуктивність печі Довжина робочого простору печі | ΔtГ T S R H Δi1, Δi2, Δi3 Δi1 = i1 - i0 Δi2 = i2 – i1 Δi3 = i3 – i2 Tуход.г k1 z = 60τ S Gпіч G lп.дл. | °С °К м м м Dж/кг Dж/кг Безрозмірний(для платин k1 = 1, для циліндра k1=2, для шару k1 = 3) хв./см кг кг/ч м | T = t + 273,16°C 0,24 кал/кг 0,24 кал/кг |

Продовження табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| повна активного пода камера, що подогріває... зварочної камери Температурний градієнт Критерій Фурьє Критерій Біо Швидкість нагрівання Коефіцієнт лінійного теплового розширення металлу Коефіцієнтнт об'ємного расширення металлу Відношення маси тіла, що нагрівається до його поверхні | lп.дл. lакт. lпод. lзвар. Grad t C α1 β = 3 α1 | м м м м °С/м Безрозмірний Безрозмірний °С/ч град-1 град-1 кг/м2 |  |

З виробничої практики відомо, що дуже висока температура сталі і сплавів з підвищенням пластичності викликає ряд перерахованих нижче небажаних явищ, які погіршують прокочуваємість металу і його якість [14].

- Метал може вийти перегрітим або перепаленим, що приводить до зниження пластичності сталі унаслідок збільшення розміру зерен. Крім того, перепалена сталь з оплавленими межами зерен стає крихкою і є браком.

- Дуже висока температура нагріву сприяє підвищенню температури кінця плющення. В цьому випадку унаслідок процесу рекристалізації кінцева продукція може вийти грубозернистій,   із   зниженими   механічними властивостями. В заевтектоідних вуглецевих сталях при високих температурах кінця плющення по межах зерен утворюється сітка карбіду (цементитна),

а в окремих випадках дуже груба сітка, непіддатлива усуненню термічною обробкою.

3. При високих температурах сталі можливий брак по обезвуглецюванню
сталі, що особливо відображається на якості інструментальних сталей,
головним чином швидкорізальних.

4. Збільшуються втрати металу від чаду.

Ураховуючи перераховані вище труднощі при визначенні оптимальної температури нагріву металу перед плющенням, Н. Ю. Тайц [15] і М. Л. Зарощинський [16] рекомендують розраховувати температуру нагріву вуглецевої сталі по емпіричній формулі:

tH = tСОЛ (373 - 473°K)	(1.1.)

де tH - температура   нагрівання   сталі;

tСОЛ - температура по лінії солідуса.

При підвищенні змісту вуглецю в сталі максимальна температура нагріву знижується: до 1350° С при 0,1% 3, 1250- 1270°С при 0,2% С, 1200-1220°С при 0,4% С і 1180-1200°С при 0,6% С.

Для інструментально-вуглецевої сталі із змістом вуглецю 0,8; 1,0 і 1,5% рекомендуємо самостійно знайти температуру нагріву металу, користуючись діаграмою Fe-С.

Рисунок  1 - Діаграма стану вуглецевої сталі (tK - температура нагрівання

сталі перед прокатуванням)

При визначенні температури кінця нагріву сталі в печі необхідно мати на увазі наступні міркування:

1) метал при вибраній температурі повинен мати однофазну структуру
твердого розчину, оскільки багатофазна структура характеризується

меншою пластичністю, ніж гомогенна або однофазна у зв'язку з відмінністю механічних властивостей фаз при високих температурах;

2) вибрана температура нагріву металу повинна забезпечити, до певної
міри, інтенсифікацію дифузійного процесу, тобто мимовільне вирівнювання
концентрації хімічних елементів, карбіду ліквації і інших шкідливих скупчень в
сплаві.

Тривала витримка при 1000—1150°С сприяє видаленню деякої кількості водню із сталі шляхом дифузії і тим самим знижує чутливість її до флокенам. Особливо це відноситься до таких флокеночутливих сталей, як шарикопод-шипнікова, конструкційна, хромонікелева і ін.

Температура нагріву металу також визначається його механічними властивостями при високих температурах.

В заводській практиці при визначенні температури нагріву зливків і заготовок у момент видачі їх з печі користуються функціональною залежністю температури від механічних властивостей сплаву, приймаючи за критерій пластичності відносне подовження 8 = ДІЛ-100 %; поперечне звуження ψ = F0-F1/F0 • 100 %; результати випробувань на кручення (по числу оборотів випробовуваного зразка до його руйнування) і ударну в'язкість ан [105 н•м/м3 (кГ•м/см2 )].

Одночасно з цими випробуваннями визначають міцність металу. Міцність металу характеризується межею міцності і твердістю.

Способи механічних випробувань металу при високих температурах достатньо детально розглянуті в роботах [2, 17] і ін.

Результати механічних випробувань металу при високих температурах представляють у вигляді графіків, по яких визначають інтервал пластичності випробовуваного металу і проводять вибір температури металу перед прокатуванням і в кінці неї. Один з таких графіків приведений на Рис. 2.

Рисунок  2 - Вплив температури на межу міцності нелегованої сталі з різним вмістом вуглецю

Температуру нагріву зливків з вуглецевих і легованих сталей перед прокатуванням і температуру в кінці прокатування можна визначити по табл. 2. Пояснення до табл. 2:

- стали 18ХНВА, ЗОХГСА, 60С2 володіють великою схильністю до наклепу при температурах нижче 850°С;

- для зменшення полосчатості в структурі готового сорту із сталі 15 температура кінця прокатування повинна бути не нижчим 850 С;

Температури початку і кінця прокатування різних сталей [2]

3)	сталь У7 при температурі нижче 750° С схильна до утворення
полосчатої структури, а вище 900° С— до випадання феритної складової;

Таблиця 2

Температура початку і кінця прокатування різних сталей [2]

| Вид сталі | Марка сталі | температура початку прокатування, ºС | Температура кінця прокатування, ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкційна | 15 12ХНЗА 18ХНВА ЗОХГСА 60С2 | 1260 1260 1220 1240 1140 | ≥ 850 ≥ 800 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 800 |
| Інструментальна | У7 У12А ЄИ366 Х12М Р9 Р18 | 1220 1200 1150 1170 1190 1230 | 750-900 800-850 ≥900 ≥850 ≥900 ≥900 |
| Окаліностійка, нержавіючі, жароміцні, а також стопи з високим омічним опіром | Х9С2 1X13 Х17 Х28 1Х25Ю5 1X18Н9 Х18Н11Б Х18Н25С2 Х23Н18 Х13Н4Г9 1Х14Н14В2М Х15Н60 Х20Н80 | 1240 1280 1100 1100 1100 1250 1200 1180 1200 1180 1200 1160 1170 | >900 ≥850 Не обмежені 750-850 ≤800 ≥850 ≥900 ≥850 ≥900 ≥900 ≥850 ≥850 ≥800 |

4) для запобігання освіти в готовому крупному сорті із сталі У12А сітки карбіду температуру кінця прокатування приймають не вище 850° С, а при прокатуванні сорту дрібних розмірів із стороною (20 мм) для запобігання чорного зламу — не нижче 800° С;

5) щоб уникнути утворення графіту в поверхневих шарах виробів із сталі ЗИ366 температура кінця прокатування цієї сталі повинна бути не нижчим 900°С;

6) для сталі Х28 температура кінця прокатування повинна бути в межах 750—850° С, оскільки при більш високій температурі готовий прокат має крупне зерно.

Сталі аустенітного класу володіють схильністю до швидкого наклепу, тому для них температуру кінця прокатування приймають не нижче 850° С.

Окрім різноманітних методів визначення температури нагріву сталі перед прокатуванням, заснованих на використовуванні діаграм стану сплавів і механічних випробувань металу при високих температурах, у виробничій практиці температуру поверхні tn і середини tc зливка або заготівки визначають також за даними tгаз, т і t0T. Вирішимо цю задачу аналітичним способом з використанням критерійних функцій. Для цього скористаємося методом Л. М. Марієнбаха [18].

- По таблицях, що є в роботах [19 і 20], встановлюють фізичні константи для металу (див. табл. 1): λ, ср, р; а = λ /срр (середні значення в інтервалі температур металу при посадці металу в піч і заданій температурі нагріву).

- Визначають коефіцієнти теплопередачі а по формулі Шака з поправкою   Хейлінгенштедта:

α = 50 + 0,3(tгаз - 700°C)	   (1.2)

3.	Знаходять відношення α S/2 λ,

де S - сторона або діаметр тіла, що нагрівається.

- Визначають відношення 4ατ/S , де τ — час нагріву металу, що розраховується по методу Л. М. Марієнбаха.

- По знайдених αS/2 λ, і 4ατ/S2 за допомогою діаграм (рис. 3-6) знаходять значення   відносин:

6. З цих відносин визначають tn і tc. Теоретичні методи визначення
температури нагріву металу не можуть претендувати на абсолютний збіг з
даними практики. Необхідна додаткова перевірка правильності рішення задачі
в лабораторних і виробничих умовах. При проектуванні прокатних станів, що
знов будуються, або теоретична температура перепалу і максимальна
температура нагріву [4 - 6] при розробці технології прокатування нових сталей і
сплавів оптимальні режими нагріву металу розробляють на базі досвідчених

Рисунок : 3 - Графік температур Шака для поверхні пластин

даних з обгрунтуванням останніх попередніми розрахунками по розглянутих нижче методах.

Гранична температура нагріву металу перед прокатуванням знаходиться в нерозривному зв'язку з швидкістю або часом нагріву. Чим вище температура нагріву, тим більше повинна бути швидкість нагріву.

При невідповідності температури нагріву його швидкості неминуче виникнення браку у вигляді перегріву або перепалу.

Температури, що рекомендуються, нагріву конструкційних і інструмент-тальних сталей є приведений в табл. 2 і 3.

Рисунок : 4 - Графік температур Шака для середини пластин

Рисунок   5 - Графік температур Шака для поверхні циліндра

Рисунок   6 - Графік температур Шака для осі циліндра

Тривалість нагріву сталі

В технології нагріву сталі істотну роль грає час нагріву сталі і сплавів. Правильне визначення часу нагріву не тільки забезпечує якість, що вимагається, прокатних виробів, структуру і механічні властивості але і створює сприятливі умови деформації металу при прокатуванні. Рівномірно прогрітий метал характеризується прямолінійним виходом металу з валків, без вигинів смуги, без дрантя на її поверхні. Такий метал «м'яко» захоплюється валками без ударів. В цьому випадку досягається безаварійна експлуатація і високі техніко-економічні показники роботи стану, забезпечуються безпечні умови праці.

Слід зазначити, що до цих пір не розроблені математичні методи визначення часу нагріву металу, які дозволили б одержувати результати розрахунку, точно співпадаючі з практичними даними.

Для визначення сумарної тривалості нагріву металу в печі і часі нагріву металу по зонах нагрівальної печі скористаємося тільки кінцевими формулами, приведеними в роботах [4 - 6]. При розрахунках використовуємо позначення перераховані в табл. 1.

Нижче приведені розрахункові формули різних авторів, по яких можна визначити тривалість нагріву сталі.

Формули   Н. Ю. Тайца [4]

При   двохступінчатому   нагріванні:

ч;     }                     (1.3.)

τ = τ1 + τ2   ч;

мин/сек.

При трьохступінчатому нагріванні:

ч;

ч; }    (1.4.)

ч;

τ = τ1 + τ2+ τ3  ч;

Час нагріву тіл визначають по формулі Н. Ю. Тайца, отриманій на підставі робіт Би. В. Старка [4]:

(1.5)

Тонке тіло від масивного за даними Р. П. Іванцова відрізняється величиною критерію Біо: для тонкого тіла Ві ≤ 0,25, для масивного тіла Ві ≥ 0,50, для тіла середніх розмірів 0,25 < Ві < 0,50.

Метод  Л. М. Марієнбаха   [5]

Тривалість нагріву сталі т визначають в наступній послідовності:

- знаходять дані про фізичні якості матеріалу, що нагрівається,   що характеризується   наступними   параметрами: λ, ср; р; α (див. табл. 1);

- визначають коефіцієнт теплопередачі а;

- визначають величину α S/2 λ;

4) обчислюють величину

- по діаграмах мал. 3-6 знаходять значення 4ατ/S2;

- з урахуванням значення 4ατ/S2 визначають величину т, ч (див. задачу № 17).

Метод Н.М.Іцковича [6]

Н.М. Іцкович запропонував наступні формули для наближених розрахунків часу нагрівання по зонах печі, ч:

(1.6)

Час нагріву металу в кожній зоні, отримане по формулах (1.6.) перевіряють по інших формулах:

(1.7)

Визначення значень Δі, Δt1 Δt2 і Δt3 детально розглянуто в роботі [6].

Визначення тривалості нагріву металу до температури початку прокатування по методах, приведених в роботах [4-6], можна рекомендувати тільки інженерам проектних організацій, оскільки для цієї роботи буде потрібно щодо багатьох часу.

У виробничих умовах для вирішення цієї задачі використовують перераховані нижче напівемпіричні формули, добре перевірені на практиці.

1. Формула М.М.Доброхотова [22]:

ч,	(1.8.)

де τ — час нагріву від 0 до 1200° С;

D — діаметр круглої або сторона квадратної заготівки;

k1 —постійний   коефіцієнт   (k1 = 10 для   м'якої сталі k1 — 20 для

високолегованої сталі). Аналогічна формула приведена в роботі [23]:

ч,	(1.9.)

де а — 1÷4 — коефіцієнт, що ураховує спосіб укладання заготовок в печі (рис. 7), тобто коефіцієнт, що ураховує нерівномірність підведення тепла з різних сторін заготовки;

k1 — досвідчений коефіцієнт, що ураховує температуропроводність сталі k1 = 12,5 для вуглецевої і легованої сталі і k1 = 20÷25 для високолегованої;

D — розмір поперечного перетину заготівки.

Рисунок 7 - Вплив розташування заготовок в піч під час нагрівання

2. Формула   Н. Ю. Тайца [21]:

хв,	(1.10.)

де S - товщина зливка. Формула придатна для визначення часу нагріву заготовок з низьковуглецевих сталей в методичних печах при температурі газів 800-850° С, що йдуть.

3. Формула, рекомендована Всесоюзною конференцією в 1938 р. по
стахановських методах термічної обробки чорних металів:

(1.11.)

де S — товщина металу, що нагрівається, м;

n — показник ступеня, визначуваний досвідом;

а — коефіцієнт температуропроводності.

Відповідно до досвідчених даних величина питомої тривалості нагріву зливків 2 змінюється в наступних межах: 12—14 мін/см

для вуглецевої і легованої сталі, 21—23 хв/см для шарикоподшипнікової сталі, 8—10 хв/см — для м'якої сталі.

Час нагріву можна визначити по формулі:

τ = kS	(1.12.)

За останній час в металургійній і машинобудівній промисловості почали використовувати прогресивний, так званий швидкісний, метод нагріву металу [4, 24].

Так, за даними заводу «Електросталь» для зливків з швидкорізальної сталі Р18 тривалість нагріву можна визначити по формулі (1.12.) або

ч,	(1.13.)

де S — сторона, або діаметр перетину.

Менші значення к приймають для зливків перетином менше 250x250 мм, а великі — для зливків перетином більше 250Х Х250 мм

За даними Ю. М. Чижикова [25], коефіцієнт к вибирають залежно від виду сталі:

Сталь	k

Вуглецева	   0,10 - 0,15

Легована конструкційна	     0,15 - 0,20

Високолегована конструкційна

і спеціальна 	   0,20 - 0,30

Високолегована інструментальна.... 0,30 - 0,40

Цей коефіцієнт тим менше ніж більше теплова потужність нагрівальних печей.

При гарячому садінні зливків тривалість нагріву залежить від їх температури при садінні: вона тим менше ніж вище температура.

Тривалість нагріву гарячих зливків в колодязях можна визначити по формулі:

τ = kS - 0,006 (t - 200) ч,	(1.14.)

де t — температура металу при посадці;

k — коефіцієнт, що ураховує вплив складу сталі і умов нагріву. На одному з металургійних заводів дійсні графіки нагріву гарячих зливків леговані сталей масою 5000- 6000 кг відповідали наступній залежності:

τ = 7,0 - 0,006(t - 200)   г,	(1.15.)

Температурні напруги в металі при нагріві

При нагріві злитка або заготівки перед прокатуванням міняються їх лінійні і об'ємні розміри:

1t = 10(1+α1t)	(А)

Vt = V0 (1+βt)	(В)

По формулі (А) визначаються всі розміри прокочуваної смуги в гарячому стані, що вельми необхідно знати при калібруванні валків.

Біномінальний коефіцієнт (1 + α1t 1 + α1t) залежно від температури прокатування (при α1= 12,5·10-6 для сталі) має наступні значення:

Температура,°С	 800     900   1000     1100   1200

1 + α1t	1,010   1,0111,012   1,013   1,0145

Температурні   напруги   в   пластині   визначаються   по формулі:

де Е — модуль   пружності    [для   сталі Е = 2·105 Мн/м (2-106кГ/см2)];

— коефіцієнт Пуассона (для сталі у' = 0,3);

t — середня температура тіла;

t — температура тіла в перетині, що розглядається, або елементі.

При зміні розмірів тіла, що нагрівається, в ньому виникають температурні напруги: розтягуючі (позитивні) і стискаючі (негативні).

Різні по знаку напруги з'являються в результаті нерівномірного розподілу температури по перетину і по довжині в печі тіла, що нагрівається.

В початковий момент нагріву периферійні шари металу мають більшу температуру, ніж центральні шари. Різниця температур по перетину тіла визначається величиною, іменованою температурним градієнтом grad f0 С/м. В центрі перетину зливка або заготовки виникають температурні розтягуючі напруги, а на поверхні — стискаючі. Картина розподілу температурних напруг в пластині при миттєвій зміні температури поверхні представлена на мал. 8.

При визначенні величини термічних напруг в металі при нагріві приймають основні положення з теорії теплопередачі [26].

Теоретичне визначення температурних напруг засновано на формулах теорії пружності. Тому, при рішенні рівнянь теплопровідності з використанням основних положень теорії пружності виходять результати недостатньо повно співпадаючі з практичними даними. Ці результати можна вважати першим наближенням, потребуючим в коректуванні за допомогою експериментальних даних.

В процесах нагріву металу можуть виникати наступні напруги:

- тимчасові (термоупругі);

- структурні;

- пружно-пластичні напруги [4].

Слід зазначити, що термічні напруги небезпечні при нагріві непластичного або мало пластичного металу з гетерогенною структурою, за наявності неметалічних включень, газових пузирів, полон, ліквації, пусток кристалічної неоднорідності і т.д. Неоднорідність сталі веде до нерівномірного розподілу напруг, а іноді і до концентрації напруг в окремих частинах тіла.

При нагріві таких тіл можливе їх руйнування, якщо величина напруги перевищує межу пружності, близький до межі міцності, оскільки пластичної деформації в цьому випадку практично не буде. Для вуглецевої сталі температура переходу в пластичний стан рівна 400° С.

Структурні напруги не можуть бути небезпечними, оскільки вони виникають при температурах вище 500° С, при яких спостерігається зменшення напруг за рахунок пластичної деформації.

Відомо, що сталь володіє помітною пружністю до 500° С, вище цієї температури сталь практично знаходиться в пластичному стані.

Отже, відзначені вище температурні напруги необхідно ураховувати при нагріві від 0 до 500° С особливо для мало пластичних сталей (типу Р18) і сплавів. Напруги при пружно-пластичному стані металу менш небезпечні, ніж термоупругі, із вказаних вище причин.

Разом з цим слід мати на увазі залишкові напруги, які утворюються після повного охолоджування металу в ізложницях і які, отже, є в металі перед посадкою його в піч.

З огляду на те, що залишкові напруги мають знаки, однакові з напругами, що виникають при нагріві, ті і інші напруги при нагріві підсумовуються. Величина і розподіл температурних напруг залежить від умов нагріву від теплофізичних і механічних властивостей речовини, розмірів і форми тіла.

Нижче розглянуто визначення напруг в металі при нагріві для випадків: миттєвої зміни температури поверхні тіла, лінійного закону зміни температури поверхні тіла, нагріву в печі з постійною температурою.

При рішенні подібних задач використовують формули Н. Ю. Тайца [4].

1.2 Методика рішення задач за визначенням напруг при миттєвій зміні температури поверхні

Задача № 1 (див. табл. 1). Визначити температурні напруги в різних точках перетину тіла, виходячи з таких умов його нагріву:

- миттєва зміна температури поверхні;

- температура тіла до посадки в піч t0 °С;

- температура в робочому просторі печі, tП°С;

- форма тіла — плита завтовшки 2S;

- залишкові напруги в тілі відсутні.

Матеріал плити — сталь, що має наступні фізико-механічні параметри: модуль пружності Е, коефіцієнт Пуассона для сталі  = 0,3.

Рішення

Відшукувані напруги в будь-якій точці перетину тіла, що нагрівається знаходять по формулі Н. Ю.Тайца:

(1.16.)

1. Для вирішення рівняння (1.16.) вимагається знайти значення критерію Фурье   ατ/S2.

- Приймемо за початок координат центр перетину плити і розділимо відстань від поверхні тіла до його центру на декілька ділянок: х1 х2. . ., хп.

- Після   цього знаходять безрозмірне відношення однорідних величин, так званий симплекс: хг/S, х2/S . . ., хп/Sп.

- За даними ат/8 2і х/8) по графіку (мал. 9) визначають значення функції і" (ατ/S2; х/S). Знайдені члени рівняння (1.16.) дозволяють легко визначити напругу в будь-якій точці перетину плити і побудувати графік розподілу напруг (див. рис. 8).

З цією задачею технологам доводиться мати справу при визначенні допустимої температури в посадочному вікні нагрівальних печей при завантаженні металу, чутливого до нагріву особливо зливків з литою структурою і металу з малим коефіцієнтом теплопровідності λ типу швидкорізальних сталей.

Рисунок : 8 - Графік функції f (ατ/S2; х/S) для температурних напружень при миттєвому змінені температури поверхні

Визначення напруг при лінійній зміні температури поверхні

Задача №2 [4]. Сталева плита завтовшки 2S з відомими фізико-механічними параметрами нагрівається в печі з двох сторін з рівномірною швидкістю с. Побудувати графік зміни температурних напруг в процесі нагріву

якщо в початковий момент температура рівна нулю і ніяких напруг в плиті не було.

Рішення

Напруги в плиті є функцією часу нагріву (τ), відносин (х/S) і швидкості нагріву (с) і визначаються рівнянням:

(1.17.)

При достатньо великому проміжку часу τ ≥ S2/α — функція Г приймає таке мале значення, що їм можна нехтувати. В цьому випадку рівняння (1.17.) прийме вигляд:

МН/м2	(1.18.)

Методика рішення даної задачі в основному ідентична методиці рішення задачі № 1.

З рівняння (1.17.) визначають напруги σу і σz

; Мн/м2	(1.19.)

Функцію f (ατ/S2; х/S)  визначають по графіку ( рис. 9) для різних значень х/S і часу τ.

Рисунок ; 9 - Графік функції f (ατ/S2; х/S)   для температурних напружень в пластині при лінійному вимірюванні температури поверхні

За наслідками розрахунків для всіх проміжків часу нагріву і значень х (відстань від центру перетину тіла до його поверхні) будується графік, подібний    графіку, приведеному на рис. 10.

Рисунок  10 - Температурні напруження в пластині при лінійному вимірюванні температури поверхні

Для побудови графіка складають таблицю за формою табл. 4.

Таблиця 4   Результати розрахунків

| Час, г | х/S =1 | х/S =0,8 | х/S =0,6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f | σ | f | σ | f | σ |
|  |  | Мн/м2 | кг/мм2 |  | Мн/м2 | кг/мм2 |  | Мн/м2 | кг/мм2 |
| 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 0,264 0,212 0,17 0,136 0,111 0,09 0,071 0,057 0,046 0,035 | -87,8 -154 -207,5 -251 -282 -310 -332 -351 -366 -379 | -8,78 -15,4 -20,75 -25,1 -28,2 -31,0 -33,2 -35,1 -36,6 -37,9 | 0,135 0,11 0,087 0,071 0,057 0,045 0,037 0,029 0,024 0,019 | -22,9 -54,7 -84,0 -100,4 -122,0 -137,0 -148,0 -158,0 -164,0 -170,5 | -2,29 -5,47 -8,40 -10,04 -12,20 -13,70 -14,80 -15,80 -16,40 -17,05 | 0,019 0,015 0,013 0,01 0,008 0,0065 0,005 0,004 0,003 0,002 | 7,25 2,16 -3,8 -4,2 -6,75 -8,65 -10,5 -11,8 -13,1 -14,4 | 0,725 0,216 -0,38 -0,42 -0,675 -0,865 -1,05 -1,18 -1,31 -1,44 |

Продовження табл. 4

| Час, г | х/8 = 0,4 | х/8 =0,2 | х/8 =0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f | σ | f | σ | f | σ |
|  |  | Мн/м2 | кг/мм2 |  | Мн/м2 | кг/мм2 |  | Мн/м2 | кг/мм2 |
| 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | -0,07 -0,056 -0,046 -,038 -0,03 -0,025 -0,019 -0,015 -0,012 -0,01 | 19,1 39,0 51,8 62,0 72,2 78,5 86,0 91,3 95,2 97,6 | 1,91 3,90 5,18 6,20 7,22 7,85 8,60 9,13 9,52 9,76 | -0,132 -0,106 -0,086 -0,067 -0,053 -0,045 -0,035 -0,028 -0,022 -0,019 | 21,2 52,1 77,6 102,0 119,5 130,0 142,5 151,5 159,0 163,0 | 2,12 5,21 7,76 10,20 11,95 13,00 14,25 15,15 15,9 16,3 | -0,146 -0,118 -0,1 -0,08 -0,064 -0,051 -0,04 -0,033 -0,025 -0,021 | 27,8 72,4 85,2 110,7 131,0 147,7 162,0 170,5 180,7 186,0 | 2,78 7,24 8,52 11,07 13,10 14,77 16,20 17,05 18,07 18,60 |

Примітка: функцію f (ατ/S2; х/S) визначають по графіку, приведеному на рис. 10.

З   формули   (1.19.)   виходить, що при х =± S  на поверхні пластини:

при х = 0, тобто   в   середині пластини:

в нейтральному перетині, в якому   σу = σz =0,   буде   х0 / S = 0,578, коли (1 — Зх02/S2) = 0.

Задача № 3.. Даний графік нагріву плити t = φ(τ). Вимагається визначити розподіл напруг по перетину плити у будь-який момент часу якщо на початку нагріву температурний градієнт і температурні напруги відсутній. Відомі товщина сталевої плити 2S і фізико-механічні властивості стали: α, α1, Е, ψ' = 0,3. Початкова різниця температур плити Δt0 — 0.

Рішення

1. Температурну криву розбивають на прямолінійні ділянки і відзначають
на них крапки, відповідні часу нагріву її, т2, т3 і т.д.

2. В інтервалі даних ділянок знаходять швидкості нагріву С1, С2, С3 . . . =
t/τ, град/ч.

3. Обчислюють критерій Фур'є ατ1/S2, ατ2/S2, ατ/3S2;і т.д.

- По графіку рис. 12 визначають значення критерію Фур'є Ф(ατ/S2; х/S) для кожної крапки кривої, відповідній часу нагріву τ1, τ2, τ3 і т.д.

- Визначають різницю температур в граничних крапках a, b, с і т.д. на розбитих ділянках заданої кривої по формулі:

(1.20.)

де ΔtГ— найбільша   різниця температур    по   перетину   °С.

Рисунок   11- Температурні напруги в пластині при лінійному змінені

температури поверхні

- Визначають початкову різницю температур поверхні і середини тіла Δt  
по формулі:

Ф	(1.21.)

По   умові задачі   Δt  = 0.

Таким же методом визначають Δt в інших точках кривої.

7. По графіку мал. 10 визначають функцію f (ατ/S2; х/S) відповідаючу
вибраним точкам перетину, що розглядається, плити, що нагрівається.

- Визначають напруги σz по формулі (1.19.).

- За отриманими розрахунковими даними будують графік, аналогічний графіку, приведеному на рис. 12. Графік нагріву металу представлений на рис. 13.

Рисунок   12 - Графік функції Ф(ατ/S2; х/S)  для пластин при лінійному змінені температури поверхні

Рисунок    13 - Розподіл температурних напруг по перетину плити

Рисунок  14 - Графік нагріву плити

Напруги в металі при нагріві в печі з постійною температурою

Задача № 4. Побудувати криві зміни температурних напруг на поверхні і в середині сталевої плити завтовшки 2S при нагріві її в печі (tп), рахуючи початкову температуру плити t0 = 0° С.

Рішення

1. Як і в раніше розглянутих задачах, спочатку відшукуються по довіднику
дані фізико-механічних властивостей сталі: α; Е; ψ'; λ; α; а.

- Обчислюють    критерій Біо Ві = аS/ λ і Фур'є F0 = аτ/S .   Величиною τ задаються.

- Відшукують    по    графіку рис, 15 функцію f (ατ/S2; аS/ λ) при х/S = 1 для напруг на поверхні і при   х/S = 0   для напруг в середині плити.   Значення функції f (ατ/S2; х/S)  при аS/ λ = 10   відшукують на графіку рис. 16.

- Визначають   напругу на поверхні плити по формулі:

(1.22.)

Напруга в середині плити при х/S = 0 визначають по формулі (1.22.). Результати розрахунків представляються у вигляді графіка окремо для розтягуючих і для стискуючих напруг.

Задача № 5. Визначити температурні поверхневі і осьові напруги в круглому злитку радіусу К при кінцевій температурі його поверхні tп, початковій температурі циліндра t0 і температурі печі tпіч.

Рисунок 15 - Графік функції f (ατ/S2; аS/ λ) для температурних напруг на поверхні (а) и в середині (б) пластини при постійній температурі печі

Рисунок 16 - Графік функції f (ατ/S2; х/S) для температурних напруг в пластині при постійній температурі в печі та при аS/λ = 10

Рішення

- По таблицях приймають значення фізичних параметрів металу: λ, α, а, Е, α1 .

- Знаходять критерій aR/ λ.

- Визначають відносну температуру поверхні циліндра по формулі:

(1.23.)

4.	По значеннях aR/ λ і Ф знаходять критерій аτ/R2 ( рис. 17).

Рисунок 17 - Номограма для визначення температурного крітерія θ  = Ф ((ατ/R2 , aR/ λ) поверхні циліндра безкінечної довжини

5. З урахуванням значень ατ/R2 і aR/ λ по діаграмах, приведених на: рис. 18—20, відшукують функції fг, fθ і fz для поверхні і осі циліндра.

Рисунок 18 - Графік функції f (ατ/S2; аS/ λ) для реальних напруг на осі циліндра при постійній температурі

6. Визначають температурні   напруги   на поверхні і по осі циліндра по наступних формулах: на поверхні:

радіальні   напруги   σг = 0;

тангенціальні напруги:

(1.24.)

осьові напруги:

(1.25.)

на осі:

радіальні напруги

(1.26.)

тангенціальні напруги

(1-27.)

осьові напруги

(1.28.)

Значення критеріїв визначають по рис, 17—20. По цих же рисуноках визначають fг, fθ і fz  залежно від критеріїв ατ/R2 і aR/ λ при r/R = 1 і r/R = 0.

Осьові напруги при інших значеннях r/R визначають по діаграмі рис. 21.

Рисунок 19 - Графік функції f (ατ/S2; аS/ λ) для тангенціальних напругах на поверхні і на осі при постійній температурі печі

Рисунок 20 - Графік функції f (ατ/S2; аS/ λ) для осьових напружень на поверхні і на осі циліндра при постійній температурі печі

Рисунок 21 - Графік функції f (ατ/S2; аS/ λ) для осьових температурних напруг в циліндрі при постійному тепловому потоку

2. ПРКЛАДИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ

Визначення температури нагріву сталі

Задача № 6. Визначити граничну температуру нагріву злитка доевтекто-ідної вуглецевої сталі 15 наступного хімічного складу %: 0,13 С; 0,25 Si; 0,44 Mn; 0,026 S; 0,018 Р; 0,07 Сг; 0,17 Ni. Сталь належить до перлітного класу її критичні точки: AC1 = 735° С; АC3 = 863° С, Аr3 = 840° С; Аr1 = 685° С.

Рішення

По діаграмі Fe—С (див. рис. 2) для сталі заданого хімічного складу температура по лінії солідуса tсол = 1460° С. По формулі (1.1.) початкова гранична температура:

tH = tсол - 200° = 1460 - 200 = 1260°С

Результати механічних випробувань при високих температурах показують, що сталь 15 володіє найвищою пластичністю в інтервалі 1200—1300° С [2].

Задача № 7. Визначити граничну температуру нагріву злитка із сталі У7 наступного хімічного складу %: 0,73 С, 0,27 Si, 0,25 Мn, 0,028 S, 0,015 Р, 0,08 Сr, 0,25 Ni. Доевтектоідна сталь У7 відноситься до перлітного класу, її

критичні точки: AC1 = 730° С; АC3 = 770° С; Аr1 = 700° С (в умовах повільного охолоджування).

Рішення

По формулі (1.1):

tсол = 1380 С;

tH = tсол - 160°С = 1380 - 160 = 1220°С

Результати механічних випробувань [ 12] показали, що сталь У7 володіє хорошою пластичністю в інтервалі температур 700—1250° С.

Задача № 8. Визначити граничну температуру нагріву злитка із сталі У12 наступного хімічного складу %: 1,17 С; 0,26 Si; 0,20 Мn; 0,020 S; 0,010 Р; 0,19 Ni.

Заевтектоїдна сталь У12 відноситься до перлітного класу, її критичні крапки: AC1 = 730° С; АC3 = 820° С; Аг = 700° С (в умовах повільного охолоджування).

Рішення

По   формулі   (1.1.):

tсол = 1330°С;

tH = tсол - 130°С = 1330 - 130 = 1200°С

На підставі результатів механічних випробуванні [2] можна зробити висновок, що сталь У12 володіє хорошою пластичністю в інтервалі температур 900—1250° С.

Задача № 9. Визначити граничну температуру нагріву злитка із сталі 1Х21Н5Т.

Рішення

Ця сталь двофазна, неіржавіюча ферито - аустенітного класу, яка, згідно рис. 22, має до температури 840° С структуру α + γ +σ, а в інтервалі температур 840— 1200° С зберігає двофазну структуру α + γ в інтервалі 1200— 1420° С сплав стає однофазним а. З 1420° С і вище сплав переходить в рідку фазу. За даними роботи [28], сталь 1Х21Н5Т має підвищені параметри пластичності в інтервалі температур 900—1200° С, а саме: δ =95÷143% і ψ = 91,0÷78%.

Пластичність даної сталі залежить від співвідношення змісту фериту і аустеніту. Максимальну пластичність сталь має при α/γ = 4 (а = 80% у = 20%; див. рис.   23 і 24).

Отже, температура нагріву злитків повинна бути не нижчим 1200 і не вище 1300°С.

Більш високу температуру нагріву зливка прийняти не можна, оскільки з підвищенням температури нагріву спостерігається зростання зерен фериту, різко знижуються механічні властивості сталі, вона стає крихкою (Рис. 25).

Рисунок  22 - Діаграма стану Fe - Cr - Ni

Рисунок  23 - Вплив температури на число скручувань та мікроструктуру зразків різних плавок при крутіння (по Шину Р.Г.)

Рисунок 24 - Змін пластичних властивостей сталі в залежності від відношення аустеніту у і фериту а в металі (за даними А.А. Бабакова): ab - структурна область сталей аустеніто - феритного класу при високих температурах; cd - структурна область двофазних сталей ферито – аустенітного класу при високих температурах; А - область задовільної пластичності; Б - область зниженої пластичності; В - область поганої пластичності.

Рисунок 25 - Змін величини зерна феритних (1) і аустенітних (2) сталей в залежності від температури

Задача № 10. Заготовку круглого перетину діаметром 200 мм з м'якої вуглецевої сталі нагрівають в печі при температурі газу tr = 1250° С. Початкова температура металу t0 = 0° С.

Визначити температуру поверхні і середини заготівки, якщо метал в печі нагрівають в продовж τ = 30 хв.

Рішення

Фізичні   параметри сталі :

λ = 51,17 вт/(м·град) х · [44 ккал/(м2·ч·трад)];

а = 0,0446 м2/ч;

α = 249,4 вт/(м2·град) [215 ккал/(м·ч·град)];

Із мал. 5 по значенням аS/ 2λ, і ατ/S2 знаходимо, що .

Тоді

звідки

tn = 0,15(0-1250) + 1250 = 1080°C.

Із мал. 6 знаходимо, що

Тоді

або tc = 0,20(0 - 1250) + 1250 = 1000°C

Отже, через 30 хв. температура на поверхні заготовки буде tn = 1080° С, а в центрі tc = 1000° С. Разність температур між поверхнею і центром буде Δt = 1080- 1000°С = 80°С.

Приклади рішення задач за визначенням тривалості нагріву сталі

Задача № 11[4]. Визначити тривалість нагріву зливків розмірами 680x680x2000 мм із сталі 20 до температури поверхні 1280° С. Початкова температура зливка 20° С.

Умови   нагріву   в   рекуперативних   колодязях   наступні:

- Нагрів двоступеневий:   перший період — при постійній тепловій потужності; другий період — при постійній температурі печі.

- Середні теплові   потоки і зміни  тепловмісту металу : в перший період q1 =93,02   кВт/м2 (80000   ккал/м2·ч) і    Δі = 582,12    кДж/кг   (138,6 ккал/кг); в другий період q2 = 37,82квт/м2 (32600 ккал/м2·ч) і Δі2=292,32 кДж/кг (696 ккал/кг).

Рішення

Квадратний перетин зливка замінюють круглим рівновеликій площі. Радіус круга в цьому випадку рівний:

м

Загальну тривалість нагріву зливка визначають по формулі (1.3.):

де ρ = 7800 кг/м3.

В одиницях системи СІ (1 дж = 2,78 ·10~4 вт·ч):

ч.

Задача № 12. В нагрівальних колодязях нагрівають зливок сталі з 0,7% С. Розміри зливка 680x680x2000 мм. Початкова температура зливка 20° С; ρ = 7750 кг/м3.

Визначити тривалість нагріву зливка (по періодах). Нагрів триступиневий.

Перший період — з обмеженою швидкістю до 500° С в середині; другий період — при постійному зростанні теплової потужності; третій період — при постійній температурі печі. Визначити час нагріву зливка до кінцевої температури поверхні tП.К = 1250° С.

Рішення

Повну тривалість нагріву зливка визначають по формулі (1.4.), в якій k = 1 для квадратного перетину:

Відомо, що: Δі1 = 352,00 кДж/кг (83,9 ккал/кг); Δі2 =  223,00 кДж/кг (53,2 кал/кг); Δі3= 261,4 кДж/кг (62,4 ккал/кг); q1 =36,19 кВт/м   (31 200 ккал/м -ч); q2= 48,72 кВт/м2 (42 000 ккал/м2-ч); q3 = 26,91 кВт/м2 (23 200 ккал/м2·ч).

Тоді

ч

По формулах (1.4.) визначаємо: τ1 = 3,97 ч; τ2= 1,89 ч; τ3= 4 ч, тоді

τ = τ1 + τ2 + τ3 = 3,97 + 1,89 + 4,0 = 9,86 ч.

Задача № 13 [4]. Визначити тривалість нагріву зливка вуглецевої сталі із змістом 0,3% С при гарячому посаді   в   осередки рекуперативних   колодязів. Розміри   злитка  мм.

Початкова температура поверхні зливка tn = 850° С, кінцева  = 1250° С при перепаді At = 50° С. Температура повітря tB — 20° С.

При рішенні приймають наступні кінцеві результати теплотехнічних розрахунків, виконаних Н. Ю. Тайцем стосовно умов даної задачі [15]:

1) тепловий   потік   охолоджування   q0 = 86,65 квт/м (74 700 ккал/м • ч)

кВт/м2 (74700 ккал/м2-ч)

де α0 — коефіцієнт тепловіддачі охолоджування знаходиться по графіку рис. 26;

Рисунок : 26 - Змін коефіцієнта тепловіддачі при охолоджені тіла на повітрі

- тепловий потік першого періоду нагріву q1 = 63,8 кВт/м2 (5500 ккал/м2-ч);

- тепловий     потік    другого     періоду     q2 = 12,6 кВт/м2 (10800 ккал/м2-ч);

- початкова температура середини зливка t°c= 1200° С;

- середня температура на початку посадки tH = 1025° С;

- температура поверхні зливка в першому періоді tn1 = 1115° С.

Рішення

1. Розрахунковий радіус зливка:

м

2.	Тривалість першого періоду нагріву зливка:

a)

б)

де λ = 41,7 вт/м·град (36,3 ккал/м·ч °С) для вуглецевої сталі при 1000ºС;

в) з рис. 27 за отриманими даними визначаємо:

тоді

г,

де а = 0,028 м2 /г — коефіцієнт температуропроводності.

Рисунок 27 - Відносна температура (tqn - tcp) 2λ/q0R = Ф (ατ/R2; q/q0) поверхні циліндра при постійному тепловому потоці ті при наявності температурного градієнту в початковий момент

3.Температуру осі зливка toc за даними q1 / q0 і ατ / S2 визначаємо з рис. 28:
Ф = - 0,2, звідки:

4.	Середня   температура зливка:

де Ср = 695 дж/кг·град (167 кал/кг·град).

5.	Тепловміст i1 знаходять по табл. 5; при t1 = 1067° С i1 =745,8 кДж/кг (178 ккал/кг).

Рисунок 28 - Відносна температура (tcp - to) x 2λ/q0R = Ф (ατ/R2; q/q0) пo осі циліндра при постійному тепловому потоці та при наявності температурного градієнту в початковий момент

6. Δі2 = і2 – і1 = 860,19 - 745,8- 114,39 кДж/кг (27,3 ккал/кг), де і2 знаходиться з табл. 5 по середній   температурі другого періоду нагріву зливків, рівній

.

7. Середній тепловий потік:

кВт/м2 (27000 ккал/ м2·ч)

8. Тривалість нагріву за другий період

ч

9.	Загальна тривалість нагріву

τ = 0,163 + 1,28 = 1,443ч.

Задача № 14 [4]. Визначити тривалість нагріву заготовки із сталі Ст.3 квадратного перетину розмірами 140 х 140 мм, завдовжки 1,45 м до кінцевої температури поверхні заготовки tK.П = 1250° С в методичній дворядній печі, що працює по двозонному температурному режиму. Продуктивність печі G = 55 т/ч; початкова температура поверхні заготівки tп = 0°С, кінцевий перепад температур по перетину заготівки Δt 40° С.

Рішення

1. Загальний час нагріву

ч.

де   - площа активного череня печі, рівна:

м2

2S = 140 мм — товщина заготовки;

Н = 700   кг/м2·ч — напруженість   активного   череня   печі.

2. Час нагріву металу в томильній печі з монолітним черенем

де n = 2 — число заготовок по ширині печі.

3. Час нагріву металу в зварювальній зоні з двостороннім нагрівом:

ч.

Розрахунок зміни тепловмісту Δі2 і середнього теплового потоку q2 є приведений в роботі Н. Ю. Тайца і Ю. Н. Розенгарта [6].

4. Час нагріву в методичній зоні

τ1 = τ – (τ2 + τ3) =  1,56 - (0,26 + 0,77) = 0,535 ч.

Задача № 15 [4]. Визначити тривалість нагріву круглих зливків діаметром 412 мм і заввишки 1800 мм із сталі марки D до tП.К. = 1280° С за наступних умов: початкова температура металу tn = 20° С, кінцева різниця температур ΔtK= 60° С продуктивність печі G = 35 т/ ч.

Зміни тепловмісту: в методичній зоні Δі1 = 388,92 кДж/кг (92,6 ккал/ч), в зварювальній зоні Δі2 = 491,4 кДж/кг (117 ккал/ч).

Середні теплові потоки: в методичній зоні q1= 66,81 кВт/м (57 600 ккал/м2 -ч) в зварювальній зоні q2 = 48,95 кВт/м (42 200 ккал/м2 ч). Значення Δі1, Δі2, q1 і q2 є прийнятий за даними Н. Ю. Тайца [4].

Тепловміст чистого заліза та вуглецевих сталей, кДж/кг (ккал/кг) [4]

| Температура, °С | Чисте залізо | Сталь з вмістом вуглецю, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,090 | 0,234 | 0,30 | 0.510 | 0,610 | 0,795 | 0,920 | 0,994 | 1.235 | 1,410 | 1.575 |
| 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1250 | 11,1 23,4 36,6 57,2 67,0 85,2 100,07 120,62 139,50 161,27 177,75 194,77 - | 46,5 (11.1) 95,5 (22,8) 148 (35,4) 205 (49,0) 265 (63,4) 339 (81,0) 419 (100,1) 531 (127,0) 628 (150,3) 705 (168,3) 780 (186,5) 850 (203,1) 885 (211,5) | 46,5 (11.1) 95,8 (22,9) 150 (35,8) 206 (49,2) 266 (63,7) 340 (81,2) 420 (100,2) 543 (129,6) 630 (150,8) 700 (167,6) 772 (184,5) 842 (201,7) 878 (210,2) | 47 (11,2) 95,8 (22,9) 151 (36,0) 206 (49,3) 267 (63,9) 341 (81,4) 421 (100,5) 550 (131,5) 627 (150,0) 698 (166,9) 767 (183,5) 840 (201,0) 875 (209,6) | 47,4 (11,3) 95,8 (22,9) 152 (36,2) 209 (49,9) 268 (64,1) 343 (82,0) 423 (101,0) 546 (130,8) 620 (148,1) 688 (164,6) 760 (181,7) 835 (198,6) 867 (207,5) | 47,8 (11,4) 96,3 (23,0) 153 (36,5) 210 (50,1) 269 (64,3) 344 (82,1) 424 (101,2) 542 (129,5) 618 (147,3) 686 (164,0) 756 (180,9) 832 (198,0) 864 (206,9) | 48,2 (11,5) 96,7 (23,1) 155 (36,9) 210 (50,2) 271 (64,8) 344 (82,3) 425 (101,4) 550 (131,4) 610 (145,9) 678 (162,2) 750 (179,0) 778 (186,1) 855 (204,5) | 50,3 (12,0) 100 (24,0) 156 (37,2) 214 (51,0) 275 (65,9) 349 (83,5) 427 (102,1) 550 (131,4) 603 (144,0) 654 (156,1) 724 (173,1) 790 (189,0) 824 (197,0) | 48,6 (11,6) 99 (23,7) 155 (36,0) 211 (50,4) 272 (65,0) 346 (82,7) 423 (101,0) 543 (130,0) 604 (144,5) 670 (160,2) 740 (177,0) 804 (192,1) 840 (201,0) | 49,5 (11,8) 100 (23,9) 155 (37,0) 213 (50,9) 274 (65,5) 347 (83,0) 428 (102,2) 547 (131,0) 603 (144,0) 660 (157,9) 728 (174,9) 795 (190,0) 833 (199,0) | 48,6 (11,6) 100 (23,9) 155 (36,9) 211 (50,3) 272 (65,0) 345 (82,5) 426 (101,6) 543 (130,0) 605 (144,7) 673 (160,8) 744 (177,9) 813 (194,2) 848 (202,9) | 50,2 (12,0) 101 (24,1) 157 (37,5) 214 (51,1) 277 (66,1) 351 (83,9) 431 (103,0) 554 (132,3) 612 (146,6) 669 (160,0) 720 (172,0) 783 (187,0) 816 (195,3) |

Рішення

1. Тривалість нагріву в методичній зоні при односторонньому нагріві

ч,

2. Тривалість нагріву в зварювальній зоні

ч,

де μ = 0,75 коефіцієнт несиметричної нагріву.

3. Загальна тривалість нагріву

τзаг = τ1 +τ2  = 2,48 + 3,22 = 5,70 ч.

4.	Питома тривалість нагріву

хв/см.

Задача № 16 [4]. Визначити тривалість нагріву в кільцевій печі заготовки діаметром d = 250 мм, завдовжки 5,0 м із сталі марки Д до tП.К.  = 1250° С при ΔtK = 30° С, виходячи з таких даних Δі1= 505,68 кДж/кг (120,4 ккал/кг); Δі2= 36372 кДж/кг (86,6 ккал/кг); q1 = 51 кВт/м2 (44 000 ккал/м2-г); q2 = 49,3 кВт/м2 (42 500 ккал/м2); ρ = 7800 кг/м3.

Рішення

1.	Час нагріву в методичній зоні

г

2.	Тривалість нагріву в зварювальній зоні

г

де   -  розрахунковий радіус з урахуванням коефіцієнта несиметричності нагріву  μ = 0,54 (за даними Н. Ю. Тайца).

3. Повна тривалість нагріву

τ = 1,47+1,1=2,57ч.

4. Питома тривалість нагріву

z =  = 6,17 хв/см

Задача №17 [5]. Метал круглого перетину діаметром 200 мм з м'якої вуглецевої сталі знаходяться в печі з температурою tn — 1250° С. Визначити, скільки буде потрібно часу, щоб поверхня заготівки нагрілася до 1000° С. Початкова температура металу 0° С.

Рішення

(по методиці Л. М. Марієнбаха).

1. Знаходять фізичні параметри, приведені в табл. 6.

Таблиця 6

Фізичні параметри

| t,°C | λ | Ср | Р, кг/м3 | м2ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вт/м·град | (ккал м·г·град) | кДжк·град | ккал к·град |  |  |
| 0 1000 Середня | 60,48 41,87 | 52 36 44 | 0,46 0,68 - | 0,110 0,163 - | 7850 7530 - | 0,0596 0,0297 0,0446 |

2. Коефіцієнт теплопередачі визначають по емпіричній формулі Шака з
поправкою Хейлінгенштедта:

а = 50 + 0,3 (tr - 700°С) = 50 + 0,3 (1250°С - 700°С) = 250,1 вт/м2град (215ккал/м2·ч·град).

3. Критерій:

- По графіку Шака (див. мал. 5) знаходять, що точка перетину осей (0,50; 0,2) потрапляє на криву  = 2.

- З рівняння

знаходять, що τ = 0,45 ч = 27 хв., звідки

z = 27/20 = 1,35хв/см.

Таким чином через 27 хв. поверхня заготовки нагрівається до 1000° С.

Задача №18 [6]. Визначити тривалість нагріву вуглецевої заготовки квадратного перетину розмірами 120 х 120х 1350 мм до температури поверхні металу tпов = 1250° С за наступними даними: піч дворядна; активна довжина печі 1акт = 26,4 м; довжина підігріваючої камери tпід = 13,8 м; довжина зварювальної камери 1св= 6,8 м; довжина томильної камери 1том = 5,8 м; продуктивність печі G = 36 500 кг/ч.

Рішення

(по методиці М.М. Іцковича).

1. Одноразове завантаження печі

Gпіч = 21загsρ1акт = 2·1,35·0,12·7800·26,4 = 67000 кг.

2. При G = 36 500 кг/ч час нагріву складе

г

3. Тривалість нагріву металу в кожній зоні печі рівна:

г

г                   	 г

τ = τПОД + τсв+ τТОМ = 0,965+0,475+0,410 = 1,85 г.

4. Питома тривалість або швидкість нагріву

z = = 9,25 хв./см.

Задача № 19 [6]. За умов нагріву, приведених в задачі № 18, визначити тривалість нагріву вуглецевої заготовки квадратного перетину розмірами 120x120x1350 мм з урахуванням перерахованих нижче даних.

Приріст тепловмісту металу: в підігріваючої камері ΔіГОД = 327,6 кДж/кг (78 ккал/кг); в зварювальній камері Δісвар = 424,2 кДж/кг (101 ккал/кг); в томильній

камері Δітом = = 71,4 кДж/кг (17 ккал/кг). Температура газів ТУХОД, що йдуть = 800° С.  Різність температур по перетину заготовки: в підігріваючій зоні Δі1 = 78° С; в зварювальній зоні Δі2 = 170° С; в томильній зоні Δі3 = 27° С.

Визначимо тривалість нагріву заготовки в кожній зоні печі по формулах

(1.7.):

ч

ч

Загальна тривалість нагріву τ = 0,93 + 0,46 + 0,41= 1,80 ч, тобто добре узгоджується з величиною, отриманою в задачі № 18.

Метод визначення Δі і Δt достатньо детально є висловлений в роботі [6].

Визначення часу нагріву по напівемпіричних формулах

Задача № 20. Визначити тривалість нагріву в нагрівальних колодязях зливка вуглецевої сталі вмістом С = 0,3% і розмірами:  мм, якщо температура зливка при посадці в колодязі рівна t — 850° С.

Рішення

Тривалість нагріву зливка до температури прокатування визначаємо по формулі (1.14.):

τ = kS - 0,006 (t - 200°С) = 0,1*69 - 0,006 (850°С - 200°С) = 3 ч.

Задача № 21. Визначити тривалість нагріву сталевого зливка розмірами 680x680x2000 з 0,7% С до температури прокатування. Зливок садять в піч при t0 = 20°С.

Рішення

По формулі Н. Ю. Тайца (1.10) час нагріву зливка:

τ = (7,5 + 0,05S) S = (7,5 + 0,05-68)-68 = 741,2 хв. =12,35 ч.

Питома тривалість нагріву:

хв./см

По формулі   М. М. Доброхотова (1.8.):

τ =  = = 11,2 г.

хв./см.

Задача № 22. Визначити по формулах (1.12.) і (1.9.) тривалість нагріву заготівки квадратного перетину 140x140 мм завдовжки l = 1,45 м із Ст.3 в умовах, приведених в задачі № 14.

Рішення

Час нагріву по формулі Ю. М. Чижикова (1.12.):

τ = kS = 0,1*14= 1,4 г.

По формулі Н. Н. Доброхотова (1.9.):

τ =  = = 1,3 г

(при двосторонньому нагріві).

В табл. 7 приведені режими нагріву зливків і заготовок різних розмірів, що виправдали себе на практиці.

Таблиця 7

Режим, що рекомендується, нагріву зливків і заготовок з вуглецевих і легованих сталей [3]

| Група | Тип сталі | Сталь | Температура нагріву, ºС | Питома тривалість нагріву, хв./см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заготовка квадратна з стороною, мм | Сторона (діаметр) зливка |
|  |  |  |  | 50-150 | > 150 | до 350 мм (<1т) | Більше 350 мм (>1т) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Технічно чисте залізо | - | 1300-1320 | Не гранична |
| II | Вуглецева та низьколегована (до 0,25% С) | 08-25, 15А-25 А, 15Г,20Г, 15Х, 20Х, 10Г2, 15ХГ, 20ХГ, 15ХФ, 15ХМ, 20ХГСА | 1220-1240 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 10,0 |
| III | Вуглецева та низьколегована (до 0,45% С) | 30-40, 30Г-40Г, 30Г2 45Г2, 30Х-40Х, 40ХГ, 35ХМ | 1200-1200 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 10,0 |
| IV | Вуглецева та середньо легована (до 0,65% С) | 50-60, 50Г, 65Г, 50Г2, 50Х, 50ХГ, 55СГ,ШХ10, 55С2, 60С2, 50ХФА, ЗОХГЗ, 25ХНВА, 35ХГСА | 1180-1200 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 |

Продовження табл.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Вуглецева та середньо легована(до 0,9% С) | У7, У8, 70-85, У7А, 70Г | 1140-1160 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 |
| VI | Вуглецева та легована інструментальна і шарікопідшип -нікова | У9,У10, У10А, 7X3, 9ХС, ХВГ,В1, X, ШХ6-111X15,6X2-ЕХЗ | 1120-1140 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15 |
| VII | Вуглецева та легована інструментальна і високомарганцева | У12, У13, У121,ХГ, Х12,Х12М, ХВ5 | 1100-1120 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15 |
| VIII | Ніхроми та нержавіючі | Х15Н60, Х18Н10Т, 2Х18Н9Т | 1200-220 | 10 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| IX | Бистроріжучі | Р9,Р18 | 1180-1200 | 15 | 17,5 | 20 | 20 |

Визначення температурних напруг в сталі при миттєвій зміні

температури поверхні

Задачу можна вирішити за допомогою рівняння Н. Ю. Тайца [4], представленого їм в критерійному вигляді [див. формулу (1.16.):

Задача № 23 [4]. Сталева плита завтовшки 2S = 200 мм є посаджений в нагрівальну піч при 500° С. Найти розподіл температурних напруг в плиті через 9 хв. після посадки, якщо в початковий момент температура по всьому перетину плити була 20° С і ніяких залишкових напруг в ній не було.

Рішення

Маємо:

S = 0,1 м; tо = 20°С; tП = 500°С; τ = 0,15 ч; ψ' = 0,3

Приймаємо: а = λ/ срр= 0,025 м2/г;   а1 = 12*10-6; Е = 18х104 Мн/м2 (18*103 кГ/мм2 ).

1. Обчислюємо критерій

2.	Для x/S= 1, f (0,38; 1,0) = 0,32 (див. мал.9)

3. σу= σz =  Мн/м2

4. Для   решти   значень   x/S  напруги   визначаємо тим же методом:

| x/S | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруга, Мн/м2 (кг/мм ) | -252 (-25,2) | -30 (-3,0) | 119(11,9) | 222 (22,2) | 266 (26,6) |

Розподіл температурних напруг приведений на мал. 9.

Визначення напруг при лінійній зміні температури поверхні

При рішенні таких задач користуються рівняннями Н. Ю. Тайца (1.17.) і (1.18.) [4].

Задача № 24[4]. Сталеву плиту завтовшки 25 = 300 мм нагрівають в печі з двох сторін з рівномірною швидкістю 400 град/ч.

Обчислити і побудувати графік зміни температурних напруг в процесі нагріву, якщо в початковий момент температура рівна нулю і ніяких напруг в тілі не було.

Рішення

Маємо: S = 0,15 м; С = 400 град/ч; а = 0,02 м2/ч; а1=11*10-6; Е = 18-104 Мн/м2; ψ’ = 0,3.

Для τ = 0,1  x/S= 1

По мал. 10 знаходимо значення функції f(0,089; 1), рівне 0,264.

По формулі (1.19.) напруга

σу= σz

= - 87,8 Мн/м2 (-8,78 кГ/мм2)

Результати розрахунків для решти проміжків часу і для інших перетинів є приведений в табл. 4 і на рис. 11.

Задача №25 [4]. Температура поверхні сталевої плити завтовшки 400 мм при її нагріві змінюється по графіку, зображеному на рис. 14.

Знайти розподіл напруг по перетину плити і момент часу, відповідні точці С, якщо на початку нагріву температурний градієнт і температурні напруги відсутній.

Рішення

Прийнято: а = 0,025 м2/ч; а1 = 11,6*10-6; Е = І 17,5-104 Мн/м2 (17,5-103 кГ/мм2); ψ' = 0,3; Δt = 0.

Температурну криву мал. 14 розбивають на прямолінійні ділянки 0а, аb i bc i визначають:

- τ1 = 0,5 ч, τ 2 = 1ч, τ 3 = 0,75 ч;

- С1 = = 300 град/ч, С2 = = 50 град/ч

3)  = 0,025*0,5 = 0,31,     = 0,62,  = 0,47

- Ф (0,31; 0) = 0,24; Ф (0,62; 0) = 0,115; Ф (0,47; 0) =0,165 знаходимо з рис. 12;

- різниця температур в крапці а:

°С

Δt = Δtг - 2Ф(Δtг – Δt0) 240 – 2*240*0,24 = 125°С;

6) різниця температур в крапці b:

°С,    Δtо= 40 - 2(40 - 125)0,115 = 60° С.

Остання різниця температур увійде до формули   (1.17.), див. [4, с. 255];

7) для точки тіла, в якій x/S = 1 і ах/S2 = 0,47, з мал. 10 визначають значення функції f = 0,105.

Шукану   напругу   визначають   по   формулі   (1.17.), див. [4, с. 255];

= -249 Мн/м2 (-24,9 кГ/мм2).

7) Аналогічним чином знаходять напруги для решти точок:

x/S = 0,8; σ = -111 Мн/м2 (11,1 кГ/мм2);

x/S = 0,2; σ = +106 Мн/м2 (+10,6 кГ/мм2);

x/S = 0,6; σ = -7,7 Мн/м2 (-0,7 кГ/мм2);

x/S = 0; σ = +124 Мн/м2 (12,4 кГ/мм2);

x/S = 0,4; σ = +64,7 Мн/м2 (+6,47 кГ/мм2);

Отримані дані   представлені   графічно   на   рис.    13.

Методика рішення задач при нагріві в печі з постійною

температурою

Задача № 26. [4]. Плиту з середньо вуглецевої сталі завтовшки 250 мм завантажили в піч при 900° С. Побудувати криві зміни температурних напруг на поверхні і в середині плити.

Дано: λ = 30,2 вт/мтрад (26 ккал/м-гтрад); а = 0,025 м2/г;  а1 = 12-10-6; Е = 18*104 Мн/м2 (18*103 кГУмм2); ψ' = 0,3; а = 122,1 вт/м2трад (105 ккал/м2*г*град).

Відомо, що: S = 0,125 м; t0 = 0 і tпеч = 900° С.

Рішення

1. Обчислюють

2.  при τ = 0,1 г.

- З мал. 15  fП (0,16; 0,5; 1) = + 0,122  і   fс (0,16; 0,5; 0) = - 0,055.

- Напруги на поверхні визначають по формулі (1.22.):

- 339 Мн/м2 1,0-0,3

5. Напруги в середині при х/S = 0 визначають по формули (1.22.):

+ 155 Мн/м2 1,0-0,3

Таким чином визначають напруги для інших проміжків часу. Результати розрахунків представлені у вигляді графіка на рис. 29.

Рисунок 29 - Змін температурних напруг в плиті при постійній температурі печі: σп- напруга із поверхні пластини; σср - напруга в середині пластини

Завдання до задач № 1 -5

| № варіанта | Сталь | t0 | tП | S | С, град/ч | ΔtП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08кп | 25 | 1300 | 5 | 50 | 10 |
| 2 | 08ю | 25 | 1300 | 4 | 50 | 10 |
| 3 | 20 | 25 | 1300 | 5 | 50 | 10 |
| 4 | 45 | 25 | 130 | 5 | 7 | 20 |
| 5 | 20Х2Н4А | 100 | 1280 | 10 | 70 | 20 |
| 6 | 60 | 100 | 1280 | 10 | 70 | 20 |
| 7 | 60Г | 100 | 1280 | 10 | 90 | 20 |
| 8 | 60С2ХФА | 100 | 1280 | 10 | 90 | ЗО |
| 9 | 20ХНР | 200 | 1300 | 15 | 90 | ЗО |
| 10 | 40Х | 200 | 1300 | 15 | 100 | ЗО |
| 11 | 50 | 200 | 1300 | 15 | 100 | 30 |
| 12 | У7 | 200 | 1250 | 15 | 100 | 40 |
| 13 | У8 | 25 | 1250 | 7 | 100 | 40 |
| 14 | 4ХВ2С | 25 | 1250 | 7 | 70 | 40 |
| 15 | 7X3 | 25 | 1250 | 7 | 70 | 40 |
| 16 | У13 | 25 | 1250 | 12 | 70 | 50 |
| 17 | 10Г2А | 100 | 1300 | 12 | 90 | 50 |
| 18 | 7X3 | 100 | 1300 | 12 | 90 | 50 |
| 19 | 5ХГМ | 100 | 1300 | 12 | 90 | 10 |
| 20 | 38ХМЮА | 200 | 1280 | 14 | 80 | 10 |
| 21 | ШХ15 | 200 | 1280 | 14 | 80 | 20 |
| 22 | ШХ15СГ | 200 | 1280 | 14 | 80 | 20 |
| 23 | ХВГ | 300 | 1260 | 12 | 60 | 30 |
| 24 | 9ХС | 300 | 1260 | 12 | 60 | 30 |
| 25 | Х12 | 300 | 1260 | 12 | 60 | 40 |

Завдання до задач № 6 - 9

| 1 | Сталь 10 | У7 | 20Х2НЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сталь 15 | У8 | 25Х2НЧВА |
| 3 | Сталь 20 | У9 | 40ХНВА |
| 4 | Сталь ЗО | У10 | 12Х2НЗМА |
| 5 | Сталь 25 | У4 | 13Н2ХА |
| 6 | Сталь 35 | У12 | 30ХГНА |
| 7 | Сталь 40 | У13 | ЗОХГТ |
| 8 | Сталь 45 | У7 | 40Х |
| 9 | Сталь 50 | У8 | 8ХФ |
| 10 | Сталь 55 | У9 | 45ХНМФА |
| 11 | Сталь 60 | У10 | 12Х1МФ |
| 12 | Сталь 65 | У11 | ШХ15 |
| 13 | Сталь 70 | У12 | ШХ15СТ |
| 14 | Сталь 75 | У13 | ХВГ |
| 15 | Сталь 10 | У7 | 9ХС |
| 16 | Сталь 15 | У8 | 30ХГСНА |
| 17 | Сталь 20 | У9 | Х12М |
| 18 | Сталь 25 | У10 | 60Х2Н |
| 19 | Сталь 30 | У11 | Х23Н18 |
| 20 | Сталь 35 | У12 | 12Х18Н10Т |
| 21 | Сталь 40 | У13 | Х12Ф1 |
| 22 | Сталь 45 | У7 | Р9 |
| 23 | Сталь 50 | У8 | Р18 |
| 24 | Сталь 55 | У9 | Х13М |
| 25 | Сталь 60 | У10 | 38Х5МСФА |

Завдання до задачі № 10

| № варіанта | Заготовка | tГ, °С | t0, ºС | τН, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О 80 | 11200 | 20 | 0.1 |
| 2 | О 100 | 1250 | ЗО | 0,2 |
| 3 | О 120 | 1300 | 40 | 0,3 |
| 4 | О 140 | 1200 | 50 | 0,4 |
| 5 | О 160 | 1250 | 80 | 0,5 |
| 6 | О 180 | 1300 | 100 | 0,6 |
| 7 | О 200 | 1200 | 120 | 0,7 |
| 8 | □ 50 | 1250 | 140 | 0,8 |
| 9 | □ 80 | 1300 | 160 | 0,9 |
| 10 | □ 100 | 1350 | 180 | 0,8 |
| 11 | □ 120 | 1200 | 200 | 1 |
| 12 | □ 140 | 1250 | 220 | ІД |
| 13 | □ 160 | 1300 | 240 | 1,2 |
| 14 | □ 180 | 1350 | 250 | 1,3 |
| 15 | □ 200 | 1200 | 270 | 1,4 |
| 16 | 60x120x6000 | 1250 | 290 | 1,5 |
| 17 | 80x120x6000 | 1300 | 300 | 1,6 |
| 18 | 50x100x6000 | 1350 | 310 | 1,7 |
| 19 | О 110 | 1200 | 320 | 1,8 |
| 20 | О 130 | 1250 | 350 | 1,9 |
| 21 | О 150 | 1300 | 360 | 2 |

| 22 | О 170 | 1350 | 370 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | □ ПО | 1200 | 300 | 0,2 |
| 24 | □ 130 | 1250 | 250 | 0,3 |
| 25 | □ 150 | 1300 | 200 | 0,4 |

Завдання до задачі № 11

| № варіанта | Зливок, мм | Сталь | tП, °С | t0, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500x500x2000 | 20 | 1240 | 20 |
| 2 | 550x550x2000 | 45 | 1260 | 40 |
| 3 | 600x600x2000 | 0,8Ю | 1280 | 60 |
| 4 | 620x620x2000 | 20Х2Н4А | 1300 | 80 |
| 5 | 640x640x2000 | 25 | 1100 | 100 |
| 6 | 660x660x2000 | 30 | 1150 | 120 |
| 7 | 680x680x2000 | 35 | 1180 | 140 |
| 8 | 700x700x2000 | 40ХР | 1200 | 160 |
| 9 | 500x500x2500 | 35ХГ2 | 1000 | 150 |
| 10 | 550x550x2500 | 18ХГН | 1050 | 11О |
| 11 | 600x600x2500 | 20ХНР | 1070 | 11О |
| 12 | 620x620x2500 | 40ХФА | 1100 | 100 |
| 13 | 640x640x2500 | У7 | 1120 | 70 |
| 14 | 660x660x2500 | У8 | 1140 | 90 |
| 15 | 680x680x2500 | У9 | 1160 | 50 |
| 16 | 600x600x2200 | 7X3 | 1180 | 200 |
| 17 | 620x620x2200 | 25Х2ГНТА | 1200 | 210 |
| 18 | 640x640x2200 | 50ХФА | 1220 | 230 |
| 19 | 660x660x2200 | 65Г | 1240 | 250 |
| 20 | 680x680x2200 | 50Х | 1260 | 270 |
| 21 | 400x400x2000 | 25ХГСА | 1280 | 300 |
| 22 | 400x400x2200 | 35ХГФ | 1250 | 310 |
| 23 | 400x400x2500 | 40ХН | 1230 | 330 |
| 24 | 450x450x2000 | 40ХМФА | 1210 | 350 |
| 25 | 450x450x2500 | А30 | 1200 | 370 |

Завдання до задачі № 12

| № варіанта | С,% | Розмір зливка | t0, °С | t1, ºС | tК.П., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 500x500x2000 | 10 | 400 | 1240 |
| 2 | 0,2 | 520x520x2000 | 20 | 500 | 1250 |
| 3 | 0,3 | 520x520x2000 | 30 | 520 | 1260 |
| 4 | 0,4 | 540x540x2000 | 40 | 540 | 270 |
| 5 | 0,5 | 560x560x2000 | 50 | 560 | 1280 |
| 6 | 0,6 | 580x580x2000 | 60 | 580 | 1255 |
| 7 | 0,7 | 600x600x2000 | 70 | 600 | 1265 |
| 8 | 0,8 | 620x620x2000 | 80 | 510 | 1275 |
| 9 | 0,9 | 640x640x2000 | 90 | 530 | 1285 |
| 10 | 1 | 660x660x2000 | 100 | 550 | 1250 |
| 11 | 1,1 | 680x680x2000 | ПО | 570 | 1260 |
| 12 | 1,2 | 700x700x2000 | 120 | 590 | 1270 |
| 13 | 1,3 | 500x500x2500 | 130 | 610 | 1280 |
| 14 | 0,1 | 520x520x2500 | 140 | 620 | 1200 |
| 15 | 0,2 | 540x540x2500 | 150 | 630 | 1210 |
| 16 | 0,3 | 560x560x2500 | 160 | 640 | 1220 |
| 17 | 0,4 | 580x580x2500 | 170 | 650 | 1230 |
| 18 | 0,5 | 600x600x2500 | 180 | 660 | 1240 |
| 19 | 0,6 | 620x620x2500 | 190 | 170 | 1250 |
| 20 | 0,7 | 640x640x2500 | 200 | 680 | 1260 |
| 21 | 0,8 | 660x660x2500 | 210 | 690 | 1270 |
| 22 | 0,9 | 700x700x2500 | 220 | 700 | 1280 |
| 23 | 1 | 720x720x2500 | 230 | 710 | 1250 |
| 24 | 1,1 | 740x740x2500 | 240 | 720 | 1260 |
| 25 | 1,2 | 760x760x2500 | 250 | 730 | 1270 |

Завдання до задачі № 13

| № варіанта | Вміст С, % | Розмір зливка | tП, °С | tК.П., ºС | Δt, °С | tВ, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 |  | 850 | 1250 | 50 | 20 |
| 2 | 0,2 |  | 850 | 1260 | 60 | 21 |
| 3 | 0,3 |  | 850 | 1270 | 70 | 22 |
| 4 | 0,4 |  | 840 | 1280 | 50 | 23 |

| 5 | 0,5 |  | 840 | 1260 | 60 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,6 |  | 840 | 1270 | 70 | 25 |
| 7 | 0,7 |  | 830 | 1280 | 50 | 26 |
| 8 | 0,8 |  | 830 | 1240 | 60 | 27 |
| 9 | 0,9 |  | 830 | 1255 | 70 | 28 |
| 10 | 1 |  | 820 | 1265 | 55 | 29 |
| 11 | 1,1 |  | 820 | 1275 | 65 | 30 |
| 12 | 1,2 |  | 820 | 1280 | 75 | 31 |
| 13 | 1,3 |  | 820 | 1250 | 55 | 32 |
| 14 | 1,2 |  | 810 | 1250 | 65 | 33 |
| 15 | 1,1 |  | 810 | 1240 | 75 | 34 |
| 16 | 1,0 |  | 810 | 1240 | 50 | 35 |
| 17 | 0,9 |  | 800 | 1260 | 60 | 25 |
| 18 | 0,8 |  | 800 | 1260 | 70 | 26 |
| 19 | 0,7 |  | 800 | 1270 | 50 | 87 |
| 20 | 0,6 |  | 850 | 1270 | 60 | 28 |
| 21 | 0,5 |  | 850 | 1250 | 70 | 29 |
| 22 | 0,4 |  | 840 | 1250 | 50 | 30 |
| 23 | 0,3 |  | 840 | 1260 | 60 | 31 |
| 24 | 0,2 |  | 830 | 1260 | 70 | 32 |
| 25 | 0,1 |  | 830 | 1270 | 50 | 33 |

Завдання до задачі № 14

| № варіанта | Розмір заготовки | tК.П., ºС | G, т/ч | tН, °С | ΔtК, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100x100x1500 | 1250 | 50 | 20 | 40 |
| 2 | 110x120x1500 | 1260 | 52 | 22 | 45 |
| 3 | 130x130x1500 | 1270 | 54 | 24 | 50 |
| 4 | 140x140x1500 | 1280 | 55 | 26 | 55 |
| 5 | 150x150x1500 | 1240 | 56 | 28 | 60 |
| 6 | 100x100x1700 | 1240 | 57 | 30 | 40 |
| 7 | 110x110x1700 | 1250 | 58 | 25 | 40 |
| 8 | 120x120x1700 | 1250 | 59 | 27 | 50 |
| 9 | 130x130x1700 | 1260 | 60 | 29 | 50 |
| 10 | 140x140x1700 | 1270 | 51 | 32 | 55 |
| 11 | 150x150x1700 | 1270 | 51 | 32 | 55 |
| 12 | 50x50x1800 | 1270 | 52 | 34 | 60 |
| 13 | 60x60x1800 | 1280 | 53 | 35 | 60 |
| 14 | 70x70x1800 | 1280 | 54 | 36 | 40 |
| 15 | 80x80x1800 | 1250 | 55 | 38 | 40 |
| 16 | 90x90x1800 | 1250 | 56 | 40 | 45 |
| 17 | 100x100x1800 | 51260 | 57 | 42 | 45 |
| 18 | 110x110x1700 | 1260 | 58 | 44 | 50 |
| 19 | 120x120x1700 | 1270 | 59 | 45 | 50 |
| 20 | 130x130x1700 | 1270 | 60 | 47 | 55 |
| 21 | 140x140x1700 | 1280 | 61 | 48 | 55 |
| 22 | 150x150x1500 | 1280 | 62 | 49 | 60 |
| 23 | 100x100x1500 | 1250 | 63 | 25 | 60 |
| 24 | 110x110x1600 | 1260 | 64 | 27 | 50 |
| 25 | 120x120x1600 | 1270 | 65 | 29 | 50 |

Завдання до задач № 15 - 17

| № варіанта | Розмір круглих зливків | h | tК.П., ºС | tН, °С | ΔtК, °С | G, т/ч | tЗАГ, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1500 | 1250 | 20 | 40 | зо | 1000 |
| 2 | 120 | 1600 | 1260 | 25 | 45 | 32 | 1050 |
| 3 | 140 | 1700 | 1270 | 30 | 50 | 34 | 1100 |
| 4 | 160 | 1800 | 1280 | 35 | 55 | 35 | 1150 |
| 5 | 180 | 1500 | 1240 | 40 | 60 | 36 | 1200 |
| 6 | 200 | 1600 | 1250 | 21 | 40 | 37 | 1020 |
| 7 | 220 | 1700 | 1260 | 22 | 42 | 38 | 1040 |

| 8 | 240 | 1800 | 1270 | 23 | 44 | 39 | 1060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 260 | 1500 | 1280 | 24 | 46 | 40 | 1080 |
| 10 | 280 | 1600 | 1240 | 25 | 48 | 30 | 1100 |
| 11 | 300 | 1700 | 1250 | 26 | 50 | 31 | 1120 |
| 12 | 320 | 1800 | 1260 | 27 | 52 | 33 | 1140 |
| 13 | 340 | 1400 | 1270 | 28 | 54 | 35 | 1160 |
| 14 | 360 | 1450 | 1280 | 29 | 56 | 37 | 1180 |
| 15 | 380 | 1500 | 1240 | 30 | 58 | 39 | 1200 |
| 16 | 400 | 1550 | 1250 | 32 | 60 | 41 | 1220 |
| 17 | 100 | 1600 | 1260 | 34 | 62 | 43 | 1240 |
| 18 | 120 | 1650 | 1270 | 36 | 50 | 45 | 1000 |
| 19 | 160 | 1700 | 1280 | 38 | 48 | 47 | 1030 |
| 20 | 200 | 1750 | 1240 | 40 | 46 | 49 | 1060 |
| 21 | 240 | 1600 | 1250 | 20 | 44 | 50 | 1090 |
| 22 | 280 | 1500 | 1260 | 22 | 42 | 51 | 1120 |
| 23 | 320 | 1400 | 1270 | 24 | 40 | ЗО | 1150 |
| 24 | 360 | 1700 | 1280 | 26 | 20 | 35 | 1180 |
| 25 | 400 | 1800 | 1250 | 30 | 30 | 45 | 1050 |

Завдання до задачі № 18

| № варіанта | Розмір заготовки | tПОВ | lакт. | lпод | lсв | lтом | G, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100x100x1200 | 1240 | 25,5 | 12,1 | 6,5 | 5,5 | 35 |
| 2 | 110x110x1200 | 1240 | 25,6 | 12,2 | 6,6 | 5,6 | 35,1 |
| 3 | 120x120x1200 | 1240 | 25,7 | 12,3 | 6,7 | 5,7 | 35,2 |
| 4 | 130x130x1200 | 1240 | 25,8 | 12.4 | 6,8 | 5,8 | 35,3 |
| 5 | 140x140x1200 | 1250 | 25,9 | 12,5 | 6,9 | 5,9 | 35,4 |
| 6 | 150x150x1200 | 1250 | 26 | 12,6 | 7,0 | 6 | 35,5 |
| 7 | 100x100x1250 | 1250 | 26,1 | 12,7 | 7,1 | 6,1 | 35,6 |
| 8 | 110x110x1250 | 1260 | 26,2 | 12,8 | 7,2 | 6,2 | 35,7 |
| 9 | 120x120x1250 | 1260 | 26,3 | 12,9 | 7,3 | 6,3 | 35,8 |
| 10 | 130x130x1250 | 1260 | 26,4 | 13 | 7,4 | 6,4 | 35,9 |
| 11 | 140x140x1250 | 1270 | 26,5 | 13,1 | 7,5 | 6,5 | 36 |
| 12 | 150x150x1250 | 1270 | 26,6 | 13,2 | 6,5 | 5,5 | 36,1 |
| 13 | 100x100x1300 | 1270 | 26,7 | 13,3 | 6,6 | 5,6 | 36,2 |
| 14 | 110x110x1300 | 1270 | 26,8 | 13,4 | 6,7 | 5,7 | 36,3 |
| 15 | 120x120x1300 | 1255 | 26,9 | 13,5 | 6,8 | 5,8 | 36,4 |
| 16 | 130x130x1300 | 1255 | 27 | 13,6 | 6,9 | 5,9 | 36,5 |
| 17 | 140x140x1300 | 1255 | 27,1 | 13,7 | 6,7 | 5,7 | 36,6 |
| 18 | 150x150x1300 | 1265 | 27,2 | 13,8 | 6,7 | 5,7 | 36,7 |

| 19 | 100x100x1350 | 1265 | 27,3 | 13,9 | 6,6 | 5,6 | 36,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 110x110x1350 | 1265 | 27,4 | 14 | 6,6 | 5,6 | 36,9 |
| 21 | 120x120x1350 | 1275 | 27,5 | 14,1 | 6,5 | 5,5 | 37 |
| 22 | 130x130x1350 | 1275 | 27,6 | 14,2 | 6,7 | 5,7 | 35,2 |
| 23 | 140x140x1350 | 1275 | 27,7 | 14,3 | 6,6 | 5,6 | 35,4 |
| 24 | 150x150x1350 | 1260 | 27,8 | 14,4 | 6,5 | 5,5 | 35,6 |
| 25 | 120x120x1350 | 1270 | 27,9 | 14,5 | 6,4 | 5,4 | 36,3 |

Завдання до задачі № 19

| № варіанта | Розмір заготовки | Тухлд | Δt1, °С | Δt 2, °С | Δt3, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100x100x1200 | 800 | 78 | 170 | 26 |
| 2 | 110x110x1200 | 750 | 79 | 165 | 27 |
| 3 | 120x120x1200 | 760 | 80 | 164 | 25 |
| 4 | 130x130x1200 | 770 | 70 | 163 | 24 |
| 5 | 140x140x1200 | 780 | 71 | 162 | 23 |
| 6 | 150x150x1200 | 790 | 72 | 161 | 22 |
| 7 | 100x100x1250 | 810 | 73 | 160 | 25 |
| 8 | 110x110x1250 | 820 | 74 | 166 | 26 |
| 9 | 120x120x1250 | 830 | 75 | 167 | 27 |
| 10 | 130x130x1250 | 840 | 76 | 168 | 28 |
| 11 | 140x140x1250 | 850 | 77 | 169 | 29 |
| 12 | 150x150x1250 | 840 | 78 | 170 | ЗО |
| 13 | 100x100x1300 | 830 | 79 | 171 | 27 |
| 14 | 110x110x1300 | 820 | 80 | 172 | 28 |
| 15 | 120x120x1300 | 810 | 81 | 173 | 29 |
| 16 | 130x130x1300 | 800 | 82 | 174 | 26 |
| 17 | 140x140x1300 | 790 | 83 | 175 | 25 |
| 18 | 150x150x1300 | 780 | 84 | 176 | ЗО |
| 19 | 100x100x1350 | 770 | 85 | 177 | 31 |
| 20 | 110x110x1350 | 760 | 77 | 178 | 32 |
| 21 | 120x120x1350 | 750 | 76 | 179 | 33 |
| 22 | 130x130x1350 | 800 | 75 | 180 | 34 |
| 23 | 140x140x1350 | 810 | 74 | 181 | 35 |
| 24 | 150x150x1350 | 820 | 73 | 170 | 25 |
| 25 | 120x120x1350 | 830 | 72 | 175 | 27 |

Завдання до задачі № 20 - 22

| № варіанта | С,% | Розмір зливка | t, °С | tо, С | Розмір зливка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | од |  | 800 | 10 | 500x500x2000 |
| 2 | 0,2 |  | 810 | 20 | 520x520x2000 |
| 3 | 0,3 |  | 820 | 30 | 520x520x2000 |
| 4 | 0,4 |  | 830 | 40 | 540x540x2000 |
| 5 | 0,5 |  | 840 | 50 | 560x560x2000 |
| 6 | 0,6 |  | 850 | 60 | 580x580x2000 |
| 7 | 0,7 |  | 860 | 70 | 600x600x2000 |
| 8 | 0,8 |  | 870 | 80 | 620x620x2000 |
| 9 | 0,9 |  | 880 | 90 | 640x640x2000 |
| 10 | 1 |  | 890 | 100 | 660x660x2000 |
| 11 | 1,1 |  | 900 | ПО | 680x680x2000 |
| 12 | 1,2 |  | 800 | 120 | 700x700x2000 |
| 13 | 1,3 |  | 810 | 130 | 500x500x2500 |
| 14 | 1,2 |  | 820 | 140 | 520x520x2500 |
| 15 | 1,1 |  | 830 | 150 | 540x540x2500 |
| 16 | 1,0 |  | 840 | 160 | 560x560x2500 |
| 17 | 0,9 |  | 850 | 170 | 580x580x2500 |
| 18 | 0,8 |  | 860 | 180 | 600x600x2500 |
| 19 | 0,7 |  | 870 | 190 | 620x620x2500 |

| 20 | 0,6 |  | 880 | 200 | 640x640x2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0,5 |  | 890 | 210 | 660x660x2500 |
| 22 | 0,4 |  | 900 | 220 | 700x700x2500 |
| 23 | 0,3 |  | 800 | 230 | 720x720x2500 |
| 24 | 0,2 |  | 810 | 240 | 740x740x2500 |
| 25 | 0,1 |  | 820 | 250 | 760x760x2500 |

Завдання до задачі № 23 - 26

| № варіант | 2S | tНАЧ, ºС | τ, хв | tП, ºС | V, град/ч | tЗАГ, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 20 | 7 | 500 | 350 | 900 |
| 2 | 160 | 22 | 8 | 520 | 360 | 910 |
| 3 | 180 | 24 | 9 | 540 | 370 | 920 |
| 4 | 200 | 26 | 10 | 560 | 380 | 930 |
| 5 | 220 | 28 | 11 | 580 | 390 | 940 |
| 6 | 240 | 30 | 12 | 600 | 400 | 950 |
| 7 | 260 | 32 | 13 | 510 | 410 | 960 |
| 8 | 280 | 34 | 14 | 530 | 420 | 970 |
| 9 | 130 | 36 | 15 | 550 | 430 | 980 |
| 10 | 150 | 38 | 7 | 570 | 440 | 990 |
| 11 | 170 | 40 | 8 | 590 | 450 | 1000 |
| 12 | 190 | 42 | 9 | 610 | 440 | 905 |
| 13 | 210 | 44 | 10 | 620 | 430 | 915 |
| 14 | 230 | 46 | 11 | 640 | 420 | 925 |
| 15 | 250 | 48 | 12 | 660 | 410 | 935 |
| 16 | 270 | 50 | 13 | 680 | 400 | 945 |
| 17 | 290 | 52 | 14 | 700 | 390 | 955 |
| 18 | 145 | 54 | 15 | 630 | 380 | 965 |
| 19 | 165 | 56 | 7 | 650 | 370 | 975 |
| 20 | 175 | 58 | 8 | 670 | 360 | 985 |
| 21 | 185 | 60 | 9 | 690 | 400 | 995 |
| 22 | 205 | 25 | 10 | 500 | 420 | 900 |
| 23 | 225 | 30 | 11 | 530 | 440 | 950 |
| 24 | 245 | 35 | 12 | 560 | 460 | 970 |
| 25 | 220 | 40 | 13 | 550 | 480 | 930 |

ЛІТЕРАТУРА

- Малый С. А. Экономический нагрев металла. Изд-во «Металлургия», 1967.

- Зуев М. И. и др. Пластичность стали при высоких температурах. Металлургиздат, 1954.

3. Чижиков Ю. М. Процесс обработки давлением легированых сталей и сплавов. Изд-во «Металлургия», 1965.

- Тайц Н. Ю. Технология нагрева стали. Металлургиздат, 1962.

- Мариенбах Л. М. Теория и конструкция нагревательных печей. Машгиз, 1940.

- Ицкович Н. М. Методы приближенных расчетов нагревательных печей. Металлургиздат, 1957

- Кулаков В. Ф., Плотников П И. Сталь, 1961, 3 11, с. 1035,

- Кулаков В. Ф. Нагрев стали в печи; Металлургиздат, 1955.

- Глинков М. А. Основы общей теории печей. Металлургиздат, 1962.

- Гуляев А. П. Металловедение. Металлургия, 1966.

- Кащенко Н. А. Основы металловедения. Металлургиздат, 1956.

- Гудрен Э. Специальная сталь. Металлургия, 1966.

- Штейнберг С. С. Металловедение. Металлургия, 1961.

- Чижиков Ю. М. Процесс обработки давлением легированных  сплавов. Изд-во «Металлургия», 1965.

15. Тайц Н. Ю. Технология нагрева стали. Металлургиздат, 1962.

- Зарощинский М. Л. Технологические основы проектирования прокатных станов. Металлургиздат, 1962.

- Тарновский И. Я. Механические свойства стали при горячей обработке давлением. Изд-во «Металлургия», 1966.

18. Мариенбах Л. М. Теория и конструкция нагревательных печей. Машгиз, 1940.

- Справочник. Физические свойства сталей и сплавов, применяемых в энергетике. Изд-во «Энергия», 1967.

- Теплофизические свойства веществ (справочник). ГЭИ, 1956.

- Тайц Н. Ю., Розенгарт Ю. Н. Методические нагревательные печи Металлургиздат, 1964.

- Чижиков Ю. М. Прокатка и ковка высоколегированных сталей. Металлургиздат, 1941.

- Мастеров В.А., Берковский В.С.Теория пластической деформации и обработка металла давлением. Изд-во «Металлургия 1970.

- Кутателадве С.С., Борищанский В.М.Справочник по теплопередаче. Госэнергоиздат, 1959.

- Чижиков Ю. М. Прокатное производство. Металлургиздат, 1958.

- Гинцбург Я.С., Андрацкий К. К.Прокатка качественной стали Металлургиздат, 1953.

Зміст

Вступ	3

1. Нагрів сталі і стопів

- Основні формули і методика розрахунку		4

- Методика рішення задач за визначенням напруг

при миттєвій зміні температури поверхні		20

- Приклади рішення задач		32

- Індивідуальні завдання		55

Література		65

Зміст		66