## Slide 1: Поняття розмірної залежності механічних властивостей матеріалів і нанооб'єктів
ЗПФ

## Slide 2: Класифікація нанооб'єктів

## Slide 3: За структурою:
Нуль-, одно-, дво- та тривимірні структури

## Slide 4: За формою:
Сферичні, циліндричні, стержні та ін.

## Slide 5: За розміром:
Малі, середні, великі нанокластери, наночасточки

## Slide 6: Інші класифікації
За способом одержання:
Метод диспергування
Метод конденсації
За біологічною активністю:
Біологічно активні
Інертні
Цитотоксичні
За токсичністю:
Мутагенні
Канцерогенні
Імунотропні та ін.

## Slide 7: Нульвимірні наноструктури
Нульвимірні (0D):
Кластери
наночасточки
Квантові точки
фулерени
Наночасточки в нанореакторах
Самоорганізовані наноструктури
Нанокластери – обмежені у просторі по трьом напрямкам:
Простих речовин (C, Si, Ge, Sb, Bi, Au, Ag та ін.
Оксидні ( MgO, Al2O3, Ga2O3, SnO2, TiO2, ZnO)
Нітридні (BN, AlN, Si3N4)
Складнооксидні (Ba6Mn24O48, Bi2Sr2CaCu2OX)

## Slide 8: Одновимірні наноструктури
1D наноструктури – розмір в одному напрямку значно перевищує розміри у двох інших, причому останні знаходяться в “нано” діапазоні.
Приклади тубулярних наноструктур:
Вуглецеві нанотрубки
«Неорганічні» нанотрубки: MoS2, BN, BeО, V2O5, TiO2: (одно- та багатостінні)
Наностержні, нанонитки.
Залежно від співвідношення розмірів виділяють:
Нановіскери та нанонитки (nanowires) Lc>>La≈ Lb
Наностержні (nanorods) Lc> La≈ Lb
Нанострічки (nanobelts) Lc >> La>Lb

## Slide 9: Двовимірні наноструктури
Двовимірні (2D):
Тонкі плівки
Плівки Ленгмюрра-Блоджет
Самоорганізовані шари
Нанопластини
Графен

## Slide 10: Тривимірні наноструктури
Нанокомпозити складної будови:
Інкапсульовані нанотрубки та фулерени
Нанокераміки
Наночасточки в нанореакторах

## Slide 11
Наносистема - матеріальний об'єкт у вигляді упорядкованих або самоупорядкованих, зв'язаних між собою нанорозмірних елементів, кооперація яких забезпечує виникнення у об'єкта властивостей, що пов'язані з розмірними факторами.
Наноматеріали - речовини або композиції речовин, що представляють собою упорядковану або неупорядковану систему базових елементів нанорозмірного масштабу і особливим проявом фізичних та/або хімічних взаємодій при кооперації нанорозмірних елементів, що викликає виникнення у системі сукупності раніше невідомих для цих елементів механічних, хімічних, електрофізичних, оптичних та ін. властивостей.
Нанотехнології - Сукупність методів та прийомів структуро- та фазоутворення, нанесення, модифікація матеріалів, включаючи систему знань та навичок, направлених на створення матеріалів і систем з новими фізичними хімічними, біологічними властивостями, обумовленими проявом розмірно-залежних факторів

## Slide 12: Розмірна залежність характерна для термічних, кінетичних, теплових, електричних, магнітних, оптичних характеристик фізичних властивостей матеріалів. Змінюється фізична сутність багатьох процесів в наноструктурних матеріалах, проявляються нові фізичні ефекти і властивості

## Slide 13: Розмірно-залежні властивості: частка приповерхневих атомів
Выжимка последнего пункта
Розмірний ефект - комплекс явищ, що ілюструють залежність хімічних, фізичних, або біологічних властивостей наночасточок від їх розміру
Загальна кількість атомів в часточці
Частка приповерхневих атомів
Атоми на поверхні
Атоми в об'ємі

## Slide 14: Розмірно-залежні властивості: флюоресценція
Флюоресценція розчинів колоідних часточок CdTe залежно від розміру. Усі колби освітлюються зверху синім світлом однакової довжини хвилі

## Slide 15: Розмірно-залежні властивості: оптичні властивості
Гі́псохр́омний зсув (блакитний зсув) — зміна позиції піку в абсорбційному, емісійному, трансемісійному чи розсіювальному спектрі молекули в область коротших хвиль (з більшою частотою і більшою енергією коливань).
Залежність зміни поглинання світла від розміру наночасточок CdS – «блакитний зсув»

## Slide 16: Розмірно-залежні властивості: каталіз
Залежність активності каталізатора від розміру часточок у реакції окиснення СО
Відносна активність каталізатора, у.о.
Діаметр часточок в реакції окиснення СО, нм

## Slide 17: Розмірно-залежні властивості: Тпл

## Slide 18: Залежність Тпл золота від розміру часточок Lai et al. (Applied Physics Letters), 1998, v. 72:1098-1100).

## Slide 19: Розмірна залежність характерна і для магнітних властивостей нано-матеріалів - коерцитивної сили, залишкової намагніченості, магнітоопору. Зокрема, зі зменшенням розміру зерна до нанометрового діапазону спостерігається зростання коерцитивної сили, магнитосопротивления.
Коерцитивна сила - це значення напруженості зовнішнього магнітного поля, необхідне для повного розмагнічування феро-або ферімагнітної речовини.