## Slide 1
ТЕМА: ПРОБЛЕМИ сучасного матеріалознавства сухих будівельних сумішей
Сухі будівельні суміші- це порошкоподібні композиції, основа яких складається з мінеральної в'яжучої речовини, наповнювачів і заповнювачів. Проблеми матеріалознавства дозволяють виявити переваги сухих сумішей порівняно з традиційними розчинами і бетонами:
- мінімум технологічних операцій для приведення сухих сумішей у робочий стан- достатньо залити водою;
- зниження на 5…7% відходів в результаті пропорційного дозування;
- економія на 10…15% цементу за рахунок використання пластифікуючих водоутримуючих добавок;
- стабільність складів сухих сумішей в результаті точного дозування компонентів і ефективного їхнього змішування;
- підвищення в 1,5…3 рази продуктивності праці будівельників;
- скорочення на 10…15% транспортних витрат і підвищення якості роботи при одночасному зниженню трудомісткості і технологічних процесів.
Для більш чіткого пізнання сутністі наведена класифікація сухих будівельних сумішей і характеристика вихідних матеріалів.

## Slide 2
Сухі будівельні суміші класифікують за призначенням:
- для вирівнювання поверхні (штукатурні розчини, розчини для мон-тажу гіпсокартонних виробів);
- для влаштування підлоги (основи під/та покриття, несучі підло-ги);
- для плиткових робіт (плиткові розчини, затирка для швів);
- для малярних робіт (шпаклівки, фарби);
- для мурування (розчин для мурування, укладання газобетонних блоків, пазогребневих перегородок);
- для виконання гідроізоляційних робіт (розчини для тинькуваль-ної та обмазувальної гідроізоляції);
- для виконання теплоізоляційних робіт (клей для приклеювання теплоізоляційних матеріалів, розчини для вирівнювання).
Вхідні матеріали поєднані в такі основні групи:
- мінеральні в'яжучі (білий та кольоровий портландцемент, глино-земний і вогнетривкий цемент, гіпсові в'яжучі, вапно);
- синтетичніорганічні в'яжучі, які являють собою дисперсні полі-мерні порошки на основі термопластичних полімерів (вінілацетату, етилену, вінілхлориду,акрилату,та ін.) з їхньою здатністю розчинюватись у воді;
- наповнювачі й заповнювачі (природні дисперсні речовини- гли-ни, доломіт, мармурове борошно, аморфний кремнезем, крейда, кварцовий пісок, механічно - дисперговані слюда, тальк, перліт, азбест);

## Slide 3
- добавки (водоутримувальні, пластифікатори,пігменти, емульгатори, регуля-тори тужавлення, гідрофобізатори, пороутворювачі, стабілізатори,та ін);
- армуючі короткі волокна (поліпропіленові);
- регулятори термінів тужавлення.
До водоутримуваних добавок відносять метилцеллюлозу та порошки на її основі, бентонітову глину.
В якості пластифікаторів застосовують продукти конденсації нафталінсульфокислоти і формальдегіду та комплексні добавки на їхній ос-нові.
Як пігменти застосовують неорганічні речовини, що за хімічним скла-дом є оксидами титану, феруму та хрому або солями, наприклад, залізну глазур. Використовують також органічні речовини - фталоціанінові пігмен-ти блакитного,зеленого і червоного кольорів.
Результати матеріалознавства надають наступні характеристики сухих будівельних сумішей різного призначення.
Мурувальні розчини (розчини для кам'яного мурування) отримують на базі цементу та гідравлічного вапна марок М100 і М200. Заповнювачами є кварцовий або вапняковий пісок. Такі розчини за призначенням класифікують 3 групи:
- для звичайної цегли і блоків.
- для склеювання при муруванні тонкостінних блоків;
- для теплоізоляційної цегли з покращеними теплоізоляційними властивостями.

## Slide 4
Сухі суміші для гідроізоляційних робіт застосовують у вигляді фарбової або тинькувальної гідроізоляції. Фарбова гідроізоляція - це багатошарове покриття, що складається на основі бітумно-полімерних мастик, а також на основі епоксидних поліуретанових та акрилових смол.
Тинькувальна гідроізоляція - це покриття товщиною 5...20 мм із полімерних композицій.
Клей для облицювальних робіт - це еластичні, адгезивні та тиксотропні речовини, за допомогою яких приклеюють плитку до поверхні будівель та споруд. Комплекс властивостей не дозволяє плитці сповзати з поверхні, ком-пенсує навантаження між плиткою і поверхнею, яка виникає внаслідок дії усадочних та інших деформацій.
Затиральні суші (фуги) - це декоративні ко-льорові суміші, які використовують для зовнішніх і внутрішніх робіт при заповненні швів між плитками з метою надання закінченого декоративного виду облицюванню. Ці матеріали сприймають частину напружень, що виникають на всій поверхні покриття, захищають конструкцію від механічного пошкодження та проникнення води, мають гарну адгезію до усіх частин плитки, низьку усадку, достатню еластичність, опір стиранню, ударну міцність.
Затиральні розчини поділяються на:
- сірі (для покриття підлог);
- швидкотвердіючі (для зовнішніх та внутрішніх робіт);
- еластичні (з гідрофобними властивостями);
- високоякісні фінішні забарвлені.

## Slide 5
Полімермінеральні тинькування - поділяють на цементну та гіпсоміскі склади на основі цементу. Призначені для оздоблення фасадів і містять це-мент, вапно, наповнювач. полімерний компонент, прискорювач тужавлення, водоутримуючий компонент.
Гіпсомісткі тинькування призначені для оздоблення внутрішніх поверхонь приміщень. Вони складаються з гіпсу, вапна, наповнювачів уповільнювачів тужавлення, водоутримуючого компоненту.
Основними перевагами гіпсомістких сумішей я висока міцність і твердість, швидкість тужавлення, низька звукопровідність, добра хімічна стійкість і вогнетривкість.
Суміші для підлог і стяжок (наливні підлоги) поділяються на:
- звичайні, використовують для ремонтних робіт на невеликій площі наносять вручну;
- швидкотужавіючі, застосовують як підшар на великих поверхнях, товщиною від 15 мм;
- високоякісні швидко тужавлюючі, застосовують на великих поверхнях товщиною від 5 до 10 мм.
Підлоги повинні мати високі показники якості за міцністю, декоративністю, зносостійкістю. Таким комплексом властивостей відрізняються наливні підлоги, отримані з використанням полімерних в'яжучих речовин. Як мінеральні в'яжучі матеріали використовують портландцемент, всокоалюмінатний цемент, гіпс, ангідридовий цемент. Заповнювачем являється кварцовий пісок, наповнювач - карбонатні породи або зола.

## Slide 6
Сухі фарбові суміші (порошкові полімерні фарби) представляють собою дрібнодисперсну суху суміш, складається з твердих полімерів, наповнювачів, пігментів та спеціальних добавок. Основною сировиною є епоксидні, поліефірні, поліуретанові смоли та поліетилен, полівінілхлорид.
Порошкові полімерні фарби використовують зв'язку з підвищеними вимогами до охорони навколишнього середовища та високою вартістю природних масел, вони не містять органічних барвників.
Таким чином, потреби сучасного матеріалознавства сухих будівельних сумішей включають:
- розкриття взаємозв'язків між складовими та їхніми ролями в формуванні структури матеріалу;
- визначення функції компонентів;
- вибір складу в залежності від призначення;
- виявлення техніко економічних переваг використання сумішей;
- розподіл сумішей в залежності від спроможності забезпечити потрібні експлуатаційні вимоги;
- орієнтування серед виробників та постачальників.