## Slide 1: Фізика тонких плівок
Ніконова Аліна Олександрівна

## Slide 2: ЛЕКЦІЯ 3
НАНЕСЕННЯ ПЛІВОК МЕТОДОМ ТЕРМІЧНОГО ВИПАРОВУВАННЯ
Випарники з резистивним нагріванням
Випарники з безпосереднім нагріванням
Випарники з непрямим нагріванням
Дротяні випарники
Стрічкові випарники
Тигельні випарники
ВИПАРНИКИ З ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИМ НАГРІВАННЯМ

## Slide 3: НАНЕСЕННЯ ПЛІВОК МЕТОДОМ ТЕРМІЧНОГО ВИПАРОВУВАННЯ
При вирощуванні плівок випаровуванням у вакуумі, процес зводиться до створення потоку пари, яка створюється джерелом, нагрітим до вибраної температури. Пара, пройшовши деякий шлях, конденсуються на підкладці. Випаровування, тобто перехід речовини в пароподібний стан, відбувається, коли з підвищенням температури середня коливальна енергія його частинок зростає настільки, що стає вище енергії зв’язку з іншими частинками, і вони залишають поверхню (випаровуються) та поширюються у вільному просторі. Умовною, практично встановленою температурою випаровування вважається температура, при якій тиск насиченої пари речовини складає приблизно 1,3 Па.
*Випаровується з твердого стану (сублімується)
**Рекомендується випаровування електронно-променевим нагріванням чи розпиленням йонним бомбардуванням.

## Slide 4: Схеми осадження плівок
Потік речовини, яка випаровується, що складається з молекул (атомів), які не зазнають на своєму шляху зіткнень і розсіювань та рухаються внаслідок цього прямолінійно, називають молекулярним потоком
Площа випарників речовин у багато разів менше площі підкладкотримачів (тому їх називають точковими джерелами). У результаті домогтися рівномірності потоку неможливо. Як видно з рис. а, швидкість нанесення плівки буде неоднакова в точці О і в точках А і В: чим далі від осі OS ці точки, тим нижча швидкість нанесення плівки і тим менша її товщина за даний час нанесення. При плоскому підкладкотримачі нерівномірність товщини плівки складає ±20%.
На практиці застосовують більш складні способи, одним із яких є надання підкладкотримачеві сферичної форми (рис.б).

## Slide 5: Випарники з резистивним нагріванням
Нагрівання електропровідного тіла, що володіє високим електричним опором при проходженні через нього електричного струму, називають резистивним. При цьому, як правило, використовують змінний струм.
Переваги резистивного нагрівання – високий ККД, низька вартість устаткування, безпека в роботі (низька напруга на затискачах) і малі габаритні розміри. Факторами, що обмежують застосування випарників з резистивним нагріванням, є можливість забруднення плівки матеріалом нагрівача, а також малий ресурс роботи через старіння 29 (руйнування) нагрівача, що вимагає його періодичної (іноді досить частої) заміни.
Випарники цього типу різних конструктивних варіантів можуть бути з безпосереднім чи з непрямим нагріванням речовини, що випаровується

## Slide 6: випарники з безпосереднім нагріванням струму
У випарниках з безпосереднім нагріванням струм у кілька десятків ампер проходить безпосередньо через матеріал, що випаровується. Такий метод випарювання може бути застосований тільки для металів, що сублімуються, тобто металів, температура плавлення яких вище температури випаровування (хром, титан і ін. – див. табл. 2.1) . Основа перевага цих випарників – відсутність теплового контакту між їхніми нагрітими елементами і металом, що випаровується, що забезпечує високу чистоту нанесеної плівки. Однак вони забезпечують низьку швидкість випаровування, дають можливість випаровувати малу кількість матеріалу, що може бути використаний тільки у вигляді стрічки чи дроту, а також не дозволяють випаровувати діелектрики і більшість металів. Переріз таких випарників повинен бути однаковим на всій довжині, інакше в місці звуження виникає перегрів, і вони перегоряють.
Випарник з резистивним безпосереднім нагріванням: 1 – контактний затискач, 2 – гвинт, 3 – матеріал, що випаровується, 4 – потік пари, 5 – підкладка, 6 – багатошаровий екран

## Slide 7: Випарники з непрямим нагріванням
Випарники з непрямим нагріванням, у яких речовина, що випаровується, нагрівається за рахунок теплопередачі від нагрівача, більш універсальні, тому що дозволяють випаровувати провідні і непровідні матеріали у вигляді порошку, гранул, дроту, стрічки й ін. Але при цьому через контакт із нагрітими частинами випарника, а також через випаровування матеріалу підігрівника осаджуються менш чисті плівки.
Поверхню резистивних випарників попередньо очищають, промиваючи в розчинниках. Часто їх також відпалюють у вакуумі. Оcкільки форма випарника з непрямим нагріванням залежить від агрегатного стану, у якому знаходиться матеріал, що випаровується, їх поділяють на дротові, стрічкові і тигельні.

## Slide 8: Дротяні випарники
Дротяні випарники застосовують для випаровування речовин, що змочують матеріал нагрівача. При цьому розплавлена речовина силами поверхневого натягу утримується у вигляді краплі на дротяному нагрівачі. Дротяні випарники виготовляються V- і W-подібної форми, а також спірале- і хвилеподібної. Дротяний випарник найпростішої конструкції (рис. а) використовують для нанесення плівок алюмінію, що добре змочує вольфрамовий дротяний нагрівач – циліндричну дротяну спіраль 2. Речовину, що випаровується, у вигляді скоб (гусариків) 3 навішують на спіраль, яку відігнутими кінцями 1 вставляють у контактні затискачі. В міру нагрівання ця речовина плавиться і формується на дроті у вигляді крапель. Знизу розміщуються тепловий і обмежуючий екрани. Дротяні випарники призначені для створення протяжного потоку матеріалу, це досягається використанням одночасно кількох гусариків.
Дротяні випарники непрямого нагрівання з циліндричною (а) і конічною (б) дротяною спіраллю: 1 – відігнутий кінець спіралі, 2, 6 – циліндрична і конічна спіралі, 3 – матеріал, що випаровується (гусарик), 4 – затискачі струмопідводу, 5, 7 – циліндричний тепловий і обмежуючий екрани

## Slide 9: Стрічкові випарники
Стрічкові випарники застосовуються для випаровування металів, що погано утримуються на дротяних випарниках, а також діелектриків і виготовляються з поглибленнями у вигляді півсфер, жолобків, коробочок чи човників. Найбільш розповсюдженими матеріалами для таких випарників є фольга товщиною 0,1–0,3 мм із вольфраму, молібдену і танталу. Випарник з поглибленням у вигляді півсфери призначений для випаровування малих кількостей речовини, показаний на рис. а. Для зниження теплового потоку з зони випаровування до затискачів струмопідводів по краях півсфери є звуження перерізу (шийки).
Стрічкові випарники непрямого нагрівання з вольфраму, молібдену і танталу товщиною 0,1 ~0,5 мм: а – з поглибленням у вигляді півсфери, б – човникового типу

## Slide 10: Тигельні випарники
Тигельні випарники використовують, як правило, для випаровування великих кількостей сипучих діелектричних матеріалів. Тиглі виготовляють з тугоплавких металів, кварцу, графіту, а також керамічних матеріалів (нітриду бора BN, оксиду алюмінію А2О3 – алунда). Максимально припустима температура кварцу складає 1400°С, графіту – 3000°С, оксиду алюмінію – 1600°С. Два типи випарників з тиглями із кераміки показані на рис. а, б.
Випарники прямого нагрівання з тиглями з внутрішнім (а) і зовнішнім (б) спіральними нагрівачами: 1 – спіраль, 2 – тигель

## Slide 11: Випарники з електронно-променевим нагріванням
Принцип електронно-променевого нагрівання полягає в тому, що кінетична енергія потоку прискорених електронів при бомбардуванні ними поверхні речовини перетворюється в теплову енергію, в результаті чого вона нагрівається до температури випаровування. Для утворення електронного променя необхідне джерело вільних, тобто незв’язаних з іншими частинками, електронів. Для того, щоб електрон вилетів з металу назовні, його швидкість повинна бути спрямована убік поверхні металу, і він повинен перебороти дію сил, що прагнуть повернути його у метал. Роботу з подолання електроном поверхневих сил, які утримують його в металі, називають роботою виходу. При кімнатній температурі кількість електронів у металі, енергія яких перевищує роботу виходу, мізерно мала. Однак їхня кількість різко зростає з ростом температури за рахунок збільшення інтенсивності теплового хаотичного руху.
Ефект термоемісії (а), прискорення електронів (б) і формування електронного променя (в): 1 – емітовані електрони, 2 – термокатод, 3 – стінка вакуумної камери, 4 – ізолятори, 5 – джерело живлення, 7 – прискорений електрон, 6, 8 – аноди, 9 – електронний промінь