## Slide 1: Фізика тонких плівок
Ніконова Аліна Олександрівна

## Slide 2: ЛЕКЦІЯ 7
Струми тунелювання
Струми, обмежені об’ємним зарядом
Проходження гарячих електронів крізь тонкі металеві плівки
Розмірні ефекти в тонких плівках
Напівпровідникові плівки
Діелектричні плівки

## Slide 3: Струми тунелювання
Якщо відстань між зернами плівки лежить в межах 1–5 нм, то для типового значення роботи виходу від 2...6 еВ за температур, не вищих від 300 К, переважаючим механізмом перенесення буде тунелювання.
Тунелювання (тунельний ефект) – подолання мікрочастинкою потенціального бар’єра, якщо повна енергія мікрочастинки менша за його висоту бар’єра. При тунелюванні повна енергія електронів не змінюється, а носії заряду проходять через потенціальний бар’єр, а не над ним, що є принциповою відмінністю тунельного струму від надбар’єрної емісії
Тунелювання за відсутності (а) і наявності (б) зовнішнього поля

## Slide 4: Струми тунелювання
Для малих полів тунельний струм лінійно залежить від напруженості поля. Для сильних полів E = qU >> EF1 + εEF струм експоненційно залежить від величини, оберненої до діючого поля. Слід відзначити, що тунельний струм квадратично залежить від температури. У дуже тонких металевих плівках дискретної структури може існувати ще один тунельний механізм перенесення носіїв – так зване активоване тунелювання: носії заряду, термічно збуджені над електростатичним потенціальним бар’єром, тунелюють від однієї нейтральної частинки до іншої. У малих полях провідність, що визначається цим механізмом, описується законом Ома та експоненційно залежить від оберненої температури, розмірів зерен та відстані між ними. В області сильних полів відбувається відхилення від закону Ома, яке значно залежить від температури і пропорційне const.

## Slide 5: Густина струму
Зниження висоти бар’єру підвищує ймовірність тунелювання. Крім того. внаслідок великої діелектричної проникності підшарку, енергія активації менша, ніж у вакуумі, і тунельна провідність через підшарок здійснюється або прямим тунелюванням, або тунелюванням через стабільні енергетичні домішкові стани та пастки. Тунелювання електронів з металу у вакуум називається автоелектронною емісією. Залежність густини струму від напруженості поля в області малих полів і за низьких температур можна описати співвідношенням:
Порівнюючи вирази (9.5) і це співвідношення, можна зробити висновок, що струм автоелектронної емісії залежить від напруженості поля так само, як струм термоелектронної емісії від температури. За високих температур струмом термоелектронної емісії нехтувати не можна.

## Slide 6: Моделі основних механізмів струмопроходження
Моделі основних механізмів струмопроходження: дрейфовий струм електронів в металі (а); струм термоелектронної емісії в системі метал – вакуум (б); струми надбар’єрної емісії в системах метал-вакуум (в); метал-діелектрик-метал (г); метал-напівпровідник (д); струми тунелювання в системах метал-вакуум (е); метал-діелектрик-метал (є); метал-напівпровідник (ж)

## Slide 7: Моделі основних механізмів струмопроходження
При тунелюванні повна енергія електронів не змінюється, а носії заряду проходять через потенціальний бар’єр, а не над ним, що є принциповою відмінністю тунельного струму від надбар’єрної емісії (рис. в, е). Коли електрон переходить з одного зерна на інше, його енергія залишається незмінною (електрон переходить з енергетичного рівня першого зерна на енергетичний рівень другого, розміщений на тій самій висоті). Такий перехід можливий, якщо в зернах є вільні енергетичні рівні з відповідною енергією і, крім того, в одному із зерен на цих рівнях є електрони (рис. а). За відсутності електричного поля кількість електронів, які переходять з одного зерна в інше, однакова, і напрямленого потоку електронів немає. При дії на систему електричного поля енергетичні рівні зерен зсуваються (рис. б).
На рис. е наведено модель тунелювання з електронів металу у вакуум крізь гострокутний потенціальний бар’єр, що утворюється за наявності над поверхнею тіла досить великого електричного поля. У цьому випадку товщина бар’єра буде зменшуватися зі зростанням напруги поля, а його прозорість – збільшуватися, в результаті виникне струм тунельної емісії. Тунелювання електронів з металу до вакууму називається автоелектронною емісією.

## Slide 8: Моделі основних механізмів струмопроходження
На рис. є зображено модель тунелювання електронів у системі метал-тонкий діелектрик-метал. Потенціальний бар’єр, створений діелектриком, у першому наближенні має трапецієподібну форму (ламана крива 1). З урахуванням сил електричного зображення форма потенціального бар’єра апроксимується параболою (крива 2). Прикладання зовнішньої напруги зміщує рівень Фермі на величину eU і в системі виникає результуючий тунельний струм (рис. є ).

## Slide 9: Струми, обмежені об’ємним зарядом
В ідеальному діелектрику практично відсутні вільні носії заряду, і цим він нагадує вакуумний проміжок. Тому провідністю плівкового діелектрика або високоомного напівпровідника можна керувати інжектуючи в нього носії заряду. Характерними особливостями тонкоплівкових діелектричних і високоомних напівпровідникових структур є:
1) величезна кількість дефектів, на яких розсіюються інжектовані носії заряду;
2) можливість захоплення носіїв заряду певними центрами захоплення (пастками), енергетичні рівні яких розміщені в забороненій зоні. Вплив цих двох факторів визначає характер струмопроходження в реальному діелектрику.
Важливо підкреслити, що розсіювання та захоплення носіїв заряду в принципі не є перешкодою для проходження через діелектрик струмів великої густини.

## Slide 10: Проходження гарячих електронів крізь тонкі металеві плівки
Під «гарячими» розуміють електрони, енергія яких значно перевищує середню енергію рівноважних носіїв заряду. Еквівалентна температура таких електронів значно більша від температури кристала. Інжектовані в кристал гарячі електрони активно розсіюються на. У результаті розсіювання гарячі електрони втрачають свою енергію і переходять у рівноважний стан. Якщо товщина плівки, в яку інжектуються гарячі електрони, значно менша від довжини їх вільного пробігу, практично всі гарячі електрони пройдуть крізь плівку. Довжина вільного пробігу гарячих електронів залежить від їх енергії.

## Slide 11: Розмірні ефекти в тонких плівках
Розмірні ефекти – це явища в твердих тілах, що спостерігаються за умов, коли розміри досліджуваного зразка l порівняні з однією з характерних довжин – довжиною вільного пробігу l , довжиною хвилі електрона, дифузійною довжиною Ln, Lp тощо. Розрізняють класичні та квантові розмірні ефекти. Класичні розмірні ефекти спостерігаються в поведінці статичної електропровідності тонких плівок та дротів, товщина d яких порівняна з довжиною вільного пробігу електронів. При зменшенні товщини плівки питома провідність s монотонно зменшується, що зумовлюється додатковим розсіюванням заряду на поверхні зразка.

## Slide 12: Напів провідникові плівки
На провідність напівпровідникових плівок істотно впливають явища перенесення поблизу поверхні плівок. Особливо сильно вони впливають на провідність плівок завтовшки до 1 мкм при концентрації до 10^18 см^( -3) . Це пояснюється тим, що при проходженні струму через тонкий зразок носії розсіюються не лише в об’ємі, але й на поверхні, завдяки чому ефективна рухливість їх стає меншою від об’ємної. Це проявляється як розмірний ефект провідності, аналогічний розглянутим розмірним ефектам у металевих плівках. Аналіз розмірних ефектів у напівпровідниках проводиться дещо інакше, ніж у металах, внаслідок виникнення нової особливості, зумовленої наявністю приповерхневого просторового заряду.

## Slide 13: Діелектричні плівки
За нормальних температур концентрація вільних носіїв в діелектриках незначна, і провідність, що визначається ними, мізерно мала. Провідність тонких діелектричних плівок може бути значно збільшена за рахунок інжекції в них носіїв заряду з контактів. Якщо плівка досить тонка, то основну роль у процесах, що визначають електропровідність, відіграють явища на межі з металевим електродом (тунельний ефект і надбар’єрна емісія). У цьому випадку говорять про струми, обмежені інжекцією. У цих плівках сильний вплив на проходження носіїв заряду мають процеси в об’ємі самої плівки, що містить значну кількість дефектів та домішок, на яких відбувається розсіювання інжектованих носіїв. Інжектовані носії можуть захоплюватися пастками, розміщеними в забороненій зоні, а відтак утворювати нерухомий просторовий заряд і не брати участі у струмі. Провідність визначається лише інжектованими носіями, що не захоплені пастками. Ці носії також створюють просторовий заряд. Закономірності проходження струму через такі плівки визначаються нерухомим просторовим зарядом і просторовим зарядом вільних носіїв, тому говорять про струми, обмежені просторовим зарядом.

## Slide 14: Плівкові активні елементи
На сьогодні не створені плівкові активні елементи, параметри яких можна порівняти з біполярними, МДП- та польовими транзисторами, виготовленими на основі монокристалічних матеріалів кремнію, германію тощо. Тому плівкові активні елементи не знайшли застосування.