## Slide 1: Вимірювання параметрів нерівноважних носіїв заряду

## Slide 2: Вимірювання параметрів нерівноважних носіїв заряду

## Slide 3: Стаціонарний метод визначення дифузійної довжини

## Slide 4: Стаціонарний метод визначення дифузійної довжини

## Slide 5: Стаціонарний метод визначення дифузійної довжини

## Slide 6: Cтационарный метод определения диффузионной длины

## Slide 7: Нестаціонарні методи вимірювання часу життя

## Slide 8: Методи вимірювання часу життя

## Slide 9: Методи вимірювання часу життя

## Slide 10: Методи вимірювання часу життя

## Slide 11
Методи вимірювання часу життя
Метод модуляції провідності точкового контакту

## Slide 12
Методи вимірювання часу життя
Метод модуляції провідності точкового контакту
b=mn/mp
де С - деяка константа.

## Slide 13
Методи вимірювання часу життя
Метод модуляції провідності точкового контакту використовується для вимірювань τ в Si і Ge. Діапазон вимірювання часу життя τ (1 - 500) мкс в зразках з питомим опором (0.1 - 300) Ом • см. Похибка методу складає (20 - 30)%.

## Slide 15
Визначення дрейфової рухливості
Метод Шоклі-Хайнса
Метод визначення дрейфової рухливості: а - схема вимірювальної установки (Г1, Г2 - імпульсні генератори; П - підсилювач; О - осцилограф; Е та К - випрямляючі контакти на поверхні зразку; Rн - навантажувальний резистор); б - осцилограми сигналів.
τ, с | 10–11 - 10–3
S, см/с | 1 - 106
Lдиф, мкм Е | 10–1 – 103 10 В/см.