## Slide 1: Лекция 3
ДОБАВОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Slide 2: 1. ФЛЮСЫ
Известняк, основная состав­ляющая которого СаСО3 при нагрева­нии разлагается: СаСО3 → СаО+ +С02 - 178,02 кДж. Эта эндотермичес­кая реакция начинает протекать ин­тенсивно при температуре -1000 ºС. Если образующийся при разложении известняка диоксид углерода СО2 кон­тактирует с углеродсодержащим рас­плавом, то протекает также эндотерми­ческая реакция окисления углерода:
СО2(Г) + С = 2СОГ. В этом случае изве­стняк является не только шлакообра-зующей добавкой, но и окислителем. Обычно используют известняки, со­держащие >95 % СаСО3 (в чистом СаС03 - 56 % СаО и 44 % СО2); огра­ничивается содержание SiO2 (<2,5 %), а также серы и фосфора. Используется и доломитизированный известняк (кото­рый кроме СаСО3 содержит MgCO3). Если в обычном известняке содержит­ся 0,5—3,0 % MgO, то в доломитизиро-ванном — 5-10 % и более.

## Slide 3
Известь получают в специаль­ных известковообжигательных агрега­тах путем обжига известняка. Свеже­обожженная известь должна содержать >90 % СаО (лучшие сорта — до 96 % СаО), <3 % SiO2 и возможно меньшее количество серы. Сера может перехо­дить в известь из топлива при обжиге известняка, поэтому наиболее чистая по содержанию серы известь получает­ся при использовании чистого по со­держанию серы топлива. При содержа­нии в извести >0,1 % S трудно получить сталь с низким содержанием серы (при использовании в качестве топлива сер­нистого кокса содержание серы в изве­сти может достигать 0,2—0,3 %).
Одно из основных требований к извести — минимальное количество влаги. Свежеобожженная известь вза­имодействует с влагой, содержащейся в атмосфере: СаО + Н2О = Са(ОН)2. Содержание влаги в извести начинает заметно возрастать уже через несколь­ко часов хранения на воздухе. Через сутки хранения обожженную известь нежелательно использовать при вы­плавке высококачественной стали, так как можно внести в ванну значитель­ное количество водорода. Кроме того, при взаимодействии с влагой (при «га­шении») известь превращается в рых­лый легкий порошок, который уно­сится отходящими газами и не попада­ет в ванну.

## Slide 4
Боксит используют в стале­плавильном производстве в качестве флюса, снижающего температуру плавления основного шлака, повыша­ющего его жидкоподвижность и ускоряющего тем самым процесс шлако­образования. В бокситах разных мес­торождений содержится, %: А1203 20-60; SiO2 3-20; FeO3 15-45 и неко­торое количество влаги. В тех случаях, когда боксит содержит очень малое количество кремнезема, добавка бок­сита в качестве флюса практически не снижает основности шлака, но замет­но понижает температуру его плавле­ния. Если в цех поступает боксит с высоким содержанием крем­незема, то необходимо учитывать снижение основности шлака при его введении в ванну. Использование боксита, содержащего >10 % SiO2, не­желательно. В боксите всегда содер­жатся оксиды железа, а некоторые сорта боксита по количеству содержа­щихся в них оксидов железа сравнимы с бедными железными рудами, поэто­му необходимо учитывать, что при введении боксита помимо ускорения процесса шлакообразования, как пра­вило, повышается активность оксидов железа в шлаке.

## Slide 5
Плавиковый шпат используют в сталеплавильном производстве для ускорения процесса растворения изве­сти в основном шлаке и повышения жидкоподвижности шлака. Основная составляющая плавикового шпата (75—95 %) — флюорит CaF2, остальное SiO2 и другие примеси. Плавиковый шпат обычно содержит <5 % SiO2, по­этому его введение в шлак не сопро­вождается заметным снижением ос­новности шлака. Плавиковый шпат дороже боксита, однако его примене­ние оправданно в том случае, если требуется быстро и при помощи ма­лых добавок добиться заметного улуч­шения шлакообразования.

## Slide 6
Смеси и брикеты. Для ускоре­ния процесса шлакообразования в не­которых случаях заранее приготавли­вают шлакообразующие смеси (на­пример, смесь извести с плавиковым шпатом, бокситом и т. п.); использу­ют офлюсованные агломераты с высо­кой основностью; обжиг известняка ведут, загружая в известково-обжиговые печи вместе с известью боксит, марганцевую руду и др. и получая та­ким образом легкоплавкий продукт совместного обжига; брикетируют по­рошки в пыль и т. п. Так, например, для последующего использования в конвертерной плавке в шихту печей для обжига известняка вводят железо­рудные материалы или шламы от пы­леулавливающих установок (состоят в основном из оксидов железа). Получа­ют продукт, содержащий 80-95 % СаО и до 10 % оксидов железа. Использо­вание таких материалов (офлюсован­ной или «ожелезненной» извести) об­легчает протекание процесса шлако­образования.
Получаемые по таким (или подоб­ным) технологиям материалы имену­ются по-разному: офлюсованная из­весть, железофлюс, ФКФ (ферритно-кальциевый комплексный флюс) и др.

## Slide 7: 2. ОКИСЛИТЕЛИ
Для ускорения процессов окисления углерода и других примесей в ванну вводят окислители в твердом (желез­ная руда, агломерат, железорудные окатыши, прокатная окалина) или газообразном (сжатый воздух, кисло­род, смеси разного состава, включаю­щие кислород, водяной пар, углекис­лый газ и т. п.) состоянии. Твердые окислители должны иметь высокое содержание оксидов железа и мини­мальное содержание кремнезема, так как увеличение содержания SiO2 в руде вызывает снижение основности шлака и требует увеличения расхода извести, при этом возрастает также общая масса шлака. Кроме того, куски твердых окислителей должны иметь возможно большую плотность. Пылеватые руды, легковесная окалина и подобные материалы частично уно­сятся отходящими газами, частично задерживаются в шлаке, поэтому эф­фективность их использования неве­лика.

## Slide 8
В качестве твердых окислителей используют также комбинированные материалы в виде офлюсованного аг­ломерата, брикетов из рудной мелочи и т. п. Основное требование, предъяв­ляемое к газообразным окислите­лям, — их чистота. Кислород должен содержать минимальное количество азота. При содержании в кислороде <0,5 % N2 (чистота >99,5 %) обеспечи­ваются необходимые предпосылки для получения чистой по содержанию азо­та стали. Присутствие нескольких процентов азота в кислороде не влияет на тепловой баланс процесса, однако стоимость кислорода, менее чистого по содержанию примесей, значитель­но ниже. Определению оптимальной чистоты кислорода предшествует ис­следовательская работа. Иногда при­знают рациональным начальную часть плавки проводить с использованием более дешевого, но менее чистого кис­лорода, а заключительную — с исполь­зованием кислорода, содержащего ми­нимальное количество азота. Кисло­род высокой чистоты (99,5 %) назы­вают техническим, а менее чистый (но более дешевый) технологическим.

## Slide 9: 3. КАРБЮРИЗАТОРЫ
В практике сталеплавильного произ­водства карбюризаторы, или карбони-заторы, называемые также науглероживателями, используют для коррек­тировки содержания углерода в металле по ходу плавки или при ее вы­пуске. Кроме того, их применяют для снижения расхода чугуна (при его де­фиците или дороговизне). Карбюриза­торы вводят (вдувают) преимуще­ственно в порошкообразном виде, но иногда в виде кусков или блоков.
В качестве карбюризаторов исполь­зуют графит, антрацит, угольную пыль, пылевидные отходы установок сухого тушения кокса и другие углеродсодержащие материалы. Блоки обычно вы­полняют из графита. Из перечислен­ных материалов наиболее удобен для использования графит, но это наибо­лее дорогостоящий материал.
Основным недостатком многих углеродсодержащих добавок является нестандартность показателей эффек­тивности использования (различие показателей угара и усвоения), что связано с колебаниями содержаний летучих составляющих, пористости, гранулометрического состава и других характеристик углеродсодержащего материала разных партий.

## Slide 10: 4. ТОПЛИВО
Сталеплавильное производство явля­ется одним из значительных потреби­телей топливно-энергетических ре­сурсов. Удельный расход условного топлива на выплавку 1 т стали в сред­нем составляет -80 кг, причем посте­пенно снижается по мере уменьшения доли мартеновского способа произ­водства и увеличения доли конвертер­ного передела. Около 2/3 общего ба­ланса топливных ресурсов приходится на долю природного газа, около 30 % — на долю топочного мазута. Большую часть топлива потребляют мартеновские печи (-135 кг условного топлива на 1 т стали); топливо расхо­дуется также на обжиг извести и др.

## Slide 11: 5. ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Огнеупорные материалы, используе­мые в сталеплавильном производстве, должны обладать высокой огнеупор­ностью, термостойкостью, устойчи­востью против воздействия шлака и плавильной пыли, высокой механи­ческой прочностью при высоких тем­пературах и т. п. Обычно огнеупорные материалы или изделия из них (кир­пичи, блоки и т. п.) классифицируют по ряду признаков.
Огнеупорность. Этот показа­тель определяют стандартным методом: образец (обычно в виде усеченной трех­гранной пирамидки) помещают в печь. По мере нагрева образец постепенно начинает деформироваться (без нагруз­ки, под действием собственной тяжес­ти) и при определенной температуре (названа температурой огнеупорности) склоненная вершина образца касается основания печи. В зависимости от тем­пературы огнеупорности изделия назы­вают огнеупорными (1580-1770 °С), вы­сокоогнеупорными (1770-2000 °С), выс­шей огнеупорности (>2000 °С).

## Slide 12
Характеристика прочности огнеупорных материалов
Материал | асж, кН/см2 | tнд (при 20 Н/см2), "С | tогн оС
Шамот | 0,98-6,88 | 1350 | 1730
Динас | 2,45-2,94 | 1630 | 1730
Магнезит | 2,94-4,90 | 1500 | 2000
Хромомагнезит | 2-5 | 1500-1630 | 2000
Периклазошпинелидный | 4-8 | >1550 | 2000

## Slide 13
большое внимание уделяют такому показателю, как термостойкость, т. е. способность материала выдерживать без разруше­ния резкие колебания температуры. При испытании на термостойкость образец нагревают до 850 °С и охлаж­дают в воде, затем опять нагревают и охлаждают и т. д. Показатель термо­стойкости выражается числом водных теплосмен и колеблется в очень широ­ких пределах (например, термостой­кость обычного магнезита всего 1—3, магнезитохромита — до 40, а высоко-глиноземистых огнеупоров — более 150 теплосмен).
Химико-минералогический со­став. В качестве исходного сырья для изготовления огнеупоров обычно ис­пользуют огнеупорные глины, каоли­ны, магнезит, доломит, кварцит и др. Предварительно подготовленное сы­рье обжигают (кроме кварцитов), из­мельчают, добавляют связующий ком­понент, формуют и обжигают при 1300—1750 ºС, а иногда и при более высокой температуре.
В зависимости от технологии про­изводства различают огнеупоры обжи­говые, безобжиговые, плавленые, спе­каемые.

## Slide 14
Расход огнеупоров. При вып­лавке и разливке стали требуются ог­ромные количества огнеупорных ма­териалов. Общий расход огнеупоров в мировом сталеплавильном производ­стве составляет ~20 млн. т в год. От стойкости огнеупорных материалов зависит не только их расход, но и про­изводительность сталеплавильных аг­регатов (частота ремонтов, их трудо­емкость), а также качество металла.
Снижения расхода огнеупорных ма­териалов добиваются следующими способами: 1) повышением качества огнеупорных материалов; 2) тщатель­ным хранением отходов огнеупоров, образующихся при периодических ре­монтах и вторичном их использовании; 3) организацией процесса плавки с уче­том условий эксплуатации огнеупорных материалов; 4) полной или частич­ной заменой огнеупорной футеровки деталями с искусственным (например, водяным) охлаждением; 5) периоди­ческим торкретированием рабочей по­верхности огнеупоров; 6) по­средством нанесения на футеровку оп­ределенного количества высокооснов­ного жидкого шлака (так называемый «раздув или разбрызгивание шлака»).