## Slide 1: Лекция 9
ГАЗЫ В СТАЛИ

## Slide 2
В любой стали в некоторых количе­ствах содержатся элементы, в обыч­ных условиях являющиеся газами. К ним в первую очередь относятся кис­лород, азот и водород, в значительной степени влияющие на качество стали. Процесс, в результате которого газы оказываются в металле в атомарном, ионном состоянии или в виде хими­ческих соединений, в металлургичес­кой практике обычно называют про­цессом растворения газов в металле. Условно в этом процессе можно выде­лить несколько стадий: 1) массоперенос газа к поверхности металла; 2) ад­сорбция газа на поверхности металла; 3) переход через границу газ—металл; 4) диффузия газа в тонком непереме­шиваемом (диффузионном) слое жидкости; 5) массоперенос в толщу металла.
Лимитирующей стадией процесса растворения газов в металле, как правило, является либо внешняя диффу­зия (подвод газа), либо внутренняя диффузия (массоперенос в металле). Иногда лимитирующим является ад-сорбционно-кинетическое звено (ад­сорбция на поверхности и переход че­рез граничный слой). Чаще лимитиру­ет процесс растворения газов внутри-диффузионная составляющая, однако кроме железа и растворяющегося газа в металле всегда содержится большее или меньшее количество примесей. Если поверхностная активность тре­тьего компонента достаточна, он мо­жет существенно влиять на интенсив­ность перехода газа через границу газ—металл. Обычно под растворимо­стью газа понимают его количество, перешедшее в раствор в металле при нормальном парциальном давлении газа. Растворимость газов в металле сильно зависит от температуры.

## Slide 3
В зависимости от суммарного (ре­зультирующего) изменения энталь­пии ДЯ5 растворимость газов повыша­ется или понижается с повышением температуры металла (рис.). В случае растворения в чистом железе двухатомных газов установлена четкая связь между парциальным давлением р этих газов в атмосфере над расплавом и растворимостью газа в металле:
Влияние температуры на раство­римость газов S:
1 — увеличение растворимости; 2— уменьшение растворимости

## Slide 4
Это соотношение называют законом квадратного корня или зако­ном Сивертса (по имени ученого, ус­тановившего это соотношение). Со­гласно этому закону в процессе ра­створения двухатомные молекулы диссоциируют на атомы, например H2(г) → 2[Н], при этом константа рав­новесия
Если при растворении водорода или азота в металле образуются соеди­нения, содержащие более одного атома газа (например, ZrH2, TiH2, Si3N4 и т. п.), то закон квадратного корня не­действителен. Однако такие случаи являются исключением; они чаще все­го имеют место в конце плавки, после того как в металл вводят такие добав­ки, как цирконий, титан и др. Обычно по ходу плавки металл не содержит значительного количества гидридо- или нитридообразующих примесей; в заметных количествах содержится лишь углерод, а для железоуглеродис­того расплава закон квадратного кор­ня по водороду и азоту выполняется. В тех случаях, когда растворы газов в сплавах далеки от идеальных и связи между растворяющимися газами и же­лезом и его примесями настолько сильны, что образуются достаточно прочные соединения (гидриды, нит­риды, оксиды), соединения эти имеют общее название неметаллические включения.

## Slide 5
Растворимость водорода в жидком железе
Растворимость водорода в сплавах железо-легирующий элемент R при нор­мальном давлении и температуре 1600 °С

## Slide 6
Растворимость азота в жидком же­лезе
Растворимость азота в сплавах же­лезо—легирующий элемент R при нормаль­ном давлении и температуре 1600 °С

## Slide 7
Растворимость кислорода в жид­ком железе при равновесии с чистым желе­зистым шлаком
Растворимость кислорода в железе
Влияние углерода на окисленность металла в сталеплавильной ванне при ее ки­пении:
/— кривая равновесных концентраций [С] и [О]; //— область концентраций [С] и [О], фактически наблюда­емых в кипящей сталеплавильной ванне

## Slide 8: ИСТОЧНИКИ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В МЕТАЛЛЕ. УДАЛЕНИЕ ГАЗОВ ИЗ МЕТАЛЛА
К основным источникам газов от­носятся: 1) шихтовые материалы; 2) ат­мосфера плавильного агрегата, а также подаваемое на поверхность или в глубь ванны дутье (технический кислород или воздух); 3) ферросплавы и различ­ные добавки, вводимые в металл или в шлак по ходу плавки и разливки; 4) ат­мосфера, окружающая жидкий металл при выпуске и разливке. Большое ко­личество газов вносится в металл с шихтой. Несмотря на то что эти газы в значительной мере удаляются из ме­талла по ходу плавки, на насыщенность шихтовых материалов газами технологи обращают особое внимание. Лом содер­жит обычно 0,0004-0,0008 % Н и 0,003-0,005 %N. Содержание кисло­рода в скрапе зависит от его состава, а также от степени окисленности поверх­ности. С ржавым скрапом вносится также много и водорода. Содержание водорода в мелком скрапе, покрытом слоем ржавчины толщиной 0,1 мм, по­вышается до 0,122%, т.е. подобный скрап неприемлем при выплавке каче­ственной стали. В некоторых случаях для производства сталей и сплавов осо­бо ответственного назначения поверх­ность скрапа, используемого в каче­стве шихты, тщательно очищают, на­пример в дробеструйной установке.