## Slide 1: Лекция 10
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАЛИ

## Slide 2: 1. СОСТАВЫ ВКЛЮЧЕНИЙ
Неметаллические включения — это химические соединения металлов с неметаллами, находящиеся в стали и сплавах в виде отдельных фаз. Обыч­но неметаллические включения клас­сифицируют по химическому и мине­ралогическому составам, стойкости и происхождению. В свою очередь, по химическому составу неметалличес­кие включения подразделяют на сле­дующие группы.
1. Оксиды (простые — FeO, MnO, Cr2O3, SiO2, A1203) ТiO2 и др.; сложные — FeO • Fe2O3, FeO • А12О3, Fe2O3•Al2O3, FeO•Cr2O3, MgO•Al2O3, 2CaO•SiO2, 2FeO•Si02, 2MnO • SiO2 и др.).
2 Сульфиды (простые — FeS, MnS, A12S3, CaS, MgS, Zr2S3, Ce2S3 и др.; сложные (оксисульфиды) — FeS • FeO, MnS • MnO, (Mn, Fe)S • FeO и др.).
3. Нитриды (простые — ZrN, TiN, AIM, CeN, NbN, VN и др.; сложные (карбонитриды) — Ti(C, N), Nb(C, N) и др.), которые встречаются в легиро-
ванных сталях, в состав которых вхо­дят сильные нитридообразующие эле­менты (титан, алюминий, ниобий, ва­надий, церий и др.).
4. Фосфиды (Fe3P, Fe2P, Mn5P2 и др.).
5. Карбиды (Fe3C, Mn3C, Со3С, Cr3C2, W2C, WC и др.).
6. Интерметаллиды.

## Slide 3
Наибольшее количество включе­ний в стали приходится на долю окси­дов и сульфидов, так как содержание фосфора обычно низкое. Нитриды присутствуют только в специальных сталях, в состав которых входят эле­менты с высоким химическим срод­ством к азоту. По минералогическому составу кислородные включения де­лят на следующие основные группы: 1) свободные оксиды — FeO, MnO, Cr2O3, SiO2 (кварц), А12О3 (корунд) и др.; 2) шпинели — сложные оксиды, образованные двух- и трехвалентны­ми металлами типа Ме2+• Ме23+•О42- , ферриты, хромиты, алюминаты (например, FeO • Fe2O3 — магнетит, FeO • Cr2O3 — хромит, FeO • А12О3 —герценит); 3) силикаты, присутствую­щие в стали в виде стекол, образован­ных чистым SiO2 или SiO2 с примеся­ми в нем оксидов железа, марганца, хрома, алюминия, вольфрама, а также кристаллических силикатов (орто- и метасиликатов) типа Me2SiO4 и MeO•SiO2, например Fe2SiO4 — файялит, Mn2SiO4 — тефроит, (Fe, Mg)2SiO4 — оливин, Ca(Fe, Mg) SiO4 — железис­тый монтичеллит, MnO • SiO2 — родо­нит и др.
Самую большую группу неметалли­ческих включений в стали составляют силикаты. В жидкой стали неметалли­ческие включения находятся в твер­дом или жидком состоянии в зависи­мости от их температуры плавления (табл. 13.1). По стойкости неметалли­ческие включения разделяют на ус­тойчивые и неустойчивые. К неустой­чивым относятся включения, которые растворяются в разбавленных кисло­тах (не более 10%-ной концентрации). Неустойчивыми являются сульфиды и оксиды железа, марганца, мелкие включения нитридов алюминия и др. Наиболее устойчивые включения — кварц SiO2, корунд А12О3, оксиды Сг2О3, ZrO2 и др., ряд шпинелей и нитридов, в том числе крупные вклю­чения нитрида алюминия, а также не­которые сульфиды и оксисульфиды РЗМ. В связи с тем что газовые вклю­чения в стали также являются неме­таллическими, включения типа окси­дов и сульфидов иногда называют шлаковыми.

## Slide 4
В зависимости от размера различа­ют: 1) микровключения — обнаружи­ваются на шлифе только под микро­скопом при увеличении не менее 50 крат (обычно применяют увеличения от 100 до 600, а в некоторых случаях — до 1000 и даже 1500 крат); 2) макро­включения — видны в изломе или на поверхности стали (лучше полирован­ной) невооруженным глазом или при незначительном увеличении (при по­мощи лупы).
При металлографическом контроле имеется возможность установить ха­рактер расположения включений в металле. Контролер качества металла фиксирует в паспорте плавки наличие включений глобулярной формы, стро­чечных включений и т. п. В сталь могут попадать включения: 1) содержа­щиеся в шихтовых материалах — чугу­не и скрапе;
2) из огнеупорной футе­ровки печи, желоба, ковша и т. п. как результат «вымывания» от механичес­кого воздействия металла; 3) образо­вавшиеся в течение технологического процесса плавки: при взаимодействии металла со шлаком (например, при переходе кислорода или серы из шла­ка в металл); в момент введения в ме­талл раскислителей или легирующих элементов; выделения из металла при кристаллизации стали вследствие уменьшения их растворимости при понижении температуры. Практика показывает, что последний фактор в большинстве случаев является основ­ным. Лишь в некоторых случаях: при плохом состоянии футеровки агрегата или отсутствии контроля за состояни­ем футеровки ковша, желоба и т. д. — доля внесенных таким образом вклю­чений становится заметной; эти вклю­чения можно легко отличить под мик­роскопом по их относительно боль­шим размерам и по виду. Включений, вносимых шихтой, обычно немного, и они сравнительно легко удаляются в первые периоды плавки. Неметалли­ческие включения, образующиеся в результате реакций, протекающих в жидком или затвердевающем металле, называют природными или эндогенны­ми; случайные, посторонние включе­ния называют экзогенными. Строгое соблюдение правил ухода за футеров­кой и правильная технология ведения плавки обеспечивают получение ме­талла с незначительным количеством включений, гарантируют изменение в желательном направлении состава включений, а также успешное удале­ние образовавшихся включений в шлак. Обычно в стали массовое содер­жание включений составляет 0,01— 0,02 %, причем их количество и состав определяются типом процесса, каче­ством шихтовых материалов и приня­той технологией производства.

## Slide 5
Температура плавления tm и плотность d неметаллических включений при 20°С

## Slide 6: 2. ОБРАЗОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Процесс образования включений в ре­зультате взаимодействия компонентов, растворенных в металле, а также выде­ление включений в результате умень­шения их растворимости в железе при понижении температуры (при кристал­лизации стали в изложнице или форме) связаны с процессом образования но­вой фазы внутри исходной.
Процесс образования новой фазы определяется, как известно, термоди­намикой (принципиальная возмож­ность протекания процесса) и кинети­кой (интенсивность, скорость протекания) процесса. Последнее прежде всего определяется интенсивностью образо­вания зародышей новой фазы. В насто­ящее время процесс этот теоретически рассмотрен не совсем полно, так как еще не до конца ясна степень влияния микронеоднородностей в расплаве на условия образования зародышей новой фазы. Однако точно установлено, что интенсивность образования зароды­шей новой фазы тем больше, чем мень­ше м.вкл (межфазное натяжение на границе металл-включение) и выше степень пересыщения. Значения м.вкл для случаев выделения оксидных включений типа FeO и MnO очень не­велики (~ 0,18 Дж/м2), и для выделения включений такого типа необходимо очень малое пересыщение. Процесс выделения включений существенно облегчается, если в расплаве имеются готовые поверхности раздела. Во мно­гих случаях одни неметаллические включения выделяются на поверхнос­ти других тугоплавких включений, уже имеющихся в расплаве; при прочих равных условиях образование зароды­шей на готовой поверхности энергети­чески более вероятно (рис. ). Чем меньше угол смачивания , тем легче выделиться новой фазе, тем меньшее требуется пересыщение.

## Slide 7
В момент случайного соприкосно­вения одного включения с другим между ними на какой-то момент со­храняется тонкая металлическая про­слойка; толщина этой прослойки мо­жет быть настолько малой, что она (прослойка) благодаря силам адгезии и к одному и к другому включению бу­дет удерживать эти включения рядом. В дальнейшем может произойти и полное их слияние. Большое влияние на протекание процессов соприкосновения и последующего укрупнения включений оказывают вязкость рас­плава и интенсивность перемешива­ния. Приближенно можно считать, что скорость слияния включений пря­мо пропорциональна межфазнъму на­тяжению м.вкл и обратно пропорцио­нальна вязкости . При очень боль­шой интенсивности перемешивания и соответственно больших скоростях движения слоев металла связи между слипшимися включениями могут быть нарушены и включения «ото­рвутся» одно от другого. Опыт пока­зал, что для укрупнения включений необходима оптимальная интенсив­ность перемешивания расплава.
Расчет скорости всплывания вклю­чений часто проводят по формуле, следующей из закона Стокса, который определяет силу сопротивления F, ис­пытываемую твердым шаром при его медленном поступательном движении в неограниченно вязкой жидкости:
где — коэффициент вязкости жидкости; r — радиус шара и v — его скорость.
Схема выделения зародыша крити­ческого радиуса на готовой поверхности (а) и в объеме расплава (6)

## Slide 8
Закон Стокса справедлив лишь для малых значений критерия Рейнольдса Re«l. В соответствии с законом Стокса предельную скорость падения шарика малых размеров в вязкой жид­кости определяют по формуле
где р и р' — плотность соответственно жидко­сти и вещества шарика.
Эту формулу часто используют в тех­нике. Поскольку неметаллические вклю­чения легче металла (см. табл.), то под действием гравитационных сил они должны всплывать. Если принять, что включения в стали твердые и име­ют форму шара, то скорость подъема включений в неподвижной жидкой ванне определяется формулой Стокса
где рм и рвкл — плотность металла и включе­ния; r — радиус включения; — вязкость ме­талла.

## Slide 9
Итак, на скорость удаления включе­ний из металла влияют: 1) размеры включений, их состав, температура плавления и плотность; 2) способность включений к укрупнению; 3) межфаз­ное натяжение на границе металл-включение и шлак-включение; 4) ин­тенсивность перемешивания ванны; 5) физические характеристики металла и шлака (температура, вязкость) и др.

## Slide 10: 3. ВЛИЯНИЕ ГАЗОВ И ВКЛЮЧЕНИЙ НА СВОЙСТВА СТАЛИ
Газы и неметаллические включения, как правило, отрицательно влияют на качество металла. С вредным влияни­ем газов связаны такие дефекты, как подкорковые и внутренние пузыри (рис. 13.2), осевая пористость, пятнис­тая (или газовая) ликвация (рис. 13.3), волосовины, флокены (рис. 13.4) и др. С вредным влиянием неметалличес­ких включений связаны такие дефек­ты, как точечная и точечно-пятнистая неоднородность, загрязнения и воло­совины (рис. 13.5, 13.6), шиферный излом, камневидный излом и др. Многие дефекты связаны одновре­менно с присутствием и газов, и неме­таллических включений, причем чис­ло и размеры дефектов возрастают при содержании в стали вредных примесей (серы, фосфора и др.), снижающих температуру плавления сплава. Это связано с развитием ликвационных явлений при кристаллизации слитка. Как известно, затвердевание сталей и сплавов происходит в некотором ин­тервале температур (интервале затвер­девания). Вначале затвердевают оси дендритов состава, имеющего более высокую температуру затвердевания; на заключительной стадии затвердева­ния в незакристаллизовавшихся участ­ках остается жидкость, обогащенная легкоплавкими примесями, которая затвердевает в последнюю очередь. В этот момент в слитке формируется оп­ределенное дополнительное количе­ство неметаллических включений.