## Slide 1: Лекция 10
РАСКИСЛЕНИЕ И ЛЕГИРОВАНИЕ СТАЛИ

## Slide 2
Окислительные условия ведения плав­ки в сталеплавильных агрегатах, нали­чие окислительных шлаков, а также взаимодействие металла с атмосферой при выпуске и разливке — все это яв­ляется предпосылкой к тому, что кис­лород, растворенный в стали, к мо­менту ее выпуска из агрегата имеет определенную и часто повышенную активность. Технологическую опера­цию, обеспечивающую снижение ак­тивности кислорода до необходимых пределов, называют раскислением. Сталь, прошедшую такую обработку, называют раскисленной. Если раскис­ленная сталь при затвердевании в из­ложницах ведет себя спокойно, т. е. из нее почти не выделяются газы, то та­кую сталь называют спокойной. Если раскисление не проводить, то в стали при ее постепенном охлаждении в из­ложнице будет протекать реакция между растворенным кислородом и углеродом металла: [О] + [С] = СОГ. Образующиеся при этом пузыри мо­нооксида углерода, выделяясь из кри­сталлизующегося слитка, приводят к тому, что металл в изложнице интен­сивно перемешивается, поверхность его бурлит. Такую сталь называют ки­пящей. Иногда при раскислении из стали удаляют не весь кислород. Ос­тавшийся растворенный кислород вы­зывает кратковременное кипение ме­талла. Такую сталь называют полуспо­койной.
Достигнутый при раскислении уровень активности (концентрации) кис­лорода называют степенью раскисленности. От степени раскисленности за­висит структура стального слитка (рис.).

## Slide 3
Схематическая структура спокой­ного (/), полуспокойного (2), закупоренного (J) и кипящего (4, 5) слитков. Цифры у ли­ний — концентрация кислорода в стали
Уровень окисленности стали после ее раскисления:
1, 2, 3— при производстве соответственно спокой­ной, полуспокойной и кипящей стали; 4— область обычного содержания кислорода в металле перед раскислением; 5— кривая равновесия с углеродом

## Slide 4
На рис. 14.2 приведены кривые, ха­рактеризующие уровень окисленности стали после ее раскисления. Согласно этой схеме раскисление кипящей ста­ли сводится лишь к некоторому сни­жению содержания кислорода в ме­талле (уровень окисленности металла остается выше равновесного с углеро­дом). Чаще всего это обеспечивается введением некоторого количества марганца (иногда в металл вводят так­же небольшие количества кремния и алюминия). Обычно в кипящей стали содержится 0,3—0,4 % Мп. При раскислении полуспокойной стали обес­печивается снижение окисленности металла до уровня, примерно соответ­ствующего равновесному с углеродом. Чаще всего это обеспечивается введе­нием помимо марганца также опреде­ленного количества кремния. Обычно полуспокойная сталь содержит 0,4— 0,5% Мп и 0,08-0,12% Si. При рас­кислении спокойной стали уровень окисленности металла существенно ниже равновесного с углеродом. Та­ким образом, практически всю вып­лавляемую сталь подвергают раскис­лению в той или иной степени; при этом активность растворенного в ме­талле кислорода снижается до требуе­мых пределов. Уменьшение активно­сти кислорода в металле может осу­ществляться двумя способами: 1) уменьшением .содержания кисло­рода; 2) связыванием кислорода в прочные соединения. Существуют следующие способы раскисления ста­ли: 1) глубинное, или осаждающее; 2) диффузионное; 3) обработкой син­тетическими шлаками; 4) обработкой вакуумом; 5) электрохимическое.

## Slide 5: 1. ГЛУБИННОЕ, ИЛИ ОСАЖДАЮЩЕЕ, РАСКИСЛЕНИЕ
Этот метод заключается в переводе ра­створенного в стали кислорода в не­растворимый оксид путем введения в металл определенного элемента-раскислителя. Элемент-раскислитель должен иметь большее химическое сродство к кислороду, чем железо. В результате реакции образуется мало­растворимый в металле оксид, плот­ность которого меньше плотности ста­ли. Поученный таким образом «оса­док» всплывает в шлак (отсюда назва­ние метода «осаждающий»). Этот метод раскисления часто также назы­вают «глубинным», так как раскис-лители вводят в глубину металла. В качестве раскислителей (табл. 14.1) обычно применяют марганец (в виде ферромарганца), кремний (в виде ферросилиция), алюминий, сплавы РЗМ (цезия, лантана и др.) и ЩЗМ.
Раскисление осуществляется по следующим реакциям:
[Мп] + [О] = (МпО),
[Si] + 2[0] =(Si02),
2[А1] + 3[0]=А1203(ТВ),
2[Се] + 3[О] = Се2Оз(Тв) и т.д.

## Slide 6
Состав ферросплавов некоторых марок

## Slide 7
Все эти реакции идут с выделением тепла. Равновесие реакции осаждаю­щего раскисления сдвигается влево при повышении и вправо при пони­жении температуры. Практически это означает, что по мере понижения тем­пературы стали (при ее кристаллиза­ции в изложнице или в литейной фор­ме) реакции раскисления продолжают идти и образуются все новые и новые количества оксидов, которые не успе­вают всплыть и удалиться из металла. В связи с этим при данном методе рас­кисления невозможно получить сталь, совершенно чистую от неметалличес­ких включений, что является его недо­статком. Однако этот метод получил широкое распространение как наибо­лее простой и дешевый.
При введении в металл элемента-раскислителя активность растворен­ного в металле кислорода уменьшает­ся. Активность кислорода, соответ ствующая определенной концентра­цииэлемента-раскислителя, при ко­торой он находится в равновесии с кислородом при данной температуре, называется раскислительной способнос­тью элемента-раскислителя. При из­менении температуры раскислитель-ная способность изменяется, иногда очень существенно. Обычно сравне­ние элементов-раскислителей по их раскислительным способностям про­водят при 1600 °С.

## Slide 8
В общем случае реакция глубинно­го, или осаждающего, раскисления имеет вид
m[R] + п[0] = (RmOn),
K=a(RmOn)/(a[R ] т a [ 0]n
где R — условное обозначение элемента-рас­кислителя.
При раскислении обычно имеют дело с очень малыми значениями кон­центраций элемента-раскислителя [R]и кислорода [О], поэтому
a[R] [R], а[0] [О], Rа(Rт0п)/[R]т-[0]п.
Если в результате реакции образу­ется чистый оксид RmOn, то a[RmOn] =1
и К= l/[R]m • [О]" или К'= [R] т- [О]n. Значения произведения равновесных концентраций раскислителя и кисло­рода удобны для сравнения раскисли­тельной способности используемых элементов. Графически эти соотно­шения часто представляют в логариф­мических или полулогарифмических координатах (рис. 14.3). Если К'= = [R]m • [О]n, то
lgK'=mlg[R] + nlg[0],
откуда
nlg[0]=lgK'-mlg[K],
т. е. в логарифмических координатах зависимость [О] от [R] должна быть выражена прямой линией. Если эта линия криволинейна или на ней име­ется перелом, значит, изменяется со­став продуктов раскисления.

## Slide 9
Раскислительная способность элементов R в чистом железе (а) и влияние растворен­ных элементов на активность кислорода (б)

## Slide 10
1.1. Раскисление марганцем. Марганец — сравнительно слабый раскислитель и не обеспечивает сни­жения окисленное™ металла до тре­буемых пределов, однако большее или меньшее его количество вводится в металл при выплавке стали многих ма-pок. Это объясняется рядом досто­инств марганца: 1) положительная роль в борьбе с вредным действием серы; 2) положительное влияние на прокаливаемость стали и ее проч­ность; 3) малое значение межфазного натяжения на границе металл—образу­ющееся включение МпО, в результате чего облегчаются условия выделения включений и возрастает скорость рас­кисления. При введении марганца в чистое, но содержащее кислород же­лезо образуется оксид марганца МпО, который создает с FeO непрерывный ряд растворов mFeO • nМпО (рис. 14.4). В сталях наряду с марганцем всегда содержится углерод; при этом окисленность металла определяется или марганцем (при низких содержаниях углерода), или углеродом (при высо­ких содержаниях углерода), или марганцем и углеродом одновременно. Марганец вводят в металл в конце плавки (часто в ковш) в виде сплава марганца с железом (ферромарганца). В ферромарганце разных марок содер­жится неодинаковое количество угле­рода (1-7 %), ~ 75 % Мп и некоторое (<2%) количество кремния. При не­обходимости выплавить сталь с очень низким содержанием углерода ис­пользуется металлический марганец. Применение его ограничено высокой стоимостью. В некоторых случаях для повышения содержания марганца в сталь вводят выплавляемый в домен­ных печах так называемый зеркаль­ный чугун (~5 % С, 10-25% Мп, <2%Si).

## Slide 11
2. Раскисление кремнием. При введении в жидкий металл кремния образуются или жидкие силикаты же­леза, или кремнезем. Диаграмма со­стояния FeO-SiO2 как бы разделена на две диаграммы дополнительной вер­тикальной осью, соответствующей об­разованию файялита (FeO)2 • SiO2. При малых значениях SiO2 образуются легкоплавкие включения, состоящие из вюстита и файялита. Из рис. 14.3 видно, что кремний гораздо более сильный раскислитель, чем марганец.
По разным данным, произведение [Si] -[О]2 = (1+10)- 10 -5, т.е. уже при 0,2 % [Si] в металле содержится < 0,01 % [О]. При наличии в агрегате основного шлака образующийся при введении кремния кремнезем взаимо­действует с основными оксидами шла­ка и aSiC2 становится очень малой; со­ответственно растет раскислительная способность кремния.
Однако необходимо учитывать, что образующиеся силикаты хорошо сма­чивают железо, поэтому удаление си­ликатных включений из металла свя­зано с определенными трудностями.
Если металл, раскисляемый крем­нием, содержит некоторое количество марганца, то в составе образующихся силикатов будут также и оксиды мар­ганца. Из диаграммы состояния файялит-тефроит (рис. 14.5) видно, что температура плавления образующихся включений может быть сравнительно небольшой. Кремний в металл вводит­ся в виде сплава кремния с железом (ферросилиция). Чаще используют ферросилиций ФС45 (- 45 % Si). В не­которых случаях применяют домен­ный ферросилиций, содержащий -2,0% Си 9—13% Si. Совместно с марганцем кремний вводят в сталь в виде силикомарганца СМнЮ (10— 13 % Si и > 60% Мп).

## Slide 12
3. Раскисление алюминием. Алюминий — более сильный раскис­литель, чем кремний (см. рис. 14.3). При введении алюминия в металле ос­тается ничтожно малое количество ра­створенного кислорода. Алюминий, введенный в избытке, может взаимо­действовать не только с растворенным в металле кислородом, но и с оксида­ми более слабых раскислителей (МпО, SiO2). При введении алюминия в же­лезо, содержащеедиаграмме FeO—А12О3 может образо­ваться либо чистый глинозем (при большом содержании А12О3), либо шпинель FeO • А12О3 (герценит). Тем­пература плавления чистого глинозема составляет ~ 2050 °С. Высокие значе­ния межфазного натяжения на грани­це металл—включение глинозема м_вкл, т. е. малая смачиваемость таких вклю­чений, металлом, облегчают процесс их отделения от металла. Образование в стали при раскислении алюминием мелких включений глинозема и нит­рида алюминия влияет на протекание процесса кристаллизации, в частности на размер зерна. Обычно размер зерна регулируют, изменяя расход алюми­ния: чем больше введено алюминия, тем мельче зерно. Введенный в металл алюминий взаимодействует с серой (при большом расходе алюминия) и азотом. Образование в процессе крис­таллизации нитрида алюминия A1N способствует снижению вредного вли­яния азота и уменьшению эффекта старения стали. Раскисление металла алюминием широко распространено. Алюминий вводят в металл в виде брусков (чушек) алюминия или в виде проволоки.

## Slide 13: 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВА­НИЯ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
Современная техника позволяет ис­пользовать в металлургической техно­логии ЩЗМ и РЗМ. ЩЗМ (кальций и др.) образуют очень прочные окси­ды, более прочные, чем кремнезем и даже глинозем. Изменение энергии Гиббса ΔG º при 1900 К для реакции образования оксидов из чистых эле­ментов составляет:
Si + О2 → SiO2, ΔG º = -540 Дж,
4/ЗАl + О2 → 2/ЗА12О3, ΔG º = -712 кДж,
2Са + О2 2СаО, ΔG ° = -846 кДж,
поэтому кальций, введенный в металл, взаимодействует не только с FeO и МпО, но и с SiO2 и даже с А12О3, восстанавливая кремний и алюминий не только из образовавшихся ранее ок­сидных включений, но и из футеровки ковша. Из ЩЗМ в качестве раскисли-теля чаще других используют кальций. При введении кальция в металл необ­ходимо учитывать давление испарения кальция и его малую растворимость в жидком железе (< 0,032 %). Эффектив­ность раскисления кальцием возраста­ет при сплавлении его с другими ме­таллами. Обычно кальций используют в виде сплава с кремнием (~ 30 % Са, ~ 60 % Si), с кремнием и алюминием (~ 20 % Са, - 50 % Si, - 20 % А1) или в виде соединений (карбид кальция СаС2). Кальций при введении в рас­плавленную сталь испаряется и взаи­модействует с металлом в парообраз­ном состоянии.

## Slide 14
При раскислении металла кальци­ем возрастает скорость удаления включений и уменьшается время, не­обходимое для получения стали с очень малым числом невсплывших включений. Поднимающиеся пузыри кальция взаимодействуют с находя­щимися в жидкой стали включениями глинозема. Образующиеся при этом алюминаты кальция имеют низкую температуру плавления, поэтому дан­ные оксиды находятся в стали в жид­ком виде, что облегчает процесс их всплывания и удаления. Та небольшая часть этих включений, которая оста­ется в стали, имеет вид равномерно распределенных мелких включений СаО-А12О3 округлой формы. Очень важно, что форма этих включений при обработке полученного слитка давле­нием (при прокатке или ковке) не из­меняется, что, в свою очередь, поло­жительно влияет на свойства стали.
Очень сильными раскислителями являются РЗМ (лантан, церий, празе­одим, неодим, иттрий и др.). Эти эле­менты имеют значительные атомные массы, плотность, сравнимую с плот­ностью стали, высокие температуры кипения при относительно невысоком давлении пара. Таким образом, РЗМ можно вводить в сталь без опасения интенсивного их испарения в отличие от ЩЗМ.

## Slide 15
Современная технология обеспечи­вает получение и поставку на метал­лургические заводы лигатуры, содержащей до 30—50 % РЗМ. Химичес­кое сродство РЗМ к кислороду очень высокое. Так, например, теплота об­разования оксида церия Се2О3
ΔH0298 =2240кДж (для FеО= ΔH0298 = 268, для А12О3 ΔH0298=1680кДж), поэтому, будучи введенным в металл в составе лигатуры, церий взаимодействует со всеми включениями, находящимися в жидкой стали, в том числе и с тверды­ми включениями глинозема:
2Се + А1203 (тв) = Се203 (тв) + 2А1,
ΔG º= 193858 + 86, 54Т.
РЗМ интенсивно взаимодействуют с футеровкой агрегата или ковша, вос­станавливая, например, кремний и алюминий из шамота.

## Slide 16
Активность кислорода при введе­нии в металл РЗМ резко снижается, однако содержание кислорода (в виде включений) изменяется незначитель­но. Это объясняется тем, что образую­щиеся оксиды РЗМ представляют со­бой мелкие, тугоплавкие и очень плотные включения. Плотность обра­зующихся включений сравнима с плотностью жидкой стали, поэтому они не всплывают (иногда в нижней части слитка обнаруживаются скопле­ния тяжелых оксидов РЗМ). Наблюда­ются случаи, когда содержание кисло­рода при введении РЗМ в больших ко­личествах не только не уменьшается, но и возрастает за счет взаимодей­ствия избыточных РЗМ с оксидами, входящими в состав футеровки. Важ­ным моментом является то, что мел­кие тугоплавкие включения оксидов РЗМ, более или менее равномерно «плавающие» в жидком металле, ста­новятся при затвердевании слитка или отливки центрами кристаллизации; в результате получается плотный металл с мелкокристаллической структурой и с почти одинаковыми свойствами во всех направлениях относительно на­правления прокатки слитка. Лигатура, содержащая РЗМ, относительно доро­гая, поэтому РЗМ применяют тогда, когда безрезультатными оказались бо­лее дешевые методы.

## Slide 17
ЩЗМ и РЗМ очень активно взаи­модействуют со всеми примесями ме­талла, в том числе с углеродом, серой и растворенными в металле газами (кислородом, азотом, водородом). При использовании ЩЗМ и РЗМ учи­тывают их высокое химическое срод­ство к кислороду и сере, в частности то, что химическое сродство к кисло­роду ЩЗМ и РЗМ выше, чем к сере. Однако даже в недостаточно раскис­ленном металле часть РЗМ и ЩЗМ взаимодействует с серой и вводимые РЗМ и ЩЗМ частично взаимодейству­ют с кислородом, находящимся в со­ставе ранее образовавшихся включе­ний, а частично с серой, образуя суль­фиды CaS, LaS, La2S3, CeS, Ce2S3 и т. д. Температура плавления сульфи­дов РЗМ около 2000 0С, и они, так же как оксиды РЗМ, располагаются при кристаллизации не по краям зерна, а сами являются центрами кристаллиза­ции и располагаются в центре зерна. Тем самым их отрицательное влияние на свойства стали сводится к миниму­му. Возможно также образование ок-сисульфидов РЗМ типа La2O2S, Ce2O2S, Y2O2S и т. д.

## Slide 18: 3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РАСКИСЛИТЕЛЕЙ
Из выражения для константы равно­весия реакции раскисления металла
K=a(Rm0n)/[R]m-[0}n следует, что
[О ] n = a(Rm0n)/K[R]m
Это означает, что снижения кон­центрации растворенного в металле кислорода можно добиться или увели­чением расхода раскислителя, или снижением активности продуктов рас­кисления а/Rтoп) Последнее может быть достигнуто при введении в ме­талл сложного раскислительного спла­ва, состоящего из нескольких компо­нентов. Если компоненты данного сплава образуют при реакции с кисло­родом металла оксиды, взаимодей­ствующие между собой, то их актив­ность понижается. Образующиеся при этом взаимодействии комплексные соединения имеют более низкую тем­пературу плавления; скорость их ук­рупнения возрастает; условия удале­ния из металла улучшаются.
В состав комплексных раскислителей желательно включать также такие
компоненты, которые при окислении образуют включения с минимальным значением межфазного натяжения на границе металл-включение σ м_вкл. Малое значение σ м.вкл облегчает про­цесс выделения включений (процесс образования новой фазы). К таким компонентам относится прежде всего марганец, так как значение межфаз­ного натяжения на границе Fe-MnO очень невелико (рис. 14.6). Таким об­разом, при использовании комплекс­ных раскислителей: 1) повышается раскислительная способность элемен-тов-раскислителей; 2) ускоряется про­цесс раскисления; 3) ускоряется про­цесс удаления из металла образовав­шихся при раскислении неметалли­ческих включений. В качестве комплексных раскислителей чаще всего используют сплавы кремния с марганцем (силикомарганец), алюми­ния, марганца и кремния (сплав АМС), марганца и алюминия, крем­ния и кальция (силикокальций), кремния, марганца и кальция (сплав КМК).
Изменение окисленноcти металла при введении алюминия (1) и сплава Мп-А1 (2)

## Slide 19: 4. ВВЕДЕНИЕ РАСКИСЛИТЕЛЕЙ В МЕТАЛЛ
Условия проведения операции рас­кисления при плавке стали в таких крупных открытых агрегатах, как кон­вертер, мартеновская или электро­печь, неблагоприятны, так как поми­мо кислорода, растворенного в жид­ком металле, с раскислителями в момент их ввода в металл взаимодей­ствует кислород газовой фазы. Кроме того, проходя через шлак, раскисЛители взаимодействуют с оксидами желе­за шлака. При выпуске металла в ковш струя металла испытывает воз­действие атмосферы. То же воздей­ствие испытывает струя металла при разливке стали из ковша. В результате определенная часть раскислителей (иногда значительная) расходуется не на взаимодействие с кислородом, ра­створенным в металле. Эта часть окис­лившихся не по прямому назначению раскислителей называется угаром рас­кислителей. К сожалению, современ­ные средства контроля плавки еще не позволяют с достаточной точностью заранее предсказать величину угара раскислителей, которая от плавки к плавке может колебаться в заметных пределах, затрудняя получение стали строго определенного состава. Это яв­ление находит отражение в стандар­тах. Например, в соответствии с ГОС­Том содержание марганца во многих углеродистых конструкционных ста­лях может колебаться от 0,5 до 0,8 %, содержание кремния —от 0,17 до 0,35% и т.д. Кроме того, значитель­ный угар элементов-раскислителей нежелателен из экономических сооб­ражений.

## Slide 20
Для снижения угара раскислителей и получения стали строго определен­ного состава применяют ряд техноло­гических приемов:
1. Вводят раскислители разного со­става: а) в чистом виде (металличес­кий марганец, металлический алюми­ний); б) в виде сплавов раскислителя с железом или сплавов нескольких рас­кислителей.
2. Изменяют место ввода раскисли­телей: а) непосредственно в плавиль­ный агрегат (печь, конвертер); б) в струю металла, вытекающего из пла­вильного агрегата; в) в глубь металла в сталеразливочном ковше; г) в струю металла, вытекающего из сталеразли-вочного ковша в изложницу или крис­таллизатор установки непрерывной разливки; д) в ковш, помещенный в вакуумную камеру, и др.
3. Вводят раскислители в разном виде и состоянии: а) твердые (в виде кусков ферросплавов размером до 200 мм); б) жидкие (после предвари­тельного расплавления в специальной печи); в) порошкообразные (при вду­вании порошка в металл струей инерт­ного газа); г) в виде специальной про­волоки, подаваемой в глубь металла с определенной скоростью; д) в виде «пуль», которые при помощи специ­ального устройства «выстреливают» в глубь металла; е) в виде заранее под­готовленных композиционных бло­ков и др.

## Slide 21
Угар раскислителей, вводимых в чистом виде, несколько выше, чем угар раскислителей, вводимых в виде сплавов. Чистые раскислители доро­же, однако расход их ниже, меньше требуется тепла на их расплавление (необходима меньшая степень пере­грева металла); они не содержат не­желательных примесей, однако из-за дороговизны и высокого угара рас­кислители в чистом виде (не сплавов с железом) применяют лишь в исклю­чительных случаях.
Наибольший и наименее стабиль­ный угар раскислителей имеет место в случае введения раскислителей в виде кусков непосредственно в плавильный агрегат. Так, например, при введении непосредственно в мартеновскую печь ферромарганца или ферросилиция степень угара марганца и кремния мо­жет колебаться в очень широких пре­делах (что затрудняет все расчеты мас­тера-сталевара) — от 30 до 70%. Тем не менее такой технологический при­ем все же распространен, что имеет следующее объяснение: в момент вво­да раскислителей в ванну печи окис­лительные процессы в ней резко за­медляются, прекращается протекание реакции [С] + [О] = СОГ и мастер-ста­левар имеет несколько минут, в тече­ние которых можно точно установить состав металла и уменьшить колеба­ния в величинах угара раскислителей и легирующих при последующем рас­кислении и легировании, т. е. облегче­но получение стали заданного состава. Введение раскислителей непосред­ственно в плавильный агрегат называ­ют предварительным раскислением. Окончательным раскислением принято называть введение раскислителей в необходимом количестве частично в струю металла, вытекающего из плавильного агрегата, и частично непос­редственно в ковш. Угар раскислите­лей при введении их в ковш ниже, чем при введении в печь (или конвертер), так как в последнем случае часть рас­кислителей взаимодействует не с ме­таллом, а со шлаком. Однако и при введении раскислителей в ковш угар велик.

## Slide 22
Особенно заметен при введении в ковш угар алюминия. Алюминий лег­че стали (плотность - 2,7 г/см3), по­этому заброшенные на струю металла или непосредственно в ковш бруски алюминия всплывают и интенсивно окисляются, плавая на поверхности и взаимодействуя с атмосферой и со шлаком. Значительное количество алюминия при этом расходуется нера­ционально, к тому же образующиеся в большом количестве оксиды алюми­ния могут загрязнять металл. Для пре­дотвращения данного явления ис­пользуют сплавы алюминия с более тяжелыми металлами (железом, мар­ганцем). Лучшие результаты достига­ются при вводе алюминия непосред­ственно в толщу металла. При вводе алюминия в глубь металла достигают­ся: уменьшение угара алюминия (сни­жается его расход), сокращение раз­броса величин этого угара (стабиль­ность состава и свойств металла), а также уменьшение загрязненности стали оксидными неметаллическими включениями.
Снижение угара раскислителей и повышение степени их усвоения ме­таллом достигаются посредством предварительного расплавления рас­кислителей в специальной печи и за­ливки в ковш одновременно с выпус­ком готовой стали из печи или кон­вертера. При этом облегчаются усло­вия получения стали заданного состава и удаления образующихся при раскислении неметаллических вклю­чений.
Введение в металл очень сильных раскислителей (Са, Mg), характеризу­ющихся высоким давлением насы­щенного пара, осуществляют, как правило, методом подачи их в струе инертного газа. Раскислители вдувают через специальную фурму, вводимую почти до дна в ковш с металлом. Дав­ление паров кальция при 1600 °С может превысить 300 кПа. При всплывании пузырей их объем вследствие уменьшения ферростатического дав­ления постепенно увеличивается. Од­нако одновременно протекают реак­ции раскисления и десульфурации с соответствующим расходом кальция на эти реакции, в результате чего объем пузырей уменьшается. Форму и размеры кусочков раскислителей под­бирают таким образом, чтобы обеспе­чить полное использование кальция к тому моменту, когда пузыри подни­мутся к поверхности металла в ковше. Кальций обычно вводят в виде силикокальция или карбида кальция в форме гранул. Расход составляет 1 кг кальция (или 0,4 кг магния) на 1 т стали.

## Slide 23
Разновидностью данного метода можно считать метод выстреливания в металл пуль, содержащих раскислите-ли. Минимальный угар раскислителей обеспечивается также при введении раскислителей в виде специально из­готовленной проволоки. Раскислители (и легирующие) в виде порошка за­ключают в оболочку из тонкой желез­ной или алюминиевой ленты. Полу­ченную таким образом проволоку на­матывают на барабан и затем с необ­ходимой скоростью вводят в металл.
На рис. 14.7 представлена схема подачи в жидкий металл алюминиевой проволоки. Установка состоит из не­подвижной бухты, на которой намота­но 1500 кг алюминиевой проволоки, и подающего механизма. Диаметр про­волоки 12 мм, скорость подачи до 8 м/с. Таким способом особенно удобно проводить раскисление стали и в ков­ше, и в кристаллизаторе установки не­прерывной разливки.
Схема установки для введения алюминиевой проволоки в жидкий металл

## Slide 24: 5. ДИФФУЗИОННОЕ РАСКИСЛЕНИЕ
Данный тип раскисления основан на использовании закона распределения. Поскольку кислород достаточно хоро­шо растворяется и в шлаке, и в метал­ле, можно принять, что при отсут­ствии кипения отношение активнос­тей кислорода в металле и шлаке при постоянной температуре является по­стоянным:
lО= а(FeO) / а [O],
отсюда а[0] = a(FeO)/Lo. Таким обра­зом, раскисляя шлак (снижая) a(Fео). добиваются раскисления металла. В качестве раскислителей, вводимых в шлак, используют (в виде чистых ма­териалов или в составе различных вос­становительных смесей) кокс, элект­родный бой, ферросилиций, алюми­ний и др.:
n(FеО) + (С, Si, Al) → nFеж + (СО, SiO2, Al2O3).
При снижении (FeO) уменьшается a[0], так как кислород из металла диф­фундирует в шлак (поэтому способ рас­кисления и назван диффузионным).
Данный метод раскисления позво­ляет получить менее загрязненную включениями сталь и повысить сте­пень использования таких легковос­становимых (из шлака) примесей, как марганец, хром, ванадий и т. п. Одна­ко в агрегатах с окислительной атмос­ферой использование этого метода не­рационально, так как основная доля вводимых на шлак восстановительных смесей не расходуется на восстановле­ние оксидов железа шлака, а под воз­действием окислительной атмосферы окисляется.
Кроме того, приходится учитывать, что диффузия — процесс медленный, т. е. данная операция продолжительна и приводит к соответствующему сни­жению производительности агрегата. При этом падает стойкость огнеупор­ной кладки.

## Slide 25: 6. РАСКИСЛЕНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА СИНТЕТИЧЕСКИМИ ШЛАКАМИ
При такой обработке раскисление ме­талла происходит в том случае, если активность оксидов железа в данных шлаках ничтожно мала. Активность кислорода в металле, как и при диф­фузионном раскислении, снижается по мере уменьшения активности кис­лорода в шлаке: а[О] = а(FеO)/Lо.
При обработке синтетическими шлаками на выпуске металла в ковш из конвертера или печи добиваются возможно более полного перемешива­ния металла со шлаком. Обязательным требованием, которое предъявляют в этих случаях к шлаку, является отсут­ствие в нем оксидов железа (а(FеО) = 0). Для обработки металла используют обычно высокооснбвные шлаки. При обработке металла такими шлаками создаются благоприятные условия и для десульфурации, и для снижения окисленности металла.

## Slide 26: 7. РАСКИСЛЕНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА ВАКУУМОМ
Если в металле содержатся углерод и кислород, то при обработке вакуумом равновесие реакции [С] + [О] = СОГ сдвигается в сторону образования мо­нооксида углерода; константа равнове­сия этой реакции Кс — рсо/а[С]а[О ] . По мере снижения рсо раскисляющее дей­ствие углерода возрастает. Этот метод раскисления называют также вакуум-но-углеродным или просто углеродным раскислением. Из значения константы равновесия Кс вытекает, что а[0] = (1Kс) • (Рсо/а[С]). Достоинством этого метода является то, что кислород удаляется в виде СО в газовую фазу и никаких загрязнений (оксидных вклю­чений) в металле не остается.

## Slide 27: 8. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАСКИСЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ
Для организации электрохимичес­кого раскисления используют элект­рохимическую ячейку с твердым оксидным электролитом. Если жидкий металл является катодом, то на грани­це раздела жидкий металл — твердый электролит растворенный в металле кис­лород ионизируется: [О]+2ё→О2- и под действием электрического поля внедряется в кристаллическую решет­ку твердого электролита. Пройдя че­рез твердый электролит, анионы кис­лорода разряжаются, отдавая электро­ны аноду на границе его с твердым электролитом: О2-→О+2ё; далее, очевидно, происходит молизация кис­лорода:
О + О → О2. Достоинство дан­ного метода состоит в том, что при этом не происходит загрязнения ме­талла продуктами раскисления. Недо­статком является то, что процесс этот медленный, при окислительной ат­мосфере в агрегате интенсивность пе­рехода кислорода из атмосферы в ме­талл выше интенсивности его отвода и удаления.

## Slide 28: 9. ЛЕГИРОВАНИЕ СТАЛИ
Легированной ' называют такую сталь, в составе которой помимо обычных примесей содержатся легирующие примеси либо содержание кремния и марганца в которой повышено против обычного количества. Легированные стали могут выплавляться и без искус­ственного введения в них легирующих элементов, например, если в качестве шихтовых материалов используют чу­гун, полученный из руд, содержащих легирующие примеси. Такие чугуны называют природнолегированными. Так, в составе железных руд Орско-Халиловского месторождения содержатся значительные количества хрома и ни­келя. При переплаве этих руд в домен­ных печах получается чугун, содержа­щий < 3 % Сг и 0,7—0,9 №. Известно также Кремиковское месторождение железных руд в Болгарии. В составе этих руд много оксидов марганца, и выплавляемый из них чугун содержит до 4 % Мп.

## Slide 29
Однако в большинстве случаев ле­гирующие элементы вводят в металл в виде разных добавок. Легирующими могут быть как элементы, не встреча­ющиеся в обычной стали, так и эле­менты, которые в каких-то количе­ствах содержатся во всякой стали (С, Mn, Si, S, Р). По степени растворимо­сти в железе легирующие добавки можно разделить на группы:
1. Металлы, полностью раствори­мые в железе, — А1, Се, Mn, Cr, Ni, V, Си, Со, Si, Ti, Sb, Be.
2. Металлы, частично растворимые в железе, — W, Mo, Zr.
3. Металлы, практически не раст­воримые в железе, — Pb, Ag, Bi.
4. Металлы, растворимость кото­рых при температурах сталеварения точно не установлена, так как они при высоких температурах испаряются, — Са, Cd, Li, Mg, Na, Hg, Zn.
5. Неметаллы, частично раствори­мые в железе, — С, S, P, N, As, Se, В.
Ряд легирующих элементов образу­ет в железе растворы, близкие к иде­альным. Это Mn, Co, Ni, Cr, Mo, A1, из которых только кобальт и марганец действительно образуют практически идеальные растворы; при образовании остальных растворов приходится учи­тывать теплоту смешения. Однако ча­сто легирующие добавки вводят в ме­талл в небольших количествах; они образуют с железом растворы, кото­рые можно считать бесконечно разбав­ленными, т. е. растворами, подчиняю­щимися закону Генри.

## Slide 30
На производстве сталь часто леги­руют не одним элементом, а не­сколькими. При этом необходимо учитывать влияние всех компонентов сплава.
При определении технологии леги­рования принимается во внимание прежде всего химическое сродство того или иного легирующего элемента к кислороду. Химическое сродство к кислороду таких элементов, как Мо, Ni, Си, Со, меньшее, чем у Fe. Во вре­мя плавки данные элементы не окис­ляются и поэтому обычно вводятся в металл вместе с шихтовыми материа­лами или по ходу плавки без опасения получить значительный их угар. Дру­гая группа легирующих элементов (Ti, V, Cr, Si, Mn, A1) имеет химическое сродство к кислороду более высокое, чем Fe. Эти элементы под воздействи­ем кислорода газовой фазы, оксидов железа шлака и кислорода, растворен­ного в металле, окисляются, поэтому их вводят в металл обычно в конце плавки (часто в ковш) в предваритель­но раскисленную ванну. Кроме того, принимают специальные меры по предотвращению окисления металла при разливке (закрытие струи, защита струи подачей инертного газа и др.). При определении технологии легиро­вания принимают во внимание также массу материалов, которые необходи­мо ввести в металл для получения в нем заданных концентраций легирую­щих элементов.

## Slide 31
Обычно легированные стали по со­держанию легирующих примесей де­лят на три группы: 1) низколегирован­ные; 2) сред нелегированные; 3) высо­колегированные. При производстве низколегированной стали количество вводимых в металл добавок сравни­тельно невелико и введение их особых затруднений не вызывает. Для произ­водства низколегированной стали ши­роко используют сталеплавильные аг­регаты всех типов: мартеновские и ду­говые печи, конвертеры. При произ­водстве средне- и высоколегированных сталей масса вводимых при легирова­нии материалов значительно больше и появляется опасность чрезмерного ох­лаждения плавки. В связи с этим стали этих групп выплавляют или в обычных агрегатах, но при условии расплавле­ния и нагрева легирующих добавок в специальном вспомогательном агрега­те, или в дуговых, или в плазменных печах с введением легирующих доба­вок в печь и последующим подогре­вом металла либо с использованием специальных агрегатов: подогревае­мых ковшей или конвертеров с аргоно-кислородной или кислородно-ва­куумной продувкой. В данном случае при проведении расчетов, связанных с введением легирующих добавок, необ­ходимо учитывать количество тепла, которое выделяется или поглощается при образовании раствора.

## Slide 32
Обычно легирующие добавки вво­дят в металл или в виде чистых мате­риалов (бруски никеля, меди, алюми­ния, куски серы, графитовый порошок и т.д.), или в виде сплавов с же­лезом (ферромарганец, ферросили­ций, феррофосфор, феррованадий и т. п.). Усвоение легирующего элемен­та, введенного в виде сплава с желе­зом, несколько выше, однако необхо­димо учитывать, что при этом возрас­тает масса вводимых в металл холод­ных материалов.
Кроме указанных выше способов для легирования используют ввод до­бавок в виде соединений (оксидов, карбидов, нитридов и т. д.). Так, на­пример, при производстве никельсо-держащей коррозионностойкой стали широко используют способ вдувания в струе газа в металл порошка оксида никеля NiO; при производстве стали, содержащей ванадий, для легирования используют дешевый шлак, содержа­щий оксиды ванадия, и т. д. Легирую­щие добавки — дорогостоящие приме­си, поэтому стоимость легированной стали высока. Однако производство легированной стали экономически оправдано из-за получения особых свойств стали и обеспечения возмож­ности уменьшить массу металличес­ких конструкций, повысить их долго­вечность и надежность. Учитывая вы­сокую стоимость легированной стали, все мероприятия, приводящие к сни­жению расхода легирующих добавок или к использованию более дешевых материалов, экономически эффектив­ны. К таким мероприятиям прежде всего можно отнести использование легированных отходов (т. е. отходов легированной стали). Содержащиеся в стальных отходах алюминий, титан, кремний при переплаве почти не со­храняются, однако такие легирующие примеси, как никель, кобальт, медь, молибден, удается при переплаве ис­пользовать полностью. Такие приме­си, как марганец, хром, вольфрам, ва­надий, при переплаве можно исполь­зовать, если вести плавку без окисле­ния.

## Slide 33: 10. РАСКИСЛЕНИЕ СТАЛИ ПРИ ЛЕГИРОВАНИИ
Такие раскислители, как марганец, кремний, алюминий, иногда вводят в сталь в количествах, значительно больших, чем требуется для раскисле-
ния. Это делается для получения стали с особыми свойствами, т. е. для вып­лавки высокомарганцовистой, высо­кокремнистой и другой стали. В этих случаях процессы раскисления и леги­рования протекают одновременно. Кроме Mn, Si и А1 некоторые легиру­ющие также обладают большим хими­ческим сродством к кислороду, чем Fe, т. е. являются раскислителями. К таким легирующим элементам отно­сятся Сг, V, Nb, В, Ti, Zr (см. рис. 14.3). Однако даже в тех случаях, когда раскислительная способность этих элементов невелика (Cr, V, Nb), они принимают участие в процессе раскисления и образования соответ­ствующих продуктов раскисления, и это необходимо учитывать. Если тре­буется определить активность кисло­рода в стали, в которую введены раз­личные раскислители и легирующие элементы, то нужно учесть влияние каждого компонента расплава.

## Slide 34: 11. ПРЯМОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ
Получение ферросплавов и лигатур является наиболее энерго-, трудо- и материалоемким производством в чер­ной металлургии. При этом операции загрузки шихты, плавления и восста­новления, разливки, грануляции, дробления, упаковки ферросплавов не только требуют больших затрат труда, но и сопровождаются потерями метал­ла1 и интенсивным пылевыделением. При разработке технологических при­емов получения легированных сталей приходится учитывать, с одной сторо­ны, высокую температуру плавления ряда ферросплавов, а с другой —за­метные колебания их плотности (табл. 14.2). В связи с этим металлурги ведут активный поиск путей создания технологий легирования, которые по­зволяли бы проводить прямое легиро­вание из сырых материалов, минуя стадии производства ферросплавов. В ряде случаев такие пути уже найдены. В качестве сырых материалов, исполь зуемых для прямого легирования применяют конвертерный ванадиевый шлак (18-19 % V2O2), молибденовый концентрат (82-90 % МоО3), хромо­вую руду (45-53 % Сг2О3), ниобиевый концентрат (38-43 % Nb2O3) и др. Эти материалы вводят в металл раз­личными способами (на дно сталераз-ливочного ковша при выпуске, на шлак в печь, путем вдувания в глубь металла в печи или в ковше и т. п.). Материалы вводят обычно или в виде порошка, или в виде брикетов, в со­став которых кроме основного мате­риала вводят сильные восстановители (алюминий, кальций и т. п.), с тем чтобы в момент контакта материала с расплавленным металлом протекали реакции восстановления: например, 3V2O5 + 10А1 -> 6[V] + 5А12О3, МоО3 + 2А1 -»[Мо] + А12О3 и др.

## Slide 35
Сплав | '„л, 'С | р, г/см3
Феррохром: |  | 
низкоуглеродис­тый | 1560-1670 1640-1740* | 7,1-7,4* До 7,15
среднеуглеродис-тый ФХ100 | 1400-1580 | 5-7
высокоуглеродис­тый ФХ850 | 1400-1660 | 5-7
Хром металлический | 1830-1870 | 7,2
Ферровольфрам | 1640-2500 | 13,8-15,5
Ферромолибден | 1550-1900 | 9,0-9,2
Феррованадий | 1470-1570 | 6,7-7,0
Феррониобий (40—50 % Nb) | 1750-1800 | 6,75-7,9
Ферробор | 1470-1700 | 5,6-5,8
Лигатуры хромо-марганцевые | 1290-1630 | 6,7-7,6
* Содержание хрома < 80 %. |  | 
Температура плавления и плотность основных ферросплавов

## Slide 36
Для таких элементов с относитель­но невысоким химическим сродством к кислороду, как Мп, Сг, некоторое повышение содержания легирующих может быть обеспечено путем взаимо­действия смесей или шлаков с желе­зом (в пределах, ограниченных кон­стантой равновесия). Например, для реакции (MnO) + Fe = (FeO) + [Mn]
К= a(Fe0) • [Mn]/a (Mn0),
т. e. [Mn] = К • a(Mn0)/a(FeO)
При введении в ванну марганецсо-держащих добавок повышается a(MпО) и соответственно возрастает содержа­ние марганца в металле. Сквозное из­влечение ценных легирующих эле­ментов при прямом легировании обычно выше, чем при использова­нии ферросплава. Недостатком мето­да являются нестабильность получае­мых результатов, большие колебания степени восстановления в зависимос­ти от условий выплавки, особеннос­тей выпуска из агрегата данной плав­ки, количества и состава попавшего в ковш шлака и т. п. Однако этот недо­статок практически исчезает по мере развития методов внепечной обработ­ки, особенно методов, включающих предотвращение попадания конечно­го шлака в ковш, длительное переме­шивание металла со шлаком, подо­грев металла и шлака в процессе пе­ремешивания и т. п.

## Slide 37
Наиболее рационально в качестве восстановителя использовать углерод:
С + МпО = Мп + СО,
ЗС + Сг2О3 = 2Сг + ЗСО,
ЗС + V303 = 2V + ЗСО,
2С + NbO2 = Nb + 2CO,
5С + Nb2O5 = 2Nb + 5СО и т. д.
При наличии в ванне углерода об­работка металла вакуумом или инерт­ными газами сдвинет вправо равнове­сие реакции (М?О) + [С] = СОГ + [Me]:
На этом основано, например, пря­мое легирование металла хромом, ни­обием и др. Учитывая высокую эконо­мичность прямого легирования, ме­таллурги изыскивают возможности использования всех материалов — от­ходов различных производств — в слу­чае, если эти материалы содержат за­метное количество ценных легирую­щих примесей.
В некоторых случаях для упроще­ния технологии и повышения степени-
использования ферросплавов приме­няют так называемые экзотермичес­кие смеси, экзотермические ферро­сплавы или экзотермические брикеты. В состав экзотермических смесей для изготовления брикетов входят обыч­но: порошок материала, содержащего лигатуру (порошок феррохрома, фер­ромарганца, ферровольфрама и т. п.); руда (марганцевая, хромовая и т. п.); связующие добавки (например, жид­кое стекло), а также небольшие коли­чества сильного восстановителя (на­пример, порошка алюминия) и силь­ного окислителя (например, натрие­вой селитры NaN03).
Выделяемого при взаимодействии экзотермических смесей тепла доста-
точно не только для быстрого рас­плавления материала, но и для ком­пенсации затрат тепла на восстанов­ление входящих в состав смеси ок­сидов. Эффективность применения экзотермических ферросплавов оп­ределяется некоторым снижением расхода ферросплавов и дополни­тельным восстановлением компо­нентов из руд. При этом, однако, приходится учитывать дополнитель­ные затраты на дробление, смеше­ние, брикетирование, а также на хра­нение взрывоопасных окислителей. Обычно экзотермические ферро­сплавы применяют на агрегатах не­большой емкости при обработке не­больших масс металла.