## Slide 1: Лекція 12
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В КОНВЕРТЕРАХ

## Slide 2: 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Конвертерный процесс возник в сере­дине XIX в. Существовавшие в то вре­мя способы производства стали (пуд­линговый и тигельный) не могли уже в достаточной мере удовлетворить воз­росшие потребности в металле, свя­занные с увеличением масштабов же­лезнодорожного строительства, судо­строения, машиностроения, развити­ем военной техники и т. п. В 1856г. английский механик Генри Бессемер предложил новый способ передела чу­гуна в сталь.

## Slide 3: 1.1. Бессемеровский процесс
12февраля 1856г. Г.Бессемер подал заявку на получение патента. В заявке указывалось, что, если в достаточных количествах вводить в металл атмос­ферный воздух или кислород, он вызы­вает интенсивное окисление примесей жидкого металла и либо поддерживает температуру последнего, либо повы­шает ее, и состав металла, остающегося в жидком состоянии, меняется от чугу­на до стали или ковкого железа без зат­рат горючего. К 1860 г. Бессемер закон­чил разработку конструкции агрегата, предназначенного для продувки чугу­на, предложив вращающийся вокруг горизонтальной оси аппарат (назван­ный им конвертером^), состоящий из металлического кожуха, футерованно­го изнутри. С тех пор прошло более 100 лет, однако конструкция конверте­ра не изменилась. Изменялись лишь способы изготовления кожуха, его форма и размеры, состав и методы из­готовления огнеупорной футеровки, соотношения высоты и диаметра кон­вертера. Предложенный Бессемером метод получил название бессемеровс­кого процесса, а предложенный имагрегат — бессемеровского конвертера.

## Slide 4
Бессемеровский конвертер (рис. 15.1) состоит из корпуса, горловины и дни­ща. Конвертер футеруют динасовым кирпичом или огнеупорной массой, состоящей из кварца в смеси с огне­упорной глиной. Примерный состав огнеупорной футеровки следующий, %: SiO2 90, А12О3 8,5, СаО + MgO 1. Днище конвертера футеруют тем же материа­лом. В днище вставляют ряд фурм (обычно фурмы изготавливают из ша­мота); в каждой фурме имеется не­сколько каналов (сопел) для подачи воздуха. К днищу снизу примыкает воздушная коробка, в которую из воз­духодувки по соединительному прово­ду подают сжатый воздух.
Бессемеровский конвертер ем­костью 35т:
/ — днище; 2—корпус; 3— шлем; 4— воздушная коробка

## Slide 5
Опыт показал, что объем конверте­ра должен быть примерно в 10 раз больше объема, занимаемого ванной металла и шлака; в этом случае при кипении металла брызги не вылетают из полости конвертера. Тогда общий объем конвертера
VК = (8 - 12)VМ
где VM — объем жидкого металла.
Отношение объема конвертера к его садке колеблется в пределах от 1 до 1,6м3/т. Диаметр цилиндрической части конвертера обычно принима­ют в соответствии с соотношением D=(0,57+0,67) , а высоту H - из соотношения
H/D=1,75 + 2,0,
здесь М— масса садки, т; H—расстояние по перпендикуляру от центра горловины до днища.
Глубина ванны залитого жидкого чугуна в спокойном состоянии обыч­но составляет 350-450 мм. При такой глубине ванны достаточно иметь дав­ление в воздушной коробке 200— 250 кПа.
При меньшем давлении ме­талл может залить фурмы, при боль­шем — возможны выбросы металла. Площадь сечения сопел составляет 0,15-0,25м2Д садки, число сопел — до 300. Размещение сопел в днище должно быть таким, чтобы при на­клонном положении конвертера все количество металла и шлака вмеща­лось в агрегате, не заливая их.

## Slide 6
По окончании заливки чугуна по­дают дутье и конвертер устанавливают в вертикальное положение (рис. 15.2). Начинается процесс окисления при­месей чугуна. Обычно бессемеровская плавка делится на два периода. В тече­ние первого (период шлакообразования) интенсивно окисляются примеси, имеющие наибольшее химическое сродство к кислороду: Si, Mn и в ка­който мере Fe. Образующийся шлак содержит SiO2, MnO, FeO. Вследствие относительно низких температур пер­вого периода углерод почти не окис­ляется. Поскольку общая масса жид­кого металла в результате окисления Si, Mn и Fe уменьшается, относитель­ное содержание углерода в ванне мо­жет немного увеличиться.
При окислении Mn, Fe, и особенно Si, температура ванны резко возраста­ет (до 1600-1650 °С) и начинается вто­рой период (период кипения или пламе­ни), во время которого окисляется уг­лерод. Начало второго периода может быть достаточно точно зафиксировано визуально: как только начинает окис­ляться углерод, из ванны выделяется большое количество образующегося СО. Монооксид углерода, взаимодей­ствуя с кислородом воздуха, окисляет­ся до СО2 (по реакции 2СО + О2 = 2СО2), и над горловиной конвертера появляется яркое белое пламя.
При высокой температуре металла и шлака процесс окисления углерода протекает очень интенсивно: углерод окисляется не только кислородом ду­тья, но частично и кислородом, содер­жащимся в оксидах железа шлака. Содержание оксидов железа в шлаке при интенсивном обезуглероживании по­нижается (рис. 15.3). При интенсив­ном окислении из шлака может вос­станавливаться не только железо, но и марганец. Поскольку шлак бессеме­ровской плавки состоит практически из SiO2, MnO и FeO, восстановление из шлака железа и марганца вызывает увеличение содержания SiO2 в шлаке.

## Slide 7
Изменение состава металла, шлака
и отходящих газов при продувке чугуна
в бессемеровском конвертере

## Slide 8
Продолжительность операции про­дувки составляет 10-12 мин. В момент уменьшения содержания углерода до 0,1—0,2% интенсивность его окисле­ния заметно снижается, выделение и догорание СО прекращаются и при 0,1 % С в металле пламя падает. Паде­ние языка пламени свидетельствует об окончании второго периода плавки. Если в этот момент продувку не пре­кратить, то начнется третий период (период дыма). Поскольку почти все со­ставляющие чугуна (Si, Мп, С) к концу второго периода окислились и осталось только железо, то при продолжении продувки выгорают остатки углерода и марганца и интенсивно окисляется же­лезо; при этом выделяется бурый дым, который состоит из оксидов железа, уносимых отходящими газами.
Состав отходящих газов по ходу плавки изменяется: в первый период они состоят в основном из азота (кис­лород воздуха окисляет железо и его примеси и находится в ванне в виде SiO2, MnO, FeO); во второй период газы состоят из N2, CO и СО2, а в тре­тий — в основном из N2 (кислород расходуется на окисление железа). В бессемеровском процессе характер протекания основных периодов плав­ки и даже последовательность выгора­ния примесей зависят от состава про­дуваемого чугуна и его температуры, а также от организации работы (чем чаще плавки следуют одна за другой, тем лучше сохраняется тепло, аккуму­лированное футеровкой конвертера). Основное количество тепла, необхо­димое для плавки, выделяется в бессе­меровском процессе при окислении кремния. Большое значение имеет также степень нагрева жидкого чугу­на.

## Slide 9
По содержанию кремния бессеме­ровские чугуны делят на три группы:
1) нормальные (1,0-1,5 % Si); 2) хими­чески холодные (< 1 % Si); 3) химичес­ки горячие (> 1,5 % Si). В соответствии со степенью нагрева различают чугу­ны: 1) нормальные (1250-1350 °С);
2) физически холодные (< 1250 °С);
3) физически горячие (> 1350 °С). Ре­гулируя отношение таких факторов, как химический состав и температура чугуна, добиваются получения требуе­мого теплового баланса. Примером может служить так называемое русское бессемерование, при котором недоста­ток химического тепла при использо­вании малокремнистого чугуна ком­пенсировался избытком физического тепла (дополнительным подогревом этого чугуна в отражательной печи). При нормальном тепловом балансе тепла экзотермических реакций окис­ления примесей достаточно для подо­грева металла до необходимой темпе­ратуры (- 1600 °С) и компенсации потерь тепла на нагрев кладки и в окру­жающую среду.
Таким образом, бессемеровский процесс протекает без расхода топлива и без подачи тепла извне, что является достоинством бессемеровского про­цесса. Основным недостатком являет­ся то, что тепла экзотермических ре­акций окисления примесей достаточ­но только на нагрев заливаемого чугу­на, избытка тепла для переплава металлического лома нет; кроме того, для нормального проведения опера­ции требуется использование чугуна строго определенных состава и темпе­ратуры. Поскольку футеровка конвер­тера кислая и шлак соответственно тоже кислый (основная составляющая SiO2), удалять серу и фосфор при бес­семеровском процессе невозможно, поэтому бессемеровский чугун должен содержать минимальное количество серы (<0,06%) и фосфора (<0,07%). Высокие требования к составу шихты также являются существенным недо­статком бессемеровского процесса.

## Slide 10: 1.2. Томасовский процесс.
Поис­ки методов получения в конвертерах стали с низким содержанием фосфора и серы привели к созданию конверте­ра с основной футеровкой. Автором этого метода принято считать англий­ского металлурга С. Томаса, который в 1878 г. осуществил переплав чугуна в конвертере, футерованном обожжен­ным доломитом. Для получения высо-коосновного шлака в конвертер загру­жали известь Опыт показал, что при наличии основного шлака в конверте­ре можно перерабатывать высокофос­фористый чугун, что имело особое значение для стран Западной Европы, учитывая большие запасы фосфорис­тых железных руд в Эльзасе и Лота­рингии. Способ переработки высоко­фосфористых чугунов путем продувки воздухом в конвертерах с основной футеровкой в большинстве стран по­лучил название томасовского (в Анг­лии способ назывался основным бес­семеровским процессом), а конвертер с основной футеровкой — томасовским конвертером.
Конструкция томасовского кон­вертера аналогична конструкции бес­семеровского; отличие заключается лишь в несколько больших размерах в результате некоторого увеличения вы­соты конвертера (отношение высоты к диаметру H/D=2 — 2,8). Увеличение объема конвертера связано с увеличе­нием количества шлака (в связи с не­обходимостью загружать известь).

## Slide 11
Толщина футеровки конвертера 500—700 мм. Материалом футеровки служит намертво обожженный доло­мит с добавкой 6—12% каменноуголь­ной смолы. Чистый доломит (СаСО3 • MgCO3) содержит 30,45 % СаО, 21,75 MgO, 47,8% СО2. Присут­ствие в сыром доломите некоторого количества (< 4 %) таких примесей, как А12О3, Si02, Fe2O3, считается же­лательным, так как при этом улучша­ется спекаемость зерен огнеупора.
В томасовском процессе в отличие от бессемеровского в конвертер снача­ла загружают известь (расход извести определяется из расчета ошлакования SiO2 и Р2О5, образующихся при про­дувке, и составляет обычно 9—12 % от массы чугуна), а затем заливают чугун. После этого конвертер поворачивают в вертикальное положение и начинают продувку. Как и бессемеровские, тома-совские конвертеры бывают двух ти­пов: эксцентричные с асимметричной горловиной и концентричные с симмет­ричной горловиной. Конвертер с асим­метричной горловиной имеет преиму­щества: удобнее сливать шлак, меньше потери металла при сливе шлака, мень­ше потери металла с выбросами, проще осуществлять отвод конвертерных га­зов. Однако конвертер концентричес­кой формы обеспечивает более высо­кую производительность цеха, так как позволяет проводить необходимые опе­рации (загрузку материалов, заливку чугуна, выпуск металла, скачивание шлака) не с одной, а с двух сторон.

## Slide 12
Обычный томасовский процесс протекает в три периода (рис. 15.4). В первый (период начала шлакообразова­ния) происходит окисление Si и Мп. Эти экзотермические реакции окисле­ния приводят к повышению темпера­туры ванны, но к меньшему по срав­нению с бессемеровским процессом, так как томасовский чугун содержит меньшее количество Si (0,2-0,6 %). Чем выше содержание кремния в чу­гуне, тем больше требуется извести для ошлакования образующегося SiO2.
Изменение состава металла при продувке чугуна в томасовском конвертере

## Slide 13
Для ограничения процессов восста­новления кремния из кремнезема же­лезной руды плавку в доменной печи ведут при более низких температурах, чем при выплавке бессемеровского чугуна. Обычная температура тома-совского чугуна -1200 °С, т. е. пример­но на 100 ° С ниже температуры бессе­меровского чугуна. Хорошую жидко-текучесть такого физически холодного чугуна обеспечивает повышенное со­держание в нем фосфора.
Второй период томасовского про­цесса (период окисления углерода, или период кипения) начинается по мере нагрева металла. Перемешивание ван­ны ускоряет процесс шлакообразова­ния: в ванне образуется активный же­лезисто-известковый шлак, обеспечи­вающий наступление третьего перио­да — дефосфорации. Чем раньше сформируется шлак, тем раньше нач­нется окисление фосфора. При окис­лении и ошлаковании фосфора выде­ляется большое количество тепла и температура возрастает до 1600 °С. Если в бессемеровском процессе ос­новным источником тепла является кремний, то в томасовском таким ис­точником тепла является фосфор (табл. 15.1). Для обеспечения нор­мальной работы томасовский чугун должен содержать достаточное коли­чество фосфора (1,6-2,0 %).

## Slide 14
Томасовский процесс имеет такие же недостатки, что и бессемеровский: жесткие требования к составу чугуна, невозможность переработки значи­тельных количеств металлического лома, невысокое качество получаемо­го металла. В бессемеровском конвер­тере невозможно удалять серу и фос­фор; в томасовском конвертере часть серы в процессе плавки удаляется, од­нако «холодный ход» плавки при вып­лавке томасовского чугуна приводит к получению чугуна, содержащего по­вышенное количество серы (до 0,08 %). Довести содержание серы до низких пределов в процессе плавки не удается. Для улучшения условий уда­ления серы стремятся иметь опреде­ленное количество марганца в тома­совском чугуне (до 1,3 %). Вследствие высокого содержания Р2О5 в шлаке томасовского конвертера трудно полу­чить в металле очень низкие концент­рации фосфора (для этого необходимо скачивать шлак). Высокофосфорис­тый томасовский шлак является цен­ным удобрением.
И для бессемеровского, и особенно для томасовского металлов характерно повышенное содержание азота, который переходит в металл из продувае­мого через ванну воздуха. Основные недостатки бессемеровского и тома­совского процессов могут быть устра­нены при обогащении дутья кислоро­дом, т. е. путем уменьшения содержа­ния азота, балластного в тепловом от­ношении и вредного в отношении влияния на качество металла.

## Slide 15
Статья | Процесс | 
 | бессеме­ровский | томасов-ский
Приход тепла |  | 
Тепло жидкого чугуна | 47-49 | 42-44
Окисление: |  | 
углерода | 28-30 | 18-20
кремния и марганца | 17-20 | 7-9
железа | 1-2 | 2-3
фосфора | — | 13-18
Шлакообразование | 1-2 | 7-9
 | 100 | 100
Расход тепла |  | 
Нагрев: |  | 
стали | 60-62 | 52-54
шлака | 5-6 | 18-20
Тепло, уносимое | 28-30 | 22-24
отходящими газами |  | 
Разложение влаги дутья | 1-1,5 | 1-1,5
Потери тепла | 4-4,4 | 3-4
 | 100 | 100
Тепловые балансы бессемеров­ского и томасовского процессов (% от итога)

## Slide 16: 1.3. Продувка чугуна кислородом.
Перед второй мировой войной в прак­тику ряда германских заводов вошло некоторое обогащение кислородом дутья томасовских конвертеров. В 1934г. в СССР инж. Н. И. Мозговой провел серию опытов по продувке чу­гуна в ковше технически чистым кис­лородом. Однако только в конце 40-х — начале 50-х годов XX в. интенсивные разработки методов получения в боль­ших масштабах дешевого кислорода обеспечили возможность исследова­ний технологии кислородной конвер­терной плавки при замене воздуха кислородом. В 1945г. на Кузнецком металлургическом комбинате (КМК) под руководством акад. И. П. Бардина и проф. В. В. Кондакова был построен специальный конвертер, на котором была проведена серия опытов по обо­гащению дутья кислородом. Масса садки конвертера составляла 1,6—1,7т. Расплавляющийся в вагранке чугун имел состав, %: С 3,5, Si 0,45-0,75, Мп 0,7-0,9. Продувку чистым кислородом проводили через выполненные из ог­неупорных материалов фурмы сни­зу, через днище. Диаграмма одной из плавок приведена на рис. 15.5.

## Slide 17
В ре­зультате эксперимента с вдуванием кислорода установлено: 1)скорость процесса в 2,5—3,5 раза выше, чем при продувке воздухом; 2) можно работать на химически холодных чугунах; 3) получаемая сталь имеет хорошее ка­чество; 4) содержание азота в металле составляет 0,001-0,002 % (в обычной бессемеровской 0,012—0,015 %, в мар­теновской 0,004-0,006 %); 5) обычные фурмы выдерживают всего одну плав­ку. Низкая стойкость обычных фурм при продувке снизу не позволила ис­пользовать этот метод в промышлен­ных масштабах. Широкое распростра­нение конвертерное производство с использованием для продувки металла кислорода получило лишь после раз­работки процесса продувки сверху, через водоохлаждаемую фурму.
Изменение свойства металла при продувке чугуна снизу кислородом в опыт­ном конвертере КМК

## Slide 18: 2. ОБЩАЯ СХЕМА СОВРЕМЕННОГО КОНВЕРТЕРНОГО ПРОЦЕССА
В основу конвертерного процесса по­ложена обработка расплава газообраз­ными окислителями без дополнитель­ного подвода тепла извне. Технологи­ческий процесс плавки осуществляется за счет химической теплоты экзотер­мических реакций и физического теп­ла, вносимого жидким чугуном. Плав­ка ведется в специальном агрегате — конвертере, который представляет со-; бой сосуд, футерованный изнутри огнеупорными материалами. Сложивша­яся за годы существования процесса форма рабочего пространства конвер­тера обеспечивает обработку расплава газом-окислителем с очень большой интенсивностью, без значительных по­терь металла. На большой реакцион­ной поверхности, возникающей в про­цессе продувки, с высокой скоростью протекают реакции окисления приме­сей и соответственно достигается вы­сокая производительность агрегата.
Разнообразие исходных шихтовых материалов, определяемое главным образом химическим составом чугуна и лома, а также требованиями к каче­ству выплавляемого металла, привело к возникновению многих разновидно­стей конвертерного способа производ­ства стали. В зависимости от применя­емой футеровки конвертерные про­цессы могут быть кислыми или основ­ными; в зависимости от используемого газа они могут быть на воздушном, кис­лородном или смешанном дутье. Спосо­бы подвода дутья отличаются разнооб­разием и в зависимости от способа его подачи могут быть объединены в груп­пы: с верхней (через водоохлаждаемую фурму), с нижней через дно (с помо­щью специальных устройств) и с ком­бинированной продувкой (одновремен­ная подача газов сверху и снизу).

## Slide 19
Потребность в повышении доли перерабатываемого лома при выплав­ке стали в конвертерах привела к со­зданию ряда новых разновидностей конвертерных процессов с использо­ванием дополнительных источников тепловой энергии в виде более полной утилизации тепла отходящих газов, использования газообразного, жидко­го и твердого видов топлива.
Общая компоновка конвертера как сталеплавильного агрегата определя­ется технологическими особенностя­ми плавки, обеспечивающими макси­мальную производительность. Для снижения потерь времени при осуще­ствлении отдельных технологических операций, связанных с загрузкой ших­товых материалов, процессом продув­ки, необходимостью ввода шлакооб-разующих и добавочных материалов по ходу плавки, а также отвода образу­ющихся газов, выпуска металла и сли­ва шлака рабочее пространство кон­вертера выполнено подвижным и мо­жет занимать по мере необходимости различные положения, вращаясь вок­руг своей оси на 360°. Поэтому комп­лекс конвертерной установки включа­ет в себя следующие составные части: корпус конвертера с опорно-поворот­ными цапфами и механизмом поворо­та, систему подачи окислительных и нейтральных газов, систему отвода, охлаждения и очистки дымовых газов, систему подачи шлакообразующих и добавочных материалов, а также уст­ройства для обслуживания и ремонта футеровки конвертера.

## Slide 20: 3. КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНЫЙ ПРОЦЕСС С ВЕРХНЕЙ ПРОДУВКОЙ
1. Конструкция конвертера. В кис­лородном конвертере продувку ванны осуществляют кислородом через фур­му, которую вводят сверху по оси кон­вертера. Управление процессом плав­ки ведут в основном посредством из­менения положения фурмы и давле­ния кислорода.
Емкость (вместимость) конверте­ров изменяется в широких пределах. В нашей стране эксплуатируют конвер­теры емкостью от 160 до 400 т. В уст­ройстве современного конвертера (рис. 15.6) можно выделить цилиндри­ческую среднюю часть, концентричес­кую горловину (в виде усеченного ко­нуса) и сферическое днище.
Исходя из опыта последних лет, минимальные потери металла при нормальном ходе продувки (без выб­росов) достигаются при объеме рабо­чего пространства конвертера, превы­шающем в 5—7 раз объем расплава в спокойном состоянии. Поэтому в ГОСТ заложено, что удельный объем конвертеров независимо от их емкос­ти должен составлять 0,8-1,0 м3/т. От­ношение полноц высоты рабочего пространства к его диаметру должно быть в пределах 1,2—1,6.
Объем ванны кислородного кон­вертера и все основные параметры оп­ределяются его емкостью с учетом ин­тенсивности продувки.
На рис. 15.7, а показаны основные размеры, принимаемые при конструи­ровании рабочего пространства агрегата. Эти размеры обычно принимаются на основе опыта действующих агрегатов и результатов моделирования. Нарис. 15.7, б показаны разновидности профилей и размеры действующих агрегатов. При проектировании учитывают состав шихты, принятую технологию продув­ки, вероятность выбросов, массу обра­зующегося шлака и необходимость вместить всю массу металла и шлака и иметь оптимальные размеры ванны (диаметр и глубину), строительную прочность огнеупоров (рис. 15.8) и др.
В современных конвертерах глуби­на ванны 1,6—1,9 м, удельная площадь поверхности ванны 0,12-0,18 м2/г.

## Slide 21
Кислородный конвертер:
/ — корпус с футеровкой; 2 — кислородная фурма; 3 — рабочее пространство; 4—опорные узлы; 5 — механизм поворота; 6— опорное кольцо

## Slide 22
Профиль рабочего пространства конвертера:
а —основные размеры D1 , D 2 , D3 — диаметры соответственно горловины, цилиндрической части и днища; R— радиус шаровой части днища; hв,к, hн.к. , hц , hв , и hш — высота соответственно верхней и нижней коничес­кой частей, цилиндрической части, ванны и шаровой части; Н и Н1 — полная высота и высота свободного пространства соответственно); б— разновидности профилей действующих кислородных конвертеров

## Slide 23
Пока еще нет четких теоретичес­ких рекомендаций относительно правильного выбора интенсивности продувки, числа сопел в фурме и рас­хода кислорода на одно сопло. В практике современного кислородно-конвертерного процесса интенсивность продувки обычно составляет /= 3 + 5 м3/(т • мин).
Корпус конвертера обычно глухо-донный, сварной конструкции. Дни­ща могут быть как глухие, так и отъем­ные (приставные или вставные). Кон­вертеры с отъемными днищами легче
ремонтировать, так как при отъеме днища футеровка охлаждается быстрее (рис. 15.9). Кроме того, возможна за­мена только футеровки отъемного днища (без корпуса). Корпус конвертера помещается в опорное кольцо и крепится в нем. Узлы крепления и опорное кольцо закрыты от попада­ний металла и шлака защитным кожу­хом, приваренным к корпусу. Крепле­ние корпуса конвертера к опорному кольцу осуществляют при помощи си­стемы шарнирных подвесок и упоров, исключающих раскачивание конвер­тера при продувке металла кислоро­дом и под воздействием колебаний жидкого металла. В системе крепле­ния должна быть учтена неодинаковая степень колебаний температуры кор­пуса и опорного кольца и обеспечена независимость их температурных де­формаций.

## Slide 24
Привод конвертера пред­ставляет собой систему, состоящую из нескольких электродвигателей и меха­низма поворота (обычно один боль­шой тихоходный и несколько быстро­ходных редукторов). При разработке конструкции конвертера учитывается основное требование, предъявляемое к сосудам с жидким металлом, — обес­печение их устойчивости при любых углах наклона, т. е. возможность воз­врата в исходное положение при непо­ладках в работе двигателей. Для этого необходимо, чтобы опрокидывающий момент при повороте конвертера на любой угол был положительным. Од­новременно нужно стремиться по воз­можности к уменьшению максималь­ного опрокидывающего момента, с тем чтобы была минимальной мощ­ность двигателей поворотного приво­да. При расчетах опрокидывающих моментов учитывают возможную степень разгара футеровки конвертера. Масса конвертера емкостью 300—350т с комплектующим оборудованием равна 1200 т. Корпус конвертера имеет жесткую съемную горловину и приварную летку (или «сталевыпускное отверстие») со сменным обрамляю­щим фланцем.

## Slide 25
2. Футеровка конвертера. Усло­вия эксплуатации футеровки кисло­родных конвертеров тяжелые, причем в наиболее тяжелых условиях оказыва­ется футеровка цилиндрической части
конвертера и особенно район так на­зываемого шлакового пояса. В этом районе футеровка контактирует со шлако-металлической эмульсией, об­разующейся при воздействии кисло­родной струи на поверхность ванны. Стойкость футеровки обычно измеря­ется числом плавок от одного капи­тального ремонта до другого. При ра­боте без систематического торкрети­рования поверхности стойкость футе­ровки составляет до 1000 плавок; в случае систематического торкретиро­вания поверхности стойкость футеров­ки возрастает в несколько раз. Сто­имость высококачественных огнеупо­ров, используемых для футеровки конвертеров, велика, поэтому непре­рывно испытываются новые техноло­гии, позволяющие снизить расход ог­неупоров.

## Slide 26
Двухслойная футеровка (А — арма­турный слой; Б — рабочий слой) конвертера, выполненная из ма­териалов:
/ — периклазохромитовые огнеупоры; 2— известково-периклазовые огнеупоры на пековой связке; 3 — периклазовые огнеупоры;
4— блоки из плавленого периклаза; 5— металлический корпус; 6— асбест или периклазовая масса; 7— набивная периклазовая масса

## Slide 27
Общая схема процесса перефутеровки конвертера:
1 — ломка футеровки; 2 — демонтаж днища; 3 — футеровка донной части корпуса; 4 — роботизированная футеровка барабана конвертера; 5— футеровка верхнего конуса; 6— монтаж днища

## Slide 28
Помимо торкретирования широкое
распространение получает так называ­емый способ раздува шлака в кислород­ном конвертере. Способ предусматри­вает вдувание азота под высоким дав­лением через верхнюю кислородную фурму конвертера с целью раздува шлака по поверхности футеровки. Шлак, покрывая огнеупор, охлаждает­ся, затвердевает и создает прочный слой, являющийся защитным для ра­бочего слоя футеровки. Затвердевший шлаковый слой способствует сниже­нию скорости износа огнеупоров, по­вышению эксплуатационной стойкос­ти агрегата и снижению эксплуатаци­онных затрат. Процесс раздува прово­дят либо после полного выпуска стали, когда в конвертере остается только шлак, либо при наличии в кон­вертере и стали, и шлака. Режим раз­дува в обоих случаях неодинаков; раз­личны и зоны футеровки, на которых образуется гарнисаж.

## Slide 29
Технология раздува шлака включа­ет следующие этапы:
— выпуск плавки из конвертера;
— визуальный контроль состояния шлака с целью оценки необходимости ввода добавок для его кондицирования;
— визуальный контроль состояния футеровки конвертера с целью выявления зон, требующих особого внима­ния при проведении раздува;
— качание конвертера для нанесе­ния покрытия на загрузочный и вы­пускной участки футеровки;
— опускание кислородной фурмы в заданную позицию и начало продувки азотом (расход азота равен расчетному для данной фурмы расходу кислоро­да);
— изменение положения фурмы при управлении вручную или от ЭВМ с целью формирования шлакового по­крытия на всей поверхности футеров­ки или сохранение постоянного поло­жения фурмы для покрытия опреде­ленного участка футеровки;
— ведение операции в течение за­данного времени;
— прекращение продувки и подъем фурмы;
— выпуск остатка шлака в шлаковозный ковш, после чего в конвертер можно загружать шихту для следую­щей плавки.

## Slide 30
Состояние шлака — один из наибо­лее важных параметров процесса раз­дува. Если шлак очень жидкий, то он будет стекать по стенке конвертера. На практике в большинстве конвер­терных цехов, где применяют техноло гию раздува, не требовалось вносить изменений в состав конечного шлака, кроме как по содержанию MgO (его оптимальное содержание в шлаке дол­жно составлять 8—14 %).
В качестве корректирующих состав шлака добавок используют уголь, из­вестняк, доломит и материалы, содер­жащие оксид магния. Если плавку подвергают додувке, то для охлажде­ния шлака добавляют обычный или доломитизированный известняк, по­вышают вязкость шлака и снижают содержание в нем оксидов железа.
Описанная технология защиты фу­теровки имеет еще одно достоинство. Благодаря раздуву шлака появляется возможность легирования стали азо­том при вдувании газа на конечной стадии конвертерной плавки. В систе­ме трубопроводов для подачи азота в этом случае потребуются дополни­тельные клапаны и средства управле­ния, чтобы обеспечить смешивание кислорода с азотом. Однако в конеч­ном счете это приведет к значитель­ной экономии азотсодержащих фер­росплавов, которые обычно расходу­ются для этих целей.
Практически на всех заводах, где внедрили новую технологию раздува, удалось увеличить вдвое длительность кампании без увеличения расхода тор­крет-материала. При этом удельный его расход значительно снизился.
Расчеты показывают, что достиже­ние стойкости футеровки конвертера свыше 5000—5500 плавок уже практи­чески не сказывается на его годовой производительности (рис. 15.10). При выпуске в сутки 30—40 плавок достиг­нутая стойкость футеровки — это 4— 6 мес непрерывной работы, т. е. пери­од, в течение которого по инструкции необходима ревизия корпуса конвер­тера, вспомогательного оборудования и т. п.
Влияние стойкости футеровки (N) на производительность 350-т конвертера (Р)

## Slide 31
3.3. Процессы в зоне действия струи. Физико-химические процессы в реакционной зоне конвертера доста­точно сложны и зависят от одновре­менного действия множества факто­ров. Этим объясняются трудности по­лучения экспериментального материа­ла. Наибольшее распространение получили представления о процессах, развитые, в частности, школой проф. В. И. Баптизманского. Согласно этим представлениям реакционная зона мо­жет быть условно поделена на первич­ную и вторичную. В первичной реакци­онной зоне основным процессом явля­ется усвоение вдуваемого кислорода, протекающее на границе раздела окислительный газ—металл. Внедре­ние газовой струи в жидкость вызыва­ет эжекцию металла в газовый поток и дробление газового потока на отдель­ные объемы. Степень эжекции метал­ла возрастает при увеличении динами­ческого напора газового потока (в ме­сте встречи с ванной металла).

## Slide 32
При этом происходит следующее:
1. Эжектированные металл и шлак, попадая в газовый поток, физически дробятся на капли разных размеров: максимальный размер стабильной капли 4с(тах) определяется из условия:
где рг, wr — плотность и скорость газа; σж — поверхностное натяжение дробимой жидко­сти; Weкр — критическое значение критерия Вебера (близко к 2,6).
2. Нестабильные капли металла и шлака, попадая в газовый поток, раз­рушаются под его воздействием в ре­зультате «сдирания» с их поверхности слоев жидкости.
3. Капли превращаются в пленку, надуваемую и лопающуюся под дей­ствием газового потока («парусный» эффект).
4. Капли металла подвергаются хи­мическому дроблению, а именно: при вза­имодействии с окислительным газом в капле металла растворяется кислород, взаимодействующий с содержащимся в ней углеродом. Выделение образующе­гося СО может носить взрывной харак­тер и приводить к разрыву капли на бо­лее мелкие. Согласно расчету в резуль­тате физического дробления образуют­ся капли размером 10—50 мкм. Размеры капель при химическом дроблении ме­талла в 5—10 раз меньше.

## Slide 33
При наличии на границе раздела газ—металл пленки оксидов передача кислорода металла через эту пленку происходит по схеме: 1) на границе с газом 2(FeO) + '/202→ (Fe2O3); 2) мас­соперенос Fе2О3 через пленку окси­дов; 3) на границе с металлом (Fe2O3) + Fеж → 3 (FeO); 4) растворе­ние кислорода в металле (FeO) → Fеж+[О].
В зависимости от условий подачи кислорода и перемешивания ванны может наступить момент, когда ско­рость окисления будет лимитировать­ся не массопереносом кислорода в га­зовой фазе, а массопереносом через пленку оксидов.
Образовавшаяся в первичной реак­ционной зоне пленка оксидов, состоящая в основном из оксидов железа, вступает в контакт с металлом ванны. Это так называемая вторичная реакционная зона, в которой протекают реакции:
[Si] + 2(FeO) → (SiO2) + 2Fеж;
[Mn] + (FeO) → (MnO) + Fеж;
[С] + (FeO) → COr + Fеж.

## Slide 34
Происходит также растворение кис­лорода в металле (FeO) → Fеж+ [О]. Растворенный кислород в результате перемешивания переносится на неко­торое расстояние от поверхности ра­створения, где возможны реакции:
[Si] + 2[0] → (Si02);
[Mn] + [О] → (MnO);
[С] + [О] → СОГ.
В соответствии с результатами ис­следований, проведенных в последние годы, основная часть примесей ванны окисляется в пределах реакционной зоны. Большая роль при этом принад­лежит процессу окисления углерода. Выделение в зоне реакций СО способ­ствует перемешиванию ванны и в зна­чительной степени интенсифицирует процесс массопереноса.
В то же время при вдувании кисло­рода сверху в отдельных частях объема металла в конвертере могут существо­вать слабоперемешиваемые зоны, т. е. состав ванны может быть неравномер­ным.

## Slide 35
4. Конструкция фурм для подачи кислорода и режим дутья. Комплекс ус­тройств для подачи кислорода сверху, включающий фурму, а также резерв­ную фурму и механизмы для подъема и перемещения, представляет собой сложное сооружение. Так, масса фур­мы (с охлаждающей водой и рукавами) современного большегрузного конвер­тера составляет ~ 1,5т. Оборудование для подъема и перемещения фурмы размещают на специальных площадках над конвертерами. Кислородные фурмы должны обеспечить необходимую интенсивность подачи кислорода, ра­циональные форму и организацию струи и иметь достаточно высокую стойкость при простоте конструкции. Интенсивность подачи кислорода обычно составляет 5—6 м3/(мин • т), т. е. в 350-т конвертер за 1 мин подают до 2100 м3 кислорода под давлением 1— 1,5 МПа. Фурмы могут быть односоп-ловыми (для конвертеров малой емкос­ти) и многосопловыми (4-6 сопел для конвертеров большой емкости). Оси сопел располагают под углом 15—20° к оси фурмы. Конусность сопла 8—10°.

## Slide 36
Размер, число и форма сопел зависят от следующих моментов:
1. В отдельные периоды плавки не­обходимо обеспечить возможно боль­шее заглубление кислородной струи в ванну металла (для организации про­цесса окисления углерода и улучше­ния перемешивания ванны).
2. В отдельные периоды плавки не­обходимо, наоборот, обеспечить воз­действие струи не на глубинные зоны ванны, а на ее поверхность, с тем что­бы ускорить процесс растворения в шлаке извести и добиться образования жидкоподвижного шлака с необходи­мой основностью.
3. Для предохранения от быстрого разрушения футеровки воздействие струй кислорода на поверхность ван­ны не должно сопровождаться раз­брызгиванием металла и шлака (т. е. необходимо обеспечить так называе­мую «мягкую» продувку).
4. Конструкция фурмы должна быть по возможности простой в изго­товлении и надежной в эксплуатации.
Выбор конструкции фурмы зависит от перечисленных требований. Опыт использования одновременно двух фурм или попеременного использова­ния двух фурм различной конструк­ции с заменой одной фурмы по ходу плавки другой показал, что такой ме­тод работы чрезмерно осложняет орга­низацию ведения плавки. Определен­ный эффект можно получить при ра­боте с двухъярусной фурмой (второй ярус сопел предназначен для подачи кислорода для дожигания выделяюще­гося из ванны оксида углерода). Такие фурмы называют также «двухконтур-ными» или «двухъярусными».

## Slide 37
Расчет взаимодействия струи кис­лорода (окислителя) с ванной теорети­чески возможен. Например, в аэроди­намике известен сравнительно про­стой способ расчета истечения струи газа в газовую среду и удара этой струи о неупругую жидкость. Однако такая аналогия справедлива лишь для на­чального момента продувки. В момент начала продувки струя холодного кис­лорода, выходящая из сопла, взаимо­действует с поднимающимися от по­верхности ванны струями горячих от­ходящих газов, состав, температура и запыленность которых колеблются в широких пределах. Некоторая часть кислорода вступает во взаимодействие с отходящими газами, окисляя частич­ки плавильной пыли и монооксид уг­лерода (О2 + 2СО = 2СО2). При этом температура струи и ее состав изменя­ются, изменяется и характер поверх­ности ванны в момент продувки. По­мимо механического воздействия струй и перемешивания металла на поверхности ванны образуется шлако­вый покров, толщина которого непре­рывно изменяется. В результате среда, о которую ударяется струя, становится неупругой. Начинающийся процесс окисления углерода вызывает обиль­ное газовыделение; масса выделяю­щихся пузырей СО поднимает уровень ванны. При неподвижном положении фурмы это приводит к тому, что про­дувка продолжается с погружением фурмы в ванну (в режим заглубленной струи). Таким образом, по ходу про­дувки изменяются: 1) температурные условия и характер продувки в прин­ципе (свободная струя, заглубленная струя); 2) среда, на которую воздей­ствует струя (упругая, неупругая); 3) состав струи (кроме кислорода в со­ставе струи в разных соотношениях присутствуют СО и СО2); 4) количе­ство газов, выделяющихся из ванны в направлении, противоположном на­правлению струи кислорода (в момент обезуглероживания при протекании реакции О2 + 2С = 2СО на 1 м3 холод­ного кислорода выделяется 2 м3 СО или с учетом расширения при нагреве 12—15 м3 горячих газов на 1 м3 холод­ного кислорода), и т. д.

## Slide 38
Таким образом, теоретические ис­следования взаимодействия струи кислорода с ванной и расчеты конст­рукции фурмы связаны со значитель­ными трудностями. Задача решается путем моделирования в лабораторных условиях, экспериментальной про­верки различных вариантов фурм в производственных условиях и состав­ления эмпирических уравнений для расчета.
В. И. Баптизманский и В. Б. Охот­ский на основе многочисленных иссле­дований предложили следующую схе­му строения конвертерной ванны при подаче кислорода сверху (рис. 15.12). При продувке сверху кислородные струи 2, истекающие через сопла фур­мы 1, внедряются в ванну 6, формируя первичную реакционную зону с грани­цами нисходящего струйного участ­ка 3. Скорость потоков в первичной ре­акционной зоне уменьшается от оси к периферии и от места встречи струи с ванной вниз по оси зоны. Ориентиро­вочно скорость составляет 10—100 м/с, а вектор динамического напора на­правлен вниз по потоку (здесь и далее направление вектора показано стрел­ками). В пределах границ вторичной реакционной зоны 4 выделяются про­дукты реакции оксидов железа с эле­ментами, растворенными в металле, в частности газовые объемы (пузыри) 5, состоящие из продуктов окисления уг­лерода. Каждый пузырь, всплывая на поверхность, выталкивает перед собой жидкий металл, а другие его порции за­нимают освобождающееся место, дви­гаясь в тылу газовых объемов. Это со­здает потоки металла в реакционной зоне, движущиеся со скоростью 10 м/с (здесь вектор скорости направлен вверх в соответствии с движением газо­вых объемов). Если размеры перифе­рийной части ванны не слишком вели­ки, то в каждом вертикальном сечении, проходящем через ось фурмы 7, обра­зуется один замкнутый цикл потоков. Если размеры периферийной части ванны значительны, то могут образо­ваться два цикла потоков, один из ко­торых будет находиться ближе к реак­ционной зоне, второй — к стенке кон­вертера. Скорость движения потоков в периферийных участках конвертерной ванны оценивается только косвенны­ми методами. Получаемые результаты отличаются даже по порядку величины (наиболее вероятное значение скорос­ти 1 м/с).

## Slide 39
Схема состояния конвертерной ванны при подаче кислорода сверху

## Slide 40
Газовые объемы разрушаются на поверхности металлической ванны, где образуются всплески 8. Вспенен­ный шлак 7 уменьшает высоту всплес­ков металла, и они могут не выходить за пределы шлакового слоя. Тогда вы­нос металла из конвертера потоком отходящих газов минимален. Разруша­ясь в шлаковой фазе, всплески дро­бятся на капли 9, размер которых со­ставляет 0,1—10 мм и более. Капли под действием собственной массы оседают в шлаке, причем чем меньше их масса, тем больше длительность оседания. В процессе оседания капли могут коагу­лировать между собой или сливаться с новыми всплесками. Их содержание в шлаке повышается с ростом скорости окисления углерода; оно максимально при основности шлака 1,5—1,7, так как вязкость шлака увеличивается вследствие появления в нем группиро­вок 2СаО • SiO2 (двухкальциевого си­ликата).
В различные периоды продувки ме­таллические капли, называемые ко­рольками, по количеству могут состав­лять более 15 % от массы шлака. Шла­ковая фаза со взвешенными королька­ми образует шлако-металлическую эмульсию. Кроме того, в области реак­ционной зоны, в которой движение и перемешивание конденсированных фаз наиболее интенсивны, шлак вовле­кается в металл, образуя металло-шла-ковую эмульсию. Струя окислителя, верхняя часть которой значительную долю периода продувки находится в шлаке, затягивает последний в металл, действуя как струйный насос. По экс­периментальным данным, доля шлака в эмульсии в центральной части ванны растет снизу,вверх. После прекраще­ния продувки относительно крупные капли шлака всплывают; большая доля корольков оседает из шлака в ванну, но часть их остается во взвешенном состо­янии. Оседание происходит тем пол­нее, чем меньше вязкость шлака. Оста­ющиеся в шлаке корольки составляют 1—10 % от массы шлака. Потери метал­ла в виде корольков при промежуточ­ном скачивании шлака из конвертера в ходе продувки достигают 1 %, а с ко­нечным шлаком —0,5% от металли­ческой садки.

## Slide 41
Поверхность контакта со шлаком взвешенных в нем корольков в процес­се продувки значительна, так как их много и они имеют небольшие разме­ры. На этой поверхности возможна ре­акция взаимодействия растворенного в корольке углерода с оксидами железа шлака [С] + (FeO) -> COr + Fe. Моно­оксид углерода в этом случае выделяет­ся в виде пузырей размером 0,01—1 см. Пузыри 10, число которых соответству­ет числу корольков, возникая в слое шлака и задерживаясь в нем вместе с газовыми объемами, поступающими из реакционной зоны, вызывают вспе­нивание шлака. Продолжительность пребывания пузырей в шлаке опреде­ляется их размерами, вязкостью и по­верхностными свойствами шлака. Особенно интенсивно вспениваются шлаки, основность которых ~2.
Газовые объемы 5, проходя из ре­акционной зоны, также вызывают уве­личение высоты слоя вспененного шлака. Возможно стечение обстоя­тельств, когда слой вспененного шла­ка в 30—50 раз превышает толщину не­вспененного шлака, а его уровень дос­тигает 3—6 м поверхности спокойной ванны (в зависимости от садки кон­вертера). При этом вспененная шла-ко-металлическая эмульсия подходит к горловине конвертера. В результате разрушения на вспененном шлаке газовых объемов образуются всплески шлако-металлической эмульсии 11. Если уровень шлако-металлической эмульсии располагается достаточно близко к горловине конвертера, то от­дельные всплески через горловину выбрасываются за пределы агрегата. Иногда эмульсия переливается через горловину. Это явление, называемое выбросами шлака, сопровождается по­терями металла в виде корольков, приводит к зарастанию брони конвер­тера и усложняет работу обслуживаю­щего персонала.

## Slide 42
Возникновение выбросов и их ин­тенсивность зависят от ряда факторов. Довольно часты выбросы при пере­окислении шлака. Если содержание оксидов железа повысилось в результа­те холодного начала процесса (низкая температура чугуна или значительное, количество легковесного лома в ших­те), выбросы возникают при переходе к интенсивному окислению углерода. Если окисленность шлака в какой-то период продувки возросла вследствие смягчения дутьевого режима при подъеме фурмы или добавок в конвер­тер железной руды, то выбросы воз­можны в начале периода интенсивного расхода оксидов железа на окисление углерода в металле ванны и корольков шлако-металлической эмульсии. Для исключения выбросов необходимо обеспечить снижение интенсивности вспенивания шлака, уровня ванны и его колебаний, т. е. требуется умень­шить окисленность шлака, скорость окисления углерода, рассредоточить дутье. Особенности протекания реак­ции обезуглероживания учитывают при разработке технологических при­емов управления процессом. К их чис­лу относятся методы организации пуль­сирующей продувки, продувки с цикли­ческим расходом кислорода и др. Боль­шое значение для рациональной организации процесса имеет правильное определение удельного объема конвертера и числа сопел в фурмах. Увеличение числа сопел позволяет ин­тенсифицировать продувку без ухуд­шения показателей процесса, однако пока не принято делать фурмы с чис­лом сопел более шести, так как при этом ухудшаются условия их охлажде­ния и снижается стойкость фурмы.

## Slide 43
Определенное влияние на техноло­гию и условия ведения плавки оказы­вает и такой фактор, как постепенный (по ходу кампании) износ футеровки, сопровождаемый увеличением объема рабочего пространства и заметным (в 1,5 -1,6 раза) увеличением площади ванны с одновременным уменьшени­ем ее глубины. Все это изменяет усло­вия массопередачи и шлакообразова­ния, а также ход плавки в целом.
Увеличение в ходе продувки содер­жания СаО в шлаке приводит к повы­шению температуры его плавления. От начала к середине продувки с ростом скорости окисления углерода умень­шается содержание оксидов железа в шлаке (в результате восстановления). Поскольку марганец окисляется в на­чальный период продувки, то по мере увеличения количества шлака в нем уменьшается также и содержание ок­сидов марганца. Известно, что оксиды железа и марганца разжижают шлак, заметно снижают температуру его плавления. В результате одновремен­ного действия перечисленных факто­ров температура плавления конвертер­ного шлака по ходу продувки повыша­ется с 1200 (в начале) до 1600 °С (в кон­це) и возможна ситуация, когда температура плавления шлака превы­сит его фактическую температуру. Это приведет к выпаданию из раствора наиболее тугоплавких составляющих, в первую очередь двухкальциевого сили­ката. Наличие в шлаковом расплаве твердой фазы вызывает уменьшение его текучести. Если развитие описыва­емых явлений продолжится, то степень гетерогенности шлака увеличится и шлак «свертывается». Свертывание — это не только сгущение шлака, но и по­теря способности пениться, т. е. шлак оседает. В вязком шлаке замедляются процессы массопереноса, т. е. этот процесс нежелательный. Свертывание усиливается при вводе в конвертер шихтовых материалов и при охлажде­нии шлаковой фазы.

## Slide 44
Свернувшийся шлак зачастую представляет собой полутвердую или твердую массу, которая отбрасывается с поверхности реакционной зоны к стенкам агрегата потоками выделяю­щегося газа. При этом теряется важ­ная защитная функция шлака — пре­пятствовать развитию всплесков и вы­носу металла в пространство над ван­ной и из конвертера. Если внутренняя высота конвертера сравнительно неве­лика, то возможен вылет всплесков через горловину на кожух конвертера, неизбежны значительные потери ме­талла и последующая очистка кожуха от застывших масс. И даже если всплески не вылетят из конвертера, капли металла, образующиеся из них при разрушении в полости агрегата, могут быть подхвачены газовым пото­ком и вынесены из конвертера через горловину. Этот менее заметный, чем крупные всплески металла, процесс вызывает значительные осложнения. Потери металла с выносом при нор­мальном состоянии вспененного шла­ка незначительны, но при свернув­шемся шлаке они достигают ~ 0,2 % садки за каждую минуту продувки.
В период продувки со свернувшим­ся шлаком вредные примеси (сера и фосфор) практически не переходят из металла в шлак, так как все процессы массопереноса в шлаке подавляются.

## Slide 45
Таким образом, устранение сверты­вания шлака и снижение потерь метал­ла с выносом являются серьезными технологическими задачами, которые приходится решать во время продувки. Эффективной мерой против свертыва­ния являются добавки плавикового шпата, значительно разжижающего шлак. Шлак разжижают, повышая со­держание в нем оксидов железа, смягче­нием дутьевого режима главным обра­зом путем кратковременного увеличе­ния высоты фурмы над уровнем ванны или используя специально подготов­ленные шлаковые смеси.
На рис. 15.13 показана головка че-тырехсопловой фурмы. В процессе ра­боты фурма непрерывно охлаждается водой. В наиболее тяжелых условиях работает наконечник (головка) фур­мы. Наконечник обычно изготавлива ют из меди (медь — наиболее доступ­ный конструкционный материал с вы­сокой теплопроводностью, в 8 раз бо­лее высокой, чем у стали).
Предусмотрена возможность заме­ны наконечника.
Головка четырехсопловой фурмы:
1—3 — стальные трубы; 4— сопловый коллектор; J—сопло; б—распределитель воды; 7—торец го­ловки фурмы

## Slide 46
5. Тепловой баланс конвертер­ной плавки. Состав шихты конвертер­ной плавки диктуется требованиями технологии и тепловым балансом. Ос­новные составляющие приходной час­ти теплового баланса следующие:
а. Физическое тепло чугуна, Qчуг, кДж/кг чугуна, определяют как сумму:
Qчуг = 0,74tпл + 217 + 0,87 (tфакт - tпл),
где 0,74 и 0,87 —теплоемкость соответствен­но твердого и жидкого чугуна, кДж/(кг К); 0,74 tпл — энтальпия твердого чугуна, нагрето­го до температуры плавления; 217 — скрытая теплота плавления чугуна, кДж/кг; 0,87(tфакт - tпл) — энтальпия жидкого чугуна при данной конкретной температуре нагрева
Температура плавления чугуна за­висит от его состава и в среднем принимается равной 1175°С. Любое ме­роприятие, направленное на повыше­ние температуры чугуна tфакт, заметно увеличивает приход тепла;

## Slide 47
б. Тепло окисления примесей. Основ­ную долю тепла по этой статье прихо­да составляет тепло реакций окисле­ния С, Si, Mn и Fe; любое мероприя­тие, направленное на организацию до­жигания в полости конвертера СО до СО2, также заметно увеличивает при­ход тепла. Определенное количество тепла поступает в результате окисле­ния железа, однако по мере окисле­ния железа уменьшается выход метал­ла и соответственно ухудшаются по­казатели теплового баланса, рассчи­танные не на 1 кг шихты, а на 1 кг жидкой стали.
Кроме этих двух основных состав­ляющих приходной части теплового баланса при точных расчетах учиты­вают тепло процессов шлакообразо­вания (образования силикатов каль­ция и магния, алюминатов кальция и т.д.), а также физическое тепло по­павшего в конвертер миксерного шлака. В тех случаях, когда шлакооб-разующие добавки или заливаемый в конвертер металлический лом пред­варительно подогревают, это тепло также учитывают.

## Slide 48
Основные статьи расхода тепла в конвертерном процессе следующие:
а. Тепло нагрева стали. Физическое тепло стали, QCT, определяют как сумму:
Qст= 0.7 tпл + 260 + 0,84(tфакт - tпл),
где 0,7 и 0,84 — теплоемкость соответственно твердой и жидкой стали, кДж/(кг • К); 0,7tпл — энтальпия твердой стали, нагретой до температуры плавления; 260 — скрытая теплота плавления стали, кДж/кг;
0,84( tфакт — tпл) — энтальпия жидкой стали, нагретой в процессе плавки до определенной температу­ры.
Температура плавления и теплоем­кость зависят от состава стали. Обыч­но для расчетов температуру плавле­ния стали принимают равной 1500°С. Из приведенных данных следует, что получение высоких значений темпера­туры нагрева металла tфакт связано с заметным увеличением расхода тепла;

## Slide 49
б. Тепло нагрева шлака. Физическое тепло бтгр.шл, кДж/кг шлака, определяют как следующую сумму:
Qнаг.шл. = cшл tшл + Q пл.шл.
где сшлtшл — энтальпия шлака; сшл — удельная теплоемкость шлака при данной температу­ре, кДж/(кг • К); tшл — температура шлака; Q пл.шл. — теплота плавления шлака.
Значения удельной теплоемкости шлака и теплоты его плавления для шлаков разного состава существен­но неодинаковы. В расчетах часто принимают tШЛ=1650°С, сшл = 1,21 кДж/(кг • К), Q пл.шл.= 210 кДж/кг;
в. Физическое тепло отходящих газов. Тепло отходящих газов определяют из произведения теплоемкости газа на температуру (т. е. находят энтальпию газа). Значения теплоемкости состав­ляющих отходящего газа — СО, СО2, Н2О, N2 — существенно различаются, поэтому для конкретных расчетов не­обходимо возможно более точно знать состав газов. Чем большая доза СО до­горает в полости конвертера до СО2, тем больше приход тепла. Однако при этом возрастает температура газов и со­ответственно увеличивается расход тепла на нагрев отходящих газов;
г. Потери тепла через футеровку кон­вертера, через горловину, на нагрев воды, охлаждающей фурмы, и т. п. Эти потери, находясь в зависимости от степени разгара футеровки, организации веде­ния плавки, продолжительности при­остановок продувки для отбора проб, конструкции фурмы и т. д., составля­ют обычно 2—4 % от общего прихода тепла.

## Slide 50
Кроме перечисленных основных потерь для точных расчетов учитыва­ют тепло: 1) расходуемое на разложе­ние оксидов железа, вносимых с ших­той, и карбонатов, содержащихся в небольшом количестве в извести; 2) затраченное на нагрев и испарение влаги шихты; 3) содержащееся в кап­лях металла и шлака, вылетающих из конвертера (выбросах), и т. п. Если принять, что шихта состоит только из жидкого чугуна, то после соответству­ющих расчетов можно убедиться, что приход тепла существенно превышает расход. Во избежание перегрева стали (при перегреве быстро разрушается футеровка, металл насыщается газами и т. п.) в ванну вводят охладители. В качестве охладителей используют ме­таллический лом, железную руду, а также (в редких случаях) водяной пар. Расчет количества лома, которое целе­сообразно загрузить в конвертер для исключения перегрева ванны, ведут, используя формулу для расчета коли­чества тепла на нагрев стали (см. п. 1 в статьях расхода). Ориентировочно можно принять, что на расплавление и нагрев до 1600 °С 1 кг лома расходу­ется ~ 1,4 МДж тепла. Количество лома, которое можно загрузить в кон­вертер без опасения переохлаждения металла, зависит от прихода тепла и организации работы (чем меньше ин­тервал между плавками и продолжи­тельность остановок конвертера, тем меньше потери тепла) и обычно со­ставляет 20—30 % от общей массы металлошихты.
Распределение основных статей теплового баланса показано в табл. 15.2.

## Slide 51
Статьи баланса | % от итога
Приход тепла: а. Физическое тепло жидкого чугуна б. Тепло экзотермических реакций В том числе от: | 51-55 45-50
окисления углерода окисления других примесей (кроме углерода) окисления железа | 25-30 12-15 5-6
в. Тепло шлакообразования | 4-5
 | 100
Расход тепла: | 
а. Тепло готовой стали | 60-65
б. Тепло конечного шлака | 12-17
в. Уносится отходящими газами | 8-10
г. Нагрев и восстановление оксидов железа вводимой железной руды д. Тепло, уносимое с плавильной пылью и выбросами е. Нагрев воды, охлаждающей фурму ж. Потери тепла через кладку и горловину | 5-10 0,5-1,5 1,0 2-3
 | 100
Тепловой баланс кислородно-конвертерной операции

## Slide 52
Увеличение доли лома в шихте воз­можно либо при увеличении приход­ных статей, либо при уменьшении ста­тей расхода. Практическое примене­ние нашли следующие приемы: 1) по­вышают температуру заливаемого в конвертер жидкого чугуна (главным образом за счет снижения потерь теп­ла на пути от доменного цеха к кон­вертеру); 2) предварительно подогре­вают лом в конвертере при помощи газокислородных (или мазутокисло-родных) горелок; 3) вводят в шихту добавки, при окислении которых вы­деляется большое количество тепла (уголь, кокс, карбид кальция и т. п.); 4) снижают потери тепла путем улуч­шения организации производства, уменьшения продолжительности про­стоев, сокращения времени на оста­новки для отбора проб и т. п. Очень перспективной является организация подогрева лома с использованием теп­ла отходящих газов, однако этот метод технически пока не разработан.

## Slide 53
6. Технология плавки. Много­летний опыт эксплуатации кислород­ных конвертеров позволил повсемест­но установить следующий порядок загрузки шихты. В освободившийся после предыдущей плавки конвертер загружают лом — лоток с ломом пред­варительно взвешивают и доставляют к конвертеру заблаговременно; в мо­мент загрузки лоток при помощи кра­на наклоняют (опрокидывают) и лом ссыпается в конвертер. После загрузки лома в конвертер заливают необходи­мое количество жидкого чугуна (со­став с чугуновозными ковшами зара­нее подают к конвертеру). После окончания заливки чугуна конвертер устанавливают в вертикальное поло­жение, опускают кислородную фурму и начинают продувку.
Шлакообразующие и добавочные материалы вводят в конвертер в пред­варительно измельченном виде (до фракции 20—25 мм). Такие материалы называют сыпучими. Подачу сыпучих материалов осуществляют тремя спо­собами: 1) все сыпучие загружают в конвертер до заливки чугуна (под чу­гун) или даже до загрузки лома; 2) сы­пучие материалы вводят непрерывно сверху по ходу продувки; 3) часть сы­пучих (около половины) присаживают
одновременно с началом продувки, остальное количество вводят в течение нескольких минут непрерывно по ходу продувки. Чаще всего используют тре­тий способ.
Продолжительность плав­ки в современном конвертере состав­ляет 30—45 мин, в том числе:
мин
Завалка лома и заливка чугуна 5—10
Продувка кислородом 12—17
Повалка, отбор проб, замер темпера­туры 4 - 6
Слив металла и шлака, осмотр и ре­монт футеровки 8—12
Типичная диаграмма конвертерной плавки представлена на рис. 15.14, из которой видно, что, начиная с момен­та начала подачи кислорода, в конвер­тере одновременно идут процессы окисления примесей, нагрева ванны и шлакообразования. Все эти процессы взаимосвязаны; их протекание зависит также от состава и характера шихто­вых и шлакообразующих материалов, конструкции фурмы, давления и рас­хода кислорода и организации продув­ки.

## Slide 54
7. Состав шихтовых материа­лов. В кислородном конвертере можно перерабатывать чугуны с широким ди
апазоном колебаний состава, однако для организации наиболее простой технологии желательны некоторые ог­раничения по содержанию следующих элементов:
Si — образующийся при окислении кремния SiO2 благодаря выделению тепла ускоряет процесс растворения извести в шлаке и процесс шлакообра­зования в целом. Выделяющееся тепло расходуется на нагрев металлического лома. Однако при очень высоком со­держании кремния образуется такая масса SiO2, что для создания шлака необходимой основности требуется значительно увеличивать расход изве­сти. При этом возрастают масса шлака и соответственно потери железа со шлаком и др. Кроме того, при высо­ком содержании в шлаке SiO2 снижа­ется стойкость основных огнеупоров, поэтому стремятся иметь в чугуне не более 0,8 % Si.
Мп — при решении вопроса о целе­сообразном содержании в чугуне мар­ганца учитывают ряд моментов. При окислении марганца выделяется теп­ло, а образующиеся оксиды марганца снижают температуру плавления ос­новных шлаков и ускоряют шлакооб­разование. Марганец при продувке ванны кислородом почти полностью выгорает, поэтому чем больше мар­ганца в чугуне, тем больше угар и тем меньше выход стали. Повышения со­держания марганца в чугуне при пере­работке в доменном цехе обычных же­лезорудных материалов можно до­биться, вводя в состав доменной ших­ты марганцевую руду, а это повышает стоимость чугуна. Марганец, содержа­щийся в чугуне, способствует десуль-фурации металла. Практически в большинстве случаев чугун содержит 0,3-0,8 % Мп.
Р и S — в чугуне должно быть ми­нимальное содержание этих элемен­тов. Обычно в чугуне содержится <0,2 % Р и <0,04 % S.
К лому, загружаемому в конвертер, предъявляют обычные требования о недопустимости высокого содержания вредных примесей. Кроме того, учи­тывая опасность повреждения футе­ровки, ограничивают размеры кусков лома. Требования, предъявляемые к качеству шлакообразующих материалов и твердых окислителей, обычные. Специальным требованием является недопустимость подачи сыпучих мате­риалов в виде пыли, так как пылевид­ные материалы уносятся отходящими газами.

## Slide 55
Изменение состава металла в шла­ке по ходу плавки в кислородном конвертере

## Slide 56
8. Окисление примесей и шла­кообразование. При рассмотрении тех­нологии конвертерной плавки необхо­димо учитывать два непрерывно и од­новременно протекающих процесса: интенсивную подачу кислорода (окис­лительная атмосфера в зоне реакции) и шлакообразование (образование слоя шлака, постепенное повышение его основности и увеличение массы шлака по ходу продувки). Процесс плавки в кислородном конвертере иногда условно делят на два периода: первый, когда концентрации примесей (С, Si, Mn, P) достаточно высоки; второй, когда в ванне почти не оста­лось примесей и интенсивно окисля­ется железо. Во время первого перио­да интенсивность (скорость) окисле­ния примесей определяется интенсив­ностью подачи кислорода (т. е. лимитируется внешним массоперено-сом). Чем больше интенсивность про­дувки, тем выше скорость окисления примесей.
На некоторых современных кон­вертерах достигали интенсивности по­дачи кислорода до 5—8 м3/(т • мин). При таком повышении интенсивности продувки общая продолжительность плавки несколько уменьшается; вмес­те с тем наблюдаются выбросы, ухуд­шаются условия службы футеровки, усложняется контроль за ходом плав­ки, замедляется шлакообразование, наблюдаются случаи запаздывания расплавления загружаемого в конвер­тер металлолома. Но даже при такой интенсивной подаче кислорода сте­пень его усвоения составляет 90—95 %, поэтому можно считать, что и при очень высоком расходе кислорода в первый период ванна в состоянии ус­воить весь подаваемый кислород.

## Slide 57
Соотношение количеств примесей, окислившихся в результате взаимодей­ствия с кислородом и с оксидами желе­за, зависит от условий продувки. Если, не изменяя давления кислорода, под­нимать фурму, струи кислорода рас­текаются по поверхности и преимущественно окисляется железо. Много­численными исследованиями установ­лено, что чем больше (до известных ра­зумных пределов) расстояние между фурмой и поверхностью металла, тем больше железа в шлаке. Наличие желе­зистого шлака обеспечивает быстрое растворение загружаемой в конвертер извести и формирование жидкопод-вижного основного шлака (рис. 15.15). Процесс растворения извести в шлаке продолжается по ходу всей плавки. Технология ведения плавки должна обеспечить к концу операции полное растворение извести.
Проф. Р. В. Старов на основе обра­ботки большого массива эксперимен­тальных данных предложил следую­щую полуэмпирическую формулу для расчета скорости растворения извести в шлаке Vрастизв , т/мин (для условий ра­боты 130-т конвертера):
Vрастизв =0,0716(FeO+MnO)+ +0,0054tмет=9,39.
Из этой формулы следует, что чем выше концентрации FeO и МпО в шлаке и чем выше температура метал­ла, тем известь растворяется быстрее.

## Slide 58
Зависимость скорости растворе­ния извести в шлаке от содержания в нем FeO и МпО

## Slide 59
Окисление кремния, обладающего высоким химическим сродством к кислороду, происходит интенсивно в первые минуты продувки. Получаю­щийся при этом кремнезем взаимо­действует с СаО, образуя силикаты:
(SiO2) + 2(СаО) = (СаО)2 • SiO2,
K=a(CaO)2 ∙ SiO2/a (SiO2) ∙ a(CaO)
В основном шлаке активность СаО велика, поэтому по мере повышения основности значение a (SiO2) становит­ся ничтожно малым и кремний окис­ляется в первые же минуты продувки практически полностью.

## Slide 60
Окисление марганца приводит к об­разованию основного оксида МпО, однако более слабого, чем другой ос­новный оксид СаО. В результате связи СаО с кислотными оксидами SiO2 и Р2О5 сильнее, чем связи МпО с этими оксидами. В связи с этим активность (МпО) по ходу плавки остается замет­ной величиной и содержание марган­ца в металле определяется константой равновесия реакций:
(FeO) + [Мп] = (МпО) + Fe;
К = a (МпО)/a (FеО)а[Mn] ;
а[Mn] = (1/К) ∙ (а(MnO)/a(FeO).
В момент, когда создаются условия для интенсивного кипения ванны, уг­лерод окисляется под действием кис­лорода дутья и оксидов железа шлака; значение a(FеO) при этом уменьшается, а содержание марганца в металле воз­растает. При повышении основности кислотные оксиды полностью связы­ваются СаО, соответственно возрас­тает а(МпО), что также приводит к уве­личению содержания марганца в ме­талле.

## Slide 61
Реакция окисления марганца экзо­термическая, и повышение температу­ры сдвигает равновесие в сторону вос­становления марганца. Содержание марганца в металле зависит от содер­жания марганца в чугуне и соответ­ственно от концентрации (МпО) в шлаке. Наиболее заметен процесс вос­становления марганца во второй поло­вине плавки, когда интенсивно окис­ляется углерод, температура ванны и основность шлака высоки. В некото­рых случаях при повышенных содер­жаниях марганца в чугуне марганец в конце плавки может восстанавливать­ся до 0,4—0,5 %, что исключает необ­ходимость использования ферромар­ганца для раскисления стали. В самом конце операции, когда окислились все примеси, продолжение продувки ван­ны кислородом сопровождается окис-
лением железа; при этом a(FеO) возрас­тает, что сдвигает равновесие в сторо­ну окисления марганца.
Напомним, что повышенные кон­центрации МпО в шлаке могут наблю­даться лишь в случае высокой концен­трации марганца в шихте или при вве­дении в состав шихты таких материа­лов, как, например, марганцевая руда. А это связано с дополнительными рас­ходами. Поэтому современная практи­ка конвертерного производства ори­ентируется на переработку маломар­ганцовистого чугуна, а для ускорения шлакообразования — на использова­ние материалов типа железофлюса (ожелезненной извести), плавикового шпата и др.

## Slide 62
Процесс дефосфорации развивается по мере формирования основного шлака. В окислении фосфора прини­мают участие оксиды железа и каль­ция:
2[Р] + 5(FeO)+4(СаО)=(СаО)4 • Р2О5 + 5Feж.
Эта реакция экзотермическая; ее протеканию благоприятствуют уме­ренные температуры. Успешному уда­лению фосфора в шлак способствуют высокая активность оксидов железа в шлаке и высокая основность (высокая активность СаО). В тех случаях, когда обычная технология не обеспечивает получение требуемой степени дефос­форации, уменьшают активность фос­фора в шлаке. Для этого в конце плав­ки скачивают шлак, содержащий не­которое количество фосфора, и наво­дят новый шлак при помощи подсадки чистой извести, шлакообра-зующих и кратковременной продувки. Такую технологию иногда называют двухшлаковым процессом или техноло­гией со скачиванием шлака. При пе­реработке обычных чугунов (содержа­щих < 0,3 % Р) получение необходи­мых низких концентраций фосфора обеспечивают и без скачивания шла­ка. Такую технологию иногда называ­ют одношлаковым процессом.

## Slide 63
Окисление углерода происходит в течение всего периода продувки. Ско­рость окисления углерода определяют как интенсивностью подачи кислоро­да, так и условиями образования и вы­деления продуктов реакции — пузырей монооксида углерода. Эти условия более благоприятны на границах раз­делов фаз (металл—газ, металл—футе­ровка и т. д.).
Для образования пузырей СО и со­ответственно протекания реакции обезуглероживания необходим опре­деленный уровень перегрева металла над линией ликвидуса. Особенно за­метно влияние температуры при пере­греве ~100°С.
Поскольку реакция идет главным образом в зоне воздействия струй кис­лорода, условия ее протекания суще­ственно зависят и от конструкции фурмы. Поясним это примером. При благоприятных условиях скорость окисления углерода достигает значе­ний 0,5 % С/мин. Это значит, что, на­пример, в 350-т конвертере за 1 мин окисляется (0,5 • 350)/100 = 1,75т уг­лерода; при этом в результате протека­ния реакции 2[С] + О2 = 2СОГ образу­ется -4000 кг, или 3190м3 СО. При ~1400°С объем образующегося СО возрастает примерно в 6 раз. Если применять односопловую фурму, то площадь зоны воздействия струи кис­лорода на ванну можно принять рав­ной -1 м2. Значит, через 1 м2 площади ванны должно было бы выделиться газа 3190-6 = 19140м3/мин (>300м3/с). При такой работе ванна в зоне воздей­ствия струи вспучивается, происходит выплеск металла и шлака, поэтому для крупных конвертеров всегда предус­матривается использование многосоп­ловых фурм, причем оси сопел распо­ложены под некоторым углом к верти­кали. Этим достигается воздействие струй на большую площадь ванны (площадь ванны 300-т конвертера -35 м2), облегчается управление про­цессом и уменьшается вероятность выбросов.

## Slide 64
По мере повышения температуры металла и снижения концентрации та­ких имеющих высокое химическое сродство к кислороду примесей, как кремний и марганец, скорость окисле­ния углерода возрастает и через 5— 7 мин после начала продувки достига­ет максимального значения. Степень полезного использования кислорода в этот момент приближается к 100 %. Для того чтобы в этот период плавки улучшить условия выделения монооксида углерода и обеспечить макси­мальное использование подаваемого кислорода для окисления углерода (а не железа), фурму несколько опуска­ют и струи кислорода более интенсив­но внедряются в металл — площадь поверхности раздела окислительный газ—металл резко возрастает. Условия протекания реакции окисления угле­рода оказываются настолько благо­приятными, что на окисление углеро­да в эти моменты расходуется больше кислорода, чем подается через фурму (частично расходуются оксиды железа шлака). Так продолжается 5—10 мин (в зависимости от интенсивности подачи кислорода) до момента, когда концен­трация углерода снизится до -0,10%. Скорость окисления углерода при этом резко снижается, интенсивно окисляется железо, возрастает со­держание железа (в виде оксидов) в шлаке.

## Slide 65
Удаление серы. Как известно, для эффективного удаления серы требует­ся обеспечить контакт металла с высокоосновным малоокисленным шла­ком. В окислительных условиях веде­ния конвертерной плавки шлак содер­жит много оксидов железа, поэтому добиться в конвертере высокой степе­ни десульфурации трудно. Однако оп­ределенная часть серы по ходу плавки удаляется — в шлак и в газовую фазу (5—10 % удаленной серы).
По мере увеличения основности шлака (повышения значений A(СаО)) коэффициент распределения серы ηs = (S)/[S] растет и содержание серы в металле уменьшается. К кон­цу операции при основности шлака CaO/SiO2 = 3,5 коэффициент распре­деления серы ηs = 8 — 10. При перера­ботке чугунов нормального состава это обеспечивает получение в конце операции металла с содержанием серы 0,020-0,040 %.
Для рядовых марок стали такой по­казатель может быть признан удовлет­ворительным. Для качественных ма­рок необходимо продолжить проведе­ние операций десульфурации в про­цессе выпуска (слива) металла из конвертера, в ковше и далее методами внепечной обработки.

## Slide 66
Окончание операции. Таким обра­зом, к концу операции из металла удаляется практически весь содержав­шийся в шихте кремний, большая часть марганца, почти весь углерод и определенная часть фосфора и серы, кипение ванны прекращается, уро­вень ванны понижается и фурма ока­зывается расположенной выше уровня ванны. Уменьшаются объем реакци­онной зоны и площадь поверхности реагирования.
В этот период процессы окисления компонентов ванны протекают не по внешнему, а по внутридиффузионному режиму, скорость процесса определя­ется не интенсивностью подвода кис­лорода и шлакообразования, а интен­сивностью подвода к месту реакции той или иной примеси. Если при этом не уменьшить подачу кислорода или не прекратить продувку, то интенсив­ность подвода (диффузии) примесей к месту реакции окажется ниже интен­сивности подачи кислорода и начнет­ся интенсивное окисление железа. Об­разующиеся при этом оксиды железа уже не будут расходоваться полностью на окисление примесей (примесей ос­талось мало), соответственно шлак бу­дет обогащаться оксидами железа. Обычно продувку во второй период осуществляют лишь в тех случаях, ког­да необходимо получить в стали особо низкое содержание углерода.
Существующие методы контроля хода плавки еще несовершенны, по­этому наряду с автоматическим конт­ролем хода плавки по ряду косвенных признаков во многих случаях отбира­ют также пробы металла на анализ. Для этого пользуются или специаль­ным аппаратом для отбора проб по ходу продувки, или прерывают про­дувку, наклоняют конвертер (произ­водят «повалку» конвертера) и отбира­ют пробу. Если оказалось, что для по­лучения содержания углерода, соот­ветствующего требуемой марке стали, нужно продолжить продувку еще не­которое время, то конвертер вновь ус­танавливают в вертикальное положе­ние и возобновляют продувку. Эту до­полнительную операцию иногда назы­вают передувкой или додувкой; она продолжается обычно несколько де­сятков секунд.

## Slide 67
Основные стадии операции в конвер­тере. Условно стандартную конвертерную плавку (в шихте примерно 75 % жидкого чугуна и 25 % металлолома) можно разбить на несколько стадий:
1-я стадия — загрузка твердой ших­ты и заливка жидкого чугуна. Момент соприкосновения железоуглеродисто­го расплава с твердым металлоломом соответствует началу двух процессов: а) намораживание чугуна на холодный металлолом; б) последующее расплав­ление лома. В целом это тепломассо-обменные процессы: передача тепла, диффузия углерода, снижение темпе­ратуры плавления поверхностных сло­ев металлолома и т. д. В зависимости от температуры и состава погранично­го слоя в процессе плавления лома можно выделить периоды: ^тепло­вой, в котором происходит наморажи­вание расплава на поверхности холод­ного лома с последующим его рас­плавлением без изменения состава по­верхностного слоя; 2) диффузионный, в котором за счет прогрева и насыще­ния углеродом происходит постоян­ное оплавление поверхностного слоя; 3) период интенсивного стационарно­го плавления, когда лом достаточно нагрет, а тепловой поток расходуется только на его плавление.
Продолжительность теплового пе­риода зависит от температуры и фазо­вого состава шихты. Согласно расче­там при заливке чугуна на холодный лом в количестве до 25 % от массы шихты продолжительность теплового периода составляет 1—2 мин. Поэтому часть лома растворяется уже в период слива чугуна. Это сопровождается снижением его температуры на 100— 200 "С (охлаждающий эффект раство­рения лома 1,4 ГДж/т чугуна). При до­стижении теплового равновесия начи­нается плавление лома.
Плавление лома в течение большей части периода продувки происходит, как правило, в диффузионном режи­ме. По данным промышленных иссле­дований, при интенсивности продув­ки 2-4 м3/(т • мин) продолжитель­ность диффузионного периода 10— 15 мин, а скорость плавления лома 1—18 мм/мин. В случае продувки ван­ны снизу, а также при увеличении ин­тенсивности продувки скорость плав­ления заметно возрастает. При дости­жении расплавом температур ликвидуса скорость плавления лома резко возрастает и практически не зависит от содержания углерода.

## Slide 68
2-я стадия — «пусковой период», включающий процессы образования большой массы жидкой фазы и пере­грева ее над ликвидусом до уровня, обеспечивающего протекание реак­ции окисления углерода. Момент на­чала этой реакции конвертерщики ча­сто называют моментом «зажигания» плавки.
Для большегрузных конвертеров твердая и полутвердая составляющие шихты к моменту «зажигания» плавки могут достигать 70 % от массы метал-лошихты, загруженной в конвертер.
3-я стадия — период интенсивного обезуглероживания в стационарном режиме — время от момента «зажига­ния» плавки до заметного замедления реакции обезуглероживания.
4-я стадия — заключительная, включает процессы: прекращение про­дувки, подъем фурмы, повалка кон­вертера и выпуск стали.

## Slide 69
9. Раскисление и легирование конвертерной стали. Две особенности конвертерного процесса определяют технологию раскисления и легирова­ния конвертерной стали: 1) непрерыв­ная подача кислорода, т. е. окисли­тельный характер газовой фазы в тече­ние всей плавки; 2) большая масса (13—15% от массы металла) шлака с высокой активностью оксидов железа, т. е. высокая окисленность шлака в конце плавки. При этом шлак может содержать достаточно большое коли­чество фосфора. Если не принять не­обходимых мер, то при раскислении возможны частичное восстановление фосфора и переход его из шлака в ме­талл. В связи с этим при проведении операций раскисления и легирования используют ряд технологических при­емов:
1. Принимают меры для предотвра­щения попадания конечного шлака в ковш с металлом при выпуске плавки (этот прием иногда называют «отсеч­кой» шлака). Существует много спосо­бов предотвращения попадания кон­вертерного шлака в ковш, например: закрытие летки перед выпуском плав­ки асбестовой пробкой; забрасывание в конвертер перед выпуском огнеупорной пробки, которая, будучи лег­че металла и несколько тяжелее жид­кого шлака, закрывает летку при окончании выпуска металла; забрасы­вание в конвертер с целью загущения шлака порции доломита; пневмати­ческая отсечка шлака при подаче в нужный момент в летку сжатого воз­духа и т. д. Все эти способы, однако, не позволяют полностью исключить попадания шлака в ковш, но умень­шают количество попавшего в ковш шлака. Проблему пока еще нельзя считать решенной.

## Slide 70
2. Проводят операции раскисления в ковше. В тех случаях, когда отобран­ная в момент выпуска проба показала, что содержание углерода в металле оказалось ниже, чем требуется для данной марки стали, в ковш вводят необходимое количество углеродсо-держащих материалов (обычно по­рошка графита). На некоторых пред­приятиях продувают металл до 0,05— 0,07 % С, а затем вводят в ковш необ­ходимое для получения заданной марки стали количество углерода (так называемая работа с науглерожива­нием).
Недостатком такого метода являет­ся колебание угара вводимых в ковш углеродсодержащих добавок и соот­ветственно колебание содержания уг­лерода в стали в зависимости от про­должительности выпуска, количества и состава попавшего в ковш шлака, температуры металла и т. п. Достоин­ством является частичное взаимодей­ствие вводимого в ковш углерода с ра­створенным в металле кислородом.
Как известно, чем меньше углеро­да, тем выше равновесное с ним со­держание в стали кислорода. При по­вышении содержания углерода ока­завшийся избыточным кислород рас­ходуется на окисление углерода. Поясним это примером. Если принять в качестве равновесного соотношение [С] • [О]равн = 0,0025, то для получения 0,05 % С [0]равн = 0,0025/0,05 = 0,05 %. Предположим, что при науглерожива­нии в ковше содержание углерода по­высилось до 0,25 %. Для стали, содер­жащей 0,25 % С, [О]равн = 0,0025/0,25 = = 0,01 %. Избыток кислорода состав­ляет 0,05-0,01 = 0,04%. Этот избы­ток расходуется на окисление введенного в ковш углерода (в данном случае 0,04 % [О] окисляет 0,03 % [С]). При окислении углерода выделяется СО, который перемешивает ванну, способ­ствует удалению из металла газов и не­металлических включений и соответ­ственно повышению качества металла.

## Slide 71
10. Качество кислородно-кон­вертерной стали. Качество стали опре­деляется в значительной степени ее химическим составом и содержанием вредных примесей, газов и неметалли­ческих включений. Особое внимание при производстве конвертерной стали уделяется получению металла с низ­ким содержанием газов и прежде всего азота.
Содержание азота в конвертерной стали определяется одновременным наложением ряда факторов: 1) содер­жанием азота в шихте; 2) чистотой кислорода, используемого для продув­ки ванны; 3) подсосом воздуха в по­лость конвертера. Подсос воздуха в конвертер, в свою очередь, зависит от многих факторов, основными из кото­рых являются:
1. Положение фурмы. При высо­ком расположении фурмы количество воздуха, эжектируемого при продувке из атмосферы цеха, возрастает.
2. Сечение горловины. Чем больше размер горловины, тем больше подсос воздуха. По ходу кампании размер горловины изменяется, по мере разга­ра футеровки горловины и увеличения ее сечения подсос воздуха в конвертер возрастает.
3. Метод утилизации тепла конвер­терных газов. При работе с дожигани­ем между верхом горловины конверте­ра и нижней кромкой накрывающего конвертер камина засасывается неко­торое количество воздуха, который расходуется на дожигание СО до СО2. Часть этого воздуха попадает в по­лость конвертера и увеличивает содер­жание в ней азота. При работе без до­жигания имеется возможность создать в верхней части конвертера небольшое положительное давление; подсос воз­духа при этом практически исключа­ется. Большое значение имеют чисто­та кислорода и условия ведения плав­ки.

## Slide 72
Содержание кислорода в металле в момент окончания продувки опреде­ляется содержанием углерода. Однако в процессе продувки возможно пере­окисление металла, когда интенсив­ность подачи кислорода в ванну не­сколько превышает интенсивность его использования для окисления приме­сей. Степень этого переокисления не­велика, и обычно за период времени от момента отключения подачи кисло­рода до момента выпуска (время, зат­рачиваемое на отключение кислорода и подъем фурмы, повалку конвертера, замер температуры, отбор пробы и т. д.) окисленность металла в результа­те того, что реакция окисления угле­рода продолжает идти и после отклю­чения подачи кислорода, снижается до значений, соответствующих данно­му содержанию углерода.
Содержание водорода в конвертер­ной стали обычно невелико, так как ограничены источники его поступле­ния в металл. Помимо водорода, по­ступившего в ванну вместе с шихтовы­ми материалами, основным источни­ком водорода является влага, содержа­щаяся в кислороде, а также влага воздуха, подсасываемого в полость конвертера. Обычно содержание водо­рода в металле в конце продувки ред­ко превышает 3—4см3/100г металла. Однако в процессе выпуска и разлив­ки в результате контакта с атмосфер­ным воздухом содержание водорода в стали может несколько возрасти. В случае прогара кислородной фурмы охлаждающая фурму вода начинает поступать непосредственно в реакци­онную зону и содержание водорода в ванне заметно возрастает.
Содержание неметаллических вклю­чений в конвертерной стали определя­ется в основном технологией раскис­ления. Поскольку к концу операции при правильно организованном про­цессе металл не содержит повышен­ных количеств серы, кислорода и азо­та, создаются условия получения ста­ли, содержащей незначительные количества сульфидных, оксидных и нитридных неметаллических включе­ний. Количество их, остающееся в го­товом металле, определяется техноло­гией обработки металла в ковше и раз­ливки.

## Slide 73: 4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНВЕРТЕРОВ С ДОННОЙ ПРОДУВКОЙ
Массообменные процессы, условия перемешивания ванны и контакта ме­талла со шлаком, состав отходящих га­зов и характер плавильной пыли, усло­вия службы футеровки и другие показа­тели заметно изменяются при переходе на продувку металла кислородом сбоку или снизу, через днище конвертера. От конвертеров верхнего дутья (с подачей кислорода через фурму сверху) конвер­теры донного дутья отличаются не­сколько меньшим удельным объемом (0,6-0,9м3/т стали). Это объясняется тем, что при продувке через дно опера­ции (особенно обезуглероживание) протекают более спокойно, без чрез­мерно сильного вскипания, вызванно­го местным переокислением металла в отдельных участках объема ванны. В центральной части днища на некото­ром расстоянии от стен устанавливают (при набивке днища) фурмы для пода­чи кислорода. Каждая фурма обычно состоит из двух концентрически распо­ложенных труб (труба в трубе); по внут­ренней трубе подается кислород, а в щель внутренней и внешней — защит­ный газ или жидкое топливо (рис. 15.20).
Под влиянием высоких температур углеводороды, поступающие через щель между внутренней и внешней трубами, разлагаются (на это расходу­ется определенное количество тепла):
CxHy → xC + y/2H2-Q.
Схема устройства фурмы для донной продув­ки кислородом в кон­вертере:
1 — природный газ (или другая защитная среда);
2— кислород

## Slide 74
Благодаря охлаждению околофур­менной зоны предотвращается быст­рое разрушение фурм и частей днища, прилегающих к фурмам. Обычно рас­ход природного газа, состоящего в ос­новном из метана, составляет 6—7 % от расхода кислорода; расход пропана составляет 3,5 %. Углерод и водород, образующиеся при разложении угле­водородов, частично сгорают, частич­но растворяются в металле. Покидаю­щие ванну Н2 и СО уносят часть теп­ла. Анализ теплового баланса показал, что приход тепла от частичного сгора­ния в области фурм углерода и водо­рода меньше, чем расход тепла на на­грев и разложение углеводородов и на увеличение потерь тепла с отходящи­ми газами. В связи с этим при донной продувке перерабатывается несколько меньшее (на 2-3 %) количество охла­дителей (лома или железной руды), чем при верхней. При определении давления кислорода перед фурмами и размера внутренней трубы в предвари­тельных расчетах и при моделирова­нии учитываются два случая: 1)при очень высокой турбулентности потока смешение кислорода с защитным га­зом происходит на выходе из фурмы и стойкость фурм оказывается низкой; 2) при определенных расходах кисло­рода и газа возможен канальный ха­рактер движения потоков через метал­лическую ванну, при этом ухудшаются условия перемешивания и степень ус­воения кислорода (непрореагировав­ший кислород уходит через ванну в га­зовую фазу).

## Slide 75
Накопленный опыт эксплуатации конвертеров с донной продувкой по­зволяет отметить следующие особен­ности этой технологии:
1. Рассредоточенная подача кисло­рода и хорошее перемешивание ванны дают возможность проводить продув­ку очень интенсивно. Продолжитель­ность собственно продувки при ис­пользовании для охлаждения желез­ной руды и-извести составляет обычно 7—8 мин, а при использовании метал­лического лома и руды— 10—12 мин. Поскольку плавка в конвертере с дон­ной продувкой идет быстрее, соответ­ственно производительность конвер­тера может быть увеличена (по расче­там, на > 5 %); вместе с тем высокая производительность может быть дос­тигнута лишь при высокой стойкости днищ (при равной стойкости футеров­ки). При низкой стойкости днищ не­избежны существенные затраты вре­мени на их ремонт и замену.
2. Выход жидкой стали при донной продувке несколько выше, чем при продувке сверху (в результате умень­шения выноса плавильной пыли и снижения содержания железа в шла­ке), в случае правильно организован­ной технологии.

## Slide 76
3. Существенно различие тепловых балансов плавок с продувкой снизу и сверху. При продувке сверху опреде­ленное количество тепла теряется с водой, которой охлаждается фурма. Вместе с тем в отходящих газах в конвертере с верхней продувкой много СО2, т. е. заметное количество СО до­горает непосредственно в полости конвертера, увеличивая приход тепла. При продувке сверху большее, чем при продувке снизу, количество тепла поступает от окисления железа. При продувке снизу меньше продолжи­тельность продувки, меньше удельный объем конвертера, соответственно ниже холостые потери тепла (т. е. по­тери тепла на поддержание футеровки в рабочем нагретом состоянии). Вмес­те с тем при донной продувке больше тепла теряется с отходящими газами, увеличиваются потери тепла, связан­ные с нагревом и разложением углево­дородов защитного газа. В целом ока­зывается, что потери тепла при дон­ной продувке несколько выше, чем при верхней, поэтому количество лома, которое можно переработать в конвертере донной продувкой, не­сколько меньше, чем в конвертере с верхней продувкой.
4. В связи с более интенсивной продувкой, а также с вводом смеси кислорода с углеводородами при про­дувке снизу объем отходящих газов в единицу времени примерно на 20 % больше, чем при верхней продувке; в отходящих газах при донной продувке содержится примерно в 5 раз меньше плавильной пыли; средний размер ча­стиц этой пыли существенно меньше (из ванны с пузырями газа уходят мельчайшие частички, которые «вита­ют» в пузырях). Существенным отличием состава отходящих газов из кон­вертера является высокое содержание в них СО и Н2. При таком составе га­зов предъявляются очень высокие требования к работе улавливающих установок, прежде всего с точки зре­ния охраны труда и техники безопас­ности.

## Slide 77
5. Особенности ведения плавки при донной продувке и характер со­става отходящих газов требуют очень тщательного уплотнения между кожу­хом горловины конвертера и нижней частью устройства для отсоса и улав­ливания газов. При такой работе за­трудняется организация контроля за ходом операции во время продувки обычными методами (отбор проб ме­талла, замер температуры).
6. При переходе на донную продув­ку изменяются требования к конст­рукции конвертера и к зданию. Отно­шение массы садки к объему конвер­тера может быть увеличено, т. е. в кон­вертере того же объема можно продувать большую порцию металла. Отношение высоты к диаметру кон­вертера может быть уменьшено. Изме­няются условия проектирования зда­ния: отпадает необходимость в разме­щении поднимающейся продувочной фурмы и механизмов для ее подъема; при вдувании флюсов в порошкооб­разном виде снизу вместе с кислоро­дом отпадает необходимость размеще­ния вверху цеха транспорта для пода­чи к конвертерам добавочных матери­алов. Все это позволяет уменьшить высоту цеха. Однако при этом необхо­димы новые решения по конструиро­ванию пылеулавливающих устройств, так как они лимитируют высоту цеха в целом. При донной продувке требуют­ся соответствующие конструктивные решения по организации размола и подачи к конвертерам порошкообраз­ных флюсов, подачи природного газа или мазута для охлаждения фурм, по­дачи инертного газа и т. д. и т. п. Как видно из рис. 15.23, недостатки, при­сущие конвертерам с верхней продув­кой и донной продувкой, исчезают при использовании комбинированной (верхней и донной одновременно) продувки.

## Slide 78
Сравнительная оценка работы конвертеров с верхней, донной и комбинированной
продувкой:
о —продувка сверху; б —донная продувка; в — комбинированная продувка; 1 — хороший контроль шлака; 2 — выбросы; 3 — неоднородный состав ванны; 4 — высокая температура шлака; 5—слабое развитие реак­ций шлак-металл; б—недостаточное перемешивание ванны; 7—ускорение реакций шлак-металл; 8 — хорошее перемешивание ванны; 9— введение углеводородов; 10— введение смеси О2 + порошок СаО; 11 — низкая температура шлака; 12 — затрудненный контроль шлака; 13 — относительно невысокая температура шлака; 14 — дополнительное перемешивание ванны; 15— введение инертного и охлаждающего газа, а также
порошка СаО

## Slide 79: 5. КОНВЕРТЕРНЫЙ ПРОЦЕСС С КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОДУВКОЙ
Технология с комбинированной про­дувкой начала широко распростра­няться в 1977—1978 гг., т. е. примерно через десять лет после начала распрост­ранения процессов с донным дутьем. При создании технологии комбиниро­ванного дутья стремились сохранить преимущества как верхней продувки (возможность регулирования процесса шлакообразования путем изменения режима продувки, быстрое формиро­вание известково-железистого шлака; дожигание некоторой части выделяю­щегося из ванны СО до СО2, что не­сколько увеличивает приход тепла), так и продувки снизу (интенсивное пере­мешивание ванны и ускорение процес­са; уменьшение окисленности ванны; уменьшение количества выбросов и угара; возможность глубокого обезуг­лероживания металла без чрезмерного его окисления; возможность продувки ванны инертным газом).
Во всех вариантах процессов ком­бинированной продувки сверху через фурму подают кислород. Что касается продувки снизу, то опробованы и вне­дрены следующие методы донного ду­тья: 1) введение аргона или азота через пористые огнеупорные блоки-встав­ки; 2) вдувание аргона или азота через пористое днище конвертера; 3) введе­ние аргона или азота через одиночные фурмы; 4) вдувание кислорода в рубашке защитного газа — углеводорода (метана, пропана и т. п.) или СО^; 5) введение в рубашке защитного газа смесей кислорода и азота или кисло­рода и аргона; 6) вдувание в струе кис­лорода порошкообразной извести.

## Slide 80
В случае вдувания газов через по­ристые огнеупорные блоки-вставки подача газов может начинаться и пре­кращаться в любой момент плавки (металл не затекает в тончайшие поры и не закупоривает их), тогда как через обычные донные фурмы (со сравни­тельно большим диаметром сопел) газы должны подаваться в течение всего периода плавки, иначе фурмы будут залиты металлом.
В технической литературе исполь­зуются многочисленные названия ис­пользуемых в разных странах техноло­гий комбинированных процессов. Чаще всего встречаются обозначения LD-OB (LD + Oxygen-Bottom-Blowing), LD-AB (LD + Argon- Bottom -Blowing), LD-CB (LD + Counter-Blowing), BAP (Bath-Agitation-Process), STB (Sumitomo-Teem-Bubbling), OTB (Oxygen-Top-and-Bottom), LBE или LEB (Lance-Equilibrium-Bubbling).
Наибольшее распространение по­лучила технология LBE (название дано французским и бельгийским ин­ститутами черной металлургии, опро­бовавшими этот процесс в 1977 г.). Процесс предусматривает подачу че­рез днище конвертера небольших, <0,25 м3/(мин • т), количеств газа (ар­гона или азота). Кислород сверху по­дают через одно- или двухъярусную (для дожигания СО) фурму. Газы сни­зу подают через пористые блоки (вставки). Подачу газов снизу начина­ют за несколько минут до окончания продувки кислородом сверху и про­должают в течение нескольких минут после ее окончания. Способ комбини­рованной продувки кислородом сверху и небольшим количеством инертного газа снизу оказался наибо­лее простым и эффективным спосо­бом; он получил наибольшее распрос­транение (см. рис. 15.23).

## Slide 81
Такая техно­логия обладает рядом технологических преимуществ, в частности, она обес­печивает:
1. Перемешивание ванны и вырав­нивание ее состава.
2. Приближение к равновесию мeжду металлом и шлаком.
3. Снижение содержания оксидов железа в шлаке в результате взаимодей­ствия (при перемешивании) оксидов железа шлака с углеродом металла; тех­нология позволяет 'заканчивать про­дувку металла кислородом в момент, когда содержание углерода выше за­данного; можно продувать ванну инер­тным газом и в результате реакции (FeO) + [С] = СОГ + Fe снижать содер­жание углерода до требуемого.
4. Повышение выхода годного в ре­зультате снижения количества железа в шлаке.
5. Уменьшение окисленности ме­талла, достигаемое в процессе продув­ки ванны инертным газом в результате реакции [С] + [О] = СОГ; пузыри инертного газа, проходя через ванну металла, облегчают протекание этой реакции; при низких концентрациях углерода в ванне окисленность метал­ла зависит от окисленности шлака; снижение при донной продувке окис­ленности шлака вызывает уменьшение окисленности металла; совместное влияние всех этих процессов приводит к тому, что произведение [С] • [О] при продувке снизу инертным газом суще­ственно снижается.
6. Снижение угара марганца и по­вышение его концентрации в ванне (по мере снижения окисленности шлака).
7. Уменьшение угара ферросплавов при раскислении и легировании в ре­зультате взаимодействия с менее окис­ленной ванной.
8. Снижение расхода кислорода, поскольку уменьшается количество кислорода, которое расходуется на окисление железа.
9. Уменьшение содержания газов (прежде всего водорода) в металле в результате дегазирующего действия пузырей инертного газа.
10. Снижение содержания неметал­лических включений вследствие фло­тационного действия пузырей газа.
11. Улучшение усвоения загружае­мой в конвертер извести вследствие лучшего шлакообразования при повы­шении интенсивности перемешива­ния, а также снижение расхода флю­сов, например плавикового шпата.

## Slide 82
Комбинированная продувка кроме технологических обеспечивает ряд организационных и экономических преимуществ. Например, для процес­сов типа LBE характерны следующие показатели (рис. 15.24):
1. Возрастает выход годного на 1,0—1,5% в результате снижения со­держания железа в шлаке, устранения выбросов, уменьшения количества плавильной пыли.
2. Благодаря снижению опасности выбросов и периодического резкого вспенивания ванны появляется воз­можность уменьшить высоту конвер­тера (или увеличить массу металла); в результате удельный объем конверте­ра снижается до 0,6 м3/т стали, уменьшается масса футеровки на 1 т емкости, снижаются потери тепла и возрастает производительность (в случае увеличения массы плавки).
3. Благоприятные условия переме­шивания и обезуглероживания при продувке через дно позволяют увели­чить расстояние между верхней фур­мой и зеркалом металла (практически на 0,5 м), что, в свою очередь, обеспе­чивает: а) уменьшение разбрызгива­ния от удара струи кислорода о поверхность ванны, в результате повышается стойкость футеровки стен; б) увеличе­ние стойкости фурм; в) снижение сте­пени местного перегрева металла в ло­кальной зоне удара кислородной струи и, как следствие, уменьшение интенсивности его испарения и обра­зования пыли.
4. Уменьшается расход шлакообразующих, вводимых для ускорения шлакообразования (вплоть до отказа от использования таких добавок, как плавиковый шпат), что упрощает организацию подачи материалов к конвертеру.
Работа с комбинированной продув­кой требует более высокой культуры производства, включая управление плавкой, использование высококаче­ственных огнеупоров и оборудования для донной продувки. Управление хо­дом плавки усложняется, поскольку к обычным операциям управления (из­менение положения фурмы и опреде­ление момента окончания продувки) добавляются операции определения момента начала подачи инертного газа снизу и промежутка времени от мо­мента окончания подачи кислорода сверху до момента окончания подачи газа снизу, режима подачи донного дутья и др.

## Slide 83
Схема LBE-конвертера завода «Stelco» (Канада):
1 — фурма для подачи кислорода; 2— шлак; 3— ме­талл; 4— пористые вставки для подачи аргона или азота; 5—контроль состава отходящих газов; 6— отвод газов и плавильной пыли

## Slide 84
1. Использование для донной продувки СО2. Как отмечено выше, для улучшения перемешивания и ра­финирования металла от ряда приме­сей используют инертные и малореак­тивные газы (азот и аргон), вдуваемые в конвертер снизу. Основным переме­шивающим газом остается азот. Аргон как более дорогой газ применяют обычно только на заключительном этапе окислительного рафинирования стали с регламентированным содержа­нием азота.
Можно ли для перемешивания в конвертерах с комбинированной про­дувкой использовать СО2? Привлекает эффект увеличения вдвое объема пе­ремешивающих пузырьков, образую­щихся в результате реакции СО2 + [С] = 2СО, что должно обеспе­чить возможность уменьшения расхо­да вдуваемого газа.
В опытных плавках, проведенных/в совместных исследованиях МИСиСа и Новолипецкого металлургического комбината, в качестве перемешиваю­щего газа использовали СО2. В цехе, где проводили эксперименты, ощу­щался недостаток аргона, ограничива­ющий эффективность комбинирован­ной продувки. Применение СО2 м^гло бы помочь в ликвидации этих трудно­стей и уменьшить затраты на аргон. Плавки проводили на марках стлали, где в качестве перемешивающего газа для донной продувки металла исполь­зовали азот (8-10 мин), а на конечной стадии плавки — аргон в течение тако­го же времени. Для получения стали с пониженным содержанием азота дли­тельность аргонной продувки увели­чивали до 12-14 мин.

## Slide 85
Диоксид углерода — слабоокисли­тельный (по сравнению с кислородом) газ. При рассмотрении физико-хими­ческих особенностей его взаимодей­ствия с расплавом важно определить возможные варианты реакций, так как окисляться могут и углерод, и железо.
1. Взаимодействие диоксида угле­рода с растворенным углеродом по ре­акции
СО2 + [С] = 2СО,
ΔGo1 =138 400-125,44 Т
происходит с удвоением объема пере­мешивающего газа, что позволяет уменьшить расход газа, подаваемого снизу, или (при этом же расходе и той же подводящей системе) увеличить эффективность донной продувки.
2. Диоксид углерода взаимодей­ствует и с железом по реакции
С02 + [Fe] = СО + (FeO),
ΔGo2 =34 000-30,97Г.
Расчеты показывают, что эта реакцйя будет протекать преимущественно только при очень малых концентраци­ях углерода.
Эксперименты показали, что при использовании в качестве перемеши­вающего газа СО2 содержание азота в металле в конце операции было суще­ственно ниже (<0,0030 %), чем обыч­но. Полученные результаты можно объяснить тем, что при вдувании СО2 снизу поступление азота в металл уменьшается из-за сокращения дли­тельности продувки азотом, а удале­ние его усиливается в связи с интенси­фикацией перемешивания жидкой ванны.
Содержание азота в готовом метал­ле может быть дополнительно умень­шено, если применять защиту струи металла при выпуске из конвертера. Аргон слишком дорог для использова­ния в этом технологическом приеме, а применение диоксида углерода может реально обеспечить защиту металла от поглощения азота.

## Slide 86
Варианты расположения фурм в днище

## Slide 87
2. Подогрев газов, используе­мых для донного дутья. Весьма заман­чивым представляется увеличить при­ходную часть теплового баланса кон­вертерной плавки за счет подогрева газов, подаваемых для перемешивания через днище. Такие работы, проведен­ные на 160-т конвертерах Западно-Си­бирского металлургического комбина­та, показали, что сконструированные устройства (рис. 15.28) позволяют по­догревать газ за счет тепла, аккумули­рованного футеровкой, до 480—500 °С (расход газа до 24 м3/мин, длина тру­бопровода около 50 м). При этом улучшается тепловой баланс, предотв­ращаются образование настыли и за-металливание донных фурм.
Схема подогрева газа, используе­мого для донной продувки:
1 — пазы; 2 — витки трубопровода

## Slide 88
3. «Малошлаковая» техноло­гия. Одной из важнейших проблем в организации рациональной техноло­гии сталеплавильного производства является выбор состава шихты. Ос­новная часть металлошихты конвер­терной плавки — это чугун. Традици­онным требованием к составу чугуна является максимально меньшее содер­жание в нем серы и фосфора. Получе­ние низкосернистого чугуна сопряже­но с определенным температурным режимом доменной плавки и исполь­зованием в доменной печи основного
шлака, вследствие чего увеличивается расход кокса, возрастает масса шлака, снижается производительность домен­ных печей и т. п.
Если нужно в доменной печи полу­чить чугун с низким содержанием серы, требуется иметь основный шлак. Поскольку он более тугоплавок, тре­буется увеличивать расход кокса. Вме­сте с тем чем выше температурный ре­жим и расход известняка (для получе­ния основного шлака), тем выше в чу­гуне содержание восстановленного из руды кремния.
Доменщики считают, что каждой 0,1 % уменьшения содержания крем­ния в чугуне соответствует снижение расхода кокса на 3,4 кг/т чугуна. В свою очередь, сталеплавильщики для полу­чения в конвертере стали с низким со­держанием серы традиционно ведут плавку с высокоосновным шлаком (CaO/SiO2 = 3,0-3,5 и более). В на­стоящее время возникла новая ситуация: металлурги располагают разработан­ными и опробованными технологиями внедоменной обработки чугуна и внепечной обработки стали. Эти технологии обеспечивают возможность существен­но снизить содержание серы и в чугуне, и встали.

## Slide 89
В то же время есть ряд негативных моментов:
1. Переработка маломарганцовйстого чугуна связана с определенными трудностями («свертывание» шлаков, повышенный угар и др.). Это недоста­ток, но ситуация исправима. Перера­ботка чугуна с низким содержанием
марганца должна сопровождаться кими приемами, как ввод в состав шихты содержащих марганец добавок, оставление в конвертере шлака пре­дыдущей плавки, использование «ожелезненной» извести и др.
2. При использовании технологий, включающих внепечную обработку и чугуна, и стали, может вызвать сомне­ние верность требования иметь в Кон­вертере высокую основность конечно­го шлака. Возможность снизить эту величину и пределы возможного сни­жения определяет практика, причем при снижении основности эффектив­ность перехода на малокремнистые чугуны станет еще заметнее.
3. Снижение содержания в чугуне кремния приведет к уменьшению доли металлолома в шихте. На первый взгляд это недостаток. Однако собы­тия последних лет показали, что в России испытывается не избыток, а недостаток качественного лома. При­ходится учитывать, что качество ме­таллолома (прежде всего по содержа­нию примесей цветных металлов) не­прерывно ухудшается; соответственно сужаются возможности использовать такой металлолом для производства качественных сталей. Постепенно рас­ширяется практика использования в качестве охладителей различных желе­зорудных материалов, материалов типа «синтиком», металлизованных железорудных.окатышей и др., что со­провождается существенным сниже­нием содержания примесей цветных металлов (по данным ряда заводов, в 1,5—2 раза).

## Slide 90: 6. ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРТЕРНОГО ПЕРЕДЕЛА ВЫСОКОФОСФОРИСТЫХ ЧУГУНОВ
Из формулы константы равновесия реакций дефосфорации следует, что
a 2[P] = a(СаО)4-Р205 /(K ∙a5 (FeO) ∙ a 4(CaO)). B случае передела чугуна с обычным со­держанием фосфора для получения [Р] < 0,010-0,020 % достаточно иметь в конвертере активный известково-железистый шлак. При повышении в чугуне содержания фосфора до 0,4— 0,5 % активность соединений фосфора в образующемся при продувке шлаке оказывается настолько высокой, что для достижения низких значений [Р] необходимо иметь очень большую массу известково-железистого шлака. Обычные добавки извести и окислите­лей уже не обеспечивают успеха. Ра­циональным является единственный способ: шлак, содержащий много фосфора, скачивать и наводить новый известково-железистый шлак, не со­держащий фосфора. В связи с этим операция скачивания шлака является обязательным технологическим при­емом при переработке высокофосфо­ристых чугунов (двустадийный или двушлаковый процесс).
Поскольку при переработке высо­кофосфористых чугунов шлак, содер­жащий много Р2О5, является ценным удобрением, необходимо его не про­сто скачивать, а скачивать в тот мо­мент, когда он содержит максималь­ное количество Р2О5, т. е. когда он представляет максимальную ценность как удобрение. Кроме того, желатель­но организовать технологический процесс таким образом, чтобы фос­фор, переходящий в шлак, не терялся и содержащий фосфорные соедине­ния шлак не попадал в отвал.

## Slide 91
Плавка в конвертере при переработке высокофосфористых чугунов ус­ловно может быть разделена на два пе­риода: 1) до скачивания шлака; 2) пос­ле скачивания шлака (в некоторых случаях его скачивают дважды). В обычном конвертерном процессе при продувке чугуна сверху активный жидкоподвижный шлак, в котором полностью растворились загруженные куски извести, успевает сформировы­ваться только к концу плавки. При пе­реработке высокофосфористых чугу­нов плавка прерывается для скачива­ния шлака. Если не принять специ­альных мер, то к моменту начала скачивания шлака известь полностью еще не успеет раствориться и процесс дефосфорации пройдет недостаточно полно. Если уменьшить интенсив­ность подачи кислорода и ждать, пока сформируется необходимый для де­фосфорации шлак, то плавка суще­ственно удлинится, ухудшатся условия службы футеровки, увеличатся отно­сительные потери тепла. Таким обра­зом, необходимо обеспечить раннее формирование активного железисто-известкового шлака. Для решения этой задачи существуют разные мето­ды, чаще всего применяют два: 1) ис­пользование (оставление в конверте­ре) расплавленного железисто-извест­кового шлака предыдущей плавки для быстрого наведения шлака последую­щей плавки; 2) введение шлакообразу-ющих (прежде всего извести) в тонко­измельченном (порошкообразном) со­стоянии, что позволяет быстро про­греть и ошлаковать каждую частичку извести.
Наибольшее распространение ва­рианты переработки высокофосфори­стых чугунов получили в Западной Ев­ропе, поскольку там металлургия тра­диционно базируется на значительных запасах фосфористых железных руд. Наиболее известные варианты техно­логии описаны ниже.

## Slide 92
1. Технология Ротреу-процесса, разработанного в 1957г. во Фран­ции на заводе «Pompey»: на шлак пре­дыдущей плавки (-15 % от массы ме­талла) заливают чугун, содержащий, %: С 3,6, Si 0,5, Мп 0,4, Р ~1,85. Загру­жают известь (~4 %) и начинают про­дувку. Во время продувки фурму пери­одически приподнимают для ускорения разжижения и формирования шлака. В момент интенсивного окис­ления углерода продувку прекращают. Металл в этот момент содержит 1,0— 1,5 % С, ~0,25 % Мп и 0,2 % Р. Темпе­ратура металла составляет 1550— 1650 °С. К этому моменту в шлак успе­вает перейти -80 % фосфора, содержа­щегося в чугуне.
Поскольку продувку прекращают при высокой температуре ванны в мо­мент интенсивного обезуглерожива­ния, в шлаке всего 8—12 % FeO (низ­кие потери железа). Полученный та­ким образом маложелезистый высоко­фосфористый (20-25 % Р205) шлак скачивают, после чего в конвертер загружают лом (или железную руду) и известь (~7 %) и продолжают продув­ку. В конце продувки получают сталь требуемой марки с низким содержа­нием фосфора и шлак, состоящий в основном из FeO (25—30 %) и СаО и содержащий мало фосфора. Этот шлак оставляют в конвертере для сле­дующей плавки. Ниже приведена при­мерная продолжительность отдельных операций:
мин
Загрузка шихты и извести 7
Первая продувка 13
Скачивание шлака, отбор проб
и загрузка лома 9
Вторая продувка 8
Замер температуры и отбор проб 2
Выпуск металла и заделка летки 6
Общая продолжительность плавки составляет 45 мин. Ротреу-процесс характеризуется малыми потерями же­леза с первым шлаком (15 кг/т) и с от­ходящими газами в виде плавильной пыли (10 кг/т). Окисляется элементов 62 кг/т; общий выход 913 кг/т (без уче­та использования лома и железной руды). Расход извести составляет ~ 110 кг/т. Данный метод ведения плавки получил некоторое распрост­ранение в основном на конвертерах небольшой вместимости.

## Slide 93
2. Процессы с введением извес­ти в порошкообразном виде. В 1958 г. почти одновременно были опублико­ваны результаты разработок во Фран­ции, в Бельгии и Люксембурге про­цессов получения стали из высоко­фосфористого чугуна путем подачи в ванну в струе кислорода тонкоизмельченной извести. В зарубежной литера­туре наряду с названием этого метода «OLP1-процесс» используют название «LD—АС2-процесс». Для соблюдения технологии необходимо последова­тельное выполнение следующих ста­дий плавки:
1. Использование (оставленного в конвертере) конечного железисто-из­весткового шлака предыдущей плав­ки.
2. Заливка чугуна на уже «готовый» шлак.
3. Вдувание через фурму извести в струе кислорода (рис. 15.29). Положе­ние фурмы по ходу продувки изменя­ется: вначале высокое (>2 м над уров­нем спокойной ванны) — для ускоре­ния шлакообразования и соответ­ственно максимального удаления фосфора, затем низкое (~1м) —для организации обезуглероживания. Продолжительность этого периода продувки обычно 14-16 мин.
4. Первая повалка конвертера, от­бор проб металла и шлака и скачива­ние шлака. Содержание углерода в ме­талле в этот момент составляет обыч­но -1,0 %, фосфора-0,11-0,13%, температура металла ~1600°С. Состав шлака, %: -55 СаО, 20-25 SiO2, ~23 Р205 и очень мало (6-8) FeO.
5. Загрузка лома (или железной руды) и вторая продувка (также кис­лородно-известковой смесью) продол­жительностью 6-8 мин.
6. Вторая повалка конвертера и от­бор проб металла и шлака (рис. 15.30).

## Slide 94
Схема OLP-процесса
Технология OLP-процесса:
a —изменение состава металла; б— содержание фосфора в момент скачивания шлака в конце 1-го периода продувки при разной окисленности шлака (РеО)0бЩ и расходе извести в 1-й период продувки, кг/т: 1-50; 2-65; 3-85; 4— 115

## Slide 95
3. КалДо-процесс. Название данного процесса происходит от пер­вых слогов фамилии изобретателя (шведского профессора Каллинга) и названия города Домнарвет (Швеция), где 30-т конвентер начал работать в 1954г. (рис. 15.31).
Процесс организуется следующим образом: в вертикально установлен­ный конвертер с оставленным от пре­дыдущей плавки загущенным извест-ково-железистым шлаком загружают необходимые количества извести, руды и флюсующих материалов. Пос­ле этого конвертер поворачивают в го­ризонтальное положение и загружают
вначале металлический лом, а затем заливают жидкий чугун, после чего конвертер поворачивают в положение продувки. Угол наклона оси конверте­ра к горизонту 16-20°. Устье горлови­ны плотно присоединяют к подвиж­ному водоохлаждаемому газоотводу, через который в конвертер вводят кислородную фурму под углом гори­зонта 22-30°. Имеются механизмы для покачивания фурмы или сообщения ей колебательного движения (если это требуется). После начала продувки конвертеру сообщают вращательное движение. Примерно через 18-20 мин после начала продувки производят первое скачивание шлака. При пере­работке фосфористого (1,7-2,0 % Р) чугуна содержание Р2О5 в первом ска­чиваемом шлаке составляет 16-20 %. После скачивания первого шлака в конвертер загружают следующую пор­цию извести и железную руду в коли­честве, достаточном для корректиров­ки конечной температуры металла, и возобновляют продувку и вращение конвертера.

## Slide 96
Конвертер КалДо:
1 — положения при загрузке шихты; 2— подача из­вести и руды; 3 — подача порошкообразных матери­алов через фурму; 4— подвижной газоотвод; 5— по­ложение конвертера при выпуске стали; 6— стале-разливочный ковш

## Slide 97
Если из высокофосфористой ших­ты необходимо получить сталь с особо низким содержанием фосфора, через 5-7 мин продувки проводят второе скачивание шлака. Второй скачанный шлак содержит обычно 12-14% Р,О<; и 18-20 % Fe.
К достоинствам КалДо-процесса относятся:
1. Возможность дожигания боль­шей части образующегося при продув­ке СО и в результате возможность по­вышения расхода лома до 40—50 %.
2. Гибкость управления, возмож­ность переработки чугунов любого со­става.
3. Получение стали с очень низким содержанием вредных примесей.
4. Высокий выход металла, неболь­шие потери железа в шлаке и в отходя­щих газах и соответствующее умень­шение расходов на улавливание пла­вильной пыли.
К недостаткам КалДо-процесса от­носятся:
1. Значительная продолжитель­ность плавки (почти вдвое выше, чем в LD-конвертере).
2. Невысокая стойкость футеровки (5—100 плавок, т. е. почти в 10 раз ниже, чем стойкость футеровки LD-конвертеров) вследствие динамичес­ких нагрузок при вращении конверте­ра и от воздействия шлака.
3. Сложность и громоздкость меха­нического оборудования вращающе­гося конвертера.
Перечисленные недостатки опре­делили ограниченное распростране­ние процесса. Вместе с тем перечис­ленные достоинства КалДо-процесса существенны; возможно, в будущем будут созданы агрегаты и технологии, в которых опыт работы конвертеров КалДо будет востребован и использо­ван.